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THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các định mức xây dựng sau:
1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng tại Phụ lục VIII.

Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2021/TT-BXD, Thông tư số 09/2024/TT-BXD, Thông tư số 08/2025/TT-BXD và Điều 2 Thông tư số 60/2025/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.
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ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


(Phụ lục I kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


Phần 1


THUYẾT MINH


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


1. Nội dung định mức dự toán khảo sát xây dựng


a. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán khảo sát xây dựng) quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.


b. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình được lập trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; yêu cầu quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.


c. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:


- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác khảo sát theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.


- Bảng các hao phí định mức gồm:


+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.


Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.


+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, Công nhân nhóm 3 cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của kỹ sư, nhân công.


+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.


2. Kết cấu định mức dự toán khảo sát xây dựng


Tập định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác và các phụ lục kèm theo; cụ thể như sau:


Chương I : Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm 


Chương II : Công tác thăm dò địa vật lý


Chương III : Công tác khoan


Chương IV : Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan


Chương V : Công tác thí nghiệm tại hiện trường 


Chương VI : Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng 


Chương VII : Công tác đo khống chế cao


Chương VIII : Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình 


Chương IX : Công tác số hóa bản đồ Chương X : Công tác đo vẽ bản đồ


3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình


- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.


- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương án khảo sát.


Phần 2


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


CHƯƠNG I


CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM


CA.10000  ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào, rãnh đào.


- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố đào, rãnh đào bằng thủ công;


- Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trong hố đào, rãnh đào. Mẫu đất, đá sau khi lấy được bảo quản trong hộp đựng mẫu.


- Lấp hố đào, rãnh đào và đánh dấu vị trí hố đào, rãnh đào;


- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 1.


- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.


3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng trên thì định mức nhân công được nhân với các hệ số sau:


- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công:


k = 1,2


- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố > 10m: 


k = 1,15


CA.11000  ĐÀO KHÔNG CHỐNG


CA.11100  ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m


			Vật liệu


			


			


			





			CA.111


			


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,4


			3,6





			


			10


			20








CA.11200  ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m


			Vật liệu


			


			


			





			CA.112


			


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,6


			3,8





			


			10


			20








CA.12000  ĐÀO CÓ CHỐNG


CA.12100  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m


			Vật liệu


			


			


			





			CA.121


			


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Đinh


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,2


			4,4





			


			10


			20








CA.12200  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m


			Vật liệu


			


			


			





			CA.122


			


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Đinh


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,5


			5,2





			


			10


			20








CA.12300  ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			CA.123


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Paraphin


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0





			


			


			Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm


			cái


			0,4


			0,4





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Đinh


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,1


			6,2





			


			10


			20








CA.21100  ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.


- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.


- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.


- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành. Kiểm tra chống tạm, thang, làm sạch đất đá văng trên sàn, trên vì chống và thiết bị.


- Tiến hành xúc và vận chuyển đất, đá ra ngoài bằng thùng trục. Rửa vách, thu thập  mô tả, lập tài liệu gốc.


- Chống giếng: Chống liền vì hoặc chống thưa.


- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.


- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 2.


- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.


- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau: Q ≤ 0,5m3/h: k = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h: k = 1,2.


- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m. Định mức này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số k = 1,2 của 10m liền trước đó.


- Đất đá phân theo: Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Định mức tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo k = 1,2 cấp liền kề trước đó.


- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.


3. Các công việc chưa tính vào mức:


- Lấy mẫu thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CA.211


			Đào giếng


			Thuốc nổ anômít


			kg


			0,85





			


			đứng


			Kíp điện visai


			cái


			0,20





			


			


			Dây điện nổ mìn


			m


			0,38





			


			


			Mũi khoan chữ thập ϕ 46 mm


			cái


			0,50





			


			


			Cần khoan 25 x 105 x 800 mm


			cái


			0,03





			


			


			Bóng điện chiếu sáng 100W


			cái


			0,30





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,08





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			7,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			7,84





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Búa khoan tay P30


			ca


			0,12





			


			


			Máy nén khí 120 m3/h


			ca


			0,50





			


			


			Máy bơm 25 cv


			ca


			0,08





			


			


			Máy bơm 75 cv


			ca


			0,08





			


			


			Cần trục bánh xích 5T


			ca


			0,52





			


			


			Thùng trục 0,5m3


			ca


			0,08





			


			


			Búa căn MO-10


			ca


			0,70





			


			


			Biến thế hàn 7,0 kW


			ca


			0,68





			


			


			Biến thế thắp sáng


			ca


			0,675





			


			


			Quạt gió 2,5 kW


			ca


			0,68





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








CHƯƠNG II


CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


CB.11000  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN


CB.11100  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp:


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).


+ Triển khai các hệ thống đo.


+ Tiến hành đo vẽ.


- Kiểm tra tình trạng máy.


- Ra khẩu lệnh đập búa.


- Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.


+ Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.


- Khoảng cách giữa các cực thu 2m.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.


- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.


- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.


- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.


- Độ sâu trung bình từ 5-10m.


3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			- Khoảng cách giữa các tuyến >100m:


			k = 1,05;





			- Khoảng cách giữa các cực thu 5m:


			k = 1,1;





			- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:


			k = 1,2;





			- Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:


			k = 1,4;





			- Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu:


			k = 1,0;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:


			k = 1,2;





			- Khi độ sâu thăm dò >10-15m:


			k = 1,25;





			- Thăm dò địa chấn dưới sông:


			k = 1,4;





			- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang:


			k = 2,0.








Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			Thăm dò địa chấn bằng máy ES- 125


			Vật liệu


			


			


			





			CB.111


			


			Dây địa chấn


			m


			0,30


			0,50





			


			


			Tời địa chấn


			chiếc


			0,001


			0,001





			


			


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Chốt búa


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Bàn đập


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Búa


			chiếc


			0,001


			0,001





			


			


			Ắc quy 12V


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Bộ xạc ắc quy


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,0


			3,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy địa chấn ES-125


			ca


			0,27


			0,34





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.11200  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12 mạch).


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.


+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.


+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.


+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.


+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.


- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.


- Khoảng cách giữa các cực thu 5m.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.


- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.


- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).


- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.


- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:


			k = 1,3;





			- Khoảng cách giữa các cực thu 10m:


			k = 1,35;





			- Khoảng thu với 2 băng ghi:


			k = 1,1;





			- Khoảng thu với 3 băng ghi:


			k = 1,2;





			- Khoảng thu với 5 băng ghi:


			k = 1,4;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:


			k = 1,2;





			- Số lần bắn ≥ 2 lần:


			k = 1,2;








- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu): 


> 10 m, k = 1,09;


> 15 m, k = 1,2;


- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:


+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.


+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.


+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.


Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12


			Vật liệu


			


			


			





			CB.112


			


			Dây địa vật lý (thu, phát)


			m


			0,30


			0,50





			


			


			Tời cuốn dây địa chấn


			cái


			0,001


			0,001





			


			


			Bộ xạc ắcquy


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Bàn đập


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Giấy ảnh


			m


			1,0


			1,0





			


			


			Ống súng + quả đạn


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Thuốc ảnh hiện và hãm


			lít


			0,2


			0,2





			


			


			Đồng hồ đo điện


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,48


			5,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX- 12


			ca


			0,304


			0,36





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.11300  THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp


+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


+ Nhận vị trí điểm đo.


+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24 mạch).


+ Triển khai các hệ thống đo.


+ Tiến hành đo vẽ:


- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.


- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.


- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.


- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.


- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.


+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b) Nội nghiệp


+ Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.


- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.


- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).


- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.


- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.


- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn:


			k = 1,3;





			- Khoảng thu với 2 băng ghi:


			k = 1,1;





			- Khoảng thu với 3 băng ghi:


			k = 1,2;





			- Khoảng thu với 5 băng ghi:


			k = 1,4;





			- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động:


			k = 1,2;





			- Số lần bắn ≥ 2 lần:


			k = 1,2;








- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu): 


> 10m, k = 1,2;


> 15m, k = 1,4;


- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:


+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.


+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.


+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.


Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX- 24


			Vật liệu


			


			


			





			CB.113


			


			Dây địa vật lý (thu, phát)


			m


			0,6


			1,0





			


			


			Bộ sạc ắcquy


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Tời cuốn dây


			cái


			0,002


			0,002





			


			


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			0,02


			0,02





			


			


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			0,02


			0,02





			


			


			Bàn đệm


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Giấy ảnh khổ 140mm


			m


			1,5


			1,5





			


			


			Ống súng + quả đạn


			bộ


			0,01


			0,01





			


			


			Đồng hồ đo điện vạn năng


			chiếc


			0,01


			0,01





			


			


			Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Thuốc ảnh (hiện và hãm)


			lít


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,6


			6,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy địa chấn TRIOSX - 24


			ca


			0,304


			0,36





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.21000  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN


CB.21100  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.


+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.


+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.


- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.


- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.


- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.


- Khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.


- Độ dài thiết bị AB ≤ 500m.


- Khoảng cách giữa các điểm = 10m.


3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


- Khoảng cách giữa các tuyến


> 50m - 100m: k = 1,05;


> 100m - 200m: k = 1,1;


> 200m: k = 1,2;


- Độ dài thiết bị


> 500m - 700m: k = 1,15;


> 700m - 1000m: k = 1,3;


> 1000m: k = 1,5;


- Phương pháp đo


+ Phương pháp nạp điện đo thế: k = 0,8;


+ Phương pháp nạp điện đo gradien: k = 1,15;


+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh: k = 1,2;


+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh: k = 1,4;


+ Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh: k = 1,27;


+ Mặt cắt đối xứng kép: k = 1,4.


Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện


			Vật liệu


			


			


			





			CB.211


			


			Điện cực đồng


			cái


			0,003


			0,003





			


			


			Điện cực sắt


			cái


			0,003


			0,003





			


			


			Pin BTO-45


			hòm


			0,01


			0,01





			


			


			Điện cực không phân cực


			cái


			0,005


			0,005





			


			


			Pin 1,5 vôn


			cái


			0,02


			0,02





			


			


			Dây điện


			m


			0,4


			0,4





			


			


			Tời cuốn dây


			cái


			0,005


			0,005





			


			


			Sunphat đồng


			kg


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,42


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy UJ- 18


			ca


			0,033


			0,042





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.21200  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).


+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.


+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).


+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.


+ Tiến hành bù phân cực.


+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.


+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.


- Định mức chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.


3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số k = 1,1


- Điều kiện tiếp địa:


+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí: k = 1,1;


+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí: k = 1,2;


+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước: k = 1,4;


- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số: k = 1,4


Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình








			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên


			Vật liệu


			


			


			





			CB.212


			


			Điện cực không phân cực


			cái


			0,002


			0,0025





			


			


			Điện cực đồng


			cái


			0,002


			0,0025





			


			


			Điện cực sắt


			cái


			0,002


			0,0025





			


			


			Pin 1,5 vôn


			quả


			0,01


			0,0025





			


			


			Ắc quy


			cái


			0,0003


			0,00035





			


			


			Dây điện


			m


			0,3


			0,35





			


			


			Tời cuốn dây điện 


			cái


			0,0001


			0,0001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,22


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy UJ- 18


			ca


			0,032


			0,047





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.21300  THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.


+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.


+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.


+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.


- Định mức chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.


- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).


3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


- AB > 1.000m: k = 1,3;


- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.


Từ 7- 9mm: k = 1,15;


Từ 5- 7mm: k = 1,25;


- Đo theo phương pháp 3 cực thì định mức được nhân với hệ số: k = 1,1;


- Đo trên sông, hồ: k = 1,4;


- Đo các khe nứt: k = 0,5.


Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng


			Vật liệu


			


			


			





			CB.213


			


			Điện cực không phân cực


			cái


			0,007


			0,01





			


			


			Điện cực đồng


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Điện cực sắt


			cái


			0,15


			0,15





			


			


			Pin 69 vôn


			hòm


			0,04


			0,04





			


			


			Pin 1,5 vôn


			quả


			0,1


			0,1





			


			


			Dây điện


			m


			8,0


			8,0





			


			


			Tời cuốn dây điện


			cái


			0,005


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,75


			8,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy UJ- 18


			ca


			0,45


			0,58





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








CB.31000  THĂM DÒ TỪ


CB.31100  THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100


1. Thành phần công việc:


a) Ngoại nghiệp


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy MF-2-100.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành thực hiện đo vẽ:


+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.


+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.


+ Chỉnh cung bù.


+ Lấy chuẩn máy.


+ Đo thành phần thẳng đứng ϵz của từng địa từ.


- Lên đồ thị từ trường ϵz cùng với các điểm đo tại chỗ.


- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.


b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 3.


- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị ϵz ở những điều kiện bình thường.


Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I - II


			III - IV





			CB.311


			Thăm dò từ bằng máy MF- 2-100


			Nhân công


Nhân công nhóm 3 


Máy thi công


Máy MF-2-100


Máy khác


			công 


ca


%


			0,223


0,02


2


			0,33


0,031


2





			


			10


			20








CHƯƠNG III


CÔNG TÁC KHOAN


CC.11000  KHOAN THỦ CÔNG TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.


- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.


- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.


- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.


- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.


- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.


- Nghiệm thu bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 4.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.


- Hiệp khoan dài 0,5m.


- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan.


- Khoan khô.


- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.


3. Trường hợp điều kiện khoan khác với điều kiện ở trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


- Đường kính lỗ khoan từ > 150 mm đến ≤ 230mm: k = 1,1;


- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan: k = 1,1;


- Hiệp khoan > 0,5m: k = 0,9;


- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công: k = 1,2;


- Khi khoan trên sông nước thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,3 (không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi).


4. Trường hợp khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.


CC.11100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV- V





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			Vật liệu


			


			


			





			CC.111


			


			Mũi khoan


			cái


			0,0075


			0,009





			


			


			Cần khoan


			m


			0,0375


			0,04





			


			


			Bộ gia mốc cần khoan


			bộ


			0,0125


			0,013





			


			


			Ống chống


			m


			0,11


			0,11





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Cáp thép ϕ 6 - ϕ 8mm


			m


			0,05


			0,05





			


			


			Hộp tôn (200 x 100 x 1) mm


			cái


			0,20


			0,20





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm


			cái


			0,10


			0,10





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,12


			0,12





			


			


			Bộ ống mẫu nguyên dạng


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,24


			3,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ khoan tay


			ca


			0,22


			0,33





			


			10


			20








CC.11200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV- V





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 20m


			Vật liệu


			


			


			





			CC.112


			


			Mũi khoan


			cái


			0,0075


			0,009





			


			


			Cần khoan


			m


			0,039


			0,042





			


			


			Bộ gia mốc cần khoan


			bộ


			0,013


			0,0135





			


			


			Ống chống


			m


			0,11


			0,11





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Cáp thép ϕ 6 - ϕ 8mm


			m


			0,07


			0,07





			


			


			Hộp tôn (200 x 100 x 1)mm


			cái


			0,2


			0,2





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400)mm


			cái


			0,1


			0,1





			


			


			Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			0,12


			0,12





			


			


			Bộ ống mẫu nguyên dạng


			bộ


			0,001


			0,001





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,28


			3,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ khoan tay


			ca


			0,23


			0,34





			


			10


			20








CC.21000  KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.


- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.


- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.


- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.


- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.


- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.


- Nghiệm thu bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 5.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).


- Đường kính lỗ khoan đến 150 mm.


- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.


- Địa hình nền khoan khô ráo.


- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.


- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.


- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.


3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:


- Khoan ngang: k = 1,5;


- Khoan xiên: k = 1,2;


- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm: k = 1,1;


- Đường kính lỗ khoan > 250mm: k = 1,2;


- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan: k = 1,05;


- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công: k = 1,05;


- Hiệp khoan > 0,5m: k = 0,9;


- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét: k = 1,05;


- Khoan khô: k = 1,15;


- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự: k = 1,3.


4. Trường hợp khoan không ống chống, khoan không lấy mẫu được điều chỉnh như sau:


- Khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.


- Khoan không lẫy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng mẫu.


CC.21100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.211


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,07


			0,164


			0,35


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,05


			0,08





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,015


			0,03


			0,04


			0,045


			0,05





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,005


			0,01


			0,014


			0,015


			0,016





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,76


			2,53


			3,59


			3,49


			4,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,09


			0,20


			0,33


			0,30


			0,47





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.212


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,063


			0,148


			0,315


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,047


			0,076





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,016


			0,032


			0,042


			0,047


			0,052





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0052


			0,011


			0,0147


			0,0157


			0,017





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,86


			2,67


			3,77


			3,69


			5,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,09


			0,21


			0,36


			0,35


			0,51





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21300  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.213


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,056


			0,131


			0,28


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,017


			0,034


			0,044


			0,049


			0,054





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0055


			0,012


			0,015


			0,016


			0,018





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,03


			2,95


			4,13


			4,09


			5,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,24


			0,39


			0,37


			0,56





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21400  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.214


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,045


			0,115


			0,245


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,018


			0,036


			0,046


			0,051


			0,057





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0057


			0,0126


			0,016


			0,017


			0,019





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,09


			3,13


			4,46


			4,40


			5,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự


			ca


			0,11


			0,25


			0,43


			0,40


			0,59





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21500  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.215


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,036


			0,092


			0,196


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,019


			0,039


			0,048


			0,053


			0,06





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0059


			0,0131


			0,017


			0,018


			0,020





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,17


			3,26


			4,67


			4,58


			6,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự


			ca


			0,12


			0,28


			0,48


			0,43


			0,65





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC ≥ 9M)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy bơm, ống nước và các vật liệu khác;


- Lắp đặt ống nước, bơm nước phục vụ công tác khoan;


- Tháo dỡ máy bơm, ống nước, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.


CC.21600  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			CC.216


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			Vật liệu


Ống nước ϕ50


Vật liệu khác 


Nhân công nhóm 3 


Máy thi công


Máy bơm 25CV


			m


%


công


ca


			0,04


10


0,70


0,11


			0,04


10


0,95


0,22


			0,04


10


1,23


0,36


			0,04


10


1,30


0,41


			0,04


10


1,68


0,49





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21700  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			CC.217


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			Vật liệu


Ống nước ϕ 50 


Vật liệu khác 


Nhân công nhóm 3 


Máy thi công


Máy bơm 25CV


			m


%


công


ca


			0,04


10


0,71


0,12


			0,04


10


0,96


0,23


			0,04


10


1,24


0,39


			0,04


10


1,30


0,44


			0,04


10


1,70


0,53





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21800  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			CC.218


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			Vật liệu


Ống nước ϕ 50 


Vật liệu khác 


Nhân công nhóm 3 


Máy thi công


Máy bơm 25CV


			m


%


công


ca


			0,04


10


0,77


0,13


			0,04


10


1,05


0,29


			0,04


10


1,4


0,48


			0,04


10


1,42


0,54


			0,04


10


1,72


0,65





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.21900  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			CC.219


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			Vật liệu


Ống nước ϕ 50 


Vật liệu khác 


Nhân công nhóm 3 


Máy thi công


Máy bơm 25CV


			m


%


công


ca


			0,04


10


0,79


0,14


			0,04


10


1,1


0,33


			0,04


10


1,43


0,53


			0,04


10


1,5


0,6


			0,04


10


2,0


0,72





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.22000  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			CC.220


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			Vật liệu


Ống nước ϕ 50 


Vật liệu khác 


Nhân công nhóm 3 


Máy thi công


Máy bơm 25CV


			m


%


công


ca


			0,04


10


0,81


0,16


			0,04


10


1,13


0,37


			0,04


10


1,46


0,59


			0,04


10


1,54


0,67


			0,04


10


2,05


0,81





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.31000  KHOAN XOAY BƠM RỬA ĐỂ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.


- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.


- Lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.


- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.


- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.


- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.


- Nghiệm thu bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 5.


- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).


- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s.


- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.


- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.


- Lỗ khoan rửa bằng nước.


- Định mức được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...).


- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.


3. Những công việc chưa tính vào định mức:


- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.


- Hao phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...).


4. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với các hệ số sau:


			- Khoan xiên: 


			k = 1,2;





			- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm: 


			k = 1,1;





			- Đường kính lỗ khoan > 250mm: 


			k = 1,2;





			- Khoan không lấy mẫu: 


			k = 0,8;





			- Hiệp khoan > 0,5m: 


			k = 0,9;





			- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét:


			k = 1,05;





			- Khoan khô:


			k = 1,15;





			- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s:


			k = 1,1;





			- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s:


			k = 1,15;





			- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thuỷ triều lên xuống:


			k = 1,2;





			- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự:


			k = 1,3.








4. Trường hợp khoan không lấy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhưa đựng mẫu.


CC.31100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.311


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,07


			0,164


			0,35


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,05


			0,08





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,018


			0,036


			0,048


			0,054


			0,06





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,012


			0,017


			0,018


			0,019





			


			


			Ống chống


			m


			0,06


			0,06


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,02


			0,02


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,61


			3,71


			5,19


			5,12


			6,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,24


			0,39


			0,36


			0,56





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.31200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.312


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,063


			0,148


			0,315


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,047


			0,076





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,019


			0,038


			0,05


			0,057


			0,063





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0063


			0,0126


			0,017


			0,019


			0,02





			


			


			Ống chống


			m


			0,06


			0,06


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,02


			0,02


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,73


			3,90


			5,48


			5,38


			7,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY- 1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,11


			0,25


			0,43


			0,41


			0,62





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.31300  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.313


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,056


			0,131


			0,28


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,02


			0,04


			0,053


			0,06


			0,066





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0066


			0,0132


			0,019


			0,02


			0,022





			


			


			Ống chống


			m


			0,06


			0,06


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,02


			0,02


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,90


			4,14


			5,93


			5,81


			7,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,12


			0,29


			0,51


			0,46


			0,67





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.31400  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I-III


			IV-VI


			VII -VIII


			IX - X


			XI -XII





			


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CC.314


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,045


			0,115


			0,245


			


			





			


			


			Mũi khoan kim cương


			cái


			


			


			


			0,045


			0,072





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			


			


			


			0,015


			0,024





			


			


			Cần khoan


			m


			0,018


			0,036


			0,046


			0,051


			0,057





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,0057


			0,0126


			0,016


			0,017


			0,019





			


			


			Ống chống


			m


			0,03


			0,03


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Ống mẫu đơn


			m


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Ống mẫu kép


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Hộp nhựa đựng mẫu


			cái


			0,4


			0,4


			0,4


			0,5


			0,5





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,97


			4,42


			6,29


			6,21


			8,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan GK-250 hoặc loại tương tự


			ca


			0,13


			0,31


			0,52


			0,50


			0,72





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CC.40000  KHOAN VÀO ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH LỚN


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.


- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.


- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.


- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.


- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.


- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.


- Nghiệm thu bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 6.


- Hố khoan thẳng đứng.


- Địa hình nền khoan khô ráo.


- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.


3. Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,05.


CC.41000  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN 400MM 


CC.41100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp


			đất





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu khoan từ 0m đến 10m


			Vật liệu


			


			


			





			CC.411


			


			Lưỡi cắt đất


			cái


			0,07


			0,12





			


			


			Cần xoắn


			m


			0,009


			0,011





			


			


			Cần chốt


			m


			0,012


			0,012





			


			


			Chốt cần


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Ống chống


			bộ


			0,03


			0,03





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,48


			2,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự


			ca


			0,14


			0,21





			


			10


			20








CC.41200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m


			Vật liệu


			


			


			





			CC.412


			


			Lưỡi cắt đất


			cái


			0,07


			0,12





			


			


			Cần xoắn


			m


			0,009


			0,011





			


			


			Cần chốt


			m


			0,012


			0,012





			


			


			Chốt cần


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Ống chống


			bộ


			0,03


			0,03





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,58


			2,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự


			ca


			0,15


			0,23





			


			10


			20








CC.42000  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ > 400MM ĐẾN 600MM


CC.42100  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m


			Vật liệu


			


			


			





			CC.421


			


			Lưỡi cắt đất


			cái


			0,07


			0,12





			


			


			Cần xoắn


			m


			0,009


			0,011





			


			


			Cần chốt


			m


			0,012


			0,012





			


			


			Chốt cần


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Ống chống


			bộ


			0,03


			0,03





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,60


			2,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,24





			


			10


			20








CC.42200  ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M


Đơn vị tính: 1 m khoan


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I - III


			IV - V





			


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m


			Vật liệu


			


			


			





			CC.422


			


			Lưỡi cắt đất


			cái


			0,07


			0,12





			


			


			Cần xoắn


			m


			0,009


			0,011





			


			


			Cần chốt


			m


			0,012


			0,012





			


			


			Chốt cần


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Ống chống


			bộ


			0,03


			0,03





			


			


			Đầu nối ống chống


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,70


			2,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-3 hoặc loại tương tự


			ca


			0,18


			0,26





			


			10


			20








CHƯƠNG IV


CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


CD.11100  ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.


- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.


- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.


- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.


- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.


- Hạ ống đơn và loại ống ϕ 65 mm.


Đơn vị tính: 1 m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan


			Vật liệu


			


			





			CD.111


			


			Ống thép ϕ 65 mm


			mét


			1,02





			


			


			Quả bo


			quả


			0,03





			


			


			Nắp đậy ống


			cái


			0,02





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,90





			


			10








Quy định áp dụng định mức:


- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì định mức nhân công được nhân hệ số k = 1,1.


- Nếu hạ ống quan trắc khác thì định mức nhân hệ số:


+ ống thép ϕ 75 mm: k = 1,3;


+ ống thép ϕ 93 mm: k = 1,5;


- Hạ ống quan trắc kép thì định mức được nhân với hệ số k = 1,5.


CHƯƠNG V


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG


CE.10000  THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm.


- Tháo, lắp bảo dưỡng thiết bị tại hiện trường.


- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình.


- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.


- Nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


CE.11100  THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH


Đơn vị tính: 1m xuyên


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.111


			Thí nghiệm xuyên tĩnh


			Mũi xuyên


			cái


			0,002





			


			


			Cần xuyên


			m


			0,003





			


			


			Cọc neo


			bộ


			0,0007





			


			


			Đồng hồ đo áp lực


			cái


			0,0001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,85





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xuyên tĩnh Gouđa hoặc loại tương tự


			ca


			0,08





			


			10








CE.11200  THÍ NGHIỆM XUYÊN ĐỘNG


Đơn vị tính: 1m xuyên


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.112


			Thí nghiệm xuyên động


			Mũi xuyên


Cần xuyên


			cái


m


			0,004


0,006





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,56





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xuyên động RA-50 hoặc tương tự


			ca


			0,4





			


			10








CE.11300  THÍ NGHIỆM CẮT CÁNH BẰNG MÁY


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.113


			Thí nghiệm cắt cánh bằng máy


			Cánh cắt (E60 - E70 - E100)


			bộ


			0,00015





			


			


			Cần cắt cánh (40 cái)


			bộ


			0,0025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,45





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đo ngẫu lực


			ca


			0,14





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức chưa tính hao phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan).


CE.11400  THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT


Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất, đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CE.114


			


			Mũi xuyên hình nón


			cái


			-


			0,04





			


			


			Mũi xuyên cắt


			cái


			0,1


			-





			


			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT


			Ống mẫu


			ống


			0,04


			0,04





			


			


			Hộp gỗ đựng mẫu


			hộp


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,75


			1,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT


			ca


			0,10


			0,15





			


			10


			20








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ


CE.11500  NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất đá





			


			


			


			


			I - III


			IV - VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CE.115


			Nén ngang trong lỗ khoan


			Ống đồng trục ϕ 25 và ϕ 50


			bộ


			0,0013


			0,0026





			


			


			Ống đo thí nghiệm


			cái


			0,0013


			0,0026





			


			


			Ghen cao su ϕ 63


			m


			0,06


			0,12





			


			


			Màng buồng nước ϕ 270


			cái


			0,04


			0,08





			


			


			Bình khí CO2 (100 bar)


			cái


			0,026


			0,026





			


			


			Áp kế bình hơi (25 bar)


			cái


			0,0026


			0,0026





			


			


			Áp kế (5 - 25 - 100 bar)


			bộ


			0,00065


			0,00065





			


			


			Áp kế (250 bar)


			cái


			0,00065


			0,00065





			


			


			Ghen kim loại ϕ 63


			m


			0,052


			0,052





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,26


			1,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ nén ngang GA hoặc tương tự


			ca


			0,14


			0,18





			


			10


			20








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.


CE.11600  HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: 1 lần hút


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.116


			Hút nước thí


			Ống cao su dẫn nước


			m


			1,0





			


			nghiệm


			Ống kẽm ϕ 32


			m


			0,5





			


			trong lỗ


			Thùng phân ly


			cái


			0,02





			


			khoan


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			0,02





			


			


			Đồng hồ đo mức nước


			cái


			0,033





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,002





			


			


			Dây điện


			m


			2,0





			


			


			Đui điện


			cái


			0,05





			


			


			Bóng điện


			cái


			0,5





			


			


			Pin dùng cho đo nước


			đôi


			1,0





			


			


			Sổ hút nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,6





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm 25 CV


			ca


			5,0





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








- Điều kiện áp dụng: tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần.


- Quy định áp dụng định mức:


+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ;


+ Nếu hút đơn có một tia quan trắc, định mức được nhân với hệ số: k = 1,05;


+ Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, định mức nhân với hệ số: k = 1,1;


+ Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, định mức được nhân với hệ số: k = 2,0;


+ Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước), định mức nhân với hệ số: k = 1,8.


CE.11700  ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: 1 đoạn ép


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.117


			Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Bộ kính ép


			bộ


			0,033





			


			


			Quả bo cao su


			quả


			0,5





			


			


			Ống tổ ống dài 1m


			ống


			0,033





			


			


			Ống ngoài ϕ16


			m


			0,25





			


			


			Tuy ô dẫn nước


			m


			0,5








			


			


			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ đo nước


			cái


			0,033





			


			


			Nhiệt kế


			cái


			0,033





			


			


			Dây điện


			m


			2,5





			


			


			Sổ ép nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,18





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm 25CV


			ca


			1,5





			


			


			Máy khác


			%


			5,0





			


			10








- Điều kiện áp dụng:


+ Lượng mất nước đơn vị Q = 1lít/ phút mét.


+ Độ sâu ép nước h ≤ 50m.


- Quy định áp dụng định mức:


+ Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:


* Lượng mất nước đơn vị: Q > 1-10 lít/ phút mét: k = 1,1;


* Lượng mất nước đơn vị: Q > 10 lít/ phút mét: k = 1,2;


* Độ sâu ép nước thí nghiệm: h >50-100 m: k = 1,05;


* Độ sâu ép nước thí nghiệm: h >100m: k = 1,1.


+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.


CE.11800  ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: 1 lần đổ


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.118


			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Thùng đo lưu lượng 60 lít


			cái


			0,02





			


			


			Thùng gánh nước


			đôi


			0,05





			


			


			Đồng hồ lưu lượng


			cái


			0,003





			


			


			Ống cao su dẫn nước ϕ16 - ϕ18


			m


			0,05





			


			


			Thước mét


			cái


			0,005





			


			


			Đồng hồ đo nước


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,003





			


			


			Sổ đo nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,2





			


			10








- Điều kiện áp dụng:


+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/ phút.


+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m.


- Quy định áp dụng định mức:


+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/phút thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2;


+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm >100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.


+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.


CE.11900  ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO


Đơn vị tính: 1 lần đổ


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.119


			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào


			Thùng đo lưu lượng 60 lít


			cái


			0,02





			


			


			Thùng gánh nước


			đôi


			0,05





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ để bàn


			cái


			0,05





			


			


			Thước mét


			cái


			0,003





			


			


			Ống cao su dẫn nước ϕ16


			cái


			0,05





			


			


			Sổ đo nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,2





			


			10








- Điều kiện áp dụng:


+ Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1lít/ phút.


+ Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm <100m.


- Quy định áp dụng định mức:


+ Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2;


+ Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,5.


+ Định mức chưa bao gồm hao phí công tác đào đất tạo hố.


CE.12000  MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: 1 lần múc


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.120


			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			Cáp múc nước


			m


			0,02





			


			


			Ống múc nước dài 2m


			cái


			0,05





			


			


			Đồng hồ đo nước


			cái


			0,02





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,003





			


			


			Đồng hồ để bàn


			cái


			0,003





			


			


			Sổ ghi chép múc nước


			quyển


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,4





			


			10








- Quy định áp dụng định mức:


+ Định mức chưa bao gồm hao phí khoan tạo lỗ.


CE.12100  THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.


- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.


- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.121


			Thí nghiệm CBR hiện trường


			Đá hộc dùng để chất tải


			m3


			0,025





			


			


			Dây điện 1x2


			m


			0,4





			


			


			Bóng điện 220V - 200W


			cái


			0,1





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,0





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Ô tô vận tải thùng 12T


			ca


			0,1





			


			


			Máy phát điện 2,5 kW


			ca


			0,1





			


			


			Bộ thiết bị CBR hiện trường


			ca


			0,1





			


			10








CE.12200  THÍ NGHIỆM ĐO MODUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.


- Xác định vị trí thí nghiệm.


- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Ghi chép chỉnh lý số liệu thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.122


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN


			Đá hộc (để chất tải)


			m3


			0,0833





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15





			


			


			Nhân công nhóm 3 



Máy thi công


			công


			1,4





			


			


			Kích thủy lực 50T


			ca


			0,3





			


			


			Cần Belkenman


			ca


			0,3





			


			


			Ô tô vận tải thùng 12T


			ca


			0,08





			


			


			Máy khác


			%


			5,0





			


			10








CE.12300  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).


- Đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.


- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


CE.12310  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT


Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất (thí nghiệm trên mặt)


			Vật liệu


			


			





			CE.123


			


			Phao thử độ chặt


			bộ


			0,01





			


			


			Dao vòng hợp kim


			cái


			0,02





			


			


			Dao gạt đất 


			cái 


			0,05





			


			


			Thùng đựng nước 


			cái


			0,002





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,0





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			1,8





			


			


			Tủ sấy 3kW


			ca


			1,8





			


			10








CE.12320  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI- THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT


Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt


			Vật liệu


			


			





			CE.123


			


			Phễu rót cát


			bộ


			0,01





			


			


			Cuốc chim


			cái


			0,02





			


			


			Xẻng


			cái


			0,05





			


			


			Ống đong thủy tinh 1000ml


			cái


			0,09





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3 



Máy thi công


			công


			3,0





			


			


			Cân phân tích


			ca


			1,8





			


			


			Tủ sấy 3kW


			ca


			1,8





			


			


			


			


			20








CE.12400  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.


- Lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


CE.12410  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 34 CM


Đơn vị tính: 10 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.124


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng tấm ép cứng; đường cứng bàn nén D = 34 cm


			Dàn đo lún


			bộ


			0,05





			


			


			Đồng hồ đo lún


			cái


			0,005





			


			


			Bàn nén D = 34cm


			cái


			0,0001





			


			


			Xẻng


			cái


			0,05





			


			


			Cuốc chim


			cái


			0,02





			


			


			Dao gạt đất


			cái


			0,05





			


			


			Cát chuẩn


			kg


			4





			


			


			Đá hộc dùng để chất tải


			m3


			0,5





			


			


			Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m


			kg


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích nâng 50T


			ca


			1,8





			


			


			Tủ sấy 3kW


			ca


			1,8





			


			


			Ô tô vận tải thùng 12T


			ca


			0,5





			


			10








CE.12420  THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH BÀN NÉN D = 76 CM


Đơn vị tính: 10 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.124


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng tấm ép cứng; đường cứng bàn nén D = 76 cm


			Dàn đo lún


			bộ


			0,05





			


			


			Đồng hồ đo lún


			cái


			0,005





			


			


			Bàn nén D = 76cm


			cái


			0,0001





			


			


			Xẻng


			cái


			0,05





			


			


			Cuốc chim


			cái


			0,02





			


			


			Dao gạt đất


			cái


			0,05





			


			


			Cát chuẩn


			kg


			4





			


			


			Đá hộc dùng để chất tải


			m3


			0,5





			


			


			Dầm I 300 - 350 dài hơn 3,5m


			kg


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích nâng 50T


			ca


			1,8





			


			


			Tủ sấy 3kW


			ca


			1,8





			


			


			Ô tô vận tải thùng 12T


			ca


			1





			


			20








CE.12500  THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỌC NEO


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.


- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.


- Chống hố đào bằng ván gỗ.


- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.


- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).


- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.


- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.


- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


2. Điều kiện áp dụng:


- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.


- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.


- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.


3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì định mức được nhân với các hệ số sau:


- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,05.


- Trong trường hợp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn thì:


+ Định mức vật liệu được nhân với hệ số k = 1,2.


+ Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,4.


- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ϕ 14, que hàn, máy hàn mà tính thêm hao phí khoan + neo.


Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.125


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo


			Sắt tròn ϕ 14


			kg


			26,0





			


			


			Que hàn


			kg


			3,0





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,15





			


			


			Dầu kích


			kg


			1,2





			


			


			Thép dầm I và kích các loại


			kg


			40,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích nâng 100T


			ca


			9,0





			


			


			Cần trục ô tô 10T


			ca


			0,5





			


			


			Máy bơm nước 7,5kW


			ca


			2,0





			


			


			Máy khác


			%


			5,0





			


			10








CE.12600  THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẤT TẢI


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.


- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.


- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo ...).


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.


- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


2. Các công việc chưa tính vào mức gồm:


- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm.


- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình.


- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


Đơn vị tính: 1 tấn tải trọng thí nghiệm/1 lần thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tải trọng nén (tấn)





			


			


			


			


			100÷≤ 500


			≤ 1.000


			≤ 1.500


			≤ 2.000





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CE.126


			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp chất tải


			Thép hình các loại


			kg


			0,6


			0,56


			0,48


			0,42





			


			


			Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)


			m3


			0,009


			0,009


			0,009


			0,009





			


			


			Dầu kích


			kg


			0,017


			0,013


			0,012


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,04


			0,032


			0,026


			0,023





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,15


			0,13


			0,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Kích 250T


			ca


			0,03


			


			


			





			


			


			Kích 500T


			ca


			


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử


			ca


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Cần trục bánh xích 16T


			ca


			0,025


			


			


			





			


			


			Cần trục bánh xích 25T


			ca


			


			0,019


			0,017


			0,016





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








CE.12700  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.


- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.127


			Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)


			Búa 2 kg


			cái


			0,1





			


			


			Đục thép


			cái


			0,1





			


			


			Đá mài đĩa


			viên


			0,1





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đo biến dạng


			ca


			0,8





			


			


			Máy khác


			ca


			1,0





			


			10








CE.12800  THÍ NGHIỆM ÉP CỌC BIẾN DẠNG LỚN PDA


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường


- Chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm


- Lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác


- Gia công đầu cọc, lắp đặt tấm đệm đầu cọc đảm bảo yêu cầu thí nghiệm


- Lắp đặt và tháo dỡ lồng hướng dẫn.


- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.


- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


2. Những công việc chưa tính trong định mức:


- Công tác vận chuyển thiết bị thí nghiệm đi, đến địa điểm thí nghiệm.


- Xử lý nền đất yếu nếu có yêu cầu.


- Dàn giáo phục vụ thi công.


Đơn vị tính: 1 lần thí nghiệm/1 cọc thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤1.000


			≤1.500


			≤2.000





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CE.128


			Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA


			Thép gia cố đầu cọc


			kg


			136


			204


			270





			


			


			Que hàn


			kg


			2,5


			3,0


			3,5





			


			


			Mũi khoan bê tông D10


			cái


			2


			2,5


			3





			


			


			Bu lông cường độ cao M16


			cái


			16


			20


			24





			


			


			Quả búa 14T


			quả


			0,005


			0,005


			





			


			


			Quả búa 20T


			quả


			


			


			0,005





			


			


			Đầu đo gia tốc và biến dạng


			bộ


			0,2


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			8


			12


			16





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			20


			20


			24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần trục bánh xích 16T


			ca


			1,5


			-


			-





			


			


			Cần trục bánh xích 25T


			ca


			-


			1,5


			-





			


			


			Cần trục bánh xích 40T


			ca


			-


			-


			1,5





			


			


			Máy PDA


			ca


			1,0


			1,5


			2,0





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			2,0


			2,5


			3,0





			


			


			Máy khoan 750W


			ca


			1,0


			1,2


			1,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CE.129000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.


- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.


- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: 1 mặt cắt siêu âm/ 1 lần thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			CE.129


			Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc


			Thước thép 5m


			cái


			0,04





			


			


			Thước thép 42m


			cái


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,46





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,12





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Bộ thiết bị siêu âm


			ca


			0,32





			


			


			Máy khác


			ca


			1,0





			


			10








CE.13000  THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG


1. Thành phần công việc:


- Vệ sinh hiện trường.


+ Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.


+ Thổi sạch, khô nền.


+ Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.


- Đổ, lắp cọc mốc


+ Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.


+ Rửa sạch lỗ khoan.


+ Đặt cọc mốc.


- Đổ bệ bê tông


+ Kích thước tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.


+ Bê tông đạt mác 200.


- Lắp ráp


+ Lắp các tấm đệm, kích.


+ Lắp dàn khung đồng hồ.


+ Lắp tay đồng hồ, đồng hồ


+ Lắp bơm thuỷ lực, đồng hồ áp lực.


+ Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.


- Kiểm nghiệm dụng cụ


+ Đồng hồ áp lực.


+ Hệ thống làm việc của dầu.


+ Kiểm tra piston.


+ Kiểm tra hệ thống indicate.


- Thí nghiệm thử


+ Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...


+ Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kG/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.


+ Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.


+ Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.


- Thí nghiệm chính thức


+ Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 kG/cm2.


+ Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.


+ Thời gian mỗi cấp là 16 x 3 = 48 giờ.


+ Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 x 3 = 144 giờ.


- Thu dọn, lật bệ


+ Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.


+ Dùng palăng xích để kéo lật bệ.


+ Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.


+ Thu dọn dụng cụ.


Đơn vị tính: 1 bệ thí nghiệm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang


			Vật liệu


			


			





			CE.130


			


			Xi măng PCB30


			kg


			300





			


			


			Đá dăm 1x2


			m3


			0,85





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,5





			


			


			Thép gai ϕ 10


			kg


			35





			


			


			Thép gai ϕ 16


			kg


			40





			


			


			Thép gai ϕ 22


			kg


			45





			


			


			Dây thép ϕ 2 - ϕ 3


			kg


			2





			


			


			Thép gai ϕ 32 - ϕ 40


			kg


			27





			


			


			Gỗ dán 25mm


			m2


			0,5





			


			


			Gỗ dán 40mm


			m2


			0,8





			


			


			Ống cao su mềm


			m


			5





			


			


			Bóng điện 36W


			cái


			3





			


			


			Bóng điện 100W


			cái


			3





			


			


			Cầu chì sứ


			cái


			1





			


			


			Đui điện


			cái


			4





			


			


			Dây cáp điện 3 pha


			m


			1





			


			


			Dây điện súp


			m


			5





			


			


			Cầu dao điện 3 pha


			cái


			0,2





			


			


			Dầu công nghiệp 20


			kg


			20





			


			


			Gỗ tấm


			m3


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			326





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			3,6





			


			


			Máy bơm nước 120cv


			ca


			10,5





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








CHƯƠNG VI


CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


CF.11000  ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.


- Đúc mốc bê tông.


- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.


- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.


- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.


- Đo góc, đo cạnh lưới khống chế.


- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.


- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Nghiệm thu bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng: Cấp địa hình theo phụ lục số 7.


3. Quy định áp dụng định mức: Định mức công tác đo vẽ tam giác hạng IV, đường chuyền hạng IV, Giải tích cấp 1, giải tích cấp 2, đường chuyền cấp 1, đường chuyền cấp 2 dưới đây áp dụng cho địa hình cấp III. Trường hợp có cấp địa hình khác thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


- Địa hình cấp I: k = 0,7;


- Địa hình cấp II: k = 0,85;


- Địa hình cấp IV: k = 1,2;


- Địa hình cấp V: k = 1,6;


- Địa hình cấp VI: k = 2,0.


CF.11100  TAM GIÁC HẠNG 4


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.111


			Tam giác


			Xi măng PCB30


			kg


			20


			20





			


			hạng 4


			Đá 1x2


			m3


			0,06


			0,06





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,035


			0,035





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,8


			0,8





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,4


			0,4





			


			


			Đinh chữ U


			kg


			8


			8





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			13,13


			11,92





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			32,46


			33,34








			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			6,80


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			5,83





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11200  ĐƯỜNG CHUYỀN HẠNG 4


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.112


			Đường chuyền hạng 4


			Xi măng PCB30


			kg


			12


			12





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,04


			0,04





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,025


			0,025





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,6


			0,6





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,4


			0,4





			


			


			Đinh chữ U


			kg


			6


			6





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			10,17


			9,27





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			25,17


			22,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			5,05


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			4,33





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11300  GIẢI TÍCH CẤP 1


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.113


			Giải tích cấp 1


			Xi măng PCB30


			kg


			5


			5





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,023


			0,023





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,015


			0,015





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,3


			0,3





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,3


			0,3





			


			


			Đinh chữ U


			kg


			4


			4





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			5,80


			5,54





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			14,43


			13,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			1,46


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			1,25





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11400  GIẢI TÍCH CẤP 2


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.114


			Giải tích cấp 2


			Xi măng PCB30


			kg


			3


			3





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,006


			0,006





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,33


			2,25





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,79


			5,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06


hoặc loại tương tự


			ca


			0,41


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			0,24





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11500  ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 1


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.115


			Đường chuyền cấp 1


			Xi măng PCB30


			kg


			5


			5





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,023


			0,023





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,015


			0,015





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,3


			0,3





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,3


			0,3





			


			


			Đinh chữ U


			kg


			4


			4





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			4,93


			4,85





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,31


			12,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,46


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			0,39





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.11600  ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2


Đơn vị tính: 1 điểm


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy toàn đạc điện tử


			Bộ thiết bị GPS (3 máy)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CF.116


			Đường chuyền cấp 2


			Xi măng PCB30


			kg


			3


			3





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,006


			0,006





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,1


			0,1





			


			


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			0,2


			0,2





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,81


			1,76





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,51


			4,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06


hoặc loại tương tự


			ca


			0,26


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			


			0,16





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CF.21100  CẮM MỐC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CẮM MỐC RANH GIỚI QUY HOẠCH


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí mốc cần cắm.


- Đo đạc, định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế.


- Hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 7.


Đơn vị tính: 1 mốc


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CF.211


			Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch


			Xi măng PCB30


			kg


			13


			13


			13


			13


			13


			13





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Đinh + dây thép


			kg


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Sơn trắng+đỏ


			kg


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác



Nhân công


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,58


			0,79


			1,01


			1,16


			1,44


			1,61





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,48


			1,97


			2,47


			3,08


			3,70


			4,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,15


			0,17


			0,19


			0,21


			0,25


			0,32





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Quy định áp dụng định mức:


- Đối với công tác cắm mốc tim đường khu vực quy hoạch thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.


- Trường hợp xác định mốc ranh giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8478:2018 và mốc tim tuyến công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8481:2010 thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số sau:


+ Mốc ranh giải phóng mặt bằng: k = 1,8.


+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi: k = 4,8.


+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi đầu mối, công trình thủy lợi có kết cấu bê tông quan trọng: k = 5,2.


+ Mốc tim kênh sửa chữa nâng cấp hoặc kiên cố hóa kênh mương, mốc ranh ngập lụt lòng hồ, mốc ranh ngập lụt hạ du: k = 2,0.


CHƯƠNG VII


CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO


CG. 11000  ĐO KHỐNG CHẾ CAO


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.


- Đúc mốc bê tông.


- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn.


- Đo thủy chuẩn.


- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.


- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Nghiệm thu và bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 8.


- Định mức tính cho 1km.


CG.11100 THỦY CHUẨN HẠNG 3


Đơn vị tính: 1 km


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CG.111


			Thủy chuẩn hạng 3


			Gỗ xẻ nhóm V


			m3


			0,0025


			0,0025


			0,0025


			0,0025


			0,0025





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			4,00


			4,00


			4,00


			4,00


			4,00





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,007


			0,007


			0,007


			0,007


			0,007





			


			


			Đinh


			kg


			0,06


			0,06


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,28


			1,52


			2,02


			2,83


			4,06





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,57


			4,23


			5,56


			7,85


			11,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,38


			0,41


			0,45


			0,71


			1,13





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








[image: image1]


CG.11200 THỦY CHUẨN HẠNG 4


Đơn vị tính: 1 km


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CG.112


			Thủy chuẩn hạng 4


			Gỗ xẻ nhóm V


			m3


			0,0015


			0,0015


			0,0015


			0,0015


			0,0015





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			2,00


			2,00


			2,00


			2,00


			2,00





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035


			0,0035





			


			


			Đinh


			kg


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,21


			1,39


			1,81


			2,43


			3,50





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,33


			3,84


			4,98


			6,72


			9,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thủy bình điện tử


			


			


			


			


			


			





			


			


			PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,26


			0,32


			0,38


			0,60


			0,98





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CG.11300 THỦY CHUẨN KỸ THUẬT


Đơn vị tính: 1 km


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CG.113


			Thủy chuẩn kỹ thuật


			Số đo


			quyển


			0,25


			0,25


			0,35


			0,35


			0,35





			


			


			Vật liệu khác


			%


			30


			30


			30


			30


			30





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,59


			0,73


			0,92


			1,27


			2,13





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,65


			2,05


			2,57


			3,58


			5,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thủy bình điện tử


			


			


			


			


			


			





			


			


			PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,19


			0,23


			0,30


			0,45


			0,60





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








CHƯƠNG VIII


CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH


CH.11000  ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH 


CH.11100  ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.


- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp.


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.


- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.


- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.


- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, toạ độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.


- Đo cắt dọc tuyến công trình.


- Cắm đường cong của tuyến công trình.


- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.


- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 9


- Định mức đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở.


- Định mức cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài định mức này.


- Công tác phát cây tính ngoài định mức.


- Áp dụng định mức cho công tác đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.


3. Các hệ số khi áp dụng định mức khác với các điều kiện trên:


- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,1.


- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn). Định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,35.


- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen...) định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số k = 1,2.


Đơn vị tính: 100m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.111


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn


			Mốc bê tông đúc sẵn


			cái


			0,2


			0,25


			0,30


			0,35


			0,40


			0,45





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0


			1,5


			1,5


			2,0


			2,0





			


			


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cái


			2,0


			2,5


			3,0


			3,5


			4,0


			4,5





			


			


			Sơn đỏ + trắng


			kg


			0,05


			0,05


			0,1


			0,1


			0,15


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,47


			0,61


			0,79


			1,02


			1,32


			1,73





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,72


			0,95


			1,24


			1,64


			2,15


			2,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,11


			0,14


			0,20


			0,27


			0,38





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,22


			0,29


			0,39


			0,55


			0,77





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CH.11200  ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.


- Đi thực địa khảo sát thực địa.


- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.


- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.


- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).


- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.


- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.


- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 9.


- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực.


- Trong định mức chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.


3. Các hệ số khi áp dụng định mức khác với các điều kiện trên:


- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì mỗi mặt cắt được tính thêm:


+ Vật liệu:


Mốc bê tông đúc sẵn: 2 cái. 


Xi măng PCB30: 10 kg.


Vật liệu khác: 5%.


+ Nhân công: 3 công.


Đơn vị tính: 100m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.112


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cái


			5,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			10,0





			


			


			Sơn đỏ+trắng


			kg


			0,05


			0,06


			0,07


			0,08


			0,09


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,61


			0,79


			1,02


			1,33


			1,75


			2,25





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,84


			1,10


			1,44


			1,88


			2,51


			3,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,16


			0,20


			0,28


			0,42


			0,64





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,08


			0,12


			0,16


			0,20


			0,24





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CH.11300  ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.


- Đi thực địa khảo sát tổng hợp.


- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.


- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.


- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.


- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.


- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh).


- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 10


- Định mức đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực.


- Trong định mức chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền... chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.


Đơn vị tính: 100m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CH.113


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước


			Mốc bê tông đúc sẵn


			cái


			0,2


			0,25


			0,30


			0,35


			0,40





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0


			1,5


			1,5


			2,0





			


			


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cái


			2,0


			2,5


			3,0


			3,5


			4,0





			


			


			Sơn đỏ+trắng


			kg


			0,05


			0,05


			0,1


			0,1


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,69


			0,89


			1,16


			1,52


			1,96





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,87


			1,15


			1,50


			2,01


			2,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,09


			0,13


			0,16


			0,23


			0,31





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,18


			0,25


			0,32


			0,48


			0,63





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40


			50








CH.11400  ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.


- Thêm một số thành phần công việc sau: Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.


2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 10.


- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.


- Trong định mức chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này xác định bằng lập dự toán chi phí.


- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm hao phí vật liệu


+ Mốc bê tông đúc sẵn: 2 mốc.


+ Xi măng PCB30: 10 kg.


+ Vật liệu khác: 5%.


Đơn vị tính: 100m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CH.114


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cái


			4


			4


			6


			6


			8





			


			


			Sơn đỏ+trắng


			kg


			0,04


			0,04


			0,06


			0,06


			0,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,29


			1,67


			2,15


			2,80


			3,63





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,21


			1,61


			2,14


			2,75


			3,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,26


			0,37


			0,53


			0,66


			0,98





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,12


			0,18


			0,24


			0,30


			0,41





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40


			50








CH.21000  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG 


CH.21100  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22kV HOẶC 35kV


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.


- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến tỷ lệ 1/500.


- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.


- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30%.


- Đo phần giao chéo trên không.


- Điều tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông, sông suối, thủy văn nhà cửa trong phạm vi hành lang tuyến.


- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.


- Định mức áp dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật.


- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4kV (phục vụ thiết kế kỹ thuật) thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;


- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;


- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;


- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2.


3. Các công việc chưa tính trong định mức:


- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước


- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).


- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.


- Phục hồi và bàn giao tuyến.


- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.


- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).


- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).


- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.


Đơn vị tính: 100 m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.211


			Đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0


			1,0


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,01


			0,01


			0,01


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Thép ϕ 8 - ϕ 10


			kg


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4





			


			


			Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Sổ các loại 


Vật liệu khác 


Nhân công


			quyển



%


			0,5



10


			0,5



10


			0,5



10


			0,5



10


			0,5



10


			0,5



10





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,29


			1,46


			1,62


			1,74


			1,81


			2,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,82


			1,99


			2,15


			2,39


			2,49


			2,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,30


			0,33


			0,35


			0,36


			0,38


			0,40





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,04


			0,04


			0,04


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CH.21200  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110kV VÀ 220 kV


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.


- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến.


- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.


- Đo bình đồ các tuyến giao chéo, các công trình quan trọng


- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.


- Đo phần giao chéo trên không.


- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.


- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.


- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.


- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.


- Định mức áp dụng để phục vụ thiết kế kỹ thuật.


- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 110 kV và 220 kV phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;


- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;


- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2;


3. Các công việc chưa tính trong định mức:


- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước


- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).


- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.


- Phục hồi và bàn giao tuyến.


- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.


- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).


- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).


- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.


CH.21210  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110 kV


Đơn vị tính: 100 m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.2121


			Đo vẽ tuyến đường dây 110kV


			Xi măng PCB30


			kg


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Thép ϕ 8 - ϕ 10


			kg


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4





			


			


			Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Sổ các loại


			quyển


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,76


			2,03


			2,27


			2,38


			2,44


			2,82





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,48


			2,77


			3,02


			3,27


			3,36


			3,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,39


			0,41


			0,44


			0,46


			0,49





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,08


			0,08


			0,12


			0,12


			0,12





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








CH.21220  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 220 kV


Đơn vị tính: 100 m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.2122


			Đo vẽ tuyến đường dây 220kV


			Xi măng PCB30


			kg


			1,0


			1,0


			1,0


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,01


			0,01


			0,01


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Thép ϕ 8 - ϕ 10


			kg


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4


			0,4





			


			


			Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Sổ các loại


			quyển


			0,70


			0,70


			0,70


			0,70


			0,70


			0,70





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,17


			2,31


			2,57


			2,83


			2,97


			3,28





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,01


			3,20


			3,65


			4,03


			4,18


			4,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,44


			0,46


			0,57


			0,60


			0,62


			0,68





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,08


			0,08


			0,12


			0,12


			0,12





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








CH.21300  ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500 kV


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.


- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến mỗi bên 25m.


- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia bằng đo cao lượng giác.


- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.


- Đo phần giao chéo trên không với các đường dây thông tin, điện lực.


- Đo mặt cắt phụ thể hiện nét đứt sang mỗi bên tim tuyến từ 12m đến 15m ở những nơi có độ dốc ngang tuyến > 20º.


- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.


- Điều tra trong hành lang tuyến 100m các công trình xây dựng đầy đủ địa chỉ, kích thước, kết cấu công trình.


- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.


- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.


- Mặt cắt địa chất vẽ trên mặt cắt dọc tỷ lệ đứng 1/200, ngang 1/500.


- Tính toán và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.


- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 500kV phục vụ lập dự án thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3;


- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi công thì định mức được nhân với hệ số k = 0,2;


- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công định mức được nhân với hệ số k = 0,2;


3. Các công việc chưa tính trong định mức:


- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước


- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).


- Điều tra khí tưởng thủy văn trên tuyến.


- Phục hồi và bàn giao tuyến.


- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.


- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).


- Bồi thường thiệt hai hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).


- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.


- Vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ khảo sát.


Đơn vị tính: 100 m


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CH.213


			Đo vẽ tuyến đường dây 500kV


			Xi măng PCB30


			kg


			1,7


			1,7


			1,7


			1,7


			1,7


			1,7





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Thép ϕ 8 - ϕ 10


			kg


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Cọc gỗ (4 x 4 x 40)cm


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Sổ các loại


			quyển


			0,85


			0,85


			0,85


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			20


			20


			20


			20


			20


			20





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,73


			2,87


			3,24


			3,57


			3,72


			4,09





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,36


			6,70


			7,56


			8,34


			8,67


			9,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,29


			0,31


			0,40


			0,42


			0,44


			0,46





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,10


			0,10


			0,10


			0,10


			0,10





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CHƯƠNG IX


CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


CI.11000  SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


1. Thành phần công việc:


a) Số hoá bản đồ địa hình:


- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn...). Chuẩn bị cơ sở toán học.


- Quét tài liệu: Chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét.


- Nắn file ảnh: Nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm toạ độ (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).


- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000.


Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.


Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.


Biên tập: Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).


- Số hoá nội dung bản đồ: Số hoá các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hoá nội dung bản đồ theo lớp đã qui định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy. Sửa chữa sau kiểm tra.


- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.


- In bản đồ trên giấy (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao nộp).


- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.


- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện kết quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.


b) Chuyển BĐĐH số dạng véctor từ hệ VN-72 sang VN-2000:


- Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.


- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.


- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới, ...).


Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).


- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.


- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.


c) Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):


- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, Làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.


- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông...), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.


- In bản đồ (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).


- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.


- In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh).


- Hiện, tráng phim.


- Sửa chữa phim.


- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.


2. Điều kiện áp dụng: Mức độ khó khăn theo phụ lục số 11


CI.11100  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.111


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,16


			0,16


			0,16


			0,16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			6,0


			6,2


			6,8


			7,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,025


			0,03


			0,035


			0,04





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,15


			0,15


			0,15


			0,15





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11200  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 1 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.112


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,16


			0,16


			0,16


			0,16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			5,8


			6,4


			7,2


			7,8





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,02


			0,025


			0,03


			0,035





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,15


			0,15


			0,15


			0,15





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11300  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 1 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.113


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,0


			1,4


			1,6


			2,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,0125


			0,015


			0,017


			0,02





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11400  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 1 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.114


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,4


			0,5


			0,6


			0,7





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,0032


			0,0037


			0,0042


			0,005





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11500  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: 1 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.115


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,25


			0,3


			0,35


			0,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,003


			0,0035


			0,004


			0,0048





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11600  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 1 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.116


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,0025


			0,0025


			0,0025


			0,0025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,12


			0,14


			0,16


			0,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,0015


			0,0015


			0,0015


			0,0015





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,002


			0,0025


			0,003


			0,0035





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,003


			0,003


			0,003


			0,003





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11700  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: 1 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.117


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,0025


			0,0025


			0,0025


			0,0025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,09


			0,1


			0,12


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,0015


			0,0015


			0,0015


			0,0015





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,0018


			0,0023


			0,0027


			0,0033





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,003


			0,003


			0,003


			0,003





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CI.11800  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: 10 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khó khăn





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			CI.118


			Số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5 m


			Giấy Diamat


			tờ


			0,00625


			0,00625


			0,00625


			0,00625





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,6


			0,7


			0,8


			0,9





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy Scaner


			ca


			0,0005


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,003


			0,004


			0,005


			0,006





			


			


			Máy vẽ Ploter


			ca


			0,00125


			0,00125


			0,00125


			0,00125





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








CHƯƠNG X


CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ


CK.10000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;


- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ;


- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;


- Vẽ đường đồng mức;


- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.


CK.11100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CK.111


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			6,0


			6,0


			8,0


			8,0


			10





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2


			2,5


			2,5


			2,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,94


			3,96


			5,34


			7,23


			10,10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			7,86


			10,70


			14,74


			19,53


			27,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,88


			1,27


			1,95


			2,38


			3,38





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,11


			0,12


			0,13


			0,14





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50








CK.11200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 1ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.112


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			6,0


			6,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			2,2



15


			2,2



15


			2,5



15


			2,5



15


			2,8



15


			2,8



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,79


			3,76


			5,09


			6,88


			9,58


			13,49





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			7,49


			10,15


			14,05


			18,62


			25,98


			36,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,83


			1,19


			1,86


			2,28


			3,25


			4,75





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,11


			0,12


			0,13


			0,14


			0,18





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.11300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CK.113


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0


			4,0





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			0,6



15


			0,6



15


			0,7



15


			0,7



15


			0,8



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,04


			1,39


			1,87


			2,52


			3,52





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,80


			4,03


			5,63


			7,71


			10,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,33


			0,63


			0,99


			1,44


			2,06





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,03


			0,04


			0,05


			0,05


			0,06





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50








CK.11400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 1ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.114


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0


			4,0


			4,0





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			0,6



15


			0,6



15


			0,7



15


			0,7



15


			0,8



15


			0,8



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,99


			1,32


			1,78


			2,40


			3,35


			4,69





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,67


			3,82


			5,36


			7,28


			10,32


			14,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,31


			0,59


			0,94


			1,32


			1,95


			2,97





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,03


			0,04


			0,05


			0,05


			0,06


			0,07





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.11500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.115


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15


			25


			35


			40


			50


			55





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			16



15


			16



15


			20



15


			20



15


			30



15


			30



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			34,61


			46,60


			63,04


			83,90


			116,60


			158,43





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			96,57


			133,00


			185,48


			255,80


			371,36


			505,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			12,75


			19,20


			29,28


			45,24


			73,20


			101,85





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,35


			1,80


			2,88


			3,60


			5,40


			5,85





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,07.


CK.11600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.116


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15


			25


			35


			40


			50


			55





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			16



15


			16



15


			20



15


			20



15


			30



15


			30



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			33,1


			43,4


			60,0


			79,5


			110,8


			150,9





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			91,7


			127,9


			176,1


			242,1


			343,9


			480,7





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			11,7


			20,4


			27,4


			42,5


			63,3


			96,0





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,4


			1,8


			2,9


			3,6


			5,4


			5,9





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.11700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.117


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8


			10


			13


			15


			18


			21





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			1,5



15


			1,5



15


			3



15


			3



15


			4



15


			4



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			15,35


			21,68


			34,03


			43,58


			60,02


			84,00





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			42,98


			59,85


			93,44


			124,98


			177,29


			250,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			5,46


			7,32


			11,40


			17,88


			27,48


			41,40





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,90


			1,08


			1,44


			2,16


			3,60


			3,60





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,07.


CK.11800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.118


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8


			10


			13


			15


			18


			21





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			1,5



15


			1,5



15


			3,0



15


			3,0



15


			4,0



15


			4,0



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			13,81


			19,41


			30,55


			40,57


			57,02


			79,58





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			38,90


			53,99


			84,67


			116,71


			168,33


			237,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			4,98


			6,72


			10,62


			16,74


			25,86


			39,00





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,90


			1,08


			1,44


			2,16


			3,60


			3,60





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.11900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.119


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8


			10


			13


			15


			21


			21





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			1,0



15


			1,0



15


			2,0



15


			2,0



15


			3,0



15


			3,0



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư



Nhân công nhóm 3


			công



công


			9,04



24,79


			12,05



32,81


			15,07



40,62


			21,09



57,67


			28,50



80,36


			39,05



113,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			3,04


			4,00


			4,54


			7,08


			11,10


			17,16





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,36


			0,63


			0,72


			1,08


			1,62





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.12000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.120


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10


			13


			15


			21


			21





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			1,0



15


			1,0



15


			2,0



15


			2,0



15


			3,0



15


			3,0



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			8,56


			10,54


			14,31


			19,58


			30,12


			37,56





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			23,36


			29,01


			38,43


			53,57


			82,66


			108,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			2,77


			3,62


			4,18


			6,54


			10,26


			15,96





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,41


			0,63


			0,72


			1,08


			1,62





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.12100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.121


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			0,8



15


			0,8



15


			1,0



15


			1,0



15


			1,5



15


			1,5



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			3,45


			4,21


			5,72


			7,82


			10,82


			15,02





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,89


			11,99


			15,85


			21,99


			30,79


			43,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			1,42


			1,71


			2,00


			3,00


			4,38


			6,69





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,17


			0,26


			0,30


			0,42


			0,63





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.12200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M


Đơn vị tính: 100 ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.122


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			0,8



15


			0,8



15


			1,0



15


			1,0



15


			1,5



15


			1,5



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			3,74


			4,56


			6,10


			8,36


			11,69


			16,48





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,99


			12,13


			15,97


			22,12


			31,17


			44,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			1,79


			2,14


			2,55


			3,81


			5,59


			8,49





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,17


			0,26


			0,30


			0,42


			0,63





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.20000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẰNG THIẾT BỊ ĐO GPS VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;


- Tiến hành công tác đo vẽ bản đồ địa hình;


- Vẽ đường đồng mức;


- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.


CK.21100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.211


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			6,0


			6,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,71


			3,70





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			7,20


			9,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,71


			1,03





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,11





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M


Đơn vị tính: 1ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.212


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1,0m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			6,0


			6,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			2,2


			2,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,58


			3,53





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,95


			9,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,68


			0,98





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,10


			0,11





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M


Đơn vị tính: 1ha


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.213


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,6


			0,6





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,97


			1,45





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,57


			3,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,27


			0,51





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,03


			0,04





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M



Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.214


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,6


			0,6





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,92


			1,37





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,45


			3,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,25


			0,47





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,03


			0,04





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M



Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.215


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15,0


			25,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,60


			1,60





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			33,01


			45,92





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			89,56


			125,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			9,37


			14,08





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,35


			1,80





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			


			


			


			10


			20








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân thêm hệ số k=1,07



CK.21600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M



Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.216


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15,0


			25,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,6


			1,6





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			29,40


			41,58





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			81,52


			117,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			7,99


			13,95





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,35


			1,80





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1,0 M



Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.217


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			13,81


			19,17





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			38,46


			53,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			3,88


			5,01





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,9


			1,08





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp do yêu cầu đo vẽ với đường đồng mức 0,5m thì định mức nhân công được nhân thêm hệ số k=1,07



CK.21800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M



Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.218


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			13,51


			18,43





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			36,32


			49,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			3,74


			4,99





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,9


			1,08





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.21900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M



Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.219


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			7,93


			10,47





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			21,92


			28,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			2,08


			2,73





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,41





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.22000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5,0 M



Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.220


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			7,34


			9,15





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			19,37


			24,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			1,9


			2,48





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,36


			0,41





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.22100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2,0 M



Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.221


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,8


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			3,42


			4,14





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,34


			11,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy) 


			ca 


			1,10


			1,32





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP- 110 hoặc loại tương tự


			ca 


			0,16 


			0,17





			


			


			Máy khác


			%


			10


			 10





			


			10


			20








CK.22200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5,0 M



Đơn vị tính: 100ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			CK.222


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5,0 m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,8


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			3,05


			3,70





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			8,05


			9,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị GPS G3100-R2 hoặc loại tương tự (3 máy)


			ca


			0,92


			1,10





			


			


			Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,16


			0,17





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			10


			20








CK.30000  ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ



1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị;



- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ;



- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;



- Vẽ đường đồng mức;



- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng: Cấp địa hình theo phụ lục số 13.



3. Những công việc chưa tính vào mức: Công tác thi công phương tiện nổi (tàu, thuyền, phao, phà).



CK.31100  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M



Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CK.311


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			4,0


			4,0


			6,0


			6,0


			8,0





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			2,2



10


			2,2



10


			2,5



10


			2,5



10


			2,8



10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			3,82


			5,16


			6,97


			9,44


			13,16





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,46


			12,89


			17,72


			23,68


			33,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,67


			0,99


			1,58


			1,94


			2,86





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca 


			0,08 


			0,09 


			0,10 


			0,11 


			0,13 





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50








CK.31200  TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.312


			Bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			4,0


			4,0


			6,0


			6,0


			8,0


			8,0





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			2,2



10


			2,2



10


			2,5



10


			2,5



10


			2,8



10


			2,8



10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			3,65


			4,91


			6,63


			8,97


			12,53


			17,57





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,05


			12,27


			16,91


			22,64


			31,69


			44,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,65


			0,94


			1,53


			1,93


			2,77


			4,08





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,08


			0,09


			0,10


			0,11


			0,13


			0,15





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31300  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M



Đơn vị tính: 1ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			CK.313


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0


			4,0





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			0,6



10


			0,6



10


			0,7



10


			0,7



10


			0,8



10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,34


			1,83


			2,44


			3,28


			4,59





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,32


			4,76


			6,58


			8,91


			12,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,25


			0,49


			0,80


			1,13


			1,68





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,02


			0,03


			0,04


			0,04


			0,05





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50








CK.31400  TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.314


			Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0


			4,0


			4,0





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			0,6



10


			0,6



10


			0,7



10


			0,7



10


			0,8



10


			0,8



10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,28


			1,72


			2,32


			3,12


			4,37


			6,13





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,19


			4,47


			6,25


			8,49


			12,00


			17,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,24


			0,46


			0,76


			1,08


			1,60


			2,43





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,02


			0,03


			0,04


			0,04


			0,05


			0,05





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31500  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.315


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm



Sổ đo


			cọc



quyển


			15



16


			25



16


			35



20


			40



20


			50



30


			55



30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			45,18


			60,85


			82,36


			109,74


			152,67


			207,27





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			114,19


			156,72


			217,63


			297,86


			426,83


			581,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			9,30


			14,43


			22,89


			36,00


			58,17


			81,81





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,08


			1,53


			2,43


			3,06


			4,59


			4,95





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31600  TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.316


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			15


			25


			35


			40


			50


			55





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			16



15


			16



15


			20



15


			20



15


			30



15


			30



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công 


			43,28


			56,91


			78,44


			103,71


			144,84


			197,45





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			108,88


			146,61


			207,01


			281,82


			399,46


			554,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			8,52


			13,42


			21,51


			34,08


			51,24


			77,67





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			1,08


			1,53


			2,43


			3,06


			4,59


			4,95





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31700  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			








			CK.317


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm



Sổ đo


			cọc



quyển


			8



16


			10



16


			13



20


			15



20


			18



30


			21



30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			19,88


			28,32


			44,22


			55,92


			78,46


			109,81





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			50,46


			71,29


			112,18


			145,77


			206,07


			294,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			3,95


			5,39


			9,00


			14,04


			20,22


			33,29





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,77


			0,92


			1,44


			1,80


			3,06


			3,09





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31800  TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.318


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10


			13


			15


			18


			21





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			1,5



15


			1,5



15


			3,0



15


			3,0



15


			4,0



15


			4,0



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư



Nhân công nhóm 3


			công 



công


			18,93



47,88


			26,73



67,20


			42,00



105,95


			52,90



137,98


			74,44



198,27


			103,77



278,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			3,61


			4,97


			8,29


			13,24


			20,89


			31,62





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,77


			0,92


			1,22


			1,80


			3,06


			3,06





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.31900  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			CK.319


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10


			13


			15


			21


			21





			


			


			Sổ đo


			quyển


			1,0


			1,0


			2,0


			2,0


			3,0


			3,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công 


			11,78


			15,73


			19,66


			27,53


			37,36


			50,99





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			29,48


			39,24


			48,83


			69,05


			95,68


			133,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			2,21


			2,96


			3,39


			5,35


			8,51


			13,26





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca 


			0,31


			0,32


			0,54


			0,61


			0,92


			1,38





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.32000  TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.320


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			8,0


			10


			13


			15


			21


			21





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			1,0



15


			1,0



15


			2,0



15


			2,0



15


			3,0



15


			3,0



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			11,19


			13,76


			18,63


			25,54


			35,30


			49,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			27,95


			34,59


			46,19


			64,14


			90,32


			127,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			2,04


			2,73


			3,14


			4,97


			7,94


			12,42





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,31


			0,32


			0,54


			0,61


			0,92


			1,38





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.32100  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			CK.321


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo


			quyển


			0,8


			0,8


			1,1


			1,1


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công 


			4,47


			5,50


			7,46


			10,21


			14,13


			19,62





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			11,52


			14,14


			18,89


			26,10


			36,45


			51,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự 


			ca


			1,05


			1,28


			1,52


			2,30


			3,38


			5,16





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,14


			0,15


			0,23


			0,25


			0,36


			0,54





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.32200  TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5M



Đơn vị tính: 100 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp địa hình





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV


			V


			VI





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			CK.322


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m


			Cọc gỗ (4x4x40) cm


			cọc


			5,0


			5,0


			8,0


			8,0


			10


			10





			


			


			Sổ đo



Vật liệu khác


			quyển



%


			0,8



15


			0,8



15


			1,1



15


			1,1



15


			1,5



15


			1,5



15





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			4,24


			5,21


			7,50


			9,70


			13,42


			18,63





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,91


			13,38


			18,81


			24,76


			34,56


			48,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự


			ca


			0,96


			1,18


			1,41


			2,14


			3,16


			4,80





			


			


			Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự


			ca


			0,14


			0,15


			0,23


			0,25


			0,36


			0,54





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








CK.40000  ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH



1. Thành phần công việc:



- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.



- Lập phương án thi công đo vẽ.



- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.



- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.



- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.



- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.



- Đo vẽ các điểm khe nứt.



- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.



- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.



- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.



- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ... vận chuyển mẫu.



- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.



- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.



- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.



2. Điều kiện áp dụng: Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng tại phụ lục số 14.



3. Những công việc chưa tính vào định mức:



- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.



- Công tác xác định động đất.



- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.



- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.



- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.



- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.



- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.



CK.41100  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200.000



Đơn vị tính: 1 km2


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.411


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000


			Búa địa chất


			cái


			0,012


			0,015


			0,015





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,004


			0,005


			0,005





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,003


			0,004


			0,004





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,0016


			0,002


			0,002





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,004


			0,005


			0,005





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,0008


			0,001


			0,001





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			0,2


			0,2


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,77


			3,14


			5,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Ô tô vận tải thùng 1,5T


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41200  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/100.000



Đơn vị tính: 1 km2


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.412


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/100.000


			Búa địa chất


			cái


			0,013


			0,015


			0,015





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,0045


			0,005


			0,005





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,0036


			0,004


			0,004





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,0018


			0,002


			0,002





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,0045


			0,005


			0,005





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,0009


			0,001


			0,001





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			6,23


			7,06


			11,6





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,00045


			0,00045


			0,00045





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,00045


			0,00045


			0,00045





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,00045


			0,00045


			0,00045





			


			


			Ô tô vận tải thùng 1,5T


			ca


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41300  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/50.000



Đơn vị tính: 1 km2


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.413


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000


			Búa địa chất


			cái


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			13,87


			15,8


			25,9





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Ô tô vận tải thùng 1,5T


			ca


			0,027


			0,027


			0,027





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41400  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/25.000



Đơn vị tính: 1 km2


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.414


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/25.000


			Búa địa chất


			cái


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,008


			0,008


			0,008





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,15


			0,15


			0,15





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,10


			0,10


			0,10





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			30,9


			35,2


			57,9





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Ô tô vận tải thùng 1,5T


			ca


			0,09


			0,09


			0,09





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41500  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000



Đơn vị tính: 1 km2


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.415


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/10.000


			Búa địa chất


			cái


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			83,3


			115,2


			182,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,001


			0,001


			0,001








			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41600  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000



Đơn vị tính: 1 km2


			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.416


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/5.000


			Búa địa chất


			cái


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,009


			0,009


			0,009





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Giấy can


			cuộn


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,50


			0,50


			0,50





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			150,1


			201,4


			371,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41700  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.417


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/2.000


			Búa địa chất


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Thước dây 50m


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,150


			0,150


			0,150





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			4,19


			6,78


			13,6





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41800  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.418


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/1.000


			Búa địa chất


			cái


			0,003


			0,003


			0,003





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Thước thép 20m


			cái


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			8,4


			13,6


			24,8





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,0001


			0,0001


			0,0001





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








CK.41900  BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500



Đơn vị tính: 1 ha



			Mã hiệu


			Tên công việc


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp phức tạp





			


			


			


			


			I


			II


			III





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			CK.419


			Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500


			Búa địa chất


			cái


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Địa bàn địa chất


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Kính lúp


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Kính lập thể


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Thước thép 20m


			cái


			0,0005


			0,0005


			0,0005





			


			


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Giấy can


			cuộn


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Giấy gói mẫu


			ram


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			16,2


			26,4


			48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ống nhòm


			ca


			0,00016


			0,00016


			0,00016





			


			


			Máy ảnh


			ca


			0,00016


			0,00016


			0,00016





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








PHỤ LỤC SỐ 1



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM



			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ .



- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.



- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.



- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.



- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.



- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.



- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.



- Đất rời trạng thái xốp.



- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.



- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ chứa từ 10 - 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông



- Đất tàn tích các loại.



- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.



- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.



- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.



- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.





			IV


			- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.



- Đất thuộc loại sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.



- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.



- Đất rời ở trạng thái chặt.



- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.





			V


			- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.



- Đất thuộc sản phẩm phong hoá mạnh của các đá.



- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...



- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...



- Đất dính ở trạng thái cứng.



- Đất rời ở trạng thái rất chặt.



- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.








PHỤ LỤC SỐ 2



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO GIẾNG ĐỨNG



			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời : Hoàng thổ, cát (không chảy). Á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.





			II


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). Á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hoá của đá macma và biến chất đã bị các lanh hoá hoàn toàn, quặng sát óc rơ.





			III


			Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực. 



Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít, chứa macnơ thạch cao hoá chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hoá. Thanh đá yếu, than nâu. Đá phiến tale huỷ hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hoá bở rời. Bau xít dạng sét.





			IV


			Đá cuội: Gồm các cuội nhỏ,c ác đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit: Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hoá mạnh và bị talo hoá. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hoá mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hoá.



Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.





			V


			Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gần kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hoá Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hoá, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hoá. Kimbeclit dạng dăm sét.





			VI


			Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit-cloxit- thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hoá về phân phiến. Kêratophia, gabrô, acgilit silích hoá yếu. Đunit không bị phong hoá, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi rit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.





			VII


			Acgilit ailic hoá, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hoá hoá. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hoá yếu. Anphibon manhetit Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hoá. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hoá tác động. Gromit hạt to và nhỏ bị phong hoá. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan. Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có hàng hoá, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.





			VIII


			Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hoá, đá vôi silic hoá và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôt clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hoá. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hoá. Prematit. Các đá tuốc malib thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hyđrô hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pỉit chắc xít, bau xít (đia spe).





			IX


			Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ. Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xerixit hoá. Anbitofia và kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá. Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hoá, đá sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hoá. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Brarit chắc xít.





			X


			Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hoá mạnh và đá sừng hoá.





			XI


			Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong hoá. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.





			XII


			Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn.








PHỤ LỤC SỐ 3



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ



			Cấp địa hình


			Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp





			I


			- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.



- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10 độ.



- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.





			II


			- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá 20 độ) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.



- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.



- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.



- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.



- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.





			III


			- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.



- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).





			IV


			- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.



- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc lớn hơn 30 độ, khe suối sâu, hiểm trở.



- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.



- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.








PHỤ LỤC SỐ 4



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN THỦ CÔNG



			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.



- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.



- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



- Đất rời ở trạng thái rất xốp.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.



- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



- Đất thuộc tầng văn hoá chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.



- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hoà nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi.



- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay.



- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm.



- Đất rời ở trạng thái xốp.





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi.



- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông...



- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%.



- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.



- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.



- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.





			IV


			- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa từ 30- 50% đá vụn, gạch vụn...



- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.



- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.



- Đất rời ở trạng thái chặt.





			V


			- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).



- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...



- Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.



- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.



- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.



- Đất dính ở trạng thái cứng.



- Đất rời ở trạng thái rất chặt.








PHỤ LỤC SỐ 5



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU



			Cấp đất đá


			Nhóm đất đá


			Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ





			I


			Đất tơi xốp, rất mềm bở


			- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).



- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.





			II


			Đất tương đối cứng chắc


			- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.



- Đất thuộc tầng văn hoá lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).



- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.



- Cát chảy không áp.



- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hoá hoàn toàn.



- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.





			III


			Đất cứng tới đá mềm


			- Đất sét và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.



- Đá thuộc tầng văn hoá lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên 30%).



- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.



- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hoá bở rời. Đá Macnơ.



- Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.



- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.





			IV


			Đá mềm


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.





			V


			Đá hơi cứng


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.



- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.





			VI


			Đá cứng vừa


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.



- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.



- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.





			VII


			Đá tương đối cứng


			- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Túp bị phong hoá nhẹ.



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.



- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.





			VIII


			Đá khá cứng


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.



- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.





			IX


			Đá cứng


			- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.



- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.



Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.





			X


			Đá cứng tới rất cứng


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.



- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.





			XI


			Đá rất cứng


			- Đá Quắczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			XII


			Đặc biệt cứng


			- Đá Quắczit các loại.



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.








PHỤ LỤC SỐ 6



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN



			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc .





			II


			Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).





			III


			Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.





			IV-V


			Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan. Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.








PHỤ LỤC SỐ 7



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG



			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.



- Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.





			II


			- Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.



- Vùng đồi dân cư thưa, độ cao từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.





			III


			- Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m- 50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.



- Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thuỷ triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.





			IV


			- Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.



- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.



- Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.



- Vùng Tây Nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su... Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.





			V


			- Khu vực nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.



- Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.



- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.





			VI


			- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.



- Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.



- Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.



- Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.








PHỤ LỤC SỐ 8



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO



			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, khô ráo, đi lại dễ dàng.





			II


			- Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.



- Tuyến thuỷ chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.



- Tuyến thuỷ chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.





			III


			- Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thuỷ chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc ≤ 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.





			IV


			- Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu vực có mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.



- Tuyến thuỷ chuẩn qua rừng núi, địa hình khá phức tạp độ dốc ≤ 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.





			V


			- Tuyến thuỷ chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.



- Tuyến thuỷ chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc ≤ 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.



- Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.



- Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.



- Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.



- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.



- Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.



-Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.








PHỤ LỤC SỐ 9



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN



			Cấp địa hình


			Đặc điểm





			I


			- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.





			II


			- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.





			III


			- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thuỷ triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30 - 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.





			IV


			- Tuyến đo qua vùng có mật độ người và xe cộ qua lại lớn, vườn cây ăn quả không được chặt phát.



- Tuyến đo qua vùng bãi thuỷ triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.



- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50  100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.



- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.





			V


			- Vùng rừng núi cao 100 150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).





			VI


			- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.



- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%








PHỤ LỤC SỐ 10



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC



			Cấp địa hình


			Đặc điểm





			I


			- Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.



- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.





			II


			- Sông rộng từ 100m đến dưới 300m, có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thuỷ triều.



- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.





			III


			- Sông rộng từ 300m đến dưới 500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi và công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.



- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.



- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			IV


			- Sông rộng từ 500m đến dưới 1000m.



- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.



- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.



- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết.





			V


			- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.



- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.



- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết.








PHỤ LỤC SỐ 11



BẢNG PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH



			Loại khó khăn


			Đặc điểm





			1


			- Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thuỷ hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.





			2


			- Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên 0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2 có 15-30 ghi chú.





			3


			- Vùng đồng bằng dân cư tập trung. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá thưa (chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.





			4


			- Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung, nhà cửa dày đặc. Vùng khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1 dm2.








PHỤ LỤC SỐ 12



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN



			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.



- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.





			II


			- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.



- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.





			III


			- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.



- Vùng nhà cửa thưa, độc lập.



- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.





			IV


			- Vùng nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thuỷ bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.



- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.



- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.



- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.





			V


			- Vùng mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.



- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.





			VI


			- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.



- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.



- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.



- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.








PHỤ LỤC SỐ 13



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở DƯỚI NƯỚC



			Cấp địa hình


			Đặc điểm địa hình





			I


			- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.



- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 - 15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)





			II


			- Sông rộng từ 50m đến dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.



- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ < 30%.





			III


			- Sông rộng từ 100m đến dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.



- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm từ < 40%.



- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			IV


			- Sông rộng từ 300m đến dưới 500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.



- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.





			V


			- Sông rộng từ 500m đến dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.



- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.



- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.





			VI


			- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không quá 5 km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km.



- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.



- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.








PHỤ LỤC SỐ 14



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH



			TT


			Cấp


			I


			II


			III





			1


			Cấu tạo địa chất


			- Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (≤10 độ).



- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.



- Tầng đánh dấu rõ ràng.



- Nham thạch ổn định.



- Có thể gặp đá phún xuất.


			- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.



- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.



- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.



- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.


			- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.



- Đá mácma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.



- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.



- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.





			2


			Địa hình địa mạo


			- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi



- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết


			- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.



- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.


			- Các dạng địa mạo khó nhận biết.



- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.





			3


			Địa chất vật lý


			- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.



- Quy mô nhỏ hẹp.


			- Hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng


			- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.



- Quy mô lớn và phức tạp.





			4


			Địa chất


			- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.



- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.



- Thành phần hoá học của nước dưới đất khá đồng nhất.


			- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.



- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.


			- Quan hệ địa chất thuỷ văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.



- Thành phần hoá học biến đổi nhiều.





			5


			Mức độ lộ của đá gốc


			- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố rãnh, dọn sạch mới nghiên cứu được.





			6


			Điều kiện giao thông


			- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.



- Giao thông khó khăn.








Bảng quy định số điểm cho mỗi yếu tố ảnh hưởng



			TT


			Yếu tố ảnh hưởng


			ĐVT


			Cấp phức tạp địa chất công trình





			


			


			


			I


			II


			III





			1


			Cấu tạo địa chất


			điểm


			1


			2


			3





			2


			Địa hình địa mạo


			điểm


			1


			2


			3





			3


			Địa chất vật lý


			điểm


			1


			2


			3





			4


			Địa chất thuỷ văn


			điểm


			1


			2


			3





			5


			Mức độ lộ của đá gốc


			điểm


			1


			2


			3





			6


			Giao thông trong vùng


			điểm


			1


			2


			3








Bảng quy định cấp phức tạp địa chất cho mỗi vùng khảo sát



			TT


			Cấp phức tạp


			ĐVT


			Tổng số điểm








			1


			Cấp I


			điểm


			9





			2


			Cấp II


			điểm


			10 - 14





			3


			Cấp III


			điểm


			15 - 18








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			THUYẾT MINH





			


			CHƯƠNG I: CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM





			CA.10000


			Đào đất đá bằng thủ công





			CA.11000


			Đào không chống





			CA.11100


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m





			CA.11200


			Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m





			CA.12000


			Đào có chống





			CA.12100


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m





			CA.12200


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m





			CA.12300


			Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m





			CA.21100


			Đào giếng đứng





			


			CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ





			CB.11000


			Thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn





			CB.11100


			Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125





			CB.11200


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12





			CB.11300


			Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24





			CB.21000


			Thăm dò địa vật lý điện





			CB.21100


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện





			CB.21200


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên





			CB.21300


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng





			CB.31000


			Thăm dò từ





			


			CHƯƠNG III: CÔNG TÁC KHOAN





			CC.11000


			Khoan thủ công trên cạn





			CC.11100


			Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m





			CC.11200


			Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m





			CC.21000


			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn





			CC.21100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m





			CC.21200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m





			CC.21300


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m





			CC.21400


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m





			CC.21500


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m





			


			CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC > 9 M





			CC.21600


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m





			CC.21700


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m





			CC.21800


			Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m





			CC.21900


			Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m





			CC.22000


			Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m





			CC.31000


			Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước





			CC.31100


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m





			CC.31200


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m





			CC.31300


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m





			CC.31400


			Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m





			CC.40000


			Khoan vào đất đường kính lớn





			CC.41000


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm





			CC.41100


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m





			CC.41200


			Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m.





			CC.42000


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm





			CC.42100


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m





			CC.42200


			Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m





			


			CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN





			CD.11100


			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan





			


			CHƯƠNG V: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG





			CE.10000


			Thí nghiệm tại hiện trường





			CE.11100


			Thí nghiệm xuyên tĩnh





			CE.11200


			Thí nghiệm xuyên động





			CE.11300


			Thí nghiệm cắt cánh bằng máy





			CE.11400


			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT





			CE.11500


			Nén ngang trong lỗ khoan





			CE.11600


			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan





			CE.11700


			Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan





			CE.11800


			Đổ nước thí nghiệm trong lố khoan





			CE.11900


			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào





			CE.12000


			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan





			CE.12100


			Thí nghiệm CBR hiện trường





			CE.12200


			Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN





			CE.12300


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường





			CE.12310


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt





			CE.12320


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt





			CE.12400


			Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng





			CE.12410


			Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34 cm





			CE.12420


			Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=76 cm





			CE.12500


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo





			CE.12600


			Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp dàn chất tải





			CE.12700


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT





			CE.12800


			Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA





			CE.12900


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm





			CE.13000


			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang





			


			CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG





			CF.11000


			Đo lưới khống chế mặt bằng





			CF.11100


			Tam giác hạng 4





			CF.11200


			Đường chuyền hạng 4





			CF.11300


			Giải tích cấp 1





			CF.11400


			Giải tích cấp 2





			CF.11500


			Đường chuyền cấp 1





			CF.11600


			Đường chuyền cấp 2





			CF.21100


			Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới khu vực xây dựng





			


			CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO





			CG.11000


			Đo khống chế cao





			CG.11100


			Thủy chuẩn hạng 3





			CG.11200


			Thủy chuẩn hạng 4





			CG.11300


			Thủy chuẩn kỹ thuật





			


			CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH





			CH.11000


			Đo vẽ mặt cắt địa hình





			CH.11100


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn





			CH.11200


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn





			CH.11300


			Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước





			CH.11400


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước





			CH.21000


			Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không





			CH.21100


			Đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV





			CH.21200


			Đo vẽ tuyến đường dây 110kV và 220kV





			CH.21300


			Đo vẽ tuyến đường dây 500kV





			


			CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH





			CI.11000


			Số hóa bản đồ địa hình





			CI.11100


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m





			CI.11200


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m





			CI.11300


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m





			CI.11400


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m





			CI.11500


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m





			CI.11600


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 1m





			CI.11700


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m





			CI.11800


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m





			


			CHƯƠNG X: CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ





			CK.10000


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử





			CK.11100


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m





			CK.11200


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m





			CK.11300


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m





			CK.11400


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m





			CK.11500


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m





			CK.11600


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m





			CK.11700


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m





			CK.11800


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m





			CK.11900


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m





			CK.12000


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m





			CK.12100


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m





			CK.12200


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m





			CK.20000


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện tử





			CK.21100


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m





			CK.21200


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m





			CK.21300


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m





			CK.21400


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m





			CK.21500


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m





			CK.21600


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m





			CK.21700


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m





			CK.21800


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m





			CK.21900


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m





			CK.22000


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m





			CK.22100


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m





			CK.22200


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m





			CK.30000


			Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử





			CK.31100


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m





			CK.31200


			Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 1m





			CK.31300


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m





			CK.31400


			Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m





			CK.31500


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m





			CK.31600


			Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m





			CK.31700


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m





			CK.31800


			Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m





			CK.31900


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m





			CK.32000


			Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m





			CK.32100


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m





			CK.32200


			Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m





			CK.40000


			Đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình





			CK.41100


			Bản đồ tỷ lệ 1/200.000





			CK.41200


			Bản đồ tỷ lệ 1/100.000





			CK.41300


			Bản đồ tỷ lệ 1/50.000





			CK.41400


			Bản đồ tỷ lệ 1/25.000





			CK.41500


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000





			CK.41600


			Bản đồ tỷ lệ 1/5.000





			CK.41700


			Bản đồ tỷ lệ 1/2.000





			CK.41800


			Bản đồ tỷ lệ 1/1.000





			CK.41900


			Bản đồ tỷ lệ 1/500





			


			PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH





			Phụ lục số 1


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào đất đá bằng thủ công để thí nghiệm





			Phụ lục số 2


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào giếng đứng





			Phụ lục số 3


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý





			Phụ lục số 4


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan thủ công





			Phụ lục số 5


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu





			Phụ lục số 6


			Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn





			Phụ lục số 7


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng





			Phụ lục số 8


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế cao





			Phụ lục số 9


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở trên cạn





			Phụ lục số 10


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở dưới nước





			Phụ lục số 11


			Bảng phân cấp khó khăn cho công tác số hóa bản đồ địa hình





			Phụ lục số 12


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở trên cạn





			Phụ lục số 13


			Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở dưới nước





			Phụ lục số 14


			Bảng phân cấp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình








ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



(Phụ lục II kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



Phần 1



THUYẾT MINH



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình



a. Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).



b. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.



c. Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.



Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.



+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu tập định mức dự toán xây dựng công trình



Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:



Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng



Chương II : Công tác thi công đất, đá, cát 



Chương III : Công tác thi công cọc 



Chương IV : Công tác thi công đường 



Chương V : Công tác xây gạch, đá



Chương VI : Công tác thi công kết cấu bê tông 



Chương VII : Công tác bê tông đúc sẵn



Chương VIII : Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ 



Chương IX : Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép 



Chương X : Công tác hoàn thiện



Chương XI : Các công tác khác



Chương XII : Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng



Chương XIII : Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện



3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình



- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán xây dựng công trình thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.



- Định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.



- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong định mức xây dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này.



- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 6m; ≤ 28m; ≤ 100m và từ cốt 0.00 đến cốt ≤ 200m. Đối với các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v…, khi thi công ở độ cao > 6m thì áp dụng bổ sung định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo quy định.



Bảng 0.1: BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG



(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)



			Loại rừng


			Nội dung





			I


			- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.





			II


			- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.



- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.





			III


			- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo.



- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.





			IV


			- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.








Quy định áp dụng định mức:



- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.



- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:



Bảng 0.2: BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN



			Đường kính gốc cây (D)


			Đổi ra cây tiêu chuẩn





			10 cm ≤ D ≤ 20 cm


			1,0





			20 cm < D ≤ 30 cm


			1,5





			30 cm < D ≤ 40 cm


			3,5





			40 cm < D ≤ 50 cm


			6,0





			D > 50 cm


			15








Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN



(Dùng cho công tác đào bùn)



			Loại bùn


			Đặc điểm và công cụ thi công





			1. Bùn đặc


			Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài





			2. Bùn lỏng


			Dùng xô và gầu để múc





			3. Bùn rác


			Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát





			4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến


			Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến








Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT



(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất)



			Cấp đất


			Nhóm đất


			Tên các loại đất





			I


			1


			- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.



- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.





			


			2


			- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.



- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.



- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.



- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.





			


			3


			- Đất sét pha cát.



- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.



- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m3.



- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.





			II


			4


			- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.



- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.



- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.



- Đất sét nặng kết cấu chặt.



- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.



- Đất màu mềm.





			II


			5


			- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).



- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.



- Đất đỏ ở đồi núi.



- Đất sét pha sỏi non.



- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.



- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.





			III


			6


			- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.



- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.



- Đất mặt đê, mặt đường cũ.



- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.



- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.



- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.





			


			7


			- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.



- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.



- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.





			IV


			8


			- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.



- Đất mặt đường nhựa hỏng.



- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).



- Đất lẫn đá bọt.





			


			9


			- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.



- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).



- Đất sỏi đỏ rắn chắc.








Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT



(Dùng cho công tác đóng cọc)



			Cấp đất


			Tên các loại đất





			I


			Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.





			II


			Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.








Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ



(Dùng cho công tác đào phá đá)



			Cấp đá


			Cường độ chịu nén





			I


			Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2





			II


			Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2





			III


			Đá cứng, cường độ chịu nén > 600kg/cm2





			IV


			Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm2








Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ



(Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)



			Cấp đá


			Tên các loại đá





			Đặc biệt


			- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



- Đá Quắczit các loại.



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá





			I


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.





			II


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.



- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.





			III


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.



- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.



- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.





			IV


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.








Quy định áp dụng định mức: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá cấp đặc biệt áp dụng định mức khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,2 của định mức khoan tương ứng.



Phần 2



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



CHƯƠNG I



CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG



AA.11100  CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.



- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.



- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng





			


			


			0


			≤ 2


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AA.1111


			Phát rừng loại I


			0,95


			1,42


			1,64


			-


			-





			AA.1112


			Phát rừng loại II


			1,21


			1,82


			2,11


			2,60


			3,28





			AA.1113


			Phát rừng loại III


			1,39


			1,98


			2,28


			2,77


			3,46





			AA.1114


			Phát rừng loại IV


			1,52


			2,15


			2,49


			-


			-





			


			1


			2


			3


			4


			5








AA.11200  PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng





			


			


			


			


			0


			≤ 2


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AA.1121


			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,07


			0,12


			0,28


			0,42


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,015


			0,020


			0,0250


			0,030


			0,032





			


			1


			2


			3


			4


			5








AA.12000  CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY



Định mức tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.



AA.12100  CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc bằng máy cưa. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cây



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính gốc cây (cm)





			


			


			


			


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 40


			≤ 50





			AA.1211


			Chặt cây ở địa hình bằng phẳng


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,07


			0,14


			0,29


			0,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW


			ca


			0,065


			0,13


			0,16


			0,22





			AA.1212


			Chặt cây ở sườn dốc


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,08


			0,16


			0,33


			0,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW


			ca


			0,075


			0,15


			0,19


			0,26





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1 cây



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính gốc cây (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			≤ 70


			> 70





			AA.1211


			Chặt cây ở địa hình bằng phẳng


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,22


			2,92


			5,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW


			ca


			0,28


			0,36


			0,47





			AA.1212


			Chặt cây ở sườn dốc


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,70


			3,65


			6,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW


			ca


			0,33


			0,42


			0,55





			


			5


			6


			7








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và định mức máy thi công nhân hệ số 1,25.



AA.13000  ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m. 



Nhân công nhóm 1



AA.13100  ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: công/1 gốc cây



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Đường kính gốc cây (cm)





			


			


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 40


			≤ 50


			≤ 60


			≤ 70


			> 70





			AA.1311


			Đào gốc cây


			0,15


			0,28


			0,53


			1,01


			2,43


			4,56


			8,20





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








AA.13200  ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: công/1 bụi



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Đào bụi dừa nước


			Đào bụi tre





			


			


			Đường kính bụi dừa nước (cm)


			Đường kính bụi tre (cm)





			


			


			≤ 30


			> 30


			≤ 50


			≤ 80


			> 80





			AA.1321



AA.1322


			Đào bụi dừa nước



Đào bụi tre


			0,40



-


			0,56



-


			-



0,79


			-



5,01


			-



9,02





			


			1


			2


			1


			2


			3








AA.22000  CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY



Hướng dẫn áp dụng:



- Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



- Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong định mức.



AA.22100  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m3/ph



Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông


			Gạch đá





			


			


			


			


			Có cốt thép


			Không cốt thép


			





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			0,960


			-


			-





			


			Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,60


			0,50


			0,20





			AA.221


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Búa căn khí nén 3 m3/ph


			ca


			0,300


			0,250


			0,150





			


			


			Máy nén khí 360 m3/h


			ca


			0,150


			0,125


			0,075





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,230


			-


			-





			


			11


			12


			21








AA.22200  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5 kW



Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông


			Gạch đá





			


			


			


			


			Có cốt thép


			Không cốt thép


			





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5 kW


			Que hàn


			kg


			0,960


			-


			-





			AA.222


			


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công


			công


			2,02


			1,88


			1,65





			


			


			Máy khoan bê tông 1,5 kW


			ca


			1,050


			0,720


			0,650





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,230


			-


			-





			


			11


			12


			21








AA.22300  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẮNG MÁY ĐÀO 1,25 m3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công (không gồm công tác xúc lên phương tiện vận chuyển).



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kết cấu bê tông


			Kết cấu gạch





			AA.223


			Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,013


			0,005





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực


			ca


			0,022


			0,008





			


			10


			20








AA.22400  ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3 m3/ph



Thành phần công việc:



- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.



- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.



- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			0,960


			0,960





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,72


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			AA.224


			Đập đầu cọc bê tông bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			Búa căn khí nén 3 m3/ph 



Máy nén khí 360 m3/h


			ca 



ca


			0,360



0,180


			0,420



0,210





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,230


			0,230





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,111


			0,133





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,050





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,024





			


			10


			20








AA.22500  CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC Wirtgen C1000



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bóc (cm)





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 4


			≤ 5


			≤ 6


			≤ 7





			AA.225


			Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000


			Vật liệu 



Răng cào 



Vật liệu khác



Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy cào bóc Wirtgen C1000 



Ôtô chở nước 5 m3


Ôtô tự đổ 7 t



Ôtô chứa nhiên liệu 2,5 t 



Máy nén khí 420 m3/h


			bộ



%



công



ca 



ca 



ca 



ca 



ca


			0,07



2



1,78



0,175



0,175



0,263



0,175



0,175


			0,09



2



2,08



0,192



0,192



0,288



0,192



0,192


			0,13



2



2,42



0,212



0,212



0,318



0,212



0,212


			0,17



2



2,82



0,233



0,233



0,350



0,233



0,233


			0,23



2



3,28



0,256



0,256



0,384



0,256



0,256





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			11


			12


			13


			14


			15








AA.23100  VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 7T



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bóc (cm)





			


			


			


			≤ 3


			≤ 4


			≤ 5


			≤ 6


			≤ 7





			AA.2310


			Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,017


			0,022


			0,028


			0,033


			0,044





			


			1


			2


			3


			4


			5








AA.30000  THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU



Hướng dẫn áp dụng:



- Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì hao phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.



- Khi tháo dỡ các kết cấu nếu phải bắc giáo mà trong thành phần công việc của định mức chưa đề cập đến hoặc thực hiện biện pháp chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) phục vụ cho công tác bắc giáo, chống đỡ, gia cố được tính riêng.



Thành phần công việc:



Tháo dỡ các kết cấu, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển và tập kết theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.



AA.31000  THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG



AA.31100  THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG



Nhân công nhóm 1



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Kết cấu gỗ



Đơn vị tính: công/m3


			Kết cấu sắt thép



Đơn vị tính: công /tấn





			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AA.311


			Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép


			1,89


			2,99


			6,50


			8,80





			


			11


			12


			21


			22








AA.31200  THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Mái tôn





			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			≤ 6


			≤ 28





			AA.312


			Tháo dỡ mái


			0,03


			0,04





			


			21


			22








AA.31300  THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNG



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công /1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Số lượng





			AA.313


			Tháo dỡ cửa


			0,04





			


			12








AA.31600  THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ CÔNG



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Điều hoà cục bộ


			Bình nóng lạnh





			AA.316


			Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình nóng lạnh


			0,60


			0,20





			


			11


			21








AA.32000  THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY



AA.32100  THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp máy hàn, cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tháo bằng máy hàn


			Tháo bằng cẩu, cắt thép bằng máy hàn





			


			


			


			


			Tháo sàn cầu


			Tháo dàn cầu


			Tháo sàn cầu


			Tháo dàn cầu





			AA.321


			Tháo dỡ bằng máy hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200


			1,750


			1,200


			1,750





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			AA.321


			Tháo dỡ bằng máy hàn, cần cẩu


			Nhân công nhóm 1


			công


			7,34


			9,42


			3,61


			5,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			0,065


			0,074





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,300


			0,430


			0,300


			0,430





			


			11


			12


			21


			22








CHƯƠNG II



CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT



HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát



- Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo qui định.



Công tác đào, đắp đất, đá, cát được định mức cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Việc áp dụng biện pháp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công chỉ áp dụng khi không thể thực hiện được bằng máy.



Định mức đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào. 



Định mức đào đá tính cho đào 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào. 



Định mức đắp đất, đá, cát tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.



Khối lượng đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như quy định tại Bảng 2.1.



Đào đất, đá công trình bằng máy được định mức cho công tác đào đất, đá và đổ lên phương tiện vận chuyển.



Chiều rộng đào quy định của định mức là chiều rộng trung bình của đáy và mặt hố đào.



Đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ 150kg/cm2 đến 600kg/cm2.



Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) của công trình chưa tính đến hao phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, căn cứ chỉ dẫn kỹ thuật, kết quả xác định độ ẩm của đất của công trình để bổ sung lượng nước tưới ẩm.



Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP



			Hệ số đầm nén, dung trọng đất


			Hệ số





			K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3


			1,07





			K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3


			1,10





			K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3


			1,13





			K = 0,98; γ > 1,80T/m3


			1,16








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp và nhân với hệ số chuyển đổi là 1,13.



- Căn cứ tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình để chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình.



2. Công tác vận chuyển đất, đá



- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.



- Định mức vận chuyển đá nổ mìn bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.



- Định mức vận chuyển đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤ 1000m và loại phương tiện vận chuyển.



- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:



* Định mức vận chuyển với cự ly L ≤ 5km = Đm1 + Đm2 x (L-1)



* Định mức vận chuyển với cự ly L > 5km = Đm1 + Đm2 x4 + Đm3 x (L-5)



Trong đó:



+ Đm1 Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m



+ Đm2: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ≤ 5km



+ Đm3: Định mức vận chuyển 1km ngoài phạm vi cự ly > 5km



- Việc áp dụng định mức vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công và bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đường bộ về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ cũng như các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.



AB.10000  ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG 



AB.11000  ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG 



AB.11100  ĐÀO BÙN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Loại bùn





			


			


			Bùn đặc


			Bùn lẫn rác


			Bùn lẫn sỏi đá


			Bùn lỏng





			AB.1111


			Đào bùn trong mọi điều kiện


			0,94


			1,0


			1,63


			1,43





			AB.1112


			Vận chuyển tiếp 10m


			0,014


			0,066





			


			1


			2


			3


			4








AB.11200  ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III





			AB.1121


			Đào xúc đất


			0,45


			0,62


			0,78





			


			1


			2


			3








AB.11300  ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Đào móng băng


			


			


			


			





			


			Rộng (m)


			Sâu (m)


			


			


			


			





			AB.1131


			


			≤1


			0,56


			0,82


			1,24


			1,93





			AB.1132


			≤3


			≤2


			0,62


			0,88


			1,31


			2,00





			AB.1133


			


			≤3


			0,68


			0,95


			1,38


			2,10





			AB.1134


			


			>3


			0,76


			1,05


			1,49


			2,23





			AB.1135


			


			≤1


			0,46


			0,63


			0,97


			1,46





			AB.1136


			>3


			≤2


			0,50


			0,68


			1,02


			1,52





			AB.1137


			


			≤3


			0,54


			0,73


			1,09


			1,60





			AB.1138


			


			>3


			0,60


			0,80


			1,16


			1,70





			


			1


			2


			3


			4








AB.11400  ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra


			


			


			


			





			


			Rộng (m)


			Sâu (m)


			


			


			


			





			AB.1141 


			≤1


			≤1



>1


			0,76


			1,19


			1,90


			3,10





			AB.1142


			


			


			1,09


			1,58


			2,34


			3,60





			AB.1143 


			>1


			≤1



>1


			0,50


			0,77


			1,25


			2,00





			AB.1144


			


			


			0,71


			1,04


			1,51


			2,34





			


			1


			2


			3


			4








AB.11500  ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp


			


			


			


			





			


			Rộng (m)


			Sâu (m)


			


			


			


			





			AB.1150


			≤1


			≤1


			0,73


			1,09


			1,62


			2,47





			AB.1151


			


			≤1


			0,61


			0,91


			1,35


			2,06





			AB.1152


			≤3


			≤2


			0,68


			0,94


			1,37


			2,08





			AB.1153


			


			≤3


			0,72


			1,00


			1,44


			2,17





			AB.1154


			


			>3


			0,79


			1,09


			1,58


			2,38





			AB.1155


			


			≤1


			0,52


			0,70


			1,05


			1,57





			AB.1156


			>3


			≤2


			0,54


			0,73


			1,08


			1,59





			AB.1157


			


			≤3


			0,60


			0,83


			1,13


			1,65





			AB.1158


			


			>3


			0,65


			0,90


			1,18


			1,73





			


			1


			2


			3


			4








AB.11700  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đất





			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.1171


			Đào nền đường


			0,36


			0,54


			0,87


			1,38





			


			1


			2


			3


			4








AB.12110  PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cấp đá





			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.1211


			Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m


			5,80


			4,50


			3,90


			3,50





			


			1


			2


			3


			4








AB.13000  ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG



AB.13100  ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Số lượng





			AB.1311


			Đắp đất nền móng công trình, nền đường


			0,56





			


			1








AB.13200  ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Dung trọng T/m3





			


			


			γ ≤ 1,45


			γ ≤ 1,50


			γ ≤ 1,55


			γ ≤ 1,60





			AB.1321


			Đắp bờ kênh mương


			0,57


			0,68


			0,74


			0,81





			


			1


			2


			3


			4








AB.13400  ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.



- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đắp nền móng công trình


			Đắp móng đường ống





			AB.1341


			Vật liệu


			


			


			





			


			Cát


			m3


			1,22


			1,22





			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,45


			0,58





			


			1


			2








ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY



ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY



AB.21000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,44


			0,57


			0,70


			0,98





			AB.2111


			Đào san đất bằng máy đào 0,4m3


			Máy thi công



Máy đào 0,4m3 



Máy ủi 75 cv


			ca 



ca


			0,400



0,030


			0,470



0,039


			0,592



0,048


			0,651



0,056





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,42


			0,54


			0,66


			0,92





			AB.2112


			Đào san đất bằng máy đào 0,8m3


			Máy thi công 



Máy đào 0,8m3 



Máy ủi 75 cv


			ca 



ca


			0,250



0,027


			0,294



0,034


			0,370



0,041


			0,407



0,052





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,39


			0,51


			0,62


			0,86





			AB.2113


			Đào san đất bằng máy đào 1,25m3


			Máy thi công 



Máy đào 1,25m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,189



0,023


			0,218



0,029


			0,254



0,033


			0,347



0,048





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,37


			0,48


			0,59


			0,82





			AB.2114


			Đào san đất bằng máy đào 1,6m3


			Máy thi công 



Máy đào 1,6m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,167



0,020


			0,188



0,025


			0,222



0,029


			0,323



0,045





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,34


			0,45


			0,55


			0,76





			AB.2115


			Đào san đất bằng máy đào 2,3m3


			Máy thi công 



Máy đào 2,3m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,133



0,016


			0,161



0,021


			0,203



0,027


			0,289



0,040





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,31


			0,40


			0,50


			0,69





			AB.2116


			Đào san đất bằng máy đào 3,6m3


			Máy thi công 



Máy đào 3,6m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,092



0,011


			0,114



0,015


			0,147



0,020


			0,210



0,029





			


			1


			2


			3


			4








AB.22000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2212


			Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng:



- Máy ủi 110 cv


			Máy thi công



Máy ủi 110 cv


			ca


			0,311


			0,383


			0,501


			0,676





			AB.2213


			- Máy ủi 140 cv


			Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			ca


			0,285


			0,357


			0,475


			0,641





			AB.2214


			- Máy ủi 180 cv


			Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			ca


			0,240


			0,303


			0,361


			0,487





			AB.2215


			- Máy ủi 240 cv


			Máy thi công



Máy ủi 240 cv


			ca


			0,158


			0,189


			0,244


			0,329





			AB.2218


			Đào san đất trong phạm vi ≤70m bằng



- Máy ủi 110 cv


			Máy thi công



Máy ủi 110 cv


			ca


			0,419


			0,518


			0,606


			0,818





			AB.2219


			- Máy ủi 140 cv


			Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			ca


			0,370


			0,400


			0,500


			0,675





			AB.2221


			- Máy ủi 180 cv


			Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			ca


			0,296


			0,377


			0,493


			0,666





			AB.2222


			- Máy ủi 240 cv


			Máy thi công



Máy ủi 240 cv


			ca


			0,244


			0,307


			0,435


			0,587





			AB.2223


			- Máy ủi 320 cv


			Máy thi công



Máy ủi 320 cv


			ca


			0,133


			0,162


			0,202


			0,273





			AB.2225


			Đào san đất trong phạm vi ≤100m bằng



- Máy ủi 110 cv


			Máy thi công



Máy ủi 110 cv


			ca


			0,581


			0,721


			0,843


			1,138





			AB.2226


			- Máy ủi 140 cv


			Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			ca


			0,446


			0,578


			0,769


			1,038





			AB.2227


			- Máy ủi 180 cv


			Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			ca


			0,380


			0,465


			0,617


			0,833





			AB.2228


			- Máy ủi 240 cv


			Máy thi công



Máy ủi 240 cv


			ca


			0,310


			0,382


			0,508


			0,686





			AB.2229


			- Máy ủi 320 cv


			Máy thi công



Máy ủi 320 cv


			ca


			0,185


			0,204


			0,241


			0,325





			


			1


			2


			3


			4








AB.23000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP



Thành phần công việc:



Đào san đất tạo mặt bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			AB.2311


			Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp



- Máy cạp 9m3


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 9m3


			ca


			0,302


			0,327





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,101


			0,109





			AB.2312


			- Máy cạp 16m3


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 16m3


			ca


			0,172


			0,186





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,057


			0,062





			AB.2313


			Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp



- Máy cạp 9m3


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 9m3


			ca


			0,380


			0,413





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,106


			0,114





			AB.2314


			- Máy cạp 16m3


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 16m3


			ca


			0,217


			0,235





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,060


			0,065





			AB.2315


			Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp



- Máy cạp 9m3


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 9m3


			ca


			0,459


			0,497





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,111


			0,120





			AB.2316


			- Máy cạp 16m3


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 16m3


			ca


			0,262


			0,283





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,063


			0,068





			AB.2317


			Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp



- Máy cạp 9m3


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 9m3


			ca


			0,573


			0,623





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,117


			0,126





			AB.2318


			- Máy cạp 16m3


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cạp 16m3


			ca


			0,327


			0,355





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,066


			0,072





			AB.2319


			Vận chuyển tiếp phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp



- Máy cạp 9m3


			Máy thi công



Máy cạp 9m3


			ca


			0,134


			0,153





			AB.2320


			- Máy cạp 16m3


			Máy thi công



Máy cạp 16m3


			ca


			0,070


			0,077





			


			1


			2








AB.24000  ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m



Đơn vị tính 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,42


			0,55


			0,68


			0,94





			AB.2411


			Đào xúc đất bằng máy đào 0,4m3


			Máy thi công



Máy đào 0,4m3 



Máy ủi 75 cv


			ca 



ca


			0,363



0,027


			0,427



0,036


			0,538



0,045


			0,586



0,054





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,40


			0,52


			0,64


			0,88





			AB.2412


			Đào xúc đất bằng máy đào 0,8m3


			Máy thi công



Máy đào 0,8m3 



Máy ủi 75 cv


			ca 



ca


			0,227



0,024


			0,267



0,032


			0,336



0,038


			0,366



0,050





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,37


			0,47


			0,58


			0,81





			AB.2413


			Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3


			Máy thi công



Máy đào 1,25m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,172



0,020


			0,198



0,027


			0,229



0,031


			0,312



0,046





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,34


			0,45


			0,55


			0,76





			AB.2414


			Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m3


			Máy thi công



Máy đào 1,6m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,152



0,018


			0,171



0,023


			0,202



0,027


			0,294



0,043





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,32


			0,42


			0,51


			0,71





			AB.2415


			Đào xúc đất bằng máy đào 2,3m3


			Máy thi công 



Máy đào 2,3m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,121



0,014


			0,146



0,020


			0,184



0,025


			0,263



0,038





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,29


			0,38


			0,46


			0,64





			AB.2416


			Đào xúc đất bằng máy đào 3,6m3


			Máy thi công 



Máy đào 3,6m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,087



0,010


			0,105



0,014


			0,133



0,018


			0,183



0,026





			


			1


			2


			3


			4








AB.25000  ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.25100  CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2510


			Đào móng bằng máy đào 0,4m3


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công



Máy đào 0,4m3


			công 



ca


			3,00



0,527


			3,90



0,631


			4,61



0,897


			5,18



1,040





			AB.2511


			Đào móng bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công 



ca


			2,92



0,316


			3,80



0,372


			4,47



0,520


			4,96



0,603





			AB.2512


			Đào móng bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công



Máy đào 1,25m3


			công 



ca


			2,89



0,237


			3,75



0,276


			4,41



0,321


			4,89



0,438





			AB.2513


			Đào móng bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công



Máy đào 1,6m3


			công 



ca


			2,86



0,204


			3,73



0,232


			4,38



0,274


			4,84



0,396





			AB.2514


			Đào móng bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công



Máy đào 2,3m3


			công 



ca


			2,84



0,159


			3,70



0,193


			4,34



0,243


			4,79



0,347





			


			1


			2


			3


			4








AB.25200  CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2521


			Đào móng bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công 



ca


			1,72



0,301


			2,12



0,354


			2,73



0,448


			3,94



0,574





			AB.2522


			Đào móng bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,25m3


			công 



ca


			1,69



0,226


			2,07



0,263


			2,67



0,306


			3,87



0,417





			AB.2523


			Đào móng bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,6m3


			công 



ca


			1,66



0,196


			2,05



0,221


			2,64



0,261


			3,82



0,377





			AB.2524


			Đào móng bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 2,3m3


			công 



ca


			1,64



0,149


			2,02



0,185


			2,60



0,234


			3,77



0,338





			


			1


			2


			3


			4








AB.25300  CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2531


			Đào móng bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công 



ca


			1,12



0,279


			1,48



0,328


			1,80



0,415


			2,75



0,532





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,033


			0,044


			0,054


			0,073





			AB.2532


			Đào móng bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,25m3


			công 



ca


			1,09



0,210


			1,43



0,244


			1,74



0,284


			2,68



0,387





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,025


			0,033


			0,037


			0,053





			AB.2533


			Đào móng bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,6m3


			công 



ca


			1,06



0,175


			1,41



0,205


			1,71



0,242


			2,63



0,349





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,021


			0,028


			0,032


			0,048





			AB.2534


			Đào móng bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 2,3m3


			công 



ca


			1,04



0,138


			1,38



0,171


			1,67



0,217


			2,58



0,313





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,017


			0,023


			0,029


			0,043





			AB.2535


			Đào móng bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 3,6m3


			công 



ca


			1,01



0,101


			1,34



0,124


			1,62



0,158


			2,51



0,227





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,012


			0,017


			0,021


			0,031





			


			1


			2


			3


			4








AB.25400  CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,00


			1,32


			1,62


			2,50





			AB.2541


			Đào móng bằng máy đào 0,8m3


			Máy thi công 



Máy đào 0,8m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,264



0,031


			0,310



0,042


			0,391



0,051


			0,502



0,069





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,97


			1,27


			1,57


			2,42





			AB.2542


			Đào móng bằng máy đào 1,25m3


			Máy thi công 



Máy đào 1,25m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,199



0,023


			0,230



0,031


			0,268



0,035


			0,366



0,050





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,94


			1,25


			1,54


			2,38





			AB.2543


			Đào móng bằng máy đào 1,6m3


			Máy thi công 



Máy đào 1,6m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,171



0,020


			0,193



0,026


			0,228



0,030


			0,33



0,045





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,92


			1,22


			1,50


			2,32





			AB.2544


			Đào móng bằng máy đào 2,3m3


			Máy thi công 



Máy đào 2,3m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,135



0,016


			0,165



0,022


			0,208



0,027


			0,295



0,040





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,89


			1,18


			1,45


			2,26





			AB.2545


			Đào móng bằng máy đào 3,6m3


			Máy thi công 



Máy đào 3,6m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,099



0,012


			0,120



0,016


			0,150



0,019


			0,214



0,029





			


			1


			2


			3


			4








AB.26100  ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.2611


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công



ca


			5,25



0,600





			AB.2612


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công



ca


			5,52



0,900





			AB.2613


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công



ca


			5,79



1,200





			


			1








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.27000  ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



AB.27100  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 6M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2710


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,4m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,4m3


			công 



ca


			4,06



0,542


			5,12



0,639


			6,09



0,908


			7,16



1,053





			AB.2711


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công 



ca


			3,97



0,325


			5,02



0,383


			5,95



0,536


			6,94



0,621





			AB.2712


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,25m3


			công 



ca


			3,94



0,244


			4,97



0,284


			5,89



0,331


			6,86



0,451





			AB.2713


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,6m3


			công 



ca


			3,92



0,210


			4,95



0,236


			5,86



0,279


			6,82



0,406





			AB.2714


			Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 2,3m3


			công 



ca


			3,89



0,167


			4,92



0,203


			5,82



0,255


			6,76



0,364





			


			1


			2


			3


			4








AB.27200  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 10M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2721


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công



ca


			3,32



0,310


			4,12



0,365


			4,89



0,461


			5,90



0,591





			AB.2722


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,25m3


			công 



ca


			3,29



0,233


			4,07



0,271


			4,83



0,315


			5,83



0,430





			AB.2723


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,6m3


			công 



ca


			3,27



0,202


			4,05



0,227


			4,80



0,268


			5,78



0,389





			AB.2724


			Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 2,3m3


			công 



ca


			3,24



0,160


			4,02



0,194


			4,76



0,247


			5,73



0,348





			


			1


			2


			3


			4








AB.27300  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 20M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2731


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3 



Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			3,00



0,288



0,034


			3,76



0,339



0,045


			4,41



0,427



0,056


			5,38



0,550



0,075





			AB.2732


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,25m3 



Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			2,97



0,217



0,026


			3,71



0,251



0,033


			4,36



0,302



0,040


			5,31



0,412



0,056





			AB.2733


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 1,6m3 



Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			2,94



0,193



0,023


			3,69



0,217



0,029


			4,33



0,256



0,034


			5,26



0,373



0,051





			AB.2734


			Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 2,3m3 



Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			2,92



0,153



0,018


			3,66



0,186



0,025


			4,29



0,234



0,031


			5,21



0,334



0,046





			AB.2735


			Đào kênh mương bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 3,6m3 



Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			2,89



0,109



0,013


			3,62



0,131



0,018


			4,24



0,166



0,022


			5,14



0,237



0,033





			


			1


			2


			3


			4








AB.27400  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG > 20M



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.2741


			Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3 



Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			2,87



0,272



0,032


			3,49



0,319



0,042


			4,18



0,403



0,053


			5,04



0,517



0,071





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,84


			3,44


			4,12


			4,96





			AB.2742


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3


			Máy thi công 



Máy đào 1,25m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,205



0,024


			0,237



0,031


			0,278



0,037


			0,380



0,052





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,81


			3,42


			4,09


			4,92





			AB.2743


			Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3


			Máy thi công 



Máy đào 1,6m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,177



0,021


			0,199



0,026


			0,235



0,031


			0,343



0,047





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,79


			3,39


			4,05


			4,86





			AB.2744


			Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3


			Máy thi công 



Máy đào 2,3m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,14



0,017


			0,171



0,022


			0,215



0,028


			0,307



0,042





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,76


			3,35


			4,00


			4,80





			AB.2745


			Đào kênh mương bằng máy đào 3,6m3


			Máy thi công 



Máy đào 3,6m3 



Máy ủi 110 cv


			ca 



ca


			0,102



0,012


			0,124



0,016


			0,156



0,020


			0,223



0,031





			


			1


			2


			3


			4








AB.28100  ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.2811


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công



ca


			5,96



0,630





			AB.2812


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công



ca


			6,26



0,945





			AB.2813


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			công



ca


			6,57



1,260





			


			1








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.28200  NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP 1,25m3 VÀ MÁY ĐÀO 0,8m3


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.2821


			Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy xáng cạp 1,25m3 



Máy đào 0,8m3


			công



ca 



ca


			4,02



0,207



0,300





			AB.2822


			Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy xáng cạp 1,25m3 



Máy đào 0,8m3


			công



ca 



ca


			3,73



0,196



0,300





			


			1








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.30000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG



AB.31000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.3111


			Đào nền đường bằng máy đào 0,4m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,4m3 



Máy ủi 75 cv


			công



ca 



ca


			2,80



0,482



0,040


			3,46



0,568



0,052


			4,16



0,714



0,061


			4,94



0,906



0,079





			AB.3112


			Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào 0,8m3 



Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			2,77



0,301



0,036


			3,43



0,355



0,047


			4,12



0,446



0,058


			4,89



0,567



0,076





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,74


			3,39


			4,06


			4,81





			AB.3113


			Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3


			Máy thi công



Máy đào 1,25m3


			ca


			0,228


			0,264


			0,311


			0,424





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,027


			0,035


			0,040


			0,058





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,72


			3,36


			4,03


			4,77





			AB.3114


			Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3


			Máy thi công



Máy đào 1,6m3


			ca


			0,202


			0,227


			0,268


			0,389





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,024


			0,030


			0,034


			0,053





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,70


			3,33


			3,99


			4,71





			AB.3115


			Đào nền đường bằng máy đào 2,3m3


			Máy thi công



Máy đào 2,3m3


			ca


			0,161


			0,194


			0,245


			0,348





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,019


			0,026


			0,031


			0,047





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,67


			3,29


			3,94


			4,65





			AB.3116


			Đào nền đường bằng máy đào 3,6m3


			Máy thi công



Máy đào 3,6m3


			ca


			0,112


			0,135


			0,171


			0,244





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,013


			0,018


			0,022


			0,033





			


			1


			2


			3


			4








AB.32000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.3212


			Đào nền đường trong phạm vi ≤50m, bằng máy ủi 110 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 110 cv


			công



ca


			2,42



0,424


			3,08



0,519


			3,59



0,624


			3,96



0,842





			AB.3213


			Phạm vi ≤50m, Máy ủi 140 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			công



ca


			2,32



0,389


			2,95



0,484


			3,44



0,592


			3,79



0,798





			AB.3214


			Phạm vi ≤50m, Máy ủi 180 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			công



ca


			2,16



0,327


			2,75



0,383


			3,21



0,427


			3,54



0,607





			AB.3215


			Phạm vi ≤50m, Máy ủi 240 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 240 cv


			công



ca


			1,98



0,215


			2,52



0,256


			2,94



0,304


			3,24



0,41





			AB.3216


			Phạm vi ≤50m, Máy ủi 320 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 320 cv


			công



ca


			1,85



0,161


			2,36



0,184


			2,75



0,203


			3,03



0,274





			AB.3218


			Đào nền đường trong phạm vi ≤70m, bằng máy ủi 110 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 110 cv


			công



ca


			2,79



0,573


			3,55



0,699


			4,15



0,84


			4,57



1,134





			AB.3219


			Phạm vi ≤70m, Máy ủi 140 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			công



ca


			2,67



0,506


			3,40



0,540


			3,97



\0,693


			4,37



0,936





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.3220


			Phạm vi ≤70m, Máy ủi 180 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			công



ca


			2,49



0,405


			3,18



0,509


			3,70



0,683


			4,08



0,814





			AB.3221


			Phạm vi ≤70m, Máy ủi 240 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 240 cv


			công



ca


			2,29



0,334


			2,91



0,414


			3,40



0,603


			3,74



0,814





			AB.3222


			Phạm vi ≤70m, Máy ủi 320 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 320 cv


			công



ca


			2,14



0,182


			2,72



0,219


			3,18



0,280


			3,50



0,378





			AB.3224


			Đào nền đường trong phạm vi ≤100m, bằng máy ủi 110 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 110 cv


			công



ca


			3,10



0,797


			3,95



0,969


			4,61



1,164


			5,08



1,571





			AB.3225


			Phạm vi ≤100m, Máy ủi 140 cv


			Nhân công nhóm 1 


			công


			2,97


			3,78


			4,41


			4,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,612


			0,777


			1,062


			1,433





			


			Phạm vi ≤100m, Máy ủi 180 cv


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,77


			3,53


			4,12


			4,54





			AB.3226


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 180 cv


			ca


			0,521


			0,625


			0,852


			1,150





			


			Phạm vi ≤100m, Máy ủi 240 cv


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,54


			3,23


			3,77


			4,16





			AB.3227


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 240 cv


			ca


			0,425


			0,513


			0,701


			0,947





			AB.3228


			Phạm vi ≤100m, Máy ủi 320 cv


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy ủi 320 cv


			công



ca


			2,38



0,254


			3,02



0,274


			3,53



0,333


			3,89



0,449





			


			1


			2


			3


			4








AB.33000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất bằng máy cạp trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			AB.3311


			Đào san đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 9m3


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công



Máy cạp 9m3


Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			3,41



0,332



0,111


			4,39



0,360



0,120





			AB.3312


			Đào san đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 16m3


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công



Máy cạp 16m3


Máy ủi 140 cv


			công


			3,00


			3,99





			


			


			


			ca 



ca


			0,189



0,063


			0,205



0,068





			AB.3313


			Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 9m3


			Nhân công nhóm 1



Máy thi công



Máy cạp 9m3


Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			3,55



0,418



0,117


			4,56



0,454



0,126





			AB.3314


			Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 16m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy cạp 16m3


Máy ủi 140 cv


			công



ca 



ca


			3,12



0,239



0,066


			4,15



0,259



0,071





			AB.3315


			Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 9m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy cạp 9m3


Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			3,72



0,505



0,122


			4,78



0,547



0,132





			


			Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 16m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,27


			4,35





			AB.3316


			


			Máy thi công



Máy cạp 16m3


			ca


			0,288


			0,311





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,069


			0,075





			AB.3317


			Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 9m3


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy cạp 9m3


Máy ủi 110 cv


			công



ca 



ca


			3,86



0,630



0,128


			4,96



0,685



0,139





			


			1


			2








Đơn vị tính :100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,39


			4,51





			AB.3318


			Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 16m3


			Máy thi công



Máy cạp 16m3


Máy ủi 140 cv


			ca 



ca


			0,360



0,073


			0,391



0,079





			AB.3319


			Vận chuyển tiếp phạm vi 500m bằng máy cạp 9m3


			Máy thi công



Máy cạp 9m3


			ca


			0,144


			0,163





			AB.3320


			Vận chuyển tiếp phạm vi 500m bằng máy cạp 16m3


			Máy thi công



Máy cạp 16m3


			ca


			0,075


			0,082





			


			1


			2








Quy định áp dụng định mức:



Khi đào nền đường mở rộng bằng máy đào, máy ủi, máy cạp thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,15, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với định mức đào nền đường tương ứng.



AB.34000  SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



San đất, đá bằng máy ủi tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải.



Đơn vị tính :100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			San đất


			San đá





			AB.341


			San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 110 cv


			Máy thi công



Máy ủi 110 cv


			ca


			0,092


			0,129





			AB.342


			San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 140 cv


			Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			ca


			0,086


			0,120





			AB.343


			San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 180 cv


			Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			ca


			0,073


			0,102





			


			10


			20








Hướng dẫn áp dụng:



Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải được định mức cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.



AB.35110  ĐÀO ĐẤT TRONG KHUNG VÂY TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu dây ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.351


			Đào đất trong khung vây trên cạn bằng thủ công


			Nhân công nhóm 1 


			công


			41





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,2m3


			ca


			4,76





			


			10








Quy định áp dụng định mức: Định mức trên chỉ áp dụng trong trường hợp không sử dụng được bằng máy để đào đất trong khung vây.



AB.36000  XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, xói đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Các trụ





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			AB.361


			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước


			Ống xói ϕ50mm


			m


			0,005


			0,005





			


			


			Ống xói ϕ150mm



Ống xói ϕ250mm


			m 



m


			0,005



0,005


			0,005



0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,16


			0,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			0,028


			0,057





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,028


			-





			


			


			Máy bơm xói 4MC


			ca


			0,028


			0,057





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,057





			


			


			Canô 150 cv


			ca


			-


			0,001





			


			


			Cần cẩu nổi 30 t


			ca


			-


			0,057





			


			


			Máy bơm nước 14 kW


			ca


			0,028


			0,057





			


			10


			20








AB.41000  VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ



Thành phần công việc:



Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.4111


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,666


			0,790


			1,000


			1,100





			AB.4112


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,519


			0,593


			0,740


			0,825





			AB.4113 



AB.4114



AB.4115


			


			Ôtô tự đổ 10 t 



Ôtô tự đổ 12 t



Ôtô tự đổ 22 t


			ca 



ca



ca


			0,420



0,349



0,234


			0,480



0,402



0,269


			0,592



0,509



0,340


			0,660



0,561



0,375





			AB.4116


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,180


			0,207


			0,269


			0,296





			AB.4117


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,297


			0,342


			0,433


			0,477








			AB.4121


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,833


			0,948


			1,230


			1,309





			AB.4122


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,650


			0,749


			0,910


			0,982





			AB.4123 



AB.4124



AB.4125


			


			Ôtô tự đổ 10 t



Ôtô tự đổ 12 t



Ôtô tự đổ 22 t


			ca 



ca



ca


			0,514



0,453



0,299


			0,589



0,520



0,343


			0,698



0,621



0,416


			0,760



0,676



0,453





			AB.4126


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,245


			0,281


			0,341


			0,371





			AB.4127


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,385


			0,442


			0,528


			0,575





			AB.4131


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,966


			1,109


			1,402


			1,492





			AB.4132


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,752


			0,869


			1,079


			1,134





			AB.4133 



AB.4134



AB.4135


			


			Ôtô tự đổ 10 t 



Ôtô tự đổ 12 t



Ôtô tự đổ 22 t


			ca 



ca



ca


			0,587



0,517



0,341


			0,665



0,580



0,381


			0,809



0,720



0,481


			0,848



0,746



0,499





			AB.4136


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,282


			0,307


			0,404


			0,419





			AB.4137


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,439


			0,493


			0,612


			0,634





			AB.4141


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			1,150


			1,329


			1,711


			1,791





			AB.4142


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,882


			0,999


			1,283


			1,348





			AB.4143 



AB.4144



AB.4145


			


			Ôtô tự đổ 10 t 



Ôtô tự đổ 12 t



Ôtô tự đổ 22 t


			ca 



ca



ca


			0,679



0,598



0,395


			0,769



0,684



0,457


			0,924



0,813



0,553


			0,984



0,876



0,587





			AB.4146


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,328


			0,379


			0,459


			0,487





			AB.4147


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,508


			0,581


			0,691


			0,745





			


			1


			2


			3


			4








AB.42000  VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ



Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ /1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.4211


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,530


			0,600


			0,688


			0,730





			AB.4212


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,376


			0,426


			0,461


			0,504





			AB.4213



AB.4214


			


			Ôtô tự đổ 10 t



Ôtô tự đổ 12 t


			ca



ca


			0,256



0,225


			0,294



0,262


			0,318



0,283


			0,363



0,323





			AB.4215


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,150


			0,175


			0,189


			0,216





			AB.4216


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,113


			0,131


			0,141


			0,164





			AB.4217


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,191


			0,223


			0,241


			0,275





			AB.4221


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,440


			0,510


			0,571


			0,628





			AB.4222


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,299


			0,342


			0,377


			0,414





			AB.4223



AB.4224


			


			Ôtô tự đổ 10 t



Ôtô tự đổ 12 t


			ca



ca


			0,206



0,179


			0,236



0,210


			0,264



0,232


			0,293



0,261





			AB.4225


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,119


			0,141


			0,155


			0,175





			AB.4226


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,090


			0,105


			0,116


			0,131





			AB.4227


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,152


			0,179


			0,197


			0,222





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép khai thác đất tại mỏ, vận chuyển về để đắp tại công trình thì định mức vận chuyển bằng ô tô tự đổ được tính như sau:



- Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 15km đến ≤ 25km = Đm1 + Đm2 x 4 + Đm3 x 10 + Đm3 x 0,85 x (L-15).



- Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 25km = Đm1 + Đm2 x 4 + Đm3 x 10 + Đm3 x 0,85 x 10 + Đm3 x 0,80 x (L-25).


AB.50000  CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN



Hướng dẫn áp dụng:



Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:



- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ KTN = 350 / e



- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại : KVL = (1+(KTN -1) / 2)



- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: KNC,MTC = (1+(KTN -1) / 3)



Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) 



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.



AB.51100  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN 



AB.51110  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5111


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ42mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			64,89


			56,70


			51,98


			50,09





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái 



m


			6,750



315,00


			5,850



270,00


			4,950



225,00


			4,500



189,00





			


			


			Dây điện nổ mìn


			m


			92,70


			85,50


			81,00


			76,50





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			6,000


			3,500


			2,800


			1,210





			


			


			Cần khoan Φ32, L=1,5m


			cái


			2,500


			2,000


			1,207


			0,807





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,95


			17,55


			15,30


			12,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			14,043


			8,547


			7,027


			4,492





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			4,681


			2,849


			2,342


			1,497





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51120  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ76mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5112


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ76mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			63,45


			55,35


			50,67


			47,70





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái



m


			0,810



49,50


			0,700



45,54


			0,590



38,61


			0,570



32,67





			


			


			Dây điện


			m


			27,00


			25,20


			24,30


			23,40





			


			


			Mũi khoan Φ76mm


			cái


			0,251


			0,167


			0,150


			0,135





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			0,260


			0,190


			0,130


			0,070





			


			


			Cần khoan Φ38, L=3,73m


			cái


			0,324


			0,216


			0,194


			0,175





			


			


			Cần khoan Φ32, L=0,70m


			cái


			0,060


			0,045


			0,035


			0,025





			


			


			Đuôi choòng Φ38mm


			cái


			0,350


			0,250


			0,150


			0,080





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,61


			6,09


			5,56


			5,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			ca


			1,099


			0,989


			0,765


			0,450





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			1,099


			0,989


			0,765


			0,450





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			0,216


			0,198


			0,153


			0,090





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,072


			0,066


			0,051


			0,030





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51130  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ105mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5113


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ105mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			63,11


			55,20


			50,60


			46,00





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái 



m


			0,690



46,00


			0,600



42,32


			0,530



35,88


			0,460



30,36





			


			


			Dây điện


			m


			27,60


			24,84


			23,00


			20,24





			


			


			Mũi khoan Φ105mm


			cái


			0,698


			0,465


			0,257


			0,125





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			0,140


			0,093


			0,051


			0,025





			


			


			Cần khoan Φ 89, L=0,96m


			cái


			0,342


			0,228


			0,159


			0,095





			


			


			Cần khoan Φ32, L=0,70m


			cái


			0,068


			0,045


			0,031


			0,018





			


			


			Quả đập khí nén Φ105mm


			cái


			0,190


			0,160


			0,093


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,30


			5,80


			5,30


			5,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			ca


			1,517


			1,302


			0,912


			0,684





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			1,517


			1,302


			0,912


			0,684





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			0,269


			0,222


			0,155


			0,116





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,090


			0,074


			0,052


			0,039





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51200  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN 



AB.51210  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5121


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Φ42mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			72,10


			63,00


			57,75


			55,65





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái 



m


			7,500



350,00


			6,500



300,00


			5,500



250,00


			5,000



210,00





			


			


			Dây điện


			m


			103,00


			95,00


			90,00


			85,00





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			6,000


			3,500


			2,800


			1,210





			


			


			Cần khoan Φ32, L=1,5m


			cái


			2,500


			2,000


			1,207


			0,807





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			25,50


			19,50


			17,00


			14,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			15,603


			9,497


			7,808


			4,991





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			5,201


			3,166


			2,603


			1,664





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức:



Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.



AB.51220  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ76mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5122


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Φ76mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			70,50


			61,50


			56,30


			53,00





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái 



m


			0,900



55,00


			0,780



50,60


			0,660



42,90


			0,630



36,30





			


			


			Dây điện


			m


			30,00


			28,00


			27,00


			26,00





			


			


			Mũi khoan Φ76mm


			cái


			0,251


			0,167


			0,150


			0,135





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			0,260


			0,190


			0,130


			0,070





			


			


			Cần khoan Φ38, L=3,73m


			cái


			0,324


			0,216


			0,194


			0,175





			


			


			Cần khoan Φ32, L=0,70m


			cái


			0,060


			0,045


			0,035


			0,025








			


			


			Đuôi choòng Φ38mm


			cái


			0,350


			0,250


			0,150


			0,080





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,94


			7,31


			6,68


			6,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			ca


			1,221


			1,099


			0,850


			0,500





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			1,221


			1,099


			0,850


			0,500





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			0,240


			0,220


			0,170


			0,100





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,080


			0,073


			0,057


			0,033





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51230  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ105mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5123


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Φ105mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			68,60


			60,00


			55,00


			50,00





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái



m


			0,750



50,00


			0,650



46,00


			0,580



39,00


			0,500



33,00





			


			


			Dây điện



Mũi khoan Φ105mm


			m



cái


			30,00



0,698


			27,00



0,465


			25,00



0,257


			22,00



0,125





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			0,140


			0,093


			0,051


			0,025





			


			


			Cần khoan Φ89, L=0,96m


			cái


			0,342


			0,228


			0,159


			0,095





			


			


			Cần khoan Φ32, L=0,70m


			cái


			0,068


			0,045


			0,031


			0,018





			


			


			Quả đập khí nén Φ105mm


			cái


			0,190


			0,160


			0,093


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,56


			6,96


			6,36


			6,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			ca


			1,596


			1,370


			0,960


			0,720





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			1,596


			1,370


			0,960


			0,720





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			0,283


			0,234


			0,163


			0,122





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,094


			0,078


			0,054


			0,041





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51300  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN 



AB.51310  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5131


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ42mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			68,50


			59,85


			54,86


			52,87





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái 



m


			7,125



332,5


			6,175



285,0


			5,225



237,5


			4,750



199,5





			


			


			Dây điện


			m


			97,85


			90,25


			85,50


			80,75





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			6,000


			3,500


			2,800


			1,210





			


			


			Cần khoan Φ32, L=1,5m


			cái


			2,500


			2,000


			1,207


			0,807





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			24,23


			18,53


			16,15


			13,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			14,823


			9,022


			7,418


			4,741





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			4,941


			3,007


			2,473


			1,580





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức:



Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương, nền đường thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.



AB.51320  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ76mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5132


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ76mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			66,98


			58,43


			53,49


			50,35





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái 



m


			0,860



52,25


			0,740



48,07


			0,630



40,76


			0,600



34,49





			


			


			Dây điện


			m


			28,50


			26,60


			25,65


			24,70





			


			


			Mũi khoan Φ76mm


			cái


			0,251


			0,167


			0,150


			0,135





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			0,260


			0,190


			0,130


			0,070





			


			


			Cần khoan Φ38, L=3,73m


			cái


			0,324


			0,216


			0,194


			0,175





			


			


			Cần khoan Φ32, L=0,70m


			cái


			0,060


			0,045


			0,035


			0,025





			


			


			Đuôi choòng Φ38mm


			cái


			0,350


			0,250


			0,150


			0,080





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,28


			6,70


			6,12


			5,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			ca


			1,160


			1,044


			0,808


			0,475





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			1,160


			1,044


			0,808


			0,475





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			0,228


			0,209


			0,162


			0,095





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,076


			0,070


			0,054


			0,032





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51330  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ105mm



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5133


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ105mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			65,17


			57,00


			52,25


			47,50





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái 



m


			0,710



47,50


			0,620



43,70


			0,550



37,05


			0,480



31,35





			


			


			Dây điện


			m


			28,50


			25,65


			23,75


			20,90





			


			


			Mũi khoan Φ105mm


			cái


			0,698


			0,465


			0,257


			0,125





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			0,140


			0,093


			0,051


			0,025





			


			


			Cần khoan Φ89, L=0,96m


			cái


			0,342


			0,228


			0,159


			0,095





			


			


			Cần khoan Φ32, L=0,70m


			cái


			0,068


			0,045


			0,031


			0,018





			


			


			Quả đập khí nén Φ105mm


			cái


			0,190


			0,160


			0,093


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,93


			6,38


			5,83


			5,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			ca


			1,550


			1,329


			0,931


			0,698





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			1,550


			1,329


			0,931


			0,698





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			0,275


			0,227


			0,158


			0,118





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,092


			0,076


			0,053


			0,039





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51410  PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH ≥20M BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Φ105mm



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5141


			Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥20m bằng khoan nổ mìn, máy khoan Φ105mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ Amônít 


			kg 


			68,60


			60,00


			55,00


			50,00





			


			


			Kíp điện vi sai 


			cái


			0,750


			0,650


			0,580


			0,500





			


			


			Dây nổ


			m


			50,00


			46,00


			39,00


			33,00





			


			


			Dây điện


			m


			30,00


			27,00


			25,00


			22,00





			


			


			Mũi khoan Φ105mm


			cái


			0,698


			0,465


			0,257


			0,125





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			0,140


			0,093


			0,051


			0,025





			


			


			Cần khoan Φ89, L=0,96m 


			cái


			0,342


			0,228


			0,159


			0,095





			


			


			Cần khoan Φ32, L=0,70m 


			cái


			0,068


			0,045


			0,031


			0,018





			


			


			Quả đập khí nén Φ105mm 


			cái


			0,190


			0,160


			0,093


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			15,03


			13,76


			12,50


			11,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			ca


			1,915


			1,644


			1,152


			0,864





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			1,915


			1,644


			1,152


			0,864





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm 


			ca


			0,340


			0,281


			0,196


			0,146





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			0,113


			0,094


			0,065


			0,049





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			1,986


			1,806


			1,625


			1,544





			


			


			Máy đào 0,5m3 


			ca


			1,986


			1,806


			1,625


			1,544





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.51510  PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Φ105mm



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III





			AB.5151


			Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan Φ105mm


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			58,00


			53,20


			48,30





			


			


			Kíp điện vi sai 



Dây nổ


			cái 



m


			34,00



373,0


			34,00



340,0


			34,00



311,0





			


			


			Ống thép dàn khoan Φ60



Mũi khoan Φ105mm


			m



cái


			4,000



2,790


			4,000



1,860


			4,000



1,674





			


			


			Cần khoan Φ89, L=0,96m


			cái


			2,070


			1,380


			1,242





			


			


			Quả đập khí nén Φ105mm


			cái


			2,040


			1,360


			1,224





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,50


			6,85


			6,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105


			ca


			20,120


			18,110


			16,300





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			20,120


			18,110


			16,300





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3








AB.51550  PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN CẦM TAY Φ42mm, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3÷7m



Thành phần công việc



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Φ42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			AB.5155


			


			Thuốc nổ P113-F32 


			kg 


			2,850


			2,740


			2,590


			2,460





			


			


			Kíp điện vi sai


			cái


			2,600


			2,470


			2,340


			2,220





			


			


			Dây điện


			m


			1,600


			1,570


			1,490


			1,430





			


			


			Dây nổ chịu nước


			m


			2,760


			2,620


			2,490


			2,340





			


			


			Phao nhựa


			cái


			1,800


			1,700


			1,600


			1,500





			


			


			Phao đánh dấu


			cái


			1,000


			0,900


			0,800


			0,700





			


			


			Mũi khoan Φ42mm 


			cái


			0,036


			0,034


			0,031


			0,028





			


			


			Cần khoan L=2,5m 


			cái


			0,027


			0,022


			0,019


			0,016





			


			


			Ống vách Φ76mm 


			m


			0,100


			0,095


			0,09


			0,086





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			3,59


			3,40


			3,23


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm 


			ca


			1,150


			1,090


			1,030


			0,980





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			0,570


			0,540


			0,520


			0,490





			


			


			Sà lan 200 t 


			ca


			0,280


			0,270


			0,260


			0,240





			


			


			Sà lan 400 t 


			ca


			0,280


			0,270


			0,260


			0,240





			


			


			Phao 250 t


			ca


			0,570


			0,540


			0,520


			0,490





			


			


			Tàu kéo 150 cv 


			ca


			0,320


			0,300


			0,285


			0,273





			


			


			Ca nô 54 cv


			ca


			0,280


			0,280


			0,280


			0,280





			


			


			Trạm lặn


			ca


			0,090


			0,090


			0,090


			0,090





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thi hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với định mức phá đá dưới nước tương ứng.



AB.51610  ĐÀO PHÁ ĐÁ CHIỀU DÀY ≤ 0,5m BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m3/ph



Thành phần công việc:



Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5161


			Đào đá chiều dày ≤ 0,5m, bằng búa căn khí nén 3m3/ph


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Búa căn khí nén 3m3/ph



Máy nén khí 540m3/h


			công



ca 



ca


			1,41



1,010



0,337


			1,28



0,920



0,307


			1,15



0,830



0,277


			1,00



0,750



0,250





			


			1


			2


			3


			4








AB.51700  PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25m3 GẮN HÀM KẸP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.517


			Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp


			Nhân công nhóm 1


			công


			8,70





			


			


			Máy thi công



Máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp


			ca


			3,20





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,06





			


			10








AB.51810  PHÁ ĐÁ BẰNG MÁY ĐÀO GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			III


			IV





			AB.5181


			Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,21


			2,05








			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3 gắn đầu búa thủy lực


			ca


			3,995


			-





			


			


			Máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực


			ca


			-


			3,546





			


			1


			2








AB.51900  ĐÀO ĐÁ CẤP IV NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào đá cấp IV bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy đào dung tích gầu





			


			


			


			


			1,25m3


			1,6m3


			2,3m3





			AB.5191


			Đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào



Máy ủi 110cv


			công



ca



ca


			2,19



2,115



0,282


			1,85



1,446



0,257


			1,54



1,200



0,224





			


			1


			2


			3








Hướng dẫn áp dụng:



Định mức công tác đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào được xác định cho đá cấp IV có cường độ ≤ 150kg/cm2.



AB.52100  XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.



Đơn vị tính:100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5211


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 0,8m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,46





			


			


			Máy thi công



Máy đào 0,8m3


			ca


			0,500





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,090





			AB.5212


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,30





			


			


			Máy thi công



Máy đào 1,25m3


			ca


			0,430





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,077





			AB.5213


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,18





			


			


			Máy thi công



Máy đào 1,6m3


			ca


			0,410





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,073





			AB.5214


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,09





			


			


			Máy thi công



Máy đào 2,3m3


			ca


			0,340





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,061





			AB.5215


			Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,98





			


			


			Máy thi công



Máy đào 3,6m3


			ca


			0,290





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,052





			


			1








AB.53000  VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ



Thành phần công việc:



Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5311


			


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			1,628





			AB.5312


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			1,229





			AB.5313


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,975





			AB.5314


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,842





			AB.5315


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,574





			AB.5316


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,462





			AB.5317


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,715





			AB.5321


			


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			1,833





			AB.5322


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			1,463





			AB.5323


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			1,140





			AB.5324


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			1,014





			AB.5325


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,670





			AB.5326


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,549





			AB.5327


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,862





			AB.5331


			


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			2,029





			AB.5332


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			1,667





			AB.5333


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			1,255





			AB.5334


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			1,114





			AB.5335


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,739





			AB.5336


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,620





			AB.5337


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,947





			AB.5341


			


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			2,471





			AB.5342


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			2,022





			AB.5343


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			1,437





			AB.5344


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			1,279





			AB.5345


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,863





			AB.5346


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,721





			AB.5347


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			1,087





			


			1








AB.54000  VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ



Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng








			AB.5411


			


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,840





			AB.5412


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,716





			AB.5413



AB.5414


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km


			Ôtô tự đổ 10 t



Ôtô tự đổ 12 t


			ca



ca


			0,581



0,510





			AB.5415


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,335





			AB.5416


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,267





			AB.5417


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,434





			AB.5421


			


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,753





			AB.5422


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,642





			AB.5423



AB.5424


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km


			Ôtô tự đổ 10 t



Ôtô tự đổ 12 t


			ca



ca


			0,464



0,403





			AB.5425


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,266





			AB.5426


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,210





			AB.5427


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,342





			


			1








AB.55000  ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc đến nơi đắp.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5511


			Ủi đá sau nổ mìn trong



Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 140 cv


			Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			ca


			0,77





			AB.5512


			Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 180 cv


			Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			ca


			0,64





			AB.5513


			Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 240 cv


			Máy thi công



Máy ủi 240 cv


			ca


			0,43





			AB.5514


			Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 320 cv


			Máy thi công



Máy ủi 320 cv


			ca


			0,29





			AB.5515


			Ủi đá sau nổ mìn trong



Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 140 cv


			Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			ca


			0,98





			AB.5516


			Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 180 cv


			Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			ca


			0,85





			AB.5517


			Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 240 cv


			Máy thi công



Máy ủi 240 cv


			ca


			0,68





			AB.5518


			Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 320 cv


			Máy thi công



Máy ủi 320 cv


			ca


			0,40





			AB.5519


			Ủi đá sau nổ mìn trong



Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 140 cv


			Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			ca


			1,50





			AB.5520


			Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 180 cv


			Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			ca


			1,21





			AB.5521


			Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 240 cv


			Máy thi công



Máy ủi 240 cv


			ca


			0,97





			AB.5522


			Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 320 cv


			Máy thi công



Máy ủi 320 cv


			ca


			0,47





			


			1








AB.55300  XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.



AB.55310  XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ



Đơn vị tính: 100m3 đá hỗn hợp



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy đào có dung tích gầu (m3)





			


			


			


			


			1,25


			1,60


			2,3


			3,6





			AB.5531


			Xúc đá hỗn hợp, lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


			Nhân công nhóm 1 



Máy thi công



Máy đào



Máy ủi 110 cv


			công



ca



ca


			0,89



0,297



0,053


			0,81



0,283



0,050


			0,75



0,234



0,042


			0,67



0,192



0,036





			


			1


			2


			3


			4








AB.55320 - AB.55330  XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4÷1m 



ĐVT: 100m3


			Đường kính đá tảng, cục bê tông >1m 



ĐVT: 100 viên





			AB.5532


			Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,67


			0,59





			


			


			Máy thi công



Máy đào 3,6m3


			ca


			0,973


			0,875





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,202


			0,182





			AB.5533


			Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,75


			0,66





			


			


			Máy thi công



Máy đào 2,3m3


			ca


			1,188


			1,069





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,290


			0,262





			


			1


			2








AB.56000  VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ



Thành phần công việc:



Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nới đắp hoặc đổ bằng ôtô tự đổ.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá hỗn hợp 



ĐVT 100m3


			Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m 



ĐVT 100m3


			Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 



ĐVT 100 viên





			AB.5611


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,588


			1,957


			1,761





			AB.5612



AB.5613


			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m


			Ôtô tự đổ 22 t



Ôtô tự đổ 27 t


			ca



ca


			0,416



0,335


			1,383



1,113


			1,244



1,001





			AB.5614


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,500


			1,663


			1,497





			AB.5621


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,710


			2,212


			1,991





			AB.5622



AB.5623


			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m


			Ôtô tự đổ 22 t



Ôtô tự đổ 27 t


			ca



ca


			0,493



0,404


			1,535



1,258


			1,382



1,132





			AB.5624


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,604


			1,881


			1,692





			AB.5631


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,784


			2,534


			2,281





			AB.5632



AB.5633


			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m


			Ôtô tự đổ 22 t



Ôtô tự đổ 27 t


			ca



ca


			0,539



0,453


			1,743



1,463


			1,569



1,317





			AB.5634


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,666


			2,154


			1,939





			AB.5641


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,895


			3,152


			2,836





			AB.5642



AB.5643


			Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m


			Ôtô tự đổ 22 t



Ôtô tự đổ 27 t


			ca



ca


			0,619



0,517


			2,181



1,822


			1,962



1,639





			AB.5644


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,760


			2,679


			2,410





			


			1


			2


			3








AB.57000  VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ



Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá hỗn hợp 



ĐVT 100m3 /1km


			Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m 



ĐVT 100m3/1km


			Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 



ĐVT 100 viên/1km





			AB.5711


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,409


			1,195


			1,076





			AB.5712



AB.5713


			Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤5km


			Ôtô tự đổ 22 t



Ôtô tự đổ 27 t


			ca



ca


			0,262



0,214


			0,767



0,626


			0,690



0,564





			AB.5714


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,347


			1,016


			0,914





			AB.5721


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,340


			1,019


			0,916





			AB.5722



AB.5723


			Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km


			Ôtô tự đổ 22 t



Ôtô tự đổ 27 t


			ca



ca


			0,216



0,172


			0,648



0,516


			0,583



0,465





			AB.5724


			


			Ôtô tự đổ 15 t


			ca


			0,289


			0,866


			0,779





			


			1


			2


			3








Quy định áp dụng định mức:



Định mức xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.



AB.58000  CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN



Hướng dẫn áp dụng



1. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ≤ 25m2; ≤ 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.



2. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:



- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: KTN = 330/e



- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: KVLK = (1+(KTN -1)/2)



- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: KNC, MTC = (1+(KTN -1)/3)



Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)



3. Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hoá mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vẩy vữa xi măng có lưới thép với chiều dày > 10cm thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,3 và định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với định mức đào phá đá hầm ngang tương ứng đã được định mức.



4. Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥ 50m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,05, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,10, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với định mức đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được định mức.



ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.58100  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN



Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5811


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10÷15m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 



Kíp vi sai phi điện



Dây nổ


			kg 



cái



m


			342,29



298,18



591,63


			272,43



269,79



534,83


			245,19



242,80



481,35


			220,67



218,52



433,22





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m



Mũi dẫn hướng Φ40mm


			cuộn



cái


			4,369



0,166


			4,310



0,119


			4,251



0,107


			4,196



0,096





			


			


			Mũi khoan Φ45mm


			cái


			3,670


			2,447


			2,201


			1,982





			


			


			Mũi khoan Φ102mm


			cái


			0,332


			0,238


			0,214


			0,193





			


			


			Cần khoan Φ38, L=4,32m


			cái


			0,551


			0,398


			0,359


			0,323





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,412


			0,299


			0,269


			0,242





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,551


			0,398


			0,359


			0,323





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			35,98


			32,18


			28,97


			26,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			4,937


			4,272


			3,845


			3,461





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5812


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤25m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 



Kíp vi sai phi điện


			kg 



cái


			272,57



219,50


			223,72



198,53


			201,35



178,68


			181,21



160,81





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			399,18



2,420


			356,26



2,387


			322,85



2,354


			292,67



2,324





			


			


			Mũi dẫn hướng Φ40mm


			cái


			0,143


			0,082


			0,073


			0,067





			


			


			Mũi khoan Φ45mm


			cái


			3,588


			2,156


			1,940


			1,745





			


			


			Mũi khoan Φ102mm


			cái


			0,215


			0,164


			0,147


			0,132





			


			


			Cần khoan Φ38, L=4,32m


			cái


			0,538


			0,359


			0,323


			0,291





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,404


			0,269


			0,242


			0,218





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,538


			0,359


			0,323


			0,291





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			24,82


			21,93


			19,74


			17,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			3,371


			2,892


			2,603


			2,343





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5813


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤35m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 



Kíp vi sai phi điện


			kg 



cái


			266,29



185,09


			220,59



149,79


			198,53



134,81


			178,67



121,33





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			284,68



1,619


			260,46



1,537


			239,64



1,488


			220,64



1,440





			


			


			Mũi dẫn hướng Φ40mm


			cái


			0,131


			0,081


			0,073


			0,065





			


			


			Mũi khoan Φ45mm


			cái


			3,547


			2,122


			1,910


			1,719





			


			


			Mũi khoan Φ102mm


			cái


			0,228


			0,161


			0,146


			0,130





			


			


			Cần khoan Φ38, L=4,32m


			cái


			0,532


			0,353


			0,318


			0,287





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,399


			0,265


			0,238


			0,215





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,532


			0,353


			0,318


			0,287





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,70


			18,51


			16,66


			14,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			2,794


			2,289


			2,060


			1,856





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5814


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤50m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 



Kíp vi sai phi điện


			kg 



cái


			260,00



150,68


			217,45



101,05


			195,71



90,94


			176,14



81,85





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			170,18



0,818


			164,66



0,687


			156,43



0,622


			148,61



0,556





			


			


			Mũi dẫn hướng Φ40mm


			cái


			0,120


			0,080


			0,072


			0,064





			


			


			Mũi khoan Φ45mm


			cái


			3,506


			2,089


			1,881


			1,692





			


			


			Mũi khoan Φ102mm


			cái


			0,241


			0,159


			0,144


			0,129





			


			


			Cần khoan Φ38, L=4,32m


			cái


			0,526


			0,348


			0,313


			0,283





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,395


			0,261


			0,235


			0,212





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,526


			0,348


			0,313


			0,283





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			16,59


			15,08


			13,58


			12,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			2,218


			1,686


			1,517


			1,368





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào >50m2, bằng máy khoan tự hành


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			AB.5815


			


			Thuốc nổ P113 


			kg 


			260,00


			217,45


			195,71


			176,14





			


			


			Kíp vi sai phi điện 


			cái


			132,21


			100,35


			90,31


			81,29





			


			


			Dây nổ


			m


			148,54


			143,00


			135,85


			129,05





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m 


			cuộn


			0,687


			0,578


			0,520


			0,468





			


			


			Mũi dẫn hướng Φ40mm 


			cái


			0,105


			0,076


			0,069


			0,062





			


			


			Mũi khoan Φ45mm 


			cái


			3,039


			2,001


			1,801


			1,621





			


			


			Mũi khoan Φ102mm


			cái


			0,208


			0,153


			0,137


			0,123





			


			


			Cần khoan Φ38, L=4,32m


			cái


			0,456


			0,334


			0,300


			0,271





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,341


			0,250


			0,225


			0,203





			


			


			Đầu nối cần khoan 


			cái


			0,456


			0,334


			0,300


			0,271





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,61


			13,28


			11,95


			10,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			1,920


			1,612


			1,453


			1,305





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.58210  PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN



Thành phần công việc



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			AB.5821


			Phá đá hạ nền hầm ngang, bằng máy khoan hầm tự hành


			Thuốc nổ P113



Kíp vi sai phi điện


			kg



cái


			177,45



77,33


			160,95



70,14


			152,10



66,29


			136,89



59,66





			


			


			Dây nổ


			m


			83,75


			75,96


			71,78


			64,61





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 300m



Mũi dẫn hướng Φ40mm


			cuộn



cái


			0,389



0,029


			0,353



0,027


			0,334



0,025


			0,300



0,023





			


			


			Mũi khoan Φ45mm


			cái


			1,453


			1,318


			1,246


			1,121





			


			


			Mũi khoan Φ102mm


			cái


			0,059


			0,053


			0,051


			0,046





			


			


			Cần khoan Φ38, L=4,32m


			cái


			0,244


			0,223


			0,209


			0,189





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,183


			0,167


			0,157


			0,142





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,244


			0,223


			0,209


			0,189





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,60


			8,71


			8,23


			7,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			1,243


			1,127


			1,066


			0,959





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG



AB.58300  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN



Thành phần công việc



Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AB.5831


			Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤5m2 chiều cao ≤50m, bằng tổ hợp máy khoan cầm tay Φ42mm và dàn khoan leo


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 


			kg 


			4,641


			4,210


			3,789


			3,410





			


			


			Kíp vi sai phi điện 


			cái 


			10,465


			9,492


			8,543


			7,689





			


			


			Dây nổ


			m 


			19,379


			17,578


			15,820


			14,239





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 150m 


			cuộn 


			0,358


			0,324


			0,292


			0,263





			


			


			Mũi khoan Φ42mm 


			cái 


			0,787


			0,601


			0,301


			0,151





			


			


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			0,255


			0,170


			0,113


			0,085





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			5,83


			5,58


			5,46


			5,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm 


			ca 


			0,985


			0,738


			0,615


			0,461





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca 


			0,821


			0,615


			0,513


			0,385





			


			


			Tổ hợp dàn khoan leo


			ca


			0,821


			0,615


			0,513


			0,385





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			AB.5832


			Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤5m2 chiều cao ≤50m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay Φ42mm và dàn khoan leo


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thuốc nổ P113 


			kg 


			4,641


			4,210


			3,789


			3,410





			


			


			Kíp vi sai phi điện 


			cái 


			10,465


			9,492


			8,543


			7,689





			


			


			Dây nổ


			m 


			19,379


			17,578


			15,820


			14,239





			


			


			Dây tín hiệu cuộn 150m 


			cuộn 


			0,358


			0,324


			0,292


			0,263





			


			


			Mũi khoan Φ42mm 


			cái 


			0,787


			0,601


			0,301


			0,151





			


			


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			0,255


			0,170


			0,113


			0,085





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			6,99


			6,70


			6,55


			6,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm 


			ca 


			1,182


			0,887


			0,738


			0,554





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca 


			0,985


			0,738


			0,615


			0,461





			


			


			Tổ hợp dàn khoan leo 


			ca


			0,985


			0,738


			0,615


			0,461





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,2, hao phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.



AB.58400  KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			AB.584


			Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin


			Mũi khoan ROBBIN



Cần khoan ROBBIN


			cái



cái


			0,396



1,200


			0,396



1,200





			


			


			Lưỡi doa ROBBIN


			bộ


			0,198


			0,198





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			391,3


			430,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan ROBBIN


			ca


			42,948


			47,243





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AB.58500  PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay Φ42mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			AB.5851


			


			Thuốc nổ P113 



Kíp vi sai phi điện


			kg 



cái


			266,80



471,62


			241,99



427,77


			217,80



385,00


			196,02



346,50





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			982,55



4,538


			891,21



4,113


			802,09



3,698


			721,88



3,327





			


			


			Mũi khoan Φ42mm


			cái


			40,586


			31,036


			15,518


			7,759





			


			


			Cần khoan L=1,22m


			cái


			13,190


			8,794


			5,863


			4,396





			


			


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			13,190


			8,794


			5,863


			4,396





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			158,17


			145,46


			139,11


			131,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			50,803


			38,108


			31,755


			23,821





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			16,938


			12,706


			10,585


			7,944





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay Φ42mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			AB.5852


			


			Thuốc nổ P113 



Kíp vi sai phi điện


			kg 



cái


			266,80



471,62


			241,99



427,77


			217,80



385,00


			196,02



346,50





			


			


			Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m


			m



cuộn


			982,55



4,538


			891,21



4,113


			802,09



3,698


			721,88



3,327





			


			


			Mũi khoan Φ42mm



Cần khoan L=1,22m


			cái



cái


			40,586



13,190


			31,036



8,794


			15,518



5,863


			7,759



4,396





			


			


			Cần khoan L=1,83m


			cái


			13,190


			8,794


			5,863


			4,396





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			189,80


			174,55


			166,94


			157,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			60,974


			45,723


			38,108


			28,583





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			20,321


			15,241


			12,706


			9,524





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.58700  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN Φ42MM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			AB.5871


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤5m2, bằng máy khoan cầm tay Φ42mm


			Thuốc nổ P113



Kíp vi sai phi điện



Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m



Mũi khoan Φ42mm


			kg



cái



m



cuộn



cái


			570,350



703,518



1591,289



16,750



78,624


			507,450



636,516



1440,536



16,750



54,567


			463,250



569,514



1239,531



16,750



24,505


			386,750



519,263



1189,279



16,750



11,210





			


			


			Cần khoan L=1,2m


			cái


			25,553


			15,461


			9,257


			6,353





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			185,49


			160,41


			137,93


			121,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			80,706


			68,584


			57,764


			49,714





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			26,902


			22,861


			19,255


			16,571





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			AB.5872


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤10m2, bằng máy khoan cầm tay Φ42mm


			Thuốc nổ P113



Kíp vi sai phi điện 



Dây nổ



Dây tín hiệu cuộn 300m



Mũi khoan Φ42mm


			kg 



cái 



m 



cuộn



cái


			406,300



522,388



1211,087



10,661



58,389


			306,850



469,083



1100,213



10,661



40,261


			294,100



405,117



990,405



10,661



17,465


			270,300



373,134



916,844



10,661



8,058





			


			


			Cần khoan L=1,2m


			cái


			18,977


			11,407


			6,598


			4,566





			


			


			Vật liệu khác 



Nhân công nhóm 2 


			%



công


			0,5



133,55


			0,5



114,33


			0,5



95,28


			0,5



83,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay Φ42mm


			ca


			58,646


			49,372


			40,243


			34,736





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			19,549


			16,457


			13,414


			11,579





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AB.59000  CÔNG TÁC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM



AB.59100  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ 3 m3/ph, ÔTÔ TỰ ĐỔ 22 t



Thành phần công việc:



Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ lên ôtô tự đổ, ủi gom đá bằng máy ủi. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly trung bình (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			≤ 1000





			AB.591


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ 3 m3/ph, ôtô tự đổ 22 t


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,89


			2,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cào vơ 3 m3/ph


			ca


			0,746


			0,746





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,102


			0,102





			


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			1,478


			2,273





			


			10


			20








AB.59200  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 1,65m3, ÔTÔ TỰ ĐỔ 10 t



Thành phần công việc:



Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên ôtô tự đổ. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly trung bình (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			≤ 1000





			AB.592


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 1,65 m3, ôtô tự đổ 10 t


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,36


			2,78





			


			


			Máy thi công



Máy xúc lật 1,65 m3


			ca


			1,136


			1,136





			


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			3,067


			4,688





			


			10


			20








AB.59300  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 0,9 m3, XE GOÒNG 3 t



Thành phần công việc:



Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng xe goòng.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly trung bình (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			≤ 1000





			AB.593


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 0,9 m3, xe goòng 3 t


			Nhân công nhóm 1


			công


			5,98


			7,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy xúc lật 0,9 m3


Tời ma nơ 13 kW


			ca 



ca


			4,944



4,944


			4,944



4,944





			


			


			Đầu kéo 30 t


			ca


			6,005


			6,944





			


			


			Xe goòng 3 t


			ca


			36,029


			41,667





			


			


			Quang lật 360 t/h


			ca


			4,944


			4,944





			


			10


			20








AB.59400  XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65 m3 CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100 m



Thành phần công việc:



Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤ 100m.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.594


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật 1,65 m3 cự ly trung bình ≤ 100m


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,72





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xúc lật 1,65 m3


			ca


			1,72





			


			10








AB.59500  BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5951


			Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m


			Nhân công nhóm 1


			công


			73,24





			AB.5952


			Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến


			Nhân công nhóm 1


			công


			17,76








			


			1








AB.59600  BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.5961


			Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m


			Nhân công nhóm 1


			công


			47,44





			AB.5962


			Vận chuyển đất trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến


			Nhân công nhóm 1


			công


			13,74





			


			1








AB.60000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY



AB.61000  ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585 cv



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.



- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính:100m3


			Mã hiệu


			Công tácxây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			≤ 1000





			AB.611


			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,50


			2,00





			


			


			Máy thi công



Tàu hút 585 cv


			ca


			0,100


			0,200








			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,120


			0,150





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,037


			0,040





			


			


			Ca nô 30 cv


			ca


			0,037


			0,040





			


			10


			20








AB.61200  BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN)



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.



- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.



- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong định mức).



Đơn vị tính: 100m3 cát



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển (Km)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 1,0


			≤ 1,5


			≤ 2,0


			≤ 3,0





			AB.612


			Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống PVC Φ200mm


			m


			0,800


			0,880


			0,970


			1,060


			1,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,46


			0,59


			0,77


			1,10


			1,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước động cơ diezel công suất 30 cv


			ca


			0,120


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy bơm nước động cơ diezel công suất 40 cv


			ca


			-


			0,122


			-


			-


			-





			


			


			Máy bơm nước động cơ diezel công suất 75 cv


			ca


			-


			-


			0,123


			-


			-





			


			


			Máy bơm nước động cơ diezel công suất 120 cv


			ca


			-


			-


			-


			0,130


			0,134





			


			


			Máy bơm cát động cơ diezel công suất 126 cv


			ca


			0,120


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy bơm cát động cơ diezel công suất 350 cv


			ca


			-


			0,122


			-


			-


			-





			


			


			Máy bơm cát động cơ diezel công suất 380 cv


			ca


			-


			-


			0,123


			-


			-





			


			


			Máy bơm cát động cơ diezel công suất 480 cv


			ca


			-


			-


			-


			0,130


			0,134





			


			


			Thuyền (ghe) 5 t đặt máy bơm


			ca


			0,120


			-


			-


			-


			-





			


			


			Thuyền (ghe) 40 t đặt máy bơm


			ca


			-


			0,122


			0,123


			0,130


			0,134





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.62000  SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính :100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95


			K=0,98





			AB.6212


			San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16 t


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,36


			0,47


			0,58


			0,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,144


			0,210


			0,285


			0,357





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,072


			0,105


			0,143


			0,175





			AB.6213


			San đầm đất bằng máy lu bánh thép 25 t


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,32


			0,40


			0,51


			0,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,130


			0,179


			0,250


			0,312





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,065


			0,089


			0,125


			0,156





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với định mức san đầm đất mặt bằng K=0,85



AB.63000  ĐẮP ĐẤT ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy. Hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính :100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung trọng (T/m3)





			


			


			


			


			γ ≤ 1,65 T/m3


			γ ≤ 1,75 T/m3


			γ ≤ 1,8 T/m3


			γ > 1,8 T/m3





			AB.6311


			Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 9


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,99


			1,25


			1,40


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,210


			0,293


			0,361


			0,400





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,104


			0,147


			0,181


			0,182





			AB.6312


			Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 16t


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,91


			1,16


			1,30


			1,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,168


			0,234


			0,289


			0,326





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,084


			0,117


			0,145


			0,161





			AB.6313


			Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 25t


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,80


			1,02


			1,14


			1,14





			


			


			Máy thi công


			ca


			0,147


			0,206


			0,253


			0,280





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,074


			0,103


			0,127


			0,140





			


			1


			2


			3


			4








AB.64000  ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vỗ mái taluy. Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt


			yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95


			K=0,98





			AB.6411


			Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 9 t


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,05


			1,30


			1,65


			-





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,220


			0,300


			0,420


			-





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,110


			0,150


			0,210


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			-





			AB.6412


			Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16 t


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,95


			1,20


			1,45


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,174


			0,241


			0,335


			0,420





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,087


			0,12


			0,167


			0,210





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			AB.6413


			Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25 t


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,83


			1,05


			1,27


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,152


			0,211


			0,294


			0,367





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,076


			0,105


			0,147


			0,183





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp đắp đất nền đường độ chặt K=0,95, K=0,98 theo yêu cầu đầm nén cải tiến thì áp dụng định mức đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25t độ chặt K=0,95, K=0,98 tại bảng trên và điều chỉnh máy lu bánh thép 25t bằng máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) với mức hao phí máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) được điều chỉnh với hệ số 1,8.



AB.65100  ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			AB.651


			Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			Nhân công nhóm 1 


			công


			5,39


			6,19


			7,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm đất cầm tay 70 kg


			ca


			3,350


			3,845


			4,428





			


			10


			20


			30








AB.66000  ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt


			yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95


			K=0,98





			AB.6611


			Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 9 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cát



Nhân công nhóm 1


			m3 



công


			122



1,02


			122



1,33


			122



1,49


			122



1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,195


			0,278


			0,342


			0,380





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,097


			0,139


			0,171


			0,190





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			AB.6612


			Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 16 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cát



Nhân công nhóm 1


			m3 



công


			122



0,87


			122



1,18


			122



1,31


			122



1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,150


			0,223


			0,274


			0,310





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,075


			0,111


			0,137


			0,155





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			AB.6613


			Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 25 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cát



Nhân công nhóm 1


			m3 



công


			122



0,81


			122



1,03


			122



1,15


			122



1,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,139


			0,195


			0,240


			0,266





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,069


			0,097


			0,120


			0,133





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			AB.6614


			Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cát



Nhân công nhóm 1


			m3 



công


			122



3,89


			122



4,18


			122



4,31


			122



4,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm đất cầm tay 70 kg


			ca


			1,900


			2,042


			2,174


			2,464





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với định mức đắp cát công trình K=0,85.



AB.67100  ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng máy ủi 180 cv


			Bằng máy ủi 320 cv





			AB.671


			Đắp đá hỗn hợp công trình


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,75


			3,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy ủi


			ca


			1,120


			0,656





			


			10


			20








AB.67200  ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San đá hỗn hợp, bù phụ, xử lý phân tầng. Lu lèn, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật về nền đường đắp đá.



Đơn vị tính: 100m³



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.672


			Đắp đá hỗn hợp nền đường bằng máy lu


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,85





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,161





			


			


			Máy ủi 110cv


			ca


			0,139





			


			


			Máy lu chân cừu 25t


			ca


			0,115





			


			


			Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)


			ca


			0,315





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,085





			


			


			Máy khác


			%


			1,0





			


			10








Quy định áp dụng định mức : Định mức chưa gồm hao phí vật liệu đá hỗn hợp đắp nền đường và công tác tưới nước phục vụ thi công (nếu có).



AB.70000  CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ



Hướng dẫn áp dụng:



Công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong định mức được điều chỉnh như sau:



1. Nạo vét các công trình thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng  cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



3. Nạo vét bằng tàu hút:



Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với định mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng. Hệ số điều chỉnh cho phần tăng thêm là 1+m*0,07 (trong đó m là số m chiều cao, chiểu sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài tăng thêm được xác định theo quy định).



Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.



4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển:



Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thì định mức nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.



Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.



5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:



Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500cv, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500cv thì định mức được nhân 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.



AB.71000  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).



AB.71100  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.711


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 585 cv, chiều sâu nạo vét ≤6m, chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,16


			1,50


			1,95


			2,54


			3,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút 585 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,121


			0,166


			0,200


			0,263


			0,390





			


			


			Tàu kéo 360 cv



Cẩu nổi 30 t


			ca



ca


			0,024



0,061


			0,033



0,083


			0,040



0,100


			0,052



0,132


			0,078



0,195





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,061


			0,083


			0,100


			0,132


			0,195





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,061


			0,083


			0,100


			0,132


			0,195





			


			


			Máy phát điện 62,5 kVA


			ca


			0,121


			0,166


			0,200


			0,263


			0,390





			


			


			Tời điện 3 t


			ca


			0,121


			0,166


			0,200


			0,263


			0,390





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.71200  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.712


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 1200cv, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m


			Nhân công nhóm 1 


			công


			0,72


			0,94


			1,15


			1,58


			2,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút 1200 cv (hoặc tương tự) 


			ca


			0,090


			0,124


			0,149


			0,209


			0,287





			


			


			Tàu kéo 360 cv 


			ca


			0,018


			0,025


			0,031


			0,043


			0,058





			


			


			Cẩu nổi 30 t 


			ca


			0,045


			0,062


			0,075


			0,104


			0,143





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,045


			0,062


			0,075


			0,104


			0,143





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,045


			0,062


			0,075


			0,104


			0,143





			


			


			Máy phát điện 62,5 kVA


			ca


			0,090


			0,124


			0,149


			0,209


			0,287





			


			


			Tời điện 3 t 


			ca


			0,090


			0,124


			0,149


			0,209


			0,287





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.71300  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.713


			Nạo vét bằng tàu hút công suất 4170cv, chiều sâu nạo vét ≤9m, chiều cao ống xả ≤6m, chiều dài ống xả ≤500m


			Nhân công nhóm 1 


			công


			0,53


			0,68


			0,84


			1,16


			1,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút HA97 4170 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,026


			0,036


			0,043


			0,055


			0,080





			


			


			Tàu kéo 360 cv 


			ca


			0,006


			0,007


			0,009


			0,011


			0,018





			


			


			Cẩu nổi 30 t 


			ca


			0,013


			0,018


			0,021


			0,028


			0,040





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,013


			0,018


			0,021


			0,028


			0,040





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,013


			0,018


			0,021


			0,028


			0,040





			


			


			Máy phát điện 93,75 kVA


			ca


			0,026


			0,036


			0,043


			0,055


			0,080





			


			


			Tời điện 5T 


			ca


			0,026


			0,036


			0,043


			0,055


			0,080





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.72000  NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào sà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).



AB.72100  NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN CÔNG SUẤT 2085 cv



Đơn vị tính:100 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.721


			Nạo vét bằng tàu cuốc biển công suất 2085cv, độ sâu hạ gầu từ 6m đến 9m


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,25


			3,64


			4,45


			5,24


			7,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu cuốc biển công suất 2085 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,065


			0,088


			0,107


			0,126


			0,176





			


			


			Sà lan công tác 250 t 


			ca


			0,065


			0,088


			0,107


			0,126


			0,176





			


			


			Tàu kéo 360 cv 


			ca


			0,016


			0,021


			0,025


			0,030


			0,042





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,033


			0,044


			0,053


			0,063


			0,088





			


			


			Sà lan chở nước 250 t


			ca


			0,065


			0,088


			0,107


			0,126


			0,176





			


			


			Sà lan chở dầu 250 t 


			ca


			0,065


			0,088


			0,107


			0,126


			0,176





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.72200  NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG CÔNG SUẤT 495 cv



Đơn vị tính:100 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.722


			Nạo vét bằng tàu cuốc sông công suất 495 cv


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,90


			3,25


			3,97


			4,49


			6,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu cuốc sông TC82 495cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,167


			0,229


			0,277


			0,313


			0,480





			


			


			Tàu kéo 360 cv



Sà lan 250 t


			ca



ca


			0,035



0,167


			0,046



0,229


			0,055



0,277


			0,063



0,313


			0,095



0,480





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,083


			0,114


			0,138


			0,156


			0,232





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,167


			0,229


			0,277


			0,313


			0,480





			


			


			Máy phát điện 62,5 kVA


			ca


			0,167


			0,229


			0,277


			0,313


			0,480





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.73000  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).



AB.73100  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.731


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


			Nhân công nhóm 1 


			công


			1,89


			2,19


			2,7


			3,75


			5,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút bụng tự hành HB88 1390cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,108


			0,148


			0,179


			0,222


			0,320





			


			


			Tàu cấp dầu 360 cv 


			ca


			0,054 


			0,074 


			0,089 


			0,111 


			0,160 





			


			


			Tàu cấp nước 360 cv 


			ca


			0,054


			0,074


			0,089


			0,111


			0,160





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv 


			ca 


			0,108


			0,148


			0,179


			0,222


			0,320





			


			


			Canô 23 cv


			ca


			0,054


			0,074


			0,089


			0,111


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.73200  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945 cv



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.732


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


			Nhân công nhóm 1 


			công


			1,07


			1,25


			1,54


			2,14


			2,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút bụng tự hành 5945cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,024


			0,033


			0,039


			0,055


			0,076





			


			


			Tàu cấp dầu 600cv 


			ca 


			0,008


			0,011


			0,013


			0,017


			0,024





			


			


			Tàu cấp nước 360cv 


			ca 


			0,008


			0,011


			0,013


			0,017


			0,024





			


			


			Tàu phục vụ 360cv 


			ca 


			0,024


			0,033


			0,039


			0,055


			0,076





			


			


			Canô 75 cv


			ca


			0,012


			0,016


			0,019


			0,027


			0,038





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.74100  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 cv, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC XẢ ĐÁY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần



hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Đất phù sa bùn lỏng


			Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha


			Cát hạt mịn


			Đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.741


			Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


			Nhân công nhóm 1 


			công


			1,32


			1,53


			1,87


			2,62


			3,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958cv 


			ca


			0,088


			0,104


			0,125


			0,155


			0,224





			


			


			Tàu cấp dầu 360 cv 


			ca 


			0,038


			0,052


			0,063


			0,078


			0,112





			


			


			Tàu cấp nước 360 cv 


			ca 


			0,038


			0,052


			0,063


			0,078


			0,112





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv 


			ca


			0,076


			0,104


			0,125


			0,155


			0,224





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,038


			0,052


			0,063


			0,078


			0,112





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40


			50








AB.75100  XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 cv, PHUN LÊN BỜ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài ống (m)





			


			


			


			


			≤300


			≤500


			≤800


			≤1000





			AB.751


			Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958cv, phun lên bờ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép Φ650mm


			m


			0,050


			0,055


			0,06


			0,065





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,25


			0,30


			0,35


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút bụng, phun tự hành 3958 cv


			ca


			0,018


			0,021


			0,023


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








AB.81100  NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY



Thành phần công việc



Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức tính cho trường hợp đổ đất một bên).



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét


			Đất pha cát từ 15- 20%, đất bùn lỏng





			AB.8111


			Máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đất ≤3m


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,82


			0,91


			1,05


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 0,4m3


			ca


			0,440


			0,488


			0,568


			0,648





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,440


			0,488


			0,568


			0,648





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8112


			Máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đất >3m


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,02


			1,14


			1,31


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 0,4m3


			ca


			0,552


			0,616


			0,704


			0,808





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,552


			0,616


			0,704


			0,808





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8113


			Máy đào gầu dây 0,65m3, chiều cao đổ đất ≤3m


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,56


			0,64


			0,71


			0,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 0,65m3


			ca


			0,304


			0,344


			0,384


			0,464





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,304


			0,344


			0,384


			0,464





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8114


			Máy đào gầu dây 0,65m3 chiều cao đổ đất >3m


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,71


			0,80


			0,91


			1,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 0,65m3


			ca


			0,384


			0,432


			0,488


			0,576





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,384


			0,432


			0,488


			0,576





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét


			Đất pha cát từ 15- 20%, đất bùn lỏng





			AB.8115


			Máy đào gầu dây 1,2m3 chiều cao đổ đất ≤3m


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,36


			0,40


			0,46


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,2m3


			ca


			0,192


			0,216


			0,248


			0,288





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,192


			0,216


			0,248


			0,288





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8116


			Máy đào gầu dây 1,2m3 chiều cao đổ đất >3m


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,46


			0,50


			0,58


			0,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,2m3


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,360





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,360





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Định mức tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với định mức đổ đất một bên tương ứng.



AB.81200  NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên sà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong định mức).



ĐVT: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất





			


			


			


			


			Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng





			AB.8121


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3 chiều sâu ≤6m


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,46


			0,50


			0,58


			0,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			








			


			


			Máy đào gầu dây 1,6m3


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,520





			


			


			Sà lan công tác 250 t 


			ca 


			0,248


			0,272


			0,312


			0,520





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,248


			0,272


			0,312


			0,520





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,124


			0,136


			0,156


			0,260





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8122


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 chiều sâu ≤6m


			Nhân công nhóm 1 


			công


			0,33


			0,37


			0,42


			0,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 2,3m3


			ca 


			0,176


			0,200


			0,224


			0,336





			


			


			Sà lan công tác 250 t


			ca


			0,176


			0,200


			0,224


			0,336





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,176


			0,200


			0,224


			0,336





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,088


			0,100


			0,112


			0,168





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8123


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3 chiều sâu >6m ÷ 9m


			Nhân công nhóm 1 


			công


			0,55


			0,59


			0,68


			1,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,6m3 


			ca 


			0,296


			0,320


			0,368


			0,544





			


			


			Sà lan công tác 250 t 


			ca 


			0,296


			0,320


			0,368


			0,544





			


			


			Sà lan 200 t


			ca 


			0,296


			0,320


			0,368


			0,544





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,148


			0,160


			0,184


			0,272





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AB.8124


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 chiều sâu >6m ÷ 9m


			Nhân công nhóm 1 


			công


			0,39


			0,45


			0,50


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 2,3m3


			ca 


			0,208


			0,240


			0,272


			0,408





			


			


			Sà lan công tác 250 t


			ca


			0,208


			0,240


			0,272


			0,408





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,208


			0,240


			0,272


			0,408





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,104


			0,120


			0,136


			0,204





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








AB.81300  NẠO VÉT ĐẤT, ĐÁ BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 cv



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200 cv. Xúc đất, đá lên sà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trình. (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong định mức).



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đất, đá





			


			


			


			


			Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			Đất sét nửa cứng, sét cứng


			Đá mồ côi đường kính 1 ÷3m





			AB.813


			Nạo vét đất, đá bằng tàu tàu ngoạm công suất 3170cv, chiều sâu đào 9÷15m


			Nhân công nhóm 1 


			công


			1,44


			1,52


			1,61


			1,79


			8,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu đào gầu ngoạm 3170 cv


			ca


			0,072


			0,099


			0,142


			0,197


			1,060





			


			


			Cầu nổi 30 t (làm neo)


			ca


			0,036


			0,042


			0,071


			0,099


			0,530





			


			


			Tàu kéo 1200 cv


			ca


			0,018


			0,025


			0,036


			0,049


			0,265





			


			


			Sà lan 800 t


			ca


			0,072


			0,099


			0,142


			0,197


			1,060





			


			


			Sà lan chở dầu 250 t


			ca


			0,018


			0,025


			0,036


			0,049


			0,350





			


			


			Sà lan chở nước 250 t


			ca


			0,014


			0,015


			0,016


			0,018


			0,350





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,036


			0,049


			0,071


			0,099


			0,530





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








Quy định áp dụng định mức:



Chiều sâu đào từ 15÷20m thì định mức nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức nạo vét bằng tàu đào tương ứng.



AB.82000  ĐÀO PHÁ ĐÁ, XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 cv



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, di chuyển tàu đến vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá đá. Xúc đá sau khi phá lên sà lan, lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc và lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm


			Xúc đá sau khi phá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn lên sà lan





			


			


			


			


			Phá đá ngầm, đá cấp I, II


			Phá đá ngầm, đá cấp III, IV


			





			AB.821


			Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm công



suất 3170cv,



độ sâu ≤10m


			Nhân công nhóm 1 


			công


			8,10


			7,00


			12,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đào 3170 cv


			ca


			2,970


			2,580


			0,370





			


			


			Cầu nổi 30 t


			ca


			1,480


			1,280


			0,185





			AB.822


			Xúc đá sau khi phá bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, độ sâu ≤10m


			Tàu kéo 1200 cv


			ca


			0,750


			0,650


			0,092





			


			


			Tàu phục vụ 360 cv


			ca


			0,750


			0,650


			-





			


			


			Sà lan 800t


			ca


			-


			-


			0,370





			


			


			Sà lan chở dầu 250t


			ca


			0,840


			0,640


			0,123





			


			


			Sà lan chở nước 250t


			ca


			0,740


			0,640


			0,123





			


			


			Trạm lặn


			ca


			0,740


			0,640


			0,185





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,740


			0,640


			0,185





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			10








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ÷ 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức đào đá và bốc xúc đá tương ứng.



AB.83100  KHAI THÁC CÁT SÔNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, định vị, neo đậu các máy và thiết bị thi công trên tàu và dưới nước, kiểm tra máy và thiết bị thi công.



- Di chuyển máy và thiết bị thi công trong khu vực khai thác.



- Đào xúc cát dưới nước bằng máy đào gầu dây lên phương tiện vận chuyển theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,33





			AB.8311


			Khai thác cát bằng máy đào gầu dây 2,5m3, chiều sâu khai thác từ 9÷15m


			Máy thi công



Máy đào gầu dây 2,5m3 



Sà lan 200t



Tàu kéo 150cv


			ca



ca 



ca


			0,08



0,08



0,015





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,24





			


			


			Máy thi công


			


			





			AB.8312


			Khai thác cát bằng máy đào gầu dây 3,5m3, chiều sâu khai thác từ 9÷15m


			Máy đào gầu dây 3,5m3 



Sà lan 200t


			ca 



ca


			0,057



0,057





			


			


			Tàu kéo 150cv


			ca


			0,011





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			1








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức khai thác cát bằng máy đào gầu dây được xác định cho 100m3 cát trên phương tiện vận chuyển.



- Trường hợp chiều sâu khai thác < 9m thì định mức được nhân với hệ số 0,90. Chiều sâu khai thác từ 15÷20m thì hao phí định mức được nhân với hệ số 1,25. Chiều sâu khai thác > 20m thì hao phí định mức được nhân với hệ số 1,35.



- Trường hợp khai thác cát có rửa thì hao hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và bổ sung máy bơm nước 200m3/h, máy bơm cát 600m3/h với mức hao phí bằng hao phí của máy đào gầu dây.



- Hao phí định mức sà lan vận chuyển cát đã tính trong công tác vận chuyển.



AB.83200  KHAI THÁC CÁT BẰNG TÀU HÚT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, định vị, neo đậu các máy và thiết bị thi công trên tàu và dưới nước, kiểm tra máy và thiết bị thi công.



- Di chuyển máy và thiết bị thi công trong khu vực khai thác.



- Hút cát dưới nước lên phương tiện vận chuyển theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tàu hút công suất





			


			


			


			


			280cv


			400cv





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,79


			0,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			AB.832


			Khai thác cát bằng tàu hút


			Tàu hút công suất 280cv


			ca


			0,198


			-





			


			


			Tàu hút công suất 400cv


			ca


			-


			0,168





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức khai thác cát bằng tàu hút được xác định cho 100m3 cát trên phương tiện vận chuyển.



- Trường hợp khai thác cát có rửa thì hao hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và bổ sung máy bơm cát 600m3/h với mức hao phí bằng hao phí của tàu hút.



- Chỉ áp dụng định mức khai thác cát bằng tàu hút khi không thực hiện khai thác cát bằng máy đào gầu dây.



- Hao phí định mức sà lan vận chuyển cát đã tính trong công tác vận chuyển.



AB.83310  XÚC CHUYỂN CÁT TỪ TÀU LỚN SANG TÀU NHỎ BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy và thiết bị thi công. Xúc cát chung chuyển giữa 2 phương tiện thủy (từ tàu lớn sang tàu nhỏ) theo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra, thu dọn mặt bằng sau khi hoàn thành.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AB.8331


			Xúc chuyển cát từ tàu lớn sang tàu nhỏ bằng máy đào gầu dây 1,6m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,3


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào gầu dây 1,6m3


			ca


			0,122


			0,141





			


			


			Sà lan 200t


			ca


			-


			0,141





			


			


			Tàu kéo 150cv


			ca


			-


			0,028





			


			1


			2








AB.84100  KHAI THÁC CÁT BIỂN THEO PHƯƠNG PHÁP XÓI HÚT BẰNG MÁY BƠM CÁT TRÊN SÀ LAN TỰ HÀNH 1200 t



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, định vị, neo đậu các máy và thiết bị thi công trên sà lan và dưới nước, kiểm tra máy và thiết bị thi công.



- Di chuyển máy và thiết bị thi công trong khu vực khai thác.



- Bơm hút cát biển theo yêu cầu kỹ thuật.



- Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, mặt bằng.



Đơn vị tính : 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.841


			Khai thác cát biển theo phương pháp xói hút bằng máy bơm cát trên sà lan tự hành 1200 tấn


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,267





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm cát động cơ diesel - công suất 25cv


			ca


			0,839








			


			


			Sà lan tự hành 1200 t


			ca


			0,047





			


			10








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm công tác đảm bảo an toàn giao thông thủy.



- Định mức được thực hiện ở khu vực mỏ khai thác cát ven biển cách bờ ≤ 10km và độ sau khai thác ≤ 9m.



- Định mức khai thác cát biển tính cho 100m3 cát biển (khối nén) đo trền sà lan sau khi khai thác.



AB.84200  BƠM CÁT BIỂN TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN) LÊN BÃI TẬP KẾT, CỰ LY ≤ 0,5 KM



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.



- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí bãi tập kết.



- Xả nước, bơm cát biển theo yêu cầu kỹ thuật.



- Kiểm tra, thu dọn vật tư, dụng cụ, mặt bằng.



Đơn vị tính : 100m3



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.842


			Bơm cát biển từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan) lên bãi tập kết, cự ly ≤ 0,5 km


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống PVC ɸ200mm 



Vật liệu khác


			m



%


			0,8



5





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,434





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm cát động cơ diesel - công suất 350cv


			ca


			0,079





			


			


			Máy bơm nước động cơ diesel - công suất 250cv


			ca


			0,079





			


			


			Thuyền (ghe) 40 t đặt máy bơm


			ca


			0,079





			


			10








AB.84300  BƠM CHUYỂN CÁT BIỂN GIỮA HAI PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN)



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, máy và thiết bị thi công.



- Cập mạn phương tiện thủy, xả nước bơm cát biển theo yêu cầu kỹ thuật.



- Kiểm tra, thu dọn dụng cụ, mặt bằng.



Đơn vị tính : 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AB.843


			Bơm chuyển cát biển giữa hai phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,533





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm cát động cơ diesel - công suất 250cv


			ca


			0,131





			


			


			Máy bơm nước động cơ diesel - công suất 250cv


			ca


			0,066





			


			10








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm công tác đảm bảo an toàn giao thông thủy



- Định mức bơm chuyển cát biển giữa hai phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan) tính cho 100m3 cát biển (khối nén) đo trên phương tiện thủy sau khi bơm.



AB.90000  VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH



Thành phần công việc:



Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên sà lan bằng tàu kéo.



Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành.



AB.91000  VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN



Đơn vị tính: 100m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vận chuyển 1km đầu


			Vận chuyển 1km tiếp theo





			


			


			


			


			


			Cự ly < 6km


			Cự ly 6÷20km


			Cự ly > 20km





			AB.911


			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 cv, sà lan 400 t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Sà lan mở đáy 400 t


			ca 


			0,094


			0,080


			0,071


			0,069





			


			


			Tàu kéo 360 cv


			ca


			0,094


			0,080


			0,071


			0,069





			AB.912


			Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200 cv, sà lan 800 t ÷ 1000 t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Sà lan 800 t ÷ 1000 t


			ca 


			0,038


			0,032


			0,029


			0,027





			


			


			Tàu kéo 1200 cv


			ca


			0,038


			0,032


			0,029


			0,027





			


			11


			21


			22


			23








AB.92000  VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH



Đơn vị tính: 100m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv


			Tàu hút bụng tự hành công suất 3958 cv


			Tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv





			AB.921


			Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6÷20km tàu hút bụng tự hành


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv (hoặc tương tự)


			ca


			0,011


			-


			-





			


			


			Tàu hút bụng tự hành công suất 3958 cv (hoặc tương tự)


			ca


			-


			0,004


			-





			


			


			Tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv (hoặc tương tự)


			ca


			-


			-


			0,002





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì định mức vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của định mức vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.



AB.93000  VẬN CHUYỂN CÁT BẰNG SÀ LAN TỰ HÀNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, sà lan chờ nhận cát tại vị trí khai thác, vận chuyển cát từ địa điểm khai thác đến vị trí tập kết, sà lan chờ chuyển cát lên vị trí tập kết.



Đơn vị tính: 100m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vận chuyển 1km đầu


			Vận chuyển 1km tiếp theo





			


			


			


			


			


			Cự ly < 6km


			Cự ly 6÷20km


			Cự ly > 20km





			AB.931


			Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành 200t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Sà lan tự hành 200t


			ca


			0,163


			0,095


			0,087


			0,083





			AB.932


			Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành 400t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Sà lan tự hành 400t


			ca


			0,135


			0,071


			0,065


			0,062





			AB.933


			Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành 800t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Sà lan tự hành 800t


			ca


			0,101


			0,042


			0,038


			0,036





			AB.934


			Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành 1200t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Sà lan tự hành 1200t


			ca


			0,069


			0,015


			0,014


			0,013





			


			11


			12


			13


			14











Hướng dẫn áp dụng:



Định mức vận chuyển cát bằng sà lan tự hành (mã hiệu AB.93000) được áp dụng cho công tác vận chuyển cát được khai thác cát bằng máy đào gầu dây (mã hiệu AB.83100) và khai thác cát bằng tàu hút (mã hiệu AB.83200).



AB.94000  VẬN CHUYỂN CÁT BIỂN TRÊN BIỂN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển cát biển trên biển bằng sà lan tự hành đến địa điểm sang mạn.



Đơn vị tính: 100m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vận chuyển 1km đầu


			Vận chuyển 1km tiếp theo





			


			


			


			


			


			Cự ly <km


			Cự ly 6÷20km





			AB.940


			Vận chuyển cát biển trên biển bằng sà lan tự hành 1200 t


			Máy thi công



Sà lan tự hành 1200t


			ca


			0,0037


			0,0023


			0,0022





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức:



Định mức vận chuyển cát biển trên biển bằng sà lan tự hành tính cho 100m3 cát biển (khối nén) đo trên sà lan.



CHƯƠNG III



CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC



Hướng dẫn áp dụng:



1. Định mức đóng, ép cọc tính cho 100m cọc ngập đất. Hao phí nhân công, máy thi công đoạn cọc không ngập đất nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.



2. Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.



3. Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so định mức đóng cọc tương ứng.



4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng, ép cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Định mức đóng, ép cọc dẫn tính cho chiều dài cọc dẫn ngập đất và chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.



5. Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.



6. Hao phí vật liệu khác theo định mức đã bao gồm hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.



7. Xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau:



- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng định mức đất cấp I.



- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp II.



8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong định mức).



9. Công tác đóng, ép cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.



10. Công tác đóng, ép cọc ván thép (cừ larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc ngập đất. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được xác định như sau:



a. Hao phí tính theo thời gian và môi trường



- Hao phí vật liệu cọc cho thời gian cọc được thi công trong công trình ≤ 1 tháng như sau:



+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,



+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,



+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.



- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng hao phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:



+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.



+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.



+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.



b. Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc



- Đóng nhổ vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.



- Đóng nhổ vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ.



- Trường hợp ép nhổ cọc vào đất, đá thì hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũi cọc tính bằng 50% hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũi cọc khi đóng nhổ cọc.



c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các hao phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).



11. Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.



AC.11000  ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



AC.11100  ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			Bùn


			I


			II





			AC.1111


			Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc tre 



Cây chống


			m 



cây


			105



1,250


			105



1,560


			105



1,560





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,007


			0,009


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,10


			1,34


			1,44





			AC.1112


			Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc tre 



Cây chống


			m 



cây


			105



1,320


			105



1,650


			105



1,650





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,008


			0,010


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,68


			2,02


			2,25





			


			0


			1


			2








AC.11200  ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) D8-10 CM BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			Bùn


			I


			II





			AC.1121


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (cọc tràm)


			m


			105


			105


			105





			


			


			Cây chống 



Gỗ ván


			cây 



m3


			1,500 



0,008


			1,660 



0,010


			1,660 



0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,34


			1,74


			1,84





			AC.1122


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (cọc tràm)


			m


			105


			105


			105





			


			


			Cây chống 



Gỗ ván


			cây 



m3


			1,550 



0,010


			1,730 



0,012


			1,730 



0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,31


			2,62


			2,90





			


			0


			1


			2








AC.12000  ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY



AC.12100  ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật, Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			Bùn


			I


			II





			AC.1211


			Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤ 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc tre


			m 


			105


			105


			105





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,21


			0,27


			0,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			0,065


			0,085


			0,090





			AC.1212


			Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc tre


			m 


			105


			105


			105





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,25


			0,33


			0,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			0,072


			0,098


			0,108





			


			0


			1


			2








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AC.12200  ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Φ8-10 CM BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			Bùn


			I


			II





			AC.1221


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤ 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (cọc tràm)


			m


			105


			105


			105





			


			


			Nhân công nhóm 2



Máy thi công


			công


			0,24


			0,31


			0,33





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			0,077


			0,100


			0,106





			AC.1222


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc gỗ (cọc tràm) 


			m 


			105


			105


			105





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,29


			0,39


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đào 0,5m3


			ca


			0,085


			0,115


			0,127





			


			0


			1


			2








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.



AC.12400  ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG 50kW KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.



AC.12410  ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao máng cọc (cm)





			


			


			


			


			30-50


			60-84


			94-120





			AC.124


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc


			Vật liệu


			


			


			


			








			


			


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực


			m


			101


			101


			101





			


			


			Thép hình định vị cọc


			kg


			46,61


			49,86


			53,1





			


			


			Ống cao su cao áp ϕ60


			m


			1,11


			1,67


			2,22





			


			


			Ống cao su cao áp ϕ34


			m


			8,89


			13,33


			17,78





			


			


			Cút thép đầu cọc D34/15


			cái


			0,44


			0,67


			0,89





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,84


			16,40


			24,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Búa rung 50 kW


			ca


			2,392


			3,880


			5,848





			


			


			Máy bơm nước áp lực xói nước đầu cọc 300 cv


			ca


			2,392


			3,880


			5,848





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			2,392


			3,880


			5,848





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			11


			12


			13








AC.12420  ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao máng cọc (cm)





			


			


			


			


			30-50


			60-84


			94-120





			AC.124


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực


			m


			101


			101


			101





			


			


			Thép hình định vị cọc


			kg


			46,610


			49,860


			53,100





			


			


			Ống cao su cao áp ϕ60


			m


			1,110


			1,670


			2,220





			


			


			Ống cao su cao áp ϕ34


			m


			8,890


			13,33


			17,780





			


			


			Cút thép đầu cọc D34/15


			cái


			0,440


			0,670


			0,890





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			11,28


			18,24


			27,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Búa rung 50 kW


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Máy bơm nước áp lực xói nước đầu cọc 300 cv


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Sà lan chở vật liệu 200 t


			ca


			2,864


			4,664


			7,024





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			1,432


			2,336


			3,512





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			21


			22


			23








AC.13000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			20x20


			25x25


			30x30


			20x20


			25x25


			30x30





			AC.131


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,36


			3,50


			4,76


			3,67


			4,54


			5,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,2 t


			ca


			1,680


			1,960


			2,380


			1,834


			2,268


			2,730





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			AC.132


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,74


			3,29


			4,03


			3,30


			3,84


			4,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,2 t


			ca


			1,372


			1,645


			2,016


			1,652


			1,918


			2,436





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.14000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			20x20


			25x25


			30x30


			35x35


			20x20


			25x25


			30x30


			35x35





			AC.141


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,67


			3,21


			3,95


			4,82


			3,21


			3,85


			4,66


			5,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,8 t


			ca


			1,337


			1,603


			1,974


			2,408


			1,603


			1,925


			2,331


			2,891





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			AC.142


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,58


			2,86


			3,50


			4,03


			3,11


			3,60


			4,38


			5,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,8 t


			ca


			1,288


			1,428


			1,750


			2,016


			1,554


			1,799


			2,191


			2,695





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			11


			12


			13


			14


			21


			22


			23


			24








AC.15000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 2,5T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			25x25


			30x30


			35x35


			40x40


			25x25


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.151


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,08


			3,58


			4,16


			5,12


			3,43


			4,35


			5,04


			6,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 2,5 t


			ca


			1,400


			1,610


			1,869


			2,310


			1,505


			1,848


			2,275


			2,639





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			AC.152


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,80


			3,25


			3,70


			4,54


			3,36


			3,70


			4,42


			5,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 2,5 t


			ca


			1,386


			1,575


			1,716


			1,944


			1,484


			1,785


			2,054


			2,353





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			11


			12


			13


			14


			21


			22


			23


			24








AC.16000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.161


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,28


			3,85


			4,62


			3,85


			4,41


			5,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 3,5 t


			ca


			1,428


			1,666


			1,995


			1,736


			1,995


			2,394





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			AC.162


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,56


			3,21


			3,93


			3,35


			3,92


			4,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 3,5 t


			ca


			1,379


			1,603


			1,967


			1,673


			1,960


			2,352





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.16000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 4,5T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			45x45


			45x45





			AC.163


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,500


			1,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,81


			5,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 4,5 t


			ca


			2,272


			2,751





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6





			AC.164


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,500


			1,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,34


			5,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 4,5 t


			ca


			2,169


			2,66





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6





			


			14


			24








AC.16000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 8T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			50x50


			50x50





			AC.165


			Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,94


			7,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 8 t


			ca


			2,15


			2,51





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6





			AC.166


			Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,36


			6,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 8 t


			ca


			2,10


			2,44





			


			


			Máy khác


			%


			6


			6





			


			15


			25








AC.17000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.171


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,60


			5,78


			6,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 1,8 t


			ca


			2,180


			2,430


			2,760





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,180


			2,430


			2,760





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			2,180


			2,430


			2,760





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			AC.172


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,04


			4,86


			5,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 1,8 t


			ca


			1,929


			2,157


			2,461





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,929


			2,157


			2,461





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,929


			2,157


			2,461





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AC.18000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 2,5T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.181


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,20


			4,88


			6,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 2,5 t


			ca


			1,728


			2,052


			2,499





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,728


			2,052


			2,499





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,728


			2,052


			2,499





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			AC.182


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,54


			4,10


			4,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 2,5 t


			ca


			1,682


			1,830


			2,010





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,682


			1,739


			2,010





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,682


			1,739


			2,010





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AC.19000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.191


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,46


			4,06


			4,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 3,5 t


			ca


			1,496


			1,734


			2,079





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,496


			1,734


			2,079





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,496


			1,734


			2,079





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			AC.192


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,74


			3,53


			4,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 3,5 t


			ca


			1,476


			1,710


			2,150





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,476


			1,710


			2,150





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			1,476


			1,710


			2,150





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AC.19000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 4,5T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			45x45





			AC.193


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cọc bê tông



Vật liệu khác



Nhân công nhóm 2


			m



%



công


			101,00



1,500



5,23





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 4,5 t


			ca


			2,349





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,349





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			2,349





			


			


			Máy khác


			%


			2





			AC.194


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5 t, chiều dài cọc > 24m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cọc bê tông



Vật liệu khác


			m



%


			101,00



1,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,04





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 4,5 t


			ca


			2,198





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,198





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			2,198





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			14








AC.21100  ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T/TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5T HOẶC BÚA RUNG 170 KW 



AC.21110  ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN



AC.21120  ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤550


			≤800


			≤1000


			≤550


			≤800


			≤1000





			AC.211


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t hoặc búa rung 170kW


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc ống bê tông 


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			5,96


			7,42


			8,89


			7,65


			9,10


			10,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 3,5 t






			ca






			2,394






			-






			-






			


			-






			-









			AC.211


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t hoặc búa rung 170kW


			Tàu đóng cọc búa 3,5 t


			ca


			-


			-


			-


			2,870


			-


			-





			


			


			Búa rung 170 kW


			ca 


			-


			2,70


			3,08


			-


			3,220


			3,710





			


			


			Cần cẩu 25 t 


			ca 


			2,394


			2,70


			3,08


			2,870


			3,220


			3,710





			


			


			Tời điện 5 t 


			ca 


			-


			2,70


			3,08


			-


			3,220


			3,710





			


			


			Phao thép 60 t 


			ca 


			-


			-


			-


			


			6,440


			7,420





			


			


			Sà lan 400 t 


			ca 


			-


			-


			-


			2,870


			3,220


			3,710





			


			


			Tàu kéo 150 cv 


			ca


			-


			-


			-


			0,135


			0,540


			0,540





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			2,5


			2,5


			2,5





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.21200  ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC 7,5T



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dưới nước





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤600


			≤800


			≤1000





			AC.2121


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc ống bê tông


			m


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác



Nhân công nhóm 2


			%



công


			1,5



8,40


			1,5



8,79


			1,5



9,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t


			ca


			1,920


			2,008


			2,112





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			1,920


			2,008


			2,112





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			1,920


			2,008


			2,112





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3








Quy định áp dụng định mức:



Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5t áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤ 50m.



AC.21500  KHOAN DẪN PHỤC VỤ ĐÓNG, ÉP CỌC BẰNG MÁY KHOAN XOAY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, thiết bị. Khoan lỗ theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, bơm dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra điều kiện của khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			300


			400


			500


			600





			AC.215


			Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay - loại M


			cái


			0,015


			0,015


			0,038


			0,058





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m 


			0,013


			- 


			- 


			- 





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			- 


			0,013


			0,024


			0,034





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,003


			0,006


			0,008





			


			


			Đất sét


			m3


			0,369


			0,656


			1,025


			1,476





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,96


			3,48


			5,444


			7,840





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,16


			0,21


			0,26


			0,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca


			0,050


			-


			-


			-





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			-


			0,071


			0,086


			0,093





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,011


			0,014


			0,021


			0,030





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			0,023


			0,029


			0,041


			0,060





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức trên được xác định với độ sâu lỗ khoan từ 3m÷12m;



- Trường hợp độ sâu lỗ khoan < 3m thì không tính hao phí vật liệu đất sét và nước thi công; không tính hao phí máy bơm nước 2kW và máy trộn dung dịch 750 l.



AC.22000  ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong định mức.



AC.22100  ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cọc (m)





			


			


			


			


			≤ 12


			> 12





			


			


			


			


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			I


			II





			AC.221


			Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc ván thép


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,68


			8,54


			6,09


			7,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,8T


			ca


			2,226


			2,863


			2,030


			2,590





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			11


			12


			21


			22








AC.22200  ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cọc (m)





			


			


			


			


			≤ 12


			> 12





			


			


			


			


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			I


			II





			AC.222


			Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc ván thép



Vật liệu khác


			m



%


			100



0,5


			100



0,5


			100



0,5


			100



0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,75


			10,13


			7,35


			9,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 1,8t


			ca


			2,838


			3,402


			2,658


			3,055





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			2,838


			3,402


			2,658


			3,055





			


			


			Tầu kéo 150CV


			ca


			0,135


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Xà lan 200T


			ca


			2,838


			3,402


			2,658


			3,055





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			11


			12


			21


			22








AC.22300  ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T / TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤ 300


			≤ 500


			≤ 300


			≤ 500





			AC.2231


			Đóng cọc ống thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,85


			2,99


			4,14


			4,34





			AC.2232


			Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,8 t 


			ca 


			1,424


			1,496


			- 


			- 





			


			


			Tàu đóng cọc búa 1,8 t


			ca


			-


			-


			1,840


			1,928





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			1,840


			1,928





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			-


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			-


			1,840


			1,928





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			1


			2


			1


			2








AC.22400  ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC 7,5T



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤600


			≤800


			≤1000





			AC.224


			Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc ống thép



Vật liệu khác


			m



%


			100



0,5


			100



0,5


			100



0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,27


			6,57


			6,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t


			ca


			1,672


			1,752


			1,840





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			1,672


			1,752


			1,840





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			1,672


			1,752


			1,840





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30








AC.22500  ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T / TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,2T



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cọc (m)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			


			


			


			


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II


			I


			II





			AC.225


			Đóng cọc thép hình trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc U, I


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,55


			3,74


			5,02


			5,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đóng cọc 1,2 t


			ca


			1,776


			1,872


			2,512


			2,688





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			1,5


			1,5





			AC.226


			Đóng cọc thép hình dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,2 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc U, I


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,14


			5,67


			7,58


			8,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tàu đóng cọc búa 1,2 t


			ca


			2,314


			2,457


			3,283


			3,491





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,314


			2,457


			3,283


			3,491





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			2,314


			2,457


			3,283


			3,491





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21


			22








AC.23100  NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG BẰNG CẦN CẨU 25T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc, thiết bị nhổ cọc. Căn chỉnh, nhổ cọc thép hình, thép ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AC.231


			Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép bằng cần cẩu 25 t


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,66


			3,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			1,330


			1,632





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,060





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			1,632





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Quy định áp dụng định mức: Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc



AC.23300  ÉP CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 60kW



Thành phần công việc



Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Cẩu, lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung hạ cừ đến độ sâu thiết kế. Kiểm tra, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			


			


			Cấp


			đất





			


			


			


			


			I


			II


			I


			II





			AC.233


			Ép cừ Larsen bằng búa rung 60kW


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cừ Larsen


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,80


			3,11


			3,92


			4,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 50t


			ca


			0,666


			0,741


			0,933


			1,037





			


			


			Búa rung 60kW


			ca


			0,666


			0,741


			0,933


			1,037





			


			


			Sà lan 200t


			ca


			-


			-


			0,933


			1,037





			


			


			Tàu kéo 150cv


			ca


			-


			-


			0,055


			0,055





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21


			22








AC.23400  NHỔ CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 60kW



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung nhổ cừ Larsen theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AC.234


			Nhổ cừ Larsen bằng búa rung 60kW


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,12


			2,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Búa rung 60kW


			ca


			0,506


			0,690





			


			


			Cần cẩu 50t


			ca


			0,506


			0,690





			


			


			Sà lan 200t


			ca


			-


			0,690





			


			


			Tàu kéo 150cv


			ca


			-


			0,055





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AC.23500  ÉP CỪ VÁN THÉP BẢN RỘNG KIỂU MŨ BẰNG BÚA RUNG 60kW



Thành phần công việc



Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Cẩu, lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung hạ cừ đến độ sâu thiết kế. Kiểm tra, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			


			


			


			


			Cấp


			đất





			


			


			


			


			I


			II


			I


			II





			AC.235


			Ép cừ ván thép bản rộng kiểu mũ bằng búa rung 60kW


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cừ ván thép kiểu mũ 


			m


			100


			100


			100


			100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,98


			3,31


			4,13


			4,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 50t


			ca


			0,713


			0,792


			0,986


			1,095





			


			


			Búa rung 60kW


			ca


			0,713


			0,792


			0,986


			1,095





			


			


			Sà lan 200t


			ca


			-


			-


			0,986


			1,095





			


			


			Tàu kéo 150cv


			ca


			-


			-


			0,055


			0,055





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21


			22








AC.23600  NHỔ CỪ VÁN THÉP BẢN RỘNG KIỂU MŨ BẰNG BÚA RUNG 60kW



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung nhổ cừ theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AC.236


			Nhổ cừ ván thép bản rộng kiểu mũ bằng búa rung 60kW


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,22


			3,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Búa rung 60kW


			ca


			0,531


			0,724





			


			


			Cần cẩu 50t


			ca


			0,531


			0,724





			


			


			Sà lan 200t


			ca


			-


			0,724





			


			


			Tàu kéo 150cv


			ca


			-


			0,055





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AC.24500  THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY BƠM NƯỚC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng thủ công kết hợp máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy bơm nước kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Đường kính giếng D400 mm





			


			


			


			


			Chiều dài giếng





			


			


			


			


			L ≤ 20


			20 < L ≤ 40


			L ≤ 20


			20 < L ≤ 40





			AC.245


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy bơm nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			16,190


			16,190


			16,190


			16,190





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,76


			1,42


			2,10


			1,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung tự hành 60kW


			ca


			0,174


			-


			0,193


			-





			


			


			Máy búa rung tự hành 90kW


			ca


			-


			0,160


			-


			0,178





			


			


			Máy bơm nước 1,1 kW


			ca


			0,174


			0,160


			0,193


			0,178





			


			


			Máy xúc lật 1,25 m3


			ca


			0,107


			0,099


			0,113


			0,104





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21


			22








AC.24600  THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY NÉN KHÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy nén khí kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Đường kính giếng D400 mm





			


			


			


			


			Chiều dài giếng (m)





			


			


			


			


			L ≤ 20


			20 < L ≤ 40


			L ≤ 20


			20 < L ≤ 40





			AC.246


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy nén khí


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			16,190


			16,190


			16,190


			16,190





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,15


			1,10


			1,44


			1,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung tự hành 60kW


			ca


			0,154


			-


			0,170


			-





			


			


			Máy búa rung tự hành 90kW


			ca


			-


			0,147


			-


			0,163





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,154


			-


			0,170


			-





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			-


			0,147


			-


			0,163





			


			


			Máy xúc lật 1,25 m3


			ca


			0,095


			0,091


			0,100


			0,096





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21


			22








AC.25000  ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 150T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			15x15


			20x20


			25x25


			15x15


			20x20


			25x25





			AC.251


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 150 t, chiều dài đoạn cọc ≤ 4m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101








			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,68


			8,47


			9,98


			5,38


			9,73


			12,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc 150 t


			ca


			1,169


			1,694


			1,995


			1,344


			1,946


			2,436





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			1,169


			1,694


			1,995


			1,344


			1,946


			2,436





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			AC.252


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 150 t, chiều dài đoạn cọc > 4m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,34


			7,88


			8,75


			5,10


			8,58


			10,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc 150 t


			ca


			1,085


			1,575


			1,750


			1,274


			1,715


			2,135





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			1,085


			1,575


			1,750


			1,274


			1,715


			2,135





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.26000  ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 200T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			30x30


			35x35


			40x40


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.261


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200 t, chiều dài đoạn cọc ≤ 4m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,33


			18,14


			23,60


			16,25


			22,10


			28,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc 200 t


			ca


			2,665


			3,627


			4,940


			3,250


			4,420


			5,753





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,665


			3,627


			4,940


			3,250


			4,420


			5,753





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			AC.262


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200 t, chiều dài đoạn cọc > 4m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			11,70


			15,93


			20,67


			14,37


			19,57


			25,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc 200 t


			ca


			2,340


			3,185


			4,141


			2,860


			3,881


			5,051





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,340


			3,185


			4,141


			2,860


			3,881


			5,051





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AC.26300  ÉP CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH 860T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			400


			600


			400


			600





			AC.263


			Ép cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành 860 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông dự ứng lực


			m


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,26


			6,72


			6,45


			6,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 t


			ca


			1,200


			1,216


			1,237


			1,252





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,300


			0,304


			0,310


			0,313





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			11


			12


			21


			22








AC.26400  ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH 860T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đất





			


			


			


			


			I


			II





			


			


			


			


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			35x35


			40x40


			35x35


			40x40





			AC.264


			Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành 860 t


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cọc bê tông


			m


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,64


			4,98


			4,78


			5,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 t


			ca


			0,958


			0,969


			0,987


			0,998





			


			


			Cần cẩu 50t


			ca


			0,239


			0,243


			0,246


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			11


			12


			21


			22








AC.29000  CÔNG TÁC NỐI CỌC



AC.29100  NỐI CỪ LARSEN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AC.291


			Nối cừ Larsen


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			12,50


			12,50





			


			


			Que hàn


			kg


			1,750


			1,750





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,50


			0,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,550


			0,550





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,100


			0,150





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,150





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2





			


			11


			21








AC.29200  NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc thép hình


			Cọc ống thép





			AC.292


			Nối cọc ống thép, cọc thép hình


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg 


			18,50


			14,50





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500


			2,500








			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,25


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,500


			0,700





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			11


			21








AC.29300  NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính : 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			20x20


			25x25


			30x30


			35x35


			40x40





			AC.293


			Nối cọc vuông bê tông cốt thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg 


			9,270


			10,29


			12,16


			19,41


			32,42





			


			


			Que hàn


			kg


			1,820


			1,920


			2,130


			3,580


			5,660





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,29


			0,34


			0,77


			0,81


			0,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,360


			0,380


			0,430


			0,720


			1,130





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			11


			21


			31


			41


			51








AC.29300  NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cọc (cm)





			


			


			


			


			45x45


			50 x50





			AC.293


			Nối cọc vuông bê tông cốt thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			34,00


			35,61





			


			


			Que hàn


			kg


			6,130


			6,590





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,08


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			1,220


			1,320





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			61


			71








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong định mức đóng cọc.



AC.29400  NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000





			AC.294


			Nối loại cọc ống bê tông cốt thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bulông M24x85 


			bộ


			16,00


			33,00





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,450


			6,900





			


			


			Nhựa đường


			kg


			1,000


			2,000





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500


			3,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,75


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,370


			0,705





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			11


			21








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong định mức đóng cọc.



AC.30000  CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI 



HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan ≤ 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước ≤ 4m, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s, mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch < 1,5m). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:



- Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.



- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy > 2m/s được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.



- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.



- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức khoan tương ứng. (Hệ số cho chiều sâu mực nước tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống là 1+m*0,05; trong đó m là số mét mực nước tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống).



- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.



- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đất tương ứng.



- Định mức công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (mã hiệu AC.31000) chưa gồm hao phí cho công tác gia công ống vách.



AC.31000  KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ỐNG VÁCH



(Không sử dụng dung dịch khoan)



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AC.31100  KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.311


			Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đất


			cái


			0,350


			0,414


			0,503


			0,626


			0,823





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			1,03


			1,08


			1,16


			1,27


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 80KNm÷125KNm


			ca


			0,064


			0,069


			0,076


			-


			-





			


			


			Máy khoan 150KNm÷200KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,089


			0,108





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,064


			0,069


			0,076


			0,089


			0,108





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








AC.31200  KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.312


			Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷200KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đất


			cái


			0,350


			0,414


			0,503


			0,626


			0,823





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,21


			1,27


			1,36


			1,50


			1,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 80KNm÷125KNm


			ca


			0,075


			0,080


			0,089


			-


			-





			


			


			Máy khoan 150KNm÷200KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,103


			0,126





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,075


			0,080


			0,089


			0,103


			0,126





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,075


			0,080


			0,089


			0,103


			0,126





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,075


			0,080


			0,089


			0,103


			0,126





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,050


			0,054


			0,059


			0,069


			0,084





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








AC.31300  KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3131


			Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷ 400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,525


			0,627


			0,769


			0,966


			1,284





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,70


			2,89


			3,16


			3,54


			4,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,225


			0,243


			0,273


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,319


			0,394





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,225


			0,243


			0,273


			0,319


			0,394





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3132


			Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷ 400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,467


			0,557


			0,681


			0,854


			1,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,16


			2,31


			2,51


			2,82


			3,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,180


			0,194


			0,217


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,254


			0,312





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,180


			0,194


			0,217


			0,254


			0,312





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3133


			Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷ 400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,420


			0,500


			0,610


			0,764


			1,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,80


			1,92


			2,09


			2,33


			2,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,150


			0,161


			0,180


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,210


			0,258





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,150


			0,161


			0,180


			0,210


			0,258





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3134


			Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷ 400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,382


			0,454


			0,553


			0,690


			0,912





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,54


			1,64


			1,78


			1,99


			2,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,129


			0,138


			0,154


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,179


			0,220





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,129


			0,138


			0,154


			0,179


			0,220





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.31400  KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3141


			Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,525


			0,627


			0,769


			0,966


			1,284





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,10


			3,32


			3,63


			4,07


			4,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,262


			0,283


			0,317


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,371


			0,458





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,262


			0,283


			0,317


			0,371


			0,458





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,262


			0,283


			0,317


			0,371


			0,458





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,262


			0,283


			0,317


			0,371


			0,458





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,162


			0,175


			0,197


			0,230


			0,284





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3142


			Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,467


			0,557


			0,681


			0,854


			1,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,48


			2,65


			2,89


			3,24


			3,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,209


			0,226


			0,253


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,295


			0,363





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,209


			0,226


			0,253


			0,295


			0,363





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,209


			0,226


			0,253


			0,295


			0,363





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,209


			0,226


			0,253


			0,295


			0,363





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,130


			0,140


			0,157


			0,183


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3143


			Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,420


			0,500


			0,610


			0,764


			1,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,07


			2,21


			2,40


			2,68


			3,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,174


			0,188


			0,210


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,245


			0,300





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,174


			0,188


			0,210


			0,245


			0,300





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,174


			0,188


			0,210


			0,245


			0,300





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,174


			0,188


			0,210


			0,245


			0,300





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,108


			0,116


			0,130


			0,152


			0,186





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3144


			Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,382


			0,454


			0,553


			0,690


			0,912





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,77


			1,89


			2,05


			2,28


			2,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,150


			0,161


			0,179


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,208


			0,255





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,150


			0,161


			0,179


			0,208


			0,255





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,150


			0,161


			0,179


			0,208


			0,255





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,150


			0,161


			0,179


			0,208


			0,255





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,093


			0,100


			0,111


			0,129


			0,158





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.32000  KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan) 



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, khoan tạo lỗ; hạ và rút ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan (chiều dài ống vách ≤ 10m); xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



AC.32100  KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.321


			Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đất 


			cái


			0,350


			0,414


			0,503


			0,626


			0,823





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,98


			1,03


			1,11


			1,22


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 80KNm÷125KNm


			ca


			0,062


			0,066


			0,073


			-


			-





			


			


			Máy khoan 150KNm÷200KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,085


			0,103





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,062


			0,066


			0,073


			0,085


			0,103





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








AC.32200  KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.322


			Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đất


			cái


			0,350


			0,414


			0,503


			0,626


			0,823





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			1,13


			1,19


			1,27


			1,40


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 80KNm÷125KNm


			ca


			0,072


			0,077


			0,086


			-


			-





			


			


			Máy khoan 150KNm÷200KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,100


			0,122





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,072


			0,077


			0,086


			0,100


			0,122





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,072


			0,077


			0,086


			0,100


			0,122





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,072


			0,077


			0,086


			0,100


			0,122





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,049


			0,052


			0,058


			0,067


			0,082





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40


			50








AC.32300  KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3231


			Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,525


			0,627


			0,769


			0,966


			1,284





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,40


			2,57


			2,81


			3,15


			3,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,200


			0,216


			0,242


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,284


			0,350





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,200


			0,216


			0,242


			0,284


			0,350





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3232


			Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,467


			0,557


			0,681


			0,854


			1,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,92


			2,05


			2,24


			2,50


			3,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,160


			0,173


			0,193


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,226


			0,278





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,160


			0,173


			0,193


			0,226


			0,278





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3233


			Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,420


			0,500


			0,610


			0,764


			1,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,60


			1,71


			1,86


			2,07


			2,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,133


			0,144


			0,160


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,187


			0,230





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,133


			0,144


			0,160


			0,187


			0,230





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3234


			Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 


			cái


			0,382


			0,454


			0,553


			0,690


			0,912





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,37


			1,46


			1,58


			1,77


			2,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,114


			0,123


			0,137


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,159


			0,195





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,114


			0,123


			0,137


			0,159


			0,195





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.32400  KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3241


			Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,525


			0,627


			0,769


			0,966


			1,284





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,76


			2,95


			3,22


			3,62


			4,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,235


			0,254


			0,285


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,334


			0,412





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,235


			0,254


			0,285


			0,334


			0,412





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,235


			0,254


			0,285


			0,334


			0,412





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,235


			0,254


			0,285


			0,334


			0,412





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,146


			0,158


			0,177


			0,207


			0,255





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3242


			Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá


			cái


			0,467


			0,557


			0,681


			0,854


			1,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,21


			2,36


			2,57


			2,88


			3,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,188


			0,203


			0,227


			-


			-








			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,266


			0,327





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,188


			0,203


			0,227


			0,266


			0,327





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,188


			0,203


			0,227


			0,266


			0,327





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,188


			0,203


			0,227


			0,266


			0,327





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,117


			0,126


			0,141


			0,165


			0,203





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			800


			1000


			1200


			1500


			2000





			AC.3243


			Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 



Vật liệu khác


			cái



%


			0,420



2


			0,500



2


			0,610



2


			0,764



2


			1,011



2





			


			


			Nhân công nhóm 2



Máy thi công


			công


			1,84


			1,96


			2,13


			2,38


			2,86





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,157


			0,169


			0,189


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,220


			0,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,157


			0,169


			0,189


			0,220


			0,270





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,157


			0,169


			0,189


			0,220


			0,270





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,157


			0,169


			0,189


			0,220


			0,270





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,097


			0,105


			0,117


			0,136


			0,167





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			AC.3244


			Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Răng khoan đá 



Vật liệu khác


			cái



%


			0,382



2


			0,454



2


			0,553



2


			0,690



2


			0,912



2





			


			


			Nhân công nhóm 2



Máy thi công


			công


			1,58


			1,68


			1,82


			2,03


			2,43





			


			


			Máy khoan > 200KNm÷300KNm


			ca


			0,134


			0,144


			0,161


			-


			-





			


			


			Máy khoan > 300KNm÷400KNm


			ca


			-


			-


			-


			0,187


			0,230





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,134


			0,144


			0,161


			0,187


			0,230





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,134


			0,144


			0,161


			0,187


			0,230





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,134


			0,144


			0,161


			0,187


			0,230





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,083


			0,090


			0,100


			0,116


			0,142





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức của các công tác có mã hiệu AC.32100÷AC.32400 chưa gồm:



- Mức hao phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.



- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.



AC.32800  BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.



Đơn vị tính: 1m3 dung dịch



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lỗ khoan trên cạn


			Lỗ khoan dưới nước





			AC.328


			Bơm dung dịch bentônít


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ben tô nít


			kg


			39,26


			39,26





			


			


			Phụ gia CMC


			kg


			1,910


			1,910





			


			


			Nước ngọt


			m3


			0,670


			0,670





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,58


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,050


			0,055





			


			


			Máy sàng lọc 100 m3/h


			ca


			0,050


			0,055





			


			


			Máy bơm dung dịch 200 m3/h


			ca


			0,050


			0,055





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			2


			3





			


			10


			20








Quy định áp dụng định mức: Định mức trên chỉ sử dụng khi không sử dụng được dung dịch polymer để chống sụt thành hố khoan.



AC.32900  BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.



Đơn vị tính: 1m3 dung dịch



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lỗ khoan trên cạn


			Lỗ khoan dưới nước





			AC.329


			Bơm dung dịch polymer


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Polymer


			kg


			0,900


			0,900





			


			


			Phụ gia Soda


			kg


			1,120


			1,120





			


			


			Nước


			m3


			0,660


			0,660





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,36


			0,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,035


			0,038





			


			


			Máy bơm dung dịch 200 m3/h


			ca


			0,033


			0,037





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AC.33000  KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào sà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc.



AC.33100  KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000





			AC.331


			Khoan vào đất trên cạn


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,53


			3,35


			4,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)


			ca


			0,406


			0,539


			0,672





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,058


			0,077


			0,096





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








AC.33200  KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000





			AC.332


			Khoan vào đất dưới nước


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,16


			4,19


			5,23





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)


			ca


			0,504


			0,672


			0,840





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,116


			0,154


			0,202





			


			


			Sà lan (đặt máy) 200t


			ca


			0,504


			0,672


			0,840





			


			


			Sà lan (chứa vật liệu) 200t


			ca


			0,504


			0,672


			0,840





			


			


			Tàu kéo 75 cv


			ca


			0,151


			0,202


			0,252





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Định mức công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp chưa bao gồm hao phí bơm dung dịch chống sụt thành lỗ khoan.



AC.33300  KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá cấp I


			Đá cấp II





			


			


			


			


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000


			600


			800


			1000





			AC.333


			Khoan vào đá trên cạn


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,97


			11,96


			14,95


			8,52


			11,38


			14,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)


			ca


			1,295


			1,750


			2,184


			1,225


			1,631


			2,044





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,203


			0,266


			0,329


			0,189


			0,245


			0,308





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá cấp III


			Đá cấp IV





			


			


			


			


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000


			600


			800


			1000





			AC.333


			Khoan vào đá trên cạn


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,10


			10,79


			13,49


			7,69


			10,17


			12,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)


			ca


			1,162


			1,547


			1,932


			1,099


			1,463


			1,827





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,175


			0,231


			0,287


			0,161


			0,210


			0,259





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			31


			32


			33


			41


			42


			43








AC.33400  KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá cấp I


			Đá cấp II





			


			


			


			


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000


			600


			800


			1000





			AC.334


			Khoan vào đá duới nước


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,32


			13,72


			17,15


			9,80


			13,03


			16,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)


			ca


			1,484


			1,974


			2,464


			1,428


			1,897


			2,366





			


			


			Cần cẩu 25 t 


			ca 


			0,231


			0,301


			0,371


			0,217


			0,287


			0,357





			


			


			Sà lan (đặt máy) 200 t


			ca


			1,484


			1,974


			2,464


			1,428


			1,897


			2,366





			


			


			Sà lan (chứa vật liệu) 200 t


			ca


			1,484


			1,974


			2,464


			1,428


			1,897


			2,366





			


			


			Tàu kéo 75 cv


			ca


			0,441


			0,581


			0,721


			0,413


			0,546


			0,679





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đá cấp III


			Đá cấp IV





			


			


			


			


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			600


			800


			1000


			600


			800


			1000





			AC.334


			Khoan vào đá duới nước


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,31


			12,38


			15,47


			8,84


			11,75


			14,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)


			ca


			1,351


			1,792


			2,240


			1,281


			1,701


			2,121





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,203


			0,266


			0,329


			0,189


			0,245


			0,301





			


			


			Sà lan (đặt máy) 200 t


			ca


			1,351


			1,792


			2,240


			1,281


			1,701


			2,121





			


			


			Sà lan (chứa vật liệu) 200 t


			ca


			1,351


			1,792


			2,240


			1,281


			1,701


			2,121





			


			


			Tàu kéo 75 cv


			ca


			0,392


			0,518


			0,644


			0,371


			0,490


			0,609





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			31


			32


			33


			41


			42


			43








AC.34500  LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị, lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu theo thiết kế. (Định mức chưa bao gồm hao phí ống vách).



AC.34510  DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤ 800


			≤ 1000


			≤ 1300


			≤ 1500


			≤ 2000





			AC.3451


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi dưới nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình 


			kg 


			3,970


			4,360


			4,570


			4,790


			5,260





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200


			1,320


			1,450


			1,590


			2,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,04


			3,58


			4,34


			5,17


			9,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,056


			0,059


			0,061


			0,065


			0,096





			


			


			Cẩu nổi 30 t


			ca


			0,056


			0,059


			0,061


			0,065


			0,096





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,400


			0,440


			0,483


			0,530


			0,700





			


			


			Búa rung 170kW


			ca


			0,056


			0,059


			0,061


			0,065


			0,096





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,056


			0,059


			0,061


			0,065


			0,096





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








AC.34520  TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			≤ 800


			≤ 1000


			≤ 1300


			≤ 1500


			≤ 2000





			AC.3452


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			1,200


			1,500


			1,700


			2,000


			2,500





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200


			1,320


			1,450


			1,590


			2,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,43


			2,87


			3,47


			4,14


			7,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,048


			0,050


			0,053


			0,056


			0,064





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,400


			0,440


			0,483


			0,530


			0,700





			


			


			Búa rung 170 kW


			ca


			0,048


			0,050


			0,053


			0,056


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4


			5








Quy định áp dụng định mức: Áp dụng các định mức mã hiệu AC.34500 đối với trường hợp sử dụng ống vách thép có chiều dài > 10m trong công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn có sử dụng dung dịch khoan.



AC.35100  ĐÀO TẠO TƯỜNG BARRETTE



Thành phần công việc



Chuẩn bị, định vị tường đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện tường đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: 1m chiều sâu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước đào (m x m)





			


			


			


			


			0,5x1,2


			0,6x1,2


			0,6x1,8


			0,8x1,8





			AC.351


			Đào tạo tường barrette


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,92


			1,13


			1,17


			1,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cẩu cẩu 50 t


			ca


			0,051


			0,061


			0,064


			0,074





			


			


			Gầu đào


			ca


			0,051


			0,061


			0,064


			0,074





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m chiều sâu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước đào (m x m)





			


			


			


			


			0,8x2,8


			1,0x2,8


			1,2x2,8


			1,5x2,8





			AC.351


			Đào tạo tường barrette


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,98


			2,44


			3,19


			4,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cẩu cẩu 50 t


			ca


			0,110


			0,133


			0,174


			0,220





			


			


			Gầu đào


			ca


			0,110


			0,133


			0,174


			0,220





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			50


			60


			70


			80








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác đào tường dẫn hướng trên miệng hố đào.



- Đào tạo tường barrette được định mức cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu tường > 30m thì cứ 10m sâu thêm hao phí nhân công, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng. (Hệ số độ sâu tường là 1+m/10*0,05; trong đó m là chiều dài lỗ khoan ngoài phạm vi 30m).



AC.41110  THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng xi măng (kg/m3)





			


			


			


			


			200


			220


			240


			350





			AC.4111


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg 


			59,35


			65,28


			71,22


			103,91





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,08


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)


			ca


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Máy cấp xi măng


			ca


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








AC.41210  THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG



PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm


			lượng xi


			măng (kg/m3)





			


			


			


			


			200


			220


			240


			350





			AC.4121


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg 


			59,35


			65,28


			71,22


			103,91





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,085


			0,085


			0,085


			0,085





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)


			ca 


			0,0135


			0,0135


			0,0135


			0,0135





			


			


			Máy trộn vữa xi măng 1200 lít


			ca 


			0,0135


			0,0135


			0,0135


			0,0135





			


			


			Máy trộn vữa xi măng 1600 lít


			ca


			0,0135


			0,0135


			0,0135


			0,0135





			


			


			Máy bơm vữa xi măng 32-50m3/h


			ca


			0,0135


			0,0135


			0,0135


			0,0135





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








AC.41220  THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng xi măng (kg/m3)





			


			


			


			


			220


			240


			260


			280





			AC.4122


			Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi m ăng đất 1 cần


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg 


			116,05


			126,60


			137,16


			147,71





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,09


			0,09


			0,09


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)


			ca 


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy trộn vữa xi măng 1200 lít


			ca 


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy trộn vữa xi măng 1600 lít


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy bơm vữa xi măng 32-50 m3/h


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức:



- Trường hợp thi công cọc xi măng đất sử dụng máy khoan 01 cần (thay cho máy khoan 2 cần) thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,6 của định mức mã hiệu AC.41110, AC.41210 và AC.41220.



- Trường hợp hàm lượng xi măng khác so với hàm lượng xi măng đã được định mức thì hao phí xi măng được xác định bằng tỷ lệ giữa hàm lượng xi măng mới với hàm lượng xi măng đã được định mức của mã hiệu AC.41111, AC.41211 và AC.41221 nhân với hao phí vữa xi măng của định mức tương ứng.



AC.43100  THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT HÀM LƯỢNG XI MĂNG 180kg/m3, ĐƯỜNG KÍNH D1800mm BẰNG CÔNG NGHỆ RAS



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, di chuyển máy vào vị trí. Trộn dung dịch vữa xi măng. Khoan kết hợp phun vữa xi măng từ cao độ đỉnh cọc đến cao độ đáy cọc, quá trình khoan phun xi măng được kiểm soát bằng hệ thống RAS (Reliable Accord Soil). Quay rút mũi khoan không phun vữa theo chiều ngược lại 1m so với cao độ đáy cọc, tiếp tục khoan xuống không bơm vữa đến cao độ đáy cọc. Quay rút mũi khoan lên đến cao độ đỉnh cọc để tạo cọc xi măng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Quay rút mũi khoan từ cao độ đỉnh cọc lên mặt đất. Vệ sinh mũi khoan, thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AC.431


			Thi công cọc xi măng đất hàm lượng xi măng 180kg/m3, đường kính D1800mm bằng công nghệ RAS


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng 


			kg 


			4.807





			


			


			Nước


			m3


			4,807





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,164





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan cọc xi măng đất 120 tấn, đầu khoan RAS 180kW


			ca


			0,164





			


			


			Máy bơm vữa 15-24m3/h


			ca


			0,224





			


			


			Trạm trộn vữa xi măng 24m3/h


			ca


			0,336





			


			


			Hệ thống kiểm soát khoan RAS


			ca


			0,164





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








Quy định áp dụng định mức:



Định mức trên được tính đối với cọc sử dụng hàm lượng xi măng 180kg/m3, nước và xi măng được pha trộn theo tỷ lệ 1:1. Trường hợp hàm lượng xi măng khác so với hàm lượng xi măng đã được định mức thì hao phí xi măng được xác định bằng tỷ lệ giữa hàm lượng xi măng mới với hàm lượng xi măng đã được định mức nhân với hao phí xi măng của định mức tương ứng.



CHƯƠNG IV



CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG



AD.11000  THI CÔNG MÓNG ĐƯỜNG



AD.11200  THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải cấp phối đá dăm, xử lý phân tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt yêu cầu. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu K ≥ 0,95


			Độ chặt yêu cầu K ≥ 0,98





			


			


			


			


			Lớp dưới


			Lớp trên


			Lớp dưới


			Lớp trên





			AD.112


			Thi công móng cấp phối đá dăm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3 


			134


			134


			140


			140





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,50


			2,82


			2,87


			3,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 50-60 m3/h


			ca 


			0,210


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)


			ca 


			0,501


			0,501


			0,626


			0,626





			


			


			Máy lu bánh hơi 16t


			ca 


			0,120


			0,150


			0,120


			0,150





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca 


			0,260


			0,260


			0,260


			0,260





			


			


			Ô tô tưới nước 5m3


			ca


			0,210


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			12


			22


			32


			42








Quy định áp dụng định mức:



Định mức thi công móng cấp phối đá dăm quy định mức hao phí tương ứng độ chặt theo yêu cầu đầm nén tiêu chuẩn. Trường hợp thi công móng cấp phối đá dăm có độ chặt theo yêu cầu đầm nén cải tiến thì mức hao phí vật liệu được điều chỉnh với hệ số 1,015, hao phí máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) được điều chỉnh với hệ số 1,2.



AD.12000  THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG



Thành phần công việc:



Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AD.12100  THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG



Đơn vị tính : 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn 20-25m3/h


			Trạm trộn 30m3/h


			Trạm trộn 50m3/h





			


			


			


			


			Tỷ lệ xi măng (%)





			


			


			


			


			6


			8


			6


			8


			6


			8





			AD.121


			Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PCB30 


			kg 


			9902


			13202


			9902


			13202


			9902


			13202





			


			


			Cát vàng


			m3


			111,28


			109,1


			111,28


			109,1


			111,28


			109,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			23,20


			24,00


			23,20


			24,00


			23,20


			24,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn


			ca


			1,020


			1,020


			0,850


			0,850


			0,510


			0,510





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245





			


			


			Máy lu bánh hơi 25 t


			ca


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370





			


			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AD.12200  THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG



Đơn vị tính : 100m3


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn 20-25m3/h


			Trạm trộn 30m3/h


			Trạm trộn 50m3/h





			


			


			


			Tỷ lệ xi măng (%)





			


			


			


			6


			8


			6


			8


			6


			8





			AD.122


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			Xi măng PCB30


			kg


			8487


			11316


			8487


			11316


			8487


			11316





			


			Cát mịn


			m3


			112,32


			110,33


			112,32


			110,33


			112,32


			110,33





			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			Nhân công nhóm 2


			công


			23,20


			24,00


			23,20


			24,00


			23,20


			24,00





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Trạm trộn


			ca


			1,020


			1,020


			0,850


			0,850


			0,510


			0,510





			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950


			0,950





			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245


			0,245





			


			Máy lu bánh hơi 25 t


			ca


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370


			0,370





			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750


			0,750





			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AD.12300  THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn 20-25m3/h


			Trạm trộn 30m3/h


			Trạm trộn 50m3/h





			


			


			


			


			Tỷ lệ xi măng (%)





			


			


			


			


			5





			AD.123


			Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			10.735


			10.735


			10.735





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			137,42


			137,42


			137,42





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0


			2,0


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,40


			17,40


			17,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn


			ca


			1,020


			0,850


			0,510





			


			


			Máy rải 50-60 m3/h


			ca


			0,197


			0,197


			0,197





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,197


			0,197


			0,197





			


			


			Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)


			ca


			0,757


			0,757


			0,757





			


			


			Máy xúc lật 0,65 m3


			ca


			1,020


			0,850


			-





			


			


			Máy xúc lật 1,6 m3


			ca


			-


			-


			0,510





			


			


			Máy khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã bao gồm hao phí công tác ván khuôn, công tác bảo dưỡng giữ ẩm, phụ gia kéo dài thời gian ninh kết.



- Trường hợp thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng có tỷ lệ xi măng khác 5%, áp dụng bảng mức trên và điều chỉnh hao phí xi măng và cấp phối đá dăm như sau:



+ Tỷ lệ xi măng tăng 1% thì hao phí xi măng tăng 19%, hao phí CPDD giảm 0,5%.



+ Tỷ lệ xi măng giảm 1% thì hao phí xi măng giảm 19%, hao phí CPDD tăng 0,5%.



AD.13100  ĐẮP CẤP PHỐI VẬT LIỆU TẠI VỊ TRÍ CHUYỂN TIẾP ĐẦU CẦU, ĐẦU CỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị vị trí đắp. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt


			yêu cầu





			


			


			


			


			K ≥ 0,95


			K ≥ 0,98





			AD.1311


			Đắp cấp phối vật liệu tại vị trí chuyển tiếp đầu cầu, đầu cống


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cấp phối vật liệu


			m3 


			134


			140





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,70


			3,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,532


			0,612





			


			


			Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)


			ca


			1,018


			1,469





			


			


			Đầm đất cầm tay 70kg


			ca


			0,577


			0,607





			


			


			Máy ủi 110cv


			ca


			0,268


			0,268





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5





			


			1


			2








Hướng dẫn áp dụng:



Cấp phối vật liệu gồm: đất lẫn cuội sỏi (Dmax ≤ 90mm) hoặc cát lẫn đá dăm (Dmax ≤ 90mm); cấp phối vật liệu thô thoát nước (Dmax ≤ 25mm). Độ chặt theo yêu cầu đầm nén cải tiến.



AD.20000  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG



AD.21100  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM



Thành phần công việc:



Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			8


			10


			12


			14


			15





			AD.2111


			Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3 


			10,56


			13,19


			15,83


			18,47


			19,79





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,280


			0,360


			0,430


			0,500


			0,530





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,290


			0,370


			0,440


			0,520


			0,550





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,390


			0,490


			0,590


			0,690


			0,740





			


			


			Cát


			m3


			2,960


			3,200


			3,440


			3,680


			3,800





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,96


			9,60


			10,06


			10,49


			10,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			1,190


			1,470


			1,760


			2,050


			2,190





			


			


			Ôtô tưới nước 5m3


			ca


			0,044


			0,054


			0,065


			0,075


			0,080





			AD.2112


			Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3 


			10,56


			13,19


			15,83


			18,47


			19,79





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			4,65


			5,21


			5,58


			5,95


			6,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			1,000


			1,200


			1,570


			1,740


			1,860





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,044


			0,054


			0,065


			0,075


			0,080





			


			1


			2


			3


			4


			5








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Khi chiều dày mặt đường nằm trong khoảng chiều dày quy định trong bảng định mức thì sử dụng định mức tại bảng trên để nội suy xác định định mức.



- Trường hợp thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên sử dụng lớp bảo vệ mặt đường bằng loại vật liệu khác thay cho cát thì vật liệu cát được thay bằng loại vật liệu khác với mức hao phí giữ nguyên.



AD.21200  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI



Thành phần công việc :



Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường. Thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			6


			8


			10


			12





			AD.2121


			Thi công mặt đường cấp phối lớp trên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3 


			8,57


			11,42


			14,28


			17,14





			


			


			Đất dính


			m3


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Cát sạn


			m3


			1,020


			1,020


			1,020


			1,020





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,85


			3,03


			3,21


			3,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,710


			0,980


			1,200


			1,460





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,026


			0,037


			0,044


			0,054





			AD.2122


			Thi công mặt đường cấp phối lớp dưới


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3 


			8,57


			11,42


			14,28


			17,14





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,68


			1,87


			2,06


			2,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,510


			0,700


			0,850


			1,040





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,018


			0,026


			0,031


			0,038





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			14


			16


			18


			20





			AD.2121


			Thi công mặt đường cấp phối lớp trên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3 


			19,99


			22,85


			25,70


			28,56





			


			


			Đất dính 


			m3


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Cát sạn


			m3


			1,020


			1,020


			1,020


			1,020





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,59


			3,77


			3,95


			4,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			1,700


			1,910


			2,170


			2,410





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,062


			0,069


			0,079


			0,088





			AD.2122


			Thi công mặt đường cấp phối lớp dưới


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3 


			19,99


			22,85


			25,70


			28,56





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,43


			2,61


			2,80


			2,98





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5T


			ca


			1,210


			1,360


			1,550


			1,780





			


			


			Ôtô tưới nước 5m3


			ca


			0,044


			0,049


			0,056


			0,065





			


			5


			6


			7


			8








Quy định áp dụng định mức: Khi chiều dày mặt đường khác chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức công tác lớp dưới để nội suy.



AD.21300  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC A XÍT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối đá dăm, tưới nhũ tương gốc axít, san, đầm chặt bằng lu bánh thép. Hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			3


			8


			10


			12





			AD.213


			Thi công mặt đường đ á dăm nhựa nhũ tương gốc axít


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6 


			m3 


			-


			10,560


			13,190


			16,580





			


			


			Đá 2x4 


			m3


			- 


			0,280


			0,360


			0,430





			


			


			Đá 1x2


			m3


			1,400


			2,290


			2,370


			2,440





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			1,800


			2,200


			2,200


			2,200





			


			


			Nhũ tương gốc axít 60%


			kg


			512,50


			512,50


			512,50


			512,50





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,61


			10,63


			13,52


			14,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			1,200


			1,430


			1,620


			2,060





			


			11


			12


			13


			14








AD.22100  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM



Thành phần công việc:



Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên, bảo dưỡng mặt đường. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.



Đơn vị tính:100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			10


			14


			16


			18





			AD.221


			Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4x6


			m3


			13,19


			18,46


			21,1


			23,7





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,33


			0,46


			0,53


			0,59





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,33


			0,46


			0,53


			0,59





			


			


			Đá 0,5x1


			m3


			0,44


			0,44


			0,44


			0,44





			


			


			Đá 0,15 ÷ 0,5


			m3


			0,77


			0,77


			0,77


			0,77





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,34


			6,72


			7,68


			8,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu 10T


			ca


			0,33


			0,44


			0,51


			0,57





			


			


			Ô tô tưới nước 5m3


			ca


			0,17


			0,2


			0,24


			0,28





			


			


			Máy khác


			%


			7


			7


			7


			7





			


			11


			12


			13


			14








Quy định áp dụng định mức:



Định mức tính cho chiều dầy lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong định mức thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 ÷ 0,5).



AD.23000  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA



Thành phần công việc :



Chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AD.23100  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			5


			6


			7


			8


			10


			12





			AD.231


			Rải thảm mặt đường đá dăm đen


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm đen


			tấn


			11,62


			13,94


			16,26


			18,59


			23,24


			27,88





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,22


			1,45


			1,71


			1,95


			2,43


			2,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 50-60m3/h


			ca 


			0,033


			0,040


			0,046


			0,053


			0,066


			0,080





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca 


			0,110


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,046


			0,046


			0,046


			0,046


			0,046


			0,046





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			13


			14


			15


			16


			17


			18








AD.23210  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG HỖN HỢP NHỰA BÁN RỖNG (LOẠI HHBR25)



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			10


			12





			AD.2321


			Rải thảm mặt đường hỗn hợp nhựa bán rỗng (Loại HHBR25)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp nhựa bán rỗng


			tấn


			24,313


			29,176





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,49


			2,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140cv


			ca


			0,070


			0,082





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,120


			0,120





			


			


			Máy lu bánh hơi 25t


			ca


			0,062


			0,062





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5





			


			7


			8








AD.23220  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC19)



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			3


			4


			5


			6


			7





			AD.2322


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC19)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa chặt


			tấn


			7,420


			9,894


			12,367


			14,840


			17,314





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,93


			1,23


			1,55


			1,85


			2,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140cv


			ca


			0,026


			0,035


			0,043


			0,050


			0,061





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,110


			0,110


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Máy lu bánh hơi 25t


			ca


			0,056


			0,056


			0,062


			0,062


			0,062





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4


			5








AD.23230  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC12,5)



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			3


			4


			5


			6


			7





			AD.2323


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC 12,5)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa chặt


			tấn


			7,384


			9,845


			12,306


			14,768


			17,229





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,94


			1,26


			1,57


			1,89


			2,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140cv


			ca


			0,027


			0,036


			0,045


			0,052


			0,063





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,110


			0,110


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Máy lu bánh hơi 25t


			ca


			0,056


			0,056


			0,062


			0,062


			0,062





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4


			5








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,05.



AD.23240  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thi công vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dày 2,2 cm


			Dày 3 cm





			AD.2324


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa độ nhám cao


			tấn


			5,210


			7,090





			


			


			Nhũ tương Novabond


			lít


			92,25


			-





			


			


			Nhũ tương Polime


			lít


			-


			81,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,65


			0,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy rải Novachip 170 cv


			ca


			0,010


			-





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			-


			0,012





			


			


			Máy lu bánh thép 10 t


			ca


			0,110


			0,132





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			


			0,049


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			1


			2








AD.23250  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA RỖNG THOÁT NƯỚC (LOẠI BTNRTN 12,5)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt đường, rải bê tông nhựa rỗng bằng máy rải, lu lèn hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			3


			4


			5


			6


			7





			AD.2325


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước (Loại BTNRTN 12,5)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa rỗng


			tấn


			6,62


			8,82


			11,03


			13,23


			15,44





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,83


			1,11


			1,43


			1,72


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,025


			0,032


			0,041


			0,047


			0,057





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,082


			0,082


			0,090


			0,090


			0,090





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,043


			0,043


			0,048


			0,048


			0,048





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4


			5








AD.23260  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG CƠ GIỚI



Thành phần công việc:



Hoàn thiện lớp móng, lớp mặt. Vệ sinh bề mặt bằng khí nén, tưới nước bề mặt cần rải bằng ô tô, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước lớp rải bằng ô tô. Lu lèn mặt đường bằng máy lu, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			1,5


			2


			3


			4





			AD.2326


			Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA9,5) bằng cơ giới


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Carboncor Asphalt (loại CA 9,5)


			tấn


			2,970


			3,920


			5,820


			7,360





			


			


			Nước


			lít 


			200


			200


			200


			200





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,65


			0,73


			0,80


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,025


			0,029


			0,033


			0,038





			


			


			Máy lu bánh thép 6 t


			ca


			0,058


			0,060


			0,063


			0,065





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,031


			0,031


			0,031


			0,031





			


			1


			2


			3


			4








AD.23270  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC16)



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			3


			4


			5


			6


			7





			AD.2327


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC16)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa chặt


			tấn


			7,394


			9,859


			12,323


			14,788


			17,253





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,94


			1,25


			1,56


			1,87


			2,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140cv


			ca


			0,027


			0,036


			0,044


			0,051


			0,062





			


			


			Máy lu bánh thép 10t


			ca


			0,110


			0,110


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Máy lu bánh hơi 25t


			ca


			0,056


			0,056


			0,062


			0,062


			0,062





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4


			5








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,05.



AD.23400  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY



Thành phần công việc:



- Các công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật liệu, trang thiết bị thi công; Kiểm tra máy và thiết bị thi công. Định vị và cao độ rải của mặt đường theo thiết kế.



- Vệ sinh bụi bẩn, tưới nước trên bề mặt cần rải bằng thủ công.



- Rải vật liệu bằng thủ công và lu lèn lớp vật liệu Carboncor Asphalt bằng máy lu bánh thép, hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



AD.23410  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã


			lèn ép (cm)





			


			


			


			


			1,5


			2


			3





			AD.2341


			Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (Loại CA 9,5) bằng thủ công kết hợp máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) 


			tấn


			0,297


			0,392


			0,582





			


			


			Nước


			lít 


			20


			20


			20





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,176


			0,190


			0,219





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 6t


			ca


			0,0058


			0,0060


			0,0063





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			1


			2


			3








AD.23500  THI CÔNG LỚP PHỦ MẶT ĐƯỜNG MICRO-SURFACING



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần rải. Trộn và rải hỗn hợp vữa nhựa polime bằng máy rải nhựa đường Micro - Asphalt tự hành, san gạt, tạo phẳng và hoàn thiện bề mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tạo viền xung quanh cho hỗn hợp vữa nhựa polime theo yêu cầu thiết kế, thi công. Thu dọn mặt bằng sau thi công.



Đơn vị tính 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			Loại II


			Loại III





			AD.235


			Thi công lớp phủ mặt đường Micro-surfacing


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá < 9,5mm


			m3


			0,51


			0,77





			


			


			Nhũ tương nhựa đường


			kg


			110,99


			160,979





			


			


			Phụ gia


			kg


			16,440


			24,766





			


			


			Xi măng


			kg


			8,222


			12,383





			


			


			Nước


			lít


			82,215


			123,83





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,12


			1,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy rải nhựa đường Micro - Asphalt tự hành


			ca


			0,089


			0,089





			


			


			Máy xúc lật 2,3m3


			ca


			0,062


			0,062





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,037


			0,037





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			11


			12








AD.24110  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 01 LỚP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa


			(kg/m2)





			


			


			


			


			0,9


			1,2


			1,6





			AD.241


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá 2,36÷4,75 (mm)


			m3 


			0,94


			- 


			-





			


			


			Đá 4,75÷9,5 (mm)


			m3 


			-


			1,21






			- 





			


			


			Đá 9,5÷12,5 (mm)


			m3


			-


			-


			1,34





			


			


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			94,5


			126,0


			168,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,16


			2,16


			2,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,192


			0,192


			0,192





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,090


			0,090


			0,090





			


			


			Ô tô tự đổ 5 t


			ca


			0,100


			0,100


			0,100





			


			11


			12


			13








AD.24120  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 02 LỚP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)





			


			


			


			


			2,8


			3,6


			4,2





			AD.241


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá 2,36÷4,75 (mm)


			m3 


			0,67


			0,94


			- 





			


			


			Đá 4,75÷9,5 (mm)


			m3


			1,47


			- 


			1,21





			


			


			Đá 9,5÷12,5 (mm)


			m3


			-


			1,74


			-





			


			


			Đá 12,5÷19 (mm)


			m3


			-


			-


			2,14





			


			


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			294,0


			378,0


			441,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,52


			2,52


			2,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,222


			0,222


			0,222





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Ô tô tự đổ 5 t


			ca


			0,111


			0,111


			0,111





			


			21


			22


			23











AD.24130  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 03 LỚP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)





			


			


			


			


			3,8


			4,5





			AD.241


			Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá 2,36÷4,75 (mm)


			m3


			0,67


			-





			


			


			Đá 4,75÷9,5 (mm)


			m3


			0,94


			0,67





			


			


			Đá 9,5÷12,5 (mm)


			m3


			1,74


			1,21





			


			


			Đá 12,5÷19 (mm)


			m3


			-


			2,01





			


			


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			399,0


			472,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,32


			4,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,258


			0,258





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,126


			0,126





			


			


			Ô tô tự đổ 5 t


			ca


			0,129


			0,129





			


			31


			32








AD.24200  TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AD.24210 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lượng nhựa (kg/m2)





			


			


			


			


			0,5


			0,8


			1


			1,5





			AD.242


			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bitum


			kg


			35,322


			62,916


			78,650


			110,97





			


			


			Dầu hoả


			kg


			16,050


			25,680


			32,100


			48,150





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,27


			0,27


			0,27


			0,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị nấu nhựa


			ca


			0,049


			0,049


			0,049


			0,049





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,049


			0,049


			0,049


			0,049





			


			11


			12


			13


			14








AD.24220  TƯỚI LỚP DÍNH BÁM, THẤM BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lượng nhũ tương (kg/m2)





			


			


			


			


			0,5


			0,8


			1,0


			1,5





			AD.242


			Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhũ tương gốc Axít


			kg 


			51,25


			82,00


			102,50


			153,75





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,23


			0,23


			0,23


			0,23





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,068


			0,068


			0,068


			0,068





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường bằng nhựa đường lỏng thì nhũ tương gốc axít được thay bằng nhựa đường lỏng với mức hao phí giữ nguyên.



AD.24230  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nhựa đặc đun nóng đến nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật; tưới nhựa nóng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.



Đơn vị tính: 100 m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2


			Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2


			Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2


			Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2





			AD.2423


			Láng nhựa mặt đường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa


			kg 


			193


			321


			481


			588





			


			


			Đá 0,5÷2


			m3


			- 


			- 


			2,99


			3,84





			


			


			Đá 0,5÷1,6


			m3


			2,52


			2,56


			1,58


			1,58





			


			


			Đá 0,5÷1,0


			m3


			-


			1,27


			1,05


			1,05





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			2,34


			2,73


			4,68


			5,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t 


			ca


			0,192


			0,222


			0,258


			0,270





			


			


			Máy phun nhựa đường 190cv


			ca


			0,120


			0,144


			0,168


			0,200





			


			


			Thiết bị nấu nhựa


			ca


			0,060


			0,072


			0,084


			0,100





			


			1


			2


			3


			4








AD.25010  CÀY XỚI, LU LÈN NỀN ĐẤT, CHIỀU SÂU TÁC DỤNG 30CM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cày xới, san phẳng đảm bảo đồng đều trên bề mặt nền đất, lu lèn lại mặt đường sau khi cày xới. Vệ sinh hoàn thiện mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt





			


			


			


			


			K=0,90


			K=0,95





			AD.2501


			Cày xới, lu lèn nền đất, chiều sâu tác dụng 30cm


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,469


			0,591





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,134


			0,134





			


			


			Máy lu bánh thép 16t


			ca


			0,263


			0,324





			


			1


			2








AD.25100  CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cày xới mặt đường cũ


			Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá





			


			


			


			


			Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa


			Mặt đường bê tông nhựa


			





			AD.251


			Cày xới mặt đường cũ


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,150


			0,286


			0,900





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tưới nước 5 m3


			ca


			-


			-


			0,090





			


			


			Máy lu rung 25 t


			ca


			-


			-


			0,180





			AD.251


			Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá


			Máy san 110 cv 


			ca 


			0,030 


			0,036 


			0,090 





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,030


			0,036


			-





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			21








AD.25200  THI CÔNG RÃNH XƯƠNG CÁ



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài rãnh (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2





			AD.252


			Thi công rãnh xương cá


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá 2x4


			m3


			0,804


			0,804





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,466


			0,466





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,49


			1,13





			


			11


			21








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:



- Định mức chưa tính hao phí công tác rải vải địa kỹ thuật.



- Định mức AD.25200 được áp dụng đối với công tác thi công tầng lọc ngược bằng thủ công.



AD.25300  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG HỖN HỢP CHẤT KẾT DÍNH POLIME PT2A2 VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí, rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, phun hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông nhựa và một phần lớp cấp phối đá dăm cũ


			Cấp phối đá dăm cũ


			Cấp phối thiên nhiên cũ





			AD.253


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết kính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Răng cào hợp kim


			bộ


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2


			kg 


			420,40


			468,60


			491,52





			


			


			Nước


			m3


			0,50


			0,50


			0,50





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			546,52


			702,90


			614,40





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			1,50


			1,50


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cào bóc tái sinh Wirtgen 2400


			ca 


			0,092


			0,092


			0,075





			


			


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca 


			0,092


			0,092


			0,092





			


			


			Xe bồn (13-14m3) chở Polime PT2A2 có lắp hệ thống phun


			ca 


			0,184


			0,184


			0,184





			


			


			Ô tô tưới nước 16 m3


			ca


			0,184


			0,184


			0,184





			


			


			Máy lu rung chân cừu 20 t (lực rung 20-35T)


			ca 


			0,092


			0,092


			0,075





			


			


			Máy lu rung tự hành 20 t (lực rung 20-35T)


			ca 


			0,195


			0,195


			0,160





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành 12 t


			ca


			0,081


			0,081


			0,066





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành 18 t


			%


			0,159


			0,159


			0,130





			


			


			Máy san 110 cv


			


			0,073


			0,073


			0,060





			


			


			Máy khác


			


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.25400  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường (nếu có). Thử bitum bọt; Rải xi măng trên bề mặt thi công. Tiến hành cào bóc, xới trộn, phun bitum bọt, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.254


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Răng cào hợp kim


			bộ


			0,025





			


			


			Nhựa bitum bọt 


			kg 


			1.353,55





			


			


			Nước


			m3


			0,50





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			516,12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cào bóc tái sinh Wirtgen 2400


			ca


			0,092





			


			


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca


			0,092





			


			


			Xe bồn (13-14m3) chở bitum


			ca


			0,184





			


			


			Ô tô tưới nước 16m3


			ca


			0,184





			


			


			Máy lu rung chân cừu 20 t (lực rung 20-35T)


			ca


			0,092





			


			


			Máy lu rung tự hành 20 t (lực rung 20-35T)


			ca


			0,195





			


			


			Máy lu bánh thép tự hành 12 t


			ca


			0,081





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành 18 t


			ca


			0,159





			


			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,073





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.25500  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ



AD.25510  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.255


			Thi công tái sinh



nguội tại chỗ sử dụng xi măng trong kết cấu áo đường ô tô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			1.813





			


			


			Phụ gia kháng trương nở 


			lít 


			56,00





			


			


			Nước


			m3


			1,810





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cào bóc tái sinh PM550s, công suất > 450HP


			ca


			0,096





			


			


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca


			0,096





			


			


			Ô tô tưới nước 10 m3


			ca


			0,096





			


			


			Máy lu bánh hơi tự hành 16 t


			ca


			0,105





			


			


			Máy lu rung 12 t


			ca


			0,114





			


			


			Máy lu rung chân cừu 12 t


			ca


			0,106





			


			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,051





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.25520  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh và đấu nối với xe cấp nhũ tương. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.255


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng PC40


			kg


			1.133





			


			


			Nhũ tương nhựa đường


			kg


			1.813





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cào bóc tái sinh PM550s, công suất > 450HP


			ca


			0,096





			


			


			Máy rải xi măng SW16TC (16m3)


			ca


			0,096





			


			


			Ô tô cấp nhũ tương 5m3


			ca


			0,096





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,105





			


			


			Máy lu rung 12 t


			ca


			0,114





			


			


			Máy lu rung chân cừu 12 t


			ca


			0,106





			


			


			Máy san 110 cv


			ca


			0,051





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			20








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.



AD.26100  SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-1600C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Hao phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục định mức cấp phối vật liệu để xác định.



Đơn vị tính: 100 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn công suất





			


			


			


			≤ 25 T/h


			50÷60T/h


			80T/h


			120T/h





			AD.261


			Vật liệu phụ


			


			


			


			


			





			


			Dầu diexen


			lít


			150


			150


			150


			150





			


			Dầu mazút


			lít


			850


			850


			850


			850





			


			Dầu bảo ôn


			lít


			42,5


			42,5


			42,5


			42,5





			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,20


			4,08


			3,32


			1,88





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Trạm trộn


			ca


			0,720


			0,347


			0,274


			0,210





			


			Máy xúc lật 0,65 m3


			ca


			0,720


			-


			-


			-





			


			Máy xúc lật 1,6 m3


			ca


			-


			0,347


			-


			-





			


			Máy xúc lật 2,3 m3


			ca


			-


			-


			0,274


			-





			


			Máy xúc lật 3,2 m3


			ca


			-


			-


			-


			0,210





			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,300


			0,226


			0,192


			0,161





			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Quy định áp dụng định mức:



- Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho một ca máy làm việc.



- Trường hợp sản xuất bê tông nhựa polymer thì sử dụng định mức trên điều chỉnh mức hao phí dầu diezel, dầu mazút nhân hệ số 1,1.



- Định mức sản xuất trên chỉ áp dụng đối với trường hợp sản xuất đá dăm đen và sản xuất bê tông nhựa tại công trình.



AD.27100  VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ.



Đơn vị tính :100m3


			Mã hiệu


			Cự ly vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			Ô tô 5 tấn


			Ô tô 7 tấn


			Ô tô 10 tấn





			AD.2711


			0,5km


			Ô tô tự đổ


			ca


			1,890


			1,390


			1,080





			AD.2712


			1,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,550


			1,920


			1,380





			AD.2713


			1,5km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,990


			2,170


			1,590





			AD.2714


			2,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			3,430


			2,420


			1,800





			AD.2715


			3,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			4,160


			2,830


			2,140





			AD.2716


			4,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			4,890


			3,240


			2,480





			AD.2717


			1km tiếp theo


			Ô tô tự đổ


			ca


			0,660


			0,370


			0,260





			


			1


			2


			3








AD.27200  VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ



Đơn vị tính: 100 tấn



			Mã hiệu


			Cự ly vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			Ô tô 7 tấn


			Ô tô 10 tấn


			Ô tô 12 tấn





			AD.2721


			1,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			1,770


			1,260


			1,050





			AD.2722


			2,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,220


			1,660


			1,380





			AD.2723


			3,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,600


			1,970


			1,630





			AD.2724


			4,0km


			Ô tô tự đổ


			ca


			2,980


			2,280


			1,890





			AD.2725


			1km tiếp theo


			Ô tô tự đổ


			ca


			0,360


			0,280


			0,240





			


			1


			2


			3








AD.27300  VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Cự ly vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			Ôtô 7 tấn


			Ôtô 10 tấn


			Ôtô 12 tấn





			AD.2731


			1,0km


			Ôtô tự đổ


			ca


			2,780


			1,990


			1,650





			AD.2732


			2,0km


			Ôtô tự đổ


			ca


			3,500


			2,610


			2,170





			AD.2733


			3,0km


			Ôtô tự đổ


			ca


			4,100


			3,100


			2,570





			AD.2734


			4,0km


			Ôtô tự đổ


			ca


			4,700


			3,590


			2,970





			AD.2735


			1km tiếp theo


			Ôtô tự đổ


			ca


			0,570


			0,460


			0,370





			


			1


			2


			3








AD.28000  XAY NGHIỀN ĐÁ BẰNG TRẠM NGHIỀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị thiết bị. Đá hộc được đổ vào hàm nghiền; nghiền đá bằng hệ thống trạm nghiền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. San gạt đá sau nghiền chống ùn đầu băng tải và vận chuyển ra bãi trữ tạm cự ly 30m bằng máy xúc lật.



AD.28200  XAY NGHIỀN ĐÁ BẰNG TRẠM NGHIỀN CÔNG SUẤT 250T/H



Đơn vị tính: 100m3 đá thành phẩm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đá thành phẩm





			


			


			


			


			Đá 0,5x1


			Đá 1x2


			Đá 2x4


			Đá 4x6





			AD.282


			Xay nghiền đá bằng trạm nghiền công suất 250T/h


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,32


			0,31


			0,31


			0,29





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm nghiền công suất 250T/h


			ca


			0,145


			0,143


			0,139


			0,133





			


			


			Máy xúc lật 3,2m3


			ca


			0,051


			0,050


			0,049


			0,047





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 100m3 đá thành phẩm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đá thành phẩm





			


			


			


			


			Đá Dmax ≤ 90mm


			CPĐD loại 1


			CPĐD loại 2





			AD.282


			Xay nghiền đá bằng trạm nghiền công suất 250T/h


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,29


			0,30


			0,30





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			





			


			


			Trạm nghiền công suất 250T/h


			ca


			0,131


			0,137


			0,134





			


			


			Máy xúc lật 3,2m3


			ca


			0,046


			0,048


			0,047





			


			50


			60


			70








AD.30000  CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ



Thành phần công việc :



Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Gia công tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông. Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)



AD.31100  THI CÔNG CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,120,121,025 (m), THI CÔNG CỘT KM BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc tiêu bê tông cốt thép


			Cột km bê tông





			AD.311


			Thi công cọc tiêu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Xi măng PC30


			kg


			4,030


			42,59





			


			


			Thép tròn ɸ6mm


			kg


			1,746


			-





			


			


			Dây thép


			kg


			0,017


			-





			AD.311


			Cột km bê tông cốt thép


			Cát vàng


			m3


			0,007


			0,085





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,012


			0,140





			


			


			Sơn


			kg


			0,015


			0,240





			


			


			Ván khuôn 3mm


			m3


			0,0002


			0,010





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			0,015


			0,350





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,16


			1,56





			


			11


			21








AD.32500  LẮP ĐẶT CỘT VÀ BIỂN BÁO PHẢN QUANG



Thành phần công việc:



Bốc dỡ, lắp đặt cột và biển báo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại biển báo phản quang





			


			


			


			


			Biển vuông 60x60 cm


			Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm


			Biển tam giác cạnh 70cm


			Biển chữ nhật 30x50cm





			AD.325


			Lắp đặt cột và biển báo phản quang


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,089


			0,089


			0,089


			0,089





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,65


			0,67


			0,62


			0,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Ôtô thùng 2,5 t


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			11


			21


			31


			41








AD.33100  GẮN VIÊN PHẢN QUANG



Thành phần công việc:



- Thi công vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thi công vệ sinh lò nung keo.



- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng ôtô 2,5 t.



Đơn vị tính: 1viên



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên mặt bê tông


			Trên mặt đường nhựa





			AD.331


			Gắn viên phản quang


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Viên phản quang


			viên


			1,000


			1,000





			


			


			Keo Bituminuos


			kg


			-


			0,100





			


			


			Keo Megapoxy


			kg


			0,100


			-





			


			


			Gas


			kg


			0,004


			-





			


			


			Dầu diesel


			lít


			0,001


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,072


			0,069





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Ôtô thùng 2,5 t


			ca


			0,010


			0,010





			


			


			Lò nung keo


			ca


			0,004


			0,004





			


			10


			20








AD.34100  LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dải phân cách cứng (cái)


			Dải phân cách mềm (cái)


			Dải phân cách bằng tôn lượn sóng (m)





			AD.341


			Lắp đặt dải phân cách cứng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Trụ bê tông


			cái


			1


			0,2


			-





			AD.341


			Lắp đặt dải phân cách mềm


			Tôn lượn sóng


			m


			-


			-


			1





			


			


			Trụ đỡ tôn lượn sóng


			cái


			-


			-


			0,2





			AD.341


			Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng


			Ống thép ϕ80mm


			m


			-


			2,2


			-





			


			


			Bu lông


			cái


			-


			-


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,085


			0,058


			0,065





			


			10


			20


			30








AD.34210  LẮP DỰNG TẤM LƯỚI CHỐNG CHÓI TRÊN DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, khoan tạo lỗ, lắp trụ và tấm lưới chống chói trên dải phân cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.342


			Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm lưới chống chói


			m


			1,00





			


			


			Trụ đỡ thép D60mm


			cái


			0,50





			


			


			Bu lông M10


			cái


			6,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,06





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 0,75 kW


			ca


			0,013





			


			10








AD.34310  LẮP ĐẶT TRỤ THÉP ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG DẢI PHÂN CÁCH BẰNG MÁY ÉP CỌC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, lắp trụ thép ống bằng máy ép cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 trụ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.343


			Lắp đặt trụ thép đỡ tôn lượn sóng dải phân cách bằng máy ép cọc


			Vật liệu


			


			





			


			


			Trụ thép


			cái


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,143





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy ép cọc thuỷ lực 45Hp


			ca


			0,036





			


			10








Hướng dẫn áp dụng: Định mức trên được xác định cho trụ thép ngập đất ≤ 1,5m.”



CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT



Hướng dẫn áp dụng:



Định mức áp dụng cho các đoạn tuyến thẳng. Trường hợp trong đường cong hoặc đoạn đường lên, xuống có độ dốc lớn hơn > 22‰ hoặc trên các đoạn đường lên, xuống dốc liên tục có độ dốc lớn (độ dốc và chiều dài dốc theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng) thì hao phí vật liệu được xác định theo thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng.



AD.40000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m;



- Đặt đường, giật nâng đường các đợt;



- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.



AD.41000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00m



AD.41100  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,00m; RAY P43; TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều dài ray





			


			


			


			


			≤ 12,5m


			≤ 25m





			


			


			


			


			Độ cong R (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			> 500


			≤ 500


			> 500





			AD.411


			Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,00m; ray P43; tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ray


			m


			200


			200


			200


			200





			


			


			Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp


			cái


			160,0


			144,0


			160,0


			144,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			60,56


			57,16


			51,33


			48,45





			


			11


			12


			21


			22








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.



- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.



- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



AD.41200  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,00m; RAY P43; TÀ VẸT SẮT



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt sắt, chiều dài ray





			


			


			


			


			≤ 12,5m


			≤ 25m





			


			


			


			


			Độ cong R (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			> 500


			≤ 500


			> 500





			AD.412


			Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,00m; ray P43; tà vẹt sắt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ray


			m


			200


			200


			200


			200





			


			


			Tà vẹt sắt 


			cái


			160,0


			151,0


			160,0


			151,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			57,67


			54,44


			51,68


			48,78





			


			11


			12


			21


			22








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.



- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.



- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,1.



AD.41300  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,00m; RAY P43; TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt bê tông DƯL, chiều dài ray





			


			


			


			


			≤ 12,5m


			≤ 25m





			


			


			


			


			Độ cong R (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			> 500


			≤ 500


			> 500





			AD.413


			Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,00m; ray P43; tà vẹt bê tông dự ứng lực


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ray


			m


			200


			200


			200


			200





			


			


			Tà vẹt bê tông DƯL 


			cái


			160,0


			152,0


			160,0


			152,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			85,28


			80,49


			79,38


			74,92





			


			11


			12


			21


			22








Quy định áp dụng và phạm vi định mức



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.



- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông thường hao phí vật liệu tà vẹt theo tiêu chuẩn và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 0,95.



- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.



- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



AD.42000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,435m



AD.42100  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,435m; RAY P43; TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều dài ray





			


			


			


			


			≤ 12,5m


			≤ 25m





			


			


			


			


			Độ cong R (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			> 500


			≤ 500


			> 500





			AD.421


			Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,435m; ray P43; tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ray


			m


			200


			200


			200


			200





			


			


			Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp 


			cái


			176,0


			160,0


			176,0


			160,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			76,45


			72,15


			67,34


			63,56





			


			11


			12


			21


			22








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.



- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



AD.42200  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,435m; RAY P43; TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC, TÀ VẸT BÊ TÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt bê tông (DƯL, thường), chiều dài ray





			


			


			


			


			≤ 12,5m


			≤ 25m





			


			


			


			


			Độ cong R (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			> 500


			≤ 500


			> 500





			AD.422


			Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,435m; ray P43; tà vẹt bê tông dự ứng lực, tà vẹt bê tông thường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ray


			m 


			200


			200


			200


			200





			


			


			Tà vẹt bê tông (DƯL, thường) 


			cái


			176,0


			160,0


			176,0


			160,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			115,69


			109,19


			107,69


			101,64





			


			11


			12


			21


			22








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.



- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



AD.43000  ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG



AD.43100  ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG CHÍNH TUYẾN, TRONG GA; RAY P43; TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều dài ray





			


			


			


			


			≤ 12,5m


			≤ 25m





			


			


			


			


			Độ cong R (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			> 500


			≤ 500


			> 500





			AD.431


			Đặt đường lồng chính tuyến, trong ga; ray P43; tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ray


			m


			300


			300


			300


			300





			


			


			Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp


			cái


			176,0


			160,0


			176,0


			160,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			80,83


			76,30


			71,15


			67,15





			


			11


			12


			21


			22








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.



- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



AD.43200  ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG CHÍNH TUYẾN, TRONG GA; RAY P43; TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC; TÀ VẸT BÊ TÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt bê tông (DƯL, thường), chiều dài ray





			


			


			


			


			≤ 12,5m


			≤ 25m





			


			


			


			


			Độ cong R (m)





			


			


			


			


			≤ 500


			> 500


			≤ 500


			> 500





			AD.432


			Đặt đường lồng chính tuyến, trong ga; ray P43; tà vẹt bê tông dự ứng lực, tà vẹt bê tông thường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ray


			m 


			300


			300


			300


			300





			


			


			Tà vẹt bê tông (DƯL, thường) 


			cái


			176,0


			160,0


			176,0


			160,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			131,57


			124,18


			125,38


			118,33





			


			11


			12


			21


			22








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.



- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



AD.50000  LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT



AD.51100  LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m



Thành phần công việc:



- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.



- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: 1km đường sắt có thanh giằng



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại 5 thanh giằng cho 1 cầu ray


			Loại 3 thanh giằng cho 1 cầu ray





			AD.511


			Lắp thanh giằng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thanh giằng sắt và phụ kiện


			bộ


			400


			240





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			27,74


			16,61





			


			10


			20








AD.51200  LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00m và 1,435m



Đơn vị tính: 1km có phòng xô



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dốc≤5‰ 2 chiều


			Dốc>5‰ 1 chiều


			Tầu hãm trước ga 1 chiều


			Phòng xô cho 1 bộ ghi





			AD.512


			Lắp thiết bị phòng xô


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ngàm phòng xô


			cái


			640


			640


			320


			24





			


			


			Gỗ phòng xô 100x100x700mm


			thanh


			960


			1920


			960


			12





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			26,00


			41,65


			20,78


			1,04





			


			10


			20


			30


			40








AD.51300  LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG



Đơn vị tính: 1km đường các loại



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.513


			Lắp giá ray dự phòng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ray dự phòng


			thanh


			2





			


			


			Lập lách


			đôi


			1





			


			


			Trụ (Bê tông đúc sẵn) 150x320x720mm


			cái


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,04





			


			10








AD.52000  ĐẶT CÁC LOẠI GHI



Thành phần công việc:



Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



AD.52100  ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00m và KHỔ 1,435m, RAY P43, P50



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tg1/9 dài 22,312m


			Tg1/9 dài 25,012m


			Tg1/10 dài 19,979m


			Tg1/10 dài 24,414m





			AD.521


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m và khổ 1,435m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ghi và phụ kiện


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Tà vẹt gỗ 


			thanh


			49


			60


			45


			57





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			60,92


			64,44


			59,64


			63,48





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tg1/10 dài 24,984m


			Tg1/10 dài 31,416m


			Tg1/12 dài 28,334m





			AD.521


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m và khổ 1,435m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ghi và phụ kiện


			bộ


			1


			1


			1





			


			


			Tà vẹt gỗ


			thanh


			55


			75


			62





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			62,84


			69,24


			65,08





			


			50


			60


			70








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt phụ liên kết ray với tà vẹt. Số lượng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt được tính theo thiết kế.



- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông dự ứng lực, bê tông thường thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



AD.52200  ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG KHỔ RỘNG 1,00m và KHỔ 1,435m, RAY P43, P50



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tg1/10 dài 24,552m





			AD.522


			Đặt ghi đường lồng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ghi và phụ kiện


			bộ


			1





			


			


			Tà vẹt gỗ


			thanh


			59





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			84,96





			


			11








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt phụ liên kết ray với tà vẹt. Số lượng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt được tính riêng theo thiết kế.



- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông dự ứng lực, bê tông thường thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



AD.60000  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT



Thành phần công việc:



Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.



AD.61100  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt gỗ


			Tà vẹt sắt


			Tà vẹt bê tông





			


			


			


			


			Đường 1,00m


			Đường 1,435m


			


			





			AD.611


			Làm nền đá ba lát đường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá ba lát


			m3


			1,15


			1,15


			1,15


			1,15





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,85


			0,88


			0,96


			0,90





			


			11


			12


			21


			31








AD.61200  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ghi đường 1,00m


			Ghi đường 1,435m





			AD.612


			Làm nền đá ba lát ghi


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá ba lát


			m3


			1,15


			1,15





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,96


			1,04





			


			10


			20








AD.70000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU



AD.71000  LẮP DỰNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO 



AD.71100  LẮP DỰNG CỘT KM



Thành phần công việc:



- Sơn kẻ chữ, lắp, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.711


			Lắp dựng cột km


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cột km


			cái


			1,01





			


			


			Đế chân cột bê tông đúc sẵn


			cái


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,26





			


			10








AD.71200  LẮP DỰNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG CONG



Thành phần công việc:



- Sơn kẻ chữ cột, biển.



- Lắp dựng các cột, biển ghi số hiệu của đường cong.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: 1 đường cong



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.712


			Lắp dụng cột và biển đường cong


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cột đường cong bê tông đúc sẵn


			cái


			4,04





			


			


			Biển đường cong bê tông đúc sẵn


			cái


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,65





			


			10








AD.71300  LẮP DỰNG BIỂN ĐỔI DỐC



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.713


			Lắp dựng biển đổi dốc


			Vật liệu


			


			





			


			


			Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn


			cái


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,13





			


			10








AD.71400  LẮP DỰNG BIỂN KÉO CÒI, BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG, BIỂN BÁO CHÚ Ý TÀU HỎA



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.714


			Lắp dựng biển kéo còi, biển báo đường ngang, biển báo chú ý tàu hỏa


			Vật liệu


			


			





			


			


			Biển kéo còi bê tông đúc sẵn


			cái


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,26





			


			10








AD.71500  LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.



- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.



- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng.



LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại cột


			Cột đánh dấu 1,2m





			


			


			


			


			6m


			7m


			8m


			9m


			





			AD.7151


			Lắp dựng cột thông tin hình chữ H


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột bê tông chữ H


			cột


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Thép làm dây co Φ6


			kg


			7,68


			8,55


			10,24


			10,55


			-





			


			


			Thép tròn Φ18


			kg


			3,5


			3,5


			3,5


			3,5


			-





			AD.7152


			Cột đánh dấu


			Tăng đơ M12


			cái


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			-





			


			


			Bu lông M12


			cái


			2


			2


			2


			2


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,63


			8,18


			9,76


			11,41


			0,83





			


			1


			2


			3


			4


			1








LẮP DỰNG CỘT TÍN HIỆU



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại cột





			


			


			


			


			7,5m


			8,5m


			9,5m





			AD.7153


			Lắp dựng cột tín hiệu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cột bê tông li tâm


			cột


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			16,00


			17,50


			20,00





			


			1


			2


			3








AD.72100  LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột tín hiệu


			Cột đánh dấu





			


			


			


			


			Vào ga


			Ra ga


			





			AD.721


			Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn


			cái


			2


			1


			1





			


			


			Giá trên bắt cơ cấu vào cột


			bộ


			3


			1


			-





			


			


			Giá dưới bắt cơ cấu vào cột


			bộ


			3


			1


			-





			AD.721


			Cột đánh dấu


			Bu lông chữ U, M12


			cái


			7


			3


			-





			


			


			Ống luồn dây tín hiệu Φ32


			m


			3


			1


			-





			


			


			Đui đèn tín hiệu


			cái


			5


			2


			2





			


			


			Bóng đèn 25W


			cái


			5


			2


			2





			


			


			Thấu kính tín hiệu


			cái


			10


			4


			4





			


			


			Ống luồn dây Φ52


			m


			1,5


			0,6


			1





			


			


			Tán che đèn


			cái


			3


			1


			-





			


			


			Dây điện 19x0,52


			m


			100


			50


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			24,09


			11,74


			8,00





			


			11


			12


			21








AD.73100  LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: 1 bộ ghi



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ghi cơ khí


			Ghi điện đơn


			Ghi liên động


			Ghi lồng 3 đầu dây





			AD.731


			Lắp đặt ghi tín hiệu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ghi tín hiệu 


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Hộp khoá điện


			cái


			-


			1


			1


			1





			


			


			Công tắc đạp chân 


			cái


			-


			1


			1


			1





			


			


			Bulông M20x65 


			cái


			-


			8


			12


			16





			


			


			Bulông đầu vuông M20x70


			cái


			-


			4


			14


			4





			


			


			Bulông M14x50


			cái


			-


			3


			3


			3





			


			


			Bulông M14x70 


			cái


			-


			2


			2


			2





			


			


			Bulông M22x350 


			cái


			4


			-


			-


			-





			


			


			Thép hình


			kg


			-


			10


			40


			10





			


			


			Dây điện 


			m


			-


			15


			30


			15





			


			


			Ổ khoá


			cái


			-


			1


			1


			1





			


			


			Bulông M18x200 


			cái


			-


			3


			6


			6





			


			


			Bulông M12x150 


			cái


			-


			-


			120


			16





			


			


			Ống thép D36 


			m


			-


			-


			70


			10





			


			


			Bánh xe đỡ ống 


			bộ


			-


			-


			30


			4





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			12,35


			33,65


			79,13


			71,80





			


			11


			21


			31


			41








AD.74100  KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2.



- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin định mức nhân công nhân với hệ số 0,8 so với định mức tương ứng.



Đơn vị tính: 1km/sợi



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dây


			sắt


			Dây lưỡng kim





			


			


			


			


			Φ3mm


			Φ4mm


			Φ2,5mm


			Φ3mm





			AD.741


			Kéo rải dây thông tin


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây dẫn


			kg


			56


			102


			42


			60





			


			


			Dây hãm


			kg


			1,4


			1,4


			0,7


			0,7





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,3


			0,3


			0,25


			0,25





			


			


			Axít hàn


			lít


			0,05


			0,05


			-


			-





			


			


			Nhựa thông


			kg


			-


			-


			0,01


			0,01





			


			


			Vât liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			7,13


			7,96


			6,96


			7,13





			


			11


			12


			21


			22








AD.74200  LẮP XÀ THÔNG TIN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: 1xà



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà 1,1m


			Xà 2,5m





			AD.742


			Lắp xà thông tin


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Xà


			cái


			1


			1





			


			


			Sứ


			cái


			4


			8





			


			


			Cuống sứ


			cái


			4


			8





			


			


			Thanh chống


			cái


			2


			2





			


			


			Puli D14


			cái


			5


			5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,88


			1,20





			


			11


			12








AD.74300  LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá đỡ hoàn chỉnh.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: 1bộ giá đỡ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.743


			Bộ giá đỡ đặt bộ ray ghi


			Vật liệu



Thép hình 100x100 



Thép hình 50x50 



Sắt L bắt ray



Đệm chống xoáy 



Long đen vênh 



Bulông M 20x50 



Bulông M 20x70 



Bulông M 20x75 



Vật liệu khác 



Nhân công nhóm 4


			m 



m 



cái 



cái



cái 



cái 



cái 



cái



%



công


			9,6



4,4



4



4



10



4



10



8



3



5,22





			


			10








AD.74400  LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: 1mạch



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.744


			Lắp đặt mạch điện đường ray


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lập lách


			cái


			8





			


			


			Tấm cách điện PVC


			cái


			8





			


			


			Miếng cách điện chữ I


			cái


			8





			


			


			Dây dẫn thép nhiều sợi


			m


			11,5





			


			


			Chốt dây


			cái


			10





			


			


			Bulông M 24


			cái


			24





			


			


			Ống và đệm cách điện


			cái


			48





			


			


			Bulông M 16x200


			cái


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			30,78





			


			10








AD.74500  LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: 1hộp



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hộp cáp cuối


			Hộp cáp phân hướng


			Hòm biến thế





			AD.745


			Lắp hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hộp cáp bằng gang


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Bảng đấu dây


			cái


			4


			7


			2





			


			


			Cọc đấu dây đồng mạ


			bộ


			24


			42


			12





			


			


			Ống bảo vệ Φ32


			cái


			2


			7


			4





			


			


			Dây điện


			m


			2,5


			3


			2,5





			


			


			Bu lông M16x200


			cái


			-


			2


			-





			


			


			Bu lông M12x200


			cái


			2


			-


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			8,00


			12,54


			14,30





			


			11


			21


			31








AD.74600  LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.746


			Lắp các loại rơ le


			Vật liệu


			


			





			


			


			Rơ le


			cái


			1





			


			


			Đế cắm rơ le


			cái


			1





			


			


			Quang treo rơ le


			cái


			1





			


			


			Chốt phân loại


			cái


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			5,00





			


			10








AD.74700  LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Điện thoại nam châm


			Cộng điện điều độ





			AD.747


			Lắp đặt tổng đài


			Nhân công nhóm 2


			công


			49,57


			64,35





			


			11


			12








Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AD.747


			Lắp đặt máy đóng đường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			42





			


			


			Dây điện


			m


			250





			


			


			Bulông M16x250


			cái


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			53,50





			


			21








AD.74800  LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, rải cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển trong phạm vi 500m.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Lắp đặt cáp ngầm


			Vật liệu


			


			





			AD.748


			


			Cáp


			m


			101





			


			


			Ống bảo vệ cáp Φ50


			m


			4





			


			


			Cọc mốc cáp 120x120x1200


			cái


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			4,70





			


			10








AD.82000  LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG 



AD.82100  LẮP ĐẶT PHAO TIÊU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp...), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống sà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong định mức).



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính phao (m)





			


			


			


			


			0,8


			1,0


			1,2


			1,4





			AD.821


			Lắp đặt phao tiêu


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,72


			0,99


			1,28


			1,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Ca nô 23 cv


			ca


			0,203


			0,284


			0,366


			0,447





			


			11


			21


			31


			41








AD.82200  LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM-200MM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cột (m)





			


			


			


			


			5,5


			6,5


			7,5





			AD.822


			Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm-200mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,850


			0,850


			0,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,11


			5,32


			5,47





			


			11


			21


			31








AD.82300  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp. Lắp đặt, định vị, căn chỉnh biển báo vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng





			AD.823


			Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			8,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,50





			


			10








PHỤ LỤC



ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU THI CÔNG ĐƯỜNG



1. CẤP PHỐI VẬT LIỆU ĐÁ DĂM ĐEN



- Đá trộn nhựa pha dầu hoặc nhựa đặc



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			4


			4,5


			5


			5,5


			6





			AO10


			Đá



Nhựa


			m3


kg


			0,652



41,174


			0,652



46,117


			0,652



50,953


			0,652



55,790


			0,652



60,753





			


			1


			2


			3


			4


			5








- Đá trộn nhũ tương hoặc nhựa đường



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhũ tương %





			


			


			


			7


			8


			9


			10





			AO20


			Đá



Nhũ tương


			m3


kg


			0,652



70,010


			0,652



79,266


			0,652



88,350


			0,652



97,274





			


			1


			2


			3


			4








2. CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA



- Khoáng chất



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			5


			10


			15


			20


			25





			AO30


			Đá


			m3


			-


			-


			-


			0,128


			0,160





			


			Cát


			m3


			-


			-


			-


			-


			0,194





			


			Bột đá


			kg


			47,235


			94,470


			141,705


			188,940


			236,175





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			30


			35


			40


			45





			AO30


			Đá


			m3


			0,192


			0,224


			0,256


			0,288





			


			Cát


			m3


			0,233


			0,272


			0,311


			0,350





			


			Bột đá


			kg


			283,410


			-


			-


			-





			


			6


			7


			8


			9








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			50


			55


			60


			65


			70





			AO40


			Đá



Cát


			m3


m3


			0,319



0,388


			0,351



0,426


			0,383



0,465


			0,415



0,504


			0,447



0,543





			


			1


			2


			3


			4


			5








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			75


			80


			85


			90





			AO40


			Cát


			m3


			0,582


			0,611


			0,649


			0,687





			


			6


			7


			8


			9








- Nhựa bi tum



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			4


			4,5


			5


			5,5


			6


			6,5





			AO50


			Nhựa


			Kg


			41,174


			46,117


			50,953


			55,790


			60,573


			65,313





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			7


			7,5


			8


			8,5


			9





			AO60


			Nhựa


			Kg


			70,010


			74,654


			79,267


			83,888


			88,350





			


			1


			2


			3


			4


			5








3. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHỰA PHA DẦU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ dầu%





			


			


			


			10


			15


			20


			25


			30





			AO70


			Dầu ma dút Nhựa


			kg 



kg


			102



945,0


			153 



892,5


			204 



804,0


			255 



787,5


			306 



735,0





			


			1


			2


			3


			4


			5








4. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			50


			55


			60





			AO80


			Nhựa bi tum


			kg


			525,0


			577,5


			630,0





			


			Nước


			m3


			0,500


			0,450


			0,400





			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,020


			2,020


			2,020





			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,10


			10,10


			10,10





			


			1


			2


			3








CHƯƠNG V



CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ



Hướng dẫn áp dụng:



- Hao phí vật liệu làm dàn giáo xây phục vụ công tác xây đã được phân bổ trong định mức.



- Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác xây sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.



- Trường hợp xây tường sử dụng gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp; gạch bê tông bọt, khí không chưng áp có kích thước viên gạch khác với các kích thước gạch được ban hành trong tập định mức. Khi hao phí vật liệu gạch của khối xây thay đổi (tăng hoặc giảm) 10 viên so với hao phí vật liệu gạch của công tác xây gạch có kích thước tương ứng thì hao phí nhân công được điều chỉnh thay đổi (tăng hoặc giảm) với tỷ lệ 1%.



XÂY ĐÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AE.11000  XÂY ĐÁ HỘC



AE.11100  XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			> 60





			AE.111


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,81


			1,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053





			


			10


			20








AE.11200  XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)








			


			


			


			


			≤ 60


			> 60





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.112


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,06


			2,40


			1,98


			2,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			30


			40








AE.11300  XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			> 60





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.113


			Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,25


			2,67


			2,15


			2,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			30


			40








AE.11400 ÷ AE.11500 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã Hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mố


			Trụ, cột





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.114


			Xây mố


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420


			0,420





			AE.115


			Xây trụ, cột


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,37


			4,54


			3,88


			5,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			10


			20








AE.11600  XÂY TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã Hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường cánh, tường đầu cầu





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2





			AE.116


			Xây tường cánh, tường đầu cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,28


			3,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053





			


			10


			20








AE.11700 ÷ AE.11800  XÂY GỐI ĐỠ, GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã Hiệu


			Công tác Xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trụ đỡ đường ống


			Gối đỡ đường ống





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.117


			Xây trụ đỡ đường ống


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			1,22


			1,22


			1,22





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420


			0,420





			AE.118


			Xây gối đỡ đường ống


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,41


			4,05


			3,41


			4,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			10


			20








AE.11900  XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây





			


			


			


			


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong





			AE.119


			Xây mặt bằng, mái dốc


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,22





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,98


			2,09


			2,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			20


			30








AE.12000  XẾP ĐÁ KHAN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xếp đá khan không chít mạch


			Xếp đá khan có chít mạch





			


			


			


			


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong





			AE.121


			Xếp đá khan không chit mạch


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,22


			1,2


			1,2


			1,22





			


			


			Đá dăm 4x6


			m3


			0,061


			0,061


			0,065


			0,061


			0,061


			0,065





			


			


			Vữa


			m3


			-


			-


			-


			0,067


			0,067


			0,067





			AE.122


			Xếp đá khan có chít mạch


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			2,5


			-


			-


			2,5





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,2


			1,4


			1,98


			1,55


			1,75


			2,01





			


			10


			20


			30


			10


			20


			30








AE.12300  XÂY CỐNG



AE.12400  XÂY NÚT HẦM



AE.12500  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cống


			Xây nút hầm


			Xây kết cấu phức tạp





			AE.123


			Xây cống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,22





			AE.124


			Xây nút hầm


			Đá dăm


			m3


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Vữa


			m3


			0,420


			0,420


			0,420





			AE.125


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,98


			3,46


			4,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,053


			0,053


			0,053





			


			10


			10


			10








AE.12600  XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥ 40%



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao





			


			


			


			


			≥ 5m


			≥ 10m


			> 20m





			AE.126


			Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40%


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,2


			1,2


			1,2





			


			


			Đá dăm


			m3


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Vữa


			m3


			0,460


			0,460


			0,460





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,47


			6,40


			7,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,058


			0,058


			0,058





			


			10


			20


			30








AE.13000  XÂY ĐÁ MIẾNG (10 x 20 x 30) 



AE.13100  XÂY MÓNG



AE.13200  XÂY TƯỜNG



AE.13300  XÂY TRỤ ĐỘC LẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường, chiều dày (cm)


			Trụ, cột





			


			


			


			


			


			≤ 30


			> 30


			





			


			


			


			


			


			Chiều cao (m)


			





			


			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2


			





			AE.131


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m3


			0,89


			0,89


			0,89


			0,85


			0,85


			0,85





			AE.132


			Xây tường


			Vữa


			m3


			0,160


			0,160


			0,160


			0,190


			0,190


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-


			5


			5





			AE.133


			Xây trụ, cột


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,27


			2,56


			2,74


			2,25


			2,67


			4,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,027


			0,027


			0,033





			


			10


			10


			20


			30


			40


			10








AE.14000  XÂY ĐÁ CHẺ



AE.14100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20) 



AE.14200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường, chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤30


			>30





			


			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.141


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá


			viên


			430


			430


			430


			430


			430





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			AE.142


			Xây tường


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,71


			3,03


			3,31


			2,71


			3,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			10


			10


			20


			30


			40








AE.14300  XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20) 



AE.14400  XÂY TRỤ, CỘT BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gối đỡ ống


			Trụ, cột





			


			


			


			


			Chiều cao (m)


			





			


			


			


			


			≤2


			>2


			





			AE.143


			Xây gối đỡ ống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá


			viên


			430


			430


			410





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,310


			0,310





			AE.144


			Xây trụ, cột


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,71


			3,02


			4,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,037


			0,037





			


			10


			20


			10








AE.15100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x25) 



AE.15200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường, chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			


			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.151


			Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá chẻ


			viên


			72


			73


			73


			72


			72





			


			


			Đá dăm chèn


			m3


			0,047


			0,05


			0,05


			0,047


			0,047





			


			


			Vữa


			m3


			0,280


			0,290


			0,290


			0,280


			0,280





			AE.152


			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,35


			1,45


			1,55


			1,39


			1,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,035


			0,035


			0,034


			0,034





			


			10


			10


			20


			30


			40








AE.16100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25) 



AE.16200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường, chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			


			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			


			≤ 2


			> 2


			≤ 2


			> 2





			AE.161


			Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá chẻ


			viên


			108


			109


			109


			108


			108





			


			


			Vữa


			m3


			0,290


			0,300


			0,300


			0,290


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-


			5





			AE.162


			Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,42


			1,47


			1,63


			1,44


			1,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,036


			0,036


			0,035


			0,035





			


			10


			10


			20


			30


			40








XÂY GẠCH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AE.20000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5 x 10,5 x 22) 



AE.21000  XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 33


			>33





			AE.21


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			539





			


			


			Vữa


			m3


			0,290


			0,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,42


			1,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,036





			


			110


			210








AE.22000  XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 11 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			643


			643


			643


			643





			


			


			Vữa


			m3


			0,230


			0,230


			0,230


			0,230





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,90


			2,07


			2,27


			2,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 33 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			550


			550


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,290


			0,290


			0,290


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,63


			1,67


			1,84


			1,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 33 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.223


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			539


			539


			539


			539





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,41


			1,53


			1,68


			1,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.23000  XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.231


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			539


			539


			539


			539





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,00


			4,00


			4,40


			4,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.24000  XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 33 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.241


			Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			550


			550


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,290


			0,290


			0,290


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,78


			3,09


			3,39


			3,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 33 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.242


			Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			539


			539


			539


			539





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,60


			2,89


			3,17


			3,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.25000  XÂY CỐNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cống





			


			


			


			


			Cuốn cong


			Thành vòm cong





			AE.25


			Xây cống


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			560





			


			


			Vữa


			m3


			0,280


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,66


			4,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,035





			


			110


			210








AE.26000  XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bể chứa


			Hố van, hố ga


			Gối đỡ ống, rãnh thoát nước





			AE.26


			Bể chứa


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			550


			550





			AE.26


			Hố van, hố ga


			Vữa


			m3


			0,310


			0,330


			0,333





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,5


			5,5


			5,5





			AE.26


			Gối đỡ ống, rãnh thoát nước


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,60


			3,20


			4,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,039


			0,039





			


			110


			210


			310








AE.27000  XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AE.271


			Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			550





			


			


			Bột thạch anh


			kg


			330,5





			


			


			Cát thạch anh


			kg


			166





			


			


			Thuỷ tinh nước


			kg


			149





			


			


			Thuốc trừ sâu


			kg


			22,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,80





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,032





			


			10








AE.28000  XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.281


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			573


			573


			573


			573





			


			


			Vữa


			m3


			0,28


			0,28


			0,28


			0,28





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,60


			4,00


			4,40


			4,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.30000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (5 x 10 x 20)



AE.31000  XÂY MÓNG



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			AE.31


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			810


			780





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,310





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,60


			1,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,037





			


			110


			210








AE.32000  XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.321


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			830


			830


			830


			830





			


			


			Vữa


			m3


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,23


			2,43


			2,67


			2,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.322


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			810


			810


			810


			810





			


			


			Vữa


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,83


			1,97


			2,16


			2,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.323


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			782


			782


			782


			782





			


			


			Vữa


			m3


			0,310


			0,310


			0,310


			0,310





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,64


			1,80


			1,98


			2,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,037


			0,037


			0,037





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.33000  XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.331


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			782


			782


			782


			782





			


			


			Vữa


			m3


			0,310


			0,310


			0,310


			0,310





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,60


			4,00


			4,40


			4,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,037


			0,037


			0,037





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.34000  XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây hố van, hố ga


			Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước





			AE.34


			Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			810


			810





			


			


			Vữa


			m3


			0,350


			0,370





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,5


			5,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,42


			4,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,040


			0,043





			


			110


			210








AE.35000  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.351


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			820


			820


			820


			820





			


			


			Vữa


			m3


			0,30


			0,30


			0,30


			0,30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,96


			4,40


			4,84


			5,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.40000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 4,5 x 9 x 19 



AE.41000  XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			AE.41


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			937


			920





			


			


			Vữa


			m3


			0,313


			0,328





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,67


			1,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,039





			


			110


			210








AE.42000  XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.421


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			989


			989


			989


			989





			


			


			Vữa


			m3


			0,256


			0,256


			0,256


			0,256





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,46


			2,72


			2,99


			3,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.422


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			937


			937


			937


			937





			


			


			Vữa


			m3


			0,313


			0,313


			0,313


			0,313





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,97


			2,18


			2,39


			2,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,037


			0,037


			0,037


			0,037





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.423


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			921


			921


			921


			921





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,92


			2,10


			2,30


			2,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.43000  XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.431


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			921


			921


			921


			921





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,00


			4,44


			4,88


			5,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.44000  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.441


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			937


			937


			937


			937





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,20


			4,66


			5,11


			5,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.50000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4 x 8 x 19) 



AE.51000  XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			AE.51


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			1.164


			1.134





			


			


			Vữa


			m3


			0,342


			0,356





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,27


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			.


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,040


			0,040





			


			110


			210








AE.52000  XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.521


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.315


			1.315


			1.315


			1.315





			


			


			Vữa


			m3


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,70


			3,00


			3,30


			3,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,028


			0,028


			0,028


			0,028





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.522


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.110


			1.110


			1.110


			1.110





			


			


			Vữa


			m3


			0,325


			0,325


			0,325


			0,325





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,40


			2,60


			2,86


			2,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.523


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.084


			1.084


			1.084


			1.084





			


			


			Vữa


			m3


			0,347


			0,347


			0,347


			0,347





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,30


			2,50


			2,75


			2,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,040


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.53000  XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.531


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.048


			1.048


			1.048


			1.048





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,50


			5,00


			5,50


			5,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.54000  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200








			AE.541


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1.087


			1.087


			1.087


			1.087





			


			


			Vữa


			m3


			0,328


			0,328


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,54


			5,04


			5,55


			5,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,039


			0,039


			0,039


			0,039





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.60000  XÂY GẠCH ỐNG



AE.61000  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.611


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			460


			460


			460


			460





			


			


			Vữa


			m3


			0,150


			0,150


			0,150


			0,150





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,53


			1,69


			1,85


			1,94





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.612


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			450


			450


			450


			450





			


			


			Vữa


			m3


			0,165


			0,165


			0,165


			0,165





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,38


			1,42


			1,56


			1,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.613


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			440


			440


			440


			440





			


			


			Vữa


			m3


			0,174


			0,174


			0,174


			0,174





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,13


			1,25


			1,37


			1,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.62000  XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ (5 x 10 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.621


			Xây tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ống


			viên


			350


			350


			350


			350





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			175


			175


			175


			175





			


			


			Vữa


			m3


			0,240


			0,240


			0,240


			0,240





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,50


			1,71


			1,88


			1,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.63000  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.631


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			682


			682


			682


			682





			


			


			Vữa


			m3


			0,17


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,95


			2,15


			2,36


			2,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.632


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			649


			649


			649


			649





			


			


			Vữa


			m3


			0,21


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,70


			1,85


			2,03


			2,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.633


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			608


			608


			608


			608





			


			


			Vữa


			m3


			0,26


			0,26


			0,26


			0,26





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,47


			1,62


			1,78


			1,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.64000  XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 x 8 x 19)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.641


			Xây tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch ống


			viên


			542


			542


			542


			542





			


			


			Gạch thẻ


			viên


			233


			233


			233


			233





			


			


			Vữa


			m3


			0,230


			0,230


			0,230


			0,230





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,85


			2,15


			2,36


			2,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.65000  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.651


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550


			550


			550


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,75


			1,93


			2,12


			2,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40









Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.652


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			520


			520


			520


			520





			


			


			Vữa


			m3


			0,190


			0,190


			0,190


			0,190





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,55


			1,65


			1,81


			1,89








			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày > 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.653


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			510


			510


			510


			510





			


			


			Vữa


			m3


			0,220


			0,220


			0,220


			0,220





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,31


			1,44


			1,58


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.71000  XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 15 x 22)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.711


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			275


			275


			275


			275





			


			


			Vữa


			m3


			0,170


			0,170


			0,170


			0,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,33


			1,40


			1,54


			1,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40











Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày >10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.712


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			264


			264


			264


			264





			


			


			Vữa


			m3


			0,181


			0,181


			0,181


			0,181





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,13


			1,16


			1,28


			1,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.72000  XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 13,5 x 22)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày ≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.721


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			298


			298


			298


			298





			


			


			Vữa


			m3


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,36


			1,44


			1,57


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-








			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày >10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.722


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			290


			290


			290


			290





			


			


			Vữa


			m3


			0,170


			0,170


			0,170


			0,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,17


			1,21


			1,33


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.73000  XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 x 13 x 20)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày


			≤ 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.731


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			394


			394


			394


			394





			


			


			Vữa


			m3


			0,170


			0,170


			0,170


			0,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,43


			1,47


			1,62


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày >10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.732


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			380


			380


			380


			380





			


			


			Vữa


			m3


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,38


			1,42


			1,56


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			10


			20


			30


			40








AE.81000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AE.81100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 20 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.811


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			57


			57


			57


			57








			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,44


			1,50


			1,64


			1,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.812


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			77


			77


			77


			77





			


			


			Vữa


			m3


			0,109


			0,109


			0,109


			0,109





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,55


			1,59


			1,75


			1,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 20 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.813


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			115


			115


			115


			115





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,72


			1,77


			1,95


			2,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 x 19 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 19 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.814


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			65


			65


			65


			65





			


			


			Vữa


			m3


			0,113


			0,113


			0,113


			0,113





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,51


			1,55


			1,71


			1,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 19 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.815


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			82


			82


			82


			82





			


			


			Vữa


			m3


			0,113


			0,113


			0,113


			0,113





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,59


			1,64


			1,80


			1,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 19 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.816


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			123


			123


			123


			123





			


			


			Vữa


			m3


			0,113


			0,113


			0,113


			0,113





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,75


			1,81


			1,98


			2,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 19 x 24)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 11,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.817


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			171


			171


			171


			171





			


			


			Vữa


			m3


			0,132


			0,132


			0,132


			0,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,90


			1,96


			2,15


			2,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81800  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 9 x 24)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 11,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.818


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			333


			333


			333


			333





			


			


			Vữa


			m3


			0,214


			0,214


			0,214


			0,214





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,07


			2,13


			2,33


			2,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031








			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.81900  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 30)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.819


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vữa


			m3


			0,118


			0,118


			0,118


			0,118





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,70


			1,75


			1,93


			2,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.82110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 19 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8211


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			103


			103


			103


			103





			


			


			Vữa


			m3


			0,113


			0,113


			0,113


			0,113





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4








			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,71


			1,77


			1,94


			2,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8212


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			77


			77


			77


			77





			


			


			Vữa


			m3


			0,128


			0,128


			0,128


			0,128





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,55


			1,59


			1,75


			1,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8213


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			90


			90


			90


			90





			


			


			Vữa


			m3


			0,133


			0,133


			0,133


			0,133





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,67


			1,72


			1,88


			1,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8214


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			102


			102


			102


			102





			


			


			Vữa


			m3


			0,133


			0,133


			0,133


			0,133





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,70


			1,75


			1,93


			2,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (13 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 13 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8215


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			118


			118


			118


			118





			


			


			Vữa


			m3


			0,132


			0,132


			0,132


			0,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,73


			1,79


			1,96


			2,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8216


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			153


			153


			153


			153





			


			


			Vữa


			m3


			0,134


			0,134


			0,134


			0,134





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,84


			1,89


			2,08


			2,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9 x 15 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 9 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8217


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			170


			170


			170


			170





			


			


			Vữa


			m3


			0,132


			0,132


			0,132


			0,132





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,89


			1,95


			2,14


			2,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			








			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,019


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 13 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8218


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			77


			77


			77


			77





			


			


			Vữa


			m3


			0,109


			0,109


			0,109


			0,109





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,55


			1,60


			1,76


			1,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 13 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8219


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			103


			103


			103


			103





			


			


			Vữa


			m3


			0,144


			0,144


			0,144


			0,144





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,71


			1,77


			1,94


			2,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 13 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8220


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			116


			116


			116


			116





			


			


			Vữa


			m3


			0,147


			0,147


			0,147


			0,147





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,72


			1,78


			1,95


			2,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (14 x 13 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 14 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8221


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			125


			125


			125


			125





			


			


			Vữa


			m3


			0,144


			0,144


			0,144


			0,144





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,78


			1,83


			2,01


			2,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 13 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8222


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			145


			145


			145


			145





			


			


			Vữa


			m3


			0,146


			0,146


			0,146


			0,146





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,82


			1,87


			2,05


			2,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 13 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8223


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			174


			174


			174


			174





			


			


			Vữa


			m3


			0,147


			0,147


			0,147


			0,147





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,93


			1,98


			2,17


			2,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (8 x 13 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 8 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8224


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			218


			218


			218


			218





			


			


			Vữa


			m3


			0,146


			0,146


			0,146


			0,146





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,97


			2,03


			2,23


			2,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 13 x 22)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8225


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			288


			288


			288


			288





			


			


			Vữa


			m3


			0,167


			0,167


			0,167


			0,167





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,99


			2,05


			2,25


			2,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 6 x 22)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8226


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			546


			546


			546


			546





			


			


			Vữa


			m3


			0,267


			0,267


			0,267


			0,267





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,25


			2,31


			2,54


			2,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 6 x 21)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8227


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			600


			600


			600


			600





			


			


			Vữa


			m3


			0,270


			0,270


			0,270


			0,270





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,38


			2,45


			2,69


			2,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.82280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9,5 x 6 x 20)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 9,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8228


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			658


			658


			658


			658





			


			


			Vữa


			m3


			0,274


			0,274


			0,274


			0,274





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,47


			2,55


			2,79


			2,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức:



Đối với công tác xây tường gạch bê tông mã hiệu AE.82260, AE.82270, AE.82280. Trường hợp xây các bộ phận kết cấu khác thì mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.



AE.83000  XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch thông gió





			


			


			


			


			20 x 20 cm


			30 x 30 cm





			AE.83


			Xây tường thông gió


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch thông gió


			viên


			25,5


			11,5





			


			


			Vữa


			m3


			0,006


			0,0057





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,59


			0,65





			


			110


			210








AE.84000  XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5 x 12 x 25)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 33


			>33





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AE.84


			Xây tường gạch silicat


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			424


			424


			416


			416





			


			


			Vữa


			m3


			0,267


			0,267


			0,271


			0,271





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,12


			2,27


			1,81


			1,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa150l


			ca


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			-


			0,012





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			-


			0,012





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			110


			120


			210


			220








AE.85000 ÷ AE.87000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Phạm vi định mức:



- Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức.



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.85100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.851


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			212


			212


			212


			212





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,43


			1,56


			1,72


			1,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.851


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			209


			209


			209


			209





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,077


			0,077


			0,077


			0,077





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,40


			1,53


			1,68


			1,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.85200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.852


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			159


			159


			159


			159





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,34


			1,46


			1,61


			1,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.85300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.853


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			127


			127


			127


			127





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,37


			1,48


			1,62


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031








			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.853


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			129


			129


			129


			129





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,28


			1,40


			1,54


			1,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.85400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.854


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			106


			106


			106


			106





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,18


			1,27


			1,39


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.854


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			108


			108


			108


			108





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,043


			0,043


			0,043


			0,043





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,20


			1,31


			1,43


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.85500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.855


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			91


			91


			91


			91





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,13


			1,22


			1,34


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.855


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			93


			93


			93


			93





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,16


			1,26


			1,39


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.85700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.857


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			64


			64


			64


			64





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,03


			1,11


			1,21


			1,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.857


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			66


			66


			66


			66





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,05


			1,14


			1,26


			1,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.861


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			109


			109


			109


			109





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,20


			1,31


			1,43


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.861


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			104


			104


			104


			104





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,077


			0,077


			0,077


			0,077





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,17


			1,26


			1,38


			1,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.862


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			82


			82


			82


			82





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,12


			1,22


			1,35


			1,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.862


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			80


			80


			80


			80





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,10


			1,19


			1,31


			1,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.863


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			65


			65


			65


			65





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,04


			1,12


			1,22


			1,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.863


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			64


			64


			64


			64





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,03


			1,11


			1,21


			1,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.864


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			54


			54


			54


			54





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,034


			0,034


			0,034


			0,034





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,00


			1,07


			1,18


			1,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.864


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			54


			54


			54


			54





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,043


			0,043


			0,043


			0,043





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,00


			1,07


			1,18


			1,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.865


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			47


			47


			47


			47





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,96


			1,04


			1,13


			1,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.865


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			46


			46


			46


			46





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,96


			1,04


			1,13


			1,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.86600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.866


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			41


			41


			41


			41





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,93


			1,01


			1,10


			1,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








AE.86700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.867


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			33


			33


			33


			33





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,88


			0,95


			1,04


			1,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.867


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			33


			33


			33


			33





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,96


			1,04


			1,13


			1,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.871


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			73


			73


			73


			73





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,08


			1,18


			1,29


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.871


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			70


			70


			70


			70





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,077


			0,077


			0,077


			0,077





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,07


			1,16


			1,26


			1,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.872


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			55


			55


			55


			55





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,01


			1,09


			1,21


			1,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.872


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			53


			53


			53


			53





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,060


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,98


			1,06


			1,17


			1,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.873


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			44


			44


			44


			44





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,95


			1,03


			1,12


			1,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.873


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			43


			43


			43


			43





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,94


			1,02


			1,11


			1,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.874


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			36


			36


			36


			36





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,89


			0,96


			1,05


			1,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.874


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			36


			36


			36


			36





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,043


			0,043


			0,043


			0,043





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,89


			0,96


			1,05


			1,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.875


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			31


			31


			31





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,86


			0,92


			1,01


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.875


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			31


			31


			31





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,86


			0,92


			1,01


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.87600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.876


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			27


			27


			27


			27





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,82


			0,89


			0,97


			1,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.876


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			27


			27


			27


			27





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,82


			0,89


			0,97


			1,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80











AE.87700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.877


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			22


			22


			22


			22





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,72


			0,77


			0,85


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.877


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			22


			22


			22


			22





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,72


			0,77


			0,85


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			50


			60


			70


			80








AE.88100  XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Phạm vi định mức:



- Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức.



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.88110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8811


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			193


			193


			193


			193





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,44


			1,57


			1,73


			1,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8811


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			184


			184


			184


			184





			


			


			Vữa


			m3


			0,216


			0,216


			0,216


			0,216





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,41


			1,54


			1,69


			1,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8812


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			145


			145


			145


			145





			


			


			Vữa


			m3


			0,168


			0,168


			0,168


			0,168





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,36


			1,48


			1,63


			1,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.88130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8813


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			116


			116


			116


			116





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,29


			1,40


			1,53


			1,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8813


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			119


			119


			119


			119





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,31


			1,42


			1,56


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8814


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			97


			97


			97


			97





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,23


			1,33


			1,46


			1,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8814


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vữa


			m3


			0,120


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,25


			1,37


			1,50


			1,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8815


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			83


			83


			83


			83





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,18


			1,27


			1,39


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023








			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8815


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			88


			88


			88


			88





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,20


			1,31


			1,43


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8817


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			58


			58


			58


			58





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,04


			1,12


			1,22


			1,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8817


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			63


			63


			63


			63





			


			


			Vữa


			m3


			0,083


			0,083


			0,083


			0,083





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,11


			1,21


			1,34


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8821


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			103


			103


			103


			103





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,25


			1,37


			1,50


			1,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8821


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			92


			92


			92


			92





			


			


			Vữa


			m3


			0,216


			0,216


			0,216


			0,216





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,21


			1,31


			1,42


			1,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8822


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			78


			78


			78


			78





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,16


			1,26


			1,39


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8822


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			73


			73


			73


			73





			


			


			Vữa


			m3


			0,168


			0,168


			0,168


			0,168





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,13


			1,22


			1,34


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8823


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			62


			62


			62


			62





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,06


			1,14


			1,25


			1,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8823


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			60


			60


			60


			60





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,05


			1,13


			1,24


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8824


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			52


			52


			52


			52





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,02


			1,10


			1,20


			1,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8824


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			51


			51


			51


			51





			


			


			Vữa


			m3


			0,122


			0,122


			0,122


			0,122





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,01


			1,09


			1,19


			1,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8825


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			44


			44


			44


			44





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,97


			1,05


			1,14


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8825


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			44


			44


			44


			44





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,97


			1,05


			1,14


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8826


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			39


			39


			39


			39





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,94


			1,02


			1,11


			1,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








AE.88270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8827


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			31


			31


			31





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,90


			0,97


			1,06


			1,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8827


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			31


			31


			31





			


			


			Vữa


			m3


			0,083


			0,083


			0,083


			0,083





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,90


			0,97


			1,06


			1,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8831


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			71


			71


			71


			71





			


			


			Vữa


			m3


			0,073


			0,073


			0,073


			0,073





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,13


			1,24


			1,36


			1,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8831


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			61


			61


			61


			61





			


			


			Vữa


			m3


			0,216


			0,216


			0,216


			0,216





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,05


			1,13


			1,24


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8832


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			53


			53


			53


			53





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,02


			1,11


			1,22


			1,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8832


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			48


			48


			48


			48





			


			


			Vữa


			m3


			0,169


			0,169


			0,169


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,98


			1,06


			1,17


			1,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88330  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8833


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			42


			42


			42


			42





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,96


			1,04


			1,13


			1,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8833


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			40


			40


			40


			40





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,95


			1,03


			1,12


			1,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88340  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8834


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			35


			35


			35


			35





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,92


			1,00


			1,08


			1,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8834


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			34


			34


			34


			34





			


			


			Vữa


			m3


			0,120


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,91


			0,98


			1,07


			1,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88350  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8835


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			30


			30


			30


			30





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,89


			0,96


			1,05


			1,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8835


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			29


			29


			29


			29





			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,88


			0,95


			1,04


			1,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88360  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8836


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			26


			26


			26


			26





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,85


			0,91


			1,00


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8836


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			26


			26


			26


			26





			


			


			Vữa


			m3


			0,098


			0,098


			0,098


			0,098





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,85


			0,91


			1,00


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.88370  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 25 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8837


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			21


			21


			21


			21





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,074


			0,074


			0,074





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,75


			0,81


			0,89


			0,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 30 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8837


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			21


			21


			21


			21





			


			


			Vữa


			m3


			0,083


			0,083


			0,083


			0,083





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,75


			0,81


			0,89


			0,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89100  XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Phạm vi định mức:



- Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức.



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.89110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5 x 17 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8911


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			196


			196


			196


			196





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,042


			0,042


			0,042


			0,042





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,51


			1,65


			1,81


			1,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8911


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			188


			188


			188


			188





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,080


			0,080


			0,080


			0,080





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,49


			1,61


			1,76


			1,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10 x 20 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8912


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			125


			125


			125


			125





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,39


			1,52


			1,67


			1,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.891


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			121


			121


			121


			121





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,064


			0,064


			0,064


			0,064





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,37


			1,48


			1,62


			1,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 10 x 30)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8913


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			210


			210


			210


			210





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,067


			0,067


			0,067


			0,067





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,53


			1,65


			1,81


			1,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8913


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			214


			214


			214


			214





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,049


			0,049


			0,049


			0,049





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,54


			1,68


			1,85


			1,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 20 x 30)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8914


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			108


			108


			108


			108





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,041


			0,041


			0,041


			0,041





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,34


			1,45


			1,57


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8914


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			107


			107


			107


			107





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,33


			1,43


			1,56


			1,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 10,5 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8915


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			113


			113


			113


			113





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,061


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,34


			1,45


			1,57


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8915


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			116


			116


			116


			116





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,35


			1,46


			1,59


			1,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 22 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8916


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			56


			56


			56


			56





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,036


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,13


			1,22


			1,34


			1,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 22 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8916


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			55


			55


			55


			55





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,038


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,12


			1,21


			1,32


			1,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89500  XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Phạm vi định mức:



- Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức.



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.89510  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5 x 17 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 7,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8951


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			183


			183


			183


			183





			


			


			Vữa


			m3


			0,107


			0,107


			0,107


			0,107





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,49


			1,63


			1,79


			1,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8951


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			165


			165


			165


			165





			


			


			Vữa


			m3


			0,226


			0,226


			0,226


			0,226





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,47


			1,58


			1,73


			1,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89520  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10 x 20 x 39)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8952


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			118


			118


			118


			118








			


			


			Vữa


			m3


			0,108


			0,108


			0,108


			0,108





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,40


			1,53


			1,68


			1,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8952


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			110


			110


			110


			110





			


			


			Vữa


			m3


			0,179


			0,179


			0,179


			0,179





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,38


			1,49


			1,63


			1,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89530  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 10 x 30)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8953


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			188


			188


			188


			188





			


			


			Vữa


			m3


			0,188


			0,188


			0,188


			0,188





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,50


			1,62


			1,77


			1,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8953


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			197


			197


			197


			197





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,52


			1,66


			1,82


			1,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89540  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 20 x 30)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8954


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vữa


			m3


			0,118


			0,118


			0,118


			0,118





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,36


			1,47


			1,61


			1,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8954


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			99


			99


			99


			99





			


			


			Vữa


			m3


			0,141


			0,141


			0,141


			0,141





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,35


			1,46


			1,59


			1,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89550  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 10,5 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8955


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			102


			102


			102


			102





			


			


			Vữa


			m3


			0,172


			0,172


			0,172


			0,172





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,36


			1,47


			1,61


			1,67








			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,024


			0,024


			0,024


			0,024





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8955


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			109


			109


			109


			109





			


			


			Vữa


			m3


			0,107


			0,107


			0,107


			0,107





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,38


			1,49


			1,63


			1,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.89560  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 22 x 40)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8956


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			53


			53


			53


			53





			


			


			Vữa


			m3


			0,10


			0,10


			0,10


			0,10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,14


			1,24


			1,35


			1,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			1


			2


			3


			4








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 22 (cm)





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AE.8956


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			52


			52


			52


			52





			


			


			Vữa


			m3


			0,107


			0,107


			0,107


			0,107





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,13


			1,22


			1,34


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			5


			6


			7


			8








AE.90000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.



AE.91000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây ống khói


			Lò nung Clinke


			Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói





			AE.91


			Xây ống khói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa


			kg


			1.020


			1.050


			1.050





			


			


			Vữa Samốt


			kg


			105


			58


			54





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			1


			2





			AE.91


			Xây lò nung Clinke


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,50


			7,25


			4,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,600


			0,450


			0,300





			AE.91


			Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,072


			0,072


			0,072





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			1,200


			-


			-





			


			


			Palăng xích 3 t


			ca


			-


			0,500


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			110


			210


			310








AE.92000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân Xiclon


			Trong phễu, trong ống thép


			Trong côn, cút thép





			AE.92


			Xây thân Xiclon


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa


			kg


			1.050


			1.010


			1.015





			


			


			Vữa Samốt


			kg


			105


			126


			157





			AE.92


			Xây trong phễu, trong ống thép


			Vật liệu khác


			%


			1


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,0


			12,5


			14,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,900


			1,500


			1,500





			AE.92


			Xây trong côn, cút thép


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,072


			0,072


			0,072





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			1,300


			1,500


			1,500





			


			


			Palăng xích 3 t


			ca


			1,300


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			110


			210


			310








AE.93000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây tường lò


			Xây vòm lò


			Xây đáy lò


			Xây đường khói





			AE.93


			Xây tường lò


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa


			kg


			1050


			1010


			1050


			1010





			


			Xây vòm lò


			Vữa Samốt


			kg


			50


			52


			50


			50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			Xây đáy lò


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,5


			8,5


			7,0


			9,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			Xây đường khói


			Máy cắt gạch 1,7kW


			ca


			0,550


			0,650


			0,100


			0,600





			


			


			Máy trộn vữa 150l


			ca


			0,072


			0,072


			0,072


			0,072





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			110


			120


			130


			140








Quy định áp dụng định mức:



Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.



PHỤ LỤC



ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY



I- THUYẾT MINH



- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.



- Định mức dự toán cấp phối vữa xây, trát bê tông nhẹ ở mục III.



- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho vữa xây, vữa trát có các mác 10, 25, 50, 75, 100, 125 và 150. Mác vữa được xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trên các mẫu lập phương kích thước 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoặc trên các nửa mẫu 40 x 40 x 40mm sau khi uốn gãy.



- Cát sử dụng trong cấp phối vữa được phân loại theo TCVN 7570:2006



- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989



- Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít



II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG



1. Xi măng PCB30



1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng, cát mịn



1.1.1. Vữa tam hợp cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			10


			25


			50


			75


			100





			B111


			Xi măng


			kg


			72


			125


			231


			323


			417





			


			Vôi cục


			kg


			122


			111


			82


			57


			32





			


			Cát vàng


			m3


			1,295


			1,265


			1,224


			1,193


			1,163





			


			Nước


			lít


			221


			222


			221


			220


			219





			


			1


			2


			3


			4


			5








1.1.2. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			10


			25


			50


			75





			B112


			Xi măng


			kg


			79


			135


			250


			347





			


			Vôi cục


			kg


			117


			104


			74


			49





			


			Cát mịn


			m3


			1,283


			1,263


			1,221


			1,180





			


			Nước


			lít


			231


			233


			231


			231





			


			1


			2


			3


			4








1.1.3. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			10


			25


			50





			B113


			Xi măng


			kg


			89


			155


			285





			


			Vôi cục


			kg


			115


			96


			63





			


			Cát mịn


			m3


			1,252


			1,232


			1,18





			


			Nước


			lít


			243


			245


			242





			


			1


			2


			3








1.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn



1.2.1. Vữa xi măng cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100


			125





			B121


			Xi măng


			kg


			124


			226


			310


			399


			477





			


			Cát vàng


			m3


			1,255


			1,193


			1,153


			1,102


			1,061





			


			Nước


			lít


			276


			273


			270


			266


			266





			


			1


			2


			3


			4


			5








1.2.2. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100





			B122


			Xi măng


			kg


			134


			246


			338


			430





			


			Cát mịn


			m3


			1,252


			1,201


			1,149


			1,097





			


			Nước


			lít


			280


			276


			272


			270





			


			1


			2


			3


			4








1.2.3. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75





			B123


			Xi măng


			kg


			156


			282


			385





			


			Cát mịn


			m3


			1,242


			1,170


			1,118





			


			Nước


			lít


			283


			278


			275





			


			1


			2


			3








2. Xi măng PC40 & PCB40



2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng, cát mịn



2.1.1. Vữa tam hợp cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100


			125





			B211


			Xi măng


			kg


			97


			180


			250


			324


			396





			


			Vôi cục


			kg


			95


			78


			64


			47


			32





			


			Cát vàng


			m3


			1,295


			1,265


			1,234


			1,204


			1,173





			


			Nước


			lít


			223


			221


			222


			221


			220





			


			1


			2


			3


			4


			5








2.1.2. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100





			B212


			Xi măng


			kg


			104


			194


			270


			350





			


			Vôi cục


			kg


			93


			73


			58


			40





			


			Cát mịn


			m3


			1,283


			1,252


			1,221


			1,190





			


			Nước


			lít


			234


			233


			232


			230





			


			1


			2


			3


			4








2.1.3. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75





			B213


			Xi măng


			kg


			119


			220


			306





			


			Vôi cục


			kg


			88


			66


			47





			


			Cát mịn


			m3


			1,263


			1,221


			1,180





			


			Nước


			lít


			246


			245


			243





			


			1


			2


			3








2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn



2.2.1. Vữa xi măng cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100


			125


			150





			B221


			Xi măng


			kg


			95


			174


			241


			312


			378


			439





			


			Cát vàng


			m3


			1,275


			1,224


			1,193


			1,153


			1,112


			1,081





			


			Nước


			lít


			277


			275


			274


			270


			269


			266





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








2.2.2. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100


			125





			B222


			Xi măng


			kg


			104


			190


			264


			339


			410





			


			Cát mịn


			m3


			1,273


			1,232


			1,190


			1,149


			1,107





			


			Nước


			lít


			280


			279


			275


			273


			271





			


			1


			2


			3


			4


			5








2.2.3. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4



			Mã Hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa





			


			


			


			25


			50


			75


			100





			B223


			Xi măng


			kg


			119


			218


			301


			384





			


			Cát mịn


			m3


			1,263


			1,201


			1,159


			1,118





			


			Nước


			lít


			285


			281


			278


			275





			


			1


			2


			3


			4








III- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa


			Nước (lít)





			


			


			


			50


			75


			Xây


			Trát





			B311 



B312


			Vữa khô trộn sẵn (xây)



Vữa khô trộn sẵn (trát)


			kg 



kg


			1.403



1.392


			1.413



1.402


			243


			258





			


			1


			2


			








CHƯƠNG VI



THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG



HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:



1. Định mức thi công kết cấu bê tông gồm:



- Công tác đổ bê tông:



- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép.



- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.



2. Công tác đổ bê tông các kết cấu được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông). Đổ bê tông được định mức cho 3 dây chuyền:



- Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công.



- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng cần cẩu.



- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng máy bơm bê tông.



3. Công tác đổ bê tông bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp sử dụng vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công trong công tác đổ bê tông bằng thủ công điều chỉnh hệ số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.



4. Công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông được định mức cho công tác đổ bằng máy bơm bê tông tĩnh. Trường hợp đổ bằng xe bơm bê tông tự hành thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,9, máy bơm bê tông tĩnh trong định mức được thay bằng xe bơm bê tông tự hành và hao phí được điều chỉnh với hệ số 0,8.



5. Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được định mức cho công tác gia công, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.



AF.10000  ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.



AF.11000  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY 



AF.11100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều rộng (cm)





			


			


			


			


			≤ 250


			>250





			AF.111


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025








			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,07


			0,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			10


			20








AF.11200  BÊ TÔNG MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều rộng (cm)





			


			


			


			


			≤250


			>250





			AF.112


			Bê tông móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,23


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			10


			20








AF.11300  BÊ TÔNG NỀN



AF.11400  BÊ TÔNG BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông nền


			Bê tông bệ máy





			AF.113


			Bê tông nền


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			AF.114


			Bê tông bệ máy


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,19


			1,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			-


			0,089





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-





			


			10


			10








AF.12000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.12100  BÊ TÔNG TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy (cm)





			


			


			


			


			≤ 45


			> 45





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AF.121


			Bê tông tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,49


			2,95


			2,30


			2,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng 2 t


			ca


			-


			0,110


			-


			0,110





			


			10


			20


			30


			40








AF.12200  BÊ TÔNG CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện cột (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,1


			> 0,1





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AF.122


			Bê tông cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,15


			3,37


			2,84


			3,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,200


			0,200





			


			


			Vận thăng 2 t


			ca


			-


			0,110


			-


			0,110





			


			10


			20


			30


			40








AF.12300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều


			cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28





			AF.123


			Bê tông xà dầm, giằng nhà


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,67


			2,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng 2 t


			ca


			-


			0,110





			


			10


			20








AF.12400  BÊ TÔNG SÀN MÁI



AF.12500  BÊ TÔNG LANH TÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG



AF.12600  BÊ TÔNG CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sàn mái


			Lanh tô mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


			Cầu thang





			


			


			


			


			


			


			Thường


			Xoáy trôn ốc





			AF.124


			Bê tông sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.125


			Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan ô văng


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,86


			2,66


			2,03


			2,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			AF.126


			Bê tông cầu thang


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089


			0,089


			0,089


			0,089





			


			


			Vận thăng 0,8 t


			ca


			0,110


			0,110


			0,110


			0,110





			


			10


			10


			10


			20








AF.13100  BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP 



AF.13200  BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Giếng nước, giếng cáp


			Mương cáp, rãnh nước





			AF.131


			Bê tông giếng nước, giếng cáp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			AF.132


			Bê tông mương cáp, rãnh nước


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,40


			1,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			10


			10








AF.13300  BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY 



AF.13400  BÊ TÔNG ỐNG CỐNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ống xi phông, ống phun, ống buy


			Ống cống hình hộp





			


			


			


			


			Đường kính ống (cm)


			





			


			


			


			


			≤ 100


			≤ 200


			> 200


			





			AF.133


			Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,98


			2,51


			2,39


			2,21





			AF.134


			Bê tông ống cống hình hộp


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca 


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,089





			


			10


			20


			30


			10








AF.14100  BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU



AF.14200  BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng, mố, trụ


			Mũ mố, mũ trụ





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.141


			Bê tông móng, mố, trụ cầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông 


			m3 


			1,025 


			1,025 


			1,025 


			1,025 





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,04


			2,44


			2,58


			2,93





			AF.142


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l 


			ca 


			0,095 


			0,110 


			0,095 


			0,110 





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,100


			0,089


			0,100





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,045


			0,060


			0,045


			0,060





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,110


			-


			0,110





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,110


			-


			0,110





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,040


			-


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20








AF.14300  BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ, LAN CAN, GỜ CHẮN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bản mặt cầu


			Lan can, gờ chắn





			AF.143


			Bê tông bản mặt cầu, bản quá độ, lan can, gờ chắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,10


			3,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.15110  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT 



AF.15120  BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG 



AF.15130  BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông buồng xoắn, ống hút 



ĐVT: 1m3


			Cầu máng thường 



ĐVT: 1m3


			Cầu máng vỏ mỏng 



ĐVT: 1m2








			AF.151


			Bê tông buồng xoắn, ống hút


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			0,036





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			5





			AF.151


			Bê tông cầu máng


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,12


			2,49


			0,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,003





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,080





			


			10


			20


			30








AF.15200  BÊ TÔNG CẦU CẢNG



Đơn vị tính:1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông mối nối bản dầm dọc


			Bê tông dầm





			AF.152


			Bê tông cầu cảng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,68


			1,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,210


			0,210





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,006


			0,006





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.15300  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.153


			Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,10





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.15400  BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.154


			Bê tông mặt đường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Gỗ làm khe co dãn


			m3


			0,008


			0,0085





			


			


			Nhựa đường


			kg


			1,91


			2,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,37


			1,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.15500  BÊ TÔNG GẠCH VỠ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.155


			Bê tông gạch vỡ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,538





			


			


			Gạch vỡ


			m3


			0,893





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,88





			


			10








AF.16000  BÊ TÔNG BỂ CHỨA



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành thẳng


			Thành cong





			AF.160


			Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,13


			5,23





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			120


			210








AF.17100  BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.171


			Máng máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,98





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.17200  BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.172


			Bê tông hố van, hố ga


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Vữa bê tông 


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			1,95





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.17400  BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tháp đèn





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.174


			Bê tông tháp đèn trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,050


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,49


			7,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Tời điện 2T


			ca


			0,328


			0,399





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,109


			0,109





			


			10


			20








AF.18100  BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn vữa, vận chuyển vữa lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun vữa vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.181


			Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,88





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3


			ca


			0,415





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,415





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			0,415





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,415





			


			


			Máy khác


			ca


			2





			


			10








ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)



AF.20000  ĐỔ BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AF.21100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG 



AF.21200  BÊ TÔNG MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lót móng


			Chiều rộng móng (cm)





			


			


			


			


			


			≤ 250


			> 250





			AF.211


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			1


			3





			AF.212


			Bê tông móng


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,42


			0,58


			0,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			0,089





			


			10


			10


			20








AF.21300  BÊ TÔNG NỀN



AF.21400  BÊ TÔNG BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông nền


			Bê tông Bệ máy





			AF.213


			Bê tông nền


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			AF.214


			Bê tông bệ máy


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,44


			1,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,030


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			-


			0,089





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-





			


			10


			10








AF.22000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.22100  BÊ TÔNG TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy ≤ 45 cm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.221


			Bê tông tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,66


			2,25


			2,66


			2,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,040


			-


			-


			-





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			0,040





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy > 45 cm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.221


			Bê tông tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,48


			2,06


			2,42


			2,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,040


			-


			-


			-





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			0,040





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			50


			60


			70


			80








AF.22200  BÊ TÔNG CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện cột ≤ 0,1m2





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.222


			Bê tông cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,27


			2,67


			3,14


			3,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,060


			-


			-


			-





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,028


			0,040


			0,050





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,028


			0,040


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện cột > 0,1m2





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.222


			Bê tông cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,98


			2,33


			2,75


			3,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,050


			-


			-


			-





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,025


			0,035


			0,045





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,025


			0,035


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,045





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			50


			60


			70


			80








AF.22300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.223


			Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,66


			2,07


			2,45


			2,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,040


			-


			-


			-





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			0,040





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,021


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AF.23000  BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng, mố, trụ cầu


			Mũ mố, mũ trụ cầu





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.231


			Bê tông móng, mố, trụ cầu.


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,58


			2,02


			2,40


			3,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,045


			0,060


			0,054


			0,080





			AF.232


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu.


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,085


			0,100


			0,085


			0,100





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,060


			-


			0,080





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,060


			-


			0,080





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,020


			-


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20








AF.24100  BÊ TÔNG CẦU CẢNG



Đơn vị tính:1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông mối nối bản dầm dọc


			Bê tông dầm





			AF.241


			Bê tông cầu cảng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,05


			1,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,030


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,030


			0,030





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,010


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.24200  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.242


			Bê tông mái bờ kênh mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.24300  BÊ TÔNG TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 45


			> 45





			AF.243


			Bê tông tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,66


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16t


			ca


			0,027


			0,027





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Hướng dẫn áp dụng: Bê tông tường đầu, tường cánh cống bằng cần cẩu áp dụng định mức mã hiệu AF.24300 và hao phí nhân công nhân hệ số 1,05



AF.24400  BÊ TÔNG MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.244


			Bê tông mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			1,41





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16t


			ca


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.25000  BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc nhồi


			Cọc Barrette





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)


			





			


			


			


			


			≤ 1000


			> 1000


			≤ 1000


			> 1000


			





			AF.251


			Bê tông cọc nhồi trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,91


			0,77


			1,09


			0,92


			0,79





			AF.252


			Bê tông cọc nhồi dưới nước


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t 


			ca 


			0,083


			0,057


			0,090


			0,060


			0,055





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			-


			0,090


			0,060


			-





			AF.253


			Bê tông cọc, tường Barrette


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			-


			0,090


			0,060


			-





			


			


			Tàu kéo 150 cv 


			ca


			- 


			- 


			0,030


			0,020


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20


			10








Quy định áp dụng định mức: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%. 



AF.26100  BÊ TÔNG BỂ CHỨA



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bể chứa





			


			


			


			


			Thành thẳng


			Thành cong





			AF.261


			Bê tông bể chứa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,70


			3,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,080


			0,080





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.26200  BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.262


			Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Vữa bê tông 


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,42





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,080





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200





			


			10








AF.27000  BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI



Đơn vị tính: m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông trượt lồng thang máy


			Bê tông trượt Silô


			Bê tông trượt ống khói





			AF.271


			Bê tông trượt lồng thang máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,66


			1,91


			3,41





			AF.272


			Bê tông trượt Silô


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cẩu tháp 50 t


			ca


			0,065


			0,065


			0,075





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,150


			0,250





			AF.273


			Bê tông trượt ống khói


			Máy bơm nước 20 KW


			ca 


			0,050


			0,030


			0,040





			


			


			Vận thăng 3 t 


			ca


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			10


			10








AF.30000  ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AF.31100  BÊ TÔNG MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều rộng (cm)





			


			


			


			


			≤ 250


			> 250





			AF.311


			Bê tông móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,55


			0,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.31200  BÊ TÔNG NỀN



AF.31200  BÊ TÔNG BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông nền


			Bê tông bệ máy





			AF.312


			Bê tông nền


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			AF.313


			Bê tông bệ máy


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,40


			1,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			-


			0,089





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.31310  BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.313


			Bê tông bản mặt cầu, bản quá độ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,74





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033





			


			


			Máy dầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.32000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



AF.32100  BÊ TÔNG TƯỜNG



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy (cm)





			


			


			


			


			≤ 45


			> 45





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AF.321


			Bê tông tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,66


			2,25


			1,48


			2,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			30


			40








AF.32200  BÊ TÔNG CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện cột (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,1


			> 0,1





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 6


			≤ 28





			AF.322


			Bê tông cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,27


			2,67


			1,98


			2,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,200


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			30


			40








AF.32300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.323


			Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1








			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,66





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.32400  BÊ TÔNG TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG MÁY BƠM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 45


			> 45





			AF.324


			Bê tông tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh bằng máy bơm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,66


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








Hướng dẫn áp dụng: Bê tông tường đầu, tường cánh cống bằng bơm áp dụng định mức mã hiệu AF.32400 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05



AF.32500  BÊ TÔNG MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG MÁY BƠM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.325


			Bê tông mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh bằng máy bơm


			Vật liệu


			m3


			





			


			


			Vữa bê tông


			%


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,41





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.33000  BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU



Đơn vị tính :1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng, mố, trụ cầu


			Mũ mố, mũ trụ cầu





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.331


			Bê tông móng, mố, trụ cầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,55


			1,98


			2,35


			2,66





			AF.332


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,033


			0,044


			0,040


			0,060





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,044


			0,040


			0,060





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,085


			0,100


			0,085


			0,100





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,088


			-


			0,120





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,044


			-


			0,060





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,026


			-


			0,033





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			10


			20








AF.33300  BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, ĐÚC HẪNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dầm





			


			


			


			


			Đúc đẩy


			Đúc hẫng trên cạn


			Đúc hẫng dưới nước





			AF.333


			Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,84


			6,59


			8,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,035


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,035


			-





			


			


			Cần cẩu nổi 30 t


			ca


			-


			-


			0,050





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,035


			0,035


			0,050





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			-


			0,050





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			-


			0,012





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2








Phạm vi định mức: Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn, vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong định mức.



AF.33400  BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU, DẦM BẢN CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dầm





			


			


			


			


			Dầm hộp


			Dầm bản





			AF.334


			Bê tông dầm hộp cầu, dầm bản cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,03


			3,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,035


			0,035





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,035


			0,035





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.34100  BÊ TÔNG CẦU CẢNG



Đơn vị tính:1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông mối nối bản dầm dọc


			Bê tông dầm





			AF.341


			Bê tông cầu cảng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,05


			1,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,033


			0,033





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,010


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AF.34200  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.342


			Bê tông mái bờ kênh mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033





			


			


			Mày đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.35000  BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính :1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc nhồi


			Cọc, tường Barrette





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)


			





			


			


			


			


			≤ 1000


			>1000


			≤ 1000


			>1000


			





			AF.351


			Bê tông cọc nhồi trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			2,0


			2,0


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,83


			0,70


			0,99


			0,84


			0,72





			AF.352


			Bê tông cọc nhồi dưới nước


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,079


			0,047


			0,087


			0,057


			0,046





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,079


			0,047


			0,087


			0,057


			0,046





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			-


			0,174


			0,114


			-





			AF.353


			Bê tông cọc, tường Barette


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			-


			0,087


			0,057


			-





			


			


			Tàu kéo 150 cv 


			ca


			- 1


			- 1


			0,040


			0,028


			- 1





			


			


			Máy khác


			%


			


			


			1


			1


			





			


			10


			20


			10


			20


			10








Quy định áp dụng định mức: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.



AF.36000  CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦMVỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị khối đổ. Gia công, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).



AF.36110  BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.361


			Bê tông toàn tiết diện hầm ngang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			0,217





			


			


			Thép tròn


			kg


			3,100





			


			


			Que hàn


			kg


			0,180





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,95





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,177





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,046





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AF.36120  BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG 



AF.36130  BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG 



AF.36140  BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông





			


			


			


			


			Nền hầm


			Tường hầm


			Vòm hầm





			AF.361


			Bê tông nền hầm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,030


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			0,233


			0,260


			0,200





			


			


			Thép tròn


			kg


			3,100


			3,100


			3,100





			


			


			Que hàn


			kg


			0,068


			0,260


			0,180





			AF.361


			Bê tông tường hầm


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,93


			2,01


			3,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			AF.361


			Bê tông vòm hầm


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,068


			0,188


			0,188





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			0,089


			-


			-





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			-


			0,013


			0,068





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,014


			0,091


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			20


			30


			40








AF.36200  BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG



AF.36300  BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG 



AF.36400  BÊ TÔNG NÚT HẦM



Đơn vị tính: 1 m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông hầm đứng


			Bê tông hầm nghiêng


			Bê tông nút hầm





			AF.362


			Bê tông hầm đứng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030


			1,030


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			-


			0,217


			0,217





			


			


			Thép tròn


			kg


			-


			2,800


			3,500





			


			


			Que hàn


			kg


			0,063


			0,180


			0,172





			AF.363


			Bê tông hầm nghiêng


			Vật liệu khác


			%


			1


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,67


			4,26


			2,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			AF.364


			Bê tông nút hầm


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca 


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,143


			0,143


			0,188





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			0,188


			0,188


			0,013





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,014


			0,063


			0,0600





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135cv


			ca


			-


			-


			0,013





			


			


			Máy khác


			%


			1


			2


			2





			


			10


			10


			10








AF.36500  BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông cột


			Bê tông dầm


			Bê tông sàn





			AF.365


			Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3 


			1,030


			1,030


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			-


			0,260


			0,280





			


			


			Thép tròn


			kg


			-


			3,100


			1,090





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			0,260


			0,255





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,16


			2,61


			3,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,036


			0,036


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,188


			0,188


			0,188





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135cv


			ca


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020


			0,020


			0,026





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			0,091


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








AF.36500  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bệ đỡ máy phát


			Buồng xoắn, ống hút





			AF.365


			Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030


			1,030





			


			


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			0,273


			0,273





			


			


			Thép tròn


			kg


			3,100


			3,100





			


			


			Que hàn


			kg


			0,328


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,88


			3,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,036


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,188


			0,188





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			-


			0,068





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020


			0,020





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,116


			0,116





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			40


			50








AF.36500  BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.365


			Bê tông chèn buồng xoắn



ống hút trong hầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,34





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,036





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,188





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,020





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			60








AF.37100  BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, ống đổ vữa bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.371


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,020


			1,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,31


			1,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,036


			0,045





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,045





			


			


			Cano 23 cv


			ca


			-


			0,045





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Phạm vi định mức: Định mức chưa gồm công tác làm sàn đạo, vách ngăn.



AF.37200  BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC



Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống đổ vữa xi măng. Xếp đá hộc, trộn vữa xi măng, bơm vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.372


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3 


			1,100


			1,100





			


			


			Vữa xi măng 


			m3


			0,334


			0,334





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,84


			2,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm vữa 9 m3/h


			ca


			0,045


			0,055





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,045


			0,055





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,055





			


			


			Cano 23 cv


			ca


			-


			0,055





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			20








Phạm vi định mức: Định mức chưa gồm công tác làm sàn đạo, vách ngăn.



AF.37300  BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, SÂN QUAY ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.373


			Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay đường cất hạ cánh đổ bằng máy rải bê tông SP500


			Vật liệu


			m3


			1,025





			


			


			Vữa bê tông


			%


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			công


			1,76





			


			


			Nhân công nhóm 2


			


			





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy rải bê tông SP500


			ca


			0,013





			


			


			Máy đào 0,65m3


			ca


			0,013





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








Phạm vi định mức: Định mức chưa gồm công tác tạo nhám bằng máy sau khi bê tông đạt cường độ.



AF.37400  BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.374


			Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			1.824





			


			


			Phụ gia


			kg


			40,56





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150 l


			ca


			1,830





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			1,830





			


			


			Máy bơm vữa 9 m3/h


			ca


			1,830





			


			


			Máy bơm nước 20 kW


			ca


			0,500





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			10








AF.37500  BƠM VỮA XI MĂNG LẤP ĐẦY ỐNG SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch ống siêu âm, cân đong, trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.375


			Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,60


			4,23





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 80l


			ca


			0,200


			0,240





			


			


			Máy bơm vữa xi măng 9m3/h


			ca


			0,200


			0,240





			


			


			Máy bơm nước 20kW


			ca


			0,060


			0,066





			


			


			Sà lan 400T


			ca


			-


			0,240








			


			


			Tàu kéo 150CV


			ca


			-


			0,160





			


			10


			20








AF.37710  BÊ TÔNG LẤP ĐẦY PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác. Lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ ống bơm. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.377


			Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,91





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,033





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AF.38200  BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh, tưới ẩm bề mặt nền. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông. Bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.382


			Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP 500


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,21





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy rải bê tông SP500


			ca


			0,009





			


			


			Máy đào 0,65m3


			ca


			0,009





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,009





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AF.39110  BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) MẶT ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh, tưới nước bề mặt nền. Rải vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng máy rải, đầm bằng máy đầm bánh thép, bánh lốp. Rải bù vữa, xử lý đường biên và khuyết tật bằng thủ công. Hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp rải (cm)





			


			


			


			


			12


			14


			16





			AF.391


			Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông RCC


			m3


			12,24


			14,28


			16,32





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,36


			2,73


			3,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,080


			0,091


			0,104





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,019


			0,021


			0,023





			


			


			Máy lu rung 15 t


			ca


			0,087


			0,099


			0,103





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,082


			0,093


			0,097





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều


			dày lớp rải (cm)





			


			


			


			


			18


			20


			22





			AF.391


			Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông RCC


			m3


			18,36


			20,40


			22,44





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,99


			4,43


			4,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy rải 130-140 cv


			ca


			0,117


			-


			-





			


			


			Máy rải SP500


			ca


			-


			0,050


			0,055





			


			


			Máy lu bánh thép 8,5 t


			ca


			0,025


			0,028


			0,031





			


			


			Máy lu rung 15 t


			ca


			0,107


			0,119


			0,131





			


			


			Máy lu bánh hơi 16 t


			ca


			0,101


			0,112


			0,123





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			14


			15


			16








AF.40000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG



Hướng dẫn áp dụng:



- Công tác bê tông thuỷ công được định mức cho trường hợp đổ bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được định mức chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.



- Hao phí nhân công trong định mức công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.



- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Hao phí nhân công trong định mức đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.



- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm hao phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).



Thành phần công việc:



Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



AF.41000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN



AF.41110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY



AF.41120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY



AF.41130  BÊ TÔNG NỀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lót móng, Lấp đầy


			Bản đáy


			Nền





			AF.411


			Bê tông lót móng, lấp đầy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			1





			AF.411


			Bê tông bản đáy


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,29


			0,68


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,020


			0,022


			0,020





			AF.411


			Bê tông nền


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			-





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			-


			-


			0,089





			


			10


			20


			30








AF.41200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2





			AF.412


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,77


			1,61


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AF.412


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,30


			1,17


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			40


			50


			60








AF.41300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều


			dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.413


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,90


			1,71


			1,54


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,025


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.41400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.414


			Bê tông tường thượng lưu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,42


			1,28


			1,16


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,025


			0,025


			0,022


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.41510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP



AF.41520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN 



AF.41530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG



AF.41540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân đập


			Mặt cong đập tràn


			Mũi phóng


			Dốc nước





			AF.415


			Bê tông phía trong thân đập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.415


			Bê tông mặt cong đập tràn


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,51


			2,10


			1,10


			0,92





			AF.415


			Bê tông mũi phóng


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,022


			0,022





			AF.415


			Bê tông dốc nước


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089


			0,18


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			-


			1


			-


			-





			


			10


			20


			30


			40








AF.41600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.416


			Bê tông tháp điều áp


			Vật liệu


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vữa bê tông


			


			


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,77


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,027


			0,030





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			10


			20








AF.41710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.417


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,03





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,18





			


			10








AF.41720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC



AF.41730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 



AF.41740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bọc đường ống áp lực


			Bệ đỡ máy phát


			Mái kênh, mái hố xói





			AF.417


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1





			AF.417


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,59


			1,57


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			AF.417


			Bê tông mái kênh hố xói


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			20


			30


			40








AF.41750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN



AF.41760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Buồng xoắn


			Ống hút





			AF.417


			Bê tông buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			AF.417


			Bê tông ống hút


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,91


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,022


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			50


			60








AF.41770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.417


			Bê tông sàn dày ≥ 30cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			70








AF.41800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.418


			Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥80mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t phục vụ đầm chùm


			ca


			0,031





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 3,5kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.41900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.419


			Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,027





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,243





			


			10








AF.42000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN



AF.42110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY



AF.42120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY



AF.42130  BÊ TÔNG NỀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lót móng, lấp đầy


			Bản đáy


			Nền





			AF.421


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			1





			AF.421


			Bê tông bản đáy


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,29


			0,68


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,015


			0,017


			0,015





			AF.421


			Bê tông nền


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			-





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			-


			-


			0,089





			


			10


			20


			30








AF.42200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2





			AF.422


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,77


			1,61


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AF.422


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,30


			1,17


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,020


			0,017


			0,015





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			40


			50


			60








AF.42300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.423


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,90


			1,71


			1,54


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,020


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.42400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.424


			Bê tông tường thượng lưu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,42


			1,28


			1,16


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,020


			0,020


			0,017


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.42510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP



AF.42520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN 



AF.42530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG



AF.42540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân đập


			Mặt cong đập tràn


			Mũi phóng


			Dốc nước





			AF.425


			Bê tông phía trong thân đập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.425


			Bê tông mặt cong đập tràn


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,51


			2,10


			1,10


			0,92





			AF.425


			Bê tông mũi phóng


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			AF.425


			Bê tông dốc nước


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,18


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			-


			1


			-


			-





			


			10


			20


			30


			40








AF.42600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.426


			Bê tông tháp điều áp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,77


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,022


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			10


			20








AF.42710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.427


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,025





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.42720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC



AF.42730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 



AF.42740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bọc đường ống áp lực


			Bệ đỡ máy phát


			Mái kênh, mái hố xói





			AF.427


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1





			AF.427


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,59


			1,57


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			AF.427


			Bê tông mái kênh hố xói


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,020


			0,0170


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			20


			30


			40








AF.42750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN



AF.42760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Buồng xoắn


			Ống hút





			AF.427


			Bê tông buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			AF.427


			Bê tông ống hút


			Bu lông các loại


			cái


			0,041


			0,041





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,91


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,017


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			50


			60








AF.42770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.427


			Bê tông sàn dày ≥ 30cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			70








AF.42800  BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.428


			Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t phục vụ đầm chùm


			ca


			0,031





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 3,5 kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.42900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.429


			Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,243





			


			10








AF.43000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN



AF.43110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY



AF.43120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY



AF.43130  BÊ TÔNG NỀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lót móng, lấp đầy


			Bản đáy


			Nền





			AF.431


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.431


			Bê tông bản đáy


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,29


			0,68


			0,44





			AF.431


			Bê tông nền


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,013


			0,015


			0,013





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			-





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			-


			-


			0,089





			


			10


			20


			30








AF.43200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2





			AF.432


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,77


			1,61


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,019


			0,019


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AF.432


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,30


			1,17


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,017


			0,015


			0,013





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			40


			50


			60








AF.43300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.433


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,90


			1,71


			1,54


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,019


			0,019


			0,017


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.43400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.434


			Bê tông tường thượng lưu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,42


			1,28


			1,16


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,017


			0,017


			0,015


			0,015





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			10


			20


			30


			40








AF.43510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP



AF.43520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN 



AF.43530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG



AF.43540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân đập


			Mặt cong đập tràn


			Mũi phóng


			Dốc nước





			AF.435


			Bê tông phía trong thân đập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025


			1,025





			AF.435


			Bê tông mặt công đập tràn


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,51


			2,10


			1,10


			0,92





			AF.435


			Bê tông mũi phóng


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			AF.435


			Bê tông dốc nước


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,089


			0,180


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			-


			1


			-


			-





			


			10


			20


			30


			40








AF.43600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.436


			Bê tông tháp điều áp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,77


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,019


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			10


			20








AF.43710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.437


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,022





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			10








AF.43720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC



AF.43730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 



AF.43740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bọc đường ống áp lực


			Bệ đỡ máy phát


			Mái kênh, mái hố xói





			AF.437


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1





			AF.437


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,59


			1,57


			1,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			AF.437


			Bê tông mái kênh hố xói


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,017


			0,015


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			20


			30


			40








AF.43750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN



AF.43760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Buồng xoắn


			Ống hút





			AF.437


			Bê tông buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025


			1,025





			AF.437


			Bê tông ống hút


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,91


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,015


			0,015





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			50


			60








AF.43770  BÊ TÔNG SÀN DẦY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.437


			Bê tông sàn dầy ≥ 30cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,017





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			70








AF.43800  BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.438


			Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm


			ca


			0,031





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,015





			


			


			Máy đầm dùi 3,5 kW


			ca


			0,089





			


			10








AF.43900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.439


			Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,020





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,243





			


			10








AF.44000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM



Thành phần công việc:



Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm tới vị trí đổ. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AF.44110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY



AF.44120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY



AF.44130  BÊ TÔNG NỀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lót móng, lấp đầy


			Bản đáy


			Nền





			AF.441


			Bê tông lót móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			1





			AF.441


			Bê tông bản đáy


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,29


			0,68


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023





			AF.441


			Bê tông nền


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,089


			-





			


			


			Máy đầm bàn 1 kW


			ca


			-


			-


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








AF.44200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2





			AF.442


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,77


			1,61


			1,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 3


			≤ 5


			> 5





			AF.442


			Bê tông tường cánh, tường biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,30


			1,17


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			40


			50


			60








AF.44300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.443


			Bê tông trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			4


			4


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,90


			1,71


			1,54


			1,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AF.44400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (m)





			


			


			


			


			≤ 0,45


			≤ 1


			≤ 2


			> 2





			AF.444


			Bê tông tường thượng lưu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			3


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,42


			1,28


			1,16


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AF.44510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP



AF.44520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN 



AF.44530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG



AF.44540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thân đập


			Mặt cong đập tràn


			Mũi phóng


			Dốc nước





			AF.445


			Bê tông phía trong thân đập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			AF.445


			Bê tông mặt công đập tràn


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,51


			2,10


			1,10


			0,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			AF.445


			Bê tông mũi


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			AF.445


			Bê tông dốc nước


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,089


			0,18


			0,089


			0,089





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AF.44600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.446


			Bê tông tháp điều áp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,77


			3,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,023


			0,027





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.44710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mố đỡ, mố néo đường ống áp lực





			AF.447


			Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,29





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AF.44720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC



AF.44730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT 



AF.44740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bọc đường ống áp lực


			Bệ đỡ máy phát


			Mái kênh, mái hố xói





			AF.447


			Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,59


			1,57


			1,35





			AF.447


			Bê tông bệ đỡ máy phát


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023


			0,023





			AF.447


			Bê tông mái kênh hố xói


			Máy đầm dùi 1,5kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			20


			30


			40








AF.44750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN



AF.44760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Buồng xoắn


			Ống hút





			AF.447


			Bê tông buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			AF.447


			Bê tông ống hút


			Vật liệu khác


			%


			4


			4





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,91


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023


			0,023








			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			50


			60








AF.44770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.447


			Bê tông sàn dày ≥ 30cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm bê tông 50m3/h


			ca


			0,023





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			70








AF.50000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG, VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN



Hướng dẫn áp dụng:



Định mức sản xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn chỉ áp dụng đối với trường hợp sản xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn tại công trình.



AF.51100  SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn công suất (m3/h)





			


			


			


			


			≤ 16


			≤ 25


			≤ 30


			≤ 50





			AF.511


			Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,25


			6,97


			6,75


			5,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn


			ca


			1,736


			1,190


			1,016


			0,641





			


			


			Máy xúc lật 1,25m3


			ca


			1,736


			1,190


			1,016


			0,641





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,868


			0,595


			0,508


			0,321





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn công suất (m3/h)





			


			


			


			


			≤ 60


			≤ 90


			≤ 120


			≤ 160





			AF.511


			Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,14


			4,82


			4,50


			4,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Trạm trộn


			ca


			0,563


			0,397


			0,326


			0,269





			


			


			Máy xúc lật 1,25m3


			ca


			0,563


			0,397


			0,326


			0,269





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,282


			0,198


			0,163


			0,135





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			50


			60


			70


			80








AF.51200  SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG TRẠM TRỘN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đầm lăn (RCC) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trạm trộn


			công suất





			


			


			


			


			60 m3/h


			120 m3/h





			AF.512


			Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng bằng trạm trộn


			Nhân công nhóm 2 


			công


			5,00


			3,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Trạm trộn bê tông


			ca


			0,600


			0,320





			


			


			Máy xúc lật 1,25 m3


			ca


			0,600


			0,320





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,300


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			20








AF.52100  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Vận chuyển trong phạm vi


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			


			Ô tô 6m3


			Ô tô 10,7m3


			Ô tô 14,5m3





			AF.5211 



AF.5212



AF.5213



AF.5214



AF.5215



AF.5216


			Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn


			≤ 0,5 km



≤ 1,0 km



≤ 1,5 km



≤ 2,0 km



≤ 3,0 km



≤ 4,0 km


			Ô tô chuyển trộn



Ô tô chuyển trộn



Ô tô chuyển trộn



Ô tô chuyển trộn



Ô tô chuyển trộn



Ô tô chuyển trộn


			ca 



ca



ca



ca



ca



ca


			3,700



3,960



4,200



4,560



5,400



5,930


			2,450



2,610



2,800



3,020



3,560



3,920


			1,670



1,780



1,900



2,050



2,420



2,670





			


			1


			2


			3








Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly 4km cộng với định mức vận chuyển 1km tiếp theo



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Vận chuyển trong phạm vi


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phương tiện vận chuyển





			


			


			


			


			


			Ô tô 6m3


			Ô tô 10,7m3


			Ô tô 14,5m3





			AF.5217


			Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn


			Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km


			Ô tô chuyển trộn


			ca


			0,504


			0,334


			0,227





			


			1


			2


			3








AF.52400  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN



Thành phần công việc:



Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển trong hầm (km)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 1,0


			≤ 1,5


			≤ 2,0


			≤ 2,5





			


			


			Ô tô chuyển trộn 6m3 cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn:


			


			


			


			


			


			





			AF.5241


			Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm


			≤ 0,5km


			ca


			4,883


			5,883


			6,655


			7,369


			8,083





			AF.5242 


			


			≤ 1,0km


			ca 


			5,383


			6,383


			7,155


			7,869


			8,583





			AF.5243


			


			≤ 1,5km


			ca


			5,883


			6,883


			7,655


			8,369


			9,083





			AF.5244


			


			≤ 2,0km


			ca


			6,217


			7,217


			7,988


			8,702


			9,417





			AF.5245


			


			≤ 2,5km


			ca


			6,550


			7,550


			8,321


			9,036


			9,750





			AF.5246


			


			≤ 3,0km


			ca


			6,883


			7,883


			8,655


			9,369


			10,083





			AF.5247


			


			≤ 3,5km


			ca


			7,133


			8,133


			8,905


			9,619


			10,333





			AF.5248


			


			≤ 4,0km


			ca


			7,383


			8,383


			9,155


			9,869


			10,583





			


			1


			2


			3


			4


			5








AF.52500  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nhận vữa bê tông đầm lăn tại trạm trộn, vận chuyển đến vị trí đổ, đổ vữa, di chuyển về trạm trộn.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Cự ly vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.5251


			Vận chuyển vữa bê tông (RCC) bằng ôtô tự đổ


			≤ 1,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			2,010





			AF.5252


			


			≤ 2,0 km


			Ôtô tự đổ 10T 


			ca 


			2,570





			AF.5253


			


			≤ 3,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			3,120





			AF.5254


			


			≤ 4,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			3,660





			AF.5255


			


			≤ 5,0 km


			Ôtô tự đổ 10T


			ca


			4,190





			


			1








Hướng dẫn áp dụng: Định mức AF.52500 áp dụng đối với công tác vận chuyển vữa bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay.



AF.60000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP



Hướng dẫn áp dụng:



Công tác gia công, lắp dựng cốt thép được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.



Trường hợp cốt thép nối bằng cóc nối, thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,9 của định mức tương ứng và không tính hao phí que hàn, máy hàn 23kW. Số lượng cóc nối cốt thép được xác định theo hồ sơ thiết kế của công trình.



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AF.61100  CỐT THÉP MÓNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			AF.611


			Cốt thép móng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,75


			7,67


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.61200  CỐT THÉP BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			AF.612


			Cốt thép bệ máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.61300  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.613


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,95


			13,41


			14,75


			15,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,014


			0,028


			0,034





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,014


			0,028


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,034





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.613


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,640


			4,640


			4,640


			4,640





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,28


			11,22


			12,35


			12,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,120


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.613


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			7,850


			7,850


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			5,300


			5,300


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,01


			8,97


			9,86


			10,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,270


			1,270


			1,270


			1,270





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			0,029





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			31


			32


			33


			34








AF.61340  CỐT THÉP TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			AF.613


			Cốt théptường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,95


			10,28


			8,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Máy cắt uốn 5kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			41


			42


			43








Hướng dẫn áp dụng: Cốt thép tường đầu, tường cánh cống áp dụng định mức mã hiệu AF.61340 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.



AF.61400  CỐT THÉP CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.614


			Cốt thép cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,14


			14,50


			15,94


			16,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.614


			Cốt thép cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,820


			4,820


			4,820


			4,820





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,22


			9,37


			10,31


			10,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,160


			1,160


			1,160


			1,160





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.614


			Cốt thép cột, trụ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			7,850


			7,850


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			6,200


			6,200


			6,200


			6,200





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,46


			7,79


			8,57


			8,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,490


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			0,029





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			31


			32


			33


			34








AF.61500  CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.615


			Cốt thép xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1005


			1005


			1005


			1005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			15,39


			15,74


			17,32


			18,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.615


			Cốt thép xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,700


			4,700


			4,700


			4,700





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,24


			9,58


			10,53


			11,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,133


			1,133


			1,133


			1,133





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.615


			Cốt thép xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			7,850


			7,850


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			6,040


			6,040


			6,040


			6,040





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,01


			8,07


			8,89


			9,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,456


			1,456


			1,456


			1,456





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,160


			0,160


			0,160


			0,160





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			0,029





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,011


			0,022


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			31


			32


			33


			34








AF.61600  CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.616


			Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg 


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			18,46


			18,79


			20,67


			21,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.616


			Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép 


			kg 


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280








			


			


			Que hàn


			kg


			4,617


			4,617


			4,617


			4,617





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			15,68


			15,95


			17,48


			18,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,123


			1,123


			1,123


			1,123





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			0,031





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,012


			0,025


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








AF.61700  CỐT THÉP SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.617


			Cốt thép sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,90


			15,30


			15,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,017


			0,035


			0,044





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,017


			0,035


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,044





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.617


			Cốt thép sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,617


			4,617


			4,617





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,04


			11,04


			15,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,123


			1,123


			1,123





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,015


			0,030


			0,039





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,039





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23








AF.61740  CỐT THÉP MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			AF.617


			Cốt thép mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			


			4,617





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,90


			10,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			-


			1,123





			


			


			Máy cắt uốn 5kW


			ca


			0,400


			0,320





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			11


			12








AF.61800  CỐT THÉP CẦU THANG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.618


			Cốt thép cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,22


			17,58


			19,34


			20,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.618


			Cốt thép cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,617


			4,617


			4,617


			4,617





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,26


			13,46


			14,58


			15,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,123


			1,123


			1,123


			1,123





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,320


			0,320


			0,320





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			0,036





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,015


			0,030


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			-


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			-


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








AF.61900  CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 10mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.619


			Cốt thép tháp đèn trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.005





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			21,67


			23,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,440


			0,440





			


			


			Tời điện 2 t


			ca


			0,113


			0,192





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,440


			0,440





			


			11


			12








Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép ≤ 18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.619


			Cốt thép tháp đèn trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,640


			4,640





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			18,34


			20,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,240


			1,240





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,350


			0,350





			


			


			Tời điện 2 t


			ca


			0,113


			0,192





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			1,240


			1,240





			


			21


			22








Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép >18mm





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25





			AF.619


			Cốt thép tháp đèn trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			16,23


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,400


			1,400





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Tời điện 2 t


			ca


			0,113


			0,192





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			1,400


			1,400





			


			31


			32








AF.62000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao đã tính bình quân trong định mức).



AF.62100  CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			AF.621


			Cốt thép lồng thang máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,78


			12,42


			9,94





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,240


			1,400





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,440


			0,350


			0,180





			


			


			Cần trục tháp 50 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			Vận thăng 3 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			10


			20


			30








AF.62200  CỐT THÉP SILÔ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			AF.622


			Cốt thép Silô


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,73


			11,50


			8,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,240


			1,400





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,440


			0,350


			0,180





			


			


			Cần trục tháp 50 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			Vận thăng 3 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			10


			20


			30








AF.62300  CỐT THÉP ỐNG KHÓI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			AF.623


			Cốt thép ống khói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			16,63


			13,80


			10,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,240


			1,400





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,440


			0,350


			0,180





			


			


			Cần trục tháp 50 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			


			Vận thăng 3 t


			ca


			0,025


			0,022


			0,020





			


			10


			20


			30








AF.63100  CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			AF.631


			Cốt thép giếng nước, cáp nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,793


			6,174





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,86


			18,15


			16,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,300


			1,490





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.63200  CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			>10





			AF.632


			Cốt thép mương cáp, rãnh nước


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,65


			6,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,280





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320





			


			10


			20








AF.63300  CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			AF.633


			Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			18,53


			14,54


			13,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,290





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.64100  CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			AF.641


			Cốt thép cầu máng thường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,48


			16,10


			14,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,240





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.64200  CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			AF.642


			Cốt thép cầu máng vỏ mỏng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			24,55


			19,59


			18,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,240





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AF.64300  CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.643


			Cốt thép trụ, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần trục tháp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			15,95


			10,78


			8,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần trục tháp 15 t


			ca


			0,102


			0,077


			0,068





			


			10


			20


			30








AF.64400  CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.644


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần trục tháp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,10


			12,94


			10,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,048


			0,048


			0,036





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,048


			0,048


			0,036





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,010


			0,010


			0,008





			


			10


			20


			30








AF.65100  CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.651


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			15,95


			10,78


			8,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,120


			0,090


			0,080





			


			10


			20


			30








AF.65200  CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.652


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,10


			12,94


			10,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,060


			0,060


			0,040





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,060


			0,060


			0,040





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,060


			0,060


			0,040





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,012


			0,012


			0,010





			


			10


			20


			30








AF.65400  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.654


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,14


			12,94


			10,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,144


			0,108


			0,096





			


			10


			20


			30








AF.65500  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép





			


			


			


			


			≤ 10mm


			≤ 18mm


			> 18mm





			AF.655


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép 


			kg 


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,92


			15,52


			12,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,072


			0,072


			0,048





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,072


			0,072


			0,048





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,072


			0,072


			0,048





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,024


			0,014


			0,012





			


			10


			20


			30








AF.65600  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.656


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,14


			12,94


			10,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần trục tháp 15 t


			ca


			0,122


			0,092


			0,082





			


			10


			20


			30








AF.65700  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép





			


			


			


			


			≤ 10mm


			≤ 18mm


			> 18mm





			AF.657


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			6,500


			6,930





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,92


			15,52


			12,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,600


			1,730





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,058


			0,058


			0,038





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,058


			0,058


			0,038





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,024


			0,014


			0,012





			


			10


			20


			30








AF.66100  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



Đơn vị tính 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm đúc hẫng trên cạn


			Dầm đúc hẫng trên mặt nước





			AF.661


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg 


			1.025


			1.025





			


			


			Đá cắt


			viên


			6,700


			6,700





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			28,00


			32,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,170


			0,250





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,420


			0,620





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			3,300


			3,300





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			9,100


			9,100





			


			


			Máy bơm nước 20 kW


			ca


			1,300


			1,300





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,990


			1,200





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,660





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,330





			


			


			Kích 250 t


			ca


			3,300


			3,800





			


			


			Kích 500 t


			ca


			3,300


			3,800





			


			


			Pa lăng xích 3 t


			ca


			5,300


			5,300





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5





			


			10


			20








AF.66200  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ (KÉO SAU)



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.662


			Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cẩu đổ tại chỗ (kéo sau)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg


			1.025





			


			


			Đá cắt


			viên


			6,700





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			25,20





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,153





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,378





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			2,970





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			8,100





			


			


			Máy bơm nước 20 kW


			ca


			1,170





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,891





			


			


			Kích 250 t


			ca


			3,300





			


			


			Kích 500 t


			ca


			3,300





			


			


			Máy khác


			%


			1,5





			


			10








AF.66500  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ (KÉO SAU)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Silô


			Dầm, sàn nhà





			AF.665


			Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà (kéo sau)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg 


			1025


			1025





			


			


			Đá cắt


			viên


			4,50


			1,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			30,42


			15,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,043





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,043





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			3,160


			1,330





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			7,890


			-





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			2,630


			-





			


			


			Kích 250 t


			ca


			7,890


			-





			


			


			Kích 30 t


			ca


			-


			1,670





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.67000  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc cốt thép, lắp dựng cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật.



AF.67100  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AF.671


			Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,30


			10,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,370


			2,620





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,130


			0,120





			


			10


			20








AF.67200  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AF.672


			Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500


			10,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,53


			11,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,370


			2,620





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,160





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,070


			0,060





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,150


			0,140





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,150


			0,140





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,150


			0,140





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,030


			0,030





			


			10


			20








AF.68100  GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AF.681


			Gia công cốt thép bê tông hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.020


			1.020





			


			


			Que hàn


			kg


			2,750


			4,750





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,52


			6,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,600


			1,050





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.68200  LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG



AF.68300  LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM



AF.68400  LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nền, tường hầm


			Vòm hầm


			Toàn tiết diện





			


			


			


			


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18


			≤ 18


			> 18


			≤ 18


			> 18








			AF.682


			Lắp dựng cốt thép: Nền, tường hầm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,050


			8,950


			9,950


			9,840


			10,95


			10,83





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850


			9,280


			7,850


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,34


			16,49


			31,18


			29,39


			23,58


			22,47





			AF.683


			Vòm hầm


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,260


			2,230


			2,480


			2,460


			2,730


			2,700





			AF.684


			Toàn tiết diện


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			-


			-


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			10


			20


			10


			20








AF.68500  LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG



AF.68600  LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			


			


			


			


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18


			≤ 18


			> 18





			


			Lắp dựng cốt thép:


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			28,150


			20,650


			28,150


			20,650





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			AF.685


			Hầm đứng


			Nhân công nhóm 2


			công


			37,89


			35,59


			39,42


			37,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			6,250


			4,590


			6,250


			4,590





			AF.686


			Hầm nghiêng


			Tời điện 1,5 t


			ca


			1,013


			1,013


			1,125


			1,125





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			10


			20








AF.68700  LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			≤ 18





			AF.687


			Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,080


			8,950





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,71


			18,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,260


			2,230





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.68800  LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			≤ 18





			AF.688


			Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,950


			9,840





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			26,25


			25,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,480


			2,460





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.68900  LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			≤ 18





			AF.689


			Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,950


			9,840





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			32,73


			30,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,480


			2,460





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.69100  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.691


			Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường, bản mặt cầu, bản quá độ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			11,07


			8,37


			6,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			10


			20


			30








AF.69200  GIA CÔNG THANH TRUYỀN LỰC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thanh truyền lực khe co, khe giãn


			Thanh truyền lực khe dọc





			AF.692


			Gia công thanh truyền lực


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn ϕ ≤ 18mm


			kg


			-


			1.020





			


			


			Thép tròn ϕ > 18mm


			kg


			1.020


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			27,92


			20,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,320


			0,400





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			20








AF.70000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG



Hướng dẫn áp dụng:



Công tác gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Lắp dựng cốt thép bằng cần cẩu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AF.71000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN



AF.71100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.711


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,75


			7,67


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71200  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.712


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,22


			10,85


			8,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.713


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			6,200





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,35


			9,31


			7,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,490





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.714


			Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,19


			10,75


			8,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.715


			Cốt thép dốc nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.71600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25





			AF.716


			Cốt thép tháp điều áp


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.005


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			9,280


			9,280


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			-


			5,300


			5,300


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			21,67


			23,84


			18,34


			20,17


			16,23


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,320


			0,320


			0,160


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			-


			1,277


			1,277


			1,277


			1,277





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,100


			0,170


			0,100


			0,170


			0,100


			0,170





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AF.71710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7171


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,14


			10,66


			7,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7172


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			18,25


			14,54


			12,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,290





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7173


			Cốt thép buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,22


			13,46


			12,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7174


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7175


			Cốt thép mái kênh, mái hố sói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,95


			10,28


			8,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			1


			2


			3








AF.71800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.718


			Cốt thép sàn dày ≥30cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,90


			10,04


			7,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			10


			20


			30








AF.72000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 25TẤN



AF.72100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.721


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,75


			7,67


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72200  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.722


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,22


			10,85


			8,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.723


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			6,200





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,35


			9,31


			7,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,490





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.724


			Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,19


			10,75


			8,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.725


			Cốt thép dốc nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.72600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25





			AF.726


			Cốt thép tháp điều áp


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.005


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			16,07


			9,280


			9,280


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			-


			5,300


			5,300


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			21,67


			23,84


			18,34


			20,17


			16,23


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400


			0,320


			0,320


			0,160


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			-


			1,277


			1,277


			1,277


			1,277





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,080


			0,140


			0,080


			0,140


			0,080


			0,140





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AF.72710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7271


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,14


			10,66


			7,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7272


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			18,25


			14,54


			12,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,290





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7273


			Cốt thép buống xoắn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,22


			13,46


			12,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7274


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7275


			Cốt thép mái kênh, mái hồ sói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg 


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,95


			10,28


			8,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			1


			2


			3








AF.72800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.728


			Cốt thép sàn dày ≥30cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,90


			10,04


			7,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,040


			0,040


			0,040





			


			10


			20


			30








AF.73000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN



AF.73100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.731


			Cốt thép móng, nền, bản đáy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 



Dây thép


			kg 



kg


			1.005



16,07


			1.020



9,280


			1.020



7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,75


			7,67


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73200  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.732


			Cốt thép tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,22


			10,85


			8,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.733


			Cốt thép trụ pin, trụ biên


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			6,200





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,35


			9,31


			7,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,490





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.734


			Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 



Dây thép


			kg 



kg


			1.005



16,07


			1.020



9,280


			1.020



7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,19


			10,75


			8,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.735


			Cốt thép dốc nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.73600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25


			≤ 25


			> 25





			AF.736


			Cốt thép tháp điều áp


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 


			kg


			1.005


			1.005


			1.020


			1.020


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép 


			kg


			16,07


			16,07


			9,280


			9,280


			7,850


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			- 


			- 


			5,300


			5,300


			5,300


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			21,67


			23,84


			18,34


			20,17


			16,23


			17,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW 


			ca


			0,400


			0,400


			0,320


			0,320


			0,160


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW 


			ca


			- 


			- 


			1,277


			1,277


			1,277


			1,277





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,060


			0,100


			0,060


			0,100


			0,060


			0,100





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AF.73710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7371


			Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 



Dây thép


			kg 



kg


			1.005



16,07


			1.020



9,280


			1.020



7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			14,14


			10,66


			7,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7372


			Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 



Dây thép


			kg 



kg


			1.005



16,07


			1.020



9,280


			1.020



7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,500


			9,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			18,25


			14,54


			12,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,290


			2,290





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7373


			Cốt thép buồng xoắn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,22


			13,46


			12,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7374


			Cốt thép bệ đỡ máy phát


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,29


			9,27


			6,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,160


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.7375


			Cốt thép mái kênh, mái hố xói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 



Dây thép


			kg 



kg


			1.005



16,07


			1.020



9,280


			1.020



7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,640


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,95


			10,28


			8,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,270





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3








AF.73800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AF.738


			Cốt thép sàn dày ≥30cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,617


			5,300





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,90


			10,04


			7,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,123


			1,277





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30








AF.80000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN 



AF.81000  VÁN KHUÔN GỖ



Hướng dẫn áp dụng:



- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật liệu.



- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



AF.81110  VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁY



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.811


			Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,087





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,459





			


			


			Đinh


			kg


			12,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,61





			


			11








AF.81120  VÁN KHUÔN MÓNG CỘT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng tròn, đa giác


			Móng vuông, chữ nhật





			AF.511


			Ván khuôn móng cột


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,936


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,252


			0,210





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,402


			0,335





			


			


			Đinh


			kg


			18,00


			15,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			36,56


			29,70





			


			21


			22








AF.81130  VÁN KHUÔN CỘT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột tròn, đa giác


			Cột vuông, chữ nhật





			AF.811


			Ván khuôn cột


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,936


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,186


			0,149





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,622


			0,496





			


			


			Đinh


			kg


			22,00


			15,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			55,15


			31,90





			


			31


			32








AF.81140  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.811


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,189





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,957





			


			


			Đinh


			kg


			14,29





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			27,50





			


			41








AF.81150  VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sàn mái


			Lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước, tấm đan





			AF.811


			Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3 


			0,794


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,112


			0,112





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,668


			0,668





			


			


			Đinh


			kg


			8,050


			8,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			26,95


			28,47





			


			51


			52








AF.81160  VÁN KHUÔN CẦU THANG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thường


			Xoáy ốc





			AF.811


			Ván khuôn cầu thang


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794


			0,936





			


			


			Gỗ nẹp, chống


			m3


			0,981


			1,450





			


			


			Đinh


			kg


			11,45


			16,93





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			29,00


			31,93





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			38,90


			56,46





			


			61


			62








AF.81200  VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.812


			Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy


			Vật liệu



Gỗ ván



Gỗ nẹp, chống



Vật liệu khác



Nhân công nhóm 2


			m3 



m3


%



công


			0,794



0,540



2



13,50





			


			11








AF.81300  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường thẳng


			Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ





			


			


			


			


			Chiều dầy (cm)





			


			


			


			


			≤ 45


			> 45


			≤ 45


			> 45





			AF.813


			Ván khuôn tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794


			0,794


			0,936


			0,936





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,190


			0,190


			0,280


			0,280





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,357


			0,455


			0,446


			0,556





			


			


			Bu lông


			cái


			-


			2,600


			-


			3,800





			AF.813


			Ván khuôn tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ


			Đinh


			kg


			17,13


			4,600


			22,50


			6,800





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			-


			10,26


			-


			15,13





			


			


			Dây thép


			kg


			-


			11,40


			-


			16,85





			


			


			Tăng đơ Ф14


			cái


			-


			5,100


			-


			7,530





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			1


			0,5


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			27,78


			32,61


			34,70


			41,73





			


			11


			12


			21


			22








AF.81410  VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU 



AF.81420  VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY 



AF.81430  VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM



AF.81440  VÁN KHUÔN CẦU MÁNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xi phông, phễu


			Ống cống, ống buy


			Cống, vòm


			Cầu máng





			AF.814


			Ván khuôn xi phông, phễu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Gỗ nẹp, chống


			m3


			1,540


			0,749


			1,210


			1,670





			AF.814


			Ống cống, ống buy


			Bu lông


			cái


			-


			-


			1,600


			3,080





			


			


			Đinh


			kg


			20,00


			4,900


			12,40


			2,900





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			16,30


			17,49


			16,50


			10,00





			AF.814


			Cống, vòm


			Dây thép


			kg


			-


			-


			-


			4,680





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			AF.814


			Cầu máng


			Nhân công nhóm 2


			công


			70,95


			45,63


			60,39


			76,96





			


			11


			21


			31


			41








AF.81600  VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.816


			Ván khuôn mái bờ kênh mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,794





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,459





			


			


			Đinh


			kg


			11,00





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,62





			


			11








AF.81700  VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			< 25


			>25





			AF.817


			Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			1,010


			1,010





			


			


			Gỗ nẹp, chống


			m3


			1,210


			1,210





			


			


			Bu lông


			cái


			1,600


			1,600





			


			


			Đinh


			kg


			12,40


			12,40





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			16,50


			16,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			60,39


			63,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tời điện 2 t


			ca


			0,113


			0,192





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,113


			0,192





			


			10


			20








Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Không tính chí phí điện năng của giá ca máy tời điện 2T đối với trường hợp sử dụng máy phát điện.



AF.82000  VÁN KHUÔN THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.82400  VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.824


			Ván khuôn mặt đường, bản mặt cầu, bản quá độ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình, thép tấm


			kg 


			31,50





			


			


			Que hàn


			kg


			1,580





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			11,50








			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,420





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			11








AF.82500  VÁN KHUÔN MÓNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng dài


			Móng cột





			AF.825


			Ván khuôn móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			32,02


			35,58





			


			


			Que hàn


			kg


			3,260


			3,650





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,25


			26,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,820


			0,920





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			11


			21








AF.82600  VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.826


			Ván khuôn mái bờ kênh mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			30,24





			


			


			Que hàn


			kg


			2,940





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			11,36





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,750





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			11








AF.83000  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.83100  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.831


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván công nghiệp


			m2


			21,00


			21,00


			21,00





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,00


			12,00


			12,00





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15


			36,15


			36,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,50


			21,50


			23,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.83200  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.832


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván công nghiệp


			m2


			13,13


			13,13


			13,13





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,65


			12,65


			12,65





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.83300  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.833


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván công nghiệp


			m2


			21,00


			21,00


			21,00





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			15,05


			15,05


			15,05





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			21,45


			23,64


			26,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.83400  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.834


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván công nghiệp


			m2


			13,13


			13,13


			13,13





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			13,73


			13,73


			13,73





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.86000  VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG THÉP ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, cây chống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang trong phạm vi 30m.



AF.86100  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.861


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			40,70


			40,70


			40,70





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15


			36,15


			36,15





			


			


			Que hàn


			kg


			5,500


			5,500


			5,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,00


			22,50


			24,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.86200  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.862


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			48,84


			48,84


			48,84





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600


			5,600


			5,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			28,50


			30,00


			35,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.86300  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.863


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			48,84


			48,84


			48,84





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600


			5,600


			5,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			23,00


			25,00


			27,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31








AF.86350  VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8635


			Ván khuôn vách thang máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,54


			51,54


			51,54





			


			


			Thép hình


			kg


			38,25


			38,25


			38,25





			


			


			Cây chống thép ống


			kg


			3,740


			3,740


			3,740





			


			


			Côn cao su


			cái


			170,0


			170,0


			170,0





			


			


			Ty xuyên D25


			cái


			170,0


			170,0


			170,0





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			24,56


			27,00


			29,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.86360  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8636


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg 


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			48,84


			48,84


			48,84





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600


			5,600


			5,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			29,93


			31,50


			36,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.86370  VÁN KHUÔN CỘT TRÒN



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8637


			Ván khuôn cột tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			51,81


			51,81


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			58,60


			58,60


			58,60





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Que hàn


			kg


			6,700


			6,700


			6,700





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			34,41


			36,23


			42,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,700


			1,700


			1,700





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.86380  VÁN KHUÔN THÉP TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.8638


			Ván khuôn thép tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Thép tấm 


			kg


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg 


			48,84





			


			


			Cột chống, thanh giằng thép ống


			kg


			38,13





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			24,23





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			1,500





			


			


			Cần cẩu 16t


			ca


			0,120





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			1








Hướng dẫn áp dụng: Ván khuôn thép tường đầu, tường cánh cống áp dụng định mức mã hiệu AF.86380 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.



AF.86390  VÁN KHUÔN THÉP MÁI CỐNG HỘP, HẦM CHUI DÂN SINH



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.8639


			Ván khuôn thép mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg 


			51,81





			


			


			Thép hình


			kg


			40,70





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15





			


			


			Que hàn


			kg


			5,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			1,500





			


			


			Cần cẩu 16t


			ca


			0,120





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			1








AF.86400  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành hệ ván khuôn trượt ở mọi độ cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lồng thang máy


			Silô


			Ống khói





			AF.864


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			62,00


			70,00


			76,00





			


			


			Thép hình


			kg


			33,80


			40,00


			42,20





			


			


			Thép tròn 



Thép ống


			kg 



kg


			21,00



8,700


			25,50



9,300


			34,00



10,00





			


			


			Bu lông M24x100


			cái


			3,500


			3,500


			6,500





			


			


			Bu lông M16x150


			cái


			2,500


			2,000


			2,500





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500


			8,500


			10,000





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,190


			0,200


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			46,00


			42,00


			65,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)


			ca


			1,270


			1,120


			1,430





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,500


			2,400


			2,800





			


			


			Cần trục tháp 50 t


			ca


			0,780


			0,700


			0,850





			


			


			Máy khoan 1,7 kW


			ca


			0,200


			1,000


			1,500





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			21


			31








AF.87100  LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU ĐÚC ĐẨY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.871


			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ bò 


			kg 


			0,100





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			11,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,054





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,040





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,370





			


			


			Kích 500 t


			ca


			0,050





			


			


			Kích 200 t


			ca


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			11








AF.87200  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ, TRỤ CẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.872


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm 



Thép hình


			kg 



kg


			56,00 



15,60


			56,00 



15,60





			


			


			Que hàn


			kg


			12,50


			12,50





			


			


			Ôxy


			chai


			1,800


			1,800





			


			


			Khí gas


			kg


			3,600


			3,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			33,50


			40,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,800


			3,800





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			2,500


			2,500





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,800


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,960





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,500





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,500





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5





			


			11


			21








AF.87310  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ



Thành phần công việc



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Định mức chưa tính công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo)



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.873


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm



Thép hình


			kg



kg


			0,638



0,495





			


			


			Que hàn


			kg


			1,337





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,71





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,350





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,017





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








AF.88110  GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM.



AF.88120  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công hệ ván khuôn hầm; gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính).



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ván khuôn hầm


			Hệ giá lắp cốt thép





			AF.881


			Gia công ván khuôn hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			722,00


			722,00





			


			


			Thép hình


			kg


			220,00


			220,00





			


			


			Thép tròn > Φ18mm


			kg


			128,00


			128,00





			


			


			Que hàn


			kg


			22,600


			22,600





			AF.881


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép bê tông hầm


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			36,50


			43,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần trục bánh xích 16 t


			ca


			0,270


			0,270





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,250


			4,250





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			0,400


			0,400





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AF.88210  TỔ HỢP, DI CHUYỂN, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn/lần đầu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng, nghiêng





			AF.8821


			Tổ hợp, di chuyển lắp dựng ván khuôn hầm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ chống



Que hàn


			m3


kg


			0,050



12,00


			0,050



9,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,63


			14,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,200


			0,250





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,200


			0,250





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,760


			2,200





			


			


			Bộ kích 10 t


			ca


			0,450


			0,500





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			1


			2








AF.88220  THÁO DỠ, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn/lần di chuyển tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng, nghiêng





			AF.8822


			Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,020


			1,220





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tời điện 3,5 t


			ca


			0,150


			0,150





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			0,150


			0,150





			


			


			Bộ kích 10 t


			ca


			0,300


			0,300





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			1


			2








Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Định mức gia công, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.



AF.88230  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.882


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình 


			kg 


			22,613





			


			


			Thép tấm 


			kg 


			8,612





			


			


			Que hàn 


			kg 


			1,583





			


			


			Bu lông


			cái


			14,274





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,71





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,414





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,065





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			30








AF.88240  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.882


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm 



Thép hình 



Thép tròn 



Que hàn


			kg 



kg 



kg 



kg


			722,000



220,000



127,900



4,690





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			69,93





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,386





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			1,080





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			40








Phạm vi áp dụng: Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính



AF.88250  GIA CÔNG, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.882


			Gia công, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tôn tráng kẽm


			kg


			1100





			


			


			Que hàn


			kg


			7,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			36,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,410





			


			


			Máy nâng thủy lực 135 cv


			ca


			1,682





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			50








AF.88300  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp dựng ván khuôn, hệ cây chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.883


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm dày 5mm


			kg


			0,617





			


			


			Thép hình


			kg


			0,952





			


			


			Thép tròn Φ >18mm


			kg


			0,012





			


			


			Cột chống thép hình


			kg


			1,931





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			0,165





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,62





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,021





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,039





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định định mức.



AF.88410  GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2 bề mặt bê tông



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.884


			Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			3,683





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,786





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,375





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,020





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			0,020





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,020





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,015





			


			


			Máy khác


			ca


			5





			


			10








AF.88420  TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Tổ hợp, lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: tấn/lần đầu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AF.8842


			Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bulông thép cường độ cao Φ36mm, L=5-8m


			kg


			0,730


			0,730





			


			


			Bulông Φ22-27mm


			cái


			0,420


			0,420





			


			


			Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m


			cái


			0,050


			0,050





			


			


			Gỗ sàn thao tác, kê đệm


			m3


			0,015


			0,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,76


			2,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ kích 50 t


			ca


			0,250


			0,350





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,015


			0,018





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,080








			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,080





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			1


			2








Quy định áp dụng định mức: Định mức tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng tính bằng 60% hao phí nhân công, máy thi công định mức công tác tổ hợp, lắp dựng.



AF.88430  THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: tấn/1 lần di chuyển tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm trên cạn


			Dầm dưới nước





			AF.8843


			Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bulông thép cường độ cao Φ36mm, L=5-8m


			kg


			0,730


			0,730





			


			


			Bulông Φ22-27mm


			cái


			0,110


			0,110





			


			


			Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m


			cái


			0,050


			0,050





			


			


			Dầu CS46


			kg


			0,150


			0,150





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,140


			0,140





			


			


			Gỗ sàn thao tác, kê đệm


			m3


			0,012


			0,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,25


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ kích 50 t


			ca


			0,250


			0,350





			


			


			Tời điện 3 t


			ca


			0,150


			0,180





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			0,040


			0,080





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,080





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			1


			2








AF.89100  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89110  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8911


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			15,00


			15,00


			15,00





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,00


			12,00


			12,00





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15


			36,15


			36,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,50


			21,50


			23,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89120  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8912


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,65


			12,65


			12,65





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89130  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8913


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim 


			m2


			15,00


			15,00


			15,00





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			15,05


			15,05


			15,05





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			21,45


			23,64


			26,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89140  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8914


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim 


			m2


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			13,73


			13,73


			13,73





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89400  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89410  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8941


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			15,00


			15,00


			15,00





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			0,673


			0,673


			0,673





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,733


			1,733


			1,733





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,340


			0,340


			0,340





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			34,50


			38,00


			41,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89420  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8942


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			1,302


			1,302


			1,302





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,548


			1,548


			1,548





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			2,137


			2,137


			2,137





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00


			43,00


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89430  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8943


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			15,00


			15,00


			15,00





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			0,807


			0,807


			0,807





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			2,080


			2,080


			2,080





			


			


			Thép hộp 80x100x3mm


			m


			2,222


			2,222


			2,222





			


			


			Thép hộp 40x60x3mm


			m


			3,333


			3,333


			3,333





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			37,50


			41,50


			45,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89440  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8944


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			1,778


			1,778


			1,778





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,720


			1,720


			1,720





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			2,495


			2,495


			2,495





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00


			43,00


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn 5kW


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89450  VÁN KHUÔN VÁN ÉP PHỦ PHIM TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.8945


			Ván khuôn ván ép phủ phim tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			10,50





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm 


			m 


			1,302





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,548





			


			


			Cột chống, thanh giằng thép ống


			kg


			21,45





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			17,40





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn 5kW


			ca


			1,490





			


			


			Cần cẩu 16t


			ca


			0,120





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			1








Hướng dẫn áp dụng: Ván khuôn ván ép phủ phim tường đầu, tường cánh cống áp dụng định mức mã hiệu AF.89450 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.



AF.89460  VÁN KHUÔN VÁN ÉP PHỦ PHIM MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AF.8946


			Ván khuôn ván ép phủ phim mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ván ép phủ phim


			m2


			15,00





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm 


			m 


			0,673





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,733





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			20,45





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			16,58





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16t


			ca


			0,120





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AF.89500  VÁN KHUÔN NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m. 



AF.89510  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8951


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,00


			12,00


			12,00





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			36,15


			36,15


			36,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			19,50


			21,50


			23,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89520  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8952


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			12,65


			12,65


			12,65





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89530  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8953


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Khung xương (nhôm)


			kg


			15,05


			15,05


			15,05





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			39,61


			39,61


			39,61





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			21,45


			23,64


			26,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89540  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8954


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa



Khung xương (nhôm)


			m2


kg


			3,000



13,73


			3,000



13,73


			3,000



13,73





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			38,13


			38,13


			38,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89800  VÁN KHUÔN NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.



AF.89810  VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8981


			Ván khuôn sàn mái


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			0,673


			0,673


			0,673





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,733


			1,733


			1,733





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,340


			0,340


			0,340





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			34,50


			38,00


			41,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89820  VÁN KHUÔN TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8982


			Ván khuôn tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			1,302


			1,302


			1,302





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,548


			1,548


			1,548





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			2,137


			2,137


			2,137





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00


			43,00


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,47


			22,50


			24,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89830  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8983


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			0,807


			0,807


			0,807





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			2,080


			2,080


			2,080





			


			


			Thép hộp 80x100x3mm


			m


			2,222


			2,222


			2,222





			


			


			Thép hộp 40x60x3mm


			m


			3,333


			3,333


			3,333





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			37,50


			41,50


			45,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








AF.89840  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 28


			≤ 100


			≤ 200





			AF.8984


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ván khuôn nhựa


			m2


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Thép hộp 60x120x3mm


			m


			1,778


			1,778


			1,778





			


			


			Thép hộp 50x50x3mm


			m


			1,720


			1,720


			1,720





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			2,495


			2,495


			2,495





			


			


			Que hàn


			kg


			21,51


			21,51


			21,51





			


			


			Bulông M16


			cái


			43,00


			43,00


			43,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,52


			24,75


			27,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,370


			5,370


			5,370





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			1,490


			1,490


			1,490





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			0,120


			0,250


			0,310





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,120


			0,250


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,310





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			1


			2


			3








PHỤ LỤC



ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG



I- THUYẾT MINH



- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông loại thông thường trong các bảng ở điểm 1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại bê tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.



- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 và 600 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:



			Cường độ mẫu trụ, daN/cm2


			80


			120


			160


			200


			250


			300


			350





			Cường độ mẫu lập phương, daN/cm2


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400








- Độ chống thấm, cường độ chịu uốn cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự toán cấp phối được xác định theo TCVN 3116-1993 và TCVN 3119-1993.



- Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải là kích thước lớn nhất và phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:



+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thuỷ giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.



+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông sử dụng công nghệ bơm).



- Trong các bảng định mức dự toán cấp phối có ghi phụ gia thì đó là yêu cầu sử dụng bắt buộc. Lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được quy định cụ thể như sau:



+ Phụ gia dẻo hóa: giảm nước trộn 5÷10%, lượng phụ gia dùng tính bằng 0,5÷0,8% khối lượng xi măng.



+ Phụ gia siêu dẻo: giảm nước trộn 12÷20%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5÷1% khối lượng xi măng.



+ Phụ gia Poly (Polycarboxylate): giảm nước trộn 21÷30%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5÷1,5% khối lượng xi măng.



- Trường hợp sử dụng sỏi làm cốt liệu thay cho cốt liệu là đá dăm trong định mức cấp phối một số loại bê tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng trong mục II.



II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 BÊ TÔNG



1. BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG



1.1. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30



1.1.1. Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm



1.1.1.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C211


			Xi măng


			kg


			220


			269


			317


			364


			411


			458


			495





			


			Cát vàng


			m3


			0,537


			0,524


			0,513


			0,503


			0,492


			0,480


			0,479





			


			Đá dăm


			m3


			0,884


			0,864


			0,846


			0,828


			0,811


			0,792


			0,790





			


			Nước


			lít


			185


			185


			185


			185


			185


			185


			175





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.1.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400








			C212


			Xi măng


			kg


			208


			255


			300


			344


			389


			421


			467





			


			Cát vàng


			m3


			0,547


			0,536


			0,524


			0,514


			0,504


			0,500


			0,493





			


			Đá dăm


			m3


			0,900


			0,883


			0,864


			0,848


			0,831


			0,824


			0,813





			


			Nước


			lít


			175


			175


			175


			175


			175


			170


			165





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.1.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C213


			Xi măng


			kg


			196


			239


			283


			324


			366


			408


			466





			


			Cát vàng


			m3


			0,556


			0,547


			0,537


			0,526


			0,517


			0,507


			0,494





			


			Đá dăm


			m3


			0,903


			0,887


			0,871


			0,855


			0,838


			0,823


			0,801





			


			Nước


			lít


			164


			165


			165


			165


			165


			165


			165





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.1.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C214


			Xi măng


			kg


			184


			224


			266


			304


			343


			383


			437





			


			Cát vàng


			m3


			0,566


			0,557


			0,548


			0,539


			0,529


			0,520


			0,507





			


			Đá dăm


			m3


			0,920


			0,904


			0,889


			0,874


			0,859


			0,844


			0,823





			


			Nước


			lít


			154


			154


			154


			155


			155


			155


			155





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.2. Độ sụt 2 ÷ 4 cm



1.1.2.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C221


			Xi măng


			kg


			229


			281


			331


			380


			422


			471


			523





			


			Cát vàng


			m3


			0,528


			0,516


			0,505


			0,493


			0,486


			0,474


			0,465





			


			Đá dăm


			m3


			0,870


			0,851


			0,831


			0,813


			0,799


			0,782


			0,767





			


			Nước


			lít


			193


			193


			193


			193


			190


			190


			185





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.2.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C222


			Xi măng


			kg


			217


			266


			314


			360


			400


			433


			481





			


			Cát vàng


			m3


			0,539


			0,527


			0,516


			0,505


			0,498


			0,494


			0,487





			


			Đá dăm


			m3


			0,887


			0,868


			0,850


			0,832


			0,820


			0,814


			0,801





			


			Nước


			lít


			183


			183


			183


			183


			180


			175


			170





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.2.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C223


			Xi măng


			kg


			205


			250


			296


			340


			384


			421


			481





			


			Cát vàng


			m3


			0,549


			0,538


			0,527


			0,517


			0,507


			0,500


			0,487





			


			Đá dăm


			m3


			0,890


			0,873


			0,856


			0,839


			0,823


			0,812


			0,790





			


			Nước


			lít


			172


			173


			173


			173


			173


			170


			170





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.2.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C224


			Xi măng


			kg


			193


			236


			279


			320


			362


			396


			452





			


			Cát vàng


			m3


			0,559


			0,549


			0,539


			0,528


			0,519


			0,513


			0,500





			


			Đá dăm


			m3


			0,906


			0,890


			0,874


			0,859


			0,843


			0,833


			0,812





			


			Nước


			lít


			162


			162


			162


			163


			163


			160


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.3. Độ sụt 6 ÷ 8 cm



1.1.3.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C231


			Xi măng


			kg


			238


			291


			343


			394


			433


			471


			523





			


			Cát vàng


			m3


			0,521


			0,509


			0,497


			0,485


			0,479


			0,474


			0,465





			


			Đá dăm


			m3


			0,858


			0,838


			0,818


			0,798


			0,790


			0,782


			0,767





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200


			195


			190


			185





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.3.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C232


			Xi măng


			kg


			227


			278


			327


			376


			411


			458


			509





			


			Cát vàng


			m3


			0,530


			0,518


			0,507


			0,496


			0,492


			0,480


			0,472





			


			Đá dăm


			m3


			0,873


			0,854


			0,835


			0,817


			0,810


			0,792


			0,779





			


			Nước


			lít


			191


			191


			191


			191


			185


			185


			180





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.3.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C233


			Xi măng


			kg


			215


			263


			310


			356


			400


			433


			481





			


			Cát vàng


			m3


			0,541


			0,529


			0,518


			0,508


			0,498


			0,494


			0,487





			


			Đá dăm


			m3


			0,877


			0,860


			0,841


			0,824


			0,808


			0,802


			0,790





			


			Nước


			lít


			180


			181


			181


			181


			180


			175


			170





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.3.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C234


			Xi măng


			kg


			203


			247


			293


			336


			379


			396


			452





			


			Cát vàng


			m3


			0,551


			0,540


			0,529


			0,519


			0,509


			0,513


			0,500





			


			Đá dăm


			m3


			0,894


			0,877


			0,860


			0,843


			0,827


			0,833


			0,812





			


			Nước


			lít


			170


			170


			170


			171


			171


			160


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.4. Độ sụt 10 ÷ 12 cm



1.1.4.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C241


			Xi măng


			kg 


			238


			291


			343


			394


			444


			471


			523





			


			Cát vàng


			m3


			0,521


			0,509


			0,497


			0,485


			0,473


			0,474


			0,465





			


			Đá dăm


			m3


			0,858


			0,838


			0,818


			0,798


			0,780


			0,782


			0,767





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200


			200


			190


			185





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.4.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C242


			Xi măng


			kg


			236


			289


			341


			392


			422


			458


			509





			


			Cát vàng


			m3


			0,522


			0,510


			0,498


			0,487


			0,486


			0,480


			0,472





			


			Đá dăm


			m3


			0,860


			0,840


			0,820


			0,801


			0,799


			0,792


			0,779





			


			Nước


			lít


			199


			199


			199


			199


			190


			185


			180





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.4.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C243


			Xi măng


			kg


			224


			274


			324


			372


			400


			433


			481





			


			Cát vàng


			m3


			0,532


			0,521


			0,509


			0,498


			0,498


			0,494


			0,487





			


			Đá dăm


			m3


			0,865


			0,845


			0,827


			0,809


			0,808


			0,802


			0,790





			


			Nước


			lít


			188


			189


			189


			189


			180


			175


			170





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.4.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C244


			Xi măng


			kg


			212


			260


			306


			351


			378


			408


			452





			


			Cát vàng


			m3


			0,543


			0,531


			0,520


			0,510


			0,510


			0,507


			0,500





			


			Đá dăm


			m3


			0,881


			0,863


			0,845


			0,828


			0,828


			0,822


			0,812





			


			Nước


			lít


			178


			178


			178


			179


			170


			165


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.5. Độ sụt 14 ÷ 17 cm



1.1.5.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C251


			Xi măng


			kg


			238


			291


			343


			394


			433


			471


			523





			


			Cát vàng


			m3


			0,521


			0,509


			0,497


			0,485


			0,479


			0,474


			0,465





			


			Đá dăm


			m3


			0,858


			0,838


			0,818


			0,798


			0,790


			0,782


			0,767





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200


			195


			190


			185





			


			Phụ gia


			


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.5.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C252


			Xi măng


			kg 


			238


			291


			343


			394


			422


			458


			509





			


			Cát vàng


			m3


			0,521


			0,509


			0,497


			0,485


			0,486


			0,480


			0,472





			


			Đá dăm


			m3


			0,858


			0,838


			0,818


			0,798


			0,799


			0,792


			0,779





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200


			190


			185


			180





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.5.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C253


			Xi măng


			kg 


			226


			277


			326


			375


			411


			458


			495





			


			Cát vàng


			m3


			0,530


			0,519


			0,508


			0,497


			0,492


			0,480


			0,479





			


			Đá dăm


			m3


			0,874


			0,843


			0,824


			0,806


			0,798


			0,781


			0,779





			


			Nước


			lít


			190


			190


			190


			190


			185


			185


			175





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.5.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			C254


			Xi măng


			kg


			222


			271


			320


			368


			389


			421


			467





			


			Cát vàng


			m3


			0,534


			0,523


			0,512


			0,501


			0,504


			0,500


			0,493





			


			Đá dăm


			m3


			0,868


			0,850


			0,830


			0,813


			0,818


			0,812


			0,801





			


			Nước


			lít


			186


			186


			186


			187


			175


			170


			165





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.1.6. Độ sụt 18 ÷ 22 cm



1.1.6.1. Đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			250


			300





			C261


			Xi măng


			kg


			394


			444





			


			Cát vàng


			m3


			0,485


			0,473





			


			Đá dăm


			m3


			0,798


			0,780





			


			Nước


			lít


			200


			200





			


			Phụ gia


			


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2








1.1.6.2. Đá d max = 40mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			250


			300





			C262


			Xi măng


			kg


			384


			433





			


			Cát vàng


			m3


			0,491


			0,479





			


			Đá dăm


			m3


			0,797


			0,779





			


			Nước


			lít


			195


			195





			


			Phụ gia


			


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2








1.2. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 và PCB40



1.2.1. Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm



1.2.1.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C311


			Xi măng


			kg 


			220


			262


			304


			345


			389


			429


			450


			490


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,537


			0,526


			0,516


			0,507


			0,497


			0,488


			0,490


			0,485


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,884


			0,867


			0,851


			0,835


			0,819


			0,803


			0,806


			0,797


			0,784





			


			Nước


			lít


			185


			185


			185


			185


			185


			185


			175


			170


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hóa


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.1.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C312


			Xi măng


			kg 


			208


			247


			288


			326


			368


			395


			425


			475


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,547


			0,538


			0,527


			0,518


			0,509


			0,506


			0,503


			0,491


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,900


			0,885


			0,869


			0,855


			0,838


			0,834


			0,828


			0,810


			0,784





			


			Nước


			lít


			175


			175


			175


			175


			175


			170


			165


			165


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hóa


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.1.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C313


			Xi măng


			kg 


			196


			232


			271


			308


			346


			383


			424


			461


			540





			


			Cát vàng


			m3


			0,556


			0,548


			0,539


			0,530


			0,521


			0,513


			0,503


			0,498


			0,483





			


			Đá dăm


			m3


			0,903


			0,889


			0,875


			0,861


			0,847


			0,832


			0,817


			0,809


			0,785





			


			Nước


			lít


			164


			165


			165


			165


			165


			165


			165


			160


			155





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hóa


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.1.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C314


			Xi măng


			kg


			184


			218


			255


			289


			325


			360


			398


			445


			539





			


			Cát vàng


			m3


			0,566


			0,558


			0,550


			0,542


			0,533


			0,525


			0,516


			0,506


			0,483





			


			Đá dăm


			m3


			0,920


			0,906


			0,893


			0,880


			0,866


			0,854


			0,838


			0,821


			0,786





			


			Nước


			lít


			154


			154


			154


			155


			155


			155


			155


			155


			155





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hóa


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.2. Độ sụt 2 ÷ 4 cm



1.2.2.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C321


			Xi măng


			kg 


			229


			273


			317


			361


			399


			441


			477


			490


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,528


			0,518


			0,508


			0,498


			0,491


			0,480


			0,476


			0,485


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,870


			0,854


			0,836


			0,820


			0,809


			0,792


			0,785


			0,797


			0,784





			


			Nước


			lít


			193


			193


			193


			193


			190


			190


			185


			170


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hóa


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.2.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C322


			Xi măng


			kg 


			217


			259


			301


			341


			378


			407


			438


			490


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,539


			0,528


			0,519


			0,509


			0,503


			0,500


			0,496


			0,485


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,887


			0,871


			0,855


			0,839


			0,828


			0,824


			0,818


			0,797


			0,784





			


			Nước


			lít


			183


			183


			183


			183


			180


			175


			170


			170


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.2.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C323


			Xi măng


			kg 


			205


			244


			284


			322


			363


			395


			438


			475


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,549


			0,540


			0,530


			0,521


			0,512


			0,506


			0,496


			0,491


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,890


			0,876


			0,861


			0,845


			0,830


			0,822


			0,806


			0,798


			0,772





			


			Nước


			lít


			172


			173


			173


			173


			173


			170


			170


			165


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.2.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C324


			Xi măng


			kg 


			193


			229


			268


			304


			341


			372


			412


			461


			540





			


			Cát vàng


			m3


			0,559


			0,550


			0,542


			0,532


			0,524


			0,519


			0,509


			0,498


			0,483





			


			Đá dăm


			m3


			0,906


			0,893


			0,879


			0,865


			0,851


			0,842


			0,827


			0,809


			0,785





			


			Nước


			lít


			162


			162


			162


			163


			163


			160


			160


			160


			155





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.3. Độ sụt 6 ÷ 8 cm



1.2.3.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C331


			Xi măng


			kg 


			238


			283


			329


			374


			410


			441


			477


			490


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,521


			0,511


			0,500


			0,490


			0,485


			0,480


			0,476


			0,485


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,858


			0,842


			0,823


			0,806


			0,798


			0,792


			0,785


			0,797


			0,784





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200


			195


			190


			185


			170


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.3.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C332


			Xi măng


			kg 


			226


			269


			313


			356


			389


			430


			464


			504


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,530


			0,521


			0,511


			0,501


			0,497


			0,488


			0,482


			0,477


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,874


			0,858


			0,842


			0,825


			0,819


			0,802


			0,796


			0,786


			0,784





			


			Nước


			lít


			190


			190


			190


			190


			185


			185


			180


			175


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.3.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C333


			Xi măng


			kg


			215


			256


			297


			337


			368


			407


			438


			475


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,541


			0,531


			0,521


			0,512


			0,509


			0,500


			0,496


			0,491


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,877


			0,863


			0,847


			0,831


			0,826


			0,812


			0,806


			0,798


			0,772





			


			Nước


			lít


			180


			180


			180


			180


			175


			175


			170


			165


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.3.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C334


			Xi măng


			kg 


			203


			241


			281


			318


			358


			384


			425


			461


			540





			


			Cát vàng


			m3


			0,551


			0,542


			0,532


			0,524


			0,515


			0,512


			0,503


			0,498


			0,483





			


			Đá dăm


			m3


			0,894


			0,879


			0,864


			0,851


			0,836


			0,832


			0,816


			0,809


			0,785





			


			Nước


			lít


			170


			170


			170


			170


			170


			165


			165


			160


			155





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.4. Độ sụt 10 ÷ 12 cm



1.2.4.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C341


			Xi măng


			kg 


			238


			283


			329


			374


			420


			441


			477


			490


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,521


			0,511


			0,500


			0,490


			0,478


			0,480


			0,476


			0,485


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,858


			0,842


			0,823


			0,806


			0,789


			0,792


			0,785


			0,797


			0,784





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200


			200


			190


			185


			170


			160





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.4.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C342


			Xi măng


			kg 


			236


			280


			326


			370


			399


			430


			464


			504


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,523


			0,513


			0,502


			0,492


			0,491


			0,488


			0,482


			0,477


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,861


			0,845


			0,827


			0,811


			0,809


			0,802


			0,796


			0,786


			0,784





			


			Nước


			lít


			198


			198


			198


			198


			190


			185


			180


			175


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.4.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C343


			Xi măng


			kg 


			224


			267


			310


			352


			378


			407


			438


			475


			558





			


			Cát vàng


			m3


			0,563


			0,522


			0,512


			0,503


			0,503


			0,500


			0,496


			0,491


			0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,865


			0,849


			0,832


			0,816


			0,816


			0,812


			0,806


			0,798


			0,772





			


			Nước


			lít


			188


			189


			189


			189


			180


			175


			170


			165


			160





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.4.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C344


			Xi măng



Cát vàng


			kg 



m3


			212



0,543


			253



0,533


			294



0,523


			333



0,514


			358



0,515


			384



0,512


			425



0,503


			461



0,498


			540



0,483





			


			Đá dăm


			m3


			0,881


			0,866


			0,850


			0,835


			0,836


			0,832


			0,816


			0,809


			0,785





			


			Nước


			lít


			178


			178


			178


			179


			170


			165


			165


			160


			155





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.5. Độ sụt 14 ÷ 17 cm



1.2.5.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C351


			Xi măng



Cát vàng


			kg 



m3


			238



0,521


			283



0,511


			329



0,500


			374



0,490


			410



0,485


			441



0,480


			477



0,476


			490



0,485


			558



0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,858


			0,842


			0,823


			0,806


			0,798


			0,792


			0,785


			0,797


			0,784





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200


			195


			190


			185


			170


			160





			


			Phụ gia


			


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.5.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C352


			Xi măng



Cát vàng


			kg 



m3


			238



0,521


			283



0,511


			329



0,500


			374



0,490


			399



0,491


			430



0,488


			464



0,482


			504



0,477


			558



0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,858


			0,842


			0,823


			0,806


			0,809


			0,802


			0,796


			0,786


			0,784





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200


			200


			190


			185


			180


			175


			160





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.5.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C353


			Xi măng



Cát vàng


			kg 



m3


			226



0,530


			269



0,521


			313



0,511


			356



0,501


			389



0,497


			430



0,488


			450



0,490


			475



0,491


			558



0,475





			


			Đá dăm


			m3


			0,862


			0,845


			0,829


			0,813


			0,807


			0,791


			0,795


			0,798


			0,772





			


			Nước


			lít


			190


			190


			190


			190


			185


			185


			175


			165


			160





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.5.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500


			600





			C354


			Xi măng



Cát vàng


			kg 



m3


			222



0,534


			264



0,525


			307



0,515


			348



0,505


			368



0,509


			395



0,506


			425



0,503


			461



0,498


			540



0,483





			


			Đá dăm


			m3


			0,868


			0,853


			0,835


			0,820


			0,826


			0,822


			0,816


			0,809


			0,785





			


			Nước


			lít


			186


			186


			186


			187


			175


			170


			165


			160


			155





			


			Phụ gia


			


			


			


			


			


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Poly


			Poly





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9








1.2.6. Độ sụt 18 ÷ 22 cm



1.2.6.1. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			300


			350


			400





			C361


			Xi măng


			kg


			374


			420


			465





			


			Cát vàng


			m3


			0,490


			0,478


			0,468





			


			Đá dăm


			m3


			0,806


			0,789


			0,771





			


			Nước


			lít


			200


			200


			200





			


			Phụ gia


			


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3








1.2.6.2. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			300


			350


			400





			C362


			Xi măng


			kg


			365


			410


			453





			


			Cát vàng


			m3


			0,495


			0,485


			0,474





			


			Đá dăm


			m3


			0,804


			0,787


			0,770





			


			Nước


			lít


			195


			195


			195





			


			Phụ gia


			


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3








1.3. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95



1.3.1. Độ sụt 12± 2 cm, đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350


			400


			450





			C411


			Xi măng


			kg


			178


			198


			225


			248


			273


			300


			329





			


			Xi lò cao S95


			kg


			76


			85


			97


			106


			117


			128


			140





			


			Cát vàng


			m3


			0,667


			0,628


			0,604


			0,586


			0,564


			0,548


			0,526





			


			Đá dăm


			m3


			0,742


			0,757


			0,754


			0,751


			0,757


			0,749


			0,743





			


			Nước


			lít


			173


			169


			170


			172


			171


			169


			172





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.3.2. Độ sụt 14± 2 cm, đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			200


			250


			300


			350


			400


			450


			500





			C412


			Xi măng


			kg


			190


			232


			259


			283


			309


			335


			349





			


			Xi lò cao S95


			kg


			81


			99


			111


			121


			132


			143


			149





			


			Cát vàng


			m3


			0,611


			0,598


			0,572


			0,553


			0,538


			0,520


			0,523





			


			Đá dăm


			m3


			0,818


			0,746


			0,750


			0,748


			0,752


			0,749


			0,744





			


			Nước


			lít


			166


			176


			177


			175


			170


			169


			166





			


			Phụ gia


			


			Dẻo hoá


			Dẻo hoá


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7








1.3.3. Độ sụt 16± 2 cm, đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			C413


			Xi măng


			kg


			266


			287


			320


			345


			362





			


			Xi lò cao S95


			kg


			114


			123


			137


			148


			155





			


			Cát vàng


			m3


			0,556


			0,537


			0,521


			0,522


			0,518





			


			Đá dăm


			m3


			0,788


			0,780


			0,756


			0,752


			0,745





			


			Nước


			lít


			171


			178


			179


			160


			147





			


			Phụ gia


			


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5








1.3.4. Độ sụt 19± 1 cm, đá d max = 20mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			400


			450


			500


			550





			C414


			Xi măng


			kg


			322


			346


			366


			375





			


			Xi lò cao S95


			kg


			131


			148


			156


			161





			


			Cát vàng


			m3


			0,529


			0,519


			0,501


			0,500





			


			Đá dăm


			m3


			0,743


			0,736


			0,733


			0,730





			


			Nước


			lít


			168


			160


			167


			132





			


			Phụ gia


			


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo


			Siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4








1.3.5. Độ xòe 60 ÷ 70 cm, đá d max = 10mm



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác bê tông





			


			


			


			350


			400


			450


			500


			550





			C415


			Xi măng


			kg


			336


			372


			375


			393


			471





			


			Xi lò cao S95


			kg


			144


			160


			161


			168


			202





			


			Cát vàng


			m3


			0,595


			0,579


			0,567


			0,537


			0,486





			


			Đá dăm


			m3


			0,739


			0,717


			0,698


			0,702


			0,724





			


			Nước


			lít


			167


			166


			167


			172


			147





			


			Phụ gia


			


			Siêu siêu dẻo


			Siêu siêu dẻo


			Siêu siêu dẻo


			Siêu siêu dẻo


			Siêu siêu dẻo





			


			1


			2


			3


			4


			5








2. BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT



2.1. Bê tông chống thấm nước (E0000)



Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có các mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4 (khi sử dụng xi măng PCB30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PCB30, xi măng PC40 & PCB40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh mục I và điều chỉnh trị số theo nguyên tắc sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát tăng thêm 12%



- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.



Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 không điều chỉnh theo nguyên tắc trên vì các cấp phối này đã đạt độ chống thấm: M250-B10; M300-B10; M350-B10; M400-B12; M450-B12; M500-B12; M550-B12.



2.2. Bê tông cát mịn (F0000)



Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB30, xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh mục I và điều chỉnh trị số theo nguyên tắc sau



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát giảm đi 12%



- Lượng đá tăng lên tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm và xi măng tăng.



2.3. Bê tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) (G0000)



Định mức cấp phối cho bê tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 (khi sử dụng xi măng PCB30, xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh mục I và điều chỉnh trị số theo nguyên tắc sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát tăng thêm 12%



- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng cát và xi măng tăng.



- Đối với các định mức cấp phối quy định trong 1.1.1 và 1.2.1 điểm 1 mục II không có thành phần phụ gia, khi áp dụng cho bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ có yêu cầu sử dụng phụ gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật thi công để đạt được các đặc tính theo thiết kế, thi công thì được bổ sung phụ gia và điều chỉnh lượng nước và xi măng đảm bảo tỷ lệ N/X theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, thi công.



2.4. Bê tông không co ngót (H0000)



Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa tính theo định mức quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh mục I được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.



- Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.



CHƯƠNG VII



CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



Hướng dẫn áp dụng:



- Định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ áp dụng cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường và được định mức cho ba nhóm công việc sau:



+ Đổ bê tông.



+ Gia công, lắp dựng cốt thép.



+ Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.



- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).



- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.



- Công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.



AG.11000  ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.



AG.11100  BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cọc, cột


			Cọc cừ





			AG.111


			Bê tông cọc, cột


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			AG.111


			Bê tông cọc cừ


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,37


			2,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,120





			


			10


			20








AG.11200  BÊ TÔNG XÀ DẦM



AG.11300  BÊ TÔNG PA NEN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà dầm


			Pa nen





			


			


			


			


			


			3 mặt


			4 mặt





			AG.112


			Bê tông xà dầm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,33


			1,73


			2,24





			AG.113


			Bê tông pa nen


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,089


			0,089





			


			10


			10


			20








AG.11400  BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm đan, mái hắt, lanh tô


			Nan hoa


			Lá chớp


			Cửa sổ trời, con sơn


			Hàng rào, lan can





			AG.114


			Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông 


			m3


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,93


			2,98


			2,18


			2,35


			2,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095


			0,095





			


			10


			20


			30


			40


			50








AG.11500-AG11600  BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ống cống


			Ống buy (cm)





			


			


			


			


			


			D ≤ 70


			D > 70





			AG.115


			Bê tông ống cống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			AG.116


			Bê tông ống buy


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,68


			2,04


			1,87





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095





			


			10


			10


			20








AG.11800  BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bản mặt cầu


			Bản ngăn ba lát


			Kết cấu cầu khác





			AG.118


			Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,24


			2,49


			2,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,18


			0,18


			0,18





			


			10


			20


			30








AG.11900  BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cục lấp sông


			Khối chắn sóng các loại


			Thùng chìm





			AG.119


			Bê tông cục lấp sông, khối chắn sóng các loại, thùng chìm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			1,0


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,51


			1,92


			2,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,095


			0,095


			0,095





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,095


			0,095


			0,180





			


			10


			20


			30








AG.12000  ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)



AG.12200  BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẨU CHUYỂN DẦM VỀ BÃI TRỮ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cẩu chuyển dầm từ vị trí đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm I, T


			Dầm hộp, dầm Super T


			Dầm bản





			AG.122


			Bê tông dầm cầu đổ bằng xe bơm bê tông, cẩu chuyển dầm về bãi trữ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			1,015


			1,015


			1,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,27


			2,48


			1,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,035


			0,040


			0,035





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,180


			0,220


			0,160





			


			


			Máy đầm cạnh 1 kW


			ca


			0,270


			0,330


			0,240





			


			


			Cổng trục 60 t


			ca


			0,030


			0,036


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp cẩu chuyển dầm cầu có trọng lượng > 60t thì sử dụng cổng trục 90t thay cho cổng trục 60t.



AG.13000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AG.13100  CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây



dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			>18





			AG.131


			Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1005


			1020


			1020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,7


			4,7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,54


			7,19


			6,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,133


			1,093





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,4


			0,32


			0,16





			


			11


			21


			31








AG.13200  CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Pa nen


			Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn





			


			


			


			


			Đường kính cốt thép


			





			


			


			


			


			≤ 10 mm


			> 10 mm


			





			AG.132


			Cốt thép pa nen


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1005


			1020


			1020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			16,07





			AG.132


			Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn


			Que hàn


			kg


			-


			4,62


			-





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,30


			12,09


			16,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,127


			-





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,480


			0,320


			0,400





			


			11


			21


			31








AG.13300  CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 18


			> 18





			AG.133


			Cốt thép ống cống, ống buy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1005


			1020


			1020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			9,5


			9,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,59


			12,58


			10,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			2,289


			2,209





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			11


			21


			31








AG.13400  CỐT THÉP DẦM CẦU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AG.134


			Cốt thép dầm cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1020


			1020





			


			


			Dây thép


			kg


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			5,083


			6,931





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,29


			3,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,225


			1,612





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,210


			0,140





			


			21


			31








Quy định áp dụng định mức: Trường sử dụng cổng trục để di chuyển lồng thép dầm cầu từ vị trí gia công vào bệ đúc vào bệ đúc thì bổ sung hao phí cổng trục 60T bằng 0,11ca/tấn.



AG.13510  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kéo sau


			Kéo trước





			AG.135


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg


			1025


			1050





			


			


			Đá cắt


			viên


			6,70


			6,70





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			23,80


			20,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,140


			0,120





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,350


			0,300





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			2,800


			2,200





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			6,500


			-





			


			


			Máy bơm nước 20kW


			ca


			1,150


			-





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,750


			-





			


			


			Kích 250 t


			ca


			3,100


			2,800





			


			


			Kích 500 t


			ca


			3,100


			2,800





			


			


			Pa lăng xích 3 t


			ca


			4,200


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5





			


			11


			12








AG.13530  LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).



Đơn vị tính: 1 đầu neo



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.135


			Lắp neo cáp dự ứng lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đầu neo kéo


			cái


			1,000





			


			


			Côn nhựa


			cái


			1,000





			


			


			Cốc nhựa


			cái


			1,000





			


			


			Mỡ trung tính


			kg


			0,050





			


			


			Vữa không co ngót


			kg


			0,220





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25





			


			31








Quy định áp dụng định mức: Công tác tháo đầu neo cáp được tính với định mức hao phí nhân công nhân hệ số 0,2.



AG.13550  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC CỌC BÊ TÔNG 50x50cm (KÉO TRƯỚC)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cẩu lắp cuộn cáp vào lồng ra cáp, lắp nêm neo, nêm kích, rải và luồn cáp, đo cắt và kéo cáp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.135


			Cáp thép dự ứng lực cọc bê tông 50x50cm (kéo trước)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg


			1.100





			


			


			Đá cắt


			viên


			4,810





			


			


			Khí gas


			kg


			6,084





			


			


			Ô xy


			chai


			3,082





			


			


			Nêm neo cáp


			bộ


			3,977





			


			


			Nêm kích


			bộ


			0,062








			


			


			Gỗ kê chèn


			m3


			0,013





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			15,75





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,093





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			2,800





			


			


			Hệ kích thủy lực 25 t


			ca


			0,280





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			51








Quy định áp dụng định mức: Hệ kích thủy lực 25T gồm máy bơm dầu kèm theo.



AG.13600  CỐT THÉP THÙNG CHÌM



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép





			


			


			


			


			≤ 10mm


			≤ 18mm


			>18mm





			AG.136


			Cốt thép thùng chìm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,820


			4,820





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,76


			10,59


			8,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,120


			1,120





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AG.13700  CỐT THÉP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép





			


			


			


			


			≤ 10mm


			≤ 18mm


			> 18mm





			AG.137


			Cốt thép khối chắn sóng các loại


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1.005


			1.020


			1.020





			


			


			Dây thép


			kg


			16,07


			9,280


			7,850





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			4,82


			4,82





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			13,97


			9,45


			7,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			-


			1,210


			1,210





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,320


			0,160





			


			10


			20


			30








AG.20000  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong định mức).



Hướng dẫn áp dụng:



Công tác trát vữa xi măng áp dụng định mức trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.



AG.21100  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp)





			


			


			


			


			5cm


			10cm


			15cm





			AG.211


			Lắp dựng tấm tường 3D-SG


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Tấm tường D5


			m2


			1,060


			-


			-





			


			


			Tấm tường D10


			m2


			-


			1,060


			-





			


			


			Tấm tường D15


			m2


			-


			-


			1,060





			


			


			Tấm lưới nối D5


			m


			2,260


			-


			-





			


			


			Tấm lưới nối D10


			m


			-


			2,260


			-





			


			


			Tấm lưới nối D15


			m


			-


			


			2,260





			


			


			Vữa bê tông đá 0.5x1 M100


			m3


			0,051


			0,051


			0,051





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,0902


			0,0902


			0,0902





			


			


			Thép hình


			kg


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Thép hộp 50x100


			m


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Thép ống Φ42-49


			m


			0,069


			0,069


			0,069





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,78


			0,80


			0,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,012


			0,020


			0,020





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			11


			21


			31








AG.21200  LẮP DỰNG TẤM SÀN



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm sàn 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp)





			


			


			


			


			5cm


			10cm


			15cm





			AG.212


			Lắp dựng tấm sàn 3D- SG


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Tấm sàn D5


			m2 


			1,060


			- 


			-





			


			


			Tấm sàn D10


			m2


			-


			1,060


			-





			


			


			Tấm sàn D15


			m2


			-


			-


			1,060





			


			


			Tấm lưới nối D5


			m


			1,840


			-


			-





			


			


			Tấm lưới nối D10


			m


			-


			1,840


			-





			


			


			Tấm lưới nối D15


			m


			-


			-


			1,840





			


			


			Vữa bê tông đá 1x1 M200


			m3


			0,046


			0,046


			0,046





			


			


			Vữa bê tông đá 0.5x1 M100


			m3


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,0048


			0,0048


			0,0048





			


			


			Gỗ hộp


			m3


			0,0047


			0,0047


			0,0047





			


			


			Thép hình


			kg


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,12


			1,15


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,015


			0,015


			0,015





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,008


			0,008


			0,008





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			21


			31








AG.21300  LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm mái 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp)





			


			


			


			


			5cm


			10cm


			15cm





			AG.213


			Lắp dựng tấm mái 3D-SG


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Tấm mái D5


			m2


			1,060


			- 1,060


			-





			


			


			Tấm mái D10


			m2


			-


			


			-





			


			


			Tấm mái D15


			m2


			-


			-


			1,060





			


			


			Tấm lưới nối D5


			m


			1,840


			-


			-





			


			


			Tấm lưới nối D10


			m


			-


			1,840


			-





			


			


			Tấm lưới nối D15


			m


			-


			-


			1,840





			


			


			Vữa bê tông đá 1x1 M200


			m3


			0,046


			0,046


			0,046





			


			


			Vữa bê tông đá 0.5x1 M100


			m3


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,0048


			0,0048


			0,0048





			


			


			Gỗ hộp


			m3


			0,0056


			0,0056


			0,0056





			


			


			Thép hình


			kg


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,40


			1,46


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,008


			0,008


			0,008





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			21


			31








AG.22000  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



AG.22100  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lõi xốp (mm)





			


			


			


			


			30


			40


			60


			80





			


			


			


			


			Chiều dày 1 lớp vữa (mm)





			


			


			


			


			25


			30


			40


			50





			AG.221


			Lắp dựng tấm V-3D làm tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm V-3D


			m2


			1,060


			1,060


			1,060


			1,060





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,088


			0,088


			0,088


			0,088





			


			


			Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M150 


			m3


			0,062


			0,075


			0,101


			0,127





			


			


			Thép hình


			kg


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Thép hộp


			m


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Thép ống Φ42-49 


			m


			0,069


			0,069


			0,069


			0,069





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2,5


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,74


			0,78


			0,84


			0,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,024


			0,029


			0,04


			0,05





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h 


			ca


			0,017


			0,021


			0,028


			0,035





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			10


			20


			30


			40








AG.22200  LẮP DỰNG TẤM SÀN



Đơn vị tính:1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lõi xốp (mm)





			


			


			


			


			30


			40


			60


			80





			


			


			


			


			Chiều dày 1 lớp vữa (mm)





			


			


			


			


			35


			40


			50


			60





			AG.222


			Lắp dựng tấm V-3D làm sàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm V-3D


			m2


			1,060


			1,060


			1,060


			1,060





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,061


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200 


			m3


			0,076


			0,087


			0,110


			0,133





			


			


			Thép hình


			kg


			0,210


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			0,0012


			0,0012


			0,0012


			0,0012





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2,5


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			1,08


			1,12


			1,21


			1,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,016


			0,018


			0,023


			0,028





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h 


			ca


			0,008


			0,010


			0,012


			0,015





			


			


			Máy đầm bàn 1,0 kW 


			%


			0,004


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








AG.22300  LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lõi xốp (mm)





			


			


			


			


			30


			40


			60


			80





			


			


			


			


			Chiều dày 1 lớp vữa (mm)





			


			


			


			


			35


			40


			50


			60





			AG.223


			Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Tấm V-3D


			m2


			1,060


			1,060


			1,060


			1,060





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,061


			0,061


			0,061


			0,061





			


			


			Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200


			m3


			0,076


			0,087


			0,110


			0,133





			


			


			Thép hình


			kg


			0,210


			0,210


			0,210


			0,210





			


			


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			0,0012


			0,0012


			0,0012


			0,0012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,24


			1,40


			1,53


			1,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 l


			ca


			0,016


			0,024


			0,026


			0,032





			


			


			Máy bơm vữa 6 m3/h


			ca


			0,008


			0,013


			0,013


			0,016





			


			


			Máy đầm bàn 1,0 kW


			%


			0,004


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30


			40








AG.22400  LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG



Đơn vị tính:1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.224


			Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thép V-3D tăng cường 


			m 


			1,030





			


			


			Kẽm buộc 1mm


			kg


			0,044





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,07





			


			10








AG. 22510  LẮP DỰNG TẤM SÀN C-DECK



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ giáo công cụ, xà gồ. Lắp dựng và liên kết các tấm sàn, tháo dỡ tấm đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 16


			≤ 50


			> 50





			AG.225


			Lắp dựng tấm sàn C-Deck


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Tấm sàn C-Deck


			m2


			100


			100


			100





			


			


			Giáo công cụ


			bộ


			0,340


			0,340


			0,340





			


			


			Xà gồ gỗ 80x100mm


			m


			13,050


			13,050


			13,050





			


			


			Xà gồ thép 3x50x50mm


			m


			1,440


			1,440


			1,440





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,63


			7,30


			7,98





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Vận thăng 0,8 t


			ca


			0,100


			-


			-





			


			


			Vận thăng lồng 3 t


			ca


			-


			0,100


			0,108





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,100


			-


			-





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			-


			0,100


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,108





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AG.23100  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG RỖNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN (TẤM ACOTEC)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn keo, trộn vữa liên kết. Lắp ke thép, vệ sinh, tạo ẩm tấm tường đã được tập kết tại vị trí lắp đặt, miết keo hoặc vữa chuyên dụng lên cạnh tấm. Nâng tấm vào vị trí, căn chỉnh, kiểm tra độ phẳng, thẳng đứng của tấm tường, định vị tấm sơ bộ bằng nêm gỗ, bắt chặt bằng khoan bắt vít, đinh nở. Hoàn thiện mạch lắp ghép, chèn vữa chân, vữa chèn khe chuyên dụng vào khe đỉnh, khe dọc, cắt bỏ phần keo thừa, tháo nêm gỗ, trám kín vữa vị trí tháo nêm theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tấm tường





			


			


			


			


			10cm


			14 cm





			AG.231


			Lắp dựng tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn (tấm Acotec)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Tấm tường Acotec


			m2


			1,060


			1,060





			


			


			Vữa Acotec chuyên dụng


			m3


			0,002


			0,003





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,004


			0,005





			


			


			Ke thép mạ kẽm


			cái


			0,790


			0,790





			


			


			Lưỡi cắt D350


			cái


			0,005


			0,005





			


			


			Vữa dẻo đàn hồi


			kg


			0,118


			0,118





			


			


			Vữa bả dẻo


			kg


			0,114


			0,114





			


			


			Thanh chèn Backer rod Փ15


			m


			0,713


			0,713





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,400


			0,464





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 7,5kW


			ca


			0,0028


			0,0045





			


			


			Máy khuấy cầm tay


			ca


			0,0040


			0,0042





			


			


			Máy khoan bê tông 1,5kW


			ca


			0,0027


			0,0027





			


			


			Máy mài 1kW


			ca


			0,0027


			0,0027





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			10


			20








AG.23500  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG CHẮN CÓ CỐT, TRỌNG LƯỢNG ≤ 1,8 tấn



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kê đệm, lắp đặt tấm tường theo thứ tự vào vị trí, cố định tạm thời, lắp đặt từng tấm tường phía trên sau khi hoàn thành công tác thi công các lớp vật liệu đắp, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.235


			Lắp dựng tấm tường chắn có cốt, trọng lượng ≤ 1,8 tấn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép Փ6 



Gỗ chèn


			kg 



m3


			0,234



0,0002





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,172





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 5t


			ca


			0,034





			


			10








AG.30000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN 



AG.31000  VÁN KHUÔN GỖ



Hướng dẫn áp dụng:



- Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.



- Vật liệu luân chuyển đã tính trong định mức, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong định mức.



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AG.31100  VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Pa nen


			Cọc, cột





			AG.311


			Ván khuôn pa nen


			Vật liệu



Gỗ ván



Gỗ đà nẹp


			m3 



m3


			0,083



0,018


			0,083



0,002





			AG.311


			Ván khuôn cọc, cột


			Đinh



Vật liệu khác


			kg



%


			15,00



1


			10,00



1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			29,7


			28,71





			


			11


			21








AG.31200  VÁN KHUÔN XÀ, DẦM



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.312


			Ván khuôn xà, dầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,083





			


			


			Gỗ nẹp, giằng chống


			m3


			0,210





			


			


			Đinh


			kg


			4,970





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			30,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			31,76





			


			11








AG.31300  VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.313


			Ván khuôn nắp đan, tấm chớp


			Vật liệu



Gỗ ván (cả nẹp)


			m3


			0,123





			


			


			Đinh


			kg


			16,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			25,62





			


			11








AG.32000  VÁN KHUÔN THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AG.32100  VÁN KHUÔN DẦM CẦU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dầm





			


			


			


			


			Dầm bản


			Dầm chữ T, I


			Dầm hộp





			AG.321


			Ván khuôn dầm cầu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			0,425


			0,510


			0,354





			


			


			Thép hình


			kg


			0,305


			0,396


			0,487





			


			


			Que hàn


			kg


			0,130


			0,165


			0,210





			


			


			Ô xy


			chai


			0,023


			0,018


			0,029





			


			


			Khí gas


			kg


			0,046


			0,036


			0,058





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,45


			0,57


			0,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,030


			0,045


			0,055





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,002


			0,003


			0,004





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			-


			0,010


			0,020





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,008


			-





			


			


			Máy khác


			%


			3


			1,5


			1,5





			


			11


			21


			31








AG.32200  VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.322


			Ván khuôn các loại cấu kiện khác


			Vật liệu



Thép tấm


			kg


			17,27





			


			


			Thép hình


			kg


			16,28





			


			


			Que hàn


			kg


			1,900





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			31,76





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,530





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			11








AG.32300  VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Pa nen


			Cọc, cột





			AG.323


			Ván khuôn pa nen


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			34,54


			34,54





			


			


			Thép hình


			kg


			16,75


			13,95





			AG.323


			Ván khuôn cọc, cột


			Que hàn


			kg


			1,470


			1,220





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			26,73


			25,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,410


			0,340





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			11


			21








AG.32500  VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.325


			Ván khuôn nắp đan, tấm chớp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			23,03





			


			


			Thép hình


			kg


			13,68





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			23,06





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,330





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			11








AG.32610  GIA CÔNG VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU SUPER T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn các tấm ván khuôn. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.3261


			Gia công ván khuôn thép dầm cầu Super T


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm



Thép hình


			kg 



kg


			590,52



448,54





			


			


			Đá mài


			viên


			0,40





			


			


			Ô xy


			chai


			2,70





			


			


			Khí gas


			kg


			5,50





			


			


			Que hàn


			kg


			16,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			16,93





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			4,057





			


			


			Máy cắt uốn 5kW


			ca


			1,826





			


			


			Máy mài 2,7kW


			ca


			1,826





			


			


			Máy khoan sắt cầm tay 1,7kW


			ca


			1,826





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			1








Quy định áp dụng định mức:



- Định mức gia công ván khuôn thép dầm cầu Super T được tính cho 1 tấn ván khuôn thép (gồm cả ván khuôn trong, ván khuôn ngoài). Khối lượng thép của 1 bộ ván khuôn, số lượng bộ ván khuôn được xác định theo yêu cầu thiết kế và tiến độ của dự án.



- Khối lượng vật liệu chính (thép tấm, thép hình) được khấu hao 70% vào công trình. Trường hợp 1 bộ ván khuôn dầm cầu Super T sử dụng để đúc > 80 dầm thì từ dầm thứ 81 trở đi, cứ 1 dầm được bổ sung hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công bằng 0,5% của định mức trên tương ứng với tổng khối lượng của bộ ván khuôn.



AG.32620  LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU SUPER T



Thành phần công việc:



Chuẩn bị; vệ sinh bề mặt bệ đúc, kiểm tra độ bằng phẳng trước khi lắp đặt ván khuôn. Lắp đặt, tháo dỡ các tấm thép của ván khuôn ngoài theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.3262


			Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ngoài dầm cầu Super T


			Vật liệu


			


			





			


			


			Que hàn



Vật liệu khác


			kg



%


			3,41



1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,45





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			cái


			0,852





			


			


			Cổng trục 90t


			cái


			0,071





			


			


			Cần cẩu bánh xích 16t


			cái


			0,213





			


			1








Quy định áp dụng định mức: Một bộ ván khuôn ngoài của dầm cầu Super T được tính 1 lần lắp dựng và tháo dỡ.



AG.32630  LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN TRONG DẦM CẦU SUPER T



Thành phần công việc



Chuẩn bị; lắp đặt từng tấm ván khuôn trong trên giá đỡ ván khuôn thành từng đốt, vệ sinh và bôi dầu chống dính ván khuôn (gồm cả ván khuôn trong và ngoài). Cẩu từng đốt ván khuôn trong vào và ra bệ đúc, căn chỉnh cao độ, cố định các mối liên kết. Tháo dỡ ván khuôn trong theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.3263


			Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trong dầm cầu Super T


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu chống dính 



Bu lông M16


			lít 



cái


			7,440



0,260





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,39





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cổng trục 90t


			ca


			0,086





			


			1








Quy định áp dụng định mức: Định mức được tính cho 1 lần lắp dựng và tháo dỡ một bộ ván khuôn trong để đúc được 1 dầm Super T.



AG.40000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



AG.41000  LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY 



AG.41100  LẮP CỘT



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 2,5


			≤ 5


			≤ 7


			> 7





			AG.411


			Lắp cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây thép


			kg


			0,520


			0,520


			0,520


			0,520





			


			


			Sắt đệm


			kg


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,020


			0,020


			0,025


			0,025





			


			


			Ô xy


			chai


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,400


			0,400


			0,400


			0,400





			


			


			Que hàn


			kg


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,04


			1,17


			1,58


			1,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,050


			0,070


			0,090


			0,140





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			11


			21


			31


			41








AG.41200  LẮP XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 3


			≤ 5





			AG.412


			Lắp xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M 20x200


			cái


			4,000


			2,000


			2,000





			


			


			Sắt đệm


			kg


			2,600


			19,20


			19,20





			


			


			Que hàn


			kg


			1,200


			2,500


			2,500





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,300


			0,300





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,600


			0,600





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,005


			0,040


			0,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,49


			0,93


			1,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,060


			0,100


			0,130





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,300


			0,630


			0,630





			


			11


			21


			31








AG.41300  LẮP DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm cầu trục





			


			


			


			


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 3


			> 3





			AG.413


			Lắp dầm cầu trục


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bu lông M20x500


			cái


			10,00


			10





			


			


			Que hàn


			kg


			2,000


			2





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,3





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,6





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,040


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,14


			1,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,13


			0,2





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,500


			0,500





			


			11


			21








AG.41400  LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.414


			Lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bu lông M18x20


			cái


			6,000





			


			


			Thép đệm


			kg


			2,600





			


			


			Que hàn


			kg


			2,000





			


			


			Ô xy


			chai


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,400





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,47





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,050





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,500





			


			11








AG.41500  LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Pa nen


			Tấm mái


			Máng nước


			Mái hắt





			AG.415


			Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M20x1200


			cái 


			- 


			- 


			- 


			2,000





			


			


			Sắt đệm


			kg


			0,500


			0,500


			0,500


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,720


			0,720


			0,720


			-





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,005


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,09


			0,10


			0,15


			0,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,018


			0,019


			0,027


			0,050





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,180


			0,180


			0,180


			-





			


			11


			21


			31


			41








AG.41600  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG CẦN CẨU, TRỌNG LƯỢNG CẤU KIỆN 200÷500 kg, ≤ 1 tấn, ≤ 2 tấn



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cẩu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện





			


			


			


			


			200 ÷ 500 kg


			≤ 1 tấn


			≤ 2 tấn





			AG.416


			Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,070


			0,096


			0,128





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,022


			0,032


			0,038





			


			20


			30


			40








Hướng dẫn áp dụng:



Định mức chưa tính hao phí vữa liên kết, trường hợp sử dụng vữa liên kết thì hao phí vữa liên kết tính theo thiết kế và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,1.



AG.41610  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG TỪ 50kg ĐẾN 200kg BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cẩu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.416


			Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,030





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,015





			


			10








AG.42100  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng thủ công, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (kg)





			


			


			


			


			≤ 25


			≤ 35


			≤ 50


			≤ 75


			≤ 100





			AG.421


			Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,035


			0,048


			0,070


			0,100


			0,130





			


			11


			12


			13


			14


			15








AG.52100  LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM BÊ TÔNG CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, di chuyển cẩu lao dầm vào vị trí; lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài dầm (m)





			


			


			


			


			12≤L≤22


			22<L≤33


			33<L≤40





			AG.521


			Lao lắp dầm bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ray P43


			kg


			4,620


			7,560


			9,240





			


			


			Tà vẹt gỗ 14x22x180


			thanh


			0,330


			0,590


			0,690





			


			


			Đinh crămpông


			cái


			1,230


			1,420


			1,670





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,97


			11,30


			13,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cẩu lao dầm


			ca


			0,565


			0,712


			0,863





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:



- Dầm bê tông được di chuyển từ vị trí bãi đúc đến vị trí lao lắp dầm bằng hệ thống xe goòng.



- Định mức lao lắp dầm cầu chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị cẩu lao dầm.



AG.52200  DI CHUYỂN DẦM CẦU BÊ TÔNG CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Lắp đặt và tháo dỡ đường trượt, di chuyển dầm đến vị trí để lao lắp dầm cầu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1dầm/10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài dầm (m)





			


			


			


			


			12≤L≤22


			22<L≤33


			33<L≤40





			AG.522


			Di chuyển dầm cầu bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ray P43


			kg 


			1,800


			2,500


			3,000





			


			


			Tà vẹt gỗ 14x22x180


			thanh


			0,180


			0,310


			0,360





			


			


			Đinh crămpông


			cái


			0,300


			0,370


			0,400





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,26


			0,29


			0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Hệ thống xe goòng


			ca


			0,017


			0,018


			0,020





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức:



- Định mức di chuyển dầm cầu chỉ tính cho trường hợp vận chuyển dầm bằng hệ thống xe goòng ở cự ly ≤1km.



- Hệ thống xe goong để di chuyển dầm bê tông bao gồm mô tơ điện và hệ thống con lăn bằng thép.



- Định mức di chuyển dầm cầu bê tông được tính toán cho mỗi lần di chuyển được 1 dầm.



AG.52300  LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm bản


			Dầm


			Vòi voi





			


			


			


			


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 15


			> 15


			≤ 15


			> 15


			≤ 10


			> 10





			


			Lắp cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			2,00


			2,00


			4,00


			1,00


			3,00


			4,50


			6,00





			


			


			Xà nẹp


			bộ


			-


			-


			-


			1


			1


			-


			-





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,03


			4,03


			8,07


			4,03


			8,07


			5,36


			8,07





			AG.523


			Tấm bản


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,05


			0,07


			0,08


			0,25


			0,35


			0,05


			0,07





			AG.523


			Dầm


			Sà lan 200 t


			ca


			0,05


			0,07


			0,08


			0,25


			0,35


			0,05


			0,07





			


			


			Ca nô 150 cv


			ca


			0,01


			0,02


			0,02


			0,05


			0,07


			0,01


			0,02





			AG.523


			Vòi voi


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,5


			0,5


			1,00


			0,27


			0,8


			1,20


			1,60





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			21


			22


			31


			32








AG.52400  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm bản


			Dầm


			Vòi voi





			


			


			


			


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 15


			> 15


			≤ 15


			> 15


			≤ 10


			> 10





			


			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng trên đảo


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn 


			kg


			2,00


			2,00


			4,00


			1,00


			3,00


			4,50


			6,00





			


			


			Xà nẹp


			bộ


			-


			-


			-


			1


			1


			-


			-





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,44


			4,84


			9,68


			4,84


			9,68


			6,43


			9,68





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t 


			ca 


			0,057


			0,081


			0,092


			0,287


			0,403


			0,057


			0,081





			


			


			Sà lan 1000 t


			ca


			0,057


			0,081


			0,092


			0,287


			0,403


			0,057


			0,081





			AG.524


			Tấm bản


			Tàu kéo 250 cv


			ca


			0,012


			0,023


			0,023


			0,057


			0,081


			0,012


			0,023





			AG.524


			Dầm


			Máy hàn 23 kW 


			ca


			0,575


			0,575


			1,150


			0,310


			0,920


			1,380


			1,840





			AG.524


			Vòi voi


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,575


			0,575


			1,150


			0,310


			0,920


			1,380


			1,840





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			21


			22


			31


			32








AG.52500  LẮP DỰNG DẦM BẢN CẦU (18m ≤ L ≤ 24m) BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm bằng phương pháp đấu 2 cẩu 40T vào vị trí lắp đặt, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AG.525


			Lắp dựng dầm bản cầu (18m≤L≤24m) bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ kê



Vật liệu khác


			m3


%


			0,026



5


			0,026



5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,44


			2,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,330


			0,380





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,380





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,133





			


			


			Máy khác


			ca


			2


			2





			


			10


			20








Quy định áp dụng định mức:



- Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.



- Trường hợp sử dụng 1 cần cẩu để lắp đặt dầm có chiều dài L<18m thì định mức cần cẩu nhân với hệ số điều chỉnh k=0,7.



AG.52600  LẮP DỰNG DẦM I CẦU (24m ≤ L ≤ 33m) CẦU BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 63T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AG.526


			Lắp dựng dầm I cầu (24m≤L≤33m) bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ kê



Vật liệu khác


			m3


%


			0,026



5


			0,026



5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,79


			4,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 63 t


			ca


			0,577


			0,664





			


			


			Sà lan 600 t


			


			-


			0,664





			


			


			Tàu kéo 250 cv


			


			-


			0,232





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.



AG.52710  LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 80T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AG.527


			Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ kê



Vật liệu khác


			m3


%


			0,026



5


			0,026



5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,40


			5,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 80 t


			ca


			0,670


			0,771





			


			


			Sà lan 800 t


			


			-


			0,771





			


			


			Tàu kéo 250 cv


			


			-


			0,270





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.



AG.52810  LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nâng thử, đưa dầm vào vị trí lắp đặt bằng thiết bị nâng hạ dầm, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.528


			Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng thiết bị nâng hạ dầm 90T trên cạn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,74





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị nâng hạ dầm 90 t


			ca


			0,437





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








Phạm vi định mức: Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị nâng hạ dầm cầu.



AG.53300  NÂNG HẠ DẦM CẦU BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Cẩu dầm lên phương tiện vận chuyển, hạ dầm từ phương tiện vận chuyển xuống vị trí phục vụ lắp đặt bằng đấu cẩu, neo buộc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 dầm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài dầm L (m)





			


			


			


			


			18 ≤ L < 28


			28 ≤ L < 35


			35 ≤ L < 40





			AG.533


			Nâng hạ dầm cầu bằng máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,026


			0,032


			0,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,15


			0,22


			0,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			0,070


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 63 t


			ca


			-


			0,100


			-





			


			


			Cần cẩu 80 t


			ca


			-


			-


			0,130





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			10


			20


			30








AG.53400  VẬN CHUYỂN DẦM CẦU BẰNG XE CHUYÊN DỤNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, phương tiện vận chuyển, vận chuyển dầm đến vị trí lắp đặt.



Đơn vị tính: 1 dầm/100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài dầm L (m)





			


			


			


			


			18 ≤ L < 28


			28 ≤ L < 35


			35 ≤ L < 40





			AG.534


			Vận chuyển dầm cầu bằng xe chuyên dụng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,013


			0,016


			0,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,12


			0,16


			0,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ôtô đầu kéo 150 cv


			ca


			0,068


			-


			-





			


			


			Ôtô đầu kéo 200 cv


			ca


			-


			0,081


			-





			


			


			Ôtô đầu kéo 272 cv


			ca


			-


			-


			0,090





			


			


			Rơ moóc 30 t


			ca


			0,068


			-


			-





			


			


			Rơ moóc 60 t


			ca


			-


			0,081


			-





			


			


			Rơ moóc 100 t


			ca


			-


			-


			0,090





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp vận chuyển dầm ngoài cự ly 100m thì định mức vận chuyển 100m tiếp theo trong phạm vi ≤ 1km được tính bằng 30% mức hao phí máy thi công theo định mức trên. Trường hợp vận chuyển 100m tiếp theo ngoài phạm vi 1km được tính bằng 15% mức hao phí máy thi công theo định mức trên với cự ly vận chuyển tối đa 10km.



AG.61000  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI VÀO VỊ TRÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, lắp khối chắn sóng vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.



AG.61100  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.611


			Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,42


			0,53


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,060


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,077


			





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,091





			


			10


			20


			30








AG.61200  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.612


			Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,50


			0,63


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,067


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,083


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,111





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,067


			-


			-





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			


			0,083


			0,111





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,022


			0,02739


			0,037





			


			


			Trạm lặn


			giờ


			0,125


			0,160


			0,200





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức:Định mức cẩu lắp khối chắn sóng (khối hộp, khối seabee, khối tetrapod, khối rakuna, khối bê tông phi kim đúc sẵn,...) vào vị trí tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng ≤ cấp 3. Trường hợp cẩu lắp ở điều kiện sóng > cấp 3 đến cấp 4 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng > cấp 4 đến cấp 6 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5.



AG.62100  LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ



Thành phần công việc



Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo, làm hố thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời, cần cẩu đặt trên sà lan hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.



Đơn vị tính: 1 thùng



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng 1 thùng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 200


			≤ 300


			> 300





			AG.621


			Lắp đặt thùng chìm vào vị trí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ nhóm IV


			m3


			0,130


			0,130


			0,130





			


			


			Rọ thép


			cái


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Cáp d20mm


			m


			18,75


			18,75


			18,75





			


			


			Đá hộc xếp rọ


			m3


			1,230


			1,230


			1,230





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			25,00


			35,00


			40,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			5,000


			7,000


			7,500





			


			


			Tàu kéo 360 cv


			ca


			0,500


			0,660


			0,660





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			2,500


			3,500


			3,750





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			2,500


			3,500


			3,750





			


			


			Ca nô 54 cv


			ca


			2,500


			3,500


			3,750





			


			


			Trạm lặn


			ca


			2,500


			3,500


			3,750





			


			


			Máy bơm nước 5,5 cv


			ca


			5,000


			8,000


			8,400





			


			10


			20


			30








AG.62200  VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công. Vận chuyển, lắp rùa vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 rùa



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AG.622


			Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,000





			


			


			Thợ lặn


			giờ


			10,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 60 t


			ca


			0,500





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,500





			


			


			Tàu kéo 250 cv


			ca


			0,500





			


			10








AG.64000  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị bãi tập kết, khối chắn sóng, cẩu các khối lên ôtô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cẩu hạ xuống nơi qui định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp).



AG.64100  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY ≤ 500m



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển ≤ 500 (m)





			


			


			


			


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.641


			Bốc xếp, vận khối chắn sóng các loại


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,36


			0,36


			0,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,040


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,040


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,040





			


			


			Ôtô thùng 10 t


			ca


			0,040


			-


			-





			


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			-


			0,040


			-





			


			


			Ôtô thùng 32 t


			ca


			-


			-


			0,040





			


			10


			20


			30








AG.64200  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY ≤ 1000m



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển ≤ 1000 (m)





			


			


			


			


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.642


			Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,45


			0,45


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,047


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,047


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,047





			


			


			Ôtô thùng 10 t


			ca


			0,047


			-


			-





			


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			-


			0,047


			-





			


			


			Ôtô thùng 32 t


			ca


			-


			-


			0,047





			


			10


			20


			30








AG.64500  VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30





			AG.645


			Vận chuyển tiếp 1000m khối chắn sóng các loại


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ôtô thùng 10 t


			ca


			0,012


			-


			-





			


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			-


			0,012


			-





			


			


			Ôtô thùng 32 t


			ca


			-


			-


			0,012





			


			10


			20


			30








CHƯƠNG VIII



CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ



Thành phần công việc:



Gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AH.10000  GIA CÔNG VÌ KÈO 



AH.11100  VÌ KÈO MÁI NGÓI



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			≤6,9


			≤8,1


			≤9,0


			>9,0





			AH.111


			Gia công vì kèo mái ngói


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M16x330


			cái


			82,500


			71,000


			78,000


			50,000





			


			


			Đinh đỉa ϕ6x120


			cái


			42,500


			58,000


			49,000


			30,000





			


			


			Đinh mũ


			kg


			1,500


			1,000


			1,140


			0,600





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			8,11


			10,42


			10,71


			11,68





			


			11


			21


			31


			41








AH.11200  VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			≤4


			≤5,7


			≤6,9





			AH.112


			Gia công vì kèo mái Fibro xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x250


			cái


			189


			180,500


			126





			


			


			Bulông M16x250


			cái


			1,580


			1,500


			1,200





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			8,44


			9,03


			9,76





			


			11


			21


			31








Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			≤8,1


			≤9


			>9





			AH.112


			Gia công vì kèo mái Fibro xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x250


			cái


			117,960


			51,000


			-





			


			


			Bulông M16x320


			cái


			7,000


			62,500


			60,500





			


			


			Bulông M16x250


			cái


			0,860


			0,780


			35,000





			


			


			Đinh mũ ϕ4x100


			kg


			-


			-


			0,650





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,63


			10,74


			11,54





			


			41


			51


			61








AH.12100  GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo ≤ 6,9m





			


			


			


			


			Theo thanh đứng gian giữa


			Theo thanh đứng gian đầu hồi





			AH.121


			Gia công giằng vì kèo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x200


			cái


			128,200


			140,000





			


			


			Bật sắt 3x30x250


			cái


			-


			40,000








			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,12


			9,96





			


			11


			21








AH.12200  GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			


			Theo mái gian giữa





			


			


			


			


			≤8,1


			≤9


			>9





			AH.122


			Gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x250


			cái


			188,700


			180,000


			144,000





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			11,46


			11,20


			9,49





			


			11


			12


			13








Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)








			


			


			


			


			Theo mái gian đầu hồi





			


			


			


			


			≤8,1


			≤9


			>9





			AH.122


			Gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M12x250


			cái


			191,000


			180,000


			162,500





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			11,38


			11,38


			11,13





			


			21


			22


			23








AH.12300  GIẰNG KÈO SẮT TRÒN



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ ≤15m





			AH.123


			Gia công giằng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Sắt tròn


			kg


			1.020





			


			


			Bulông M12x200


			cái


			326,500





			


			


			Tăng đơ ϕ14


			cái


			16,350





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			36,13





			


			11








AH. 13000  XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà gồ


			Cầu phong





			


			


			


			


			Mái thẳng


			Mái nối, mái góc


			





			AH.13


			Gia công xà gồ, cầu phong gỗ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Đinh


			kg


			1,200


			1,200


			1,600





			


			


			Hắc ín


			kg


			1,300


			1,300


			-





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,97


			4,25


			3,87





			


			111


			121


			211








AH.20000  CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ



AH.21100  GIA CÔNG, LẮP DỰNG DẦM GỖ



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cầu (m)








			


			


			


			


			≤ 6


			≤ 9


			>9





			AH.211


			Gia công, lắp dựng dầm gỗ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Bulông M20x48


			cái


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			3,300


			3,300


			3,300





			


			


			Sắt hình


			kg


			21,000


			21,250


			21,250





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,12


			2,33


			2,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6t


			ca


			0,078


			0,094


			0,120





			


			11


			21


			31








AH.21200  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại kết cấu





			


			


			


			


			Lan can


			Gỗ ngang mặt cầu


			Gỗ băng lăn


			Gỗ đà chắn bánh xe





			AH.212


			Gia công,lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ


			m3


			1,130


			1,120


			1,120


			1,120





			


			


			Đinh 10mm


			kg


			4,310


			-


			-


			-





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			-


			55


			273


			39,700





			


			


			Bulông M16


			cái


			37


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			11,72


			3,78


			5,18


			9,24





			


			11


			21


			31


			41








AH.30000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AH.31000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA



Đơn vị tính: 1m cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp khuôn cửa đơn


			Lắp khuôn cửa kép





			AH.31


			Lắp dựng khuôn cửa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,004


			0,006





			


			


			Bật sắt ϕ6


			cái


			2


			4





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,15


			0,22





			


			111


			211








AH.32000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp cửa vào khuôn


			Lắp cửa không có khuôn





			AH.32


			Lắp dựng cửa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			-


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25


			0,40





			


			111


			211








CHƯƠNG IX



GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP



AI.10000  GIA CÔNG CẤU KIỆN SẮT THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.11110  GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ (m)





			


			


			


			


			18 ÷ 24


			≤ 36


			> 36





			AI.111


			Gia công vì kèo thép khẩu độ lớn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Thép tấm


			kg 



kg


			860,0



170,0


			879,0



150,0


			898,0



131,0





			


			


			Ô xy


			chai


			1,720


			1,590


			1,500





			


			


			Khí gas


			kg


			3,440


			3,180


			3,000





			


			


			Que hàn


			kg


			14,57


			13,19


			11,09





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			22,80


			19,87


			17,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,470


			3,140


			2,640





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			0,430


			0,400


			0,380





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,430


			0,350


			0,320





			


			


			Máy khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0





			


			11


			12


			13








AI.11120  GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khẩu độ (m)





			


			


			


			


			≤ 9


			≤ 12


			≤ 18





			AI.111


			Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Thép tấm 



Ô xy


			kg 



kg 



chai


			802,0



230,0



2,820


			810,0



222,0



2,000


			855,0



175,0



1,620





			


			


			Khí gas


			kg


			5,640


			4,000


			3,240





			


			


			Que hàn


			kg


			15,54


			10,71


			9,620





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			29,75


			24,96


			22,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,700


			2,550


			2,290





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			2,739


			2,436


			1,350





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,722


			0,506


			0,345





			


			


			Máy khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0





			


			21


			22


			23








AI.11130  GIA CÔNG CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột thép hình


			Cột thép tấm





			AI.111


			Gia công cột bằng thép hình


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Thép tấm


			kg 



kg


			1005



22,00


			25,0



1025





			


			


			Ô xy


			chai


			1,590


			3,500





			


			


			Khí gas


			kg


			3,180


			7,000





			


			


			Que hàn


			kg


			5,040


			21,76





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			Gia công cột bằng thép tấm


			Nhân công nhóm 3 


			công


			7,60


			14,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,200


			5,180





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,500


			1,250





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			1,500


			1,500





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,320


			0,380





			


			


			Máy khác


			%


			1,0


			1,0





			


			31


			32








AI.11200  GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Giằng mái


			Xà gồ





			AI.112


			Gia công giằng mái


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			995,0


			1025





			


			


			Thép tấm


			kg


			30,73


			-





			


			


			Ô xy


			chai


			0,900


			0,232





			AI.112


			Gia công xà gồ thép


			Khí gas


			kg


			1,800


			0,460





			


			


			Que hàn


			kg


			4,200


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			11,60


			5,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,0


			-





			


			11


			21








AI.11300  GIA CÔNG DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm tường, dầm dưới vì kèo


			Dầm mái


			Dầm cầu trục





			AI.113


			Gia công dầm tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			811,43


			842,85


			964,53





			


			


			Thép tấm


			kg


			218,78


			186,60


			62,150





			


			


			Thép tròn


			kg


			0,950


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			17,220


			9,790


			20,160





			AI.113


			Gia công dầm mái


			Ô xy 



Khí gas


			chai 



kg


			1,600



3,200


			0,930



1,860


			2,530



5,060





			AI.113


			Gia công dầm cầu trục


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			19,25


			17,58


			15,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,100


			2,330


			4,800





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			0,500


			2,000


			0,040





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,170


			0,120


			0,270





			


			


			Máy nén khí 360 m3/h


			ca


			-


			-


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			-


			-


			10





			


			11


			21


			31








AI.11400  GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thang sắt


			Lan can


			Cửa sổ trời





			AI.114


			Gia công thang sắt


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			618,4


			654,82


			1016,65





			


			


			Thép tấm


			kg


			-


			316,00


			3,050





			


			


			Thép tròn


			kg


			416,5


			61,400


			8,190





			AI.114


			Gia công lan can


			Que hàn



Ô xy


			kg



chai


			24,500



0,480


			22,660



0,780


			11,610



0,190





			


			


			Khí gas


			kg


			0,960


			1,560


			0,380





			AI.114


			Gia công cửa sổ trời


			Nhân công nhóm 3 


			công


			20,73


			25,75


			26,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			6,150


			5,600


			2,950





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			1,750


			-


			5,640





			


			


			Máy cắt đột 2,8 kW


			ca


			-


			-


			11,29





			


			


			Máy khác


			%


			-


			-


			1





			


			11


			21


			31








AI.11500  GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàng rào lưới thép


			Cửa lưới thép


			Hàng rào song sắt


			Cửa song sắt





			AI.115


			Gia công hàng rào lưới thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình 


			kg


			13,00


			16,00


			5,000


			8,500





			


			


			Thép tròn


			kg 


			0,700


			0,500


			16,50


			13,50





			AI.115


			Gia công cửa lưới thép.


			Lưới thép B40


			m2


			1,100


			1,100


			-


			0,700





			


			


			Que hàn


			kg


			0,420


			0,510


			0,650


			0,950





			AI.115


			Gia công hàng rào song sắt. 


			Ô xy 



Khí gas 



Bản lề


			chai 



kg 



cái


			0,060



0,120



-


			0,070



0,140



1,500


			0,010



0,020



-


			0,010



0,020



1,500





			AI.115


			Gia công cửa song sắt


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,82


			0,91


			1,05


			1,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,120


			0,140


			0,180


			0,270





			


			11


			21


			31


			41








AI.11600  GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT



Thành phần công việc



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.116


			Gia công cửa sắt, hoa sắt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			1010





			


			


			Que hàn


			kg


			9,380





			


			


			Đá mài


			viên


			3,270





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5








			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			19,04





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,640





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			2,210





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			2,210





			


			


			Máy khác


			%


			1,0





			


			10








AI.11700  GIA CÔNG CỔNG SẮT



Thành phần công việc



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.117


			Gia công cổng sắt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			1010





			


			


			Que hàn


			kg


			15,23





			


			


			Đá mài


			viên


			5,320





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			20,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,080





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			4,320





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			4,420





			


			


			Máy khác


			%


			1,0





			


			10








AI.11900  GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hệ khung dàn


			Hệ sàn đạo, Sàn thao tác





			AI.119


			Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Thép tấm


			kg 



kg


			654,82



316,00


			697,85



362,15





			


			


			Thép tròn


			kg


			61,400


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			17,850


			19,320





			


			


			Ô xy


			chai


			1,700


			2,100





			


			


			Khí gas


			kg


			3,400


			4,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			19,88


			16,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,250


			4,600





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,400


			0,400





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,400


			0,270





			


			11


			12








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.



AI.12100  GIA CÔNG ỐNG VÁCH THÉP CỌC KHOAN NHỒI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.121


			Gia công ống vách thép cọc khoan nhồi


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			1025





			


			


			Ô xy


			chai


			0,078





			


			


			Khí gas


			kg


			0,156





			


			


			Que hàn


			kg


			13,44





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,500





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			14,80





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,200





			


			


			Máy uốn ống 2,8 kW


			ca


			0,500





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,270





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			11








AI.13100  GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200





			AI.131


			Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm



Thép tròn


			kg 



kg


			825,0



275,5


			817,0



273,0


			787,0



263,0


			785,0



259,0


			695,0



347,0





			


			


			Ô xy


			chai


			3,300


			2,980


			2,690


			2,450


			2,100





			


			


			Khí gas


			kg


			6,600


			5,960


			5,380


			4,900


			4,20





			


			


			Đá mài


			viên


			0,700


			0,650


			0,600


			0,550


			0,500





			


			


			Que hàn


			kg


			13,57


			12,26


			11,00


			10,16


			9,450





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			24,43


			20,76


			19,54


			18,34


			17,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,230


			2,920


			2,620


			2,420


			2,250





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,550


			1,400


			1,290


			1,000


			0,950





			


			


			Máy khoan 2,5 kW


			ca


			1,550


			1,400


			1,290


			1,000


			0,950





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			11


			21


			31


			41


			51








AI.21100  GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.21110  GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Má hạ, má thượng, thanh đầu dàn


			Bản nút dàn chủ





			AI.211


			Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Thép tấm


			kg 



kg


			635,25



407,95


			82,410



967,46





			


			


			Ô xy


			chai


			1,340


			2,840





			


			


			Khí gas


			kg


			2,680


			5,680





			


			


			Bulông


			cái


			15,870


			29,970





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			AI.211


			Gia công bản nút dàn chủ


			Nhân công nhóm 3


			công


			21,07


			26,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,590


			4,140





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			1,980


			3,990





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,190


			0,430





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			11


			12








AI.21120  GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thanh đứng, thanh treo


			Thanh xiên





			AI.211


			Gia công thanh đứng, thanh treo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình 


			kg 


			497,03


			391,62





			


			


			Thép tấm


			kg


			542,84


			648,83








			


			


			Ô xy


			chai


			1,290


			1,560





			


			


			Khí gas


			kg


			2,580


			3,120





			


			


			Bulông


			cái


			20,440


			17,240





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			Gia công thanh xiên


			Nhân công nhóm 3 


			


			


			





			


			


			Máy thi công


			công


			23,80


			21,88





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,590


			3,720





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			1,980


			2,180








			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,330


			0,280





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			21


			22








AI.21130  GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Liên kết dọc trên


			Liên kết dọc dưới





			AI.211


			Gia công hệ liên kết dọc trên


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			741,09


			693,77





			


			


			Thép tấm


			kg


			290,83


			339,31





			


			


			Ô xy


			chai


			0,950


			0,800





			


			


			Khí gas


			kg


			1,900


			1,600





			


			


			Bulông


			cái


			14,790


			16,880





			


			Gia công hệ liên kết dọc dưới


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			17,78


			17,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,090


			3,280





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			2,280


			2,130





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,240


			0,190





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			31


			32








AI.21140  GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm dọc


			Dầm ngang





			AI.211


			Gia công dầm dọc


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			411,39


			386,73





			


			


			Thép tấm


			kg


			631,41


			655,83





			


			


			Ô xy


			chai


			1,880


			2,000





			


			


			Khí gas


			kg


			3,760


			4,000





			


			


			Bulông


			cái


			19,54


			15,58





			


			Gia công dầm ngang


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			21,14


			21,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,990


			3,480





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			2,760


			2,060





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,140


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			41


			42








Quy định áp dụng định mức:



- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.



AI.21150  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lan can cầu đường sắt


			Lan can cầu đường bộ





			AI.211


			Gia công kết cấu thép lan can cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Thép ống


			kg 



kg


			834,0



229,0


			214,0



836,0





			


			


			Que hàn


			kg


			9,500


			4,500





			


			


			Ô xy


			chai


			1,310


			1,660





			


			


			Khí gas


			kg


			2,620


			3,320





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			19,95


			15,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			1,800


			1,780





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,890


			0,890





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,500


			1,500





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			51


			52








AI.21200  GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ. Gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.21210  GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn


			Bản nút dàn chủ





			AI.212


			Gia công thanh má hạ, thanh má thượng, thanh đầu dàn cầu thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình 


			kg 


			602,09


			95,45





			


			


			Thép tấm


			kg


			437,25


			954,74





			


			


			Ô xy


			chai


			1,990


			2,330





			


			


			Khí gas


			kg


			3,980


			4,660





			


			


			Bulông


			cái


			15,710


			40,140





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			Gia công bản nút dàn chủ cầu thép


			Nhân công nhóm 3


			công


			18,95


			26,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,590


			4,140





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			1,890


			3,990





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,190


			0,430





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			11


			12








AI.21220  GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thanh đứng, thanh treo


			Thanh xiên





			AI.212


			Gia công thanh đứng, thanh treo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Thép tấm


			kg 



kg


			699,53



333,41


			593,45



443,07





			


			


			Ô xy


			chai


			1,410


			1,870





			


			


			Khí gas


			kg


			2,820


			3,740





			


			


			Bulông


			cái


			10,780


			14,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			Gia công thanh xiên


			Nhân công nhóm 3


			công


			14,54


			17,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			1,780


			3,960





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,850


			2,360





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,280


			0,230





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			21


			22








AI.21230  GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Liên kết dọc dưới


			Dầm dọc


			Dầm Ngang





			AI.212


			Gia công hệ liên kết dọc dưới


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			695,88


			525,75


			447,79





			


			


			Thép tấm



Ô xy


			kg 



chai


			337,15



1,450


			522,25



4,590


			592,28



2,620





			


			


			Khí gas


			kg


			2,900


			9,180


			5,240





			


			


			Bulông


			cái


			9,710


			12,700


			15,190





			AI.212


			Gia công dầm dọc


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			18,86


			30,39


			22,46





			AI.212


			Gia công dầm ngang


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			2,500


			4,760


			2,220





			


			


			Máy nén khí 240m3/h


			ca


			1,600


			2,520


			1,560





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,190


			0,150


			0,150





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			31


			32


			33








Quy định áp dụng định mức:



- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.



AI.22100  GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP (DẦM CHỦ, LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm chủ


			Liên kết dọc dưới


			Dầm dọc


			Dầm ngang





			AI.221


			Gia công dầm chủ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			154,65


			833,21


			476,36


			446,08





			


			


			Thép tấm


			kg


			870,35


			196,46


			562,00


			593,04





			AI.221


			Gia công liên kết dọc dưới


			Ôxy



Khí gas 



Que hàn


			chai



kg 



kg


			0,620



1,240



2,140


			1,380



2,760



-


			1,940



3,880



-


			1,240



2,480



-





			


			


			Bulông


			cái


			8,930


			13,58


			45,93


			27,43





			AI.221


			Gia công dầm dọc


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			15,42


			16,62


			27,41


			18,46





			AI.221


			Gia công dầm ngang


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			2,490


			5,020


			8,600


			13,90





			


			


			Máy nén khí 240m3/h


			ca


			1,690


			2,370


			2,870


			3,300





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,520


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,150


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			11


			12


			13


			14








AI.31100  GIA CÔNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			AI.311


			Gia công vì thép gia cố hầm


			Thép hình


			kg


			1.025





			


			


			Que hàn


			kg


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,32





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt đột 2,8 kW


			ca


			0,600





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,152





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,05





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AI.31200  LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			AI.312


			Lắp dựng vì thép gia cố hầm


			Thép hình



Que hàn


			kg



kg


			8,500



5,610


			9,500



7,060


			10,500



7,760





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			19,84


			22,56


			25,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,335


			1,680


			1,848





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,180


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			1,013


			1,125





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			10


			20


			30








AI.32100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, hàn.... gia công chi tiết. Lắp đặt chi tiết đúng vị trí và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			AI.321


			Gia công, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông


			Thép tấm


			kg


			1.100


			1.100


			1.100





			


			


			Ô xy


			chai


			1,500


			1,500


			1,500





			


			


			Khí gas


			kg


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Que hàn


			kg


			5,920


			5,920


			5,920





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			27,60


			28,80


			30,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,410


			1,410


			1,410





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,182


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			1,013


			1,125





			


			10


			20


			30








AI.51100  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật





			


			


			


			


			Thành bình bể


			Nắp bình bể


			Đáy bình bể





			AI.511


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			1050


			1070


			1070





			


			


			Đá mài


			viên


			0,240


			0,260


			0,260





			


			


			Que hàn


			kg


			7,500


			8,500


			6,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,20


			16,80


			16,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt tôn 15 kW


			ca


			1,400


			1,500


			1,200





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			1,400


			1,500


			1,200





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,920


			0,850


			0,850





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,500


			2,830


			2,170





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			11


			12


			13








AI.52100  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống


			Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập





			


			


			


			


			Hình trụ


			Hình phễu


			Hình cong


			





			AI.521


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống, kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			1070


			1070


			1100


			1100





			


			


			Đá mài


			viên


			0,260


			0,350


			0,450


			0,750





			


			


			Que hàn


			kg


			10,500


			11,500


			14,000


			17,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			18,40


			22,40


			25,90


			29,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt tôn 15 kW


			ca


			1,560


			1,620


			1,800


			2,200





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			1,560


			1,620


			1,800


			2,200





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,800


			0,950


			1,150


			1,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,500


			3,830


			4,670


			5,830





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			21


			22


			23


			31








AI.52200  GIA CÔNG CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kết cấu thép





			


			


			


			


			Máng rót, máng chứa, phễu


			Vỏ bao che





			AI.522


			Gia công các kết cấu thép khác


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			850,0


			830,0





			


			


			Thép hình


			kg


			200,0


			220,0





			


			


			Đá mài


			viên


			0,370


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			2,580


			2,750





			


			


			Khí gas


			kg


			5,160


			5,500





			


			


			Que hàn


			kg


			15,54


			16,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			17,92


			15,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,700


			3,850





			


			


			Máy mài 2,7 kw


			ca


			1,550


			1,680





			


			


			Máy khoan 2,5 kW


			ca


			1,550


			1,680





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			21


			31








AI.60000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



AI.61110  LẮP DỰNG CỘT THÉP 



AI.61120  LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột thép các loại


			Vì kèo khẩu độ (m)





			


			


			


			


			


			≤ 18


			> 18





			AI.611


			Lắp cột thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bu lông


			cái


			12,000


			15,00


			15,00





			


			


			Đinh tán Φ22


			cái


			20,000


			10,00


			8,000





			


			


			Que hàn


			kg


			5,040


			5,880


			6,890





			


			


			Dây thép


			kg


			0,240


			0,500


			0,240





			AI.611


			Lắp vì kèo thép


			Thép hình


			kg


			1,000


			1,000


			1,490





			


			


			Gỗ chèn


			m3


			0,030


			0,040


			0,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,71


			5,20


			6,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,320


			0,300


			-





			


			


			Cần cẩu 30 t


			ca


			-


			-


			0,250





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,200


			1,400


			1,640





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			0,900


			0,500


			0,400





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			0,250


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1





			


			11


			21


			22








AI.61130  LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP



AI.61140  LẮP DỰNG GIẰNG THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà gồ


			Giằng thép





			


			


			


			


			


			Đinh tán


			Bu lông





			AI.611


			Lắp dựng xà gồ thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bu lông


			cái


			48,00


			54,00


			160,0





			


			


			Đinh tán Φ20


			cái


			-


			108,0


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			6,000


			-


			9,000





			AI.611


			Lắp dựng giằng thép


			Thép hình


			kg


			0,150


			0,150


			0,150





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,73


			21,58


			2,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,338


			0,500


			0,338





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			-


			5,400


			-





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			-


			1,350


			-





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,000


			-


			3,000





			


			31


			41


			42








AI.61150  LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC



AI.61160  LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm tường, dầm cột dầm cầu trục đơn


			Dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)





			AI.611


			Dầm tường cột, dầm cầu trục đơn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bu lông


			cái


			68,00


			27,00





			


			


			Que hàn


			kg


			5,460


			-





			


			


			Thép tròn


			kg


			1,160


			-





			


			


			Thép hình


			kg


			0,150


			-





			


			


			Đinh tán Φ22


			cái


			-


			27,000





			AI.611


			Dầm cầu trục


			Gỗ chèn


			m3


			- 


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,15


			6,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,412


			0,275





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,300


			-





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			-


			1,250





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			-


			0,338





			


			51


			61








AI.61170  LẮP SÀN THAO TÁC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.611


			Lắp sàn thao tác


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bu lông


			cái


			12,00





			


			


			Que hàn


			kg


			12,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,63





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,420





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,000





			


			71








AI.62100  LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AI.621


			Lắp dựng dầm cầu thép các loại


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Tà vẹt gỗ


			cái


			0,170


			0,170





			


			


			Bulông


			cái


			17,50


			17,85





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			16,60


			20,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,100


			0,140





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,230


			0,280





			


			


			Phao thép 200 t


			ca


			-


			0,270





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,270





			


			


			Canô 150 cv


			ca


			-


			0,050





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			1,350


			1,080





			


			


			Cổng trục 30 t


			ca


			0,370


			0,270





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			11


			21








AI.62200  LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BAILEY, UYKM



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AI.622


			Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đinh các loại


			kg 


			2,524


			2,524





			


			


			Thép ống


			kg


			10,215


			10,215





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			7,50


			9,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,080


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,100





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,100





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,024





			


			11


			21








Quy định áp dụng định mức:



Công tác tháo dỡ kết cấu thép dạng Bailey, Uykm tính bằng 60% mức hao phí nhân công và máy thi công công tác lắp dựng.



AI.63100  LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cửa sắt xếp, cửa cuốn


			Cửa khung sắt, khung nhôm





			AI.631


			Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			1,200


			1,200





			


			


			Bật sắt d= 10mm


			cái


			-


			2





			


			


			Bật sắt 20x4x250


			cái


			2


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,200


			-





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,47


			0,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			-





			


			11


			21








AI.63200  LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lan can sắt


			Hoa sắt cửa


			Vách kính khung nhôm





			


			


			


			


			


			


			Mặt tiền


			Trong nhà





			AI.632


			Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,003


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bật sắt d=10mm 


			cái 


			- 


			2


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,200


			- 


			- 


			- 





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,40


			0,20


			0,50


			0,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			-


			-


			-








			


			11


			21


			31


			32








AI.63300  LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AI.633


			Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Bu lông 



Que hàn


			kg 



cái 



kg


			0,450



12,00



12,00


			0,650



12,00



16,60





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,50


			11,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,270


			0,083





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,000


			4,150





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,120





			


			


			Ca nô 150 cv


			ca


			-


			0,060





			


			11


			21








AI.63400  THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên cạn


			Dưới nước





			AI.634


			Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo


			Vật liệu


			


			


			








			


			


			Ô xy 



Khí ga


			chai 



kg


			1,500



3,000


			1,800



3,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,70


			6,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,160


			0,050





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,070





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,070





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,070





			


			


			Ca nô 150 cv


			ca


			-


			0,040





			


			11


			21








AI.64100  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống luồn


			cáp (mm)





			


			


			


			


			≤ 80


			≤ 100


			≤ 150





			AI.641


			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thép luồn cáp


			m 


			1,020


			1,020


			1,020





			


			


			Ống nối


			m


			0,060


			0,060


			0,060





			


			


			Thép lưới Φ6


			kg


			0,190


			0,190


			0,190





			


			


			Dây thép


			kg


			0,012


			0,015


			0,022





			


			


			Lưỡi cắt


			cái


			0,020


			0,025


			0,031





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,19


			0,21


			0,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt ống 5 kW


			ca


			0,025


			0,030


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			21


			31








AI.64200  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200





			AI.642


			Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			3,870


			3,490


			3,140


			2,900


			2,300





			


			


			Thép tròn


			kg


			17,500


			14,870


			14,000


			13,100


			10,500





			


			


			Dây thép


			kg


			14,700


			12,490


			8,800


			7,350


			6,620





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			16,70


			14,20


			12,50


			9,20


			8,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			1,290


			1,160


			1,050


			0,970


			0,770





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31


			41


			51








AI.65100  LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật


			Kết cấu thép dạng





			


			


			


			


			Thành bể


			Nắp bể


			Đáy bể


			Hình trụ, hình ống


			Hình phễu


			Hình côn, cút, tê, thập





			AI.651


			Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			9,74


			8,88


			13,44


			15,50


			17,40


			20,50





			


			


			Thép hình


			kg


			9,40


			8,65


			7,54


			11,50


			14,50


			15,70








			


			


			Đá mài



Gỗ ván


			viên 



m3


			0,280



0,010


			0,260



0,015


			0,250



0,015


			0,350



0,017


			0,400



0,020


			0,500



0,025





			


			


			Dầu bôi



Mỡ các loại


			kg



kg


			4,500



3,500


			4,150



3,320


			4,150



3,250


			3,150



3,000


			4,200



3,500


			4,500



4,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			15,54


			14,76


			13,40


			17,50


			19,50


			22,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			2,320


			2,220


			3,200


			4,420


			4,970


			5,700





			


			


			Palăng xích 5t


			ca


			2,700


			2,570


			2,350


			2,950


			3,000


			3,500





			


			


			Tời điện 5t


			ca


			2,700


			2,570


			2,350


			2,950


			3,000


			3,500





			


			


			Máy mài 2,7kW


			ca


			2,700


			2,570


			2,350


			2,950


			3,000


			3,500





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,040


			0,040


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








AI.65300  LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.



(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong định mức)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao đỉnh dàn ≤ 10m


			Chiều cao đỉnh dàn > 10m





			


			


			


			


			Dàn nút cầu


			Dàn nút hàn


			Dàn nút cầu


			Dàn nút hàn





			AI.653


			Lắp dựng dàn không gian


			Vật liệu:


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình 


			kg


			1,300


			1,700


			1,600


			2,100





			


			


			Bulông cường độ cao M16-M50


			kg


			8,700


			8,700


			8,700


			8,700





			


			


			Que hàn


			kg


			7,980


			14,800


			8,400


			16,380





			


			


			Gỗ nhóm IV


			m3


			0,032


			0,032


			0,035


			0,035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			15,20


			15,47


			17,90


			18,20





			


			


			Máy thi công:


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,220


			0,230


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			


			-


			-


			0,260


			0,280





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,900


			3,700


			2,000


			3,900





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			11


			12


			21


			22








AI.65400  LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máng rót, máng chứa, phễu


			Vỏ bao che





			AI.654


			Lắp đặt kết cấu thép khác


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Que hàn 



Thép tấm


			kg 



kg


			11,350



8,500


			8,750



8,500





			


			


			Đá mài


			viên


			0,450


			0,370





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,025


			0,020





			


			


			Dầu bôi


			kg


			4,500


			4,500





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			3,500


			3,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			15,32


			14,40





			


			


			Máy thi công:


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,950


			2,180





			


			


			Palăng xích 5 t


			ca


			0,950


			0,970





			


			


			Tời điện 5 t


			ca


			0,950


			0,970





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,950


			0,970





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,120


			0,130





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			21


			31








AI.65500  LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AI.655


			Lắp đặt phao neo các loại trên biển


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			1,400





			


			


			Xích rùa


			kg


			417,0





			


			


			Maní


			kg


			158,0





			


			


			Gioăng cao su


			kg


			1,140





			


			


			Mắt xoay


			kg


			0,280





			


			


			Que hàn


			kg


			4,200





			


			


			Thép ray hoặc I


			kg


			74,00





			


			


			Thép tấm


			kg


			67,00





			


			


			Thép hình


			kg


			1,500





			


			


			Tà vẹt gỗ


			kg


			0,030





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,40





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,000





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			1,000





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,470





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,470





			


			


			Cần cẩu 60 t


			ca


			0,170





			


			


			Ca nô 12 cv


			ca


			0,700





			


			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			10








AI.65600  LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bích neo tàu





			


			


			


			


			≤ 5 tấn


			≤ 25 tấn





			AI.656


			Lắp đặt bích neo tàu trên đảo


			Vật liệu phụ


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			0,016


			0,019





			


			


			Thép tấm


			kg


			0,022


			0,027





			


			


			Bulông đầu T d=30


			kg


			0,012


			0,019





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,23


			1,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 5 t


			ca


			0,230


			0,250





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








AI.65700  LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đệm tựa tàu





			


			


			


			


			≤ 1000 tấn


			≤ 500 tấn





			AI.657


			Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đệm cao su đúc


			cái


			4,000


			4,000





			


			


			Ma ní


			cái


			1,000


			1,000





			


			


			Thép tấm


			kg


			0,029


			0,018





			


			


			Thép tròn


			kg


			0,019


			0,018





			


			


			Xích treo đệm d=20


			kg


			0,007


			0,005





			


			


			Que hàn


			kg


			0,400


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,067


			0,067





			


			


			Khí gas


			kg


			0,134


			0,134





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,24


			1,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,350


			0,400





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy phát điện 37,5 kVA


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








CHƯƠNG X



CÔNG TÁC HOÀN THIỆN



AK.10000  CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI 



AK.11000  LỢP MÁI NGÓI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



AK.11100  LỢP MÁI NGÓI 22 viên/m2 



AK.11200  LỢP MÁI NGÓI 13 viên/m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ngói 22v/m2


			Ngói 13v/m2





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 4


			≤ 16


			≤ 4


			≤ 16





			AK.111


			Lợp mái ngói 22v/m2


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Litô 3x3


			m3


			0,426


			0,426


			0,302


			0,302





			


			


			Ngói


			viên


			2.260


			2.260


			1.339


			1.339





			


			


			Ngói bò


			viên


			27,00


			27,00


			27,00


			27,00





			


			


			Gạch chỉ


			viên


			62,00


			62,00


			62,00


			62,00





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,23


			0,23


			0,23


			0,23





			AK.112


			Lợp mái ngói 13v/m2


			Đinh 6cm


			kg


			5,30


			5,30


			3,02


			3,02





			


			


			Dây thép


			kg


			2,55


			2,55


			2,55


			2,55





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,42


			13,7


			10,2


			11,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Vận thăng 0,8 t


			ca


			-


			0,600


			-


			0,600





			


			10


			20


			10


			20








AK.11300  LỢP MÁI NGÓI 75 viên/m2 



AK.11400  LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ngói 75v/m2


			Ngói âm dương 80v/m2





			


			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 4


			≤16


			≤ 4


			≤16





			AK.113


			Lợp mái ngói 75v/m2


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Litô


			m3


			0,750


			0,750


			0,800


			0,800





			


			


			Ngói


			viên


			7.725


			7.725


			8.240


			8.240





			


			


			Ngói bò


			viên


			27,00


			27,00


			27,00


			27,00





			


			


			Gạch chỉ


			viên


			62,00


			62,00


			62,00


			62,00





			


			


			Vữa


			m3


			0,23


			0,23


			0,23


			0,23





			AK.114


			Lợp mái ngói âm dương


			Đinh 6cm


			kg


			7


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			15,59


			17,37


			15,90


			17,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Vận thăng 0,8 t


			ca


			-


			0,600


			-


			0,600





			


			10


			20


			10


			20








AK.12000  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXIMĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật



AK.12100  (LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92  1,52m) AK.12200 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI



AK.12300  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Fibrô ximăng


			Tôn múi


			Tấm nhựa





			


			


			


			


			


			Chiều dài ≤2m


			Chiều dài bất kỳ


			





			AK.121


			Lợp mái che tường bằng fibrô xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Fibrôximăng


			m2


			129,5


			-


			-


			-





			AK.122


			Lợp mái che tường bằng tôn múi


			Tôn múi


			m2


			-


			133,5


			118,5


			-





			


			


			Tấm nhựa


			m2


			-


			-


			-


			132,5





			AK.123


			Lợp mái che tường bằng tấm nhựa


			Đinh, đinh vít


			cái


			-


			320


			450


			300





			


			


			Móc sắt đệm


			cái


			280


			-


			-


			-





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			7,30


			6,40


			4,50


			5,12





			


			11


			21


			22


			31








AK.13100  DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ngói mũi hài 75v/m2


			Ngói 22v/m2





			AK.131


			Dán ngói


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ngói


			viên


			-


			23,00





			


			


			Ngói mũi hài


			viên


			79,00


			-





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,025





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,385


			0,300





			


			10


			20








AK.20000  CÔNG TÁC TRÁT



Hướng dẫn áp dụng:



Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AK.21000  TRÁT TƯỜNG



AK.21100  TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.211


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,22


			0,26


			0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,002


			0,003





			


			10


			20


			30








AK.21200  TRÁT TƯỜNG TRONG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.212


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,15


			0,20


			0,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,002


			0,003





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì định mức hao phí vữa tăng 10%



AK.21300÷AK.21400  TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT BÊ TÔNG NHẸ



AK.21300  TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			0,5


			0,7


			1,0





			AK.213


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa trát bê tông nhẹ


			m3


			0,006


			0,008


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,20


			0,24





			


			10


			20


			30








AK.21400  TRÁT TƯỜNG TRONG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			0,5


			0,7


			1,0





			AK.214


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa trát bê tông nhẹ


			m3


			0,006


			0,008


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,12


			0,15


			0,17





			


			10


			20


			30








AK.21500÷AK.21600  TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



AK.21500  TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.215


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,24


			0,29


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,002


			0,003





			


			10


			20


			30








AK.21600  TRÁT TƯỜNG TRONG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.216


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,22


			0,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,002


			0,003





			


			10


			20


			30








AK.22100  TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			AK.221


			Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,013


			0,018


			0,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,50


			0,52


			0,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,003


			0,004





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức:



Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân công ở bảng trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10



AK.23000  TRÁT XÀ DẦM, TRẦN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà dầm


			Trần





			AK.23


			Trát xà dầm, trần


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,018


			0,018





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35


			0,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,003


			0,003





			


			110


			210








Quy định áp dụng định mức



Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10



AK.24000  TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phào đơn


			Phào kép


			Trát gờ chỉ





			AK.241


			Đắp phào đơn


			Vật liệu


			


			


			


			





			AK.242


			Đắp phào kép 


			Vữa xi măng


			m3


			0,011


			0,013


			0,0025





			AK.243


			Trát gờ chỉ


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			9,5


			9,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,2


			0,25


			0,12





			


			10


			10


			10








AK.25100  TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.251


			Trát sê nô, mái hắt, lam ngang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,24





			


			10








AK.25200  TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát vẩy tường chống vang





			AK.252


			Trát vẩy tường chống vang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,041





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,31





			


			10








AK.26100  TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát gờ chỉ, gờ lồi, đố tường





			AK.261


			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,002





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			1,411





			


			


			Bột đá


			kg


			0,705





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,761





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,011





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,32





			


			10








AK.26200  TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN 



AK.26300  TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm


			Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng





			


			


			


			


			


			Dày 1cm


			Dày 1,5cm





			AK.262


			Trát granitô cầu thang, lan can


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			19,14


			14,11


			16,62





			AK.263


			Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng


			Bột đá


			kg


			12,10


			7,050


			9,570





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			8,420


			7,610


			8,020





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,111


			0,106


			0,111





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,93


			1,09


			1,14





			


			10


			10


			20








AK.26400  TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tường


			Trát trụ, cột





			AK.264


			Trát granitô tường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,016


			0,016





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			16,62


			16,62





			


			


			Bột đá


			kg


			9,570


			9,570





			AK.264


			Trát granitô trụ cột


			Xi măng trắng


			kg


			8,020


			8,020





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,111


			0,111





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,74


			1,77





			


			10


			20








AK.27000  TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tường


			Trát trụ, cột





			AK.271


			Trát đá rửa tường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,016


			0,016





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			15,10


			15,10





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			8,800


			8,800





			


			


			Bột đá


			kg


			8,500


			8,500





			AK.272


			Trát đá rửa trụ, cột


			Bột mầu


			kg


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,48


			0,83





			


			10


			10








AK.27300  TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng





			AK.273


			Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can, diềm chắn nắng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			16,32





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			8,900





			


			


			Bột đá


			kg


			8,700





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,074





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,13





			


			10








AK.30000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trát lớp lót, cưa cắt gạch, ốp gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AK.31000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH



AK.31100  ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,05


			≤0,06


			≤0,09


			≤0,16





			AK.311


			Ốp tường trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Xi măng


			kg


			0,650


			0,700


			0,750


			0,800





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,170


			0,160


			0,150


			0,140





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,48


			0,42


			0,39


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,25


			≤0,36


			≤0,40


			≤0,54





			AK.311


			Ốp tường trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Xi măng


			kg


			0,850


			0,900


			1,000


			1,150





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,120


			0,12


			0,120


			0,130





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,34


			0,32


			0,31


			0,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			50


			60


			70


			80








AK.31200  ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,036


			≤ 0,048


			≤ 0,06


			≤ 0,023





			AK.312


			Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Xi măng


			kg


			2,500


			2,500


			2,500


			2,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,45


			0,40


			0,38


			0,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,045


			≤ 0,08


			≤ 0,075





			AK.312


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Xi măng


			kg


			2,500


			2,500


			2,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,42


			0,36


			0,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100





			


			50


			60


			70








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp ốp gạch vào các kết cấu phức tạp thì hao phí vật liệu gạch ốp được tăng thêm 1%.



AK.32000  CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN



AK.32100  ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Có chốt bằng Inox


			Sử dụng keo dán





			AK.321


			Ốp đá granit tự nhiên vào tường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá granít tự nhiên


			m2


			1,010


			1,010





			


			


			Móc inox


			cái


			11,00


			-





			


			


			Keo dán


			kg


			-


			4,700





			


			


			Silicon chít mạch


			kg


			0,280


			0,330





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,57


			0,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt đá 1,7 kW


			ca


			0,250


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			10


			5





			


			10


			20








AK.32200  ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện đá (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			> 0,25





			AK.322


			Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m2


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa xi măng


			m2


			0,035


			0,035


			0,035





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,35


			0,35


			0,25





			


			


			Móc sắt


			cái


			24


			16


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,04


			0,98


			0,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt đá 1,7 kW


			ca


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			10


			5


			5





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức :



- Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì hao phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.



- Ốp đá granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ hao phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với định mức ốp đá vào tường tương ứng.



AK.40000  CÔNG TÁC LÁNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật



AK.41100  LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MẦU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			2,0


			3,0





			AK.411


			Láng nền sàn không đánh mầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,035





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,068


			0,106





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150l


			ca


			0,004


			0,005





			


			10


			20








AK.41200  LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MẦU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			2,0


			3,0





			AK.412


			Láng nền, sàn có đánh mầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,035





			


			


			Xi măng


			kg


			0,301


			0,301





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,091


			0,125





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150l


			ca


			0,004


			0,005





			


			10


			20








AK.42000  LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm


			Bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm


			Mương cáp, mương rãnh dầy 1cm


			Hè dày 3cm





			AK.421


			Láng sê nô, mái hắt, máng nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,013


			0,025


			0,013


			0,035





			AK.422


			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp


			Xi măng


			kg


			-


			0,303


			-


			0,301





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			


			


			


			


			


			





			AK.423


			Láng mương cáp, mương rãnh


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,118


			0,142


			0,118


			0,135





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			AK.424


			Láng hè


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,002


			0,004


			0,002


			0,005





			


			10


			10


			10


			10








AK.43000  LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nền sàn


			Cầu thang





			AK.431


			Láng granitô nền sàn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá trắng


			kg


			12,06


			16,50





			


			


			Bột đá


			kg


			5,628


			9,500





			AK.432


			Láng granitô cầu thang


			Bột mầu


			kg


			0,071


			0,105





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			5,656


			9,550





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,52


			2,77





			


			10


			10








AK.44000  LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày láng (cm)





			


			


			


			


			1,5


			2





			AK.441


			Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sỏi hạt lớn


			kg


			30,00


			40,00





			


			


			Xi măng


			kg


			9,400


			12,50





			


			


			Bột đá


			kg


			6,500


			9,000





			


			


			Nẹp gỗ 10x20


			m


			0,500


			0,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,40


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,003


			0,003





			


			10


			20








AK.50000  CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



AK.51000  CÔNG TÁC LÁT GẠCH



AK.51100  LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lát gạch chỉ


			Lát gạch thẻ





			AK.511


			Lát gạch chỉ


			Vật liệu


			


			


			





			


			Lát gạch thẻ


			Gạch chỉ, gạch thẻ


			viên


			39


			45





			


			


			Vữa miết mạch


			m3


			0,0025


			0,0027





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,20





			


			10


			20








AK.51200  LÁT NỀN, SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,023


			≤ 0,04


			≤ 0,06


			≤ 0,09





			AK.512


			Lát nền, sàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng


			kg


			0,850


			0,850


			0,850


			0,800





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,240


			0,200


			0,180


			0,160





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,18


			0,18


			0,17


			0,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			≤ 0,27


			≤ 0,36


			≤ 0,54





			AK.512


			Lát nền, sàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng


			kg


			0,800


			0,750


			0,700


			0,650


			0,600





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,120


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,15


			0,15


			0,15


			0,14


			0,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7kW


			ca


			0,035


			0,040


			0,040


			0,040


			0,040





			


			50


			60


			70


			80


			90








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.



AK.52000  LÁT, DÁN GẠCH VỈ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lát gạch vỉ


			Dán gạch vỉ





			AK.521


			Lát gạch vỉ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch vỉ


			m2


			1,005


			1,005





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,016


			-





			


			


			Xi măng


			kg


			0,850


			-





			AK.522


			Dán gạch vỉ


			Keo dán


			kg


			-


			0,500





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			2,000


			2,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,22





			


			10


			10








AK.53000  LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bậc tam cấp


			Bậc cầu thang





			AK.531


			Lát bậc tam cấp


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,050


			1,050





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,150


			0,150





			AK.532


			Lát bậc cầu thang


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,32


			0,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,150


			0,200





			


			10


			10








AK.54000  LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch 22x10,5x15 4 lỗ (cm)


			Gạch 22x15x10,5 6 lỗ (cm)


			Gạch 22x22x10,5 10 lỗ (cm)





			AK.541


			Gạch 22x10,5x15


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			40,00


			29,00


			21,00





			AK.542


			Gạch 22x15x10,5


			Vữa miết mạch


			m3


			0,008


			0,005


			0,006





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025


			0,025





			AK.543


			Gạch 22x22x10,5


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,18


			0,17





			


			10


			10


			10








AK.55000  LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.



AK.55100  LÁT GẠCH XI MĂNG



AK.55200  LÁT GẠCH LÁ DỪA



AK.55300  LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch xi măng


			Gạch lá dừa


			Gạch xi măng tự chèn





			


			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			


			3,5


			5,5





			AK.551


			Lát gạch xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch xi măng


			m2


			1,010


			-


			-


			-





			


			


			Gạch lá dừa


			m2


			-


			1,010


			-


			-





			AK.552


			Lát gạch lá dừa


			Gạch xi măng tự chèn


			m2


			-


			-


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,025


			0,025


			-


			-





			AK.553


			Lát gạch xi măng tự chèn


			Vữa miết mạch


			m3


			-


			0,003


			-


			-





			


			


			Xi măng


			kg


			0,080


			-


			-


			-





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,15


			0,16


			0,12


			0,13





			


			10


			10


			10


			20








AK.55400  LÁT GẠCH ĐẤT NUNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,09


			≤ 0,122


			≤ 0,16





			AK.554


			Lát gạch đất nung


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch đất nung


			m2


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Xi măng


			kg


			2,000


			1,750


			1,500





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,145


			0,143


			0,139





			


			10


			20


			30








AK.56100  LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện đá (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			> 0,25





			AK.561


			Lát đá cẩm thạch, hoa cương


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá


			m2


			1,010


			1,010


			1,010





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,500


			0,350


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35


			0,30


			0,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,150


			0,150


			0,150





			


			10


			20


			30








Quy định áp dụng định mức: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang hao phí nhân công nhân hệ số 1,3 so với định mức lát đá nền sàn tương ứng.



AK.56200  LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)



Đơn vị tính:1 m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bậc tam cấp


			Bậc cầu thang


			Mặt bệ các loại





			AK.562


			Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại.


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá granít tự nhiên


			m2


			1,050


			1,050


			1,050





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,025


			0,025


			0,025





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,150


			0,150


			0,150





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,32


			0,35


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,200


			0,200


			0,3500





			


			10


			20


			30








AK.57000  BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bó vỉa thẳng


			Bó vỉa cong 20x20cm





			


			


			


			


			18x22x100 cm


			18x33x100 cm


			





			AK.571


			Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


			Vật liệu 


			


			


			


			





			AK.572


			Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


			Tấm bê tông 


			m 


			1,025


			1,025


			1,025





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,005


			0,005


			0,015





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,10


			0,14


			0,46





			


			10


			20


			10








AK.60000  CÔNG TÁC THI CÔNG TRẦN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công, lắp dựng trần theo yêu cầu kỹ thuật.



AK.61000  THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần gỗ dán, ván ép





			AK.612


			Thi công trần gỗ dán, ván ép


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ dán, ván ép


			m2


			1,100





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,020





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,150





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,02





			


			10








AK.62000  THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần có tấm cách âm acostic


			Trần có tấm cách nhiệt sirofort





			AK.621


			Thi công trần gỗ dán(ván ép) cách âm acostic


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,024


			0,024





			


			


			Gỗ dán (ván ép)


			m2


			1,100


			1,100





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,180


			0,180





			AK.622


			Thi công trần gỗ dán(ván ép) cách nhiệt sirofort


			Tấm cách âm


			m2


			1,050


			-





			


			


			Tấm cách nhiệt


			m2


			-


			1,050





			


			


			Keo dán


			kg


			0,300


			0,300





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,40


			0,40





			


			10


			10








AK.63210  THI CÔNG TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỔI TRANG TRÍ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần chia ô có gioăng chìm hoặc nẹp nổi





			AK.632


			Thi công trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ván ép


			m2


			1,100





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,020





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,60





			


			10








AK.64320  THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.643


			Thi công trần bằng tấm nhựa


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm nhựa+khung xương 


			m2


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,13





			


			20








AK.66000  THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt khung xương. Gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thi công trần phẳng


			Thi công trần giật cấp





			AK.661


			Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép mạ kẽm U25


			m


			1,093


			1,174





			


			


			Thép mạ kẽm C14


			m


			2,318


			2,573





			


			


			Thép mạ kẽm V20x22


			m


			0,364


			0,437





			AK.662


			Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao


			Tấm thạch cao 9mm


			m2


			1,050


			1,050








			


			


			Tiren + Ecu 6


			bộ


			1,07


			1,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,36


			0,42





			


			10


			10








AK.70000  CÔNG TÁC THI CÔNG MỘC TRANG TRÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.



AK.71100  THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP



AK.71200  THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT AK.71300 THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vách ngăn ván ép


			Gỗ ván ghép khít


			Gỗ ván chồng mí





			


			


			


			


			


			Chiều dầy gỗ (cm)





			


			


			


			


			


			1,5


			2,0


			1,5


			2,0





			AK.711


			Thi công vách ngăn bằng ván ép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,002


			0,017


			0,023


			0,020


			0,025





			AK.712


			Thi công vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít


			Ván ép


			m2


			1,100


			-


			-


			-


			-





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,15


			0,15


			0,15


			0,15


			0,15





			AK.713


			Thi công vách ngăn bằng gỗ ván chống mí


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,30


			0,38


			0,38


			0,58


			0,58





			


			10


			10


			20


			10


			20








AK.72100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ



AK.72200  GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chân tường


			Tay vịn cầu thang





			


			


			


			


			Kích thước (cm)





			


			


			


			


			2x10


			2x20


			8x10


			8x14





			AK.721 


			Gia công và đóng chân tường, bằng gỗ 


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			AK.722


			Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


			Gỗ xẻ


			m3


			0,002


			0,005


			0,009


			0,013





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,0


			5,0


			5,0


			5,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,143


			0,172


			0,40


			0,49





			


			10


			20


			10


			20








AK.73100  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN



AK.73200  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			Khung gỗ dầm sàn





			AK.731


			Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			1,12


			1,12





			


			


			Đinh các loại


			kg


			3,00


			3,00





			AK.732


			Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,0


			7,5





			


			


			


			


			


			





			


			10


			10








AK.74100  THI CÔNG MẶT SÀN GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ván dày 2cm


			Ván dày 3cm





			AK.741


			Thi công mặt sàn gỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3


			0,023


			0,035





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,150


			0,150





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,76


			0,76





			


			10


			20








Quy định áp dụng định mức: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì định mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,2



AK.76100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm 



AK.76200  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đóng mắt cáo


			Đóng diềm mái





			


			


			


			


			Lỗ 5x5cm


			Lỗ 10x10cm


			Dày 2cm


			Dày 3cm





			AK.761


			Gia công và đóng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			mắt cáo bằng nẹp


			Gỗ xẻ


			m3


			0,010


			0,007


			0,023


			0,035





			


			gỗ 3x1cm


			Đinh các loại


			kg


			0,200


			0,200


			0,100


			0,100





			AK.762


			Gia công và đóng


			


			


			


			


			


			





			


			diềm mái bằng gỗ


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,84


			0,74


			0,30


			0,33





			


			10


			20


			10


			20








AK.77100  DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dán dạng tấm ĐVT: 1m2


			Dán dạng chỉ rộng =3cm ĐVT: 1m





			AK.771


			Dán Foocmica vào các kết cấu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Foocmica


			m2


			1,100


			0,033





			


			


			Keo dán


			kg


			0,150


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,0


			3,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,10


			0,05





			


			10


			20








AK.77300  DÁN GIẤY TRANG TRÍ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dán giấy vào tường


			Dán vào


			giấy trần





			


			


			


			


			Tường gỗ ván


			Tường trát vữa


			Trần gỗ


			Trần trát vữa





			AK.773


			Dán giấy trang trí


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Giấy trang trí


			m2


			1,100


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Keo dán


			kg


			0,100


			0,180


			0,100


			0,180





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,07


			0,08


			0,09


			0,10





			


			11


			12


			21


			22








AK.77410  THI CÔNG VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm bông thuỷ tinh, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.774


			Thi công vách bằng tấm thạch cao


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép mạ kẽm U (ngang)


			m


			0,661





			


			


			Thép mạ kẽm C (đứng)


			m


			1,845





			


			


			Thép mạ kẽm V20x22


			m


			0,410





			


			


			Tấm thạch cao 12mm


			m2


			1,050





			


			


			Bông thuỷ tinh dày 50mm


			m2


			1,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,24





			


			10








AK.77420  THI CÔNG TƯỜNG BẰNG TẤM THẠCH CAO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương bằng thép mạ kẽm, gắn tấm bông thuỷ tinh, lắp dựng tấm thạch cao vào khung xương, xử lý khe nối, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt)





			


			


			


			


			1 lớp


			2 lớp


			3 lớp





			AK.7742


			Thi công tường bằng tấm thạch cao


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép mạ kẽm U76 dày 0,52mm


			m


			0,680


			0,680


			-





			


			


			Thép mạ kẽm U52 dày 0,52mm


			m


			-


			-


			1,230





			


			


			Thép mạ kẽm C75 dày 0,52mm


			m


			2,120


			2,120


			-





			


			


			Thép mạ kẽm C51 dày 0,52mm


			m


			-


			-


			4,090





			


			


			Thép mạ kẽm V20x22 dày 0,52mm


			m


			0,680


			0,680


			0,680





			


			


			Thép nẹp mạ kẽm 0,6x70mm


			m


			0,720


			0,720


			0,720





			


			


			Tấm thạch cao, dày 15mm


			m2


			2,100


			4,200


			4,200





			


			


			Tấm thạch cao, dày 9mm


			m2


			-


			-


			2,100





			


			


			Bông thuỷ tinh dày 50mm


			m2


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,48


			0,52


			0,56





			


			1


			2


			3








AK.77500  LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gioăng đồng


			Gioăng kính





			AK.775


			Lắp gioăng đồng, gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gioăng đồng


			m


			1,02


			-





			


			


			Gioăng kính


			m


			-


			1,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,22


			0,12





			


			10


			20








CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ, QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, THI CÔNG TẦNG LỌC, KHỚP NỐI



AK.81100  QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 nước trắng 2 nước mầu


			3 nước trắng


			Quét nước xi măng 2 nước





			AK.811


			Quét vôi quét nước xi măng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			-


			-


			1,130





			


			


			Bột mầu


			kg


			0,020


			-


			-





			


			


			Vôi


			kg


			0,300


			0,316


			-





			


			


			Phèn chua


			kg


			0,006


			0,006


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,038


			0,038


			0,030





			


			10


			20


			30








AK.82500  BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp bả





			


			


			


			


			Vào tường


			Vào cột, dầm, trần





			AK.825


			Bả bằng bột bả


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bột bả


			kg


			0,658


			0,658





			


			


			Giấy ráp


			m2


			0,020


			0,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,09


			0,11





			


			10


			20








AK.83000  CÔNG TÁC SƠN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AK.83300  SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn kết cấu gỗ





			


			


			


			


			1 nước lót 1 nước phủ


			1 nước lót 2 nước phủ





			AK.833


			Sơn kết cấu gỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,108


			0,108





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,074


			0,145





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,050


			0,068





			


			10


			20








AK.83500  SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính:1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn sắt thép





			


			


			


			


			1 nước lót 1 nước phủ


			1 nước lót 2 nước phủ





			AK.835


			Sơn sắt thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,113


			0,113





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,109


			0,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,071


			0,094





			


			10


			20








AK.84100  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm, trần, cột, tường trong nhà


			Tường ngoài nhà





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			AK.841


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn lót nội thất


			lít


			0,122


			0,122


			-


			-





			


			


			Sơn lót ngoại thất


			lít


			-


			-


			0,119


			0,119





			


			


			Sơn phủ nội thất 



Sơn phủ ngoại thất


			lít 



lít


			0,104



-


			0,202



-


			- 



0,098


			- 



0,189





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,042


			0,060


			0,046


			0,066





			


			11


			12


			13


			14








AK.84200  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm, trần, cột, tường trong nhà


			Tường ngoài nhà





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			AK.842


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn lót nội thất


			lít


			0,155


			0,155


			-


			-





			


			


			Sơn lót ngoại thất


			lít


			-


			-


			0,150


			0,150





			


			


			Sơn phủ nội thất 



Sơn phủ ngoại thất


			lít 



lít


			0,127



-


			0,247



-


			- 



0,119


			- 



0,237





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,046


			0,066


			0,051


			0,073





			


			21


			22


			23


			24








AK.85400  SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông





			


			


			


			


			1 nước lót 1 nước phủ


			1 nước lót 2 nước phủ





			AK.854


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,156


			0,156





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,161


			0,322





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,050


			0,071





			


			10


			20








AK. 85910  SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kính trước khi sơn, trộn dung dịch sơn và sơn kính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.859


			Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dung dịch sơn cách nhiệt


			lít


			0,018





			


			


			Sơn cách nhiệt


			kg


			0,033





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08





			


			11








AK.91100  SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp sơn (mm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0


			3,0


			3,2





			AK.911


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn dẻo nhiệt


			kg


			2,910


			3,940


			5,190


			7,870


			10,526





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250


			-





			


			


			Hạt thuỷ tinh


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,450





			


			


			Khí gas


			kg


			0,103


			0,138


			0,152


			0,180


			0,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08


			0,09


			0,10


			0,13


			0,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A


			ca


			0,024


			0,028


			0,032


			0,040


			0,048





			


			


			Lò nấu sơn YHK3A


			ca


			0,024


			0,028


			0,032


			0,040


			0,048





			


			


			Ôtô thùng 2,5 t


			ca


			0,022


			0,026


			0,028


			0,032


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			21


			31


			41


			51








Quy định áp dụng định mức: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.



AK.91200  SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị thi công. Bảo đảm an toàn giao thông. Vệ sinh bề mặt trước khi sơn. Đo, đánh dấu định vị vị trí sơn. Sơn và rắc hạt phản quang (nếu có) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn nút, đảo bằng thủ công


			Sơn phân tuyến bằng thủ công


			Sơn phân tuyến bằng máy





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			AK.912


			Sơn, kẻ phân tuyến đường


			Sơn


			kg


			0,58


			0,58


			0,55





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08


			0,11


			0,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị phun sơn YHK10A


			ca


			-


			-


			0,03





			


			11


			21


			31








Quy định áp dụng định mức:



- Trường hợp sơn có hạt phản quang thì bổ sung hao phí vật liệu hạt phản quang theo thiết kế.



- Trường hợp sơn kẻ tín hiệu bằng máy trên bề mặt đường có khe tạo nhám theo yêu cầu kỹ thuật thì hao phí vật liệu sơn, hạt phản quang (nếu có) xác định theo thiết kế.



AK.92100  QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊ NÔ, Ô VĂNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, quét 3 lớp dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AK.921


			Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dung dịch chống thấm


			kg


			2,21





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,03





			


			11








AK.94100  QUÉT NHỰA BI TUM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum vào tường theo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quét nhựa bi tum nóng vào tường


			Quét nhựa bi tum nguội vào tường





			AK.941


			Quét nhựa bitum


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Nhựa bi tum


			kg


			2,100


			0,158





			


			


			Bột đá


			kg


			1,206


			-





			


			


			Củi đun


			kg


			2,000


			-





			


			


			Xăng


			lít


			-


			0,352





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,07


			0,02





			


			11


			21








AK.94200  QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp giấy 1 lớp nhựa


			2 lớp giấy 2 lớp nhựa


			2 lớp giấy 3 lớp nhựa


			3 lớp giấy 4 lớp nhựa





			AK.942


			Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bi tum


			kg


			1,575


			3,150


			4,725


			6,300





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,248


			2,496


			2,496


			3,744





			


			


			Bột đá


			kg


			0,905


			1,809


			2,714


			3,618





			


			


			Củi đun


			kg


			1,500


			3,000


			4,500


			6,000





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,28


			0,40


			0,47


			0,51





			


			11


			21


			31


			41








AK.94300  QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán bao tải theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.



Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp bao tải 2 lớp nhựa


			2 lớp bao tải 3 lớp nhựa





			AK.943


			Quét nhựa bi tum và dán bao tải


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Nhựa bi tum


			kg


			3,150


			4,725





			


			


			Bao tải


			m2


			1,200


			2,400





			


			


			Bột đá


			kg


			1,810


			2,715





			


			


			Củi


			kg


			3,000


			4,000





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,50


			0,76





			


			11


			21








AK.95100  QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG



Thành phần công việc:



Đun nhựa đường, quét 2 lớp nhựa đường bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.



Đơn vị tính : 1 ống cống



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống cống (m)





			


			


			


			


			Φ0,75


			Φ1,00


			Φ1,25


			Φ1,50





			AK.951


			Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đường


			kg


			11,70


			15,48


			18,96


			22,70





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,070


			1,440


			1,750


			1,870





			


			


			Đay


			kg


			0,480


			0,620


			0,790


			0,970





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35


			0,41


			0,54


			0,66





			


			11


			21


			31


			41








AK.95300  BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG, BỀ MẶT ĐÁ TỰ NHIÊN BẰNG DUNG DỊCH BẢO VỆ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bê tông, lắc đều dung dịch, phun, quét dung dịch bảo vệ lên bề mặt bê tông, bề mặt đá tự nhiên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bề mặt bê tông


			Bề mặt đá tự nhiên





			AK.953


			Bảo vệ bề mặt bằng dung dịch bảo vệ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Dung dịch bảo vệ bề mặt bê tông


			lít


			0,100


			-





			


			


			Dung dịch bảo vệ bề mặt đá tự nhiên


			lít


			-


			0,066





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,05


			0,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí điện 5 m3/h


			ca


			0,016


			0,008





			


			11


			21








AK.96100  THI CÔNG TẦNG LỌC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối theo thiết kế. San ủi, lu lèn hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cát


			Đá cấp phối dmax≤6


			Đá dăm





			


			


			


			


			


			


			1x2


			2x4


			4x6





			AK.961


			Thi công tầng lọc


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cấp phối đá dăm


			m3


			-


			138


			-


			-


			-





			


			


			Cát


			m3


			131


			-


			-


			-


			-





			


			


			Đá dăm


			m3


			-


			-


			122


			122


			122





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,87


			8,60


			8,60


			8,60


			8,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,135


			0,135


			0,135


			0,135


			0,135





			


			


			Máy lu rung 18 t


			ca


			0,310


			0,380


			0,380


			0,380


			0,380





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			31


			32


			33








AK.97000  MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, thi công miết mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường đá


			Tường gạch





			


			


			


			


			Loại lõm


			Loại lồi


			Loại lõm


			Loại lồi





			AK.97


			Miết mạch tường đá, tường gạch


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			-


			0,002


			-


			0,003





			


			


			Xi măng


			kg


			-


			0,450


			-


			0,640





			


			


			Cát vàng


			m3


			-


			0,003


			-


			0,004





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,13


			0,10


			0,198


			0,153





			


			110


			120


			210


			220








AK.98000  THI CÔNG LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thi công lớp đá đệm móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đá có đường kính


			Đá hộc





			


			


			


			


			Dmax≤4


			Dmax≤6


			Dmax>6


			





			AK.98


			Thi công lớp đá đệm móng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá dăm


			m3


			1,200


			1,200


			1,200


			0,350





			


			


			Cát


			m3


			0,300


			0,300


			0,300


			-





			


			


			Đá hộc


			m3


			-


			-


			-


			1,200





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,48


			1,40


			1,35


			1,15





			


			110


			120


			130


			210








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp thi công lớp đá đệm móng sử dụng đá dăm kết hợp loại vật liệu khác thay cho cát thì vật liệu cát được thay bằng loại vật liệu khác với mức hao phí giữ nguyên.



CHƯƠNG XI



CÁC CÔNG TÁC KHÁC



AL.14000  THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên sà lan tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng đá hộc


			Bằng đá dăm


			Bằng đá dăm + cát





			AL.141


			Thi công lớp lót móng trong khung vây


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,150


			-


			-








			


			


			Đá 4x6


			m3


			-


			1,200


			0,675





			


			


			Cát


			m3


			-


			-


			0,525





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,60


			0,47


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,038


			0,038


			0,038





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,019


			0,019


			0,019





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AL.15100  THI CÔNG RỌ ĐÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Di chuyển máy và thiết bị thi công đến vị trí thi công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xúc đá hộc vào rọ bằng máy đào kết hợp xếp đá bằng thủ công, đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Thả rọ đá vào vị trí bằng cần cẩu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Lặn kiểm tra, hoàn thiện trường hợp thi công dưới nước.



Đơn vị tính: 1 rọ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại rọ 2x1x1m


			Loại rọ 2x1x0,5m


			Loại rọ 1x1x1m





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước





			AL.151


			Thi công rọ đá


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Rọ đá


			rọ


			1,00


			1,00


			1,00


			1,00


			1,00


			1,00





			


			


			Đá hộc


			m3


			2,10


			2,10


			1,05


			1,05


			1,05


			1,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0


			2,0


			2,0


			2,0


			2,0


			2,0





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,242


			0,300


			0,132


			0,163


			0,125


			0,154





			


			


			Thợ lặn


			công


			-


			0,120


			-


			0,066


			-


			0,062





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,049


			-


			0,027


			-


			0,025


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,060


			-


			0,033


			-


			0,031





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			-


			0,060


			-


			0,033


			-


			0,031





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			-


			0,060


			-


			0,033


			-


			0,031





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,049


			0,060


			0,027


			0,033


			0,025


			0,031





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			-


			0,019


			-


			0,010


			-


			0,010





			


			


			Ca nô 75 cv


			ca


			-


			0,023


			-


			0,013


			-


			0,012





			


			


			Máy khác


			%


			-


			15


			-


			15


			-


			15





			


			11


			12


			21


			22


			31


			32








AL.15210  THI CÔNG RỒNG ĐÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Di chuyển máy và thiết bị thi công đến vị trí thi công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xúc đá hộc vào rồng bằng máy đào kết hợp xếp đá bằng thủ công, đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Thả rồng đá vào vị trí bằng cần cẩu. Lặn kiểm tra, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 rồng



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại rồng





			


			


			


			


			Φ60cm dài 10m


			Φ80cm dài 10m





			AL.1521


			Thi công rồng đá


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Rồng đá


			rồng


			1,00


			1,00





			


			


			Đá hộc


			m3


			2,97


			5,28





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,667


			1,081





			


			


			Thợ lặn


			công


			0,167


			0,271





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 50 t


			ca


			-


			0,136





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,084


			-





			


			


			Sà lan 400 t


			ca


			-


			0,136





			


			


			Sà lan 250 t


			ca


			0,084


			-





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,084


			0,136





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,026


			0,042





			


			


			Ca nô 75 cv


			ca


			0,032


			0,051





			


			


			Máy khác


			%


			15


			15





			


			1


			2








AL.15300  THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ



Thành phần công việc:



Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.153


			Thả đá hộc vào thân kè


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,200





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,37





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Sà lan 200 t


			ca


			0,038





			


			


			Tàu kéo 150 cv


			ca


			0,001





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			11








AL.15410  XẾP RỌ ĐÁ (RỌ THÉP CÓ SẴN) TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xếp rọ thép (có sẵn) vào đúng vị trí, xếp đá hộc vào rọ thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 rọ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại rọ





			


			


			


			


			2x1x1m


			2x1x0,5m


			1x1x1m





			AL.1541


			Xếp rọ đá (rọ thép có sẵn) trên cạn bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Rọ thép


			rọ


			1,00


			1,00


			1,00





			


			


			Đá hộc


			m3


			2,10


			1,05


			1,05





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,24


			1,34


			1,28





			


			1


			2


			3








AL.15420  XẾP RỌ ĐÁ (ĐAN RỌ) TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đan rọ, đặt rọ đúng vị trí, xếp đá hộc vào rọ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 rọ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại rọ





			


			


			


			


			2x1x1m


			2x1x0,5m


			1x1x1m





			AL.1542


			Xếp rọ đá (đan rọ) trên cạn bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Dây thép Փ3mm 


			kg 


			13,5


			9,41


			7,53





			


			


			Đá hộc


			m3


			2,10


			1,05


			1,05





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,80


			1,68


			1,60





			


			1


			2


			3








AL.16100  GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấy bấc thấm bằng máy 



ĐVT: 100m


			Rải vải địa kỹ thuật 



ĐVT: 100m2





			


			


			


			


			


			Nền đường, mái đê, đập


			Móng công trình





			AL.161


			Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, bằng vải địa kỹ thuật


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bấc thấm


			m


			105


			-


			-





			


			


			Vải địa kỹ thuật


			m2


			-


			105


			105





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,2


			0,2


			0,2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,06


			1,18


			1,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cấy bấc thấm


			ca


			0,024


			-


			-





			


			11


			21


			22








AL.16130  THI CÔNG BẤC THẤM NGANG NỀN ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Vệ sinh, làm sạch đầu bấc thấm đứng, rải bấc thấm ngang, kẹp ghim liên kết đầu bấc thấm đứng với bấc thấm ngang, bọc đầu bấc thấm ngang tại các vị trí xuyên qua bờ bao bằng ni lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.1613


			Thi công bấc thấm ngang nền đường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bấc thấm


			m


			105





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,02





			


			1








AL.16201  RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.162


			Rải giấy dầu lớp cách ly


			Vật liệu


			


			





			


			


			Giấy dầu


			m2


			110





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,15





			


			01








AL.16202  RẢI MÀNG HDPE LỚP CÁCH LY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.162


			Rải màng HDPE lớp cách ly


			Vật liệu


			


			





			


			


			Màng HDPE


			m2


			110





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,15





			


			02








AL.16200  XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AL.16210  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 20.000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1621


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,75


			15,75


			15,75





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			34,65


			39,38


			44,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			63,00


			78,75


			94,50





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,49


			0,49


			0,49





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1621


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,75


			15,75


			15,75





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			48,83


			53,55


			58,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			110,25


			126,00


			141,75





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,49


			0,49


			0,49





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).



AL.16220  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 30.000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1622


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,75


			15,75


			15,75





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,18


			0,18


			0,18





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			30,16


			34,49


			38,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			63,00


			78,75


			94,50





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,33


			0,33


			0,33





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1622


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,75


			15,75


			15,75





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,18


			0,18


			0,18





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			43,13


			47,46


			51,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			110,25


			126,00


			141,75





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,33


			0,33


			0,33





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).



AL.16230  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 40.000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1623


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,93


			15,93


			15,93








			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,18


			0,18


			0,18





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			29,35


			33,30


			37,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			63,00


			78,75


			94,50





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1623


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			15,93


			15,93


			15,93





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			52,50


			52,50


			52,50





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,17


			0,17


			0,17





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,18


			0,18


			0,18





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			5,25


			5,25


			5,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			41,20


			45,15


			49,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			110,25


			126,00


			141,75





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).



AL.16300  XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ỐNG, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AL.16310  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 2000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1631


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			13,39


			13,39


			13,39





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			105,00


			105,00


			105,00





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,26


			0,26


			0,26





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			118,12


			141,7


			165,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			75,60


			94,50


			113,40





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,85


			0,85


			0,85





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1631


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			13,39


			13,39


			13,39





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			105,00


			105,00


			105,00





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,26


			0,26


			0,26





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			189,00


			212,63


			236,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			132,30


			151,20


			170,10





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,85


			0,85


			0,85





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).



AL.16320  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 4000m2


Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 120


			≤ 150


			≤ 180





			AL.1632


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			13,02


			13,02


			13,02





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			105,00


			105,00


			105,00





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			85,84


			102,38


			118,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			75,60


			94,50


			113,40





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,72


			0,72


			0,72





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian vận hành (ngày đêm)





			


			


			


			


			≤ 210


			≤ 240


			≤ 270





			AL.1632


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			110


			110


			110





			


			


			Ống thoát nước nhựa D63mm


			m


			13,02


			13,02


			13,02





			


			


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			105,00


			105,00


			105,00





			


			


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			0,20


			0,20


			0,20





			


			


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			0,21


			0,21


			0,21





			


			


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			10,50


			10,50


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			135,45


			151,99


			168,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Bơm chân không 7,5 kW


			ca


			132,30


			151,20


			170,10





			


			


			Máy đào 0,5 m3


			ca


			0,72


			0,72


			0,72





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).



AL.16400  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AL.16410  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT



Đơn vị tính: m cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			Cọc đơn D700


			Cọc đôi D700


			Cọc đơn D1200





			AL.1641


			Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đất sét


			m3


			0,18


			0,36


			0,53





			


			


			Nước


			m3


			0,36


			0,72


			1,06





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,07


			0,14


			0,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)


			ca


			0,016


			0,029


			0,026





			


			


			Máy trộn dung dịch 1000 lít


			ca


			0,048


			0,087


			0,078





			


			


			Máy bơm dung dịch 15m3/h


			ca


			0,016


			0,029


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








AL.16420  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE



Đơn vị tính: m cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan (mm)





			


			


			


			


			Cọc đơn D700


			Cọc đôi D700


			Cọc đơn D1200





			AL.1642


			Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bentonite


			kg


			95,25


			190,50


			279,92





			


			


			Nước


			m3


			0,64


			1,27


			1,87





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,10


			0,21


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)


			ca


			0,016


			0,029


			0,026





			


			


			Máy trộn dung dịch 1000 lít


			ca


			0,048


			0,087


			0,078





			


			


			Máy bơm dung dịch 15m3/h


			ca


			0,016


			0,029


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








AL.16510  LẮP ĐẶT PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, nối, đặt buộc thép. Định vị và lắp đặt phễu nhựa vào vị trí theo thiết kế. Liên kết các phễu nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.165


			Lắp đặt phễu nhựa


			Vật liệu


			


			





			


			


			Phễu nhựa D500mm


			cái


			401





			


			


			Thép tròn D10mm


			kg


			523








			


			


			Thép buộc


			kg


			11,14





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,208





			


			10








AL.16520  RẢI ĐÁ DĂM CHÈN PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, rải đá, san đá, đầm lèn đạt độ chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.165


			Rải đá dăm chèn phễu


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đá dăm 1x2


			m3


			1,20





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,30





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,091





			


			20








AL.17000  TRỒNG VẦNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.171


			Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường


			Nhân công nhóm 2


			công


			6,30





			AL.172


			Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,10





			


			11








AL.18100  TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có) Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ(1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1(1 theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mái taluy dương


			Mái taluy âm





			AL.181


			Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bầu cỏ Vetiver


			bầu


			792


			600





			


			


			Phân sinh hoá hữu cơ bón lót


			kg


			150


			121





			


			


			Phân bón lá


			lít


			0,93


			0,75





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			22,33


			17,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Ôtô tưới nước 5 m3


			ca


			1,89


			1,52





			


			


			Máy khác


			ca


			5


			5





			


			11


			12








AL.19100  BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG CHẤT TẠO MÀNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị vật liệu, máy, dụng cụ, bảo hộ lao động tại hiện trường.



- Phun chất tạo màng theo trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Di chuyển nhà bạt vào vị trí sau khi bơm chất tạo màng.



- Rải bao tải đay đảm bảo che phủ kín bề mặt bê tông.



- Tưới nước bảo dưỡng sau khi rải bao bố bình quân 5 lần/ngày, thời gian tưới bảo dưỡng liên tục trong vòng 14 ngày.



- Dỡ lớp bao tải đay.



- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.191


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Chất tạo màng


			lít


			20.87





			


			


			Bao tải đay 1m x 0,6m


			cái


			67,00





			


			


			Nước


			m3


			50,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			26,40








			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy phun chất tạo màng 5,5 Hp


			ca


			0,131





			


			


			Ô tô tưới nước 5 m3


			ca


			1,313





			


			10








AL.19200  CẮT RÃNH KHÁNG TRƯỢT TRÊN BỀ MẶT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH BÊ TÔNG XI MĂNG (SAU KHI BÊ TÔNG ĐẠT CƯỜNG ĐỘ)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị thi công. Vệ sinh và tạo ẩm bề mặt đường bê tông xi măng. Định vị, đánh dấu vị trí cắt khe tạo nhám. Thi công cắt rãnh kháng trượt bằng máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.192


			Cắt rãnh kháng trượt trên bề mặt đường cất hạ cánh bê tông xi măng (sau khi bê tông đạt cường độ)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bộ lưỡi cắt chuyên dụng D300mm


			bộ


			0,008





			


			


			Nước


			m3


			1,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,26





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt khe tạo nhám 75 cv


			ca


			0,219





			


			


			Ô tô tưới nước 5m3


			ca


			0,214





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AL.19300  CẮT VÁT TẠO MÉP KHE BÊ TÔNG XI MĂNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị công. Định vị vị trí cắt khe. Cắt vát mép khe bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.193


			Cắt vát tạo mép khe bê tông xi măng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưỡi cắt chuyên dụng 12" x 250mm x 1"


			cái


			0,500





			


			


			Nước


			m3


			0,120





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt vát 20,5 cv


			ca


			0,065





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,018





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








Phạm vi áp dụng: Đơn vị tính định mức được xác định cho 10m khe bê tông đã có sẵn.



AL.21100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe co


			Khe giãn


			Khe ngàm liên kết


			Khe tăng cường





			AL.211


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn Φ25mm


			kg


			53,88


			75,43


			17,90


			97,33





			


			


			Thép tròn Φ8mm


			kg


			54,40


			76,16


			19,59


			25,53





			


			


			Tấm chèn khe


			m3


			0,008


			0,117


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,190


			0,260


			0,090


			0,570





			


			


			Nhựa đường


			kg


			1,090


			1,510


			3,940


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0


			2,0


			2,0


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,50


			4,90


			2,50


			6,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 1,5 kW


			ca


			0,040


			0,060


			0,040


			-





			


			


			Máy cắt uốn thép 5 kW


			ca


			0,010


			0,014


			0,010


			0,025





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,047


			0,065


			0,022


			0,140





			


			11


			12


			13


			14








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp vật liệu thép có đường kính khác với định mức thì hao phí vật liệu thép có đường kính khác xác định theo thiết kế.



AL.22100  CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng. Cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe rộng ≤ 1 cm, sâu ≤ 4 cm


			Khe rộng ≤ 2 cm, sâu ≤ 4 cm





			AL.221


			Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưới cắt D350



Nước


			cái 



m3


			0,132



0,083


			0,180



0,120





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,48


			0,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 7,5 kW


			ca


			0,190


			0,190





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			11


			12








Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe rộng ≤ 1 cm, sâu ≤ 8 cm


			Khe rộng ≤ 2 cm, sâu ≤ 8 cm





			AL.221


			Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưới cắt D350



Nước


			cái 



m3


			0,146



0,092


			0,200



0,135





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,55


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 7,5 kW


			ca


			0,220


			0,220





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			21


			22








AL.23100  TRÁM KHE ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe co


			Khe giãn





			AL.231


			Trám khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Backer rod 13mm


			m


			11,550


			-





			


			


			Backer rod 25mm


			m


			-


			11,330





			


			


			Chất trám khe


			lít


			1,133


			2,931





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,70


			1,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,060


			0,060





			


			


			Máy rót mastic


			ca


			0,020


			0,020





			


			11


			12








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp phải quét dính bám trước khi trám khe hao phí vật liệu dính bám xác định theo yêu cầu thiết kế.



AL.23200  TRÁM KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG NHỰA BITUM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch mặt bằng thi công. Trám khe bằng nhựa bitum theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe co


			Khe giãn





			AL.232


			Trám khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng bitum


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,62


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,049


			0,049





			


			11


			12








Hướng dẫn áp dụng: Hao phí vật liệu nhựa bitum được tính theo thể tích của khe và tỷ lệ hao hụt vật liệu theo quy định.



AL.24100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần công việc


			Đơn vị


			Khe co


			Khe giãn


			Khe dọc





			AL.241


			Thi công khe co






			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ma tít chèn khe


			kg


			1,36


			1,33


			0,75





			


			


			Nhựa đường


			kg


			0,13


			0,25


			-





			


			


			Thép Φ25


			kg


			3,80


			7,65


			1,10





			


			


			Mùn cưa


			kg


			-


			0,43


			-





			


			Thi công khe giãn


			Cao su đệm


			m


			-


			1,2


			-





			


			


			Ống nhựa Φ42


			m


			-


			1,59


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,09


			0,22


			0,06





			


			Thi công khe dọc


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt uốn 5 kW


			ca


			0,013


			0,026


			0,010





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13








AL.24200  TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại khe





			


			


			


			


			Khe co


			Khe giãn


			Khe dọc





			AL.242


			Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Keo


			kg


			0,005


			0,017


			0,003





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,07


			0,13


			0,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23








AL.24300  CẮT KHE DỌC ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe dọc bằng máy cắt. Đục tẩy, vệ sinh khe dọc. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			≤ 14cm


			≤ 22cm





			AL.243


			Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt D350


			cái


			0,053


			0,077





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,07


			1,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 12 cv


			ca


			0,252


			0,315





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AL.24400  THI CÔNG KHE CO ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe bằng máy cắt. Vệ sinh khe bằng máy nén khí. Rót vữa vào khe đã cắt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			≤ 14cm


			≤ 22cm





			AL.244


			Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt D350


			cái


			0,053


			0,077





			


			


			Vữa chèn khe


			m3


			0,028


			0,044





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,31


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 12 cv


			ca


			0,252


			0,315





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,049


			0,052





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AL.25100  LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu, khe co giãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AL.25110  LẮP ĐẶT GỐI CẦU



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại gối cầu





			


			


			


			


			Gối thép


			Gối cao su





			AL.251


			Lắp đặt gối cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gối cầu


			bộ


			1,00


			1,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,50


			3,50





			


			11


			12








AL.25120  LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe co giãn bằng cao su





			


			


			


			


			Khe co giãn dầm liên tục


			Khe co giãn dầm đúc sẵn





			AL.251


			Lắp đặt khe co giãn mặt cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Khe co giãn


			m


			1,00


			1,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,20


			0,70





			


			21


			22








AL.25200  LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP BẢN RĂNG LƯỢC MẶT CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, cắt lớp bê tông asphalt, phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu, nắn chỉnh lại cốt thép chờ, vệ sinh bề mặt bê tông, đổ bê tông vữa không co ngót theo thiết kế.



- Lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu kỹ thuật.



- Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót.



- Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.252


			Lắp đặt khe co giãn thép bản răng lược mặt cầu bằng phương pháp lắp sau


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép bản răng lược khe co dãn


			m


			1,050





			


			


			Lưỡi cắt bê tông D356mm


			cái


			0,022





			


			


			Thép hình


			kg


			12,494





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,910





			


			


			Ôxy


			chai


			0,036





			


			


			Đá mài


			viên


			0,274





			


			


			Khí gas


			kg


			0,072





			


			


			Que hàn


			kg


			1,735





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			12,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,082





			


			


			Máy cắt bê tông 12 cv


			ca


			0,018





			


			


			Máy cưa kim loại 2,7 kW


			ca


			0,054





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,698





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			0,048





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,434





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AL.25300  LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP MẶT CẦU KIỂU RAY C50 BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt lớp bê tông asphalt tạo rãnh, đục bỏ lớp bê tông asphalt trong khe, vệ sinh bề mặt, tẩy rỉ và nắn chỉnh lại cốt thép chờ, lắp đặt khe co giãn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.253


			Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu kiểu ray C50 bằng phương pháp lắp sau


			Vật liệu


			


			





			


			


			Khe co giãn thép kiểu ray C50


			m 


			1,050





			


			


			Lưỡi cắt bê tông D356mm


			cái


			0,007





			


			


			Chổi cáp


			cái


			0,070





			


			


			Đá mài


			viên


			0,315





			


			


			Que hàn


			kg


			0,119





			


			


			Dây thép


			kg


			0,344





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,87





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 12cv


			ca


			0,006





			


			


			Máy mài 1,6kW


			ca


			0,154





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,048





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			10








Phạm vi áp dụng: Định mức không bao gồm công tác gia công, lắp dựng cốt thép và đổ bù vữa không co ngót trong khe co giãn.”



AL.26100  THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khe co giãn


			Khe đặt thép





			AL.261


			Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt


			cái


			0,003


			0,003





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,022


			0,033





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch đá 1,7 kW


			ca


			0,100


			0,100





			


			10


			20








AL.27110  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Định vị và lắp dựng cột thép bằng máy ép thủy lực, lắp đặt thanh rào chắn hàng dưới và tấm đệm liên kết. Lắp đặt bánh xoay nhựa vào cột thép, lắp đặt thanh rào chắn hàng trên. Căn chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.271


			Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép ống mạ kẽm D141


			tấn


			0,100





			


			


			Thép tấm mạ kẽm các loại


			tấn


			0,020





			


			


			Bu lông M18, L=200mm


			bộ


			1,440





			


			


			Bu lông M8, L=60mm


			bộ


			8,640





			


			


			Bu lông M18, L=125mm


			bộ


			2,880





			


			


			Bánh xoay nhựa D345x480mm


			cái


			1,440





			


			


			Que hàn


			kg


			0,540





			


			


			Ôxy


			chai


			0,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt 1,7 kW


			ca


			0,143





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,143





			


			


			Máy xiết bu lông


			ca


			0,105





			


			


			Máy ép cọc thủy lực 45 Hp


			ca


			0,042





			


			


			Cần cẩu 5 t


			ca


			0,010





			


			10








Quy định áp dụng: Trường hợp cột thép không lắp đặt bằng máy ép thủy lực 45 Hp thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,8 và không tính hao phí máy ép cọc thủy lực 45 Hp.



AL.31000  THI CÔNG CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày máng





			


			


			


			


			3cm


			4cm


			5cm





			AL.311


			Thi công cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng cát vàng


			m3


			0,035


			0,046


			0,058





			


			


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			0,046


			0,046


			0,046





			


			


			Đinh


			kg


			0,059


			0,059


			0,059





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			1,461


			1,461


			1,461





			


			


			Lưới thép Φ1mm (2 lớp)


			m2


			2,200


			2,200


			2,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,15


			1,23


			1,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,005


			0,006


			0,008





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			AL.312


			Thi công kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng cát vàng


			m3


			0,035


			0,046


			0,058





			


			


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			0,009


			0,009


			0,009





			


			


			Đinh


			kg


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Đinh đỉa


			cái


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Lưới thép Φ1mm (2 lớp)


			m2


			2,200


			2,200


			2,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,02


			1,09


			1,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 150 l


			ca


			0,005


			0,006


			0,008





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			20


			30








AL.40000  CÔNG TÁC THI CÔNG KHỚP NỐI



Thành phần công việc:



Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AL.41100  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG THÉP



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kiểu I


			Kiểu II


			Kiểu III


			Kiểu IV


			Kiểu V





			AL.411


			Thi công khớp nối bằng thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép bản d=2mm


			kg


			11,59


			-


			-


			-


			-





			


			


			Tôn d=1,5mm


			kg


			8,880


			9,610


			9,780


			6,010


			-





			


			


			Que hàn thép


			kg


			0,350


			0,150


			0,200


			0,100


			0,130





			


			


			Nhựa Bitum


			kg


			23,85


			10,60


			12,73


			29,15


			31,80





			


			


			Củi đốt


			kg


			22,50


			10,00


			12,86


			27,50


			30,00





			


			


			Vữa xi măng mác 100


			m3


			-


			-


			-


			0,032


			-





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			-


			-


			-


			-


			0,048





			


			


			Thép không rỉ


			kg


			-


			-


			-


			-


			8,340





			


			


			Bu lông M16x320


			cái


			-


			-


			-


			-


			4,000





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,33


			1,45


			0,91


			1,06


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,077


			0,030


			0,032


			0,032


			0,025





			


			10


			20


			30


			40


			50








AL.41200  THI CÔNG KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.412


			Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			m


			1,050





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,350





			


			10








AL.41300  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kiểu I


			Kiểu II


			Kiểu III


			Kiểu IV





			AL.413


			Thi công khớp nối bằng đồng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đồng tấm d=2mm


			kg


			7,102


			10,61


			7,102


			5,691





			


			


			Tôn d=2mm


			kg


			4,805


			2,480


			-


			4,118





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,105


			0,155


			0,105


			0,087





			


			


			Que hàn thép


			kg


			0,045


			0,066


			-


			0,066





			


			


			Nhựa Bitum


			kg


			21,20


			29,15


			21,63


			7,630





			


			


			Củi đốt


			kg


			20,00


			27,50


			20,62


			7,200





			


			


			Vữa xi măng M100


			m3


			0,031


			0,031


			0,010


			0,010





			


			


			Bu lông M16x320


			cái


			-


			-


			-


			4,000





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,41


			10,89


			6,80


			7,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,022


			0,022


			0,022


			0,022





			


			10


			20


			30


			40








AL.41400  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.414


			Thi công khớp nối bằng tấm nhựa PVC


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm nhựa PVC loại KN92


			m


			1,05





			


			


			Vữa xi măng mác 100


			m3


			0,02





			


			


			Dây thừng


			m


			2,05





			


			


			Nhựa đường


			kg


			3,5





			


			


			Thép tròn Φ6


			kg


			1,047





			


			


			Củi đốt


			kg


			3,32





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,20





			


			10








AL.50100  KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH Φ76mm



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều sâu lỗ khoan





			


			


			


			


			≤ 10m


			≤ 30m


			≤ 50m


			> 50m





			AL.501


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành Φ76mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ76mm


			cái


			0,071


			0,071


			0,071


			0,071





			


			


			Cần khoan Φ32, L=2,8m


			cái


			0,040


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Tam pôn Φ76mm


			cái


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Khớp nối nhanh


			cái


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Quả đập khí nén Φ76mm


			cái


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Van 3 chiều


			cái


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Đầu nối nhanh


			cái


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Zoăng tam pôn


			cái


			0,115


			0,115


			0,115


			0,115





			


			


			Ông nối nhanh


			cái


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Xi măng


			kg


			8,510


			8,510


			8,510


			8,510





			


			


			Đồng hồ áp lực Φ60


			cái


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Cát xây


			m3


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,37


			1,37


			1,37


			1,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			ca


			0,068


			0,072


			0,102


			0,122





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			0,068


			0,072


			0,102


			0,122





			


			


			Máy bơm nước 20 cv


			ca


			0,054


			0,058


			0,082


			0,098





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AL.51100  KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH Φ105mm



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều sâu lỗ khoan





			


			


			


			


			≤ 10m


			≤ 30m


			≤ 50m


			> 50m





			AL.511


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành Φ105mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ105mm


			cái


			0,071


			0,071


			0,071


			0,071





			


			


			Cần khoan Φ76, L=1,2m


			cái


			0,040


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Tam pôn Φ105mm


			cái


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Khớp nối nhanh


			cái


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			


			Quả đập khí nén Φ105mm


			cái


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Van 3 chiều


			cái


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Đầu nối nhanh


			cái


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			


			Zoăng tam pôn


			cái


			0,115


			0,115


			0,115


			0,115





			


			


			Ông nối nhanh


			cái


			0,057


			0,057


			0,057


			0,057





			


			


			Xi măng


			kg


			8,510


			8,510


			8,510


			8,510





			


			


			Đồng hồ áp lực Φ60


			cái


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Cát xây


			m3


			0,006


			0,006


			0,006


			0,006





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,37


			1,37


			1,37


			1,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			ca


			0,153


			0,163


			0,231


			0,277





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			0,153


			0,163


			0,231


			0,277





			


			


			Máy bơm nước 20cv


			ca


			0,120


			0,128


			0,180


			0,215





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30


			40








AL.51200  GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.512


			Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			102,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,31





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy bơm vữa 32-50m3/h


			ca


			0,100





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








AL.51300  KHOAN GIẢM ÁP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.513


			Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mũi khoan f105


			cái


			6,000





			


			


			Cần khoan f76, L=1,20m 


			cái


			2,500





			


			


			Quả đập khí nén f105 


			cái


			2,000





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			50,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			ca


			16,28





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			16,28





			


			10








AL.51400  KHOAN CẮM NÉO ANKE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).



AL.51410  KHOAN LỖ Φ42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY Φ42MM



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5141


			Khoan lỗ Φ42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay Φ42mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ42


			cái


			7,692


			5,882


			2,941


			1,471





			


			


			Cần khoan 1,22m


			cái


			2,500


			1,667


			1,111


			0,833





			


			


			Cần khoan 1,83m


			cái


			2,500


			1,667


			1,111


			0,833





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			20,66


			16,09


			13,81


			10,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đá cầm tay Φ42mm


			ca


			4,991


			4,527


			4,074


			3,667





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			1,664


			1,509


			1,350


			1,222





			


			1


			2


			3


			4








AL.51420  KHOAN LỖ Φ42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Φ76MM



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5142


			Khoan lỗ Φ42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ42


			cái


			7,692


			5,882


			2,941


			1,471





			


			


			Cần khoan Φ32, L=4m


			cái


			2,500


			1,667


			1,111


			0,833





			


			


			Đuôi choòng Φ38


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,80


			10,02


			9,26


			8,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			ca


			4,211


			3,819


			3,437


			3,093





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			4,211


			3,819


			3,437


			3,093





			


			1


			2


			3


			4








AL.51430  KHOAN TẠO LỖ Φ45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5143


			Khoan tạo lỗ Φ45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ45mm


			cái


			0,526


			0,379


			0,341


			0,307





			


			


			Cần khoan Φ38, L=4,32m


			cái


			0,079


			0,063


			0,057


			0,051





			


			


			Đuôi choòng


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Đầu nối cần khoan


			cái


			0,079


			0,063


			0,057


			0,051





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,34


			0,34


			0,34


			0,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			0,457


			0,420


			0,378


			0,340





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			1


			2


			3


			4








AL.51440  KHOAN LỖ Φ51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Φ76MM



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5144


			Khoan lỗ Φ51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ51mm 


			cái


			4,197


			3,790


			3,411


			3,070





			


			


			Cần khoan Φ32, L=4m 


			cái


			1,082


			0,981


			0,883


			0,795





			


			


			Đuôi choòng Φ38 


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			11,88


			10,30


			9,95


			9,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			ca


			5,261


			4,771


			4,294


			3,865





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			5,261


			4,771


			4,294


			3,865





			


			1


			2


			3


			4








AL.51450  KHOAN LỖ Φ76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Φ76MM



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5145


			Khoan lỗ Φ76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự Hành Φ76mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ76mm


			cái


			4,967


			4,505


			4,054


			3,649





			


			


			Cần khoan Φ32, L=4m


			cái


			1,082


			0,981


			0,883


			0,795





			


			


			Đuôi choòng Φ38


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			15,88


			14,50


			13,16


			11,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			ca


			7,413


			6,724


			6,051


			5,446





			


			


			Máy nén khí 1200m3/h


			ca


			7,413


			6,724


			6,051


			5,446





			


			1


			2


			3


			4








AL.51460  KHOAN LỖ Φ105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Φ105MM



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I


			II


			III


			IV





			AL.5146


			Khoan lỗ Φ105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ105


			cái


			6,300


			5,714


			5,143


			4,629





			


			


			Cần khoan Φ89, L=0,96m


			cái


			2,625


			2,381


			2,143


			1,929





			


			


			Quả đập khí nén f105


			cái


			2,100


			1,905


			1,714


			1,543





			


			


			Đuôi choòng Φ38


			cái


			0,059


			0,047


			0,043


			0,039





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			31,25


			28,44


			25,69


			23,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105


			ca


			13,500


			12,420


			11,420


			10,500





			


			


			Máy nén khí 660m3/h


			ca


			13,500


			12,420


			11,420


			10,500





			


			1


			2


			3


			4








AL.52110  KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khoan không có ống vách đường kính 80mm


			Khoan có ống vách đường kính 168mm





			AL.5211


			Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường


			Vật liệu


			


			


			








			


			


			Mũi khoan Φ80mm


			cái


			0,046


			-





			


			


			Mũi khoan Φ168mm


			cái


			-


			0,046





			


			


			Cần khoan L=1m


			cái


			0,017


			-





			


			


			Cần khoan L=1,5m


			cái


			-


			0,015





			


			


			Quả đập khí nén


			quả


			0,013


			0,018





			


			


			Ống vách Φ168mm


			m


			-


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,76


			1,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan YG60


			ca


			0,100


			0,146





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			0,100


			0,146





			


			


			Máy khác


			%


			1


			2





			


			1


			2








AL.52120  LẮP ĐẶT THANH NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Lắp đặt thanh neo thép, định vị thanh neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong định mức)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.5212


			Lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy đường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thanh neo thép


			kg


			1.050





			


			


			Thép tròn Φ≤10mm


			kg


			4,500





			


			


			Que hàn


			kg


			11,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			16,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,550





			


			


			Tời điện 3t


			ca


			1,550





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			1








AL.52130  KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀO ĐẤT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, di chuyển máy khoan vào vị trí, khoan tạo lỗ, kiểm tra, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ sâu hố khoan





			


			


			


			


			0÷5 m


			0÷10 m





			AL.5213


			Khoan tạo lỗ đường kính nhỏ vào đất


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			0,070


			0,070





			


			


			Cần khoan


			m


			0,015


			0,015





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,005


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,68


			0,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			0,061


			0,061





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			1


			2








AL.52200  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA



Thành phần công việc:



Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nền đá


			Mái đá





			AL.522


			Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn Φ > 18


			kg


			1050


			1050





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,396


			0,396





			


			


			Ôxy


			chai


			2,250


			2,25





			AL.522


			Gia công, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa


			Khí gas


			kg


			4,500


			4,500





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			32,14


			35,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			1,313


			1,313





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			-


			1,793





			


			10


			20








AL.52300  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA



Thành phần công việc:



Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			


			


			


			


			Dùng máy nâng


			Dùng máy khoan


			


			





			AL.523


			Gia công, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn Φ > 18mm


			kg


			1050


			1050


			1050


			1050





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,396


			0,396


			0,396


			0,396





			


			


			Ôxy


			chai


			2,250


			2,250


			2,250


			2,250





			


			


			Khí gas


			kg


			4,500


			4,500


			4,500


			4,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			37,15


			37,15


			56,25


			64,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			1,858


			1,858


			2,007


			2,230





			


			


			Máy khoan tự hành 2 cần


			ca


			-


			1,287


			-


			-





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			2,538


			-


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			-


			1,013


			1,125





			


			11


			12


			21


			31








AL.52400  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cáp neo kiểu lực kéo


			Cáp neo kiểu phân tán lực





			AL.524


			Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cáp thép


			kg


			1025


			1025





			


			


			Neo OVM 15-4


			bộ


			2,580


			-





			


			


			Neo OVM 15-6


			bộ


			5,170


			1,180





			


			


			Neo OVM 15-8


			bộ


			-


			4,710





			


			


			Neo OVM 158


			bộ


			-


			44,790





			


			


			Vòng đỡ


			cái


			171,49


			130,43





			


			


			Thép tròn


			kg


			165,05


			192,96





			


			


			Đầu dẫn hướng


			cái


			7,750


			5,890





			


			


			Ống nhựa


			m


			495,87


			-





			


			


			Bản chịu tải


			cái


			-


			22,39





			


			


			Bản đệm neo


			cái


			-


			5,890





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			39,65


			42,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cắt cáp 10 kW


			ca


			2,24


			2,80





			


			


			Máy luồn cáp 15 kW


			ca


			5,65


			8,40





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			1,28


			1,12





			


			


			Kích 250 t


			ca


			3,50


			3,50





			


			


			Kích 500 t


			ca


			3,50


			3,50





			


			


			Pa lăng xích 3 t


			ca


			3,50


			3,50





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AL.52500  LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ



Thành phần công việc:



Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lưới thép d4


			Lưới thép B40





			AL.525


			Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Lưới thép d4


			m2


			1,100


			-





			


			


			Lưới thép B40


			m2


			-


			1,100





			


			


			Thép tấm các loại


			kg


			0,590


			0,590





			


			


			Thép tròn Φ ≤ 18


			kg


			3,520


			3,520





			


			


			Que hàn các bon


			kg


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,75


			0,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			0,070





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Trường hợp sử dụng lưới thép có đường kính khác thành phần lưới thép d4 thì lưới thép d4 được thay bằng lưới thép có đường kính theo thiết kế với mức hao phí giữ nguyên.



- Định mức chưa gồm hệ sàn đạo phục vụ thi công.



AL.52600  PHUN VẨY GIA CỐ MÁI TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp vữa (cm)





			


			


			


			


			2 cm


			3 cm


			5 cm


			7 cm


			10 cm





			AL.526


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố mái taluy bằng máy phun vẩy 9m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun khô


			m3


			3,126


			4,168


			6,252


			8,336


			11,462





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,80


			4,20


			4,90


			5,70


			6,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 9 m3/h


			ca


			0,289


			0,386


			0,579


			0,772


			1,061





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,289


			0,386


			0,579


			0,772


			1,061





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135cv


			ca


			0,387


			0,483


			0,676


			0,869


			1,159





			


			10


			20


			30


			40


			50








AL.52700  BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị thiết bị, thi công bạt mái đá theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mái đá đào


			Mái đá đắp





			AL.527


			Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25 m3 


			ca


			1,43


			1,05





			


			


			Máy ủi 140 cv


			ca


			0,2


			0,2





			


			10


			20








AL.52800  GIA CÔNG LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM



Thành phần công việc:



Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm ngang


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			AL.5281


			Gia công lắp dựng lưới thép d4 gia cố


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Lưới thép d4


			m2


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Thép tấm các loại


			kg


			0,590


			0,590


			0,590





			


			


			Thép tròn Φ ≤ 18


			kg


			3,520


			3,520


			3,520





			


			


			Que hàn


			kg


			0,047


			0,047


			0,047





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,20


			1,20


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			0,070


			0,070





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135cv


			ca


			0,092


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			0,020


			0,023





			AL.5282


			Gia công lắp dựng lưới thép B40 gia cố


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Lưới thép B40


			m2


			1,100


			1,100


			1,100





			


			


			Thép tấm các loại


			kg


			0,590


			0,590


			0,590





			


			


			Thép tròn Φ ≤ 18


			kg


			3,520


			3,520


			3,520





			


			


			Que hàn


			kg


			0,047


			0,047


			0,047





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,20


			1,20


			1,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			0,070


			0,070





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135cv


			ca


			0,092


			-


			-





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			-


			0,020


			0,023





			


			1


			2


			3








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp sử dụng lưới thép có đường kính khác thành phần lưới thép d4 thì lưới thép d4 được thay bằng lưới thép có đường kính theo thiết kế với mức hao phí giữ nguyên.



AL.52900  CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)



Thành phần công việc :



Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2 lưới thép



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.529


			Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thép Φ1 a20


			m2


			1,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,100





			


			10








AL.52920  CĂNG LƯỚI THỦY TINH GIA CỐ TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG



Thành phần công việc:



Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2 lưới thủy tinh



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.529


			Căng lưới thủy tinh cố tường gạch không nung


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thủy tinh


			m2


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,40





			


			20








Al.53100  PHUN VẨY GIA CỐ HẦM BẰNG MÁY PHUN VẨY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp vữa (cm)





			


			


			


			


			2 cm


			3 cm


			5 cm


			7 cm


			10 cm





			AL.5311


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun khô


			m3


			4,478


			5,971


			8,955


			11,940


			16,418





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,80


			4,20


			4,90


			5,70


			6,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 16 m3/h


			ca


			0,308


			0,410


			0,616


			0,821


			1,129





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,292


			0,292


			0,292


			0,292


			0,292





			AL.5312


			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun ướt


			m3


			3,750


			5,000


			7,500


			10,000


			13,750





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,80


			4,20


			4,90


			5,70


			6,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 16 m3/h


			ca


			0,256


			0,341


			0,511


			0,682


			0,938





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,292


			0,292


			0,292


			0,292


			0,292





			AL.5313


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun khô


			m3


			4,478


			5,971


			8,955


			11,940


			16,418





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,80


			4,20


			4,90


			5,70


			6,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 9 m3/h


			ca


			0,622


			0,829


			1,244


			1,658


			2,280





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,622


			0,829


			1,244


			1,658


			2,280





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,914


			1,121


			1,536


			1,951


			2,572





			AL.5314


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa phun khô


			m3


			3,282


			4,376


			6,563


			8,752


			12,034





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,65


			5,14


			6,00


			6,98


			8,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun vẩy 9 m3/h


			ca


			0,456


			0,608


			0,911


			1,216


			1,671





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,456


			0,608


			0,911


			1,216


			1,671





			


			1


			2


			3


			4


			5








Quy định áp dụng định mức:



Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện <15m2 hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2.



AL.53200  PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng lấp đầy hầm ngang theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: 1 tấn xi măng



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.532


			Phun xi măng lấp đầy hầm ngang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			1020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			0,26





			


			


			Máy bơm vữa 32-50 m3/h


			ca


			0,20





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			0,20





			


			10








AL.53300  BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP Φ32mm GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp Φ32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.533


			Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép Φ32mm gia cố mái taluy đường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng


			kg


			1930





			


			


			Phụ gia dẻo


			lít


			14,60





			


			


			Phụ gia trương nở


			kg


			27,36





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			21,42





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 150 l


			ca


			1,281





			


			


			Máy bơm vữa 32-50 m3/h


			ca


			1,281





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AL.53400  KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG



Thành phần công việc:



Khoan, đặt tam pon và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.5341


			Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cần khoan Φ32, L=2,8m


			cái


			2,40





			


			


			Mũi khoan Φ59-76 


			cái


			5,65





			


			


			Quả đập khí nén Φ76 


			cái


			2,00





			


			


			Tam pôn Φ42


			cái


			2,50





			


			


			Đồng hồ áp lực 


			cái


			1,00





			


			


			Van 3 chiều 


			cái


			1,00





			


			


			Khớp nối nhanh 


			cái


			4,00





			


			


			Zoăng tam pôn 


			cái


			20,00





			


			


			Đầu nối nhanh 


			cái


			3,00





			


			


			Ông nối nhanh


			cái


			10,00





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			92,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ76 


			ca


			7,19





			


			


			Máy bơm vữa 32-50 m3/h


			ca


			4,95





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l 


			ca


			8,63





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv 


			ca


			3,15





			


			


			Máy nén khí 1200 m3/h


			ca


			7,19





			


			


			Máy khác


			%


			1





			AL.5342


			Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cần khoan Φ76, L=1,2m


			cái


			2,50





			


			


			Mũi khoan Φ105


			cái


			6,00





			


			


			Quả đập khí nén Φ105


			cái


			2,00





			


			


			Tam pôn Φ105


			cái


			2,50





			


			


			Đồng hồ áp lực


			cái


			1,00





			


			


			Van 3 chiều


			cái


			1,00





			


			


			Khớp nối nhanh


			cái


			4,00





			


			


			Zoăng tam pôn


			cái


			20,00





			


			


			Đầu nối nhanh


			cái


			3,00





			


			


			Ông nối nhanh


			cái


			10,00





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			92,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105


			ca


			16,28





			


			


			Máy bơm vữa 32-50 m3/h


			ca


			4,95





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 l


			ca


			8,63





			


			


			Máy nâng thuỷ lực 135 cv


			ca


			1,28





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			16,28





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			1








Phạm vi định mức: Định mức chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan.



AL.54000  HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG 



AL.54100  ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.541


			Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,06





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Búa căn khí nén 3 m3/ph


			ca


			0,042





			


			


			Máy nén khí 540 m3/h


			ca


			0,014





			


			10








AL.54200  ĐÀO PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG



Thành phần công việc:



Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống đến cao độ thiết kế, bốc xúc vận chuyển đến vị trí đổ cự ly 1km.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cấp đá





			


			


			


			


			I,II


			III,IV





			AL.542


			Đào phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,58


			1,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,053


			0,039





			


			


			Búa căn khí nén 3 m3/ph


			ca


			0,160


			0,118





			


			


			Máy nén khí 540 m3/h


			ca


			0,053


			0,039





			


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,009


			0,009





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			20








AL.54300  VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.543


			Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,006





			


			10








AL.55000  KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.



Đơn vị tính: 1cọc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính lỗ khoan





			


			


			


			


			Φ ≤ 80mm


			Φ > 80mm





			AL.551


			Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cần khoan L=1,5m


			cái


			0,024


			0,026





			


			


			Mũi khoan


			cái


			0,050


			0,065





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,0


			10,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay đập tự hành Φ105 mm


			ca


			0,35


			0,45





			


			


			Máy nén khí 660 m3/h


			ca


			0,35


			0,45





			


			


			Máy khác


			ca


			5


			5





			


			10


			20








AL.56000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG



AL.56100  GIA CÔNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.561


			Gia công đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép chữ U


			kg


			1.025





			


			


			Que hàn


			kg


			7,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,08





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt đột 2,8 kW


			ca


			0,160





			


			


			Cần trục bánh xích 16 t


			ca


			0,040





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,823





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			10








AL.56200  LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hầm đứng


			Hầm nghiêng





			AL.562


			Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			20,000


			22,000





			


			


			Que hàn


			kg


			14,742


			16,380





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			43,70


			49,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,827


			4,253





			


			


			Tời điện 1,5 t


			ca


			1,013


			1,125





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			10


			20








AL.56300  LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.563


			Lắp đặt đường goòng trong hầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ray P24


			kg


			50,400





			


			


			Tấm lót


			kg


			6,090





			


			


			Tấm ốp


			kg


			2,110





			


			


			Đinh vấu


			kg


			1,890





			


			


			Bulông và đai ốc


			kg


			0,260





			


			


			Vòng đệm


			kg


			0,020





			


			


			Tà vẹt gỗ


			m3


			0,040





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,25





			


			10








Quy định áp dụng định mức:



Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.



AL.57110  THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MÁI DỐC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo trên đỉnh và cọc neo tại các vị trí gia cố, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố và giữ ổn định bằng hệ thống cọc neo. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dốc mái





			


			


			


			


			≤ 40º


			> 40º





			AL.5711


			Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Tấm Neoweb


			m2


			103


			103





			


			


			Đầu neo nhựa


			cái


			100


			100





			


			


			Cọc neo thép D10mm


			kg


			30,5


			30,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,23


			3,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí điện 5 m3/h


			ca


			0,36


			0,36





			


			1


			2








AL.57121  THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo tạm thi công xung quanh để định vị, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố, nhổ cọc neo tạm thi công. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.5712


			Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mặt bằng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm Neoweb


			m2


			103





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,89





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí điện 5 m3/h


			ca


			0,36





			


			1








LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG



1. Thuyết minh



- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.



- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.



2. Hướng dẫn áp dụng



- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt nền hoặc cốt sàn của công trình đến cao độ đáp ứng yêu cầu thi công kết cấu.



- Diện tích dàn giáo ngoài xác định theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).



- Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m. Diện tích dàn giáo trong xác định theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ cốt nền hoặc cốt sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m. Khi khoảng chiều cao tăng 1,2m thì tính thêm một lớp dàn giáo (trường hợp chưa đủ 0,6m thì không tính bổ sung).



- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập được tính bằng chu vi mặt cắt của cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ.



- Thời gian sử dụng dàn giáo được xác định tương ứng với khoảng thời gian ≤ 1 tháng. Trường hợp kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.



AL.60000  LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.



AL.61100  LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO NGOÀI



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao (m)





			


			


			


			


			≤ 16


			≤ 50


			>50





			AL.611


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,035


			0,04


			0,05





			


			


			Giáo thép


			kg


			9,50


			9,50


			9,50





			


			


			Thép tròn Φ≤18


			kg


			1,50


			2,0


			2,5





			


			


			Thép hình


			kg


			3,0


			3,5


			4,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			15,0


			20,0





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			5,5


			6,5


			7,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần trục tháp 25 t


			ca


			0,015


			0,018


			-





			


			


			Cần trục tháp 40 t


			ca


			-


			-


			0,020





			


			


			Máy khác


			%


			5,0


			5,0


			5,0





			


			10


			20


			30








AL.61200  LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRONG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dàn giáo trong có chiều cao > 3,6m





			


			


			


			


			Chiều cao 3,6m


			Mỗi 1,2m tăng thêm





			AL.612


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,036


			-





			


			


			Giáo thép


			kg


			9,50


			2,12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			20


			-





			


			


			Nhân công nhóm 2


			Công


			3,50


			0,96





			


			10


			20








AL.91100  PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG LƯỚI THÉP KHÔNG GÌ 



AL.91110  PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.911


			Phòng chống mối cho các mạch ngừng bê tông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thép không gỉ


			m2


			1,10





			


			


			Keo chống mối


			kg


			4,72





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,22





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1,7 kW


			ca


			0,10





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			11








Quy định áp dụng định mức:



- Lưới thép không gỉ có đường kính sợi thép > Φ 0,16mm, mắt lưới không lớn hơn 0,72mm × 0,49mm.



- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.



AL.91120  PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ CÁC KHE CỦA TƯỜNG BARRETTE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AL.911


			Phòng chống mối vị trí các khe của tường Barrette


			Vật liệu


			


			





			


			


			Lưới thép không gỉ


			m2


			1,10





			


			


			Keo chống mối


			kg


			8,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1,7 kW


			ca


			0,10





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			21








Quy định áp dụng định mức:



- Lưới thép không gỉ có đường kính sợi thép > Φ 0,16mm, mắt lưới không lớn hơn 0,72mm x 0,49mm.



- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.



AL.91130  PHÒNG MỐI TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TIẾP GIÁP VỚI SÀN, TƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý, vệ sinh khu vực cần xử lý, bịt kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình qua các đường ống kỹ thuật bằng lưới thép không gỉ, khoá chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật bằng đai kẹp, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép tiếp giáp với sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 100


			≤ 300


			≤ 500


			≤ 800





			AL.9113


			Phòng mối tại vị trí đường ống kỹ thuật tiếp giáp với sàn, tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ phòng mối đường ống kỹ thuật


			bộ


			1,00


			1,00


			1,00


			1,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,13


			0,16


			0,26


			0,35





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức:



- 01 bộ phòng mối đường ống kỹ thuật gồm đai kẹp, lưới thép không gỉ có đường kính sợi thép ≥ Φ 0,16mm.



- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.



CHƯƠNG XII



CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN



CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG



THUYẾT MINH



Định mức bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến công trình.



1. Định mức bốc xếp



Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m3), diện tích (m²) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp.



Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.



2. Định mức vận chuyển



- Định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm hao phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.



- Định mức vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ôtô tự đổ.



- Định mức dự toán vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 12.1.



Bảng 12.1. Hệ số quy đổi định mức vận chuyển theo loại đường



			Loại đường (L)


			L1


			L2


			L3


			L4


			L5


			L6





			Hệ số điều chỉnh (kđ)


			k1=0,57


			k2=0,68


			k3=1,00


			k4=1,35


			k5=1,50


			k6=1,80








- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:



[image: image2.png]+ Pinh mitc van chuyén véi oy ly van chuyén < 1km = Bm; x X{_, (lxkg). trong do

Tl < k.
+Binh mirc vin chuyén véi cyrly vin chuyén < 10km = Dmy x &_
xka), trong 86 E_ I < 1km; T/ 1 < km.

(ixke) +Pmyx Z_, ()

+Binh mitc van chuyén véi ey ly vin chuyén < 60km=Bm, x X_ (ix ko)+ Pmax I_
xka) + Pmax Zy_ (hx ko), trong d6 E;_ 1 < 1km; I/ 1 < 9km; Ty _ 1 < 50km.








[image: image3.png]+Dinh mirc vin chuyén voi ey ly van chuyén > 60km = Bm; x I, (I Ko)+ Bmy x ZL g
xka) + Pmy x T (hxka) + Dmgx0,95x2::1(lgxk4),trong @6 T;_ 1< 1km; E,":‘l;s
9km; T, _ I < 50km; Ty _ Iy > 60km








+ Trong đó:



• Đm1Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;



• Đm2: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km;



• Đm3: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km;



• kđ: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;



• li,j,h,g: Cự ly vận chyển của từng đoạn đường theo loại đường;



• i, j, h, g: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.



- Ví dụ tính toán: Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ từ nơi khai thác hoặc cung ứng đến công trình với cự ly là 19km; trong đó: 0,3km đầu là đường loại 5; 5km tiếp theo là đường loại 3; 2km tiếp theo là đường loại 4; 7km tiếp theo là đường loại 2; 3km tiếp theo là đường loại 1; 1,7km tiếp theo là đường loại 3. Mức hao phí ô tô tự đổ vận chuyển với cự ly 19km = Đm1 x (0,3xk5 + 0,7xk3) + Đm2 x (4,3xk3 + 2xk4 + 2,7xk2) + Đm3 x (4,3xk2 + 3xk1 + 1,7xk3)..



AM.10000  CÔNG TÁC BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG 



AM.11000  BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG



AM.11100  BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: công/m3


			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Cát các loại


			Đất


			Sỏi, đá dăm các loại


			Đá hộc





			AM.111


			Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công


			Nhân công nhóm 1


			0,14


			0,17


			0,24


			0,33





			


			01


			02


			03


			04








AM.11200  BỐC LÊN, BỐC XUỐNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị nhân lực, công cụ, phương tiện vận chuyển cần thiết.



- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật không bị hư hỏng.



- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.



- Nhân công nhóm 1.



Đơn vị tính: công/đơn vị vật liệu



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Bốc lên


			Bốc xuống





			AM.1121


			Gạch xây các loại


			1000v


			0,34


			0,31





			AM.1122


			Gạch ốp, lát các loại


			1000v


			0,20


			0,19





			AM.1123


			Ngói các loại


			1000v


			0,38


			0,38





			AM.1124


			Xi măng bao


			tấn


			0,15


			0,11





			AM.1125


			Gỗ các loại


			m3


			0,14


			0,09





			AM.1126


			Cọc gỗ, cừ tràm


			100cây


			0,87


			0,56





			AM.1127


			Tre, cây chống


			100cây


			0,75


			0,47





			AM.1128


			Thép các loại


			tấn


			0,34


			0,21





			


			1


			2








AM.11300  BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc hàng lên ôtô, dỡ hàng từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại vật tư, phụ kiện





			


			


			


			


			Vật liệu dời đã đóng bao


			Vật tư, phụ kiện khác





			AM.113


			Bốc lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết bằng thủ công


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,59


			0,85





			


			10


			20








AM.11400  BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại vật tư, phụ kiện





			


			


			


			


			Vật liệu dời đã đóng bao


			Vật tư, phụ kiện khác





			AM.114


			Bốc xếp từ bãi tập kết xuống tàu biển bằng thủ công


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,57


			0,80





			


			10


			20








AM.11500  BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp bằng thủ công


			Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công





			AM.115


			Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,45


			0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần trục ôtô 5t


			ca


			-


			0,043





			


			10


			20








AM.11600  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG P≤200kg BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, bốc xếp các cấu kiện lên phương tiện vận chuyển.



- Chèn, neo, giữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.116


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤200kg bằng thủ công


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,20


			0,13





			


			01


			02








AM.12000  BỐC XẾP CẤU KIỆN BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công cần thiết.



- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định (tính cho một lần bốc xuống).



AM.12100  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤200kg BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.121


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤200kg bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,030


			0,022





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,011





			


			01


			02








AM.12200  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤500kg BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.122


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤500kg bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,06


			0,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,020


			0,016





			


			01


			02








AM.12300  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤1T BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.123


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤1T bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,08


			0,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6t


			ca


			0,026


			0,020





			


			01


			02








AM.12400  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤2T BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.124


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤2T bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,09


			0,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,030


			0,024





			


			01


			02








AM.12500  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤5T BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác bốc xếp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bốc xếp lên


			Bốc xếp xuống





			AM.125


			Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤5T bằng cần cẩu


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,13


			0,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,043


			0,034





			


			01


			02








AM.20000  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN



AM.21000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi ≤300m đến địa điểm tập kết.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			10m khởi điểm


			10m tiếp theo





			AM.2101


			Cát các loại


			m³


			0,075


			0,008





			AM.2102


			Đất các loại


			m³


			0,088


			0,010





			AM.2103


			Sỏi, đá dăm các loại


			m³


			0,075


			0,009





			AM.2104


			Đá hộc


			m³


			0,088


			0,010





			AM.2105


			Gạch xây các loại


			1000v


			0,075


			0,008





			AM.2106


			Gạch ốp, lát các loại


			1000v


			0,038


			0,004





			AM.2107


			Ngói các loại


			1000v


			0,090


			0,010





			AM.2108


			Xi măng bao


			tấn


			0,075


			0,008





			AM.2109


			Gỗ các loại


			m3


			0,050


			0,006





			AM.2110


			Cọc gỗ, cừ tràm


			100cây


			0,054


			0,006





			AM.2111


			Tre, cây chống


			100cây


			0,063


			0,007





			AM.2112


			Sắt thép các loại


			tấn


			0,081


			0,009





			


			1


			2








Quy định áp dụng định mức:



- Định mức vận chuyển bằng thủ công được tính khởi điểm là 10m. Trường hợp vận chuyển ở cự ly ngắn hơn cự ly khởi điểm thì áp dụng theo định mức, không phải điều chỉnh giảm định mức.



- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng thủ công.



- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy, vận thăng hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên.



- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 7º, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh tại bảng sau:



			Stt


			Địa hình cho công tác vận chuyển thủ công


			Hệ số





			1


			Đường độ dốc ≤ 10º


			1,20





			2


			Đường độ dốc ≤ 15º


			1,35





			3


			Đường độ dốc ≤ 20º


			1,70





			4


			Đường độ dốc ≤ 25º


			2,00





			5


			Đường độ dốc ≤ 30º


			2,50





			6


			Đường gồ ghề, lởm chởm


			1,50





			7


			Đường trơn, lầy lún


			2,50








AM.21200  VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.



Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công/1000m



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			≤ 100m


			≤ 300m


			≤ 500m


			≥ 500m





			AM.2121


			Cát


			tấn


			4,92


			4,12


			3,72


			3,38





			AM.2122


			Đá dăm, sỏi


			tấn


			5,50


			4,36


			3,85


			3,36





			AM.2123


			Đá hộc


			m3


			8,25


			6,51


			5,65


			5,01





			AM.2124


			Nước


			m3


			12,43


			9,80


			8,49


			7,52





			AM.2125


			Xi măng


			tấn


			6,67


			5,83


			5,40


			4,98





			AM.2126


			Gạch xây


			1000v


			12,43


			9,80


			8,49


			7,52





			AM.2127


			Gạch lát


			1000v


			10,96


			8,47


			7,22


			6,34





			AM.2128


			Gỗ, cây chống, đà giáo


			m3


			7,30


			5,64


			4,81


			4,22





			AM.2129


			Thép các loại


			tấn


			8,57


			7,07


			6,32


			5,71





			AM.2130


			Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công


			tấn


			11,24


			9,20


			8,19


			7,37





			


			1


			2


			3


			4








Quy định áp dụng định mức: Định mức trên tính cho địa hình có độ dốc ≤ 15º, với địa hình có độ dốc lớn hơn thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:



+ Độ dốc từ > 15º đến ≤ 20º, k=1,35. Độ dốc từ > 20º đến ≤ 25º, k=1,7



+ Độ dốc từ > 25º đến ≤ 30º, k=2,00. Độ dốc từ > 30º đến ≤ 35º, k=2,5



+ Độ dốc từ > 35º đến ≤ 40º, k=3,00. Độ dốc > 40º, k=4,0



AM.22000  VẬN CHUYỂN BẰNG VẬN THĂNG LỒNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào vận thăng lồng, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Nhân công nhóm 1



ĐVT: công


			Vận thăng lồng ≤ 3tấn



ĐVT: ca





			AM.22010


			Cát các loại, than xỉ


			m3


			0,37


			0,090





			AM.22020


			Sỏi, đá dăm các loại


			m3


			0,45


			0,090





			AM.22030


			Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả,..)


			tấn


			0,33


			0,100





			AM.22040


			Gạch xây các loại


			tấn


			0,19


			0,024





			AM.22050


			Gạch ốp, lát các loại


			10m2


			0,20


			0,020





			AM.22060


			Đá ốp, lát các loại


			10m2


			0,20


			0,020





			AM.22070


			Ngói các loại


			tấn


			0,21


			0,093





			AM.22080


			Vôi, than xỉ các loại


			tấn


			0,46


			0,100





			AM.22090


			Tấm lợp các loại


			100m2


			0,38


			0,300





			AM.22100


			Xi măng


			tấn


			0,38


			0,090





			AM.22110


			Gỗ các loại


			m3


			0,38


			0,100





			AM.22120


			Kính các loại


			10m2


			0,30


			0,050





			AM.22130


			Cấu kiện bê tông đúc sẵn


			tấn


			0,59


			0,030





			AM.22140


			Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà


			tấn


			0,70


			0,140





			AM.22150


			Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà


			tấn


			2,50


			0,200





			AM.22160


			Cửa các loại


			10m2


			1,50


			0,160





			AM.22170


			Vật liệu phụ các loại


			tấn


			0,12


			0,030





			AM.22180


			Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống


			m3


			0,49


			0,130








AM.23000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết;



- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;



- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 10m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km





			AM.2311


			Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,027


			0,019


			0,014





			AM.2312


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,020


			0,015


			0,010





			AM.2313


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,016


			0,012


			0,008





			AM.2314


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,011


			0,008


			0,004





			AM.2321


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,030


			0,021


			0,015





			AM.2322


			


			Ôtô tự đổ 10 t


			ca


			0,022


			0,016


			0,011





			AM.2323


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,018


			0,013


			0,009





			AM.2324


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,012


			0,008


			0,005





			AM.2341


			Vận chuyển đá dăm các loại bằng ôtô tự đổ


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,034


			0,025


			0,018





			AM.2342


			


			Ôtô tự đổ 10 t 


			ca 


			0,026


			0,019


			0,013





			AM.2343


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,021


			0,016


			0,010





			AM.2344


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,014


			0,009


			0,007





			AM.2351


			Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,034


			0,025


			0,016





			AM.2352


			


			Ôtô tự đổ 10 t 


			ca 


			0,025


			0,018


			0,012





			AM.2353


			


			Ôtô tự đổ 12 t


			ca


			0,020


			0,015


			0,009





			AM.2354


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,013


			0,009


			0,006





			


			1


			2


			3








AM.24000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.



- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: 10tấn/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km





			AM.2411


			Vận chuyển gạch xây các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,076


			0,055


			0,037





			AM.2412


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,049


			0,036


			0,023





			AM.2413


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,028


			0,020


			0,014





			AM.2421 



AM.2422



AM.2423


			Vận chuyển gạch ốp lát các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t 



Ôtô thùng 12 t



Ôtô thùng 20 t


			ca 



ca



ca


			0,108



0,072



0,043


			0,078



0,051



0,029


			0,053



0,035



0,020





			AM.2431



AM.2432 



AM.2433


			Vận chuyển ngói các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t



Ôtô thùng 12 t 



Ôtô thùng 20 t


			ca



ca 



ca


			0,090



0,059



0,033


			0,066



0,043



0,024


			0,045



0,031



0,017





			AM.2441



AM.2442 



AM.2443


			Vận chuyển xi măng bao bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t



Ôtô thùng 12 t 



Ôtô thùng 20 t


			ca



ca 



ca


			0,043



0,027



0,016


			0,031



0,019



0,011


			0,021



0,013



0,008





			AM.2451



AM.2452 



AM.2453


			Vận chuyển thép các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t



Ôtô thùng 12 t 



Ôtô thùng 20 t


			ca



ca 



ca


			0,022



0,013



0,007


			0,016



0,010



0,006


			0,011



0,006



0,003





			AM.2461



AM.2462 



AM.2463


			Vận chuyển nhựa đường bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t



Ôtô thùng 12 t 



Ôtô thùng 20 t


			ca



ca 



ca


			0,031



0,019



0,011


			0,023



0,014



0,009


			0,015



0,012



0,005





			AM.2471



AM.2472 



AM.2473


			Vận chuyển gỗ các loại bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t



Ôtô thùng 12 t 



Ôtô thùng 20 t


			ca



ca 



ca


			0,024



0,015



0,009


			0,018



0,011



0,006


			0,011



0,006



0,003





			


			1


			2


			3








AM.25000  VẬN CHUYỂN CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: 10tấn/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km





			AM.2511


			Vận chuyển cấu kiện bê tông bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,024


			0,019


			0,015





			AM.2512


			


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,016


			0,013


			0,01





			AM.2513


			


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,011


			0,009


			0,006





			


			1


			2


			3








AM.26000  VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: 10tấn/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km





			AM.2611


			Vận chuyển ống


			Ôtô thùng 7 t


			ca


			0,026


			0,021


			0,017





			AM.2612


			cống bê tông bằng


			Ôtô thùng 12 t


			ca


			0,018


			0,015


			0,012





			AM.2613


			ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 20 t


			ca


			0,013


			0,011


			0,009





			


			1


			2


			3








AM.27000  VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.



Đơn vị tính: 10tấn/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km





			AM.2711



AM.2712



AM.2713


			Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ôtô vận tải thùng


			Ôtô thùng 7 t



Ôtô thùng 12 t



Ôtô thùng 20 t


			ca



ca 



ca


			0,025



0,017



0,012


			0,020



0,014



0,010


			0,016



0,011



0,008





			


			1


			2


			3








AM.28000  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN VÀO BỜ ĐẢO BẰNG CƠ GIỚI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, buộc dây cáp nilon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			≤ 300m


			≤ 500m


			V/c tiếp 100m





			AM.280


			Bốc xếp, vận chuyển từ tàu vào bờ bằng cơ giới


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vải bạt


			m2


			0,2


			0,2


			-





			


			


			Cáp nilon d=20mm


			m


			0,933


			1,733


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,01


			2,06


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Pông tông


			ca


			0,060


			0,070


			0,020





			


			


			Canô 30 cv


			ca


			0,020


			0,025


			0,007





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








CHƯƠNG XIII



CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN



AN.10000  CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẰNG



AN.11100  ĐÀO XÚC TRO XỈ BÃI CHỨA BẰNG MÁY ĐÀO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào xúc tro xỉ tại bãi chứa đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AN.1111


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 1,25m3


			Nhân công nhóm 1 


			công


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 1,25m3


			ca


			0,191





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,031





			AN.1112


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 1,6m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,17





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 1,6m3


			ca


			0,157





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,026





			AN.1113


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 2,3m3


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đào 2,3m3


			ca


			0,119





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,020





			


			1








Quy định áp dụng định mức: Định mức trên được xác định cho 100m3 đo tại nơi đào xúc.



AN.11200  ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san vật liệu hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			AN.1121


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 9 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3 


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,87


			1,18


			1,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,232


			0,317


			0,444





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,116


			0,158


			0,222





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			AN.1122


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 16 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3 


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,80


			1,11


			1,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,202


			0,280


			0,389





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,101


			0,139


			0,194





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			AN.1123


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 25 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3 


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,73


			1,02


			1,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,153


			0,212


			0,295





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,076


			0,106


			0,148





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			


			1


			2


			3








Quy định áp dụng định mức:



- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.



- Chiều dày một lớp đầm lèn tối đa 25cm.



- Lớp nền đường đắp bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có chiều dày từ 1-3m.



AN.11300  ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đầm hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu K=0,85





			AN.113


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg


			Vật liệu


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			8,14





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đầm đất cầm tay 70 kg


			ca


			4,068





			


			


			Máy khác


			%


			1,5





			


			1








Quy định áp dụng định mức:



- Định mức công tác đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg sử dụng cho những vị trí không sử được máy đầm tự hành.



- Trường hợp đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng máy đầm đất cầm tay 70 kg yêu cầu độ chặt K=0,90 thì hao phí vật liệu được nhân hệ số 1,045; hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,15.



AN.11400  ĐẮP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			AN.1141


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 9 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,81


			1,09


			1,58





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 9 t


			ca


			0,206


			0,294


			0,361





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,103


			0,147


			0,181





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			AN.1142


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 16 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,73


			1,03


			1,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 16 t


			ca


			0,170


			0,252


			0,310





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,085


			0,126


			0,155





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			AN.1143


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 25 t


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện


			m3


			135


			138


			142





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,68


			0,95


			1,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 25 t


			ca


			0,117


			0,190


			0,233





			


			


			Máy ủi 110 cv


			ca


			0,059


			0,095


			0,117





			


			


			Máy khác


			%


			1,5


			1,5


			1,5





			


			1


			2


			3








Quy định áp dụng định mức:



- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.



- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.



AN.11500  SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY ỦI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại vị trí san lấp thành từng lớp bằng máy ủi đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính :100m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AN.1151


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 110 cv


			Máy thi công



Máy ủi 110 cv


			ca


			0,098





			AN.1152


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 140 cv


			Máy thi công



Máy ủi 140 cv


			ca


			0,092





			AN.1153


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 180 cv


			Máy thi công



Máy ủi 180 cv


			ca


			0,078





			


			1








Quy định áp dụng định mức:



- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.



- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.



AN.11600  RẢI MÀNG HDPE CHỐNG THẤM BÃI SAN LẤP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp lên diện tích theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			AN.116


			Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Màng HDPE


			m2


			110





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,86





			


			10








AN.20000  CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG)



AN.21000  THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY BÚA RUNG 90 kW



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG đồng thời rung và rút ống vách đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp I





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700





			AN.211


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			20,12


			28,97


			39,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,33


			1,42


			1,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung 90 kW


			ca


			0,178


			0,190


			0,210





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,103


			0,110


			0,121





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp I





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000





			AN.211


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			51,50


			65,17


			80,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,68


			1,77


			1,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung 90 kW


			ca


			0,225


			0,237


			0,249





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,130


			0,137


			0,144





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700





			AN.212


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			20,12


			28,97


			39,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,47


			1,57


			1,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung 90 kW


			ca


			0,190


			0,203


			0,223





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,109


			0,117


			0,129





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000





			AN.212


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			51,50


			65,17


			80,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,85


			1,95


			2,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy búa rung 90 kW


			ca


			0,240


			0,253


			0,266





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,138


			0,146


			0,153





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








AN.22000  THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY KHOAN XOAY 125 kNm



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, khoan hạ cần khoan xoắn đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG vào lỗ giữa cần khoan xoắn đồng thời rút cần khoan xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp I





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700





			AN.221


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			20,12


			28,97


			39,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,50


			5,70


			7,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 125 kNm


			ca


			1,029


			1,303


			1,600





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,592


			0,750


			0,921





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp I





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000





			AN.221


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			51,50


			65,17


			80,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,40


			9,72


			11,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 125 kNm


			ca


			1,920


			2,222


			2,537





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			1,105


			1,279


			1,460





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700





			AN.222


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			20,12


			28,97


			39,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,98


			6,31


			7,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 125 kNm


			ca


			1,097


			1,390


			1,707





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			0,631


			0,800


			0,982





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất cấp II





			


			


			


			


			Đường kính cọc (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000





			AN.222


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Hỗn hợp bê tông CFG


			m3


			51,50


			65,17


			80,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			9,30


			10,76


			12,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 125 kNm


			ca


			2,048


			2,370


			2,706





			


			


			Xe bơm bê tông 50 m3/h


			ca


			1,179


			1,364


			1,558





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








BẢNG CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG CFG



			Stt


			Tỷ lệ tro bay/xi măng (%)


			Tỷ lệ nước/xi măng (%)


			Xi măng (kg)


			Tro bay (kg)


			Cát (kg)


			Đá (kg)


			Nước (lít)





			1


			25


			0,65


			210


			70


			790,67


			974,33


			194,67








Quy định áp dụng định mức: Bảng cấp phối hỗn hợp bê tông CFG để tham khảo. Cấp phối hỗn hợp bê tông CFG được chuẩn xác theo thiết kế cấp phối phù hợp với yêu cầu vật liệu sử dụng cho công trình.



AN.30000  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XỈ 



HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



- Định mức vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển.



- Định mức vận chuyển áp dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ tại bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công.



- Định mức vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại bảng sau:



			Loại đường (L)


			L1


			L2


			L3


			L4


			L5


			L6





			Hệ số điều chỉnh (kđ)


			k1=0,57


			k2=0,68


			k3=1,00


			k4=1,35


			k5=1,50


			k6=1,80








- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:



[image: image4.png]+ Binh mic vn chuyén véi cy ly van chuyén < lkm = Pm; x Zf':‘(l.x kq), trong do
T < Tkm.

+Binh mitc vén chuyén véi cy Iy van chuyén < 10km =BDm; x Z;_ (I k) + Pmax E;‘: ()
xkg), trong 46 £ 1 < 1km: %;'_ 1, < 9km

+Dinh mire vin chuyg

véi ey ly van chuyén < 60km=DBm; x I _ (I ka)+ Py x 2?; 1@

k) + Pmyx Iy (x ko), trong 46 B_ 1 < 1km; T 1 < 9km; Ty _, I < 50km.

+Dinh mirc vin chuyén véi ey ly van chuyén > 60km =By x I{_ (lix Ka)+ Bmy x Z?: N
xkg) + Pmy x T _ (hxkg) + Pm3x 0,95 xz:;l(lgx kq), trong dé X

s Tk B

9km; Xyl < 50km; £} _ I, > 60km









+ Trong đó:



• Đm1Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;



• Đm2: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km;



• Đm3: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km;



• kđ: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;



• li,j,h: Cự ly vận chyển của từng đoạn đường theo loại đường;



• i, j, h: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.



AN.31000  VẬN CHUYỂN TRO BAY BẰNG XE BỒN 30 t



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết; nạp đầy vật liệu;



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;



- Xả vật liệu đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 10m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km





			AN.3101


			Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t


			Xe bồn 30 t


			ca


			0,021


			0,015


			0,013





			


			1


			2


			3








AN.32000  VẬN CHUYỂN TRO XỈ BÃI CHỨA HOẶC HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, chờ đổ vật liệu tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện lên phương tiện vận chuyển;



- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;



- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: 10m3/1km



			Mã hiệu


			Công tác vận chuyển


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			Trong phạm vi ≤1km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km


			1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km





			AN.3201


			Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ


			Ôtô tự đổ 5 t


			ca


			0,040


			0,029


			0,028





			AN.3202


			


			Ôtô tự đổ 7 t


			ca


			0,030


			0,023


			0,020





			AN.3203 



AN.3204


			


			Ôtô tự đổ 10 t 



Ôtô tự đổ 12 t


			ca 



ca


			0,023



0,019


			0,016



0,014


			0,014



0,012





			AN.3205


			


			Ôtô tự đổ 20 t


			ca


			0,014


			0,012


			0,010





			AN.3206


			


			Ôtô tự đổ 22 t


			ca


			0,012


			0,010


			0,007





			AN.3207


			


			Ôtô tự đổ 27 t


			ca


			0,009


			0,007


			0,005





			


			1


			2


			3








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			THUYẾN MINH





			


			CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG





			AA.11100


			Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công





			AA.11200


			Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới





			AA.12100


			Chặt cây bằng máy cưa





			AA.13100


			Đào gốc cây bằng thủ công





			AA.13200


			Đào bụi cây bằng thủ công





			AA.22100


			Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén





			AA.22200


			Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông





			AA.22300


			Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực





			AA.22400


			Đập đầu cọc bê tông các loại bằng búa căn khí nén





			AA.22500


			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt bằng máy cào bóc wirtgen C1000





			AA.31100


			Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công





			AA.31200


			Tháo dỡ mái bằng thủ công





			AA.31300


			Tháo dỡ cửa bằng thủ công





			AA.31600


			Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình nóng lạnh bằng thủ công





			AA.32100


			Tháo dỡ cầu thép tạm các loại bằng máy hàn, cần cẩu





			


			CHƯƠNG II : CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT





			AB.10000


			Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công





			AB.11000


			Đào đất công trình bằng thủ công





			AB.11100


			Đào bùn bằng thủ công





			AB.11200


			Đào đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết bằng thủ công





			AB.11300


			Đào đất móng băng bằng thủ công





			AB.11400


			Đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công





			AB.11500


			Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công





			AB.11700


			Đào nền đường bằng thủ công





			AB.12110


			Phá đá bằng thủ công





			AB.13000


			Đắp đất công trình bằng thủ công





			AB.13100


			Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công





			AB.13200


			Đắp bờ kênh mương bằng thủ công





			AB.13400


			Đắp cát công trình bằng thủ công





			AB.20000


			Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy





			AB.21000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào





			AB.22000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi





			AB.23000


			Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp





			AB.24000


			Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào





			AB.25000


			Đào móng công trình bằng máy đào





			AB.26100


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào





			AB.27000


			Đào kênh mương bằng máy đào





			AB.28100


			Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào





			AB.28200


			Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào





			AB.31000


			Đào nền đường bằng máy đào





			AB.32000


			Đào nền đường bằng máy ủi





			AB.33000


			Đào nền đường bằng máy cạp





			AB.34000


			San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi





			AB.36000


			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước





			AB.41000


			Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ





			AB.42000


			Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ





			AB.51100


			Phá đá mặt bằng công trình bằng khoan nổ mìn





			AB.51200


			Phá đá hố móng công trình bằng khoan nổ mìn





			AB.51300


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn





			AB.51410


			Phá đá nổ mìn buồng  20m bằng khoan nổ mìn, máy(trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính  khoan Φ105mm





			AB.51510


			Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan Φ105mm





			AB.51550


			Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Φ42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m





			AB.51610


			Đào phá đá bằng búa căn





			AB.51700


			Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp





			AB.51810


			Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực





			AB.51900


			Đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào





			AB.52100


			Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào





			AB.53000


			Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ





			AB.54000


			Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ





			AB.55000


			Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi





			AB.55300


			Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào





			AB.56000


			Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ





			AB.57000


			Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ





			AB.58100


			Phá đá đào hầm ngang bằng khoan nổ mìn





			AB.58210


			Phá đá hạ nền ngang bằng khoan nổ mìn





			AB.58300


			Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên bằng khoan nổ mìn





			AB.58400


			Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng tổ hợp máy khoan Robbin





			AB.58500


			Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan nổ mìn





			AB.58700


			Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan Φ42mm





			AB.59100


			Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô





			AB.59200


			Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô





			AB.59300


			Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng





			AB.59400


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật





			AB.59500


			Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công





			AB.59600


			Bốc xúc vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công





			AB.60000


			Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy





			AB.61100


			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút





			AB.61200


			Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)





			AB.62000


			San đầm đất mặt bằng





			AB.63000


			Đắp đê, đập, kênh mương





			AB.64000


			Đắp nền đường





			AB.65100


			Đắp đất công trình bằng đầm cóc





			AB.66000


			Đắp cát công trình





			AB.67100


			Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi





			AB.70000


			Công tác nạo vét các công trình thuỷ





			AB.71000


			Nạo vét bằng tàu hút





			AB.72000


			Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông





			AB.73000


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành





			AB.74100


			Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực xả đáy





			AB.75100


			Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành, phun lên bờ





			AB.81100


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây





			AB.81200


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây





			AB.81300


			Nạo vét đất, đá bằng tàu đào





			AB.82000


			Đào phá đá, xúc đá dưới nước bằng tàu ngoạm





			AB.83000


			Khai thác cát





			AB.84000


			Khai thác cát biển





			AB.90000


			Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, sà lan và tàu hút bụng tự hành





			AB.91000


			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, sà lan





			AB.92000


			Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành





			AB.93000


			Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành





			AB.94000


			Vận chuyển cát biển trên biển bằng sà lan tự hành





			


			CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC





			AC.11100


			Đóng cọc tre bằng thủ công





			AC.11200


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ8-10cm bằng thủ công





			AC.12100


			Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3





			AC.12200


			Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ8-10cm bằng máy đào 0,5m3





			AC.12400


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung kết hợp xói nước đầu cọc





			AC.13000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,2 t





			AC.14000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,8 t





			AC.15000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 2,5 t





			AC.16000


			Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 3,5 t; 4,5 t và 8 t





			AC.17000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t





			AC.18000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t





			AC.19000


			Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t và 4,5 t





			AC.21000


			Đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy đóng cọc hoặc búa rung 170kW





			AC.21200


			Đóng cọc ống BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t





			AC.21500


			Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay





			AC.22000


			Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình





			AC.22100


			Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t





			AC.22200


			Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t





			AC.22300


			Đóng cọc ống thép bằng máy đóng cọc 1,8 t / tàu đóng cọc búa 1,8 t





			AC.22400


			Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t





			AC.22500


			Đóng cọc thép hình (thép U,I) bằng máy đóng cọc 1,2 t / tàu đóng cọc búa 1,2 t





			AC.23100


			Nhổ cọc thép hình thép ống bằng cần cẩu





			AC.23300


			Ép cừ larsen bằng búa rung 60 kW





			AC.23400


			Nhổ cử larsen bằng búa rung 60kW





			AC.23500


			Ép cừ ván thép bản rộng kiếu mũ bằng búa rung 60kW





			AC.23600


			Nhổ cừ ván thép bản rộng kiểu mũ bằng búa rung 60kW





			AC.24500


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy bơm nước





			AC.24600


			Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy nén khí





			AC.25000


			Ép trước cọc bê tông cốt thép





			AC.26000


			Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200T





			AC.26300


			Ép cọc ống BTCT dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành





			AC.26400


			Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành





			AC.29100


			Nối cừ Larsen





			AC.29200


			Nối cọc ống thép, cọc thép hình





			AC.29300


			Nối cọc bê tông cốt thép





			AC.29400


			Nối cọc ống bê tông cốt thép





			AC.30000


			Công tác khoan cọc nhồi





			AC.31000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (không sử dụng dung dịch khoan)





			AC.32000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (sử dụng dung dịch khoan)





			AC.33000


			Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp





			AC.34000


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi





			AC.35000


			Đào tạo tường Barrette





			AC.41000


			Thi công cọc xi măng đất





			


			CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG





			AD.11000


			Thi công móng đường





			AD.11200


			Thi công móng cấp phối đá dăm





			AD.12100


			Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng





			AD.12200


			Thi công lớp móng cát mịn gia cố xi măng





			AD.12300


			Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng





			AD.13110


			Đắp cấp phối vật liệu tại vị trí chuyển tiếp đầu cầu, đầu cống





			AD.21100


			Thi công mặt đường đá dăm





			AD.21200


			Thi công mặt đường cấp phối





			AD.21300


			Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít





			AD.22100


			Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm





			AD.23000


			Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa





			AD.24100


			Thi công mặt đường láng nhũ tương





			AD.24200


			Tưới lớp dính bám mặt đường





			AD.24230


			Thi công mặt đường láng nhựa





			AD.25100


			Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá





			AD.25200


			Thi công rãnh xương cá





			AD.25300


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô





			AD.25400


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô





			AD.25500


			Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ôtô





			AD.26000


			Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa





			AD.27100


			Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng





			AD.27200


			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa





			AD.27300


			Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng





			AD.28000


			Xay nghiền đá bằng trạm nghiền





			AD.31100


			Thi công cọc tiêu, cột km bê tông cốt thép





			AD.32500


			Lắp đặt cột và biển báo phản quang





			AD.33100


			Gắn viên phản quang





			AD.34000


			Lắp đặt dải phản cách, tấm lưới chống chói trên dải phân cách





			AD.40000


			Đặt đường sắt





			AD.41000


			Đặt đường sắt khổ 1,00 m





			AD.42000


			Đặt đường sắt khổ 1,435 m





			AD.43000


			Đặt đường lồng





			AD.50000


			Lắp đặt các phụ kiện đường sắt





			AD.60000


			Làm nền đá ba lát





			AD.70000


			Lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu





			AD.82000


			Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông





			


			Định mức cấp phối vật liệu thi công đường





			


			CHƯƠNG V : CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ





			AE.10000


			Xây đá





			AE.11000


			Xây đá hộc





			AE.12000


			Xếp đá khan





			AE.13000


			Xây đá miếng (10x20x30)





			AE.14000


			Xây đá chẻ





			AE.15100


			Xây móng bằng đá chẻ (20x20x25)





			AE.16100


			Xây móng bằng đá chẻ (15x20x25)





			AE.20000


			Xây gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)





			AE.30000


			Xây gạch đất sét nung (5x10x20)cm





			AE.40000


			Xây gạch đất sét nung (4,5x9x19)cm





			AE.50000


			Xây gạch đất sét nung (4x8x19)cm





			AE.60000


			Xây gạch ống





			AE.71000


			Xây gạch rỗng





			AE.81000


			Xây gạch bê tông





			AE.82000


			Xây tường thẳng gạch





			AE.83000


			Xây tường thông gió





			AE.84000


			Xây tường gạch Silicat (6,5x12x25)cm





			AE.85000


			Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ





			AE.88000


			Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông thường





			AE.89000


			Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ





			AE.89500


			Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường





			AE.90000


			Xây gạch chịu lửa





			


			Định mức cấp phối vữa xây





			


			CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG





			


			Đổ bê tông bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)





			AF.11000


			Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy





			AF.12000


			Bê tông tường, cột





			AF.13000


			Bê tông giếng nước, giếng cáp, mương cáp, rãnh nước





			AF.14000


			Bê tông móng mố, trụ cầu, mặt cầu, lan can,…





			AF.15000


			Bê tông buồng xoắn, ống hút, cầu máng, cầu cảng, kênh mương, mặt đường, bê tông gạch vỡ…





			AF.16000


			Bê tông bể chứa





			AF.17000


			Bê tông máng thu nước, hố van, hố ga, tháp đèn trên đảo





			AF.18000


			Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô





			


			Bê tông bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm)





			AF.20000


			Đổ bằng cần cẩu





			AF.21100


			Bê tông lót móng





			AF.22000


			Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái





			AF.23000


			Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu





			AF.24000


			Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương





			AF.25000


			Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette





			AF.26000


			Bê tông bể chứa, máng thu nước





			AF.27000


			Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói





			AF.30000


			Đổ bằng máy bơm bê tông





			AF.31000


			Bê tông móng, nền, bệ máy, mặt cầu





			AF.32000


			Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái





			AF.33000


			Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu





			AF.34000


			Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương





			AF.35000


			Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette





			AF.36100


			Bê tông hầm ngang





			AF.36200


			Bê tông hầm đứng





			AF.36300


			Bê tông hầm nghiêng





			AF.36400


			Bê tông nút hầm





			AF.36500


			Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế





			AF.37100


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông





			AF.37200


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc





			AF.37300


			Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đổ bằng máy rải bê tông SP500





			AF.37400


			Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp





			AF.37500


			Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi





			AF.37700


			Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base





			AF.38000


			Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP500





			AF.39000


			Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường





			AF.41000


			Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 16T





			AF.42000


			Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 25T





			AF.43000


			Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40T





			AF.44000


			Bê tông thủy công đổ bằng máy bơm





			AF.51100


			Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường





			AF.51200


			Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng trạm trộn





			AF.52000


			Vận chuyển vữa bê tông





			AF.60000


			Gia công, lắp dựng cốt thép





			AF.61000


			Cốt thép móng; bệ máy; tường; cột trụ; xà dầm, giằng; lanh tô; sàn mái,..





			AF.62000


			Cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp ván khuôn trượt





			AF.63000


			Cốt thép giếng nước, cáp nước; thép mương cáp, rãnh nước; ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn; cẩu mán





			AF.65000


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu; dầm cầu





			AF.66000


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu; silô, dầm, sàn nhà





			AF.67000


			Cốt thép cọc khoan nhồi, tường Barrette





			AF.68000


			Cốt thép hầm





			AF.69000


			Cốt thép mặt đường, mặt cầu





			AF.70000


			Gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công





			AF.80000


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn





			AF.81000


			Ván khuôn gỗ





			AF.82000


			Ván khuôn thép





			AF.83000


			Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống





			AF.86000


			Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống





			AF.86400


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt lồng thang máy, silô, ống khói





			AF.87100


			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy





			AF.87200


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu





			AF.87300


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ





			AF.88000


			Gia công hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm





			AF.88300


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công





			AF.88410


			Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng





			AF.88420


			Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng





			AF.88430


			Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng





			AF.89100


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống





			AF.89400


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống





			AF.89500


			Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống





			AF.89800


			Ván khuôn nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống





			


			Định mức cấp phối vữa bê tông





			


			CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN





			AG.10000


			Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn





			AG.11000


			Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)





			AG.12000


			Đổ bê tông đúc sẵn bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm)





			AG.13000


			Gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn





			AG.20000


			Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG





			AG.21100


			Lắp dựng tấm tường





			AG.21200


			Lắp dựng tấm sàn





			AG.22000


			Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D





			AG.31000


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn gỗ





			AG.32000


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn thép





			AG.41000


			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy





			AG.42100


			Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công





			AG.52100


			Lao lắp dầm cầu





			AG.61000


			Lắp khối chắn sóng các loại vào vị trí





			AG.62100


			Lắp đặt thùng chìm vào vị trí





			AG.62200


			Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí





			AG.64000


			Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại





			


			CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ





			AH.10000


			Gia công vì kèo





			AH.20000


			Làm cầu gỗ





			AH.30000


			Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại





			


			CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP





			AI.10000


			Gia công cấu kiện sắt thép





			AI.21100


			Gia công cấu kiện dầm thép dàn kín





			AI.21200


			Gia công cấu kiện dầm thép dàn hở





			AI.22100


			Gia công cấu kiện dầm thép





			AI.31000


			Gia công, lắp dựng vì thép gia cố hầm





			AI.32000


			Gia công, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm





			AI.51000


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng





			AI.52100


			Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, ống thẳng, côn, cút, tê, thập





			AI.52200


			Gia công các kết cấu thép khác





			AI.60000


			Lắp dựng cấu kiện thép





			AI.61110


			Lắp dựng cột thép





			AI.61120


			Lắp dựng vì kèo thép





			AI.61130


			Lắp dựng xà gồ thép





			AI.61140


			Lắp dựng giằng thép





			AI.61150


			Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn





			AI.61160


			Lắp dựng dầm cầu trục





			AI.61170


			Lắp sàn thao tác





			AI.62100


			Lắp dựng dầm cầu thép các loại





			AI.62200


			Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm





			AI.63100


			Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm





			AI.63200


			Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm





			AI.63300


			Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo





			AI.63400


			Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo





			AI.64100


			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực





			AI.64200


			Lắp đắt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông





			AI.65100


			Lắp đặt cấu kiện thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập





			AI.65300


			Lắp dựng dàn không gian





			AI.65400


			Lắp đặt kết cấu thép khác





			AI.65500


			Lắp đặt phao neo các loại, trên biển





			AI.65600


			Lắp đặt bích neo tàu trên đảo





			AI.65700


			Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo





			


			CHƯƠNG X: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN





			AK.10000


			Công tác thi công mái





			AK.11000


			Lợp mái ngói





			AK.12000


			Lớp mái, che tường bằng Fibrôxi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa





			AK.13100


			Dán ngói trên mái nghiêng bê tông





			AK.20000


			Công tác trát





			AK.21000


			Trát tường





			AK.22100


			Trát trụ, cột, lam đủng, cầu thang





			AK.23000


			Trát xà dầm, trần





			AK.24000


			Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ





			AK.25000


			Trát seno, mái hắt, lam ngang, vẩy tường chống vang





			AK.26000


			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, tay vịn cầu thang, lan can, ô văng, sê nô, tường, trụ cột, …





			AK.27000


			Trát đá rửa tường, trụ, cột, ô văng, sê nô, lan can, …





			AK.30000


			Công tác ốp gạch, đá





			AK.31000


			Công tác ốp gạch





			AK.32000


			Công tác ốp đá tự nhiên





			AK.40000


			Công tác láng





			AK.50000


			Công tác lát gạch, đá





			AK.51000


			Công tác lát gạch





			AK.52000


			Lát, dán gạch vỉ





			AK.53000


			Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang





			AK.54000


			Lát gạch chống nóng





			AK.55000


			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè





			AK.56100


			Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương, nền, sàn





			AK.56200


			Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại (bệ bếp, bệ bàn,…)





			AK.57000


			Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn





			AK.60000


			Công tác thi công trần





			AK.61000


			Thi công trần gỗ dán, ván ép





			AK.62000


			Thi công gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt





			AK.63000


			Thi công trần vách ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí





			AK.64000


			Thi công trần bằng tấm nhựa





			AK.66000


			Thi công trần bằng tấm thạch cao





			AK.70000


			Công tác thi công mộc trang trí





			AK.80000


			Công tác quét vôi, nước xi măng, sơn, bả,





			AK.90000


			Công tác sơn kẻ đường, quét dung dịch chống thấm, quét nhựa bitum, …





			


			CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC





			AL.14000


			Thi công lớp lót móng trong khung vây





			AL.15100


			Thi công rọ đá





			AL.15200


			Thi công rồng đá





			AL.15300


			Thả đá hộc vào thân kè





			AL.16100


			Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật





			AL.16200


			Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí





			AL. 16300


			Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí





			AL.16400


			Khoan tạo lỗ làm tường sét





			AL.16510


			Lắp đặt phễu nhựa móng Top-Base





			AL.16520


			Rải đá dăm chèn phễu nhựa móng Top-Base





			AL.17000


			Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường





			AL.18100


			Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy





			AL.19100


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng





			AL.19200


			Cắt rãnh kháng trượt trên bề mặt đường cất hạ cánh bê tông xi măng (sau khi bê tông đạt cường độ)





			AL.19300


			Cắt vát tạo mép khe bê tông xi măng





			AL.21100


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ





			AL.22100


			Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ





			AL.23100


			Trám khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ





			AL.23200


			Trám khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng bitum





			AL.24100


			Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông





			AL.24200


			Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông bằng keo





			AL.24300


			Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)





			AL.24400


			Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)





			AL.25100


			Lắp đặt gối cầu, khe co giãn





			AL.26100


			Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)





			AL.27100


			Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay





			AL.31000


			Thi công cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép





			AL.40000


			Công tác thi công khớp nối








			AL.50000


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm





			AL.51200


			Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng





			AL.51300


			Khoan giảm áp





			AL.51400


			Khoan cắm néo anke





			AL.52100


			Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường





			AL.52200


			Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa





			AL.52300


			Gia công, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa





			AL.52400


			Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường





			AL.52500


			Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá





			AL.52600


			Phun vẩy gia cố mái Taluy bằng máy phun vẩy





			AL.52700


			Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy





			AL.52800


			Gia công, lắp dựng lưới thép gia cố hầm





			AL.52900


			Căng lưới thép gia cố thường gạch





			AL.53100


			Phun vẩy gia cố hầm





			AL.53200


			Phun xi măng lấp đầy hầm ngang





			AL.53300


			Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép Φ32mm gia cố mái taluy đường





			AL.53400


			Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang





			AL.54000


			Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông





			AL.55000


			Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi





			AL.56000


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng





			AL.57000


			Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc





			AL.60000


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ





			AL.90000


			Phòng chống mối





			


			CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG





			AM.10000


			Công tác bốc xếp





			AM.11000


			Bốc xếp bằng thủ công





			AM.12000


			Bốc xếp cấu kiện bằng cần cẩu





			AM.20000


			Công tác vận chuyển





			AM.21000


			Vận chuyển vật liệu bằng thủ công





			AM.22000


			Vận chuyển vật liệu bằng vận thăng





			AM.23000


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ





			AM.24000


			Vận chuyển bằng ô tô vận tải thùng





			AM.25000


			Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg





			AM.26000


			Vận chuyển ống cống bê tông





			AM.27000


			Vận chuyển cọc, cột bê tông





			AM.28000


			Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển và bờ đảo





			


			CHƯƠNG XIII: CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN





			AN.10000


			Công tác làm nền đường và san tạo mặt bằng





			AN.11100


			Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào





			AN.11200


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép





			AN.11300


			Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg





			AN.11400


			Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép





			AN.11500


			San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi








			AN.11600


			Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp





			AN.20000


			Công tác thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG)





			AN.21000


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW





			AN.22000


			Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm





			AN.30000


			Công tác vận chuyển tro bay, tro xỉ





			AN.31000


			Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t





			AN.32000


			Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ôtô tự đổ








ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH



(Phụ lục III kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



Phần 1



THUYẾT MINH



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH



1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình



a. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).



b. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lắp đặt.



c. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.



Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



+ Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.



+ Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình



Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác lắp đặt; cụ thể như sau:



Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, hệ thống chiếu sáng công cộng



Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng 



Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị 



Chương IV : Công tác khác



3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình



- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.



- Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, ... áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình.



- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 6m, nếu thi công ở độ cao > 6m thì định mức bốc xếp, vận chuyển lên cao được áp dụng theo quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình.



- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép trong định mức dự toán xây dựng công trình.



Phần 2



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN



LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH



CHƯƠNG I



LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH



BA.11000  LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI



BA.11100  LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN



Thành phần công việc:



Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp quạt, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại quạt điện





			


			


			


			


			Quạt trần


			Quạt treo tường


			Quạt ốp trần


			Quạt thông gió trên tường





			BA.111


			Lắp đặt quạt điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Quạt trần


			cái


			1


			-


			-


			-





			


			


			Quạt treo tường


			cái


			-


			1


			-


			-





			


			


			Quạt thông gió


			cái


			-


			-


			-


			1





			


			


			Quạt ốp trần


			cái


			-


			-


			1


			-





			


			


			Hộp số (nếu có)


			cái


			1


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,15


			0,40


			0,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,15


			0,10


			0,15


			0,07





			


			10


			20


			30


			40








Quy định áp dụng định mức: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì hao phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân với hệ số k = 1,3.



BA.11200  LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quạt có công suất (kW)





			


			


			


			


			≤ 1,5


			≤ 3,0


			≤ 4,5


			≤ 7,5





			BA.112


			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Quạt thông gió


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,97


			1,62


			2,27


			3,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,011


			0,019


			0,026


			0,038





			


			10


			20


			30


			40








BA.11300  LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quạt có công suất (kW)





			


			


			


			


			≤ 2,5


			≤ 5,0


			≤ 10


			≤ 22





			BA.113


			Lắp đặt quạt ly tâm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Quạt ly tâm


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,51


			2,52


			3,53


			5,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,01


			0,02


			0,03


			0,04





			


			10


			20


			30


			40








BA.12000  LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ (Điều hoà cục bộ)



Thành phần công việc:



Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, dấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật.



BA.12100  LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ 2 CỤC



Đơn vị tính: máy



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại máy điều hoà





			


			


			


			


			Treo tường


			Ốp trần


			Âm trần


			Tủ đứng





			BA.121


			Lắp đặt máy điều hoà 2 cục


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Giá đỡ máy


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Ống các loại và dây điện


			m


			Thiết kế


			Thiết kế


			Thiết kế


			Thiết kế





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,78


			1,01


			1,31


			1,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,30


			0,33


			0,36


			0,40





			


			10


			20


			30


			40








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



Định mức dự toán công tác lắp điều hoà 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường, hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường. Trường hợp khi lắp đặt điều hòa không phải đục lỗ qua tường, khoan lỗ luồn ống qua tường thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,8.



BA.13000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.



BA.13100  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Các loại đèn





			


			


			


			


			Đèn thường có chụp


			Đèn sát trần có chụp


			Đèn chống nổ


			Lắp đèn chống ẩm





			BA.131


			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đèn


			bộ 


			1


			1


			1


			1





			


			


			Chao chụp


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm


			công


			0,10


			0,12


			0,17


			0,15





			


			01


			02


			03


			04








BA.13200  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m 



BA.13300  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đèn ống dài 0,6m


			Đèn ống dài 1,2m





			


			


			


			


			Loại hộp đèn


			Loại hộp đèn





			


			


			


			


			1 bóng


			2 bóng


			3 bóng


			1 bóng


			2 bóng


			3 bóng


			4 bóng





			BA.132


			Lắp đặt đèn ống dài 0,6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Hộp và bóng đèn 0,6m


			bộ


			1


			1


			1


			


			


			


			





			BA.133


			Lắp đặt đèn ống dài 1,2m


			Hộp và bóng đèn 1,2m


			bộ


			-


			-


			-


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0


			1,5


			1,0


			1,5


			1,0


			0,75


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,13


			0,15


			0,21


			0,15


			0,19


			0,24


			0, 28





			


			10


			20


			30


			10


			20


			30


			40








BA.13400  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG 1,5m



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại hộp đèn





			


			


			


			


			1 bóng


			2 bóng


			3 bóng


			4 bóng





			BA.134


			Lắp đặt đèn ống dài 1,5m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Hộp và bóng đèn


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,0


			0,75


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,22


			0,27


			0,31





			


			10


			20


			30


			40








BA.13500  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đèn chùm





			


			


			


			


			3 bóng


			5 bóng


			10 bóng


			>10 bóng





			BA.135


			Lắp đặt các loại đèn chùm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đèn chùm


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,05


			0,03





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,20


			0,33


			0,35





			


			10


			20


			30


			40








BA.13600  LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đèn





			


			


			


			


			Đèn tường kiểu ánh sáng hắt


			Đèn đũa


			Đèn cổ cò


			Đèn trang trí nổi


			Đèn trang trí âm trần





			BA.136


			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đèn


			bộ


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,18


			0,20


			0,16


			0,12


			0,15





			


			01


			02


			03


			04


			05








BA.14000  LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



BA.14100  LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 26


			≤ 35


			≤ 40


			≤ 50


			≤ 66


			≤ 80





			BA.141


			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống kim loại 


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			2


			2


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,04


			0,05


			0,06


			0,07


			0,075


			0,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,010


			0,010


			0,011


			0,012


			0,014


			0,015





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








BA.14200  LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤26


			≤35


			≤40


			≤50


			≤66


			≤80





			BA.142


			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống kim loại 


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			2


			2


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,15


			0,17


			0,20


			0,24


			0,27


			0,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,015


			0,015


			0,017


			0,017


			0,019


			0,02





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:



- Định mức đã bao gồm cả tê, côn, cút và măng sông.



- Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.



- Trường hợp ống kim loại đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh thì áp dụng định mức công tác lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn.



BA.14300  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤15


			≤ 27


			≤ 34


			≤ 48


			≤ 76


			≤ 90





			BA.143


			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa 


			m


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,028


			0,034


			0,039


			0,046


			0,054


			0,063





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,01


			0,01


			0,012


			0,014


			0,017


			0,02





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.14400  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤15


			≤ 27


			≤ 34


			≤ 48


			≤ 76


			≤ 90





			BA.144


			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa 


			m


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02


			1,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15


			15


			15


			15


			15


			15





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,15


			0,17


			0,20


			0,23


			0,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,01


			0,01


			0,012


			0,014


			0,017


			0,02





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:



- Định mức đã bao gồm cả tê, côn, cút và măng sông.



- Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh;



- Trường hợp ống nhựa đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát thì áp dụng định mức lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn.



BA.15000  LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY



BA.15100  LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG



Thành phần công việc:



Lấy dấu, khoan lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 150


			≤ 250


			≤ 350





			


			


			


			


			tường gạch


			tường bê tông


			tường gạch


			tường bê tông


			tường gạch


			tường bê tông





			BA.151


			Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống sứ, ống nhựa 


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,15


			0,21


			0,21


			0,24


			0,24


			0,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,010


			0,012


			0,012


			0,015


			0,015


			0,017





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.15200  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: sứ (hoặc sứ nguyên bộ)



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại sứ





			


			


			


			


			sứ các loại


			sứ tai mèo


			2 sứ


			3 sứ


			4 sứ





			BA.152


			Lắp đặt các loại sứ hạ thế


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống sứ hạ thế 


			cái


			1


			1


			- 


			- 


			- 





			


			


			Bộ sứ


			bộ


			-


			-


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,05


			0,06


			0,22


			0,31


			0,44





			


			01


			02


			03


			04


			05








Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.



BA.15300  LẮP ĐẶT PULI



Thành phần công việc:



Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại pu li





			


			


			


			


			Sứ kẹp


			≤30x30


			≥35x35





			


			


			


			


			Tường


			Trần


			Tường


			Trần


			Tường


			Trần





			BA.153


			Lắp đặt puli


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Puli


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,023


			0,030


			0,030


			0,034


			0,051


			0,053





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,010


			0,015


			0,010


			0,015


			0,010


			0,015





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.15400  LẮP ĐẶT HỘP CÁC LOẠI (HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT)



Thành phần công việc:



Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, luồn dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: hộp



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Diện tích hộp (cm2)





			


			


			


			


			≤ 40


			≤ 225


			≤ 500


			≤ 1600





			BA.154


			Lắp đặt hộp các loại (hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat)


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Hộp


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,19


			0,21


			0,25


			0,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			01


			02


			03


			04








BA.16000  KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



BA.16100  LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 0,7


			≤ 1,0


			≤ 2,5


			≤ 6


			≤ 10


			≤ 25





			BA.161


			Lắp đặt dây đơn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây dẫn điện


			m


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,016


			0,02


			0,024


			0,027


			0,03


			0,036





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 50


			≤ 95


			≤ 150


			≤ 200


			≤ 300





			BA.161


			Lắp đặt dây đơn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây dẫn điện


			m


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,042


			0,053


			0,066


			0,078


			0,102





			


			07


			08


			09


			10


			11








BA.16200  LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 4


			≤ 10


			≤ 25


			≤ 50


			≤ 95





			BA.162


			Lắp đặt dây dẫn 2 ruột


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây dẫn điện


			m


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,023


			0,028


			0,033


			0,041


			0,047


			0,057





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 2 ruột.



BA.16300  LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 3


			≤ 10


			≤ 25


			≤ 50


			≤ 95





			BA.163


			Lắp đặt dây dẫn 3 ruột


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây dẫn điện


			m


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,024


			0,030


			0,050


			0,060


			0,068


			0,078





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 3 ruột.



BA.16400  LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây (mm2)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 3


			≤ 10


			≤ 25


			≤ 50


			≤ 95





			BA.164


			Lắp đặt dây dẫn 4 ruột


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dây dẫn điện


			m


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01


			1,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,025


			0,031


			0,047


			0,063


			0,071


			0,086





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 4 ruột.



BA.17000  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



BA.17100  LẮP ĐẶT CÔNG TẮC



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số hạt trên 1 công tắc





			


			


			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			BA.171


			Lắp đặt công tắc


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công tắc


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08


			0,088


			0,096


			0,104


			0,112


			0,136





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.17200  LẮP ĐẶT Ổ CẮM



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại





			


			


			


			


			Ổ đơn


			Ổ đôi


			Ổ ba


			Ổ bốn





			BA.172


			Lắp đặt ổ cắm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ổ cắm


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08


			0,096


			0,112


			0,128





			


			01


			02


			03


			04








BA.17300  LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: bảng



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại công tắc, ổ cắm





			


			


			


			


			1 công tắc, 1 ổ cắm


			1 công tắc, 2 ổ cắm


			1 công tắc, 3 ổ cắm


			2 công tắc, 1 ổ cắm


			2 công tắc, 2 ổ cắm


			2 công tắc, 3 ổ cắm





			BA.173


			Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Công tắc 


			cái 


			1


			1


			1


			2


			2


			2





			


			


			Ổ cắm


			cái


			1


			2


			3


			1


			2


			3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08


			0,088


			0,096


			0,112


			0,128


			0,144





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.17400  LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ dòng điện (Ampe)





			


			


			


			


			≤60


			≤100


			≤200


			≤400





			BA.174


			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cầu dao


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			8


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,38


			0,40


			0,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,07


			0,08


			0,10


			0,12





			


			01


			02


			03


			04








BA.17500  LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ dòng điện (Ampe)





			


			


			


			


			≤60


			≤100


			≤200


			≤400





			BA.175


			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cầu dao


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			2


			1


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,24


			0,46


			0,48


			0,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,095


			0,115


			0,125


			0,130





			


			01


			02


			03


			04








BA.18000  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ



BA.18100  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ



Thành phần công việc:



Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại đồng hồ





			


			


			


			


			Vol kế


			Ampe kế


			Oát kế Công tơ


			Rơ le





			BA.181


			Lắp đặt các loại đồng hồ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đồng hồ


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,12


			0,15


			0,22





			


			01


			02


			03


			04








BA.18200  LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ dòng điện (Ampe)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤50


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200


			>200





			BA.182


			Lắp đặt các aptomat 1 pha


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Aptomat


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			3


			2


			2


			2


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,15


			0,23


			0,24


			0,34


			0,81





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.18300  LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ dòng điện (Ampe)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200


			>200





			BA.183


			Lắp đặt các Aptomat 3 pha


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Aptomat


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4


			2


			1


			1


			1


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,18


			0,30


			0,42


			0,51


			0,90


			1,20





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BA.18400  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy biến dòng Cường độ dòng điện


			Linh kiện chống điện giật


			Linh kiện báo cháy





			


			


			


			


			≤ 50/5A


			≤ 100/5A


			≤ 200/5A


			


			





			BA.184


			Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Linh kiện báo cháy 


			cái 


			- 


			- 


			- 


			-


			1





			


			


			Máy biến dòng


			cái


			1


			1


			1


			-


			-





			


			


			Linh kiện chống điện giật


			cái


			-


			-


			-


			1


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,39


			0,72


			0,18


			0,15





			


			01


			02


			03


			04


			05








BA.18500  LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN



Thành phần công việc:



Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp công tơ vào bảng đã có sẵn


			Lắp công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường





			


			


			


			


			1 pha


			3 pha


			1 pha


			3pha





			BA.185


			Lắp đặt công tơ điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Công tơ


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bảng gỗ


			cái


			-


			-


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,14


			0,16


			0,19


			0,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,150


			0,150


			0,150


			0,150





			


			01


			02


			03


			04








BA.18600  LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.186


			Lắp đặt chuông điện


			Vật liệu


			


			





			


			


			Chuông điện


			cái


			1





			


			


			Công tắc chuông


			cái


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,10





			


			01








BA.19000  HỆ THỐNG CHỐNG SÉT



BA.19100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT



Thành phần công việc:



Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt, gia công cọc theo thiết kế, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: 1 cọc



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gia công và đóng cọc


			Đóng cọc đã có sẵn


			Đóng cọc ống đồng Φ≤50mm có sẵn





			BA.191


			Gia công, đóng cọc chống sét


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cọc chống sét


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,50


			0,27


			0,32





			


			01


			02


			03








BA.19200  KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT



Thành phần công việc:



Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây





			


			


			


			


			Dây đồng Φ8mm


			Dây thép





			


			


			


			


			


			Φ10mm


			Φ12mm





			BA.192


			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Dây đồng


			kg


			0,43


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			


			0,62


			0,90





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,02


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			


			0,02


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,018


			0,021


			0,021





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 14 kW


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			01


			02


			03








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối.



BA.19300  KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ



Thành phần công việc:



Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại dây





			


			


			


			


			Dây đồng Φ8mm


			Dây thép





			


			


			


			


			


			Φ10mm


			Φ12mm





			BA.193


			Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Dây đồng


			kg


			0,43


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			


			0,62


			0,90





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,02


			-


			-





			


			


			Que hàn


			kg


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,058


			0,068


			0,124





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 14 kW


			ca


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,050


			0,050


			0,050





			


			01


			02


			03








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối



BA.19400  GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài kim (m)





			


			


			


			


			0,5


			1


			1,5


			2





			BA.194


			Gia công các kim thu sét


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép


			kg


			1,56


			3,13


			4,69


			6,26





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,18


			0,24


			0,30


			0,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy mài 1kW


			ca


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			01


			02


			03


			04








BA.19500  LẮP ĐẶT KIM THU SÉT



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài kim (m)





			


			


			


			


			0,5


			1


			1,5


			2





			BA.195


			Lắp đặt kim thu sét


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Kim thu sét


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn


			kg


			0,15


			0,20


			0,25


			0,35





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,66


			0,78


			0,96


			1,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 14 kW


			ca


			0,18


			0,18


			0,23


			0,23





			


			01


			02


			03


			04








LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG



BA.20000  LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN



BA.21000  LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP, BẰNG CỘT THÉP VÀ CỘT GANG



Thành phần công việc:



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công;



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế;



- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 cột



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột bê tông chiều cao cột (m)


			Cột thép, cột gang chiều cao cột (m)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10


			≤ 8


			≤ 10


			≤ 12





			BA.211


			Lắp dựng cột đèn bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn


			cột


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,93


			3,25


			1,95


			2,93


			3,25





			BA.212


			Lắp dựng cột đèn bằng máy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cột đèn


			cột


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,63


			2,28


			1,38


			1,63


			1,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			








			


			


			Cần trục ô tô 3 t


			ca


			0,150


			0,200


			0,100


			0,100


			0,150





			


			01


			02


			03


			04


			05








BA.22000  LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao cột đèn (m)





			


			


			


			


			≤ 10,5m


			> 10,5m





			BA.220


			Lắp đặt chụp đầu cột


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Chụp đầu cột (cột mới)


			bộ


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,33


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,150


			-





			


			


			Xe nâng 18m


			ca


			-


			0,150





			


			01


			02








BA.23000  LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Cắt điện, giám sát an toàn lao động;



- Vận chuyển cần đèn lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



BA.23100  LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN D60



Đơn vị tính: 1 cần đèn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cần đèn (m)





			


			


			


			


			≤ 2,8m


			≤ 3,2m


			≤ 3,6m





			BA.231


			Lắp đặt cần đèn D60


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cần đèn


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,62


			0,68


			0,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,150


			0,150


			0,150





			


			01


			02


			03








BA.23200  LẮP ĐẶT CẦN ĐÈN CHỮ S



Đơn vị tính: 1 cần đèn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cần đèn (m)





			


			


			


			


			≤ 2,8m


			≤ 3,2m





			BA.232


			Lắp cần đèn chữ S


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cần đèn


			bộ


			1,0


			1,0





			


			


			Tay bắt cần


			cái


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,65


			0,75








			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,170


			0,170





			


			01


			02








BA.23300  LẮP ĐẶT CHÓA ĐÈN; CHAO CAO ÁP



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn;



- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đèn cao áp ở độ cao (m)


			Chao cao áp





			


			


			


			


			≤ 12m


			>12m


			





			BA.233


			Lắp choá đèn, chao cao áp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Chóa đèn


			bộ


			1,0


			1,0


			-





			


			


			Chao cao áp


			bộ


			-


			-


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26


			0,39


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,130


			-


			0,150





			


			


			Xe nâng 18m


			ca


			-


			0,130


			-





			


			01


			02


			03








BA.24000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI XÀ, SỨ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Đánh dấu đúng kích thước lỗ;



- Khoan lỗ để lắp xà đưa xà lên cao;



- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



BA.24100  KHOAN LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.241


			Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp


			Nhân công nhóm 3 



Máy thi công



Xe nâng 12m


			công



ca


			0,13



0,120





			


			01








BA.24200  LẮP ĐẶT XÀ



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp thủ công


			Lắp bằng máy (chiều dài >1m)





			BA.242


			Lắp đặt xà


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Xà


			bộ


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,34


			0,23





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			-


			0,100





			


			01


			02








Quy định áp dụng định mức:



- Đối với công tác lắp xà bằng máy chiều dài ≤ 1m, thì hao phí nhân công được nhân hệ số 0,8.



- Định mức trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,8.



- Nếu lắp xà kép, xà néo thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,2.



BA.25000  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;



- Đóng cọc tiếp địa;



- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa;



- Đấu nối tiếp địa vào cột đèn;



- Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



BA.25100  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.251


			Lắp đặt tiếp địa cho cột điện


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cọc tiếp địa có râu


			bộ


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,31





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,100





			


			01








BA.25200  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.252


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tiếp địa 6 cọc


			bộ


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,10





			


			01








BA.25300  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.253


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tiếp địa


			bộ


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,30





			


			


			Xe nâng 9m


			ca


			0,15





			


			01








BA.30000  KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN



BA. 31000  KÉO DÂY, CÁP TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí;



- Cảnh giới, giám sát an toàn;



- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ;



- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp;



- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện 6 ÷ 25mm2


			Tiết diện 6 ÷ 50mm2





			BA.310


			Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Dây điện


			m


			101,5


			





			


			


			Cáp điện


			m


			-


			101,5





			


			


			Thép văng D4 mạ kẽm


			m


			-


			101,5





			


			


			Thép buộc D1,5 mạ kẽm


			kg


			-


			1,50





			


			


			Băng dính


			cuộn


			1,00


			1,00





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,98


			1,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,25


			1,00





			


			01


			02








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp kéo dây tiết diện > 25 mm2, cáp tiết diện > 50mm2 thì hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.



BA. 32000  LÀM ĐẦU CÁP KHÔ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha;



- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp;



- Bóp đầu cốt, cố định đầu cáp;



- Đấu các đầu cáp vào bảng điện;



- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 đầu cáp



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.320


			Làm đầu cáp khô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đầu cốt đồng


			bộ


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20





			


			01








BA. 33000  RẢI CÁP NGẦM



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí;



- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí;



- Đặt lưới bảo vệ;



- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.330


			Rải cáp ngầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cáp ngầm


			m


			101,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,98





			


			01








BA. 34000  LUỒN CÁP NGẦM CỬA CỘT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng;



- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp;



- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột;



- Lấp đất chân cột;



- Hoàn chỉnh bàn giao, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 đầu cáp



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.340


			Luồn cáp ngầm cửa cột


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,13





			


			01








BA. 35000  LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT



BA.35100  LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột;



- Định vị và lắp bulông;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 bảng



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.351


			Lắp bảng điện cửa cột


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bảng điện


			bảng


			1,00





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,10





			


			01








BA.35200  LẮP CỬA CỘT



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột;



- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột;



- Lắp cửa cột;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 cửa



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.352


			Lắp cửa cột


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cửa cột


			cửa


			1,00





			


			


			Que hàn


			kg


			0,10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,10





			


			01








BA.36000  LUỒN DÂY LÊN ĐÈN



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



BA.36100  LUỒN DÂY TỪ CÁP TREO LÊN ĐÈN



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.361


			Luồn dây từ cáp treo lên đèn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dây điện


			m


			101,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,63





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			1,0





			


			01








BA.36200  LUỒN DÂY TỪ CÁP NGẦM LÊN ĐÈN



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.362


			Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn


			Vật liệu



Dây điện



Nhân công nhóm 3


			m



công


			101,5



1,30





			


			01








BA.37000  LẮP GIÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN, TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG



BA.37100  LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp giá đỡ tủ;



- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BA.371


			Lắp giá đỡ tủ điện


			Vật liệu


			


			





			


			


			Giá đỡ tủ


			bộ


			1,00





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,30





			


			01








BA.37200  LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí lắp tủ;



- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ;



- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1 tủ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ cao của tủ điện





			


			


			


			


			< 2m


			≥ 2m





			BA.372


			Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng


			Vật liệu


			


			


			








			


			


			Tủ điện


			bộ


			1,00


			1,00





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,53


			1,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			-


			0,20





			


			01


			02








BA.38000  LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư;



- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật;



- Kiểm tra hoàn thiện;



- Vệ sinh, hoàn thiện mặt bằng.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đèn cầu


			Đèn nấm


			Đèn chiếu sáng thảm cỏ





			BA.380


			Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đèn


			


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 3


			bộ


			1,00


			1,00


			1,00





			


			


			Máy thi công


			công


			0,13


			0,20


			0,39





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,15


			0,15


			-





			


			01


			02


			03








BA.39000  LẮP ĐẶT ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật tư, phương tiện đến vị trí lắp đặt;



- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế;



- Kéo dây nguồn đấu điện;



- Kiểm tra, hoàn chỉnh;



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp đèn pha trên cạn ở độ cao H ≥ 3m


			Lắp đèn pha dưới nước





			BA.390


			Lắp đặt đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đèn pha


			bộ


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,65


			0,98





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,140


			-





			


			1


			2








Quy định áp dụng định mức:



Đối với việc lắp bằng máy ở độ cao <3m thì hao phí nhân công được điều chỉnh hệ số 0,8 và hao phí ca máy được nhân với hệ số 0,86 đối với công tác lắp bằng máy ở độ cao ≥ 3m.



CHƯƠNG II



LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG



Hướng dẫn áp dụng:



1. Định mức dự toán công tác lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) được định mức cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống theo quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Đường kính ống và phụ tùng trong định mức là đường kính trong.



2. Mức hao phí cho công tác lắp đặt đường ống theo mạng ngoài công trình và trong công trình gồm mức hao phí lắp đặt đoạn ống, hao phí thi công mối nối được quy định như sau:



2.1. Biện pháp thi công lắp đặt các loại ống và phụ kiện trong tập định mức được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ sâu trung bình ≤1,2m tính từ đỉnh ống đến cốt ± 0.00 theo thiết kế và ở độ cao từ mặt nền (hoặc mặt các tầng sàn) ≤ 6,0m.



2.2. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu lớn hơn quy định, thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo bảng dưới đây:



Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt độ sâu > 1,2m.



			Điều kiện lắp đặt


			Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m)





			


			≤ 2,5


			≤ 3,5


			≤ 4,5


			≤ 5,5


			≤ 7,0


			≤ 8,5





			Hệ số điều chỉnh


			1,06


			1,08


			1,14


			1,21


			1,28


			1,34








2.3. Trường hợp lắp đặt ống và phụ kiện ở độ cao lớn hơn quy định, thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh bảng dưới đây:



Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt ở độ cao > 6,0m.



			Điều kiện lắp đặt


			Độ cao lớn hơn quy định (m)





			


			≤ 6,5


			≤ 8,5


			≤ 10,5


			≤ 12,5





			Hệ số điều chỉnh


			1,08


			1,14


			1,21


			1,28








2.4. Trường hợp bốc xếp vât liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn (từ độ cao >6m) bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm định mức công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình để tính vào dự toán.



3. Trường hợp lắp đặt đường ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1. Nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể của công trình.



4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua vùng ngập nước (sông, hồ,…) phải dùng tàu thuyền hoặc các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì định mức nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16 so với định mức tương ứng (định mức điều chỉnh chưa bao gồm hao phí máy thi công theo biện pháp thi công).



5. Các công tác khác như đào, lấp đất và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình.



6. Đối với công tác tháo dỡ đường ống (có thu hồi) thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh hệ số bằng 0,6 của định mức lắp đặt đoạn ống có đường kính tương ứng.



7. Định mức lắp đặt cho 100m ống thép, ống nhựa các loại được tính trong điều kiện lắp đặt bình thường, chiều dài mỗi loại ống được quy định cụ thể trong bảng mức. Nếu chiều dài của đoạn ống khác với chiều dài đoạn ống đã được tính trong tập định mức nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì định mức vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 3 và bảng 4 dưới đây.



Bảng 3. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập mức



			Loại ống


			Chiều dài ống (m)





			


			4,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			12,0





			Ống thép các loại


			1,56


			-


			0,88


			0,81


			0,69


			0,50





			Ống nhựa nối măng sông


			1,92


			1,23


			-


			-


			0,85


			0,62





			Ống nhựa nối miệng bát


			1,56


			-


			0,88


			0,81


			-


			-








Bảng 4. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống trong tập mức



			Loại ống


			Chiều dài ống (m)





			


			4,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			12,0





			Ống thép các loại


			1,15


			-


			0,97


			0,95


			0,89


			0,87





			Ống nhựa nối măng sông


			1,20


			1,05


			-


			-


			0,89


			0,91





			Ống nhựa nối miệng bát


			1,15


			-


			0,97


			0,95


			-


			-








8. Mức hao phí vật liệu trong công tác lắp đặt ống bê tông, cống hộp bê tông, ống gang trong tập định mức này chưa tính hao hụt vật liệu trong thi công. Tỷ lệ hao hụt thi công là 0,5% trên 100 m chiều dài ống, cống hộp.



9. Trường hợp thi công lắp đặt các loại đường ống, cống hộp bê tông và phụ kiện ống bê tông trong khu vực mặt bằng thi công chật hẹp, điều kiện lắp đặt khó khăn thì định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,1.



10. Nếu lắp ống bê tông có khoét lòng mo để thi công mối nối theo yêu cầu kỹ thuật, thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2 của công tác nối ống tương ứng.



11. Trường hợp nối ống bê tông bằng vành đai dùng cần cẩu thì hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.



12. Trường hợp lắp đặt 1 khối móng đỡ đoạn ống bê tông dùng cần cẩu thì hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.



13. Trường hợp lắp đặt 1 bộ phụ kiện (tấm đệm, khối móng) đỡ đoạn ống bê tông dùng cần cẩu thì hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,1 của công tác lắp đặt loại ống tương ứng.



LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP



Định mức dự toán lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại dùng cho lắp đặt hoàn chỉnh 100 m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.



Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị vật liệu, bố trí lực lượng nhân công, máy thi công cho quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác lắp đặt ống thép và ống nhựa được hướng dẫn sử dụng tính như sau:



- Đối với ống có đường kính ≤ 100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả công cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.



- Với ống có đường kính ≥ 100mm trong bảng mức chưa được tính công cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài định mức nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm công cắt, tẩy dũa vát ống trong bảng mức cưa cắt ống có đường kính tương ứng.



BB. 10000  LẮP ĐẶT ỐNG, CỐNG HỘP BÊ TÔNG CÁC LOẠI



BB. 11000  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG



BB. 11100  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên



khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB. 11110  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300





			BB.1111


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 1m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,19


			0,26





			


			1


			2








BB. 11120  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300





			BB.1112


			Lắp đặt ống bê tông - đoạn ống dài 2m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25


			0,35





			


			1


			2








BB. 11200  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB. 11210  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.1121


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 1m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26


			0,47


			0,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,037


			0,037


			0,040





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.1121


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 1m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,12


			1,48


			2,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,044


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			0,047


			-





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			-


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








BB.11220  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.1122


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 2m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35


			0,63


			0,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,056


			0,060


			-





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.1122


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 2m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,48


			1,96


			2,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,073


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,076


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			0,086





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








BB.11230  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.1123


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,38


			0,69


			1,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,062


			0,066


			-





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,070





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.1123


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 2,5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,63


			2,14


			3,11





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,079


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,083


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			0,094





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








BB.11240  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.1124


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 3m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,41


			0,75


			1,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,067


			0,072


			-





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,076





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.1124


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 3m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,76


			2,32


			3,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,086


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,090


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,101





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			4


			5


			6








BB.11250  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 4 m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000





			BB.1125


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 4m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,52


			0,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,083


			0,090





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			1


			2








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1250


			≤ 1800


			≤ 2250





			BB.1125


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 4m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,46


			2,20


			2,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,094


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,107


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,112





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			3


			4


			5








BB.11260  LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5m



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000





			BB.1126


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 5m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,60


			1,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,097


			0,104





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			1


			2








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1250


			≤ 1800


			≤ 2250





			BB.1126


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 5m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống bê tông


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,70


			2,56


			3,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			0,110


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			0,125


			-





			


			


			Cần cẩu 63 t


			ca


			-


			-


			0,136





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			3


			4


			5








BB.12000  LẮP ĐẶT CỐNG HỘP BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải cống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.12100  LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m



Đơn vị tính: 1 đoạn cống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			1000 x 1000


			1200 x 1200


			1600 x 1600





			BB.121


			Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cống hộp


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,61


			0,66


			0,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,060


			0,060


			-





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn cống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			1600 x2000


			2000 x2000


			2500 x2500


			3000 x3000





			BB.121


			Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cống hộp


			đoạn


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,12


			1,20


			1,34


			1,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,073


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,073


			0,086


			





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			


			


			


			0,090





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06


			07








BB.12200  LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m



Đơn vị tính: 1 đoạn cống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			2(1600x1600)


			2(1600x2000)





			BB.122


			Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cống hộp


			đoạn


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,20


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,076


			0,086





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			01


			02








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn cống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			2(2000x2000)


			2(2500x2500)


			2(3000x3000)





			BB.122


			Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cống hộp


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,61


			1,79


			2,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,090


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			0,112


			-





			


			


			Cần cẩu 40 t


			ca


			-


			-


			0,136





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			03


			04


			05








BB.13000  NỐI ỐNG BÊ TÔNG, LẮP ĐẶT GỐI ĐỠ ỐNG BÊ TÔNG



BB.13100  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.131


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vành đai BT đúc sẵn 


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,006


			0,008


			0,009


			0,010





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,05


			0,07


			0,08


			0,10





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800





			BB.131


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vành đai BT đúc sẵn 


			bộ


			1


			1


			1





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,011


			0,013


			0,014





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,13


			0,16


			0,18





			


			05


			06


			07








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1050





			BB.131


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vành đai BT đúc sẵn 


			bộ


			1


			1


			1





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,015


			0,016


			0,017





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,23


			0,24





			


			08


			09


			10








BB.13200  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu định mức


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1200


			1250


			1350


			1500





			BB.132


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vành đai BT đúc sẵn 


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,020


			0,021


			0,023


			0,025





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,22


			0,23


			0,27





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu định mức


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1650


			1800


			1950


			2000





			BB.132


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vành đai BT đúc sẵn 


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,027


			0,031


			0,033


			0,034





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,29


			0,31


			0,34


			0,35





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu định mức


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2100


			2250


			2400


			2550





			BB.132


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vành đai BT đúc sẵn 


			bộ


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,036


			0,036


			0,038


			0,041





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,37


			0,39


			0,42


			0,44





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu định mức


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2700


			2850


			3000





			BB.132


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vành đai BT đúc sẵn 


			bộ


			1


			1


			1





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,043


			0,049


			0,051





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,47


			0,50


			0,52








			


			13


			14


			15








BB.13300  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5x10,5x22cm)



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.133


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ 


			viên


			10


			15


			21


			24





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,005


			0,008


			0,010


			0,013





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,07


			0,10


			0,13


			0,15





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800


			900





			BB.133


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ 


			viên


			28


			33


			38


			43





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,018


			0,028


			0,031


			0,043





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,18


			0,23


			0,25


			0,29





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1000


			1050


			1200





			BB.133


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch chỉ 


			viên 


			47


			50


			56





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,051


			0,052


			0,055





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,32


			0,33


			0,38





			


			09


			10


			11








BB.13400  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.134


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch thẻ 


			viên 


			15


			22


			31


			36





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,007


			0,012


			0,015


			0,020





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,09


			0,14


			0,17


			0,20





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800


			900





			BB.134


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch thẻ 


			viên 


			42


			49


			57


			64





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,027


			0,037


			0,047


			0,065





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,23


			0,30


			0,32


			0,36





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1000


			1050


			1200





			BB.134


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)


			Vật liệu 


			


			


			


			





			


			


			Gạch thẻ 


			viên 


			71


			75


			85





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,076


			0,080


			0,083





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,40


			0,42


			0,47





			


			09


			10


			11








BB.13500  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.125


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,0032


			0,0048


			0,0064


			0,0080





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,05


			0,07


			0,09


			0,11





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800


			900





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,0096


			0,0120


			0,0127


			0,0143





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,13


			0,16


			0,18


			0,20





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1000


			1050


			1200


			1250





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,0159


			0,0167


			0,0191


			0,0199





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,22


			0,23


			0,26


			0,28





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1350


			1500


			1650


			1800





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,0215


			0,0239


			0,0263


			0,0311





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,30


			0,34


			0,36


			0,40





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1950


			2000


			2100


			2250





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,0319


			0,0329


			0,0335


			0,0359





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,43


			0,44


			0,46


			0,49





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2400


			2550


			2700


			2850


			3000





			BB.135


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,0382


			0,0406


			0,0430


			0,0454


			0,0478





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,53


			0,56


			0,59


			0,63


			0,66





			


			21


			22


			23


			24


			25








BB.13600  NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			400


			500





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,022


			0,041


			0,044


			0,053





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,03


			0,05


			0,07


			0,08





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			600


			750


			800


			900





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,066


			0,071


			0,083


			0,096





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,09


			0,12


			0,13


			0,14





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1000


			1050


			1200


			1250





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,100


			0,105


			0,128


			0,133





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,16


			0,17


			0,19


			0,20





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1350


			1500


			1650


			1800





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,144


			0,160


			0,176


			0,192





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,24


			0,26


			0,28





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1950


			2000


			2100


			2250





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,208


			0,214


			0,224


			0,240





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,30


			0,31


			0,33


			0,35





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2400


			2550


			2700


			2850


			3000





			BB.136


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su 


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,256


			0,272


			0,288


			0,304


			0,320





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,38


			0,40


			0,42


			0,45


			0,47





			


			21


			22


			23


			24


			25








BB.13700  LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển khối móng trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			200


			300





			BB.137


			Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Khối móng bê tông


			cái


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,05


			0,073





			


			01


			02








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 1000


			≤ 1250





			BB.137


			Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Khối móng bê tông


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,20


			0,31





			


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤1800


			≤2250


			≤3000





			BB.137


			Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Khối móng bê tông


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,52


			0,74


			1,14





			


			06


			07


			08








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì hao phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và hao phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của hao phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.



BB.14000 NỐI  CỐNG HỘP BÊ TÔNG



BB.14100 NỐI  CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa xảm nối cống và bảo dưỡng mối nối đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			1000 x1000


			1200 x1200


			1600 x1600





			BB.141


			Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,020


			0,024


			0,032





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,28


			0,34


			0,44





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			1600 x2000


			2000 x2000


			2500 x2500


			3000 x3000





			BB.141


			Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,037


			0,041


			0,051


			0,061





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,49


			0,56


			0,66


			0,79





			


			04


			05


			06


			07








BB.14200  NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối cống và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			2(1600x1600)


			2(1600x2000)





			BB.142


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3


			0,049


			0,055





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,64


			0,71





			


			01


			02








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách (mm)





			


			


			


			


			2(2000x2000)


			2(2500x2500)


			2(3000x3000)





			BB.142


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa XM cát


			m3 


			0,061


			0,076


			0,091





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,79


			0,99


			1,19





			


			03


			04


			05








BB.20000  LẮP ĐẶT ỐNG GANG, NỐI ỐNG GANG



BB.21000  LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.210


			Lắp đặt ống gang, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống gang


			đoạn


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,08


			1,29


			1,50


			1,77





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 400


			≤ 600


			≤ 900


			≤ 1200





			BB.210


			Lắp đặt ống gang, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống gang


			đoạn


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,31


			1,96


			3,36


			4,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,113


			0,113


			0,131


			0,131





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 đoạn ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1600


			≤ 2200


			≤ 2500





			BB.210


			Lắp đặt ống gang, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống gang


			đoạn


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,14


			7,41


			9,08





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,144


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			-


			0,156


			-





			


			


			Cần cẩu 25 t


			ca


			-


			-


			0,169





			


			09


			10


			11








BB.22000  NỐI ỐNG GANG CÁC LOẠI



BB.22100  NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây đay


			kg


			0,134


			0,186


			0,248


			0,309





			


			


			Xăng


			kg


			0,062


			0,083


			0,103


			0,144





			


			


			Bi tum


			kg


			0,019


			0,026


			0,041


			0,062





			


			


			Xi măng


			kg


			0,361


			0,464


			0,568


			0,671





			


			


			Amiăng


			kg


			0,150


			0,250


			0,350


			0,450





			


			


			Củi


			kg


			0,074


			0,103


			0,166


			0,227





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,10


			0,12


			0,16


			0,21





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây đay


			kg


			0,382


			0,454


			0,536


			0,603





			


			


			Xăng


			kg


			0,083


			0,103


			0,124


			0,134





			


			


			Bi tum


			kg


			0,186


			0,227


			0,289


			0,325





			


			


			Xi măng


			kg


			0,794


			0,929


			1,238


			1,650





			


			


			Amiăng


			kg


			0,550


			0,650


			0,750


			0,900





			


			


			Củi


			kg


			0,351


			0,413


			0,495


			0,536





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,33


			0,41


			0,57


			0,64





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700


			800





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây đay


			kg


			0,671


			0,898


			1,134


			1,393





			


			


			Xăng


			kg


			0,144


			0,186


			0,227


			0,289





			


			


			Bi tum


			kg


			0,361


			0,516


			0,671


			0,774





			


			


			Xi măng


			kg


			2,063


			2,784


			3,506


			4,228





			


			


			Amiăng


			kg


			1,050


			1,300


			1,500


			1,750





			


			


			Củi


			kg


			0,578


			0,743


			0,908


			1,155





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,72


			0,94


			1,16


			1,39





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1100


			1200





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây đay


			kg


			1,702


			1,877


			2,011


			2,124





			


			


			Xăng


			kg


			0,363


			0,466


			0,485


			0,508





			


			


			Bi tum


			kg


			0,980


			1,083


			1,145


			1,186





			


			


			Xi măng


			kg


			5,053


			5,878


			6,239


			6,446





			


			


			Amiăng


			kg


			2,050


			2,300


			2,450


			2,650





			


			


			Củi


			kg


			1,444


			1,849


			1,923


			2,014





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,54


			1,76


			1,79


			2,01





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1400


			1500


			1600


			1800





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây đay


			kg


			2,413


			2,548


			2,718


			3,057





			


			


			Xăng


			kg


			0,590


			0,611


			0,651


			0,733





			


			


			Bi tum


			kg


			1,372


			1,444


			1,541


			1,733





			


			


			Xi măng


			kg


			7,116


			7,941


			8,470


			9,529





			


			


			Amiăng


			kg


			3,050


			3,350


			3,573


			4,020





			


			


			Củi


			kg


			2,344


			1,978


			2,109


			2,373





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,34


			2,57


			2,73


			2,77





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.221


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dây đay


			kg


			3,397


			3,736


			4,076


			4,246





			


			


			Xăng


			kg


			0,814


			0,896


			0,977


			1,018





			


			


			Bi tum


			kg


			1,926


			2,119


			2,311


			2,408





			


			


			Xi măng


			kg


			10,588


			11,646


			12,705


			13,234





			


			


			Amiăng


			kg


			4,467


			4,913


			5,360


			5,583





			


			


			Củi


			kg


			2,637


			2,901


			3,164


			3,296





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,07


			3,38


			3,69


			3,84





			


			21


			22


			23


			24








BB.22200  NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,009


			0,016


			0,022


			0,034





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,07


			0,15


			0,15


			0,22





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,041


			0,044


			0,047


			0,048





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,22


			0,39


			0,51


			0,58





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700


			800





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,050


			0,053


			0,056


			0,063





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,64


			0,77


			0,87


			0,97





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1100


			1200





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,069


			0,078


			0,078


			0,087





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,09


			1,21


			1,23


			1,38





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1400


			1500


			1600


			1800





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,099


			0,124


			0,128


			0,153





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,60


			1,82


			1,93


			1,96





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.222


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,170


			0,187


			0,204


			0,213





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,18


			2,40


			2,61


			2,72





			


			21


			22


			23


			24








BB.22300  NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			8


			8


			8


			12





			


			


			Tấm đệm cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,07


			0,13


			0,13


			0,20





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			12


			16


			16


			18





			


			


			Tấm đệm cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,35


			0,46


			0,52





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			500


			600


			700


			800





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			20


			20


			24


			24





			


			


			Tấm đệm cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,58


			0,69


			0,78


			0,87





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1100


			1200





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			25


			28


			32


			32





			


			


			Tấm đệm cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,98


			1,09


			1,11


			1,24





			


			13


			14


			15


			16








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			1400


			1500


			1600


			1800





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			36


			36


			40


			44





			


			


			Tấm đệm cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,44


			1,61


			1,70


			1,74





			


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



Đơn vị tính: 1 mối nối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.223


			Nối ống gang bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			48


			52


			56


			60





			


			


			Tấm đệm cao su


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,93


			2,12


			2,31


			2,41





			


			21


			22


			23


			24








Hướng dẫn áp dụng:



Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắp đặt đoạn ống gang.



BB.30000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP CÁC LOẠI



BB.31000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32





			BB.310


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn


			kg


			0,29


			0,38


			0,49


			0,68





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			16,69


			18,94


			21,18


			22,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,15


			0,15


			0,19





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			60


			75





			BB.310


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn


			kg


			0,87


			1,24


			1,54


			1,83





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			25,50


			26,30


			29,12


			29,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,26


			0,33


			0,41


			0,49





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			80


			100


			125


			150





			BB.310


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn


			kg


			2,33


			2,83


			3,55


			4,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			31,30


			35,28


			39,02


			42,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,61


			0,76


			0,93


			1,11





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			250


			300


			350





			BB.310


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn


			kg


			6,46


			10,18


			15,72


			18,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			53,02


			60,56


			40,08


			44,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,894


			2,675


			4,134


			5,530





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			1,357


			1,357





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			13


			14


			15


			16








BB.32000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32





			BB.320


			Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép không rỉ


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			0,18


			0,24


			0,37


			0,46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,53


			14,74


			18,45


			20,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,04


			0,06


			0,09


			0,11





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			60


			75





			BB.320


			Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép không rỉ


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			0,56


			0,69


			0,84


			1,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			23,57


			24,88


			27,03


			27,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,14


			0,17


			0,21


			0,26





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			80


			100


			125


			150








			BB.320


			Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép không rỉ


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			1,15


			1,67


			1,82


			2,80





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			29,07


			33,43


			39,27


			44,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,28


			0,41


			0,55


			0,70





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			250


			300


			350





			BB.320


			Lắp đặt ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép không rỉ


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn không rỉ


			kg


			8,19


			10,16


			12,15


			14,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			45,65


			57,37


			37,24


			39,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,04


			2,54


			3,03


			3,53





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			-


			-


			0,95


			0,95





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			13


			14


			15


			16








BB.33000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m



Thành phần công việc:



Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤ 25


			32


			40


			50


			67


			76





			BB.330


			Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép tráng kẽm 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Măng sông


			cái


			12


			12


			12


			12


			12


			12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,50


			12,40


			14,20


			15,60


			16,98


			18,92





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			89


			100


			110


			150


			200


			250





			BB.330


			Lắp đặt ống thép tráng kẽm bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép tráng kẽm 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Măng sông


			cái


			12


			12


			12


			12


			12


			12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			19,93


			21,05


			21,99


			24,21


			32,39


			37,98





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12








Quy định áp dụng định mức:



Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,8.



BB.40000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA CÁC LOẠI



BB.41000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC



BB.41100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO - ĐOẠN ÔNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20


			25


			32


			40


			50


			60





			BB.411


			Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC


			m


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Cồn rửa 


			kg 


			0,11


			0,13


			0,15


			0,18


			0,23


			0,29





			


			


			Nhựa dán 


			kg


			0,020


			0,030


			0,036


			0,045


			0,06


			0,09





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,49


			2,92


			3,51


			4,38


			5,48


			5,98





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			89


			100


			125


			150


			200


			250


			300





			BB.411


			Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC


			m 


			101


			101


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Cồn rửa 


			kg 


			0,29


			0,39


			0,42


			0,49


			0,65


			0,76


			1,06





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,09


			0,13


			0,14


			0,16


			0,22


			0,32


			0,36





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,32


			7,69


			8,36


			9,03


			11,37


			12,78


			15,34





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12


			13








BB.41200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG GIOĂNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300





			BB.412


			Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng bằng gioăng, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Gioăng cao su 


			cái 


			16,0


			16,0


			16,0


			16,0


			16,0





			


			


			Mỡ thoa ống 


			kg


			0,13


			0,15


			0,24


			0,34


			0,53





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,67


			7,00


			9,34


			11,68


			14,04





			


			01


			02


			03


			04


			05








Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.



BB.41300  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20


			25


			32


			40





			BB.413


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC 


			m


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,60


			7,17


			7,46


			8,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,15


			0,17


			0,22


			0,25





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			50


			60


			75


			80





			BB.413


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC


			m


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			8,76


			9,50


			9,64


			10,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,29


			0,36


			0,40


			0,45





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			BB.413


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC 


			m


			101


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,29


			12,91


			14,65


			16,12


			18,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,58


			0,73


			0,83


			0,97


			1,20





			


			09


			10


			11


			12


			13








BB.41400  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 8 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32


			40





			BB.414


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Măng sông 


			cái


			12


			12


			12


			12


			12





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,011


			0,015


			0,018


			0,024


			0,036





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,031


			0,042


			0,052


			0,083


			0,088





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,41


			5,68


			5,79


			5,95


			7,47





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			50


			67


			76


			89


			100





			BB.414


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Măng sông 


			cái 


			12


			12


			12


			12


			12





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,042


			0,066


			0,081


			0,096


			0,12





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,11


			0,132


			0,165


			0,196


			0,22





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			7,57


			8,12


			9,21


			10,79


			11,51





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			110


			150


			200


			250





			BB.414


			Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PVC 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Măng sông 


			cái 


			12


			12


			12


			12





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,132


			0,18


			0,24


			0,30





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,24


			0,33


			0,44


			0,55





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,66


			15,54


			20,73


			25,34





			


			11


			12


			13


			14








Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.



BB.42000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, đo và lấy dấu, cắt ống theo chiều dài yêu cầu, tẩy vát mép và vệ sinh mối nối, hàn nối ống (gia nhiệt, ghép nối, làm nguội và ổn đ ịnh mối nối), lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.42010  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 20mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,3


			2,8


			3,4


			4,1





			BB.4201


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 20mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,31


			5,38


			5,50


			5,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,398


			0,398


			0,398


			0,398





			


			1


			2


			3


			4








BB.42020  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 25mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,8


			3,5


			4,2


			5,1





			BB.4202


			Lắp đặt ống nhựa PPR đường kính 25mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,84


			5,91


			6,03


			6,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,485


			0,485


			0,485


			0,485





			


			1


			2


			3


			4








BB.42030  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 32mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,9


			4,4


			5,4


			6,5





			BB.4203


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 32mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,38


			6,45


			6,57


			6,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,576


			0,576


			0,576


			0,576





			


			1


			2


			3


			4








BB.42040  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 40mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			3,7


			5,5


			6,7


			8,1





			BB.4204


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 40mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,92


			6,99


			7,11


			7,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,666


			0,666


			0,666


			0,666





			


			1


			2


			3


			4








BB.42050  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 50mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,6


			6,9


			8,3


			10,1





			BB.4205


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 50mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			8,00


			8,07


			8,19


			8,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,845


			0,845


			0,845


			0,845





			


			1


			2


			3


			4








BB.42060  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 63mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,8


			8,6


			10,5


			12,7





			BB.4206


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 63mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,10


			9,17


			9,29


			9,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			1,029


			1,029


			1,029


			1,029





			


			1


			2


			3


			4








BB.42070  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 75mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,8


			10,3


			12,5


			15,1





			BB.4207


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 75mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,18


			10,25


			10,37


			10,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			1,208


			1,208


			1,208


			1,208





			


			1


			2


			3


			4








BB.42080  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 90mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,2


			12,3


			15,0


			18,1





			BB.4208


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 90mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			11,30


			11,37


			11,49


			11,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			1,394


			1,394


			1,394


			1,394





			


			1


			2


			3


			4








BB.42090  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 110mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,0


			15,1


			18,3


			22,1





			BB.4209


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 110mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,42


			13,48


			13,60


			13,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			1,747


			1,747


			1,747


			1,747





			


			1


			2


			3


			4








BB.42100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 125mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			11,4


			17,1


			20,8


			25,1





			BB.4210


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 125mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			16,54


			16,61


			16,73


			16,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			2,267


			2,267


			2,267


			2,267





			


			1


			2


			3


			4








BB.42110  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 140mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,7


			19,2


			23,3


			28,1





			BB.4211


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 140mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			22,21


			22,28


			22,40


			22,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			3,212


			3,212


			3,212


			3,212





			


			1


			2


			3


			4








BB.42120  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 160mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			14,6


			21,9


			26,6


			32,1





			BB.4212


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 160mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			26,38


			26,45


			26,57


			26,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			3,906


			3,906


			3,906


			3,906





			


			1


			2


			3


			4








BB.42130  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 200mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			18,2


			27,4


			33,2





			BB.4213


			Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 200mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa PPR


			m 


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Đầu nối thẳng PPR


			cái


			16


			16


			16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			34,73


			34,80


			34,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			5,296


			5,296


			5,296





			


			1


			2


			3








BB.43000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE



BB.43100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI - ĐOẠN ỐNG DÀI 5 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.431


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5 m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa gân xoắn


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Ống nối


			cái


			19


			19


			19


			19





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,50


			1,63


			1,90


			2,50





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			500


			600





			BB.431


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5 m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa gân xoắn 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Ống nối


			cái


			19


			19


			19


			19


			19





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,73


			4,35


			5,47


			7,60


			9,80





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống


			(mm)





			


			


			


			


			700


			800


			1000





			BB.431


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5 m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa gân xoắn 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Ống nối


			cái


			19


			19


			19





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,00


			14,44


			19,26





			


			10


			11


			12








Quy định áp dụng định mức:



Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, định mức nhân công được nhân hệ số k = 1,1.



BB.43200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP, NỐI MÀNG KEO - ĐOẠN ỐNG DÀI 5 m



Thành phần công việc:



Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.432


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối màng keo, đoạn ống dài 5 m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa gân xoắn 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Cùm nhựa nối ống 


			cái 


			19


			19


			19


			19





			


			


			Màng keo dán ống 


			m2


			0,75


			1,74


			2,94


			4,65





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,73


			1,87


			2,19


			2,88





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			500


			600





			BB.432


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối màng keo, đoạn ống dài 5 m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa gân xoắn 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Cùm nhựa nối ống 


			cái 


			19


			19


			19


			19


			19





			


			


			Màng keo dán ống 


			m2


			6,66


			10,14


			11,59


			17,76


			25,65





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,29


			5,01


			6,29


			8,74


			12,25





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			700


			800


			1000





			BB.432


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối màng keo, đoạn ống dài 5 m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa gân xoắn


			m


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Cùm nhựa nối ống 


			cái 


			19


			19


			19





			


			


			Màng keo dán ống 


			m2


			34,06


			45,49


			74,18





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,80


			15,79


			22,15





			


			10


			11


			12








BB.44000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.44100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 100m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			12


			16





			BB.441


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống nhựa nhôm


			m 


			100,01


			100,01





			


			


			Măng sông


			cái


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,61


			0,63





			


			01


			02








BB.44200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 50m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20





			BB.442


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa nhôm


			m


			100,02





			


			


			Măng sông


			cái


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,3





			


			01








BB.44300  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			26


			32





			BB.443


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng măng sông, đoạn ống dài 6 m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống nhựa nhôm


			m


			100,02


			100,02





			


			


			Măng sông


			cái


			17


			17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10


			11





			


			01


			02








BB.45000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE



BB.45100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.45110  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 300 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			16


			20


			25





			BB.4511


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 300 m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,01


			100,01


			100,01





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,46


			1,54


			1,62





			


			1


			2


			3








BB.45120  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 200 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32





			BB.4512


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 200 m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,42





			


			1








BB.45130  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 150m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			40





			BB.4513


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 150m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,74





			


			1








BB.45140  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 100m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			50





			BB.4514


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 100m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,06





			


			1








BB.45150  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 50m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			63


			75





			BB.4515


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,02


			100,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,22


			3,38





			


			1


			2








BB.45160  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 25m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			90





			BB.4516


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 25m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,88





			


			1








BB.45200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.



BB.45210  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 300 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20





			BB.4521


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 300 m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,14





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,01





			


			1








BB.45220  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 250 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			25





			BB.4522


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 250 m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,012





			


			1








BB.45230  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 200 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32





			BB.4523


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 200 m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,24





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,013





			


			1








BB.45240  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 150 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			40





			BB.4524


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 150 m


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			101





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,96





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,015





			


			1








BB.45250  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 70 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			20


			25


			32


			40





			BB.4525


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 70 m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			101


			101


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			5,24


			5,70


			5,93


			6,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,014


			0,017


			0,018


			0,021





			


			1


			2


			3


			4








BB.45260  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 50 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			50


			63





			BB.4526


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 50 m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			5,66


			6,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,02


			0,024





			


			1


			2








BB.45270  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 40 m



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			75


			90





			BB.4527


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 40 m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			101


			101





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			6,71


			7,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,026


			0,03





			


			1


			2








BB.46000  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đưa máy và ống vào vị trí hàn, căn chỉnh ống trên máy; vệ sinh ống, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội), hạ ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.46010  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 110mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,2


			5,3


			6,6


			8,1


			10,0


			12,3





			BB.4601


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 110mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			8,26


			8,92


			9,37


			10,18


			11,13


			12,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,813


			0,872


			0,892


			0,958


			1,031


			1,109





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46020  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 125mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,8


			6,0


			7,4


			9,2


			11,4


			14,0





			BB.4602


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 125mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			8,37


			9,02


			9,74


			10,59


			11,57


			12,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,829


			0,890


			0,954


			1,024


			1,101


			1,184





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46030  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 140mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,4


			6,7


			8,3


			10,3


			12,7


			15,7





			BB.4603


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 140mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			8,75


			9,13


			9,86


			10,71


			11,69


			14,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,890


			0,909


			0,974


			1,046


			1,124


			1,507





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46040  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 160mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,2


			7,7


			9,5


			11,8


			14,6


			17,9





			BB.4604


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 160mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			8,92


			9,58


			10,33


			11,21


			12,24


			15,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,916


			0,980


			1,049


			1,125


			1,209


			1,682





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46050  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 180mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,9


			8,6


			10,7


			13,3


			16,4


			20,1





			BB.4605


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 180mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			9,08


			9,77


			10,56


			11,76


			14,70


			17,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,941


			1,009


			1,083


			1,206


			1,592


			1,859





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46060  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 200mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			7,7


			9,6


			11,9


			14,7


			18,2


			22,4





			BB.4606


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 200mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			10,53


			11,32


			12,22


			13,27


			16,96


			20,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			1,056


			1,127


			1,204


			1,289


			1,766


			2,127





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46070  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐƯỜNG KÍNH 225mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,6


			10,8


			13,4


			16,6


			20,5


			25,2





			BB.4607


			Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 225mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,77


			11,61


			12,82


			15,82


			18,48


			21,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			1,094


			1,170


			1,295


			1,684


			1,999


			2,370





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46080  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐƯỜNG KÍNH 250mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			9,6


			11,9


			14,8


			18,4


			22,7


			27,9





			BB.4608


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 250mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			11,45


			12,29


			13,28


			17,16


			19,88


			23,39





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			1,180


			1,259


			1,348


			1,871


			2,194


			2,617





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46090  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 280mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,7


			13,4


			16,6


			20,6


			25,4


			31,3





			BB.4609


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 280mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			11,79


			12,97


			15,89


			18,47


			21,53


			25,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			1,235


			1,364


			1,755


			2,075


			2,451


			2,931





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46100  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 315mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,1


			15,0


			18,7


			23,2


			28,6


			35,2





			BB.4610


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 315mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,27


			15,80


			18,11


			21,19


			24,79


			29,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			1,375


			1,708


			1,989


			2,371


			2,812


			3,363





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46110  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 355mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			13,6


			16,9


			21,7


			26,1


			32,2


			39,7





			BB.4611


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 355mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			14,13


			17,12


			20,18


			23,23


			27,24


			32,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			1,509


			1,914


			2,300


			2,691


			3,196


			3,857





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46120  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐƯỜNG KÍNH 400mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			15,3


			19,1


			23,7


			29,4


			36,3


			44,7





			BB.4612


			Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,51


			15,70


			18,30


			21,35


			25,14


			29,98





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			1,84


			2,17


			2,55


			3,00


			3,56


			4,27





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46130  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 450mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			17,2


			21,5


			26,7


			33,1


			40,9


			50,3





			BB.4613


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 450mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			14,71


			16,96


			19,88


			23,52


			27,68


			32,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			2,04


			2,38


			2,82


			3,36


			3,98


			4,76





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46140  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 500mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			19,1


			23,9


			29,7


			36,8


			45,4


			55,8





			BB.4614


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			16,35


			18,95


			21,98


			26,01


			30,83


			36,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			2,27


			2,66


			3,11


			3,71


			4,43


			5,31





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.46150  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 560mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			21,4


			26,7


			33,2


			41,2


			50,8





			BB.4615


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 560mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			17,73


			20,64


			24,28


			28,68


			33,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			2,50


			2,94


			3,49


			4,16


			4,94





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.46160  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 630mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			24,1


			30,0


			37,4


			46,3


			57,2





			BB.4616


			Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 630mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			19,93


			23,22


			27,26


			32,09


			38,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88


			1,88





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			2,82


			3,32


			3,93


			4,66


			5,60





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.46170  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 710mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			27,2


			33,9


			42,1


			52,2


			64,5





			BB.4617


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 710mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			22,20


			25,85


			30,26


			35,77


			42,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			3,20


			3,76


			4,43


			5,27


			6,33





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.46180  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 800mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			30,6


			38,1


			47,4


			58,8





			BB.4618


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 800mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			25,07


			29,13


			34,27


			40,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			3,63


			4,25


			5,04


			6,00





			


			1


			2


			3


			4








BB.46190  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 900mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			34,4


			42,9


			53,3


			66,2





			BB.4619


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 900mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			28,20


			32,68


			38,51


			45,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			4,15


			4,84


			5,75


			6,83





			


			1


			2


			3


			4








BB.46200  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 1000mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			38,2


			47,7


			59,3


			72,5





			BB.4620


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 1000mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			31,49


			36,94


			43,28


			50,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			4,66


			5,50


			6,48


			7,63





			


			1


			2


			3


			4








BB.46210  LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 1200mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			45,9


			57,2


			67,9





			BB.4621


			Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 1200mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa HDPE


			m


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			38,34


			44,67


			50,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			2,40


			2,40


			2,40





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			5,80


			6,79


			7,73





			


			1


			2


			3








BB.50000  LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI



BB.51000  LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN-ĐOẠN ỐNG DÀI 2 m



Thành phần công việc :



Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			6,4


			9,5


			12,7


			15,9





			BB.510


			Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống đồng 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn đồng 


			kg 


			0,065


			0,087


			0,109


			0,125





			


			


			Ô xy


			chai


			0,003


			0,004


			0,005


			0,006





			


			


			Khí gas


			kg


			0,006


			0,008


			0,01


			0,012





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,004


			0,006


			0,007


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,50


			15,90


			16,74


			18,39





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			19,1


			22,2


			25,4


			28,6


			31,8





			BB.510


			Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống đồng 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn đồng 


			kg 


			0,132


			0,159


			0,194


			0,215


			0,242





			


			


			Ô xy


			chai


			0,006


			0,007


			0,009


			0,01


			0,011





			


			


			Khí gas


			kg


			0,012


			0,014


			0,018


			0,02


			0,022





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,09


			0,011


			0,013


			0,014


			0,016





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			22,19


			23,07


			23,77


			24,17


			24,72





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			34,9


			38,1


			41,3


			54


			66,7





			BB.510


			Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống đồng 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Que hàn đồng 


			kg 


			0,262


			0,285


			0,298


			0,367


			0,436





			


			


			Ô xy


			chai


			0,012


			0,013


			0,013


			0,016


			0,019





			


			


			Khí gas


			kg


			0,024


			0,026


			0,026


			0,032


			0,038





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,017


			0,019


			0,02


			0,024


			0,029





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			25,17


			26,83


			27,22


			28,47


			30,33





			


			10


			11


			12


			13


			14








BB.60000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ 



HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



Định mức lắp đặt côn được tính bình quân cho hai đầu ống.



Điều kiện lắp đặt hệ thống thông gió được tính ở độ cao ≤ 6m. Nếu lắp đặt ở độ cao > 6m thì hao phí vận chuyển vật tư trong nhà được tính thêm định mức bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.



BB.61000  LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤0,64


			≤0,80


			≤0,90





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,014


			0,018


			0,021





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			5


			5


			7





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,29


			0,37


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,009


			0,011


			0,013





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤0,95


			≤1,13


			≤1,30





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,024


			0,026


			0,031





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			7


			7


			7





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,49


			0,54


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,014


			0,016


			0,019





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤1,50


			≤1,76


			≤1,89





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,036


			0,042


			0,045





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			7


			9


			9





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,74


			0,82


			0,94





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,022


			0,024


			0,028





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤2,06


			≤2,26


			≤2,40





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,050


			0,055


			0,060





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			11


			13


			13





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,04


			1,14


			1,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,030


			0,034


			0,037





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤2,63


			≤2,86


			≤3,26





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,065


			0,071


			0,079





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			13


			15


			15





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,33


			1,44


			1,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,039


			0,042


			0,047





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			13


			14


			15








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤3,50


			≤4,00


			≤4,20





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,084


			0,095


			0,106





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			17


			19


			21





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,71


			1,93


			2,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,050


			0,057


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤4,50


			≤5,70


			≤6,50





			BB.610


			Lắp đặt ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,113


			0,138


			0,156





			


			


			Bu lông mạ M10x30


			cái


			23


			25


			33





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,30


			2,81


			3,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,068


			0,083


			0,094





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			19


			20


			21








BB.62000  LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống


			(mm)





			


			


			


			


			≤125


			≤160


			≤200





			BB.620


			Lắp đặt ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,012


			0,015


			0,020





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			2


			2


			3





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,15


			0,20


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,004


			0,006


			0,007





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống


			(mm)





			


			


			


			


			≤250


			≤315


			≤400





			BB.620


			Lắp đặt ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,034


			0,054


			0,068





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			4


			5


			5





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,30


			0,39


			0,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,009


			0,011


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống


			(mm)





			


			


			


			


			≤450


			≤500


			≤560





			BB.620


			Lắp đặt ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thông gió 


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng


			m2


			0,081


			0,090


			0,101





			


			


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			6


			7


			7





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,59


			0,66


			0,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,017


			0,018


			0,021





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			07


			08


			09








BB.70000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG



HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



Hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van,...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.



Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Nếu lắp tê thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Nếu lắp chữ thập thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Công việc rà van chưa tính trong định mức.



BB.71000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG



BB.71100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU



Thành phần công việc:



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			200


			300


			≤ 600


			≤ 1000





			BB.711


			Lắp đặt côn, cút bê tông nối bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút bê tông


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,29


			0,25


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			-


			-


			0,02


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			-


			-


			1


			1





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			≤ 1250


			≤ 1800


			≤ 2250


			≤ 3000





			BB.711


			Lắp đặt côn, cút bê tông nối bằng gioăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút bê tông


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,50


			0,74


			1,03


			1,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,029


			0,029


			0,029


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			05


			06


			07


			08








BB.72000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG



BB.72100  LẮP ĐẶT CÔN CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM



Thành phần công việc:



Vận chuyển phụ tùng đến ví trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			50


			75


			100


			150


			200





			BB.721


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Dây đay


			kg


			0,16


			0,20


			0,26


			0,36


			0,48





			


			


			Bi tum


			kg


			0,02


			0,028


			0,036


			0,05


			0,08





			


			


			Xăng


			kg


			0,05


			0,07


			0,10


			0,15


			0,20





			


			


			Ximăng PCB30


			kg


			0,30


			0,50


			0,70


			0,90


			1,10





			


			


			Amiăng


			kg


			0,09


			0,12


			0,15


			0,25


			0,35





			


			


			Củi


			kg


			0,08


			0,10


			0,14


			0,20


			0,32





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,24


			0,31


			0,40


			0,50


			0,64





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			BB.721


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Dây đay


			kg 


			0,60


			0,74


			0,88


			1,04


			1,30





			


			


			Bi tum


			kg


			0,12


			0,16


			0,20


			0,24


			0,28





			


			


			Xăng


			kg


			0,28


			0,36


			0,44


			0,56


			0,70





			


			


			Ximăng PCB30


			kg


			1,30


			1,54


			1,80


			2,40


			4,00





			


			


			Amiăng


			kg


			0,45


			1,1


			1,3


			1,5


			2,10





			


			


			Củi


			kg


			0,48


			0,64


			0,80


			0,96


			1,12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,81


			0,96


			1,14


			1,27


			1,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			-


			0,018


			0,018


			0,018


			0,02





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			BB.721


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Dây đay


			kg 


			1,74


			2,20


			2,70


			3,30


			3,64





			


			


			Bi tum


			kg


			0,32


			0,44


			0,56


			0,70


			0,90





			


			


			Xăng


			kg


			1,03


			1,34


			1,55


			1,92


			2,10





			


			


			Ximăng PCB30


			kg


			5,40


			6,80


			8,20


			9,80


			11,40





			


			


			Amiăng


			kg


			2,6


			3,0


			3,50


			4,1


			4,60





			


			


			Củi


			kg


			1,44


			1,76


			2,24


			2,80


			3,60





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,72


			1,97


			2,21


			2,48


			2,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,022


			0,025


			0,025





			


			11


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			1100


			1200


			1400


			1500


			1600





			BB.721


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Dây đay


			kg 


			3,80


			4,15


			4,84


			5,19


			5,26





			


			


			Bi tum


			kg


			0,97


			1,02


			1,18


			1,22


			1,30





			


			


			Xăng


			kg


			2,29


			2,37


			2,74


			2,89


			3,08





			


			


			Xi măng PCB 30


			kg


			11,90


			13,00


			15,16


			16,25


			16,50





			


			


			Amiăng


			kg


			4,9


			5,3


			6,10


			6,7


			7,15





			


			


			Củi


			kg


			3,85


			4,03


			4,69


			3,96


			5,37





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,87


			3,13


			3,65


			3,91


			4,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,025


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03





			


			16


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			1800


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.721


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Dây đay


			kg 


			5,92


			6,57


			7,23


			7,88


			8,21





			


			


			Bi tum


			kg


			1,46


			1,63


			1,79


			1,95


			2,03





			


			


			Xăng


			kg


			3,47


			3,85


			4,24


			4,62


			4,82





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			18,52


			20,58


			22,63


			24,69


			25,72





			


			


			Amiăng


			kg


			8,04


			8,93


			9,83


			10,72


			11,17





			


			


			Củi


			kg


			6,04


			6,71


			7,38


			8,06


			8,73





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,49


			5,00


			5,50


			5,99


			6,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03





			


			21


			22


			23


			24


			25








BB.72200  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU



Thành phần công việc



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.



Đơn vị tính : cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.722


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng goăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,018


			0,030


			0,040


			0,060





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,42


			0,52


			0,67


			0,85





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			500





			BB.722


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng goăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,081


			0,088


			0,094


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,01


			1,2


			1,34


			1,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,018


			0,018


			0,018


			0,02





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			BB.722


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng goăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,11


			0,11


			0,13


			0,14


			0,16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,81


			2,07


			2,33


			2,61


			2,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,022


			0,025


			0,025





			


			09


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cút (mm)





			


			


			


			


			1100


			1200


			1400


			1500


			1600





			BB.722


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng goăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,174


			0,2


			0,25


			0,26


			0,28





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,02


			3,29


			3,84


			4,12


			4,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,025


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			15


			16


			17


			18


			19








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cút (mm)





			


			


			


			


			1800


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.722


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng goăng cao su


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,31


			0,35


			0,38


			0,42


			0,43





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,73


			5,26


			5,79


			6,31


			6,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			20


			21


			22


			23


			24








BB.72300  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG MẶT BÍCH



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.




Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200





			BB.723


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,05


			0,07


			0,09





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			8


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,38


			0,47


			0,60





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			BB.723


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,12


			0,13


			0,15


			0,16


			0,17





			


			


			Bu lông M20-M24


			bộ


			24


			24


			32


			32


			40





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,77


			0,91


			1,08


			1,21


			1,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			-


			0,018


			0,018


			0,018


			0,02





			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			BB.723


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,18


			0,19


			0,19


			0,22


			0,24





			


			


			Bu lông M24-M33


			bộ


			40


			48


			48


			56


			56





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,63


			1,86


			2,10


			2,35


			2,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,02


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			1100


			1200


			1400


			1500


			1600





			BB.723


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,27


			0,29


			0,34


			0,37


			80





			


			


			Bu lông M33-M39


			bộ


			64


			64


			72


			72


			0,40





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,72


			2,96


			3,46


			3,71


			3,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			1800


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.723


			Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút gang 


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bulông M39-M52


			bộ


			88


			96


			104


			112


			120





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,44


			0,49


			0,54


			0,59


			0,62





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,26


			4,73


			5,21


			5,68


			5,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023


			0,023





			


			19


			20


			21


			22


			23








BB.73000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP



BB.73100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32


			40





			BB.731


			Lắp đặt côn, cút thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn


			kg


			0,04


			0,05


			0,06


			0,08


			0,107





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,09


			0,12


			0,15


			0,17


			0,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,012


			0,015


			0,018


			0,030


			0,038





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			50


			60


			75


			80


			100





			BB.731


			Lắp đặt côn, cút thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn


			kg


			0,15


			0,18


			0,22


			0,29


			0,35





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,24


			0,29


			0,32


			0,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,044


			0,054


			0,064


			0,082


			0,10





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			125


			150


			200


			250


			300





			BB.731


			Lắp đặt côn, cút thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn


			kg


			0,43


			0,52


			0,89


			1,25


			1,77





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,40


			0,48


			0,62


			0,77


			0,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,12


			0,15


			0,26


			0,36


			0,5





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,015





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			14


			15








BB.73200  LẮP ĐẶT CÔN CÚT THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32


			40





			BB.731


			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn


			kg


			0,03


			0,04


			0,05


			0,06


			0,07





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,18


			0,23


			0,27


			0,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,01


			0,011


			0,012


			0,015


			0,017





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			50


			60


			75


			80


			100





			BB.731


			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Côn, cút


			


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			0,09


			0,11


			0,13


			0,14


			0,21





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,32


			0,35


			0,37


			0,39


			0,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,022


			0,027


			0,032


			0,035


			0,05





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			125


			150


			200


			250


			300





			BB.731


			Lắp đặt côn, cút thép không rỉ bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn


			kg


			0,28


			0,35


			1,02


			1,27


			1,52





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,50


			0,61


			0,76


			0,99


			0,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,065


			0,08


			0,23


			0,31


			0,38





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,02





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			14


			15








BB.73300  LẮP ĐẶT CÔN CÚT THÉP TRÁNG KẼM BẰNG MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32


			40





			BB.733


			Lắp đặt côn, cút thép tráng kẽm bằng măng sông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,07


			0,11


			0,12


			0,14


			0,16





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			50


			67


			76


			89


			100





			BB.733


			Lắp đặt côn, cút thép tráng kẽm bằng măng sông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,19


			0,21


			0,22


			0,23





			


			06


			07


			08


			09


			10








BB.74000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG



BB.74100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			6,4


			9,5


			12,7


			15,9





			BB.741


			Lắp đặt côn, cút đồng bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút đồng 


			cái 


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn đồng 


			kg 


			0,003


			0,004


			0,004


			0,005





			


			


			Ô xy


			chai


			0,0001


			0,0002


			0,0002


			0,0002





			


			


			Khí gas


			kg


			0,0002


			0,0004


			0,0004


			0,0004





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,0002


			0,0002


			0,0003


			0,0003





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,041


			0,041


			0,043


			0,046





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			19,1


			22,2


			25,4


			28,6


			31,8





			BB.741


			Lắp đặt côn, cút đồng bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút đồng


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn 


			kg 


			0,006


			0,006


			0,008


			0,009


			0,01





			


			


			Ô xy


			chai


			0,0003


			0,0004


			0,0004


			0,0004


			0,0005





			


			


			Khí gas


			kg


			0,0006


			0,0008


			0,0008


			0,0008


			0,001





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,0004


			0,0005


			0,0006


			0,0007


			0,0007





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,048


			0,051


			0,056


			0,057


			0,058





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			34,9


			38,1


			41,3


			53,9


			66,7





			BB.741


			Lắp đặt côn, cút đồng bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút đồng


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Que hàn 


			kg 


			0,011


			0,012


			0,012


			0,015


			0,018





			


			


			Ô xy


			chai


			0,0005


			0,0005


			0,0005


			0,0007


			0,0008





			


			


			Khí gas


			kg


			0,001


			0,001


			0,001


			0,0014


			0,0016





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,059


			0,06


			0,061


			0,067


			0,072





			


			10


			11


			12


			13


			14








BB.75000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PVC



BB.75100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT NỐI BẰNG DÁN KEO



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			65





			BB.751


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng dán keo


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái 


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg 


			0,018


			0,023


			0,03


			0,035





			


			


			Keo dán


			kg


			0,0045


			0,0056


			0,008


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,028


			0,035


			0,037


			0,039





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			89


			100


			125


			150





			BB.751


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng dán keo


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,04


			0,05


			0,055


			0,06





			


			


			Keo dán


			kg


			0,01


			0,018


			0,02


			0,025





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,05


			0,06


			0,065


			0,08





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			200


			250


			300





			BB.751


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng dán keo


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái 


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg 


			0,08


			0,1


			0,13





			


			


			Keo dán


			kg


			0,03


			0,04


			0,058





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,09


			0,095


			0,10





			


			09


			10


			11








BB.75200  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			20


			25


			32


			40


			50





			BB.752


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,05


			0,06


			0,07


			0,08


			0,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,019


			0,021


			0,027


			0,03


			0,035





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			60


			75


			80


			100





			BB.752


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,12


			0,13


			0,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,04


			0,05


			0,056


			0,07





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			125


			150


			200


			250





			BB.752


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,155


			0,16


			0,19


			0,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,09


			0,10


			0,12


			0,14





			


			10


			11


			12


			13








BB.75300  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG NỐI GIOĂNG



Thành phần công việc :



Vận chuyển và rải côn, cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300





			BB.753


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát bằng nối gioăng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ thoa ống


			kg


			0,016


			0,019


			0,03


			0,043


			0,066





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,13


			0,14


			0,16


			0,23





			


			01


			02


			03


			04


			05








Quy định áp dụng và phạm vi định mức :Đối với trường hợp vật tư ống, phụ tùng nhập đồng bộ thì không tính gioăng và mỡ thoa ống.



BB.75400  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC NỐI BẰNG MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BB.754


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC nối bằng măng sông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái 


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,002


			0,002


			0,003





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,005


			0,007


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,04


			0,05


			0,06





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường


			kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50





			BB.754


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC nối bằng măng sông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái 


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,004


			0,006


			0,007





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,014


			0,015


			0,018





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,07


			0,08


			0,09





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			67


			76


			89


			100





			BB.754


			Lắp đặt côn, cút nhựa PVC nối bằng măng sông


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PVC


			cái 


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,011


			0,014


			0,016


			0,02





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,022


			0,028


			0,033


			0,037





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,12


			0,14


			0,16


			0,18





			


			07


			08


			09


			10








BB.76000  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM 



BB.76100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.761


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Ống nối


			cái


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,06


			0,08


			0,10


			0,14


			0,18


			0,19





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			400


			500


			600


			700


			800


			1000





			BB.761


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Ống nối


			cái


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,29


			0,32


			0,37


			0,40


			0,46





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12








BB.76200  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM



Thành phần công việc



Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.762


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa 


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cùm nhựa nối ống 


			cái 


			2


			2


			2


			2





			


			


			Màng keo dán ống


			m2


			0,23


			0,34


			0,45


			0,57





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,080


			0,088


			0,112


			0,160





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			500





			BB.762


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa 


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cùm nhựa nối ống 


			cái 


			2


			2


			2


			2





			


			


			Màng keo dán ống


			m2


			0,68


			0,80


			0,90


			1,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,18


			0,20


			0,22


			0,24





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			1000





			BB.762


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa 


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cùm nhựa nối ống 


			cái 


			2


			2


			2


			2





			


			


			Màng keo dán ống


			m2


			1,36


			1,58


			1,81


			2,26





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,34


			0,38


			0,43


			0,48





			


			09


			10


			11


			12








BB.76300  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			12


			16


			20


			26


			32





			BB.763


			Lắp đặt côn, cút măng sông nhựa nhôm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút, măng sông


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,1


			0,1


			0,1


			0,12


			0,15





			


			01


			02


			03


			04


			05








BB.77000  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG DÁN KEO



Thành phần công việc:



Vận chuyển côn, cút, đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			16


			20


			25


			32





			BB.771


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán keo


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa HDPE


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Keo dán


			kg


			0,0023


			0,0028


			0,0035


			0,0045





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,025


			0,028


			0,030


			0,032





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			63


			75


			90





			BB.771


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán keo


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa HDPE 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Keo dán


			kg


			0,0056


			0,007


			0,0088


			0,010


			0,0126





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,04


			0,042


			0,045


			0,05


			0,06





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			110


			125


			140


			160


			180





			BB.771


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán keo


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa HDPE 


			m 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Keo dán


			kg


			0,0154


			0,0175


			0,0196


			0,0224


			0,0252





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,065


			0,072


			0,08


			0,092


			0,11





			


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính côn, cút (mm)





			


			


			


			


			200


			250


			280


			320


			350





			BB.771


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán keo


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa HDPE 


			m 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Keo dán


			kg


			0,028


			0,035


			0,0392


			0,0448


			0,049





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,12


			0,13


			0,15


			0,17


			0,18





			


			15


			16


			17


			18


			19








BB.77200  LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE



Thành phần công việc:



Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính măng sông (mm)





			


			


			


			


			16


			20


			25


			32





			BB.772


			Lắp đặt măng sông nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Măng sông nhựa HDPE 


			cái 


			1


			1


			1


			1





			


			


			Keo dán


			kg


			0,002


			0,002


			0,009


			0,014





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,044


			0,055


			0,066


			0,077





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính măng sông (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			63


			75


			90





			BB.772


			Lắp đặt măng sông nhựa HDPE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Măng sông nhựa HDPE 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Keo dán


			kg


			0,015


			0,018


			0,022


			0,028


			0,033





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,088


			0,099


			0,132


			0,154


			0,176





			


			05


			06


			07


			08


			09








BB.78000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT 



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển phụ tùng trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và phụ tùng trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và phụ tùng, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



BB.78110  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,2


			5,3


			6,6


			8,1


			10,0


			12,3





			BB.7811


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 110 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,20


			0,21


			0,22


			0,24


			0,26


			0,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,044


			0,047


			0,048


			0,052


			0,056


			0,060





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78120  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,8


			6,0


			7,4


			9,2


			11,4


			14,0





			BB.7812


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 125 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,21


			0,22


			0,24


			0,26


			0,28


			0,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,045


			0,048


			0,052


			0,055


			0,060


			0,064





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78130  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,4


			6,7


			8,3


			10,3


			12,7


			15,7





			BB.7813


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 140 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,22


			0,23


			0,24


			0,26


			0,28


			0,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,048


			0,049


			0,053


			0,057


			0,061


			0,082





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78140  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,2


			7,7


			9,5


			11,8


			14,6


			17,9





			BB.7814


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 160 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,23


			0,24


			0,26


			0,28


			0,30


			0,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,050


			0,053


			0,057


			0,061


			0,066


			0,091





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78150  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,9


			8,6


			10,7


			13,3


			16,4


			20,1





			BB.7815


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 180 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,23


			0,25


			0,27


			0,30


			0,38


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,051


			0,055


			0,059


			0,065


			0,086


			0,101





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78160  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			7,7


			9,6


			11,9


			14,7


			18,2


			22,4





			BB.7816


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 200 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26


			0,28


			0,30


			0,32


			0,43


			0,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,057


			0,061


			0,065


			0,070


			0,096


			0,115





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78170  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,6


			10,8


			13,4


			16,6


			20,5


			25,2





			BB.7817


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 225 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,27


			0,29


			0,32


			0,40


			0,48


			0,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,059


			0,063


			0,070


			0,091


			0,108


			0,129





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78180  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			9,6


			11,9


			14,8


			18,4


			22,7


			27,9





			BB.7818


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 250 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,29


			0,31


			0,33


			0,45


			0,52


			0,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,064


			0,068


			0,073


			0,101


			0,119


			0,142





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78190  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,7


			13,4


			16,6


			20,6


			25,4


			31,3





			BB.7819


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 280 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,30


			0,33


			0,42


			0,49


			0,57


			0,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,067


			0,074


			0,095


			0,113


			0,133


			0,159





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78210  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,1


			15,0


			18,7


			23,2


			28,6


			35,2





			BB.7821


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 315 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,33


			0,41


			0,48


			0,56


			0,66


			0,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,074


			0,094


			0,109


			0,130


			0,154


			0,184





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78220  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			13,6


			16,9


			21,7


			26,1


			32,2


			39,7





			BB.7822


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 355 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,36


			0,45


			0,54


			0,63


			0,74


			0,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,082


			0,104


			0,125


			0,146


			0,173


			0,209





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78230  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			15,3


			19,1


			23,7


			29,4


			36,3


			44,7





			BB.7823


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 400 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,25


			0,29


			0,34


			0,40


			0,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,095


			0,112


			0,133


			0,158


			0,188


			0,227





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78240  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			17,2


			21,5


			26,7


			33,1


			40,9


			50,3





			BB.7824


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 450 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,23


			0,27


			0,32


			0,38


			0,45


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,105


			0,122


			0,146


			0,176


			0,209


			0,251





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78250  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			19,1


			23,9


			29,7


			36,8


			45,4


			55,8





			BB.7825


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 500 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25


			0,30


			0,35


			0,41


			0,49


			0,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,115


			0,136


			0,160


			0,192


			0,231


			0,278





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78260  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			21,4


			26,7


			33,2


			41,2


			50,8


			62,5





			BB.7826


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 560 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,27


			0,32


			0,38


			0,45


			0,54


			0,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,125


			0,148


			0,178


			0,213


			0,255


			0,307





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.78270  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			24,1


			30,0


			37,4


			46,3


			57,2





			BB.7827


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 630 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,30


			0,36


			0,42


			0,50


			0,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,139


			0,165


			0,197


			0,236


			0,285





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.78280  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			27,2


			33,9


			42,1


			52,2


			64,5





			BB.7828


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 710 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,33


			0,39


			0,47


			0,56


			0,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,154


			0,184


			0,219


			0,263


			0,318





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.78290  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			30,6


			38,1


			47,4


			58,8





			BB.7829


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 800 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,34


			0,41


			0,48


			0,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,158


			0,188


			0,223


			0,268





			


			1


			2


			3


			4








BB.78310  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			34,4


			42,9


			53,3


			66,2





			BB.7831


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 900 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,41


			0,49


			0,58


			0,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,192


			0,227


			0,273


			0,328





			


			1


			2


			3


			4








BB.78320  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			38,2


			47,7


			59,3


			72,5





			BB.7832


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 1000 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,45


			0,54


			0,64


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,209


			0,252


			0,302


			0,359





			


			1


			2


			3


			4








BB.78330  LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			45,9


			57,2


			67,9





			BB.7833


			Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 1200 mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cút HDPE


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,47


			0,56


			0,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,217


			0,261


			0,309





			


			1


			2


			3








BB.79000  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển bích nhựa trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và bích nhựa trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và bích nhựa, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Quy định áp dụng định mức:



01 bộ mặt bích HDPE gồm 02 mặt bích nhựa HDPE, 02 đai bích thép, 01 đệm cao su và bu lông.



BB.79110  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,2


			5,3


			6,6


			8,1


			10,0


			12,3





			BB.7911


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 110 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,23


			0,24


			0,25


			0,27


			0,29


			0,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,044


			0,047


			0,048


			0,052


			0,056


			0,060





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79120  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,8


			6,0


			7,4


			9,2


			11,4


			14,0





			BB.7912


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 125 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,24


			0,25


			0,27


			0,29


			0,31


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,045


			0,048


			0,052


			0,055


			0,060


			0,064





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79130  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,4


			6,7


			8,3


			10,3


			12,7


			15,7





			BB.7913


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 140 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,25


			0,26


			0,28


			0,30


			0,32


			0,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,048


			0,049


			0,053


			0,057


			0,061


			0,082





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79140  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,2


			7,7


			9,5


			11,8


			14,6


			17,9





			BB.7914


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 160 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26


			0,28


			0,30


			0,32


			0,34


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,050


			0,053


			0,057


			0,061


			0,066


			0,091





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79150  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,9


			8,6


			10,7


			13,3


			16,4


			20,1





			BB.7915


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 180 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,27


			0,28


			0,30


			0,34


			0,43


			0,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,051


			0,055


			0,059


			0,065


			0,086


			0,101





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79160  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			7,7


			9,6


			11,9


			14,7


			18,2


			22,4





			BB.7916


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 200 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,30


			0,32


			0,34


			0,36


			0,47


			0,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,057


			0,061


			0,065


			0,070


			0,096


			0,115





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79170  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,6


			10,8


			13,4


			16,6


			20,5


			25,2





			BB.7917


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 225 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,32


			0,34


			0,37


			0,46


			0,54


			0,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,059


			0,063


			0,070


			0,091


			0,108


			0,129





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79180  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			9,6


			11,9


			14,8


			18,4


			22,7


			27,9





			BB.7918


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 250 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,34


			0,36


			0,38


			0,51


			0,58


			0,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,064


			0,068


			0,073


			0,101


			0,119


			0,142





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79190  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,7


			13,4


			16,6


			20,6


			25,4


			31,3





			BB.7919


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 280 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,35


			0,38


			0,48


			0,55


			0,64


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D315


			ca


			0,067


			0,074


			0,095


			0,113


			0,133


			0,159





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79210  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,1


			15,0


			18,7


			23,2


			28,6


			35,2





			BB.7921


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 315 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,40


			0,48


			0,55


			0,64


			0,75


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,074


			0,094


			0,109


			0,130


			0,154


			0,184





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79220  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			13,6


			16,9


			21,7


			26,1


			32,2


			39,7





			BB.7922


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 355 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE 


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,44


			0,54


			0,63


			0,73


			0,85


			1,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,082


			0,104


			0,125


			0,146


			0,173


			0,209





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79230  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			15,3


			19,1


			23,7


			29,4


			36,3


			44,7





			BB.7923


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 400 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26


			0,30


			0,34


			0,39


			0,45


			0,54





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,095


			0,112


			0,133


			0,158


			0,188


			0,227





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79240  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			17,2


			21,5


			26,7


			33,1


			40,9


			50,3





			BB.7924


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 450 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,29


			0,32


			0,37


			0,43


			0,50


			0,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,105


			0,122


			0,146


			0,176


			0,209


			0,251





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79250  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			19,1


			23,9


			29,7


			36,8


			45,4


			55,8





			BB.7925


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 500 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,32


			0,36


			0,41


			0,48


			0,56


			0,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011


			0,011





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,115


			0,136


			0,160


			0,192


			0,231


			0,278





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79260  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			21,4


			26,7


			33,2


			41,2


			50,8


			62,5





			BB.7926


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 560 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,34


			0,39


			0,45


			0,53


			0,61


			0,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			


			Máy gia nhiệt D630


			ca


			0,125


			0,148


			0,178


			0,213


			0,255


			0,307





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








BB.79270  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			24,1


			30,0


			37,4


			46,3


			57,2





			BB.7927


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 630 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,38


			0,44


			0,50


			0,58


			0,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,139


			0,165


			0,197


			0,236


			0,285





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.79280  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			27,2


			33,9


			42,1


			52,2


			64,5





			BB.7928


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 710 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,42


			0,48


			0,55


			0,64


			0,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,154


			0,184


			0,219


			0,263


			0,318





			


			1


			2


			3


			4


			5








BB.79290  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			30,6


			38,1


			47,4


			58,8





			BB.7929


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 800 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,44


			0,50


			0,57


			0,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,158


			0,188


			0,223


			0,268





			


			1


			2


			3


			4








BB.79310  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			34,4


			42,9


			53,3


			66,2





			BB.7931


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 900 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,52


			0,59


			0,69


			0,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,192


			0,227


			0,273


			0,328





			


			1


			2


			3


			4








BB.79320  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			38,2


			47,7


			59,3


			72,5





			BB.7932


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 1000 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,57


			0,66


			0,76


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,209


			0,252


			0,302


			0,359





			


			1


			2


			3


			4








BB.79330  HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			45,9


			57,2


			67,9





			BB.7933


			Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 1200 mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mặt bích HDPE


			bộ


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,61


			0,69


			0,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10 t


			ca


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Máy gia nhiệt D1200


			ca


			0,217


			0,261


			0,309





			


			1


			2


			3








BB.80000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN BB.80110 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,3


			2,8


			3,4


			4,1





			BB.8011


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 20mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,074


			0,082


			0,085


			0,089





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,012


			0,012


			0,012


			0,012





			


			1


			2


			3


			4








BB.80120  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 25mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,8


			3,5


			4,2


			5,1





			BB.8012


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 25mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,077


			0,085


			0,089


			0,092





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,015


			0,015


			0,015


			0,015





			


			1


			2


			3


			4








BB.80130  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 32mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			2,9


			4,4


			5,4


			6,5





			BB.8013


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 32mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,080


			0,088


			0,092


			0,096





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,017


			0,017


			0,017


			0,017





			


			1


			2


			3


			4








BB.80140  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 40mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			3,7


			5,5


			6,7


			8,1





			BB.8014


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 40mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,082


			0,091


			0,095


			0,099





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,020


			0,020


			0,020


			0,020





			


			1


			2


			3


			4








BB.80150  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 50mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			4,6


			6,9


			8,3


			10,1





			BB.8015


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 50mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,088


			0,097


			0,101


			0,105





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,025


			0,025


			0,025


			0,025





			


			1


			2


			3


			4








BB.80160  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 63mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			5,8


			8,6


			10,5


			12,7





			BB.8016


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 63mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,093


			0,103


			0,107


			0,112





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			1


			2


			3


			4








BB.80170  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 75mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			6,8


			10,3


			12,5


			15,1





			BB.8017


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 75mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,099


			0,109


			0,113


			0,118





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,035


			0,035


			0,035


			0,035





			


			1


			2


			3


			4








BB.80180  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 90mm



 Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			8,2


			12,3


			15,0


			18,1





			BB.8018


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 90mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,115


			0,126


			0,132


			0,138





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,041


			0,041


			0,041


			0,041





			


			1


			2


			3


			4








BB.80190  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 110mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			10,0


			15,1


			18,3


			22,1





			BB.8019


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 110mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,126


			0,139


			0,145


			0,152





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,051


			0,051


			0,051


			0,051





			


			1


			2


			3


			4








BB.80210  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 125mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			11,4


			17,1


			20,8


			25,1





			BB.8021


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 125mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,144


			0,158


			0,165


			0,172





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,065


			0,065


			0,065


			0,065





			


			1


			2


			3


			4








BB.80220  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 140mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			12,7


			19,2


			23,3


			28,1





			BB.8022


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 140mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,175


			0,192


			0,201


			0,210





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,092


			0,092


			0,092


			0,092





			


			1


			2


			3


			4








BB.80230  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 160mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			14,6


			21,9


			26,6


			32,1





			BB.8023


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 160mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR 


			cái


			1,0


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,198


			0,218


			0,227


			0,237





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,112


			0,112


			0,112


			0,112





			


			1


			2


			3


			4








BB.80240  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 200mm



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (mm)





			


			


			


			


			18,2


			27,4


			33,2





			BB.8024


			Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 200mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút nhựa PPR


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,233


			0,256


			0,268





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn nhiệt cầm tay


			ca


			0,151


			0,151


			0,151





			


			1


			2


			3








BB.81000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ 



BB.81100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi côn, cút (m)





			


			


			


			


			≤0,64


			≤0,80


			≤0,90





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái 


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,014


			0,018


			0,021





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			6


			7


			9





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,27


			0,37


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,015


			0,018


			0,021





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤0,95


			≤1,13


			≤1,30





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái 


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,023


			0,026


			0,031





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			10


			11


			14





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,47


			0,54


			0,64





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,024


			0,027


			0,032





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤1,50


			≤1,76


			≤1,89





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái 


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,036


			0,042


			0,045





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			16


			18


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,74


			0,85


			0,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,037


			0,042


			0,046





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤2,06


			≤2,26


			≤2,40





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái 


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,051


			0,056


			0,062





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			23


			25


			27





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,07


			1,17


			1,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,053


			0,059


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤2,63


			≤2,86


			≤3,26





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái 


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,065


			0,071


			0,078





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			29


			32


			34





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,77


			1,91


			2,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,067


			0,072


			0,079





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			13


			14


			15








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤3,50


			≤4,00


			≤4,20





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái 


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,085


			0,097


			0,104





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			37


			42


			46





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			2,30


			2,62


			2,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,087


			0,099


			0,106





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chu vi ống (m)





			


			


			


			


			≤4,50


			≤5,70


			≤6,50





			BB.811


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,112


			0,136


			0,156





			


			


			Bu lông mạ M10x30 


			cái


			50


			59


			68





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			3,03


			5,71


			6,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,114


			0,139


			0,159





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			19


			20


			21








BB.81200  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤125


			≤160


			≤200





			BB.812


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái 


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,012


			0,015


			0,020





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			2


			2


			3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,12


			0,16


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,006


			0,008


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤250


			≤315


			≤400





			BB.812


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			m2


			0,034


			0,054


			0,068





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			4


			5


			5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,38


			0,62


			0,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,020


			0,034


			0,043





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			≤450


			≤500


			≤560





			BB.812


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Côn, cút


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cao su làm gioăng 


			 m2


			0,081


			0,090


			0,101





			


			


			Bu lông mạ M6x20 


			cái


			6


			7


			7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,94


			1,05


			1,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW


			ca


			0,051


			0,057


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			07


			08


			09








BB.82000  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI



BB.82100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BB.821


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép góc L


			kg


			1050





			


			


			Que hàn


			kg


			4,64





			


			


			Sơn bóng


			kg


			8,65





			


			


			Sơn màu


			kg


			5,23





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			57,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,5





			


			01








BB.82200  GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BB.822


			Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hóa không khí


			Vật liệu 


			


			





			


			


			Thép góc L 


			kg


			1050





			


			


			Que hàn 


			kg 


			7,2





			


			


			Sơn bóng


			kg


			8,65





			


			


			Sơn màu


			kg


			5,23





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			65,3





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			2,5





			


			01








BB.82300  LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI



Thành phần công việc



Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cửa



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			250x200


			500x300


			500x400


			500x500





			BB.823


			Lắp đặt cửa lưới


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cửa lưới


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			6


			10


			12


			14





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,35


			0,41


			0,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,010


			0,018


			0,021


			0,025





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cửa



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			600x 600


			1000x 400


			1000x 600


			1300x 1200


			1250x 300





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			BB.823


			Lắp đặt cửa lưới


			Cửa lưới


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			16


			18


			22


			34


			20





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,54


			0,62


			0,73


			1,14


			0,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,028


			0,032


			0,039


			0,061


			0,036





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cửa



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			1500x 200


			1500x 500


			1600x 1500


			2000x 200


			3000x 250





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			BB.823


			Lắp đặt cửa lưới


			Cửa lưới


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			22


			26


			42


			30


			44





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,75


			0,89


			1,44


			1,00


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,039


			0,046


			0,076


			0,054


			0,079





			


			10


			11


			12


			13


			14








BB.82400  LẮP ĐẶT CỬA GIÓ ĐƠN



Thành phần công việc



Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			150x150


			200x200


			100x200





			BB.824


			Lắp đặt cửa gió đơn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cửa gió đơn 


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			6


			8


			6





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,0099


			0,013


			0,0099





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,09


			0,10


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,072


			0,096


			0,072





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			200x300


			200x400


			200x600





			BB.824


			Lắp đặt cửa gió đơn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cửa gió đơn 


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			10


			12


			16





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,013


			0,019


			0,025





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,15


			0,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,0144


			0,018


			0,025





			


			04


			05


			06








BB.82500  LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP



Thành phần công việc



Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			200x450


			200x750


			200x950





			BB.825


			Lắp đặt cửa gió kép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cửa gió kép


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			13


			19


			23





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,020


			0,029


			0,035





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,24


			0,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,028


			0,044


			0,057





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước cửa (mm)





			


			


			


			


			200x1200


			200x400


			200x850





			BB.825


			Lắp đặt cửa gió kép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cửa gió kép


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Đinh vít


			cái


			28


			12


			21





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,043


			0,019


			0,032





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,36


			0,17


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW


			ca


			0,072


			0,028


			0,046





			


			04


			05


			06








BB.82600  LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ



Thành phần công việc



Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Định mức





			BB.326


			Lắp đặt cửa phân phối khí


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cửa phân phối khí


			cái


			1





			


			


			Bulông M6x20


			cái


			12





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,144





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,25





			


			01








BB.83000  LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


BB.83100  LẮP ĐẶT BU



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			


			


			50


			60


			70


			80


			90





			BB.831


			Lắp đặt BU


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,038


			0,045


			0,053


			0,06


			0,068





			


			


			Bu lông M16


			bộ


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,16


			0,18


			0,21


			0,23


			0,25





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			


			


			100


			110


			125


			150


			160





			BB.831


			Lắp đặt BU


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,075


			0,083


			0,094


			0,113


			0,12





			


			


			Bu lông M20


			bộ


			8


			8


			8


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,27


			0,29


			0,32


			0,34


			0,35





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			


			


			170


			180


			200


			250





			BB.831


			Lắp đặt BU


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			BU


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,13


			0,14


			0,15


			0,19





			


			


			Bu lông M20


			bộ


			8


			8


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,37


			0,39


			0,43


			0,55





			


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			500


			600





			BB.831


			Lắp đặt BU


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,23


			0,26


			0,30


			0,40


			0,54





			


			


			Bu lông M24-M27


			bộ


			12


			16


			16


			20


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,345


			0,403


			0,46


			0,56


			0,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,008


			0,01


			0,011


			0,011


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18


			19








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			


			


			700


			800


			900


			1000


			1100





			BB.831


			Lắp đặt BU


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,72


			0,9


			1,01


			1,2


			1,32





			


			


			Bu lông M27-M33


			bộ


			24


			24


			28


			28


			32





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,82


			0,94


			1,13


			1,3


			1,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			20


			21


			22


			23


			24








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BU (mm)





			


			


			


			


			1200


			1400


			1600


			1800


			2000





			BB.831


			Lắp đặt BU


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Lắp BU


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			1,45


			1,54


			1,69


			1,98


			2,1





			


			


			Bu lông M23-M45


			bộ


			32


			36


			40


			44


			48





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,74


			2,16


			2,73


			3,0


			3,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			25


			26


			27


			28


			29








BB.83200  LẮP ĐẶT BE



Đơn vị tính : cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			


			


			50


			60


			70


			80


			90


			100


			110


			125





			BB.832


			Lắp đặt BE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,007


			0,008


			0,009


			0,01


			0,011


			0,013


			0,014


			0,016





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,13


			0,15


			0,16


			0,18


			0,19


			0,20


			0,22





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			


			


			150


			160


			170


			180


			200


			240





			BB.832


			Lắp đặt BE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,019


			0,02


			0,021


			0,023


			0,025


			0,031





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,24


			0,25


			0,26


			0,27


			0,30


			0,39





			


			09


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			500


			600





			BB.832


			Lắp đặt BE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,038


			0,044


			0,05


			0,06


			0,07





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,24


			0,28


			0,35


			0,43


			0,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,008


			0,01


			0,011


			0,011


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18


			19








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			


			


			700


			800


			900


			1000


			1100





			BB.832


			Lắp đặt BE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,08


			0,09


			0,099


			0,11


			0,13





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,6


			0,72


			0,86


			1,00


			1,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			20


			21


			22


			23


			24








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính BE (mm)





			


			


			


			


			1200


			1400


			1500


			1600


			1800


			2000





			BB.832


			Lắp đặt BE


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			BE


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,14


			0,15


			0,16


			0,17


			0,18


			0,23





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,34


			1,70


			1,85


			2,10


			2,30


			2,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,014


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			25


			26


			27


			28


			29


			30








BB.83300  LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM



Thành phần công việc



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			


			


			≤50


			75


			100


			150


			200





			BB.833


			Lắp đặt mối nối mềm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			4


			4


			8


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26


			0,38


			0,46


			0,55


			0,70





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			BB.833


			Lắp đặt mối nối mềm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M20-M24


			bộ


			12


			12


			16


			16


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,80


			0,73


			0,88


			0,99


			1,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			-


			0,014


			0,014


			0,018


			0,018





			


			


			Máy khác


			%


			-


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900





			BB.833


			Lắp đặt mối nối mềm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M27-M30


			bộ


			20


			24


			24


			28





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,40


			1,57


			1,80


			1,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,022


			0,022


			0,028


			0,028





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			


			


			1100


			1200


			1250


			1300


			1350


			1400





			BB.833


			Lắp đặt mối nối mềm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M33-M39


			bộ


			32


			32


			32


			32


			32


			36





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,35


			2,57


			2,67


			2,78


			2,89


			2,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,028


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18


			19


			20








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính mối nối mềm (mm)





			


			


			


			


			1500


			1600


			1700


			1800


			1900


			2000





			BB.833


			Lắp đặt mối nối mềm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mối nối mềm


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M39-M45


			bộ


			36


			40


			42


			44


			46


			48





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,21


			3,42


			3,63


			3,85


			4,06


			4,28





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,036


			0,036


			0,04


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			21


			22


			23


			24


			25


			26








BB.83500  LẮP ĐAI KHỞI THỦY



Thành phần công việc



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.



Đơn vị tính : cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			60


			80


			100


			125





			BB.835


			Lắp đai khởi thuỷ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đai khởi thuỷ


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			4


			4


			4


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,12


			0,17


			0,20


			0.23





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.835


			Lắp đai khởi thuỷ


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đai khởi thuỷ


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông


			bộ


			4


			4


			4


			4


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25


			0,33


			0,48


			0,55


			0,60





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			400


			450


			500


			600


			700


			800





			BB.835


			Lắp đai khởi thuỷ


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đai khởi thuỷ


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông


			bộ


			4


			4


			4


			4


			4


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,74


			0,78


			0,92


			1,1


			1,22


			1,39





			


			10


			11


			12


			13


			14


			15








BB.84000  LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HOẢ



Thành phần công việc



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật .


BB.84100  LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HOẢ



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính trụ cứu hoả (mm)





			


			


			


			


			100


			150





			BB.841


			Lắp đặt trụ cứu hoả


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Trụ cứu hoả


			cái 


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su lá 10mm


			m2


			0,05


			0,08





			


			


			Bu lông


			bộ


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,45


			0,51





			


			01


			02








BB.84200  LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HOẢ



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính họng cứu hoả (mm)





			


			


			


			


			80


			100





			BB.842


			Lắp đặt họng cứu hoả


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Họng cứu hoả


			cái 


			1


			1





			


			


			Gioăng cao su lá 10mm


			m2


			0,04


			0,051





			


			


			Bu lông


			bộ


			4


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35


			0,41





			


			01


			02








Hướng dẫn áp dụng: Họng cứu hoả và trụ cứu hoả được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.



BB.85100  LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách đồng hồ (mm)





			


			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 200





			BB.851


			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đồng hồ đo lưu lượng


			cái


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,01


			0,02


			0,08





			


			


			Bu lông M16-M20


			cái


			4


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,66


			0,84


			0,99





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính : cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách đồng hồ (mm)





			


			


			


			


			< 300


			< 400


			< 500


			< 600





			BB.851


			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đồng hồ đo lưu lượng


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,17


			0,30


			0,47


			0,68





			


			


			Bu lông M20-M27


			cái


			12


			16


			20


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,06


			1,36


			1,62


			1,83





			


			04


			05


			06


			07








BB.85200  LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Định mức





			BB.852


			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đồng hồ đo áp lực 


			cái


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,85





			


			01








BB.86100  LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH



Thành phần công việc



Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			75


			100





			BB.861


			Lắp đặt van mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bulông M16


			bộ


			4


			4


			8


			8





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,01


			0,02


			0,24


			0,07





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35


			0,41


			0,50


			0,60





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.861


			Lắp đặt van mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bulông M16-M20


			bộ


			8


			8


			12


			12


			16





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,14


			0,18


			0,26


			0,36


			0,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,76


			0,96


			1,09


			0,81


			0,98





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			


			


			


			0,014


			0,014





			


			


			Máy khác


			%


			


			


			


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			400


			500


			600


			700


			800





			BB.861


			Lắp đặt van mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van



Bu lông M20-M27


			cái



bộ


			1



16


			1



20


			1



20


			1



24


			1



24





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,60


			0,80


			1,00


			1,42


			1,80





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,10


			1,30


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			


			


			1,55


			1,74


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,018


			0,018


			0,022


			0,022


			0,028





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			1000


			1200


			1500


			1800





			BB.861


			Lắp đặt van mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M27-M45


			bộ


			28


			32


			36


			44





			


			


			Cao su tấm


			m2


			2,40


			2,58


			3,20


			3,87





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,21


			2,65


			3,32


			3,98





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,028


			0,032


			0,036


			0,04





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.861


			Lắp đặt van mặt bích


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bu lông M45-M52


			bộ


			48


			52


			56


			60





			


			


			Cao su tấm


			m2


			4,3


			4,73


			5,16


			5,59





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,02


			4,42


			4,82


			5,23





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,04


			0,043


			0,043


			0,043





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			19


			20


			21


			22








BB.86200  LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ



Thành phần công việc



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			25


			32


			40


			50





			BB.862


			Lắp đặt van xả khí


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van xả khí


			cái


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su


			m2


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Bu lông M16


			bộ


			4


			4


			4


			4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,14


			0,18


			0,23


			0,26





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			76


			89


			100


			150


			200





			BB.862


			Lắp đặt van xả khí


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van xả khí


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su


			m2


			0,03


			0,035


			0,04


			0,06


			0,08





			


			


			Bu lông M16-M20


			bộ


			4


			8


			8


			8


			8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,33


			0,35


			0,38


			0,57


			0,76





			


			05


			06


			07


			08


			09








BB.86300  LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC



Thành phần công việc:



Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			BB.863


			Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van phao


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cao su


			m2


			0,12


			0,17


			0,23


			0,30


			0,47





			


			


			Bu lông M20-M24


			cái


			8


			12


			16


			16


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,45


			1,70


			2,00


			2,05


			2,43





			


			01


			02


			03


			04


			05








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật.



BB.86400  LẮP ĐẶT VAN ĐÁY



Thành phần công việc:



Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ, kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			400


			500


			600


			700


			800





			BB.864


			Lắp đặt van đáy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van đáy


			bộ


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Bulông M24-M30


			bộ


			16,0


			20,0


			20,0


			24,0


			24,0





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,15


			0,16


			0,17


			0,18


			0,19





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,95


			2,34


			2,61


			2,98


			3,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			01


			02


			03


			04


			05








BB.86500  LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN



Thành phần công việc:



Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật .



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			400


			500


			600


			700


			800





			BB.865


			Lắp đặt van điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cao su


			m2


			0,30


			0,47


			0,68


			0,92


			1,21





			


			


			Bu lông M24-M30


			cái


			16


			20


			20


			24


			24





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,44


			2,96


			3,26


			3,49


			3,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			900


			1000


			1200


			1400





			BB.865


			Lắp đặt van điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cao su


			m2


			1,53


			1,88


			2,71


			3,69





			


			


			Bu lông M24-M30


			cái


			28


			28


			32


			36





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,98


			4,28


			4,98


			5,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			1500


			1800


			2000


			2500





			BB.865


			Lắp đặt van điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Cao su


			m2


			4,24


			6,10


			7,54


			11,78





			


			


			Bu lông M24-M30


			cái


			36


			44


			48


			56





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,03


			6,63


			7,23


			7,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			0,027


			0,027


			0,027


			0,027





			


			10


			11


			12


			13








BB.86600  LẮP ĐẶT VAN REN



Thành phần công việc:



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			≤25


			32


			40


			50


			67


			76


			89





			BB.866


			Lắp đặt van ren


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van


			cái


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Băng tan


			m


			0,48


			0,6


			0,75


			0,93


			1,23


			1,43


			1,67





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,10


			0,14


			0,17


			0,21


			0,25


			0,31


			0,34





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính van (mm)





			


			


			


			


			100


			110


			150


			200


			250





			BB.866


			Lắp đặt van ren


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Băng tan


			m


			1,88


			1,96


			2,68


			3,57


			4,47





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,37


			0,41


			0,47


			0,63


			0,79





			


			08


			09


			10


			11


			12








BB.87100  LẮP BÍCH THÉP



Thành phần công việc



Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.



Đơn vị tính: cặp bích



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			75


			100





			BB.871


			Lắp bích thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bích thép


			cái


			2


			2


			2


			2





			


			


			Que hàn


			kg


			0,16


			0,18


			0,26


			0,40





			


			


			Bulông M16


			bộ


			4


			4


			8


			8





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,02


			0,02


			0,024


			0,07





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,28


			0,3


			0,38


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,04


			0,04


			0,06


			0,09





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cặp bích



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.871


			Lắp bích thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bích thép


			cái


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Que hàn


			kg


			0,60


			0,78


			1,44


			2,22


			2,98





			


			


			Ô xy


			chai


			0,012


			0,016


			0,02


			0,025


			0,029





			


			


			Axetylen


			chai


			0,005


			0,006


			0,008


			0,010


			0,012





			


			


			Bulông M16


			bộ


			8


			8


			12


			12


			16





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,14


			0,18


			0,26


			0,36


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,54


			0,69


			0,81


			0,83


			0,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 6 t


			ca


			


			


			


			0,007


			0,007





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,13


			0,17


			0,32


			0,49


			0,66





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08


			09








BB.88100  LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32





			BB.881


			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Nút bịt 


			cái 


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,002


			0,003


			0,003


			0,005





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,004


			0,005


			0,006


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,028


			0,031


			0,036


			0,04





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			


			


			40


			50


			67


			76


			89





			BB.881


			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nút bịt


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,007


			0,0075


			0,008


			0,0085


			0,009





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,009


			0,01


			0,011


			0,012


			0,013





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,05


			0,055


			0,06


			0,07


			0,08





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			


			


			100


			110


			150


			200


			250





			BB.881


			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nút bịt 


			cái 


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Cồn rửa


			kg


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,015


			0,016


			0,021


			0,029


			0,036





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,011


			0,014


			0,019


			0,024





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,10


			0,11


			0,14


			0,19


			0,24





			


			10


			11


			12


			13


			14








BB.88200  LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			30


			40


			50





			BB.882


			Lắp nút bịt đầu ông thép tráng kẽm


			Vật liệu 



Nút bịt 



Măng sông



Vật liệu khác 



Nhân công nhóm 3


			cái 



cái



%



công


			1



1



0,01



0,04


			1



1



0,01



0,05


			1



1



0,01



0,08


			1



1



0,01



0,09


			1



1



0,01



0,11


			1



1



0,01



0,12





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			


			


			67


			76


			89


			100





			BB.882


			Lắp nút bịt đầu ông thép tráng kẽm


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Nút bịt 


			cái 


			1


			1


			1


			1





			


			


			Măng sông


			kg


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,13


			0,14


			0,15


			0,17





			


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính nút bịt (mm)





			


			


			


			


			110


			150


			200


			250





			BB.882


			Lắp nút bịt đầu ông thép tráng kẽm


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Nút bịt


			cái 


			1


			1


			1


			1





			


			


			Măng sông


			kg


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,19


			0,24


			0,27


			0,34





			


			11


			12


			13


			14








BB.89000  CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA



BB.89100  CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.



Đơn vị tính: 10 mối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250





			BB.891


			Cắt ống HDPE bằng thủ công


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cưa 


			cái


			0,03


			0,035


			0,04


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,16


			0,19


			0,21


			0,23





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			500





			BB.891


			Cắt ống HDPE bằng thủ công


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cưa 


			cái


			0,06


			0,06


			0,07


			0,09





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,27


			0,29


			0,31


			0,43





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			1000





			BB.891


			Cắt ống HDPE bằng thủ công


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cưa 


			cái


			0,11


			0,14


			0,17


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,60


			0,68


			0,80


			1,28





			


			09


			10


			11


			12








BB.89200  CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY VÀ AXETYLEN



Thành phần công việc



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 10 mối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.892


			Cắt ống thép bằng ô xy và axetylen


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô xy 


			chai 


			0,08


			0,10


			0,12


			0,16


			0,20


			0,25


			0,29





			


			


			Axetylen


			chai


			0,03


			0,04


			0,05


			0,06


			0,08


			0,10


			0,11





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,65


			1,76


			1,95


			2,1


			2,2


			2,55


			2,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn hơi 2000 l/h


			ca


			0,065


			0,08


			0,1


			0,126


			0,157


			0,19


			0,22





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








Quy định áp dụng định mức: Ô xy dùng trong định mức là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kG/cm2


BB.89300  CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY VÀ KHÍ GAS



Thành phần công việc



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: 10 mối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.893


			Cắt ống thép bằng ô xy và khí gas


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ô xy 


			chai 


			0,08


			0,10


			0,12


			0,16


			0,20


			0,25


			0,29





			


			


			Khí gas


			kg


			0,16


			0,20


			0,24


			0,32


			0,40


			0,50


			0,58





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,65


			1,76


			1,95


			2,10


			2,20


			2,55


			2,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn hơi 2000 l/h


			ca


			0,065


			0,08


			0,10


			0,126


			0,157


			0,19


			0,22





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








Quy định áp dụng định mức: Ô xy dùng trong định mức là loại ô xy thông dụng nén với áp lực 120 kG/cm2


BB.89400  CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY



Thành phần công việc



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay .



Đơn vị tính: mối



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350





			BB.894


			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đĩa cắt


			cái 


			0,08


			0,12


			0,16


			0,24


			0,31


			0,39





			


			


			Đĩa mài


			cái


			0,02


			0,02


			0,03


			0,05


			0,06


			0,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08


			0,09


			0,10


			0,12


			0,13


			0,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt ống 5kW


			ca


			0,03


			0,05


			0,058


			0,064


			0,08


			0,1





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








BB.90000  THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC 



HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



- Định mức công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m



- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân định mức trên với hệ số 0,75 của bảng mức có đường kính tương ứng và đoạn ống có chiều dài > 500m thì định mức trên nhân với hệ số 0,7 của bảng mức có đường kính tương ứng.



- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thoát nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.



BB.90100  THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP



Thành phần công việc



Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thoát nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			<100


			100


			125


			150


			200





			BB.901


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			BU


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			BE


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,016


			0,018


			0,02


			0,03


			0,035





			


			


			Bu lông M16-M20


			cái


			0,08


			0,08


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,00


			1,50


			1,70


			2,00


			2,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,51


			0,75


			0,78


			0,80


			0,85





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			250


			300


			350


			400


			500





			BB.901


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,045


			0,065


			0,09


			0,13


			0,15





			


			


			Bu lông M20-M24


			cái


			0,12


			0,12


			0,12


			0,16


			0,20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,00


			3,20


			4,00


			4,30


			5,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,00


			1,00


			1,25


			1,30


			1,50





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			BB.901


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,20


			0,25


			0,45


			0,50


			0,60





			


			


			Bu lông M24-M33


			cái


			0,20


			0,24


			0,24


			0,28


			0,28





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,50


			6,00


			7,00


			8,00


			9,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,75


			2,00


			2,50


			2,70


			2,80





			


			11


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			1100


			1200


			1300


			1400


			1500


			1600





			BB.901


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,73


			0,86


			1,01


			1,18


			1,35


			1,54





			


			


			Bu lông M33-M39


			cái


			0,32


			0,32


			0,36


			0,36


			0,36


			0,40





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,50


			10,00


			11,00


			12,00


			13,00


			14,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			3,38


			3,83


			4,33


			4,86


			5,44


			6,05





			


			16


			17


			18


			19


			20


			21








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			1800


			2000


			2200


			2400


			2500





			BB.901


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40 


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích rỗng


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			1,94


			2,4


			2,9


			3,46


			3,75





			


			


			Bu lông M33-M39


			cái


			0,44


			0,48


			0,52


			0,56


			0,60





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			15,80


			17,50


			19,25


			21,00


			22,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			7,4


			8,90


			10,56


			12,38


			13,35





			


			22


			23


			24


			25


			26








BB.90200  THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG



Thành phần công việc



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300





			BB.902


			Thử áp lực đường ống bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,02


			0,03


			0,04


			0,05


			0,07





			


			


			Bu lông M16-M20


			cái


			0,08


			0,08


			0,08


			0,12


			0,12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,20


			1,40


			1,80


			2,10


			2,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,50


			0,75


			0,75


			1,00


			1,00





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			350


			400


			500


			600


			700





			BB.902


			Thử áp lực đường ống bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,09


			0,13


			0,15


			0,2


			0,25





			


			


			Bu lông M20-M30


			cái


			0,16


			0,16


			0,2


			0,2


			0,24





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,70


			3,00


			3,60


			4,00


			4,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,25


			1,25


			1,50


			2,00


			2,00





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			06


			07


			08


			09


			10








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			800


			900


			1000


			1100


			1200





			BB.902


			Thử áp lực đường ống bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái 


			0,050


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,050


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,050


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,45


			0,50


			0,60


			0,62


			0,64





			


			


			Bu lông M30-M39


			cái


			0,24


			0,28


			0,28


			0,32


			0,32





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,20


			6,00


			6,60


			7,00


			7,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			2,50


			2,50


			2,75


			3,00


			3,00





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			1400


			1600


			1800


			2000





			BB.902


			Thử áp lực đường ống bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bích đặc


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Cao su tấm


			m2


			0,73


			0,80


			1,10


			1,22





			


			


			Bu lông M39-M45


			cái


			0,36


			0,40


			0,44


			0,48





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			8,00


			8,60


			9,00


			9,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			3,50


			4,00


			4,25


			4,25





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			16


			17


			18


			19








BB.90300  THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA



Thành phần công việc



Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25


			32


			40


			50





			BB.903


			Thử áp lực đường ống nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Ống sắt tráng kẽm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Ống mềm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,46


			0,50


			0,55


			0,62


			0,66


			0,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,3


			0,3


			0,3


			0,3


			0,3


			0,3





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			65


			75


			89


			100


			125


			150





			BB.903


			Thử áp lực đường ống nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Ống sắt tráng kẽm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Ống mềm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,76


			0,80


			0,84


			1,05


			1,23


			1,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,3


			0,31


			0,31


			0,32


			0,33


			0,34





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			200


			250


			300


			350


			400


			500





			BB.903


			Thử áp lực đường ống nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều



Van xả khí D40


			cái 



cái


			0,05



0,05


			0,05



0,05


			0,05



0,05


			0,05



0,05


			0,05



0,05


			0,05



0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Ống sắt tráng kẽm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Ống mềm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,75


			2,10


			3,00


			3,5


			3,80


			4,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,37


			0,42


			0,47


			0,54


			0,61


			0,79





			


			13


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			1000





			BB.903


			Thử áp lực đường ống nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Van 1 chiều


			cái 


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Van xả khí D40


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Bu


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Be


			cái


			0,05


			0,05


			0,05


			0,05





			


			


			Ống sắt tráng kẽm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Ống mềm


			m


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,80


			5,20


			5,60


			6,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,01


			1,27


			1,56


			2,27





			


			19


			20


			21


			22








BB.90400  THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ



Thành phần công việc:



Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lý các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt v.v... hoàn thiện công tác thử nghiệm.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần công việc


			Đơn vị


			Quy cách ống (mm)





			


			


			


			


			100-500


			600-800


			>1000





			BB.904


			Thử nghiệm đường ống thông gió


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Sắt dẹt 25x4 


			kg 


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Tôn b=3 


			kg 


			0,23


			0,23


			0,23





			


			


			Tôn đen


			kg


			0,23


			0,23


			0,23





			


			


			Bulông M8x30


			bộ


			0,01


			0,02


			0,02





			


			


			Gioăng cao su tấm


			m2


			0,004


			0,004


			0,004





			


			


			Thuốc tạo khói


			kg


			0,002


			0,003


			0,003





			


			


			Matit


			kg


			0,001


			0,0023


			0,0044





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,0006


			0,0008


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,29


			0,34


			0,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Quạt gió 2,5 kW


			ca


			0,01


			0,01


			0,02





			


			


			Máy vi áp kế


			ca


			0,01


			0,01


			0,02





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,01


			0,013


			0,017





			


			


			Máy khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			01


			02


			03








BB.90500  KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			150


			200


			250


			300


			350


			400





			BB.905


			Khử trùng ống nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch


			m3


			0,95


			2,13


			3,77


			5,89


			8,48


			11,54


			15,07





			


			


			Clor bột


			gam


			47,50


			106,5


			188,5


			294,5


			424,0


			577,0


			753,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,75


			1,00


			1,25


			1,50


			1,60


			1,80


			2,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			0,38


			0,51


			0,64


			0,77


			0,77


			1,07


			1,09





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			450


			500


			600


			700


			800


			900





			BB.905


			Khử trùng ống nước


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch 


			m3 


			19,08


			23,55


			33,912


			46,16


			60,29


			76,30





			


			


			Clor bột


			gam


			954,00


			1177,50


			1695,60


			2307,9


			3014,4


			3815,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,20


			2,50


			-


			-


			-


			-





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			-


			-


			3,00


			3,5


			3,8


			4,06





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			1,20


			1,40


			1,70


			1,96


			2,25


			2,59





			


			08


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			1000


			1100


			1200


			1400


			1600





			BB.905


			Công tác khử trùng ống nước


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch 


			m3 


			94,20


			113,98


			135,65


			184,63


			241,15





			


			


			Clor bột


			gam


			4710,00


			5699,1


			6782,4


			9231,6


			12057,6





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,29


			4,48


			4,64


			5,15


			5,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			2,96


			3,38


			3,83


			4,86


			6,05





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			1800


			2000


			2200


			2400


			2600





			BB.905


			Công tác khử trùng ống nước


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nước sạch 


			m3 


			305,21


			376,80


			455,93


			542,59


			636,79





			


			


			Clor bột


			gam


			15260,4


			18840,0


			22796,4


			27129,6


			31839,6





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,97


			6,44


			7,08


			7,72


			8,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy bơm nước 5 cv


			ca


			7,40


			8,90


			10,56


			12,38


			14,36





			


			19


			20


			21


			22


			23








LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH



Hướng dẫn áp dụng:



Lắp đặt các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông thoát nước.



Trong định mức đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.



BB.91100  LẮP ĐẶT CHẬU RỬA - LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM



Thành phần công việc :



Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chậu rửa


			Thuyền tắm





			


			


			


			


			1 vòi


			2 vòi


			Có hương sen


			Không hương sen





			BB.911


			Lắp đặt chậu rửa Lắp đặt thuyền tắm


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Chậu rửa 


			bộ 


			1


			1


			


			





			


			


			Thuyền tắm 


			bộ


			


			


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,50


			0,60


			1,50


			1,60





			


			01


			02


			03


			04








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Trong công tác lắp đặt thuyền tắm, chưa kể công tác xây trát bệ thuyền tắm.



BB.91200  LẮP ĐẶT CHẬU XÍ 



BB.91300  LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU



Thành phần công việc :



Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chậu xí


			Chậu tiểu





			


			


			


			


			Xí bệt


			Xí xổm


			Nam


			Nữ





			BB.912


			Lắp đặt chậu xí


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Chậu xí


			bộ


			1


			1


			


			





			BB.913


			Lắp đặt chậu tiểu


			Chậu tiểu


			bộ


			


			


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,50


			1,50


			1,50


			1,50





			


			01


			02


			01


			02








BB.91400  LẮP ĐẶT VÒI TẮM HƯƠNG SEN 



BB.91500  LẮP ĐẶT VÒI RỬA



Thành phần công việc :



Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vòi tắm hương sen


			Vòi rửa





			


			


			


			


			1vòi, 1 hương sen


			2vòi, 1 hương sen


			1 vòi


			2 vòi





			BB.914


			Lắp đặt vòi tắm hương sen


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vòi tắm hương sen


			bộ


			1


			1


			


			





			


			


			Vòi rửa


			cái


			


			


			1


			1





			BB.915


			Lắp đặt vòi rửa


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,25


			0,17


			0,20





			


			01


			02


			01


			02








BB.91600  LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG



Thành phần công việc :



Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.



Đơn vị tính: bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại thùng đun nước nóng





			


			


			


			


			Thùng đun nước nóng


			Thùng đun nước nóng kiểu liên tục





			BB.916


			Lắp đặt thùng đun nước nóng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thùng đun nước nóng


			bộ


			1


			





			


			


			Thùng đun nước nóng kiểu liên tục


			bộ


			


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,18


			1,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,1


			0,1





			


			01


			02








BB.91700  LẮP ĐẶT PHỄU THU 



BB.91800  LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA



Thành phần công việc :



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính phễu thu (mm)


			Đường kính ống kiểm tra (mm)





			


			


			


			


			50


			100


			50


			100





			BB.917 


			Lắp đặt phễu thu 


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Phễu thu 


			cái


			1


			1


			


			





			BB.918


			Lắp đặt ống kiểm tra


			Ống kiểm tra 


			bộ


			


			


			1


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,16


			0,19


			0,02


			0,04





			


			01


			02


			01


			02








BB.91900  LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ



Thành phần công việc :



Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gương và các dụng cụ





			


			


			


			


			Gương soi


			Kệ kính


			Giá treo


			Hộp đựng





			BB.919


			Lắp đặt gương soi và các dụng cụ


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Gương soi 


			cái 


			1


			


			


			





			


			


			Kệ kính


			cái


			


			1


			


			





			


			


			Giá treo


			cái


			


			


			1


			





			


			


			Hộp đựng


			cái


			


			


			


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,13


			0,13


			0,09


			0,09





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW


			ca


			0,02


			0,02


			0,01


			0,01





			


			01


			02


			03


			04








BB.92000  LẮP ĐẶT VÒI RỬA VỆ SINH



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BB.920


			Lắp đặt vòi rửa vệ sinh


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vòi rửa


			cái


			1





			


			


			Cút


			cái


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,13





			


			01








BB.92100  LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: bể



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung tích bể (m3)





			


			


			


			


			0,5


			1,0


			1,5


			2,0


			2,5





			BB.921


			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bể inox


			bể


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,6


			2,1


			2,24


			2,4


			2,56





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: bể



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung tích bể (m3)





			


			


			


			


			3,0


			3,5


			4,0


			5,0


			6,0





			BB.921


			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bể inox


			bể


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,88


			3,12


			3,44


			4,80


			6,40





			


			06


			07


			08


			09


			10








BB.92200  LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: bể



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung tích bể (m3)





			


			


			


			


			0,25


			0,30


			0,40


			0,50


			0,70





			BB.922


			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bể nhựa 


			bể


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,20


			1,30


			1,50


			1,88


			2,10





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: bể



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dung tích bể (m3)





			


			


			


			


			0,9


			1,0


			1,5


			2,0


			3,0


			4,0





			BB.922


			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bể nhựa 


			bể


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,44


			2,62


			2,82


			3,00


			3,20


			3,38





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11








CHƯƠNG III



BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ



BC.11100  BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG



Thành phần công việc



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BC.111


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bông khoáng dày 40 mm


			m3 


			0,04





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,15





			


			


			Băng vải thủy tinh


			cuộn


			1,02





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,3





			


			01








BC.11200  BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG



Thành phần công việc



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BC.112


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bông khoáng dày 60 mm


			m3


			0,06





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,15





			


			


			Lưới thép 16x16


			m2


			1,02





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,02





			


			


			Nhôm lá b=0,8


			m2


			1,03





			


			


			Đinh vít


			cái


			100





			


			


			Vật liệu phụ


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,80





			


			01








BC.12100  BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH



Thành phần công việc



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dày lớp bông thuỷ tinh (mm)





			


			


			


			


			25


			50





			BC.121


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bông thuỷ tinh


			m3 


			0,026


			0,053





			


			


			Đinh ghim


			cái


			22


			22





			


			


			Keo dán


			kg


			0,036


			0,036





			


			


			Băng dính giấy bạc


			cuộn


			0,125


			0,131





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,45


			0,62





			


			01


			02








BC.12200  BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH



Thành phần công việc



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dày lớp bông thuỷ tinh (mm)





			


			


			


			


			25


			50





			BC.122


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bông thuỷ tinh


			m3 


			0,026


			0,053





			


			


			Đinh ghim


			cái


			22


			22





			


			


			Keo dán


			kg


			0,036


			0,036





			


			


			Băng dính giấy bạc


			cuộn


			0,125


			0,131





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,55


			0,67





			


			01


			02








BC.13000  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG 



BC.13100  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 mm)



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BC.131


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			0,42


			0,46


			0,51





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			24,41


			25,98


			27,55





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			1,42


			1,48


			1,54





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			7,11


			7,98


			8,56





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			BC.131


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			0,58


			0,65


			0,75


			0,93


			1,03





			


			


			Lưới thép d=10x10 


			m2


			29,75


			32,26


			35,4


			41,68


			44,82





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			1,63


			1,73


			1,85


			2,1


			2,22





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			9,10


			10,00


			10,60


			11,80


			12,50





			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			BC.131


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10 



Dây thép d=1mm


			m3 



m2


kg


			1,22



51,1



2,46


			1,45



58,95



2,77


			1,69



66,8



3,08


			2,16



82,5



3,7


			2,63



98,2



4,31





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,44


			14,56


			14,90


			15,75


			16,12





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			BC.131


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			3,1


			3,57


			4,04


			4,51


			4,99





			


			


			Lưới thép d=10x10 


			m2


			113,9


			129,6


			145,3


			161


			176,7





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			4,93


			5,55


			6,16


			6,78


			7,39





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			17,01


			17,66


			18,73


			20,55


			21,42





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			BC.131


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			5,93


			6,87


			7,81


			8,75


			9,7





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			208,1


			239,5


			270,9


			302,3


			333,7





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			8,63


			9,86


			11,09


			12,32


			13,56





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			25,31


			27,48


			28,48


			30,06


			34,24





			


			19


			20


			21


			22


			23








BC.13200  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 mm)



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BC.132


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			0,55


			0,61


			0,66





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			27,55


			29,12


			30,69





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			1,54


			1,60


			1,66





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			8,53


			9,58


			10,15





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			BC.132


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			0,74


			0,83


			0,94


			1,17


			1,28





			


			


			Lưới thép d=10x10 


			m2


			32,89


			35,40


			38,54


			44,82


			47,96





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			1,75


			1,85


			1,97


			2,22


			2,34





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,92


			11,97


			12,68


			14,15


			15,00





			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			BC.132


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			1,51


			1,79


			2,07


			2,64


			3,21





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			54,24


			62,09


			69,94


			85,64


			101,34





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			2,59


			2,90


			3,20


			3,82


			4,44





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			16,13


			17,47


			17,85


			18,90


			19,83





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			BC.132


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			3,77


			4,34


			4,90


			5,47


			6,03





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			117,04


			132,74


			148,44


			164,14


			179,84





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			5,05


			5,67


			6,29


			6,9


			7,52





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			20,41


			21,17


			22,47


			24,66


			25,70





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			BC.132


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			7,16


			8,29


			9,42


			10,55


			11,68





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			211,24


			242,64


			274,04


			305,44


			336,84





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			8,75


			9,98


			11,22


			12,45


			13,68





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			30,37


			32,47


			34,23


			40,87


			47,08





			


			19


			20


			21


			22


			23








BC.13300  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50 mm)



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BC.133


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			1,26


			1,36


			1,45





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			40,11


			41,68


			43,25





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			2,03


			2,10


			2,16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			10,00


			11,17


			11,84





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			BC.133


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			1,58


			1,74


			1,92


			2,30


			2,49





			


			


			Lưới thép d=10x10 


			m2


			45,45


			47,96


			51,10


			57,38


			60,52





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			2,24


			2,34


			2,46


			2,71


			2,83





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,74


			14,00


			15,00


			16,15


			17,44





			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			BC.133


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			2,87


			3,34


			3,81


			4,75


			5,69





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			66,80


			74,65


			82,50


			98,20


			113,90





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			3,08


			3,39


			3,70


			4,31


			4,93





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			18,82


			20,38


			20,83


			22,10


			23,13





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			BC.133


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			6,63


			7,58


			8,52


			9,46


			10,40





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			129,60


			145,30


			161,00


			176,70


			192,40





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			5,55


			6,16


			6,78


			7,39


			8,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			23,81


			24,70


			26,22


			28,80


			30,00





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			BC.133


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			12,29


			14,17


			16,05


			17,94


			19,82





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			223,80


			255,20


			286,60


			318,00


			349,40





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			9,24


			10,48


			11,71


			12,94


			14,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			35,43


			38,47


			39,94


			47,68


			54,93





			


			19


			20


			21


			22


			23








BC.13400  BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100 mm)



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			BC.134


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			4,37


			4,56


			4,75





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			71,51


			73,08


			74,65





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			3,27


			3,33


			3,39





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,10


			13,60


			14,40





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			BC.134


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			5,01


			5,32


			5,69


			6,45


			6,82





			


			


			Lưới thép d=10x10 


			m2


			76,85


			79,36


			82,50


			88,78


			91,92





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			3,48


			3,57


			3,70


			3,94


			4,07





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			15,47


			17,00


			18,00


			20,05


			21,18





			


			04


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			BC.134


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			7,58


			8,52


			9,46


			11,34


			13,23





			


			


			Lưới thép d=10x10 


			m2


			98,20


			106,05


			113,90


			129,60


			145,30





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			4,31


			4,62


			4,93


			5,55


			6,16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			22,85


			24,75


			25,29


			26,78


			28,08





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			BC.134


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			15,11


			17,00


			18,88


			20,76


			22,65





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			161,00


			176,70


			192,40


			208,10


			223,80





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			6,78


			7,39


			8,01


			8,63


			9,24





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			29,00


			30,00


			31,83


			34,94


			36,41





			


			14


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phi


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			BC.134


			Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3 


			26,42


			30,18


			33,95


			37,72


			41,49





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			255,20


			286,16


			318,00


			349,40


			380,80





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			10,48


			11,71


			12,94


			14,17


			15,41





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			43,02


			46,71


			48,49


			57,84


			66,70





			


			19


			20


			21


			22


			23








BC.14100  BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP



Thành phần công việc :



Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			6,4


			9,5


			12,7


			15,9





			BC.141


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống cách nhiệt xốp 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			8,04


			11,93


			15,95


			19,97





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,55


			4,77


			5,02


			5,34





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			19,1


			22,2


			25,4


			28,6


			31,8





			BC.141


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống cách nhiệt xốp 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			23,99


			27,88


			31,90


			35,92


			39,94





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			5,54


			5,84


			6,29


			6,40


			6,54





			


			05


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			34,9


			38,1


			41,3


			54


			66,7





			BC.141


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống cách nhiệt xốp 


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			43,83


			47,85


			51,87


			67,82


			83,78





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,61


			6,85


			6,96


			7,64


			8,20





			


			10


			11


			12


			13


			14








CHƯƠNG IV



CÔNG TÁC KHÁC



BD.11000  KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan; xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;



- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;



- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính theo yêu cầu thiết kế. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;



- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu phá để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về;



- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường;



- Trong định mức chưa tính hao phí ống nhựa;



BD.11100  KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khoan ngầm trên cạn


			Khoan ngầm băng sông





			BD.111


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính 150- 200mm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bột Bentonite


			kg


			437,5


			787,5





			


			


			Bột Ejectomer


			kg


			2,8


			2,8





			


			


			Ống khoan (cần khoan)



Mũi khoan



Lưỡi khoan


			cái



cái 



cái


			0,69



0,01



0,07


			0,77



0,01



0,08





			


			


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			0,01


			-





			


			


			Bộ định vị


			bộ


			0,01


			-





			


			


			Đầu phá 250mm


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Dây xích truyền động


			cái


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			14,85


			18,77





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,833


			0,934





			


			


			Máy bơm 200m3/h


			ca


			0,833


			0,934





			


			


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			1,086


			1,217





			


			


			Hệ thống STS


			ca


			-


			0,522





			


			10


			20








Hướng dẫn áp dụng:



- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn;



- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.



BD.11200  KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 200mm-400mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.112


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 200mm- 400mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bột Bentonite


			kg


			630





			


			


			Bột Ejectomer



Ống khoan (cần khoan)


			kg 



cái


			2,8



0,69





			


			


			Mũi khoan


			cái


			0,01





			


			


			Lưỡi khoan


			cái


			0,07





			


			


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			0,01





			


			


			Bộ định vị


			bộ


			0,01





			


			


			Đầu phá 250mm


			cái


			0,01





			


			


			Đầu phá 450mm


			cái


			0,01





			


			


			Dây xích truyền động


			cái


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			20,30





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			1,288





			


			


			Máy bơm 200m3/h


			ca


			1,288





			


			


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			1,540





			


			10








BD.11300  KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 400-600mm



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.113


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 400mm- 600mm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bột Bentonite


			kg


			1.750





			


			


			Bột Ejectomer


			kg


			2,8





			


			


			Ống khoan (cần khoan)


			cái


			0,69





			


			


			Mũi khoan


			cái


			0,01





			


			


			Lưỡi khoan


			cái


			0,07





			


			


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			0,01





			


			


			Bộ định vị


			bộ


			0,01





			


			


			Đầu phá 400mm


			cái


			0,01





			


			


			Đầu phá 500mm


			cái


			0,01





			


			


			Đầu phá 650mm


			cái


			0,01





			


			


			Dây xích truyền động


			cái


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			23,94





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			1,591





			


			


			Máy bơm 200m3/h


			ca


			1,591





			


			


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			1,843





			


			10








BD.12000  KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG 150-200mm



BD.12100  KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN 



BD.12200  KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN 



BD.12300  KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG 



BD.12400  KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG



Thành phần công việc :



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan;



- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;



- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;



- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;



- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về;



- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khoan ngầm trên cạn


			Khoan ngầm băng sông





			


			


			


			


			Số lượng cáp ngầm





			


			


			


			


			01 sợi


			02 sợi


			01 sợi


			02 sợi





			BD.121


			Khoan đặt 01 sợi cáp trên cạn


			Vật liệu



Bột Bentonite


			kg


			250


			437,5


			450


			787,5





			BD.122


			Khoan đặt 02 sợi cáp trên cạn


			Bột Ejectomer



Ống khoan (cần khoan)


			kg



m


			1,6



0,61


			2,8



0,69


			1,6



0,69


			2,8



0,77





			BD.123


			Khoan đặt 01 sợi cáp băng sông


			Mũi khoan



Lưỡi khoan


			cái



cái


			0,01



0,06


			0,01



0,07


			0,01



0,07


			0,01



0,08





			BD.124


			Khoan đặt 02 sợi cáp băng sông


			Bộ phát sóng 86B11



Bộ định vị


			cái



bộ


			0,01



0,01


			0,01



0,01


			-



-


			-



-





			


			


			Đầu phá 150mm


			cái


			0,01


			-


			0,01


			-





			


			


			Đầu phá 250mm


			cái


			-


			0,01


			-


			0,01





			


			


			Dây xích truyền động


			cái


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			13,45


			17,93


			16,25


			21,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,732


			0,836


			0,833


			0,937





			


			


			Máy bơm 200m3/h


			ca


			0,732


			0,836


			0,833


			0,937





			


			


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			0,95


			1,09


			1,086


			1,22





			


			


			Hệ thống STS


			ca


			-


			-


			0,522


			0,522





			


			11


			11


			11


			11








BD.20000  KHAI THÁC NƯỚC NGẦM HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



1. Định mức dự toán công tác khai thác nước ngầm được tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.



2. Trường hợp thiết kế không yêu cầu phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì định mức nhân công giảm 5% và không tính các thành phần hao phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.



3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), thì bổ sung các hao phí cho phù hợp.



4. Định mức công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển. Trường hợp dùng ống chống làm kết cấu giếng thì áp dụng định mức kết cấu giếng.



5. Định mức vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước:



- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: định mức nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần hao phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.



- Trường hợp số ca máy theo yêu cầu của thiết kế khác với qui định trong bảng mức thì tính theo yêu cầu của thiết kế. Hao phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.



6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.



7. Định mức công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.



8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.



9. Quy cách ống theo quy định của thiết kế.



10. Phân cấp đá áp dụng trong định mức khoan giếng bằng máy khoan đập cáp và máy khoan xoay quy định tại Phụ lục kèm theo.



BD.21000  LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG



Thành phần công việc



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.



Đơn vị tính: 1lần lắp dựng + tháo dỡ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại máy - thiết bị





			


			


			


			


			Khoan đập cáp 40 kW


			Khoan xoay tự hành 54 CV, 300 CV





			BD.210


			Lắp đặt và tháo dỡ máy thiết bị khoan giếng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ hộp kê máy nhóm II


			m3


			0,51


			0,51





			


			


			Gỗ ván nhóm IV


			m3


			0,25


			0,25





			


			


			Đinh 7 cm


			kg


			2,00


			2,00





			


			


			Dây thép d3mm


			kg


			5,00


			5,00





			


			


			Cáp d16 giằng máy khoan


			kg


			18,75


			18,75





			


			


			Đất sét chèn ống miệng giếng


			m3


			2,00


			2,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			12,03


			10,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan


			ca


			0,56


			0,37





			


			01


			02








BD.22000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.



BD.22100  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m 



BD.22110  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2211


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 596 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Ống múc loại: 409 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,127


			0,317


			0,634


			1,267


			2,376





			


			


			Que hàn


			kg


			0,3695


			1,047


			1,257


			1,720


			1,945





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,462


			1,188


			1,619


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			0,616


			0,924





			


			


			Đất sét


			m3


			0,484


			0,616


			0,660


			0,704


			0,774





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,396


			3,049


			3,267


			3,485


			3,833





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,91


			1,46


			1,69


			2,78


			5,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,138


			0,312


			0,560


			1,052


			2,102





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,057


			0,128


			0,229


			0,431


			0,861





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,083


			0,188


			0,336


			0,631


			1,261





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,057


			0,128


			0,229


			0,431


			0,861





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22120  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2212


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ 


			bộ 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 522 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,160


			0,400


			0,799


			1,598


			2,997





			


			


			Que hàn


			kg


			0,467


			1,321


			1,585


			2,170


			2,453





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,583


			1,499


			2,042


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			0,777


			1,166





			


			


			Đất sét


			m3


			0,611


			0,777


			0,833


			0,888


			0,977





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,022


			3,846


			4,121


			4,396


			4,835





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,14


			1,84


			2,13


			3,46


			6,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,170


			0,394


			0,708


			1,307


			2,538





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,070


			0,161


			0,290


			0,535


			1,039





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,102


			0,237


			0,424


			0,811


			1,523





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,070


			0,161


			0,290


			0,535


			1,039





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22130  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2213


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ 


			bộ 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 635 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,192


			0,479


			0,958


			1,915


			3,591





			


			


			Que hàn


			kg


			0,559


			1,583


			1,899


			2,6


			2,939





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,699


			1,796


			2,447


			


			





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			


			


			


			0,931


			1,397





			


			


			Đất sét


			m3


			0,732


			0,931


			0,998


			1,064


			1,17





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,621


			4,608


			4,938


			5,267


			5,793





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,47


			2,49


			2,85


			4,43


			7,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,241


			1,305


			0,983


			1,698


			3,213





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,099


			0,234


			0,402


			0,695


			1,315





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,144


			0,344


			0,590


			1,019


			1,927





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,099


			0,234


			0,402


			0,695


			1,315





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22140  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2214


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1400 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ 


			bộ 


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 692 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,225


			0,562


			1,123


			2,246


			4,212





			


			


			Que hàn


			kg


			0,656


			1,856


			2,228


			3,05


			3,448





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,819


			2,106


			2,87


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,092


			1,638





			


			


			Đất sét


			m3


			0,858


			1,092


			1,17


			1,248


			1,373





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,247


			5,405


			5,792


			6,178


			6,795





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,76


			3,05


			3,51


			5,44


			9,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,297


			0,716


			1,232


			2,105


			3,911





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,122


			0,293


			0,504


			0,862


			1,601





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,178


			0,429


			0,739


			1,263


			2,346





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,122


			0,293


			0,504


			0,861


			1,601





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22150  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2215


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến <800mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1450 kg/cái


			cái


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 735 kg/cái


			cái


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,256


			0,641


			1,282


			2,563


			4,806





			


			


			Que hàn


			kg


			0,748


			2,118


			2,542


			3,48


			3,934





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,935


			2,403


			3,275


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,246


			1,869





			


			


			Đất sét


			m3


			0,979


			1,246


			1,335


			1,424


			1,566





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,847


			6,168


			6,608


			7,049


			7,754





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,07


			3,67


			4,43


			7,15


			12,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,362


			0,888


			1,602


			2,840


			5,176





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,148


			0,364


			0,656


			1,163


			2,119





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,217


			0,533


			0,961


			1,704


			3,106





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,148


			0,363


			0,658


			1,163


			2,119





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22160  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2216


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến <900mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1520 kg/cái


			cái


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003





			


			


			Ống múc loại: 793 kg/cái


			cái


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,288


			0,721


			1,442


			2,884


			5,407





			


			


			Que hàn


			kg


			0,841


			2,383


			2,86


			3,915


			4,426





			


			


			Thép nhíp


			kg


			1,052


			2,703


			3,685


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,402


			2,103





			


			


			Đất sét


			m3


			1,102


			1,402


			1,502


			1,602


			1,762





			


			


			Nước thi công


			m3


			5,452


			6,939


			7,434


			7,93


			8,723





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,33


			4,13


			4,98


			8,05


			13,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,529


			1,299


			1,802


			3,196


			5,823





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,167


			0,409


			0,738


			1,308


			2,384





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,244


			0,599


			1,081


			1,918


			3,494





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,167


			0,409


			0,738


			1,308


			2,384





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22170  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2217


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến <1000mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1580 kg/cái


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003


			0,003





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003


			0,003





			


			


			Ống múc loại: 824 kg/cái


			cái


			0,002


			0,002


			0,002


			0,003


			0,003





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,320


			0,801


			1,602


			3,204


			6,008





			


			


			Que hàn


			kg


			0,935


			2,648


			3,177


			4,35


			4,917





			


			


			Thép nhíp


			kg


			1,169


			3,004


			4,094


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,558


			2,336





			


			


			Đất sét


			m3


			1,224


			1,558


			1,669


			1,78


			1,958





			


			


			Nước thi công


			m3


			6,058


			7,71


			8,26


			8,811


			9,692





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,59


			4,59


			5,53


			8,94


			15,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,588


			1,443


			2,002


			3,551


			6,470





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,186


			0,454


			0,82


			1,454


			2,649





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,272


			0,666


			1,201


			2,130


			3,882





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,186


			0,454


			0,82


			1,454


			2,649





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22200  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m



BD.22210  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2221


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 596 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ 


			bộ 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Ống múc loại: 409 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,132


			0,33


			0,659


			1,318


			2,471





			


			


			Que hàn


			kg


			0,370


			1,047


			1,257


			1,72


			1,945





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,462


			1,188


			1,619


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			0,616


			0,924





			


			


			Đất sét


			m3


			0,484


			0,616


			0,66


			0,704


			0,774





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,396


			3,049


			3,267


			3,485


			3,833





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,00


			1,63


			1,88


			3,08


			5,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,171


			0,374


			0,650


			1,190


			2,303





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,071


			0,153


			0,266


			0,487


			0,943





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,103


			0,224


			0,390


			0,714


			1,382





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,071


			0,153


			0,266


			0,487


			0,943





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22220  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2222


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ 


			bộ 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 522 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,166


			0,416


			0,831


			1,662


			3,117





			


			


			Que hàn


			kg


			0,467


			1,321


			1,585


			2,17


			2,453





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,583


			1,499


			2,042


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			0,777


			1,166





			


			


			Đất sét


			m3


			0,611


			0,777


			0,833


			0,888


			0,977





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,022


			3,846


			4,121


			4,396


			4,835





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,24


			2,04


			2,36


			3,80


			6,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,207


			0,465


			0,811


			1,462


			2,762





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,086


			0,19


			0,332


			0,599


			1,131





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,125


			0,278


			0,487


			0,877


			1,657





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,086


			0,19


			0,332


			0,599


			1,131





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22230  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2223


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ 


			bộ 


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 635 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,199


			0,498


			0,996


			1,992


			3,735





			


			


			Que hàn


			kg


			0,559


			1,583


			1,899


			2,6


			2,939





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,699


			1,796


			2,447


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			


			


			


			0,931


			1,397





			


			


			Đất sét


			m3


			0,732


			0,931


			0,998


			1,064


			1,17





			


			


			Nước thi công


			m3


			3,621


			4,608


			4,938


			5,267


			5,793





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,60


			2,75


			3,12


			4,83


			8,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,290


			0,665


			1,113


			1,881


			3,469





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,119


			0,272


			0,456


			0,77


			1,42





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,174


			0,399


			0,668


			1,129


			2,082





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,119


			0,272


			0,456


			0,77


			1,42





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22240  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2224


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1400 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ 


			bộ 


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 692 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,232


			0,581


			1,162


			2,324


			4,357





			


			


			Que hàn


			kg


			0,652


			1,846


			2,216


			3,034


			3,429





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,815


			2,095


			2,855


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,086


			1,629





			


			


			Đất sét


			m3


			0,858


			1,092


			1,17


			1,248


			1,373





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,247


			5,405


			5,792


			6,178


			6,795





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,87


			3,20


			3,65


			5,63


			9,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,439


			1,008


			1,299


			2,195


			4,047





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,138


			0,318


			0,532


			0,899


			1,657





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,203


			0,465


			0,779


			1,317


			2,429





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,138


			0,318


			0,532


			0,899


			1,657





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.22250  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2225


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Choòng khoan loại: 1450 kg/cái


			cái 


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ 


			bộ 


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Ống múc loại: 735 kg/cái


			cái


			0,001


			0,001


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Cáp khoan


			kg


			0,266


			0,664


			1,328


			2,656


			4,979





			


			


			Que hàn


			kg


			0,745


			2,11


			2,532


			3,467


			3,919





			


			


			Thép nhíp


			kg


			0,931


			2,394


			3,263


			-


			-





			


			


			Bi hợp kim


			kg


			-


			-


			-


			1,241


			1,862





			


			


			Đất sét


			m3


			0,979


			1,246


			1,335


			1,424


			1,566





			


			


			Nước thi công


			m3


			4,847


			6,168


			6,608


			7,049


			7,754





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,14


			3,66


			4,17


			6,44


			11,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan đập cáp 40 kW


			ca


			0,502


			1,152


			1,484


			2,508


			4,625





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,158


			0,363


			0,608


			1,027


			1,894





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,232


			0,532


			0,890


			1,505


			2,775





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,158


			0,363


			0,608


			1,027


			1,894





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV



Thành phần công việc :



Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.



BD.23100  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m



BD.23110  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2311


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan ≤50m đường kính lỗ khoan <200mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ 


			0,020


			0,020


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ 


			-


			-


			0,050


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ 


			-


			-


			-


			0,070


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,010


			0,013


			0,026


			0,034


			0,038





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,002


			0,003


			0,006


			0,008


			0,009





			


			


			Đất sét


			m3


			0,220


			0,275


			0,344


			0,367


			0,367





			


			


			Nước thi công


			m3 


			1,089


			1,361


			1,702


			1,815


			1,815





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26


			0,33


			0,53


			0,92


			1,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca 


			0,049


			0,062


			0,151


			0,343


			0,778





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca 


			0,029


			0,037


			0,090


			0,205


			0,466





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,018


			0,022


			0,054


			0,123


			0,279





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23120  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm



Đơn vị tính: m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2312


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan ≤50 m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190 +01D295


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M


			bộ 


			0,020


			0,020


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ 


			-


			-


			0,050


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ 


			-


			-


			-


			0,070


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m 


			0,010


			0,013


			0,026


			0,034


			0,038





			


			


			Đầu nối cần


			bộ 


			0,002


			0,003


			0,006


			0,008


			0,009





			


			


			Đất sét


			m3 


			0,317


			0,396


			0,495


			0,528


			0,528





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,568


			1,960


			2,450


			2,614


			2,614





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,36


			0,44


			0,73


			1,25


			2,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca 


			0,059


			0,074


			0,192


			0,453


			1,049





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca 


			0,035


			0,044


			0,115


			0,271


			0,629





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,021


			0,026


			0,069


			0,163


			0,377





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23200  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m 



BD.23210  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2321


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤100 m đường kính lỗ khoan <200mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ 


			0,020


			0,020


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,050


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			 bộ


			-


			-


			-


			0,070


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,011


			0,014


			0,027


			0,035


			0,040





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,002


			0,003


			0,007


			0,009


			0,010





			


			


			Đất sét


			m3


			0,220


			0,275


			0,344


			0,367


			0,367





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,089


			1,361


			1,702


			1,815


			1,815





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,29


			0,36


			0,61


			1,07


			2,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca


			0,063


			0,079


			0,189


			0,425


			0,968





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,038


			0,048


			0,114


			0,255


			0,581





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,022


			0,028


			0,068


			0,153


			0,348





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23220  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2322


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤100 m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190+01D295


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ 


			0,020


			0,020


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ 


			-


			-


			0,050


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ 


			-


			-


			-


			0,070


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,011


			0,014


			0,027


			0,035


			0,040





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,002


			0,003


			0,007


			0,009


			0,010





			


			


			Đất sét


			m3


			0,317


			0,396


			0,495


			0,528


			0,528





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,568


			1,960


			2,450


			2,614


			2,614





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,39


			0,48


			0,83


			1,46


			2,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca


			0,075


			0,094


			0,241


			0,561


			1,320





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,045


			0,056


			0,145


			0,337


			0,792





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,027


			0,034


			0,087


			0,202


			0,474





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23300  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m 



BD.23310  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2331


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m đường kính lỗ khoan <200mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M 


			bộ 


			0,020


			0,020


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C 


			bộ 


			-


			-


			0,050


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T 


			bộ 


			-


			-


			-


			0,070


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,011


			0,014


			0,028


			0,037


			0,041





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,007


			0,009


			0,010





			


			


			Đất sét


			m3


			0,220


			0,275


			0,344


			0,367


			0,367





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,089


			1,361


			1,702


			1,815


			1,815





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,32


			0,40


			0,69


			1,26


			2,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca


			0,080


			0,099


			0,232


			0,521


			1,193





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,047


			0,059


			0,098


			0,312


			0,716





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,029


			0,036


			0,083


			0,187


			0,428





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23320  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2332


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190 +01D295


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M 


			bộ 


			0,02


			0,02


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C 


			bộ 


			-


			-


			0,05


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T 


			bộ 


			-


			-


			-


			0,070


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			 m


			0,011


			0,014


			0,028


			0,037


			0,041





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,007


			0,009


			0,010





			


			


			Đất sét


			m3


			0,317


			0,396


			0,495


			0,528


			0,528





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,568


			1,960


			2,450


			2,614


			2,614





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,42


			0,52


			0,93


			1,69


			3,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca


			0,093


			0,116


			0,296


			0,684


			1,614





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,055


			0,069


			0,177


			0,410


			0,968





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,034


			0,042


			0,106


			0,246


			0,580





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23400  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m 



BD.23410  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2341


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤200 m đường kính lỗ khoan < 200 mm


			Vật liệu



Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M 


			bộ 


			0,02


			0,02


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C 


			bộ 


			-


			-


			0,05


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T 


			bộ 


			-


			-


			-


			0,070


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,012


			0,015


			0,029


			0,039


			0,043





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,007


			0,010


			0,011





			


			


			Đất sét


			m3


			0,220


			0,275


			0,344


			0,367


			0,367





			


			


			Nước thi công


			m3


			0,871


			1,089


			1,361


			1,452


			1,452





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35


			0,44


			0,79


			1,47


			3,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca


			0,097


			0,121


			0,282


			0,632


			1,456





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,058


			0,073


			0,170


			0,379


			0,874





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,035


			0,044


			0,101


			0,227


			0,523





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








BD.23420  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.2342


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan từ 200 mm đến <300mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D132+01D190 +01D295


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại M 


			bộ 


			0,02


			0,02


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C 


			bộ 


			-


			-


			0,05


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T 


			bộ 


			-


			-


			-


			0,07


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ 


			- 


			- 


			- 


			-


			0,1





			


			


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			0,012


			0,015


			0,029


			0,039


			0,043





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,007


			0,010


			0,011





			


			


			Đất sét


			m3


			0,317


			0,396


			0,495


			0,528


			0,528





			


			


			Nước thi công


			m3


			1,568


			1,960


			2,450


			2,614


			2,614





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,46


			0,58


			1,05


			1,96


			4,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 54 cv


			ca


			0,114


			0,142


			0,358


			0,827


			1,960





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,068


			0,085


			0,215


			0,496


			1,176





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,041


			0,051


			0,129


			0,297


			0,704





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			1


			2


			3


			4


			5








KHOAN  GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV



Thành phần công việc :



Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.



BD.24000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m



BD.24100  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.241


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ 


			0,015


			0,015


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại C


			bộ 


			-


			-


			0,038


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại T


			bộ 


			-


			-


			-


			0,053


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay- loại K


			bộ 


			- 


			- 


			- 


			-


			0,075





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,010


			0,013


			0,026


			0,034


			0,038





			


			


			Đầu nối cần


			bộ 


			0,002


			0,003


			0,006


			0,008


			0,009





			


			


			Sét bột Bentonít


			kg 


			59,126


			73,908


			92,385


			98,545


			98,545





			


			


			Nước thi công


			m3


			2,270


			2,838


			3,548


			3,784


			3,784





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,66


			0,82


			1,35


			2,29


			3,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,079


			0,118


			0,266


			0,278


			0,294





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca 


			0,047


			0,071


			0,160


			0,167


			0,177





			


			


			Máy bơm nước 2 kW


			ca


			0,028


			0,035


			0,128


			0,133


			0,141





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24200  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.242


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390+01D490


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,038


			0,038


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,078


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,088


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,111





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,019


			0,024


			0,040


			0,045


			0,050





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,005


			0,006


			0,009


			0,010


			0,012





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg 


			74,580


			93,225


			116,532


			124,300


			124,300





			


			


			Nước thi công 


			m3


			2,864


			3,580


			4,475


			4,773


			4,773





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,80


			1,00


			1,64


			2,79


			3,81





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,083


			0,124


			0,279


			0,372


			0,403





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,049


			0,074


			0,167


			0,222


			0,241





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,030


			0,037


			0,144


			0,167


			0,206





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24300  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.243


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390+01D490+01D590


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,058


			0,058


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,114


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,120


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,144





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,027


			0,034


			0,053


			0,056


			0,062





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,008


			0,011


			0,012


			0,015





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			89,362


			111,702


			139,628


			148,937


			148,937





			


			


			Nước thi công 


			m3


			3,431


			4,289


			5,362


			5,719


			5,719





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,19


			1,49


			2,45


			4,17


			5,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,121


			0,181


			0,407


			0,426


			0,451





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,073


			0,109


			0,245


			0,257


			0,272





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,043


			0,054


			0,196


			0,205


			0,217





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24400  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.244


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,059


			0,059


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,113


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,121


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,143





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,030


			0,038


			0,056


			0,059


			0,075





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,007


			0,009


			0,013


			0,014


			0,119





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			104,815


			131,019


			163,774


			174,693


			174,693





			


			


			Nước thi công 


			m3


			4,025


			5,031


			6,289


			6,708


			6,708





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,39


			1,74


			2,85


			4,85


			6,61





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,134


			0,201


			0,453


			0,473


			0,497





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,081


			0,121


			0,272


			0,285


			0,299





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,048


			0,060


			0,229


			0,240


			0,252





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.245


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến <800mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390+01D490+01D590 +01D690 +01D790


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,060


			0,060


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,110


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,120


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,140





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,033


			0,041


			0,059


			0,062


			0,089





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,014


			0,015


			0,222





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			119,598


			149,497


			186,871


			199,329


			199,329





			


			


			Nước thi công 


			m3


			4,593


			5,741


			7,176


			7,654


			7,654





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,59


			1,99


			3,25


			5,54


			7,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,148


			0,221


			0,498


			0,520


			0,544





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,089


			0,133


			0,299


			0,313


			0,327





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,053


			0,066


			0,263


			0,275


			0,287





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.246


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến <900mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390 +01D490+01D590+ 01D690+01D790 +01D890


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,061


			0,061


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,108


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,117


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,140





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,037


			0,046


			0,064


			0,068


			0,089





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,015


			0,016


			0,222





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			134,547


			168,184


			210,229


			224,245


			224,245





			


			


			Nước thi công 


			m3


			5,166


			6,458


			8,073


			8,611


			8,611





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,79


			2,23


			3,66


			6,23


			8,51





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,161


			0,241


			0,543


			0,570


			0,601





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,097


			0,145


			0,326


			0,344


			0,362





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,058


			0,072


			0,293


			0,308


			0,324





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.24700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900 mm ĐẾN < 1000 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.247


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến <1000mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390+01D490+01D590 +01D690+01D790+01D890+01D990


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,063


			0,063


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,109


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,118


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,143





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,040


			0,050


			0,069


			0,073


			0,089





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,016


			0,017


			0,222





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			149,497


			186,871


			233,588


			249,161


			249,161





			


			


			Nước thi công 


			m3


			5,741


			7,176


			8,970


			9,568


			9,568





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,99


			2,48


			4,07


			6,93


			9,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,175


			0,262


			0,590


			0,623


			0,662





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,105


			0,157


			0,353


			0,373


			0,396





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,062


			0,078


			0,323


			0,341


			0,362





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.25000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m



BD.25100  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.251


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,018


			0,018


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,046


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,065


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,092





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,013


			0,016


			0,032


			0,042


			0,047





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,008


			0,010


			0,012





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			59,126


			73,908


			92,385


			98,545


			98,545





			


			


			Nước thi công 


			m3


			2,799


			3,499


			4,374


			4,666


			4,666





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,50


			0,63


			1,03


			1,76


			2,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,055


			0,068


			0,185


			0,439


			0,462





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,033


			0,041


			0,111


			0,264


			0,277





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,020


			0,025


			0,066


			0,111


			0,166





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.25200  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.252


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390 +01D490


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,046


			0,046


			-


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,096


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,108


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,136





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,023


			0,029


			0,049


			0,056


			0,062





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,007


			0,011


			0,013


			0,015





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			74,580


			93,225


			116,532


			124,300


			124,300





			


			


			Nước thi công 


			m3


			3,531


			4,414


			5,517


			5,885


			5,885





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,99


			1,23


			2,02


			3,44


			4,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,102


			0,153


			0,344


			0,459


			0,498





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,061


			0,092


			0,207


			0,276


			0,299





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,037


			0,046


			0,108


			0,205


			0,223





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.25300  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.253


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390



+01D490+01D590


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,071


			0,071


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,141


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,148


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,178





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,034


			0,042


			0,066


			0,069


			0,077





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,014


			0,015


			0,019





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			89,362


			111,702


			139,628


			148,937


			148,937





			


			


			Nước thi công 


			m3


			4,231


			5,289


			6,611


			7,052


			7,052





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,47


			1,84


			3,01


			5,13


			6,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,149


			0,223


			0,502


			0,525


			0,556





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,090


			0,134


			0,302


			0,315


			0,334





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,054


			0,067


			0,182


			0,253


			0,268





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.25400  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.254


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,073


			0,073


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,139


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,149


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			- 


			-


			- 


			-


			0,176





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,038


			0,047


			0,069


			0,073


			0,093





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,009


			0,011


			0,016


			0,017


			0,146





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			104,815


			131,019


			163,774


			174,693


			174,693





			


			


			Nước thi công 


			m3


			4,962


			6,203


			7,754


			8,271


			8,271





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,72


			2,14


			3,51


			5,98


			8,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,166


			0,248


			0,558


			0,584


			0,613





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,100


			0,149


			0,335


			0,351


			0,368





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,059


			0,074


			0,212


			0,296


			0,311





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.26000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m



BD.26100  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.261


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,019


			0,019


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,048


			


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,068


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			- 


			0,097





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,014


			0,017


			0,033


			0,044


			0,049





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,008


			0,011


			0,012





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			59,126


			73,908


			92,385


			98,545


			98,545





			


			


			Nước thi công 


			m3


			2,934


			3,667


			4,584


			4,889


			4,889





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,53


			0,66


			1,08


			1,85


			2,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,057


			0,086


			0,194


			0,462


			0,485





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,035


			0,052


			0,117


			0,279


			0,293





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,021


			0,026


			0,069


			0,165


			0,193





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.26200  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.262


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390+01D490


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,049


			0,049


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,101


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,113


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,143





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,025


			0,031


			0,051


			0,058


			0,065





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,007


			0,011


			0,013


			0,016





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			74,580


			93,225


			116,532


			124,300


			124,300





			


			


			Nước thi công 


			m3


			3,700


			4,625


			5,781


			6,167


			6,167





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,03


			1,29


			2,12


			3,60


			4,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,107


			0,16


			0,360


			0,481


			0,521





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,064


			0,096


			0,216


			0,288


			0,312





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,038


			0,048


			0,161


			0,215


			0,233





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.26300  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.263


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390 +01D490+01D590


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,074


			0,074


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,147


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,155


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,186





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,035


			0,044


			0,069


			0,073


			0,081





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,008


			0,010


			0,014


			0,016


			0,019





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			89,362


			111,702


			139,628


			148,937


			148,937





			


			


			Nước thi công 


			m3


			4,434


			5,542


			6,927


			7,389


			7,389





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,54


			1,93


			3,16


			5,38


			7,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,156


			0,234


			0,527


			0,551


			0,584





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,094


			0,14


			0,315


			0,329


			0,349





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,056


			0,070


			0,253


			0,265


			0,281





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.27000  KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m



BD.27100  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.271


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,020


			0,020


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,050


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,070


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			- 


			- 


			- 


			-


			0,100





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,014


			0,017


			0,034


			0,045


			0,050





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,003


			0,004


			0,009


			0,011


			0,013





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			59,126


			73,908


			92,385


			98,545


			98,545





			


			


			Nước thi công 


			m3


			3,024


			3,780


			4,725


			5,040


			5,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			0,54


			0,68


			1,12


			1,90


			3,15





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,059


			0,074


			0,200


			0,474


			0,554





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,035


			0,044


			0,119


			0,285


			0,332





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,022


			0,027


			0,072


			0,171


			0,239





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.27200  ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm



Đơn vị tính: 1m khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Cấp đá





			


			


			


			


			


			IV


			III


			II


			I





			BD.272


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng gồm:


			


			


			


			


			


			





			


			


			01D310+01D390 +01D490


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại M


			bộ


			0,050


			0,050


			- 


			-


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại C


			bộ


			-


			-


			0,104


			- 


			-





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại T


			bộ


			-


			-


			-


			0,117


			- 





			


			


			Bộ choòng nón xoay-loại K


			bộ


			-


			-


			-


			-


			0,147





			


			


			Cần khoan D 114 mm


			m


			0,025


			0,031


			0,053


			0,060


			0,067





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,006


			0,008


			0,012


			0,014


			0,016





			


			


			Sét bột Bentonít 


			kg


			74,580


			93,225


			116,532


			124,300


			124,300





			


			


			Nước thi công 


			m3


			3,814


			4,768


			5,960


			6,358


			6,358





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3 


			công


			1,07


			1,33


			2,20


			3,63


			5,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan xoay 300 cv


			ca


			0,110


			0,165


			0,371


			0,495


			0,614





			


			


			Máy trộn dung dịch 750 lít


			ca


			0,066


			0,099


			0,223


			0,297


			0,368





			


			


			Máy bơm nước 2 kW 


			ca


			0,040


			0,050


			0,166


			0,222


			0,275





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








BD.28000  LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG



BD.28100  KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính:1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			


			


			89


			108


			127


			146


			168


			194





			BD.281


			Nối ống bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Que hàn


			kg


			0,075


			0,092


			0,108


			0,124


			0,142


			0,164





			


			


			Ô xy


			chai


			0,013


			0,013


			0,013


			0,014


			0,014


			0,015





			


			


			Khí gas


			kg


			0,026


			0,026


			0,026


			0,028


			0,028


			0,030





			


			


			Sắt tròn


			kg


			0,150


			0,150


			0,150


			0,220


			0,220


			0,290





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,22


			0,22


			0,24


			0,25


			0,26


			0,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,054


			0,056


			0,060


			0,062


			0,066


			0,069





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			0,054


			0,056


			0,060


			0,062


			0,066


			0,069





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



Đơn vị tính:1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			


			


			219


			273


			325


			350


			377


			426





			BD.281


			Nối ống bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Que hàn


			kg


			0,270


			0,336


			0,401


			0,431


			0,465


			0,525





			


			


			Ô xy


			chai


			0,015


			0,016


			0,017


			0,018


			0,018


			0,035





			


			


			Khí gas


			kg


			0,030


			0,032


			0,034


			0,036


			0,036


			0,070





			


			


			Sắt tròn


			kg


			0,290


			0,360


			0,430


			0,510


			0,600


			0,680





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,31


			0,33


			0,38


			0,39


			0,43


			0,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,078


			0,084


			0,095


			0,098


			0,108


			0,122





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,078


			0,084


			0,095


			0,098


			0,108


			0,122





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			07


			08


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



Đơn vị tính:1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			


			


			450


			477


			529


			630


			720


			820





			BD.281


			Nối ống bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Que hàn


			kg


			0,555


			0,588


			0,826


			0,984


			1,125


			1,281





			


			


			Ô xy


			chai


			0,035


			0,038


			0,040


			0,040


			0,050


			0,063





			


			


			Khí gas


			kg


			0,070


			0,076


			0,080


			0,080


			0,100


			0,126





			


			


			Sắt tròn


			kg


			0,480


			0,520


			0,550


			0,570


			0,600


			0,632





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,50


			0,50


			0,52


			0,57


			0,59


			0,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,124


			0,125


			0,129


			0,142


			0,149


			0,156





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,124


			0,125


			0,160


			0,191


			0,242


			0,307





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			13


			14


			15


			16


			17


			18








Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.28200  KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN



Thành phần công việc :



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			


			


			89


			108


			127


			146


			168





			BD.282


			Nối ống bằng phương pháp nối ren


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,104


			0,126


			0,147


			0,243


			0,282





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,11


			0,13


			0,13


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,028


			0,029


			0,032


			0,033


			0,036





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính:1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm )





			


			


			


			


			194


			219


			273


			325


			377





			BD.282


			Nối ống bằng phương pháp nối ren


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống


			m


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005


			1,005





			


			


			Mỡ bôi trơn


			kg


			0,329


			0,373


			0,464


			0,550


			0,728





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,15


			0,18


			0,20


			0,24


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,037


			0,044


			0,049


			0,060


			0,062





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09


			10








Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.28300  CHỐNG ỐNG



Thành phần công việc



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m ống



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			377


			426


			477


			529


			630


			720





			BD.283


			Chống ống


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống chống


			m


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Que hàn


			kg


			0,523


			0,751


			0,838


			0,896


			1,098


			1,271





			


			


			Ô xy


			chai


			0,025


			0,049


			0,053


			0,056


			0,056


			0,070





			


			


			Khí gas


			kg


			0,050


			0,098


			0,106


			0,112


			0,112


			0,140





			


			


			Sắt tròn


			kg


			0,480


			0,500


			0,520


			0,550


			0,570


			0,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,65


			0,73


			0,75


			0,78


			0,85


			0,89





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,163


			0,183


			0,188


			0,194


			0,212


			0,223





			


			


			Mày hàn 23 kW


			ca


			0,108


			0,122


			0,125


			0,160


			0,191


			0,242





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác chống ống khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.29000  THỔI RỬA GIẾNG KHOAN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



BD.29100  ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN < 100 m



Đơn vị tính: 1m ống lọc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống lọc ( mm )





			


			


			


			


			<219


			<300


			<450


			≥450





			BD.291


			Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng <100m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60


			m 


			0,500


			0,500


			0,500


			0,500





			


			


			Ống nâng nước D200


			m


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			


			Ống gió D50


			m


			0,018


			0,018


			0,018


			0,018





			


			


			Que hàn


			kg


			0,200


			0,300


			0,400


			0,500





			


			


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,20


			1,50


			1,80


			2,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,160


			0,200


			0,280


			0,340





			


			


			Máy nén khí diezen 660m3/h


			ca


			1,000


			1,500


			


			





			


			


			Máy nén khí diezen 1260m3/h


			ca


			


			


			1,000


			1,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,100


			0,120


			0,140


			0,160





			


			01


			02


			03


			04








BD.29200  ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m



Đơn vị tính: 1m ống lọc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống lọc ( mm )





			


			


			


			


			<219


			<300


			<450





			BD.292


			Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 100 đến ≤150m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60


			m 


			0,500


			0,500


			0,500





			


			


			Ống nâng nước: D200


			m


			0,280


			0,280


			0,280





			


			


			Ống gió: D50


			m


			0,020


			0,020


			0,020





			


			


			Que hàn



Thùng đo lưu lượng


			kg 



cái


			0,224



0,050


			0,336



0,050


			0,448



0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,34


			1,68


			2,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,192


			0,240


			0,336





			


			


			Máy nén khí diezen 660m3/h


			ca


			1,500


			2,250


			





			


			


			Máy nén khí diezen 1260m3/h


			ca


			


			


			1,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,105


			0,126


			0,147





			


			01


			02


			03








BD.29300  ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m



Đơn vị tính:1m ống lọc



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống lọc ( mm )





			


			


			


			


			<219


			<300





			BD.293


			Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 150 đến ≤200m


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60


			m 


			0,500


			0,500





			


			


			Ống nâng nước: D200


			m 


			0,288


			0,288





			


			


			Ống gió: D50


			m


			0,020


			0,020





			


			


			Que hàn


			kg


			0,230


			0,345





			


			


			Thùng đo lưu lượng 



Vật liệu khác


			cái



%


			0,050



5


			0,050



5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,38


			1,73





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan giếng


			ca


			0,208


			0,260





			


			


			Máy nén khí diezen 1260m3/h


			ca


			1,000


			1,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,108


			0,129





			


			01


			02








Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác thổi rửa giếng khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.29400  CHÈN SỎI, SÉT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chèn sỏi


			Chèn sét





			BD.294


			Chèn sỏi, chèn sét


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sỏi chèn


			m3


			1,030


			





			


			


			Sét chèn


			m3


			


			1,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,20


			0,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan


			ca


			0,150


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			





			


			01


			02








Hướng dẫn áp dụng: Máy khoan trong công tác chèn sỏi tính theo loại đã dùng để khoan giếng.



BD.31100  VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN



Thành phần công việc:



Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 10m3 mùn khoan



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển (km)





			


			


			


			


			≤0,5


			≤1


			≤2


			≤3


			≤4





			BD.311


			Vận chuyển mùn khoan


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,14


			0,15


			0,19


			0,22


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Xe bồn hút mùn, dung tích - 3 m3


			ca


			0,476


			0,516


			0,629


			0,742


			0,828





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: 10m3 mùn khoan



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cự ly vận chuyển (km)





			


			


			


			≤5


			≤6


			≤7


			≤8


			≤9


			≤10





			BD.311


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,27


			0,30


			0,32


			0,34


			0,36


			0,37





			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			Xe bồn hút mùn, dung tích - 3 m3


			ca


			0,915


			0,992


			1,068


			1,144


			1,192


			1,239





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11








BD.32000  LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC



BD.32100  LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của sản phẩm.



- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.



- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.



- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.



- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.321


			Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa


			Vật liệu


			


			





			


			


			Chụp lọc


			cái


			1,00





			


			


			Vữa ximăng M100


			lít


			0,15





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,03





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Trong định mức chưa tính hao phí về bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc.



BD.32200  LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI



Thành phần công việc:



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.



- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.



- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.



- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm... của các tấm kính sau khi gắn vữa.



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.322


			Lắp đặt chậu điện giải


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vỏ chậu điện giải 724x174


			bộ


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,94





			


			01








Quy định áp dụng định mức: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì định mức lắp đặt chậu bằng 0,5 nhân công lắp trong bảng.



BD.40000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY



BD.41000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, ĐÈN THOÁT HIỂM



BD.41100  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY



BD.41110  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU BÁO VÀ ĐẦU BÁO CHÁY



Thành phần công việc:



Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đầu báo, lắp đặt đế đầu báo vào trần, đấu nối dây tín hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 10 đầu



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4111


			Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đế đầu báo cháy và đầu báo cháy


			bộ


			10





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M8


			bộ


			20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,87





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,87





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,68





			


			1








BD.41120  LẮP ĐẶT ĐÈN BÁO CHÁY



Thành phần công việc:



Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đèn báo cháy, lắp đặt đèn báo cháy vào trần, vào tường, đấu nối dây tín hiệu vào đèn báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 5 đèn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4112


			Lắp đặt đèn báo cháy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đèn báo cháy


			bộ


			5





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M8


			bộ


			10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,35





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,82





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,75





			


			1








BD.41130  LẮP ĐẶT NÚT ẤN BÁO CHÁY KHẨN CẤP



Thành phần công việc:



Đo đạc tường nhà để lấy dấu và đục lỗ cho nút ấn báo cháy khẩn cấp, lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp vào tường, đấu nối dây tín hiệu và nút ấn báo cháy khẩn cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 5 nút



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4113


			Lắp đặt nút báo cháy khẩn cấp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Nút báo cháy khẩn cấp


			bộ


			5





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M6


			bộ


			10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			1,50





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,37





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,37





			


			1








BD.41140  LẮP ĐẶT CHUÔNG BÁO CHÁY



Thành phần công việc:



Đo đạc tường nhà để lấy dấu đế chuông báo cháy, lắp đặt chuông và dây tín hiệu chuông báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 5 chuông



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4114


			Lắp đặt chuông báo cháy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Chuông báo cháy


			bộ


			5





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M6


			bộ


			10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,82





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,82





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,41





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,75





			


			1








BD.41150  LẮP ĐẶT TRUNG TÂM XỬ LÝ TÍN HIỆU BÁO CHÁY



Thành phần công việc:



- Đo đạc và lấy dấu để lắp đặt tủ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy tự động, lắp bảng mạch và ắc quy biến áp vào trung tâm;



- Kiểm tra cáp tín hiệu toàn bộ hệ thống, kiểm tra bộ nạp ắc quy, kiểm tra chế độ toàn hệ thống, luồn cáp từ tủ trung tâm ra ngoài, do độ cách điện của từng tuyến cáp;



- Thu dọn, vệ sinh.



Đơn vị tính: 1 trung tâm



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4115


			Lắp đặt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,10





			


			


			Đinh vít nở M8


			bộ


			4,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			1,30





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,30





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,12





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,86





			


			1








BD.41160  LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC CÁC LOẠI CHỮA CHÁY



Thành phần công việc:



- Tháo dỡ máy bơm; đo đạc, đánh dấu vị trí lắp đặt; lắp đặt máy; lắp đặt đường ống nước vào ra với máy;



- Kiểm tra xăng dầu và ắc quy đối với máy bơm xăng, kiểm tra điện nguồn đối với máy bơm điện;



- Thu dọn, vệ sinh.



Đơn vị tính: 1 máy



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4116


			Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đệm cao su


			m2


			0,01





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,10





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			1,50





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,80





			


			


			Đồng hồ áp lực


			ca


			0,80





			


			1








BD.41170  LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM



Thành phần công việc:



- Đo đạc lấy dấu, lắp đèn thoát hiểm vào vị trí; đấu nối dây nguồn và lắp đặt ắc quy vào đèn;



- Vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 5 đèn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.4117


			Lắp đặt đèn thoát hiểm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đèn thoát hiểm


			bộ


			5,0





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1





			


			


			Đinh vít nở M6


			bộ


			10,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 5,0/8


			công


			0,73





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,73





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,34





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,78





			


			1








BD.42000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH GIỚI VÀ BẢO VỆ



BD.42100  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CAMERA



Thành phần công việc:



- Nghiên cứu tài hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;



- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng trước khi thi công;



- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;



- Đo, lấy dấu, khoan lỗ, lắp chân đến camera;



- Xác định vị trí lắp monitor;



- Lắp đặt camera và monitor, các phụ kiện (hộp che, đầu quay, ống kính...);



- Làm đầu connector, đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào camera, vào monitor và bàn điều khiển;



- Kiểm tra toàn bộ công việc;



- Vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 1 thiết bị



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Camera


			Monitor


			Bản điều khiển tín hiệu hình





			BD.421


			Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,05


			0,03


			0,1





			


			


			Nhựa thông


			kg


			0,01


			0,01


			0,03





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,2


			-


			0,2





			


			


			Đinh vít nở M5


			bộ


			4


			


			-





			


			


			Gen nilon cách điện Φ6


			m


			-


			1,5


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,65


			0,65


			0,35





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,53


			1,25


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,86


			-


			-





			


			


			Vôn mét điện tử


			ca


			0,86


			-


			1,48





			


			


			Đồng hồ vạn năng


			ca


			0,86


			0,29


			-





			


			01


			02


			03








BD.42200  LẮP ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN, BỘ CHUYỂN MẠCH VÀ CÁC ĐẦU BÁO TỪ CỦA HỆ THỐNG CAMERA



Thành phần công việc:



- Nghiên cứu tài liệu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;



- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;



- Lắp đặt bộ điều khiển quay quét;



- Lắp đặt bộ điều khiển ống kính, Zoom;



- Điều chỉnh bộ gạt nước;



- Lắp đặt đấu nối chuyển mạch thị tần, lắp đặt điều chỉnh bộ chia hình;



- Điều chỉnh bộ quét lần lượt ảnh cáo Camera, điều chỉnh để ghi băng kiểm tra;



- Đo đạc lấy dấu, đục rãnh khung cửa gỗ, đấu chìm dây;



- Khoan taro, bắt vít sắt, lắp đặt hộp đầu báo cố định và di động;



- Lắp đặt nam châm, đấu báo vào vị trí;



- Trát bả matít sơn hoá trang;



- Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu vào thiết bị;



- Lắp hộp che, đầu báo;



- Vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bộ điều khiển


			Bộ chuyển mạch


			Đầu báo từ vào cửa gỗ


			Đầu báo từ bọc nhôm vào cửa sắt





			BD.422


			Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Thiếc hàn 


			kg 


			0,01


			0,01


			0,03


			0,03





			


			


			Nhựa thông


			kg 


			-


			-


			0,01


			0,01





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,1


			0,1


			-


			-





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,03


			0,03


			0,015


			0,15





			


			


			Giấy ráp số 0


			tờ


			-


			-


			1,0


			1,0





			


			


			Ma tít


			kg


			-


			-


			0,3


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,06


			0,70


			0,41


			033





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,70


			0,81


			0,78





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan 1kW


			ca


			-


			-


			0,40


			0,65





			


			


			Vôn mét điện tử


			ca


			-


			-


			0,40


			0,65





			


			01


			02


			03


			04








BD.42300  LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI (TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG)



Thành phần công việc:



- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;



- Tháo dỡ vỏ, tấm cách nhiệt;



- Lấy dấu khoan lỗ;



- Lắp đặt bộ phát tia hồng ngoại;



- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào bộ phát tia hồng ngoại;



- Kiểm tra toàn bộ công việc đã lắp đặt;



- Vệ sinh, thu dọn.



Đơn vị tính: 1 bộ (phát, thu)



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.423


			Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đinh vít nở M4


			bộ


			4,0





			


			


			Đinh vít nở M3


			bộ


			4,0





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,03





			


			


			Nhựa thông


			kg


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			0,36





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,72





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			0,32





			


			


			Vôn mét điện tử


			ca


			0,32





			


			01








BD.42400  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÁO ĐỘNG



Thành phần công việc:



- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;



- Nhận, kiểm tra toàn bộ thiết bị, vật tư vận chuyển tới vị trí lắp đặt;



- Lắp đặt thiết bị, đấu nối dây nguồn vào trung tâm, dây tín hiệu vào trung tâm;



- Kiểm tra công việc đã lắp đặt.



Đơn vị tính: 5 tủ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			BD.424


			Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thiếc hàn


			kg


			0,15





			


			


			Nhựa thông


			kg


			0,01





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			Kỹ sư 4,0/8


			công


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,0





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 1 kW


			ca


			1,25





			


			


			Vôn mét điện tử


			ca


			0,71





			


			


			Máy hiện sóng 2 tia (Oscilograf)


			ca


			0,71





			


			01








PHỤ LỤC



BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC KHOAN GIẾNG



			Cấp đá


			Tên các loại đá





			Đặc biệt


			- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			


			- Đá Quắczit các loại.



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá





			I


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.





			II


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.





			


			- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.





			III


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.



- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.





			


			- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.





			IV


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.





			


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.








Quy định áp dụng định mức: Khoan tạo giếng vào đá cấp đặc biệt áp dụng định mức khoan giếng đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan tương ứng.



MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			THUYẾT MINH





			


			CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH





			


			LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH





			BA.11000


			Lắp đặt quạt các loại





			BA.11100


			Lắp đặt quạt điện





			BA.11200


			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió





			BA.11300


			Lắp đặt quạt ly tâm





			BA.12000


			Lắp đặt máy điều hoà không khí (Điều hoà cục bộ)





			BA.12100


			Lắp đặt máy điều hoà 2 cục





			BA.13000


			Lắp đặt các loại đèn





			BA.13100


			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp





			BA.13200


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m





			BA.13300


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m





			BA.13400


			Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m





			BA.13500


			Lắp đặt các loại đèn chùm





			BA.13600


			Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác





			BA.14000


			Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn





			BA.14100


			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn





			BA.14200


			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn





			BA.14300


			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn





			BA.14400


			Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn





			BA.15000


			Lắp đặt phụ kiện đường dây





			BA.15100


			Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường





			BA.15200


			Lắp đặt các loại sứ hạ thế





			BA.15300


			Lắp đặt puli





			BA.15400


			Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat





			BA.16000


			Kéo dải các loại dây dẫn





			BA.16100


			Lắp đặt dây đơn





			BA.16200


			Lắp đặt dây dẫn 2 ruột





			BA.16300


			Lắp đặt dây dẫn 3 ruột





			BA.16400


			Lắp đặt dây dẫn 4 ruột





			BA.17000


			Lắp đặt các loại thiết bị đóng ngắt





			BA.17100


			Lắp công tắc





			BA.17200


			Lắp ổ cắm





			BA.17300


			Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp





			BA.17400


			Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều





			BA.17500


			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều





			BA.18000


			Lắp đặt các loại thiết bị đo lường bảo vệ





			BA.18100


			Lắp đặt các loại đồng hồ





			BA.18200


			Lắp đặt các automat loại 1 pha





			BA.18300


			Lắp đặt các automat loại 3 pha





			BA.18400


			Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy





			BA.18500


			Lắp đặt công tơ điện





			BA.18600


			Lắp đặt chuông điện





			BA.19000


			Hệ thống chống sét





			BA.19100


			Gia công và đóng cọc chống sét





			BA.19200


			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất





			BA.19300


			Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà





			BA.19400


			Gia công các kim thu sét





			BA.19500


			Lắp đặt kim thu sét





			


			LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG





			BA.20000


			Lắp đặt cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn





			BA.21000


			Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột ngang





			BA.22000


			Lắp đặt chụp đầu cột





			BA.23000


			Lắp đặt cần đèn các loại





			BA.23100


			Lắp đặt cần đèn D60





			BA.23200


			Lắp đặt cần đèn chữ S





			BA.23300


			Lắp đặt choá đèn, chao cao áp





			BA.24000


			Lắp đặt các loại xà, sứ





			BA.24100


			Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp





			BA.24200


			Lắp đặt xà





			BA.25000


			Lắp đặt tiếp địa





			BA.25100


			Lắp đặt tiếp địa cho cột điện





			BA.25200


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm





			BA.25300


			Lắp đặt tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo





			BA.30000


			Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp đặt bảng điện của cột, lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện





			BA.31000


			Kéo dây, cáp trên lưới điện chiếu sáng





			BA.32000


			Làm đầu cáp khô





			BA.33000


			Rải cáp ngầm





			BA.34000


			Luồn cáp ngầm của cột





			BA.35000


			Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột





			BA.35100


			Lắp bảng điện cửa cột





			BA.35200


			Lắp cửa cột





			BA.36000


			Luồn dây lên đèn





			BA.36100


			Luồn dây từ cáp treo lên đèn





			BA.36200


			Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn





			BA.37000


			Lắp giá đỡ tủ điện, tủ điều khiển chiếu sáng





			BA.37100


			Lắp giá đỡ tủ điện





			BA.37200


			Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng





			BA.38000


			Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ





			BA.39000


			Lắp đặt đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc





			


			CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG





			BB.10000


			Lắp đặt ống, cống hộp bê tông các loại





			BB.11000


			Lắp đặt ống bê tông





			BB.11100


			Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công





			BB.11200


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu





			BB.12000


			Lắp đặt cống hộp bê tông





			BB.12100


			Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m





			BB.12200


			Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m





			BB.13000


			Nối ống bê tông, lắp đặt gối đỡ ống bê tông





			BB.13100


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công





			BB.13200


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần cẩu





			BB.13300


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)





			BB.13400


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)





			BB.13500


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm





			BB.13600


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su





			BB.13700


			Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống





			BB.14000


			Nối cống hộp bê tông





			BB.14100


			Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng





			BB.14200


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng





			BB.20000


			Lắp đặt ống gang, nối ống gang





			BB.21000


			Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m





			BB.22000


			Nối ống gang các loại





			BB.22100


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm





			BB.22200


			Nối ống gang bằng gioăng cao su





			BB.22300


			Nối ống gang bằng mặt bích





			BB.30000


			Lắp đặt ống thép các loại





			BB.31000


			Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn hai đoạn ống dài 6m





			BB.32000


			Lắp đặt ống thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m





			BB.33000


			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương măng sông đoạn ống dài 8m





			BB.40000


			Lắp đặt ống nhựa các loại





			BB.41000


			Lắp đặt ống nhựa PVC





			BB.42000


			Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng pháp hàn đoạn ống dài 6m





			BB.43000


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE





			BB.44000


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông





			BB.45000


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, dán keo





			BB.46000


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt





			BB.50000


			Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại





			BB.51000


			Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m





			BB.60000


			Lắp đặt đường ống thông gió





			BB.61000


			Lắp đặt ống thông gió hộp





			BB.62000


			Lắp đặt ống thông gió tròn





			BB.70000


			Lắp đặt phụ tùng đường ống





			BB.71000


			Lắp đặt phụ tùng đường ống bê tông





			BB.71100


			Lắp đặt côn, cút bê tông bằng gioăng cao su





			BB.72000


			Lắp đặt phụ tùng ống gang





			BB.72100


			Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp xảm





			BB.72200


			Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp gioăng cao su





			BB.72300


			Lắp đặt côn, cút gang bằng phương pháp mặt bích





			BB.73000


			Lắp đặt phụ tùng ống thép





			BB.74000


			Lắp đặt phụ tùng ống đồng





			BB.75000


			Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PVC





			BB.76000


			Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE bằng ống nối, cùm





			BB.77000


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo





			BB.78000


			Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt





			BB.79000


			Hàn nội bích nhựa HDPE





			BB.80000


			Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PPR





			BB.81000


			Lắp đặt phụ tùng ống thông gió





			BB.81100


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió hộp





			BB.81200


			Lắp đặt côn, cút ống thông gió tròn





			BB.82000


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hòa không khí, cửa các loại





			BB.82100


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường





			BB.82200


			Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí





			BB.82300


			Lắp đặt cửa lưới





			BB.82400


			Lắp đặt cửa gió đơn





			BB.82500


			Lắp đặt cửa gió kép





			BB.82600


			Lắp đặt cửa phân phối khí





			BB.83000


			Lắp đặt BU, BE các loại





			BB.83100


			Lắp đặt BU





			BB.83200


			Lắp đặt BE





			BB.83300


			Lắp đặt mối nối mềm





			BB.83400


			Lắp đặt đai khởi thủy





			BB.84000


			Lắp đặt trụ và họng cứu hỏa





			BB.84100


			Lắp đặt trụ cứu hoả





			BB.84200


			Lắp đặt họng cứu hoả





			BB.85100


			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng





			BB.85200


			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực





			BB.86100


			Lắp đặt van mặt bích





			BB.86200


			Lắp đặt van xả khí





			BB.86300


			Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc





			BB.86400


			Lắp đặt van đáy





			BB.86500


			Lắp đặt van điện





			BB.86600


			Lắp đặt van ren





			BB.87100


			Lắp bích thép





			BB.88100


			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông





			BB.88200


			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm





			BB.89000


			Cắt ống thép, ống nhựa





			BB.89100


			Cắt ống HDPE bằng thủ công





			BB.89200


			Cắt ống thép bằng ô xy và axetylen





			BB.89300


			Cắt ống thép bằng ô xy và khí gas





			BB.89400


			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay





			BB.90000


			Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống





			BB.90100


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép





			BB.90200


			Thử áp lực đường ống bê tông





			BB.90300


			Thử áp lực đường ống nhựa





			BB.90400


			Thử nghiệm đường ống thông gió





			BB.90500


			Công tác khử trùng ống nước





			


			LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH





			BB.91100


			Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm





			BB.91200


			Lắp đặt chậu xí





			BB.91300


			Lắp đặt chậu tiểu





			BB.91400


			Lắp đặt vòi tắm hương sen





			BB.91500


			Lắp đặt vòi rửa





			BB.91600


			Lắp đặt thùng đun nước nóng





			BB.91700


			Lắp đặt phễu thu





			BB.91800


			Lắp đặt ống kiểm tra





			BB.91900


			Lắp đặt gương soi và các dụng cụ





			BB.92000


			Lắp đặt vòi rửa vệ sinh





			BB.92100


			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox





			BB.92200


			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa





			


			CHƯƠNG III: BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ





			BC.11100


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng





			BC.12100


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh





			BC.12200


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh





			BC.13000


			Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng





			BC.13100


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)





			BC.13200


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)





			BC.13300


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)





			BC.13400


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)





			BC.14100


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp





			


			CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC KHÁC





			BD.11000


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng





			BD.11100


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính ống từ 150-200mm





			BD.11200


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính ống từ 200mm - 400mm





			BD.11300


			Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính ống từ 400mm - 600mm





			BD.12000


			Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan có định hướng 150 - 200MM





			BD.12100


			Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn





			BD.12200


			Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn





			BD.12300


			Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông





			BD.12400


			Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông





			BD.20000


			Khai thác nước ngầm





			BD.21000


			Lắp đặt tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng





			BD.22000


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp





			BD.22100


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m





			BD.22110


			Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm





			BD.22120


			Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm





			BD.22130


			Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm





			BD.22140


			Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm





			BD.22150


			Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm





			BD.22160


			Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900 mm





			BD.22170


			Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000 mm





			BD.22200


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu từ 50 ≤ 100m





			BD.22210


			Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm





			BD.22220


			Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm





			BD.22230


			Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm





			BD.22240


			Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm





			BD.22250


			Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm





			BD.23000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV





			BD.23100


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan ≤ 50m





			BD.23110


			Đường kính lỗ khoan < 200 mm





			BD.23120


			Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm





			BD.23200


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 50 ≤ 100m





			BD.23210


			Đường kính lỗ khoan < 200 mm





			BD.23220


			Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm





			BD.23300


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 100 ≤ 150m





			BD.23310


			Đường kính lỗ khoan < 200 mm





			BD.23320


			Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm





			BD.23400


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ 150 ≤ 200m





			BD.23410


			Đường kính lỗ khoan < 200 mm





			BD.23420


			Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv





			BD.24000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m





			BD.24100


			Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm





			BD.24200


			Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm





			BD.24300


			Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm





			BD.24400


			Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm





			BD.24500


			Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm





			BD.24600


			Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900 mm





			BD.24700


			Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000 mm





			BD.25000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 50 m đến ≤ 100 m





			BD.25100


			Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm





			BD.25200


			Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm





			BD.25300


			Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm





			BD.25400


			Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm





			BD.26000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 100 m đến ≤ 150 m





			BD.26100


			Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm





			BD.26200


			Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm





			BD.26300


			Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm





			BD.27000


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 150 m đến ≤ 200 m





			BD.27100


			Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm





			BD.27200


			Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm





			BD.28000


			Lắp đặt kết cấu giếng





			BD.28100


			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn





			BD.28200


			Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren





			BD.28300


			Chống ống





			BD.29000


			Thổi rửa giếng khoan





			BD.29100


			Độ sâu giếng khoan ≤ 100 m





			BD.29200


			Độ sâu giếng khoan từ 100 m đến ≤ 150 m





			BD.29300


			Độ sâu giếng khoan từ 150 m đến ≤ 200 m





			BD.29100


			Chèn sỏi, sét





			BD.31100


			Vận chuyển mùn khoan





			BD.32000


			Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước





			BD.32100


			Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa





			BD.32200


			Lắp đặt chậu điện giải





			BD.40000


			Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy





			BD.41000


			Lắp đặt thiết bị báo cháy, chữa cháy, đèn thoát hiểm





			BD.41100


			Lắp đặt thiết bị báo cháy





			BD.41110


			Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy





			BD.41120


			Lắp đặt đèn báo cháy





			BD.41130


			Lắp đặt lút ấn báo cháy khẩn cấp





			BD.41140


			Lắp đặt chuông báo cháy





			BD.41150


			Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy





			BD.41160


			Lắp đặt máy bơm nước các loại báo cháy





			BD.41170


			Lắp đặt đèn thoát hiểm





			BD.42000


			Lắp đặt thiết bị cảnh giới và bảo vệ





			BD.42100


			Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera





			BD.42200


			Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển đổi mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera





			BD.42300


			Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)





			BD.42400


			Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động





			Phụ lục


			Bảng phân cấp đá áp dụng trong công tác khoan giếng








ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN



LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ



(Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



Phần 1



THUYẾT MINH



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ



1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ



a. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ qui định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp đặt của máy và thiết bị đến khi lắp đặt hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật.



b. Công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ trong định mức bao gồm các công việc lắp ráp tổ hợp, lắp đặt, điều chỉnh cân bằng phần chính của máy và thiết bị, các phụ tùng, các cụm chi tiết của máy, thiết bị và các vật liệu khác đi theo máy, thiết bị (sau đây gọi chung là lắp đặt máy).



c. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có).



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu, mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



Mức hao phí vật liệu đã được định mức chưa bao gồm vật liệu cần dùng cho công tác chạy thử toàn bộ hệ thống như hao phí vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ vận hành khi chạy thử (không tải và có tải theo quy định), hiệu chỉnh phần điện của thiết bị, thử máy để bàn giao và vật liệu liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ thuật riêng như thông rửa thiết bị bằng hoá chất... trong quá trình lắp đặt máy và thiết bị.



+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.



+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ



Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm 18 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt; cụ thể như sau:



Chương I : Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác 



Chương II : Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển



Chương III : Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu 



Chương IV : Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt 



Chương V : Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí 



Chương VI : Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói 



Chương VII : Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao



Chương VIII : Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống 



Chương IX : Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí 



Chương X : Lắp đặt Turbin



Chương XI : Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện 



Chương XII : Lắp đặt thiết bị van



Chương XIII : Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình 



Chương XIV : Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ 



Chương XV : Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển 



Chương XVI : Lắp đặt máy và thiết bị chế biến



Chương XVII : Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn 



Chương XVIII : Công tác khác



3. Hướng dẫn áp dụng



- Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ được xác định trong điều kiện lắp đặt bình thường (ở độ cao và độ sâu ≤ 1m). Trong những điều kiện khác với quy định này thì mức hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh theo hệ số quy định trong phụ lục kèm theo.



- Mức hao phí nhân công và máy thi công tính cho một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt bằng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. Trường hợp lắp đặt hoàn toàn bằng thủ công thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và không tính hao phí máy thi công lắp đặt.



- Máy và thiết bị gồm nhiều khối, nhiều bộ phận có trọng lượng như nhau, có các chi tiết yêu cầu kỹ thuật lắp đặt giống nhau, thì định mức lắp đặt cho từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết sẽ được làm cơ sở để tính định mức cho lắp đặt từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết tương tự. Nhưng mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt mỗi khối, mỗi bộ phận, từng cụm chi tiết sau khi được tính bình quân không nhỏ hơn 80% mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt của khối, của bộ phận đầu tiên.



- Trong định mức lắp đặt máy và thiết bị công nghệ đã bao gồm công việc sơn vá, sơn dặm. Công tác sơn phủ thiết bị (nếu có yêu cầu) được tính riêng.



Phần 2



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ



Chương I



LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC



MA.01000  LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra máy trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên vị trí thành máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ máy, thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2,0


			≤ 5,0





			MA.010


			Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			2,300



2,600


			1,490



1,710


			1,300



1,500





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,500


			2,290


			2,000





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,070


			0,046


			0,040





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,58


			20,64


			18,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,420


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,240


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,210





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








 (Tiếp theo)



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MA.010


			Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,150


			1,060


			0,990


			0,950





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,140


			1,090





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,780


			1,630


			1,520


			1,450





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			15,48


			13,14


			10,87


			9,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,191


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,178


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,169


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,140





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








Chương II



LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN



MB.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỜI ĐIỆN VÀ PALĂNG ĐIỆN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị


			có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			> 5





			MB.010


			Lắp đặt thiết bị tời điện và palăng điện


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,320


			1,200





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,650


			1,450


			1,320





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,250


			1,980


			1,800





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,150


			0,130


			0,120





			


			


			Khí gas


			kg


			0,300


			0,240


			0,160





			


			


			Ô xy


			chai


			0,150


			0,120


			0,080





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,88


			25,42


			23,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,460


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,400


			0,370





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,110


			0,094


			0,085





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,330


			0,280


			0,220





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








MB.02000  LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CẦN CẨU, CẦU TRỤC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤10





			MB.020


			Lắp đặt máy và thiết bị cần cẩu, cầu trục


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			1,790



2,070


			1,560



1,800


			1,380



1,590





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,760


			2,400


			2,120





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,180


			0,160





			


			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,055


			0,048


			0,042





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,430


			0,380





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,012


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			29,45


			22,10


			17,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,310


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,250


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,240





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,430


			0,380





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,081


			0,069


			0,057





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,269


			0,246


			0,224





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤20


			≤50


			≤100


			> 100





			MB.020


			Lắp đặt máy và thiết bị cần cẩu, cầu trục


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,300


			1,210


			1,150


			1,060





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,400


			1,330


			1,220





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,000


			1,870


			1,780


			1,630





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,150


			0,140


			0,130


			0,120





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,037


			0,036


			0,033





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,340


			0,320


			0,300





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			15,29


			12,43


			11,59


			10,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,220


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,200


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,180


			-





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			-


			0,168





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,360


			0,340


			0,320


			0,300





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,051


			0,044


			0,039


			0,033





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,202


			0,200


			0,179


			0,157





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








MB.03000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG RAY CỦA MÁY NÂNG CHUYỂN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra ray. Lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp ráp các ray, các đà đỡ ray, căn chỉnh, kiểm tra chất lượng và độ chính xác của công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m ray đơn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường ray





			


			


			


			


			Mặt đất


			Trên cao





			MB.030


			Lắp đặt đường ray của máy nâng chuyển


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại



Thép các loại


			kg 



kg


			0,050



0,240


			0,050



0,240





			


			


			Que hàn


			kg


			0,050


			0,050





			


			


			Khí gas


			kg


			0,092


			0,092





			


			


			Ô xy


			chai


			0,046


			0,046





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,90


			1,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,026


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,040





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,029


			0,040





			


			


			Máy cưa kim loại 1,7 kW


			ca


			0,010


			0,010





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








MB.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẦU NÂNG, VÍT TẢI, MÁNG KHÍ ĐỘNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị


			có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MB.040


			Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			1,720



1,980


			1,500



1,730


			1,320



1,530





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,640


			2,310


			2,030





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,200


			0,170


			0,150





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200


			0,180


			0,180





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100


			0,090


			0,090





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,050


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,800


			0,700


			0,620





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			24,19


			18,15


			14,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,250


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,230





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,800


			0,699


			0,616





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,078


			0,066


			0,055





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,224


			0,202


			0,202





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MB.040


			Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,250


			1,170


			1,110





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,440


			1,350


			1,280





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,920


			1,800


			1,710





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,130





			


			


			Khí gas


			kg


			0,160


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,080


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,040


			0,030





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,580


			0,540


			0,520





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			12,50


			11,10


			10,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,210


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,190


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,173





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,583


			0,545


			0,517





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,049


			0,042


			0,038





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,179


			0,170


			0,157





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức đã bao gồm phạm vi thiết bị phần cơ đầu, cuối, kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).



MB.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MB.050


			Lắp đặt thiết bị băng tải


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,500


			1,380


			1,280





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,730


			1,590


			1,470





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,310


			2,120


			1,970





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,170


			0,160


			0,150





			


			


			Khí gas


			kg


			0,260


			0,220


			0,200


			0,180


			0,160





			


			


			Ô xy


			chai


			0,130


			0,110


			0,100


			0,090


			0,080





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,050


			0,050


			0,040


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			1,000


			0,910


			0,810


			0,740


			0,690





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			34,39


			26,46


			21,50


			18,32


			15,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,190


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,150


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,130


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,120


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,110





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,000


			0,910


			0,810


			0,740


			0,690





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,081


			0,075


			0,067


			0,060


			0,050





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,291


			0,246


			0,224


			0,202


			0,179





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức đã bao gồm lắp đặt thiết bị băng tải ngoài phạm vi kết cấu băng chuyền, thiết bị phần cơ đầu và cuối băng tải, bao gồm cả kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).



- Trường hợp băng tải được lắp đặt ở địa hình qua đồi núi thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,2; trường hợp băng tải được lắp đặt từ cầu cảng qua biển vào đất liền thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,5.



MB.06000  DÁN BĂNG TẢI (LOẠI BĂNG TẢI KHÔNG LÕI THÉP)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 mối dán



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều rộng băng tải (mm)





			


			


			


			


			≤ 600


			≤ 800


			≤ 1000


			≤ 1200


			≤ 1600





			MB.060


			Dán băng tải (loại băng tải không lõi thép)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Keo dán


			kg


			3,500


			4,000


			5,000


			6,000


			7,000





			


			


			Bàn chải sắt


			cái


			1,000


			2,000


			3,000


			4,000


			5,000





			


			


			Bát đánh rỉ


			cái


			2,000


			2,500


			3,000


			4,000


			5,000





			


			


			Đá mài


			viên


			1,00s0


			1,500


			2,000


			2,500


			3,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			5,40


			7,20


			9,00


			10,80


			12,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Máy dán băng tải


			ca


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000


			1,000





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,600


			0,800


			1,000


			1,200


			1,400





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








MB.07000  LẮP ĐẶT THANG MÁY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công; Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MB.070


			Lắp đặt thang máy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,300





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,500





			


			


			Thép các loại


			kg


			15,00





			


			


			Que hàn


			kg


			2,000





			


			


			Khí gas


			kg


			1,000





			


			


			Ô xy


			chai


			0,500





			


			


			Xăng


			kg


			0,400





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			36,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,506





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,500





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			01








Chương III



LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẤP LIỆU



MC.01000  LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BÚA, NGHIỀN HÀM, NGHIỀN LỒNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MC.010


			Lắp đặt máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,690


			1,500


			1,330





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,950


			1,690


			1,500





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,600


			2,280


			2,020





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,200


			0,160


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,180





			


			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,090





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,050


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,260


			0,230


			0,200





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,013


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			31,26


			27,35


			25,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,290


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,280


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,254





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,260


			0,230


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,103


			0,085


			0,078





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,300


			0,275


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			> 100





			MC.010


			Lắp đặt máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,220


			1,100


			1,070


			1,060





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,380


			1,250


			1,210


			1,200





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,860


			1,680


			1,640


			1,620





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,130


			0,120


			0,120


			0,120





			


			


			Khí gas


			kg


			0,160


			0,144


			0,140


			0,136





			


			


			Ô xy


			chai


			0,080


			0,072


			0,070


			0,068





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,190


			0,170


			0,164


			0,160





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			21,64


			16,75


			13,98


			13,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,231


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,210


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,180


			-





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			-


			0,170





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,190


			0,170


			0,160


			0,160





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,061


			0,056


			0,050





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,200


			0,180


			0,175


			0,170





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








MC.02000  LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BI, NGHIỀN ĐỨNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MC.020


			Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,730





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,310





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,170





			


			


			Khí gas


			kg


			0,260


			0,220


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,130


			0,110


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,050


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,450


			0,400





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,013


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			43,50


			32,46


			30,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,329


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,293


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,450


			0,400





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,116


			0,095


			0,086





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,325


			0,275


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			> 100





			MC.020


			Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,380


			1,250


			1,210


			1,200





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,590


			1,440


			1,400


			1,390





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,120


			1,920


			1,870


			1,850





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,160


			0,140


			0,140


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,045


			0,045


			0,040


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,370


			0,340


			0,330


			0,320





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			27,29


			21,11


			17,63


			16,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,240


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,220


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,180


			-





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			-


			0,170





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,370


			0,340


			0,330


			0,320





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,082


			0,068


			0,062


			0,060





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,225


			0,210


			0,200


			0,175





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng bao gồm cả hệ thống truyền động, hệ thống bôi trơn các ổ trục, hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ.



MC.03000  LẮP ĐẶT MÁY SÀNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MC.030


			Lắp đặt máy sàng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,820


			1,500


			1,300





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,000


			1,690


			1,430





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,730


			2,280


			1,950





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,180


			0,160


			0,130





			


			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,220





			


			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,110





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,050


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,420


			0,360





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			33,13


			23,66


			22,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,380


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,270


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,420


			0,360





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,093


			0,084


			0,077





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,315


			0,270


			0,248





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MC.030


			Lắp đặt máy sàng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,150


			1,060


			1,010


			0,930





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,270


			1,170


			1,110


			1,030





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,730


			1,590


			1,510


			1,400





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,120


			0,110


			0,100


			0,090





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,035


			0,035


			0,030





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,320


			0,290


			0,280


			0,260





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			19,22


			16,38


			14,79


			10,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,250


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,230


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,210


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,180





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,320


			0,290


			0,280


			0,260





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,070


			0,066


			0,060


			0,050





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,225


			0,203


			0,180


			0,158





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








MC.04000  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ CẤP LIỆU (XÍCH CẤP LIỆU, VAN QUAY, MÁNG CẤP LIỆU KIỂU TẤM, THIẾT BỊ RÚT ĐỐNG)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MC.040


			Lắp đặt các thiết bị cấp liệu (xích cấp liệu, van quay, máng cấp liệu kiểu tấm, thiết bị rút đống)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,690





			


			


			Thép tấm



Que hàn các loại


			kg 



kg


			2,860



0,210


			2,600



0,200


			2,280



0,160





			


			


			Khí gas


			kg


			0,260


			0,220


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,130


			0,110


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,050


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,800


			0,670


			0,590





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			31,10


			26,43


			24,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,286


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,273





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,800


			0,670


			0,590





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,075





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,240


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MC.040


			Lắp đặt các thiết bị cấp liệu (xích cấp liệu, van quay, máng cấp liệu kiểu tấm, thiết bị rút đống)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,160





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310





			


			


			Thép tấm



Que hàn các loại


			kg 



kg


			2,020



0,140


			1,860



0,130


			1,760



0,130





			


			


			Khí gas


			kg


			0,170


			0,160


			0,150





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,076





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,045


			0,040


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,520


			0,480


			0,460





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			22,33


			19,83


			16,52





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,257


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,238


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,520


			0,480


			0,460





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,072


			0,068


			0,060





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,219


			0,203


			0,190





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








MC.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU KHÁC (KIỂU LẬT TOA)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt sàn phễu và khoá chặn vành lật, các con lăn đỡ, khối dẫn động quay của lật toa, vành lật và giá dẫn hướng cáp, dầm hộp nối, dầm đỡ toa xe, cơ cấu kẹp toa xe, bộ phận cữ chặn, hệ thống phun nước khử bụi, cơ cấu định vị toa xe, cơ cấu chuyển toa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MC.050


			Lắp đặt thiết bị cấp liệu khác (kiểu lật toa)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			4,192



3,040





			


			


			Thép các loại


			kg


			5,000





			


			


			Que hàn


			kg


			6,500





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			


			Gỗ hộp nhóm 4


			m3


			0,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			23,60





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,150





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,150





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,500





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,100





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,200





			


			


			Tời điện 10T


			ca


			0,500





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Chương IV



LẮP ĐẶT LÒ VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT



MD.01000  LẮP ĐẶT LÒ HƠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò hơi, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò hơi tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤50


			≤100


			≤200


			≤300





			MD.010


			Lắp đặt lò hơi


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			11,000


			10,700


			10,500


			10,000





			


			


			Que hàn


			kg


			13,200


			12,840


			12,600


			12,000





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			9,900


			9,630


			9,450


			9,000





			


			


			Khí gas


			kg


			1,644


			1,598


			1,568


			1,494





			


			


			Ô xy


			chai


			0,822


			0,799


			0,784


			0,747





			


			


			Khí Argon


			chai


			0,138


			0,134


			0,131


			0,125





			


			


			Đá mài


			viên


			0,275


			0,268


			0,263


			0,250





			


			


			Đá cắt


			viên


			0,138


			0,134


			0,131


			0,125





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,014


			0,014


			0,014





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			51,3


			48,45


			45,6


			42,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 500T


			ca


			-


			-


			0,012


			0,010





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			0,020


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,030


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 100T


			ca


			0,165


			0,160


			0,155


			0,150





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,165


			0,160


			0,155


			0,150





			


			


			Cần cẩu tháp 50T


			ca


			0,055


			0,050


			0,045


			0,040





			


			


			Tời điện 10T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Palăng xích 5T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			2,000


			2,000


			2,000


			2,000





			


			


			Máy hàn TIG


			ca


			3,000


			3,000


			3,000


			3,000





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Máy siêu âm


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm bao hơi, các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.



MD.02000  LẮP ĐẶT BỘ XỬ LÝ VÀ BỘ PHÂN PHỐI KHÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bộ phân phối, các van xả, van an toàn, ống xả Khí gas ngoài trời theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bộ xử lý khí


			Bộ phận phối khí





			MD.020


			Lắp đặt bộ xử lý và bộ phân phối khí


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại



Dầu các loại


			kg



kg


			1,310



1,510


			1,350



1,550





			


			


			Thép các loại


			kg


			-


			6,500





			


			


			Que hàn carbon cường độ cao


			kg


			1,000


			1,000





			


			


			Khí gas


			kg


			1,000


			1,000





			


			


			Ô xy


			chai


			0,500


			0,500





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			-





			


			


			Đá mài


			viên


			-


			1,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			19,07


			13,99





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,150


			0,150





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,750


			1,000





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			-


			1,000





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








MD.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MỒI KHÍ PROPAN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt chai chứa khí, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo từng khối và từng bộ phận, các khối và các bộ phận được lắp theo phương pháp hàn, chốt và vít theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.030


			Lắp đặt thiết bị mồi khí propan


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,250





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,000





			


			


			Thép các loại


			kg


			3,250





			


			


			Que hàn carbon cường độ cao


			kg


			1,000





			


			


			Đá mài


			viên


			1,000





			


			


			Khí gas


			kg


			0,480





			


			


			Ô xy


			chai


			0,240





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			12,83





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,100





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,750





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			1,100





			


			


			Máy uốn ống 2000W


			ca


			1,000





			


			


			Palăng 5T


			ca


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐẾM KHÍ, DẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt các đồng hồ đo đếm, các van cách ly, bộ tách lọc, hệ thống đường ống, các thiết bị và phụ kiện kèm theo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.040


			Lắp đặt thiết bị đo đếm khí, dầu


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,625





			


			


			Dầu các loại


			kg


			0,575





			


			


			Que hàn carbon cường độ cao


			kg


			1,000





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			


			Đá mài


			viên


			2,000





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			12,83





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 20T


			ca


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,300





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			2,100





			


			


			Palăng 5T


			ca


			1,000





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.05000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHAO CHỐNG TRÀN DẦU SỰ CỐ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt hệ thống phao, tời kéo phao, neo phao, các tủ bảng điều khiển các động cơ điện khớp nối và hộp số theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.050


			Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			0,980



1,080





			


			


			Que hàn carbon cường độ cao


			kg


			1,000





			


			


			Khí gas


			kg


			1,000





			


			


			Ô xy


			chai


			0,500





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			17,62





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.06000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNG DẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt các thiết bị tiếp nhận dầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.060


			Lắp đặt thiết bị cảng dầu


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,980





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,080





			


			


			Thép các loại


			kg


			5,000





			


			


			Que hàn carbon cường độ cao


			kg


			1,000





			


			


			Khí gas


			kg


			1,000





			


			


			Ô xy


			chai


			0,500





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			21,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu nổi 50T


			ca


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.07000  LẮP ĐẶT BAO HƠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bao hơi và các thiết bị bên trong bao hơi theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤50


			≤100


			≤200


			≤300





			MD.070


			Lắp đặt bao hơi


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			77,000


			74,900


			73,500


			70,000





			


			


			Que hàn


			kg


			0,154


			0,150


			0,147


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,154


			0,150


			0,148


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,077


			0,075


			0,074


			0,070





			


			


			Xăng


			kg


			0,407


			0,396


			0,389


			0,370





			


			


			Đá mài


			viên


			0,209


			0,203


			0,200


			0,190





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009


			0,009


			0,009


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			18,70


			17,89


			17,08


			16,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 500T


			ca


			-


			-


			0,140


			0,125





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			0,250


			0,220


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,216


			0,206


			0,196


			0,186





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Palăng xích 5T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Tời điện 15T


			ca


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








MD.08000  LẮP ĐẶT LÒ THU HỒI NHIỆT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bản thể lò, các thiết bị và các đấu nối vào bản thể lò tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, tôn tường lò theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất -MW





			


			


			


			


			≤150


			≤250





			MD.080


			Lắp đặt lò thu hồi nhiệt


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			5,000


			4,750





			


			


			Que hàn


			kg


			3,500


			3,325





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			5,000


			4,750





			


			


			Khí gas


			kg


			0,400


			0,380





			


			


			Ô xy


			chai


			0,200


			0,190





			


			


			Khí Argon


			chai


			0,100


			0,095





			


			


			Đá mài


			viên


			0,250


			0,238





			


			


			Đá cắt


			viên


			0,125


			0,119





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,014





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,45


			27,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 500T


			ca


			0,010


			0,008





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,150


			0,130





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,150


			0,130





			


			


			Cần cẩu tháp 50T


			ca


			0,040


			0,030





			


			


			Tời điện 10T


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Palăng xích 5T


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			1,500


			1,500





			


			


			Máy hàn TIG


			ca


			2,000


			2,000





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,050


			0,050





			


			


			Máy siêu âm


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			01


			02








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm bao hơi, các thiết bị đo lường và điều khiển (C&I), kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.



MD.09000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM MÁT VÀ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU GIÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt giá đỡ, khung dầm, các tấm ngăn, gioăng làm kín giữa các môi chất theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.090


			Lắp đặt thiết bị làm mát và trao đổi nhiệt kiểu giàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			1,620



1,860





			


			


			Thép các loại


			kg


			2,490





			


			


			Que hàn


			kg


			0,190





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			31,10





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,406





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MD.10000  LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ VÀ KẾT CẤU ĐỠ THIẾT BỊ



MD.10100  LẮP ĐẶT KHUNG SƯỜN LÒ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp đặt cột đỡ, xà dầm, thanh giằng ngang, đứng, mái, bao che lò theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.101


			Lắp đặt khung sườn lò


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,250





			


			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			


			Thép các loại


			kg


			10,000





			


			


			Que hàn


			kg


			6,000





			


			


			Khí gas


			kg


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,200





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			25,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			0,100





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,070





			


			


			Cần cẩu 100T


			ca


			0,070





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,030





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,020





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			2,000





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MD.10200  LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP ĐỠ THIẾT BỊ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh và nghiệm thu thiết bị. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MD.102


			Lắp đặt kết cấu thép đỡ thiết bị


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,250





			


			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			


			Thép các loại


			kg


			7,500





			


			


			Que hàn


			kg


			5,000





			


			


			Khí gas


			kg


			0,800





			


			


			Ô xy


			chai


			0,400





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			22,95





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 100T


			ca


			0,100





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,030





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,020





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			2,000





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MD.11000  LẮP ĐẶT LÒ NUNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 1


			≤ 5


			≤ 10





			MD.110


			Lắp đặt lò nung


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,030


			1,690


			1,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,340


			1,950


			1,730





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,120


			2,600


			2,310





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,200


			0,170





			


			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,200


			0,180





			


			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,100


			0,090





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,055


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			1,000


			0,830


			0,740





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			53,82


			48,10


			39,31





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,340


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,300


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,000


			0,830


			0,740





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,096


			0,083


			0,074





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,290


			0,250


			0,220





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 20


			≤ 50


			≤ 100


			> 100





			MD.110


			Lắp đặt lò nung


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,380


			1,260


			1,220


			1,200





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,590


			1,450


			1,400


			1,390





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,120


			1,930


			1,870


			1,850





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,160


			0,140


			0,140


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,160


			0,150


			0,144


			0,136





			


			


			Ô xy


			chai


			0,080


			0,075


			0,072


			0,068





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,045


			0,045


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,680


			0,620


			0,600


			0,590





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,42


			21,97


			19,53


			16,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,250


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			0,200


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			0,186


			-





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			-


			0,184





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,680


			0,620


			0,600


			0,590





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,068


			0,063


			0,061


			0,060





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,194


			0,182


			0,174


			0,165





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Lắp đặt lò nung bao gồm phạm vi cả các bệ đỡ, hệ thống truyền động cơ khí và thuỷ lực, hệ thống dầu bôi trơn ổ đỡ, con lăn đẩy, con lăn đỡ, hệ thống làm mát, hệ thống bảo vệ, vòi đốt lò, các tầng ghi tĩnh, thanh gạt, xích cào và các phụ kiện của thiết bị làm lạnh.



MD.12000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÁP TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ THÁP ĐIỀU HOÀ KHÍ THẢI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MD.120


			Lắp đặt thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hoà khí thải


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,030


			1,810


			1,690





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,340


			2,090


			1,950





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,120


			2,780


			2,600





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,210


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			1,000


			0,890


			0,830





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,055


			0,050





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,016


			0,014


			0,013





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			46,18


			36,94


			32,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,340


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,314


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,300





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,000


			0,890


			0,830





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,096


			0,089


			0,083





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,290


			0,270


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MD.120


			Lắp đặt thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hoà khí thải


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250


			1,220





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,440


			1,400





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,920


			1,870





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,150


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,075


			0,070





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,740


			0,680


			0,620


			0,600





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,045


			0,040


			0,040





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,02


			27,70


			20,78


			18,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,270


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,250


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,191


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,187





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,740


			0,680


			0,620


			0,600





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,068


			0,062


			0,061





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,220


			0,194


			0,182


			0,169





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Lắp đặt nhóm thiết bị thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hoà khí thải bao gồm cả phạm vi buồng phân hủy với vòi đốt đa kênh, các van đối trọng cho mỗi cyclon trao đổi nhiệt, các vòng với các đầu phun của tháp điều hoà khí thải.



MD.13000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU, SẤY, HẤP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MD.130


			Lắp đặt thiết bị nấu, sấy, hấp


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,030


			1,810


			1,690





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,340


			2,090


			1,950





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,120


			2,780


			2,600





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,210


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,055


			0,050





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			44,44


			35,55


			26,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,340


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,310


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,290





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,090


			0,080





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,246


			0,224





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MD.130


			Lắp đặt thiết bị nấu, sấy, hấp


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,260


			1,220





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,450


			1,400





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,930


			1,870





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,150


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,075


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,045


			0,040


			0,040





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			24,98


			21,29


			15,93


			13,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,260


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,240


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,190


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,180





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,073


			0,068


			0,062


			0,061





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,202


			0,179


			0,168


			0,157





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








MD.14000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN VÀ NẤU CHẢY KIM LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MD.140


			Lắp đặt thiết bị nhiệt luyện và nấu chảy kim loại


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,090


			1,690


			1,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,370


			1,920


			1,690





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,190


			2,580


			2,280





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,180


			0,160





			


			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,220





			


			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,110





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,055


			0,050





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			31,45


			23,58


			22,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,390


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,320


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,280





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,080


			0,074





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,308


			0,264


			0,242





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MD.140


			Lắp đặt thiết bị nhiệt luyện và nấu chảy kim loại


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,100


			1,070





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250


			1,210





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,020


			1,860


			1,680


			1,640





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,120


			0,120





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,030


			0,030





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			20,44


			18,87


			15,73


			13,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,252


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,235


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,190


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,180





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,067


			0,062


			0,057


			0,053





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,220


			0,198


			0,176


			0,154





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








Chương V



LẮP ĐẶT MÁY BƠM, QUẠT, TRẠM MÁY NÉN KHÍ



ME.01000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, động cơ, hệ thống làm mát, dầu bôi trơn, khớp nối thủy lực, hệ thống dầu thủy lực theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			ME.010


			Lắp đặt bơm nước cấp cho lò hơi


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,940





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,193





			


			


			Thép các loại


			kg


			12,000





			


			


			Que hàn


			kg


			0,400





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			40,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,170





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








ME.02000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, miệng loe hút, co, khớp nối, vỏ bọc khớp nối, tấm móng, vành khung, đế bơm, đệm kín, đường ống nước làm mát cho gối trục bơm, toàn bộ các ống thông, ống xả và các van theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			ME.020


			Lắp đặt bơm nước tuần hoàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,930





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,020





			


			


			Thép các loại


			kg


			10,000





			


			


			Que hàn


			kg


			0,500





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			29,75





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			02








ME.03000  LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC NGƯNG, BƠM THẢI XỈ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bơm, giá đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			ME.030


			Lắp đặt bơm nước ngưng, bơm thải xỉ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,030





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,180





			


			


			Thép các loại


			kg


			10,000





			


			


			Que hàn


			kg


			0,425





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			39,15





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,150





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			0,170





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








ME.04000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BƠM KHÁC, MÁY QUẠT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra máy, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy, giá đỡ và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,2


			≤ 1


			≤ 2





			ME.040


			Lắp đặt các loại máy bơm khác, máy quạt


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			2,600



3,000


			2,300



2,600


			1,300



1,500





			


			


			Thép tấm


			kg


			4,000


			3,500


			2,000





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,300


			0,250


			0,170





			


			


			Khí gas


			kg


			0,300


			0,260


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,150


			0,130


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,050


			0,045





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,440


			0,250





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			45,36


			34,02


			27,60





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 0,5T


			ca


			0,460


			-


			-





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			-


			0,400


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,440


			0,250





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,130


			0,110


			0,075





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,360


			0,312


			0,216





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 5


			≤ 10


			> 10





			ME.040


			Lắp đặt các loại máy bơm khác, máy quạt


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,210


			1,150


			1,060





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,390


			1,330


			1,220





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,860


			1,780


			1,630





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,150


			0,130


			0,120





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,036


			0,033





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,230


			0,220


			0,200





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			22,50


			21,56


			20,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,210


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			0,200


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,180





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,230


			0,220


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,065


			0,056


			0,050





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,216


			0,192


			0,168





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Lắp đặt nhóm máy bơm khác, máy quạt bao gồm cả giá đỡ, động cơ, khớp nối và các thiết bị phụ kiện kèm theo khác như hệ thống làm mát các gối trục (nếu có).



- Đối với công tác lắp đặt máy quạt, định mức được tính bằng định mức tương ứng của máy bơm nhân với hệ số 0,9.



ME.05000  LẮP ĐẶT TRẠM MÁY NÉN KHÍ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			ME.050


			Lắp đặt trạm máy nén khí


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,600


			1,730


			1,300





			


			


			Dầu các loại


			kg


			3,000


			2,000


			1,500





			


			


			Thép tấm


			kg


			4,000


			2,670


			2,000





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,300


			0,200


			0,150





			


			


			Khí gas


			kg


			0,300


			0,240


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,150


			0,120


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,080


			0,060


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,800


			0,530


			0,400





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			81,65


			54,43


			39,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,440


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,290


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,800


			0,530


			0,400





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,125


			0,083


			0,063





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,360


			0,288


			0,240





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			ME.050


			Lắp đặt trạm máy nén khí


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,150


			1,060





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,330


			1,220





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,780


			1,630





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,130


			0,120





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,330





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			29,48


			25,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,200


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,180





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,360


			0,330





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,060


			0,050





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,216


			0,192





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			04


			05








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Lắp đặt trạm máy nén khí bao gồm cả phạm vi giá đỡ, động cơ dẫn động, khớp nối, các thiết bị phụ kiện khác kèm theo trạm như hệ thống làm mát các gối trục, van an toàn, van điều áp, bình tích áp, thiết bị tách nước, tách dầu trong khí nén.



Chương VI



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ ỐNG KHÓI



MF.01000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MF.010


			Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,370


			1,970


			1,690





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,730


			2,280


			1,950





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,640


			3,030


			2,600





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,270


			0,230


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,220





			


			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,110





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,300


			0,260





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,070


			0,060


			0,050





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			59,63


			42,59


			37,27





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,420


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,350


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,300





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,364


			0,303


			0,260





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,116


			0,097


			0,083





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,336


			0,288


			0,264





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 50


			> 50





			MF.010


			Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310


			1,210





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,510


			1,400





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			2,020


			1,870





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,150


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,230


			0,210


			0,200


			0,190





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			33,62


			28,64


			25,86


			20,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,270


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,250


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,230


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,190





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,231


			0,212


			0,202


			0,187





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,068


			0,065


			0,060





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,240


			0,216


			0,192


			0,168





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06


			07








MF.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI KHÁC (KIỂU TÚI, TAY ÁO)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MF.020


			Lắp đặt thiết bị lọc bụi khác (kiểu túi, tay áo)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			2,150



2,480


			1,790



2,070


			1,540



1,770





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,310


			2,760


			2,360





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,250


			0,210


			0,180





			


			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,330


			0,280


			0,240





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,070


			0,060


			0,050





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			44,72


			31,94


			26,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,400


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,330


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,280





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,330


			0,280


			0,240





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,106


			0,088


			0,076





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,288


			0,264


			0,240





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MF.020


			Lắp đặt thiết bị lọc bụi khác (kiểu túi, tay áo)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,360


			1,310


			1,250





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,570


			1,510


			1,440





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,100


			2,020


			1,920





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,160


			0,150


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,210


			0,200


			0,190





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			25,95


			22,11


			18,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,250


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,230


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,210


			0,200


			0,190





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,067


			0,065


			0,062





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,216


			0,192


			0,168





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








MF.03000  LẮP ĐẶT BỘ KHỬ LƯU HUỲNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh (bao gồm các kết cấu đỡ, bồn bể, giá đỡ, silô, bộ hấp thụ, bơm, quạt, bộ lọc chân không, phễu hứng, băng tải, băng chuyền, thiết bị bốc dỡ thạch cao, các máy nghiền, máy nâng liệu, bộ lọc băng tải chân không, bộ phân ly, hệ thống xử lý nước thải, bồn cấp chất xúc tác, máy nâng, gầu tiếp liệu, thiết bị bốc dỡ đá vôi, các kết cấu bao che) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MF.030


			Lắp đặt bộ khử lưu huỳnh


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			


			Thép các loại


			kg


			10,000





			


			


			Que hàn


			kg


			5,000





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			8,000





			


			


			Khí gas


			kg


			0,750





			


			


			Ô xy


			chai


			0,375





			


			


			Đá mài


			viên


			0,250





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			40,27





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 100T


			ca


			0,060





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,186





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,000





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MF.04000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG KHÓI, GIÓ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MF.040


			Lắp đặt đường khói, gió


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,300





			


			


			Dầu các loại


			kg


			0,300





			


			


			Thép các loại


			kg


			15,000





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500





			


			


			Que hàn Carbon cường độ cao


			kg


			5,000





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,40





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,150





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,150





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			2,000





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MF.05000  LẮP ĐẶT BỘ CHUYỂN ĐỔI DÒNG KHÓI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị bao gồm giá đỡ, khung dầm, hệ thống thuỷ lực và các chi tiết theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MF.050


			Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,410





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,630





			


			


			Thép các loại


			kg


			15,000





			


			


			Que hàn


			kg


			3,000





			


			


			Khí gas


			kg


			1,000





			


			


			Ô xy


			chai


			0,500





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			31,32





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,240





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,000





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MF.06000  LẮP ĐẶT ỐNG KHÓI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, sản xuất lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tua bin khí và lò thu hồi nhiệt


			Lò hơi đốt than, dầu, khí





			MF.060


			Lắp đặt ống khói


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			10,000


			10,000





			


			


			Que hàn


			kg


			3,000


			5,000





			


			


			Khí gas


			kg


			0,420


			0,840





			


			


			Ô xy


			chai


			0,210


			0,420





			


			


			Đá mài


			viên


			-


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			22,95


			39,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			0,200


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,100


			-





			


			


			Cần cẩu 20T


			ca


			-


			0,220





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			-


			0,200





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			1,000


			5,000





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,050


			0,100





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			-


			0,200





			


			


			Kích rút (bộ)


			ca


			-


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn.



Chương VII



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN, ĐÓNG BAO VÀ XẾP BAO



MG.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÂN ĐƯỜNG SẮT, CÂN ĐƯỜNG BỘ VÀ CÂN BĂNG TẢI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cân đường sắt, cân đường bộ


			Cân băng tải





			MG.010


			Lắp đặt thiết bị cân đường sắt, cân đường bộ và cân băng tải


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,380


			0,910





			


			


			Dầu các loại



Thép các loại


			kg 



kg


			1,590



2,120


			1,050



1,400





			


			


			Que hàn


			kg


			1,000


			0,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,160


			0,100





			


			


			Ô xy


			chai


			0,080


			0,050





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,007





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			26,60


			11,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,300


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,075





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			0,250


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








MG.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC LOẠI CÂN KHÁC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra máy, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MG.020


			Lắp đặt thiết bị các loại cân khác


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,860


			1,690


			1,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,150


			1,950


			1,690





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,280





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,160





			


			


			Khí gas


			kg


			0,260


			0,220


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,130


			0,110


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,052


			0,046





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,327


			0,286





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,013


			0,011


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,04


			25,53


			23,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,290


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,360


			0,330


			0,290





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,080





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,290


			0,250


			0,230





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MG.020


			Lắp đặt thiết bị các loại cân khác


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,160





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,020


			1,860


			1,760





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,130





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,254


			0,233


			0,222





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			20,30


			18,02


			15,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,260


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,240


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,254


			0,233


			0,222





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,072


			0,068


			0,065





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








MG.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MG.030


			Lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			2,090



2,370


			1,820



2,060


			1,690



1,950





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,190


			2,770


			2,600





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,200


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,060


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,313


			0,294





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			27,14


			23,60


			19,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,360


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,320


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,280





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,360


			0,313


			0,294





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,080


			0,070





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,315


			0,270


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MG.030


			Lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,440





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,920





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,261


			0,240


			0,217





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			18,17


			16,52


			13,22





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,250


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,230


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,261


			0,240


			0,217





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,067


			0,062


			0,059





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Chương VIII



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY, ĐÙN ÉP LIỆU & GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG



MH.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MH.010


			Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,090


			1,820


			1,690





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,370


			2,060


			1,950





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,190


			2,770


			2,600





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,230


			0,200


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,280


			0,240


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,140


			0,120


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,060


			0,060


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,400


			0,348


			0,327





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,013


			0,011


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			31,26


			27,18


			23,44





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,360


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,290


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,260





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,400


			0,348


			0,327





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,315


			0,270


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MH.010


			Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,440





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,920





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,290


			0,266


			0,241





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			20,32


			17,67


			14,07





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,247


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,231


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,222





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,290


			0,266


			0,241





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,068


			0,065


			0,058





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








MH.02000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẠT, ĐẢO, ĐÁNH ĐỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MH.020


			Lắp đặt thiết bị gạt, đảo, đánh đống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			1,860



2,150


			1,690



1,950


			1,610



1,860





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,480





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,190





			


			


			Khí gas


			kg


			0,240


			0,220


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,120


			0,110


			0,100





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,057


			0,052


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,500


			0,455


			0,433





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015


			0,012


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			29,76


			25,30


			20,83





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,280


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,270





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,500


			0,455


			0,433





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,081


			0,074





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,248


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MH.020


			Lắp đặt thiết bị gạt, đảo, đánh đống


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,510





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			2,020





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,150





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,046


			0,042


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,403


			0,371


			0,352





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			19,34


			17,85


			14,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,250


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,240


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,230





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,403


			0,371


			0,352





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,068


			0,060


			0,050





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Công tác lắp đặt thiết bị này bao gồm toàn bộ máy kể cả hệ thống ống trên thiết bị, hệ thống truyền động dầu thuỷ lực. Định mức này không bao gồm công tác lắp đặt đường ray.



MH.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÙN, ÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MH.030


			Lắp đặt thiết bị đùn, ép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,810


			1,690


			1,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,090


			1,950


			1,690





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,780


			2,600


			2,280





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,160





			


			


			Khí gas


			kg


			0,220


			0,200


			0,180





			


			


			Ô xy


			chai


			0,110


			0,100


			0,090





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,056


			0,052


			0,046





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,014


			0,012


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,34


			24,09


			19,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,280


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,270


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,260





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,250


			0,230


			0,210





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,231


			0,210


			0,189





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MH.030


			Lắp đặt thiết bị đùn, ép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,330


			1,220


			1,160





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,310





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,020


			1,860


			1,760





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,140


			0,130


			0,130





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,037


			0,035





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			18,42


			17,00


			14,17





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,240


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,230


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,220





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,200


			0,180


			0,150





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,189


			0,168


			0,147





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Chương IX



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE, BÌNH BỂ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ



MI.01000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MI.010


			Lắp đặt thiết bị bunke


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,960





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,060





			


			


			Thép các loại


			kg


			5,000





			


			


			Que hàn


			kg


			12,300





			


			


			Que hàn Inox


			kg


			1,800





			


			


			Khí gas


			kg


			0,140





			


			


			Ôxy


			chai


			0,070





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,12





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			0,053





			


			


			Pa lăng 5T


			ca


			0,942





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			2,608





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MI.02000  LẮP ĐẶT BÌNH NGƯNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hộp nước vào và ra bình ngưng, hệ thống làm sạch, phin lọc rác, hệ thống rút (hoặc tạo) chân không theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Làm mát bằng nước


			Làm mát bằng không khí





			MI.020


			Lắp đặt bình ngưng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			72,730


			60,608





			


			


			Que hàn


			kg


			3,640


			3,640





			


			


			Khí gas


			kg


			1,100


			1,100





			


			


			Ô xy


			chai


			0,550


			0,550





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			25,80


			25,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 200T


			ca


			0,070


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			0,050





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			2,000


			2,000





			


			


			Pa lăng 5T


			ca


			0,130


			0,100





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,050


			0,050





			


			


			Máy bơm áp lực cao


			ca


			0,050


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			2





			


			01


			02








MI.03000  LẮP ĐẶT BÌNH KHỬ KHÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt bình khử khí cả phần hơi và nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MI.030


			Lắp đặt bình khử khí


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			20,000





			


			


			Que hàn


			kg


			2,645





			


			


			Khí gas


			kg


			0,800





			


			


			Ô xy


			chai


			0,400





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			13,33





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 200T


			ca


			0,100





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,144





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			1,000





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm các van, bảo ôn.



MI.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT KHÍ NITƠ (N2), CÁCBONNÍC (CO2) VÀ HYDRO (H2)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			N2, CO2


			H2





			MI.040


			Lắp đặt thiết bị sản xuất khí nitơ (N2), cácbonníc (CO2) và hydro (H2)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,240


			1,240





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,370


			1,370





			


			


			Thép các loại


			kg


			10,000


			10,000





			


			


			Que hàn


			kg


			1,300


			1,300





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			5,000


			5,000





			


			


			Khí gas


			kg


			0,400


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,200


			0,200





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			34,80


			39,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,200





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,200


			-





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,000


			3,000





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3





			


			01


			02








MI.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÌNH GIA NHIỆT CAO ÁP, HẠ ÁP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tấm đế, giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MI.050


			Lắp đặt thiết bị bình gia nhiệt cao áp, hạ áp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,000





			


			


			Thép các loại


			kg


			3,000





			


			


			Que hàn


			kg


			0,150





			


			


			Khí gas


			kg


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,070





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			22,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 65T


			ca


			0,100





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,050





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm bảo ôn, sơn.



MI.06000  LẮP ĐẶT BỒN CHỨA (BÌNH BỂ)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, tổ hợp và lắp đặt giá đỡ, khung dầm, thiết bị và các chi tiết, nạp các hoá chất dạng hạt (nếu có) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MI.060


			Lắp đặt bồn chứa (bình bể)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,300





			


			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			


			Thép các loại


			kg


			11,500





			


			


			Que hàn


			kg


			15,000





			


			


			Khí gas


			kg


			2,000





			


			


			Ô xy


			chai


			1,000





			


			


			Đá mài


			viên


			5,000





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			33,66





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			5,000





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			2,500





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm sơn và phun cát.



Chương X



LẮP ĐẶT TURBIN



MK.01100  LẮP ĐẶT TUABIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤50


			≤100


			≤200


			≤300





			MK.011


			Lắp đặt tuabin hơi và phụ kiện bằng kích rút


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			


			Dầu các loại



Thép các loại


			kg 



kg


			5,500



99,000


			5,350



96,300


			5,250



94,500


			5,000



90,000





			


			


			Que hàn


			kg


			4,510


			4,387


			4,305


			4,100





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			0,264


			0,257


			0,252


			0,240





			


			


			Khí gas


			kg


			1,804


			1,754


			1,722


			1,640





			


			


			Ô xy


			chai


			0,902


			0,877


			0,861


			0,820





			


			


			Đá mài


			viên


			3,850


			3,745


			3,675


			3,500





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,073


			0,071


			0,069


			0,066





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			62,64


			59,16


			55,68


			52,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan điện 0,62 kW


			ca


			1,451


			1,451


			1,451


			1,451





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			3,500


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,900


			0,900


			0,900


			0,900





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,410


			0,410


			0,410


			0,410





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			2,500


			2,400


			2,300


			2,200





			


			


			Kích rút


			ca


			0,125


			0,120


			0,115


			0,110





			


			


			Pa lăng 20T


			ca


			3,806


			3,806


			3,806


			3,806





			


			


			Pa lăng 5T


			ca


			1,522


			1,522


			1,522


			1,522





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,381


			0,381


			0,381


			0,381





			


			


			Máy xiết bulông


			ca


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MK.01200  LẮP ĐẶT TUABIN HƠI VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt tuabin, van hơi chính, van chặn, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤50


			≤100


			≤200


			≤300





			MK.012


			Lắp đặt tuabin hơi và phụ kiện bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			


			Dầu các loại



Thép các loại


			kg 



kg


			5,500



99,000


			5,350



96,300


			5,250



94,500


			5,000



90,000





			


			


			Que hàn


			kg


			4,510


			4,387


			4,305


			4,100





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			0,264


			0,257


			0,252


			0,240





			


			


			Khí gas


			kg


			1,804


			1,754


			1,722


			1,640





			


			


			Ô xy


			chai


			0,902


			0,877


			0,861


			0,820





			


			


			Đá mài


			viên


			3,850


			3,745


			3,675


			3,500





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,073


			0,071


			0,069


			0,066





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			62,64


			59,16


			55,68


			52,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			0,120


			0,100





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,250


			0,200


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 65T


			ca


			0,140


			0,135


			0,130


			0,125





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,140


			0,135


			0,130


			0,125





			


			


			Máy khoan điện 0,62 kW


			ca


			1,451


			1,451


			1,451


			1,451





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			3,500


			3,500


			3,500


			3,500





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,900


			0,900


			0,900


			0,900





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,410


			0,410


			0,410


			0,410





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,381


			0,381


			0,381


			0,381





			


			


			Máy xiết bulông


			ca


			0,050


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MK.02100  LẮP ĐẶT TUABIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KÍCH RÚT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤150


			≤250





			MK.021


			Lắp đặt tuabin khí và phụ kiện bằng kích rút


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,200


			0,190





			


			


			Dầu các loại


			kg


			3,000


			2,850





			


			


			Thép các loại


			kg


			15,000


			14,250





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500


			1,425





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			0,050


			0,048





			


			


			Khí gas


			kg


			1,640


			1,558





			


			


			Ô xy


			chai


			0,820


			0,779





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,030


			0,029





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			44,2


			40,8





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Pa lăng 5T


			ca


			2,000


			2,000





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,000


			0,800





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,700


			0,700





			


			


			Máy xiết bulông


			ca


			0,050


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			01


			02








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MK.02200  LẮP ĐẶT TUABIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống dầu tua bin theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤150


			≤250





			MK.022


			Lắp đặt tuabin khí và phụ kiện bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,200


			0,190





			


			


			Dầu các loại


			kg


			3,000


			2,850





			


			


			Thép các loại


			kg


			15,000


			14,250





			


			


			Que hàn


			kg


			1,500


			1,425





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			0,050


			0,048





			


			


			Khí gas


			kg


			1,640


			1,558





			


			


			Ô xy


			chai


			0,820


			0,779





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,030


			0,030





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			44,2


			40,8





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			0,050





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,100


			-





			


			


			Cần cẩu 65T


			ca


			0,125


			0,115





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,125


			0,115





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,700


			0,700





			


			


			Máy xiết bulông


			ca


			0,050


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			01


			02








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống ống, hệ thống đo lường và điều khiển (C&I), bảo ôn.



MK.03100  LẮP ĐẶT TUABIN THUỶ LỰC VÀ PHỤ KIỆN ≤ 50 TẤN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tuabin có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤5


			≤15


			≤25


			≤50





			MK.031


			Lắp đặt tuabin thuỷ lực và phụ kiện ≤ 50 tấn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại



Dầu các loại


			kg



kg


			1,788



2,319


			1,703



2,209


			1,622



2,104


			1,544



2,004





			


			


			Thép các loại


			kg


			6,078


			5,788


			5,513


			5,250





			


			


			Que hàn


			kg


			2,500


			2,250


			2,025


			1,823





			


			


			Khí gas


			kg


			0,590


			0,562


			0,536


			0,510





			


			


			Ô xy


			chai


			0,295


			0,281


			0,268


			0,255





			


			


			Xăng


			kg


			0,547


			0,521


			0,496


			0,472





			


			


			Dây chì


			kg


			0,133


			0,127


			0,121


			0,115





			


			


			Đồng tròn


			kg


			0,517


			0,492


			0,469


			0,447





			


			


			Bu lông


			cái


			6,900


			6,571


			6,258


			5,960





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015


			0,014


			0,013


			0,013





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công


			công


			58,82


			44,11


			39,21


			35,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cầu trục 20T (V.hành)


			ca


			0,350


			-


			-


			-





			


			


			Cầu trục 70T (V.hành)


			ca


			-


			0,280


			0,270


			0,240





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			1,000


			0,900


			0,810


			0,729





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,290


			0,240


			0,230


			0,230





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Quy định áp dụng định mức: Các loại tua bin có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, buồng xoắn, ống hút được chế tạo thành từng cụm.



MK.03200  LẮP ĐẶT TUABIN THUỶ LỰC VÀ PHỤ KIỆN > 50 TẤN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt tuabin, buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuabin, thiết bị dầu áp lực, bảng điều khiển tuabin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuabin, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tua bin có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤100


			≤150


			≤200





			MK.032


			Lắp đặt tuabin thuỷ lực và phụ kiện > 50 tấn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 


			kg


			1,471


			1,401


			1,334





			


			


			Dầu các loại 


			kg


			1,909


			1,818


			1,731





			


			


			Thép các loại 


			kg


			7,680


			7,296


			6,931





			


			


			Que hàn


			kg


			12,375


			11,757


			11,169





			


			


			Que hàn than 


			kg


			1,604


			1,528


			1,455





			


			


			Khí gas


			kg


			0,486


			0,464


			0,442





			


			


			Ô xy 


			chai


			0,243


			0,232


			0,221





			


			


			Xăng 


			kg


			0,450


			0,430


			0,410





			


			


			Dây chì


			kg


			0,110


			0,104


			0,099





			


			


			Đồng tròn 


			kg


			0,425


			0,405


			0,386





			


			


			Bu lông 


			cái


			5,676


			5,406


			5,149





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,012


			0,011





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công 


			công


			63,16


			60,16


			57,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cầu trục 75T (V. hành) 


			ca


			0,350


			-


			-





			


			


			Cầu trục 100T (V. hành) 


			ca


			-


			0,330


			-





			


			


			Cầu trục 150T (V. hành) 


			ca


			-


			-


			0,303





			


			


			Cổng trục 30T


			ca


			0,187


			0,178


			-





			


			


			Cổng trục 50T


			ca


			-


			-


			0,170





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			5,550


			4,995


			4,496





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h 


			ca


			0,207


			0,197


			0,187





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tua bin có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤300


			≤400


			>400





			MK.032


			Lắp đặt tuabin thuỷ lực và phụ kiện > 50 tấn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 


			kg


			1,210


			1,210


			1,090





			


			


			Dầu các loại 


			kg 


			1,579


			1,570


			1,422





			


			


			Thép các loại 


			kg


			6,585


			6,255


			5,943





			


			


			Que hàn


			kg


			10,610


			10,080


			9,576





			


			


			Que hàn than 


			kg


			1,368


			1,320


			1,254





			


			


			Khí gas


			kg


			0,420


			0,400


			0,380





			


			


			Ô xy 


			chai


			0,210


			0,200


			0,190





			


			


			Xăng 


			kg


			0,389


			0,370


			0,325





			


			


			Dây chì


			kg


			0,095


			0,09


			0,086





			


			


			Đồng tròn 


			kg


			0,368


			0,350


			0,333





			


			


			Bu lông 


			cái


			4,904


			4,670


			4,437





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,010





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			54,56


			51,97


			49,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cầu trục 250T (V. hành) 


			ca


			0,282


			


			





			


			


			Cầu trục 350T (V. hành) 


			ca


			


			0,262


			0,244





			


			


			Cầu trục 50T 


			ca


			0,162


			0,154


			0,146





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			4,046


			3,641


			3,277





			


			


			Máy hàn hơi


			ca


			0,179


			0,170


			0,160





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Quy định áp dụng định mức:



- Các loại tua bin có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, buồng xoắn, ống hút phải tổ hợp từ các tấm phôi.



- Đối với tua bin cánh quay có cơ cấu điều chỉnh kép thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1



- Đối với tua bin có khối lượng > 50 tấn, công tác tổ hợp phức tạp thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,20.



Chương XI



LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN



ML.01100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN HƠI BẰNG KÍCH RÚT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤50


			≤100


			≤200


			≤300





			ML.011


			Lắp đặt máy phát tuabin hơi bằng kích rút


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			0,550



1,100


			0,535



1,070


			0,525



1,050


			0,500



1,000





			


			


			Thép các loại


			kg


			99,000


			96,300


			94,500


			90,000





			


			


			Que hàn


			kg


			4,510


			4,387


			4,305


			4,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,572


			0,556


			0,546


			0,520





			


			


			Ô xy


			chai


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			39,90


			37,05


			35,15


			33,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 10T


			ca


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,230


			0,220


			0,210


			0,200





			


			


			Kích rút


			ca


			0,125


			0,120


			0,115


			0,110





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			0,900


			0,900


			0,900


			0,900





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).



ML.01200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN HƠI BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤50


			≤100


			≤200


			≤300





			ML.012


			Lắp đặt máy phát tuabin hơi bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			


			Dầu các loại



Thép các loại


			kg 



kg


			1,100



99,000


			1,070



96,300


			1,050



94,500


			1,000



90,000





			


			


			Que hàn


			kg


			4,510


			4,387


			4,305


			4,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,572


			0,556


			0,546


			0,520





			


			


			Ô xy


			chai


			0,550


			0,535


			0,525


			0,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			37,80


			35,10


			33,30


			31,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			-


			-


			0,120


			0,100





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			0,250


			0,200


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,130


			0,120


			0,110


			0,100





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,900


			0,900


			0,900


			0,900





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).



ML.02100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG KÍCH RÚT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤150


			≤250





			ML.021


			Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng kích rút


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại



Dầu các loại


			kg



kg


			0,450



0,900


			0,428



0,855





			


			


			Thép các loại


			kg


			31,500


			29,925





			


			


			Que hàn


			kg


			1,800


			1,710





			


			


			Khí gas


			kg


			0,094


			0,089





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,086





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,98


			25,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tời điện 10T


			ca


			0,180


			0,180





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,180


			0,160





			


			


			Máy hàn điện 50kW


			ca


			0,450


			0,450





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,090


			0,090





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).



ML.02200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN KHÍ BẰNG CẦN CẨU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt máy phát, máy kích thích quay, hệ thống khởi động tuabin theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Công suất - MW





			


			


			


			


			≤150


			≤250





			ML.022


			Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng cần cẩu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,450


			0,428





			


			


			Dầu các loại



Thép các loại


			kg 



kg


			0,900



31,500


			0,855



29,925





			


			


			Que hàn


			kg


			1,800


			1,710





			


			


			Khí gas


			kg


			0,094


			0,089





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,086





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,35


			25,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 250T


			ca


			0,090


			0,070





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,090


			0,070





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,450


			0,450





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,090


			0,090





			


			


			Máy khác


			%


			7,000


			7,000





			


			01


			02








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm hệ thống đo lường và điều khiển (C&I).



ML.03100  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN THỦY LỰC ≤ 50 TẤN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy phát có khối lượng





			


			


			


			


			≤5


			≤15


			≤25


			≤50





			


			Lắp đặt máy phát tuabin thủy lực ≤ 50 tấn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			ML.031


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại



Thép các loại


			kg



kg



kg


			3,243



3,752



5,012


			3,089



3,574



4,773


			2,942



3,403



4,546


			2,801



3,241



4,330





			


			


			Que hàn


			kg


			1,801


			1,715


			1,634


			1,556





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,134


			0,128


			0,122


			0,116





			


			


			Khí gas


			kg


			0,376


			0,358


			0,340


			0,324





			


			


			Ôxy


			chai


			0,188


			0,179


			0,170


			0,162





			


			


			Khí argon


			bình


			0,001


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,107


			0,102


			0,097


			0,093





			


			


			Dây chì


			kg


			0,241


			0,230


			0,219


			0,208





			


			


			Bulông


			bộ


			12,516


			11,920


			11,353


			10,812





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,027


			0,026


			0,024


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			51,95


			49,47


			47,12


			44,87





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 15T


			ca


			0,106


			0,097


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			-


			-


			0,187


			0,078





			


			


			Cầu trục 50T (V.hành)


			ca


			0,350


			0,350


			-


			-





			


			


			Cầu trục 70T (V.hành)


			ca


			-


			-


			0,307


			0,307





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,244


			1,288


			1,128


			1,074





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,341


			0,325


			0,310


			0,295





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Quy định áp dụng định mức: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng ≤ 50 tấn mức độ tổ hợp ít, được chế tạo thành các cụm roto, stato liền khối.



ML.03200  LẮP ĐẶT MÁY PHÁT TUABIN THỦY LỰC > 50 TẤN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển trong phạm vi 30m, tổ hợp các cụm chi tiết, lắp đặt roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy phát có khối lượng - tấn





			


			


			


			


			≤100


			≤150


			≤200





			ML.032


			Lắp đặt máy phát tuabin thủy lực > 50 tấn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 


			kg


			2,668


			2,541


			2,420





			


			


			Dầu các loại


			kg 


			3,087


			2,940


			2,800





			


			


			Thép các loại 


			kg


			4,123


			3,927


			3,740





			


			


			Que hàn


			kg


			1,482


			1,411


			1,344





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,110


			0,105


			0,100





			


			


			Khí gas 


			kg


			0,308


			0,294


			0,280





			


			


			Ôxy


			chai


			0,154


			0,147


			0,140





			


			


			Khí argon 


			bình


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Đồng lá 


			kg


			0,088


			0,084


			0,080





			


			


			Dây chì 


			kg


			0,198


			0,189


			0,180





			


			


			Bulông


			bộ


			10,297


			9,807


			9,340





			


			


			Gỗ nhóm 4 


			m3


			0,022


			0,021


			0,020





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công 


			công


			75,59


			71,99


			68,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cầu trục 250T (V.hành)


			ca


			0,397


			0,378


			0,360





			


			


			Cần cẩu 40T


			ca


			0,170


			0,162


			0,154





			


			


			Máy hàn điện 50 kW 


			ca


			1,023


			0,974


			0,928





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h 


			ca


			0,281


			0,268


			0,255





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy phát có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤300


			≤400


			> 400





			ML.032


			Lắp đặt máy phát tuabin thủy lực > 50 tấn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,299


			2,184


			2,075





			


			


			Dầu các loại



Thép các loại


			kg 



kg


			2,660



3,553


			2,527



3,375


			2,401



3,207





			


			


			Que hàn


			kg


			1,277


			1,213


			1,152





			


			


			Que hàn đồng


			kg


			0,095


			0,090


			0,086





			


			


			Khí gas


			kg


			0,266


			0,252


			0,240





			


			


			Ôxy


			chai


			0,133


			0,126


			0,120





			


			


			Khí argon


			bình


			0,001


			0,001


			0,001





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,076


			0,072


			0,069





			


			


			Dây chì


			kg


			0,171


			0,162


			0,154





			


			


			Bulông


			bộ


			8,873


			8,429


			8,008





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,019


			0,018


			0,017





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			65,14


			61,88


			58,79





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cầu trục 350T (V. hành)


			ca


			0,342


			0,325


			0,309





			


			


			Cần cẩu 63T


			ca


			0,146


			0,139


			0,132





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,882


			0,838


			0,796





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,242


			0,230


			0,218





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Quy định áp dụng định mức: Các loại máy phát điện thủy lực có khối lượng > 50 tấn mức độ tổ hợp nhiều, được chế tạo thành các cụm roto, stato không liền khối phải tổ hợp từ các mảnh thép từ và ghép thanh dẫn.



ML.04000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN (DẠNG CATỐT HY SINH)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			ML.040


			Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			15,000





			


			


			Khí gas


			kg


			2,000





			


			


			Ô xy


			chai


			1,000





			


			


			Đá mài


			viên


			2,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			40,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,000





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			2,000





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








ML.05000  LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			ML.050


			Lắp đặt tổ máy phát điện


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,370


			1,800


			1,690





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,730


			2,080


			1,950





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,640


			2,770


			2,600





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,270


			0,210


			0,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,220


			0,200


			0,180





			


			


			Ô xy


			chai


			0,110


			0,100


			0,090





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,280


			0,260





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,070


			0,060


			0,050





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,015


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			31,97


			24,35


			20,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,200


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			1,580


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,140





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,110


			0,090


			0,080





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,250


			0,240





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,360


			0,280


			0,260





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			ML.050


			Lắp đặt tổ máy phát điện


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,280





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,470





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,970





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,150





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,230


			0,210


			0,200





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,040


			0,040





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			18,56


			15,81


			13,63





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,130


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,120


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,100





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,073


			0,068


			0,060





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,220


			0,200


			0,180





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,230


			0,210


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








Chương XII



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VAN



MM.01000  LẮP ĐẶT VAN PHẲNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng van (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 50





			MM.010


			Lắp đặt van phẳng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,275


			0,25


			0,225


			0,203





			


			


			Dầu các loại


			kg


			0,154


			0,14


			0,126


			0,113





			


			


			Thép các loại


			kg


			8,837


			8,472


			8,107


			7,779





			


			


			Que hàn


			kg


			3,133


			2,879


			2,625


			2,396





			


			


			Khí gas


			kg


			0,324


			0,298


			0,272


			0,248





			


			


			Ô xy


			chai


			0,162


			0,149


			0,136


			0,124





			


			


			Xăng


			kg


			0,330


			0,300


			0,270


			0,243





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,033


			0,030


			0,027


			0,024





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,006


			0,005


			0,005


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,63


			28,31


			25,99


			23,90





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cổng trục 20T


			ca


			0,220


			0,200


			-


			-





			


			


			Cổng trục 50T


			ca


			-


			-


			0,180


			0,160





			


			


			Cầu cẩu 20T


			ca


			0,110


			0,100


			-


			-





			


			


			Cầu cẩu 50T


			ca


			-


			-


			0,090


			0,080





			


			


			Cần cẩu 40T


			ca


			0,030


			0,030


			0,030


			0,030





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,716


			0,658


			0,600


			0,548





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,253


			0,230


			0,207


			0,186





			


			


			Tời điện 7,5T


			ca


			0,033


			0,033


			0,033


			0,033





			


			


			Tời điện 3T


			ca


			0,066


			0,066


			0,066


			0,066





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Quy định áp dụng định mức: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.



MM.02000  LẮP ĐẶT VAN CUNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị, thử khô hiệu chỉnh sai sót, chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng van (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 50





			MM.020


			Lắp đặt van cung


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,045


			0,950


			0,855


			0,771





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,210


			1,100


			0,990


			0,888





			


			


			Thép các loại


			kg


			24,999


			23,966


			22,933


			22,006





			


			


			Que hàn


			kg


			5,777


			5,309


			4,841


			4,418





			


			


			Khí gas


			kg


			0,566


			0,520


			0,474


			0,432





			


			


			Ôxy


			chai


			0,283


			0,260


			0,237


			0,216





			


			


			Xăng


			kg


			0,319


			0,290


			0,261


			0,235





			


			


			Đá mài


			viên


			0,187


			0,170


			0,153


			0,136





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,010


			0,010


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			23,66


			21,87


			20,08


			18,46





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,260


			0,220


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			-


			-


			0,140


			0,120





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,220


			0,200


			0,180


			0,160





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,480


			1,360


			1,240


			1,133





			


			


			Máy hàn hơi 1000l/h


			ca


			0,286


			0,260


			0,234


			0,210





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Quy định áp dụng định mức: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.



MM.03000  LẮP ĐẶT VAN BƯỚM (VAN ĐĨA), VAN CẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng van (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 50





			MM.030


			Lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 


			kg 


			3,667


			3,333


			3,000


			2,705





			


			


			Dầu các loại


			kg


			4,278


			3,889


			3,500


			3,139





			


			


			Thép các loại


			kg


			10,901


			10,450


			10,000


			9,596





			


			


			Que hàn


			kg


			0,358


			0,329


			0,300


			0,274





			


			


			Khí gas


			kg


			0,168


			0,154


			0,140


			0,128





			


			


			Ôxy


			chai


			0,084


			0,077


			0,070


			0,064





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,049


			0,044


			0,040


			0,036





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,010


			0,010


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			39,68


			36,67


			33,66


			30,96





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,650


			0,600


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 40T


			ca


			-


			-


			0,390


			0,334





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,155


			0,143


			0,130


			0,119





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Quy định áp dụng định mức: Đối với van có khối lượng lớn hơn 50T tính như van có khối lượng 50T, định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,8.



MM.04000  LĂP ĐẶT ĐẦU HÚT NƯỚC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt đầu hút, hệ thống chắn rác và phao báo hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MM.040


			Lăp đặt đầu hút nước


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,500





			


			


			Dầu các loại


			kg


			0,500





			


			


			Thép các loại


			kg


			15,000





			


			


			Que hàn


			kg


			1,028





			


			


			Khí gas


			kg


			0,828





			


			


			Ô xy


			chai


			0,414





			


			


			Đá mài


			viên


			0,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			54,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,100





			


			


			Cần cẩu nổi 100T


			ca


			0,300





			


			


			Sà lan 100T


			ca


			0,300





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,588





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,600





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MM.05000  LẮP KHE VAN, KHE LƯỚI CHẮN RÁC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều sâu lắp (m)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 30


			≤ 40


			> 40





			MM.050


			Lắp khe van, khe lưới chắn rác


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Dầu các loại



Que hàn


			kg 



kg


			0,500



5,950


			0,475



5,653


			0,451



5,370


			0,429



5,101





			


			


			Khí gas


			kg


			1,200


			1,140


			1,084


			1,028





			


			


			Ôxy


			chai


			0,600


			0,570


			0,542


			0,514





			


			


			Đá mài


			viên


			0,340


			0,323


			0,307


			0,292





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			29,98


			37,02


			43,00


			50,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,220


			0,200


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 63T


			ca


			-


			-


			0,190


			0,170





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,850


			1,758


			1,670


			1,586





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,600


			0,570


			0,542


			0,514





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








MM.06000  LẮP ĐẶT LƯỚI CHẮN RÁC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lưới có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 5


			≤ 10


			≤ 20


			≤ 30


			≤ 40


			> 40





			MM.060


			Lắp đặt lưới chắn rác


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 


			kg 


			1,560


			1,291


			1,174


			1,067


			0,970


			0,922





			


			


			Dầu các loại 


			kg


			1,790


			1,477


			1,343


			1,221


			1,110


			1,055





			


			


			Thép các loại 


			kg


			10,454


			8,637


			7,853


			7,139


			6,490


			6,166





			


			


			Que hàn


			kg


			1,660


			1,371


			1,246


			1,133


			1,030


			0,979





			


			


			Khí gas 


			kg


			1,320


			1,092


			0,992


			0,902


			0,820


			0,780





			


			


			Ô xy 


			chai


			0,660


			0,546


			0,496


			0,451


			0,410


			0,390





			


			


			Xăng


			kg


			0,480


			0,399


			0,363


			0,330


			0,300


			0,285





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,020


			0,013


			0,012


			0,011


			0,010


			0,010





			


			


			Vật liệu khác 


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			24,23


			20,02


			18,20


			16,55


			15,04


			14,29





			


			


			Máy thi công 


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cổng trục 20T 


			ca


			0,200


			0,200


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cổng trục 50T


			ca


			-


			-


			0,200


			0,200


			0,150


			0,150





			


			


			Cần cẩu 25T 


			ca


			-


			-


			0,010


			0,010


			0,010


			0,010





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,467


			0,386


			0,351


			0,319


			0,290


			0,276





			


			


			Máy hàn hơi 1000l/h


			ca


			0,370


			0,306


			0,278


			0,253


			0,230


			0,219





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MM.07000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG, MỞ KIỂU VÍT VÀ TỜI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị đóng, mở kiểu vít


			Tời





			


			


			


			


			Quay tay


			Chạy điện


			Quay tay


			Chạy điện





			MM.070


			Lắp đặt thiết bị đóng, mở kiểu vít và tời


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			3,400


			3,400


			2,000


			2,000





			


			


			Dầu các loại



Thép các loại


			kg 



kg


			4,000



32,00


			4,000



32,00


			3,800



16,00


			3,800



15,00





			


			


			Que hàn


			kg


			4,500


			4,500


			2,000


			1,370





			


			


			Khí gas


			kg


			0,360


			0,360


			1,080


			1,000





			


			


			Ô xy


			chai


			0,180


			0,180


			0,540


			0,500





			


			


			Sơn


			kg


			2,300


			2,300


			0,010


			0,010





			


			


			Xăng


			kg


			2,400


			-


			-


			-





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,040


			0,040


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			22,95


			21,25


			14,45


			12,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,300


			2,800


			0,200


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,120


			1,120


			0,500


			0,340





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Chương XIII



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN LY, LY TÂM VÀ TẠO HÌNH



MN.01000  LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ LY TÂM, PHÂN LY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MN.010


			Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			1,860



2,150


			1,690



1,950


			1,610



1,860





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,860


			2,600


			2,480





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,210


			0,200


			0,190





			


			


			Khí gas


			kg


			0,220


			0,200


			0,180





			


			


			Ô xy


			chai


			0,110


			0,100


			0,090





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,057


			0,052


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,800


			0,730


			0,690





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,015


			0,013


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			35,82


			33,26


			31,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,286


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,273





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,800


			0,730


			0,690





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,089


			0,083


			0,079





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,270


			0,250


			0,240





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MN.010


			Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,380


			1,250





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,590


			1,440





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			2,120


			1,920





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,170


			0,160


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,046


			0,042


			0,038





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,650


			0,590


			0,540





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,011


			0,010


			0,009





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			29,10


			24,80


			22,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,266


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,246


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,234





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,650


			0,590


			0,540





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,068


			0,059





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,220


			0,200


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			04


			05


			06








MN.02000  LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TẠO HÌNH



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 0,5


			≤ 2


			≤ 5





			MN.020


			Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,770


			1,610


			1,530





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,040


			1,860


			1,770





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,720


			2,480


			2,360





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,200


			0,190


			0,180





			


			


			Khí gas


			kg


			0,220


			0,200


			0,180





			


			


			Ô xy


			chai


			0,110


			0,100


			0,090





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,050


			0,050


			0,050





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,300


			0,270


			0,260





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,012


			0,011


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			37,22


			34,56


			32,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 1T


			ca


			0,300


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			


			0,286


			





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			


			


			0,273





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,300


			0,270


			0,260





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,090


			0,083


			0,079





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,248


			0,225


			0,203





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








(Tiếp theo)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 10


			≤ 20


			> 20





			MN.020


			Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,430


			1,310


			1,190





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,650


			1,510


			1,370





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,200


			2,020


			1,830





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,160


			0,150


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,180


			0,160


			0,140





			


			


			Ô xy


			chai


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Đồng lá


			kg


			0,040


			0,040


			0,040





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,240


			0,220


			0,200





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010


			0,009


			0,008





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			29,92


			25,49


			23,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,266


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			


			0,246


			





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			


			


			0,234





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,240


			0,220


			0,200





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,074


			0,068


			0,059





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,203


			0,180


			0,158





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			04


			05


			06








MN.03000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TÁCH KIM LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.



Đơn vị tính : 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MN.030


			Lắp đặt thiết bị tách kim loại


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,910





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,050





			


			


			Thép các loại


			kg


			1,400





			


			


			Que hàn


			kg


			0,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,100





			


			


			Ô xy


			chai


			0,050





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,007





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			12,96





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,075





			


			


			Máy hàn 50 kW


			ca


			0,050





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








CHƯƠNG XIV: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ



MO.01000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP



MO.01100  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn phủ bằng que hàn hồ quang theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.011


			Lắp đặt hệ thống đường ống thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg 


			7,000





			


			


			Que hàn cường độ cao


			kg


			1,000





			


			


			Que hàn hợp kin


			kg


			13,15





			


			


			Que hàn TIG


			kg


			2,450





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			


			Khí Argon


			chai


			0,100





			


			


			Đá mài


			viên


			0,600





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			52,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,114





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,143





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,240





			


			


			Máy hàn TIG


			ca


			0,950





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,095





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,095





			


			


			Tời điện 3T


			ca


			1,900





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:



- Không bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin, đường ống làm mát tuần hoàn, đường ống thép không rỉ, đường ống cứu hoả.



- Định mức trên tính cho 1tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.



MO.01200  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP SUẤT CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, hàn hoàn thiện, làm sạch và xử lý nhiệt mối hàn theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.012


			Lắp đặt đường ống thép áp suất cao bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại



Que hàn cường độ cao


			kg



kg


			10,00



1,000





			


			


			Que hàn hợp kim


			kg


			10,00





			


			


			Que hàn TIG


			kg


			2,450





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			


			Khí Argon


			chai


			0,100





			


			


			Đá mài


			viên


			0,800





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			55,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,095





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,190





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			3,240





			


			


			Máy hàn TIG


			ca


			0,950





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,095





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,900





			


			


			Tời điện 3T


			ca


			1,425





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:



- Bao gồm đường ống cấp nước lò, đường ống hơi chính, đường ống gia nhiệt, đường ống tái sấy, đường ống rẽ nhánh tuabin.



- Định mức trên tính cho 1tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.



MO.01300  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TUẦN HOÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m. Gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, đo lấy dấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, hàn lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.013


			Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,250





			


			


			Thép các loại


			kg


			5,000





			


			


			Que hàn cường độ cao


			kg


			5,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,200





			


			


			Ô xy


			chai


			0,100





			


			


			Đá mài


			viên


			1,667





			


			


			Bitum


			kg


			5,250





			


			


			Vải thuỷ tinh


			m2


			2,040





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			27,14





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,067





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,190





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,425





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,095





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			3,800





			


			


			Tời điện 3T


			ca


			0,285





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức trên tính cho 1tấn bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.



MO.01400  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP BỌC THÁP ĐIỀU ÁP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.014


			Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp nhà máy thủy điện


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,042





			


			


			Thép các loại


			kg


			8,805





			


			


			Que hàn


			kg


			3,840





			


			


			Que hàn than


			kg


			0,108





			


			


			Khí gas


			kg


			0,766





			


			


			Ôxy


			chai


			0,383





			


			


			Đá mài


			viên


			0,315





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			41,34





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 40T


			ca


			0,244





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,421





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,141





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,289





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			10








MO.01500  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC TRONG HẦM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Mã hiệu


			Đoạn nằm ngang


			Đoạn đứng, nghiêng





			MO.015


			Lắp đặt đường ống thép áp lực trong hầm nhà máy thủy điện


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			0,042


			0,042





			


			


			Thép các loại


			kg


			8,805


			8,805





			


			


			Que hàn


			kg


			3,840


			3,840





			


			


			Que hàn than


			kg


			0,108


			0,108





			


			


			Khí gas


			kg


			0,766


			0,766





			


			


			Ôxy


			chai


			0,383


			0,383





			


			


			Đá mài


			viên


			0,315


			0,315





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công


			công


			34,45


			41,34





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,148


			0,165





			


			


			Ôtô đầu kéo 150CV


			ca


			0,203


			0,226





			


			


			Rơ moóc 15T


			ca


			0,203


			0,226





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,279


			1,421





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,126


			0,141





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,260


			0,289





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			1,489


			1,654





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			01


			02








Quy định áp dụng định mức: Đoạn ống có độ dốc ≤ 150 được tính là ống nằm ngang, độ dốc > 150 đến 900 được tính là ống nghiêng.



MO.01600  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC NGOÀI HỞ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra ống, vận chuyển ống trong phạm vi 30m. Lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, lắp đặt các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Mã hiệu


			Đoạn nằm ngang


			Đoạn đứng, nghiêng





			MO.016


			Lắp đặt đường ống thép áp lực ngoài hở nhà máy thủy điện


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg 


			0,047


			0,047





			


			


			Thép các loại


			kg


			9,784


			9,784





			


			


			Que hàn


			kg


			4,267


			4,267





			


			


			Que hàn than


			kg


			0,120


			0,120





			


			


			Khí gas


			kg


			0,852


			0,852





			


			


			Ôxy


			chai


			0,426


			0,426





			


			


			Đá mài


			viên


			0,350


			0,350





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			27,54


			35,80





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,210


			0,295





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,830


			1,830





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,140


			0,140





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,280


			0,280





			


			


			Máy sấy 2 kW


			ca


			0,410


			0,410





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			01


			02








Quy định áp dụng định mức: Đoạn ống có độ dốc ≤ 150 được tính là ống nằm ngang, độ dốc > 150 đến 900 được tính là ống nghiêng.



MO.02000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, mài vát mép ống, vệ sinh bên trong và bên ngoài ống, đấu nối và căn chỉnh mối nối ống, xông khí Argon, hàn bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon, làm sạch mối hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.020


			Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Que hàn Inox


			kg


			10,00





			


			


			Khí Argon


			chai


			1,780





			


			


			Đá mài


			viên


			9,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			65,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Palăng 5T


			ca


			0,190





			


			


			Máy hàn TIG


			ca


			3,240





			


			


			Máy nén khí 240 m3/h


			ca


			0,539





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			3,914





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:



- Bao gồm đường ống hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu, khí, dầu bôi trơn, hệ thống đường ống điều khiển kiểm soát nước hoá học, tuyến ống lấy mẫu nước hơi.



- Định mức trên tính cho 1T bao gồm lắp đặt các van và phụ kiện kèm theo.



MO.03000  LẮP ĐẶT CÔN THÉP, KHUỶU THÉP, ỐNG XẢ TUABIN TỪ CÁC PHÂN ĐOẠN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu và dụng cụ thi công, kiểm tra côn, khuỷu, vận chuyển côn, khuỷu trong phạm vi 30m, lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong côn, khuỷu, lắp đặt vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.030


			Lắp đặt côn thép, khuỷu thép, ống xả tuabin từ các phân đoạn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			7,993





			


			


			Que hàn


			kg


			2,130





			


			


			Khí gas


			kg


			2,400





			


			


			Ô xy


			chai


			1,200





			


			


			Đá mài


			viên


			0,230





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,86





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 50T


			ca


			0,096





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,329





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			0,663





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MO.04000  LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP MỐ ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MO.040


			Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			1,490





			


			


			Que hàn


			kg


			6,200





			


			


			Khí gas


			kg


			0,320





			


			


			Ôxy


			chai


			0,160





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			7,8





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần cẩu 15T


			ca


			0,095





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			1,473





			


			


			Máy sấy 2 kW


			ca


			0,475





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MO.05000  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG TRƯỢT ĐỂ LẮP ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng và dụng cụ thi công, lắp đặt đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trên tà vẹt gỗ


			Trên tà vẹt thép





			MO.050


			Lắp đặt đường trượt để lắp ống


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			10,460


			109,82





			


			


			Ray P43


			kg


			89,300


			89,300





			


			


			Đinh Crampong


			cái


			8,770


			-





			


			


			Bulông


			cái


			0,974


			0,974





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,119


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,57


			0,57





			


			01


			02








Quy định áp dụng định mức: Định mức được tính cho cả hai bên đường trượt.



MO.06100  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 3 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.061


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thuỷ tinh d = 3 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 8m


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép 


			m 


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường


			kg


			78,13


			121,98


			148,03


			148,03





			


			


			Củi đun


			kg


			100,0


			150,0


			179,6


			179,6





			


			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,8


			12


			12





			


			


			Que hàn


			kg


			0,52


			0,82


			1,0


			1,2





			


			


			Vải thuỷ tinh


			m2


			23,30


			36,39


			44,15


			44,15





			


			


			Bột cao su


			kg


			10,0


			15,0


			18,0


			18,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			44,08


			54,83


			60,00


			68,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,11


			0,18


			0,22


			0,26





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,02


			0,04


			0,10


			0,10





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo 



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			159


			219


			273





			


			


			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			MO.061


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thuỷ tinh d = 3 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 8m


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép 


			m 


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường 


			kg 


			217,93


			217,93


			300,16


			300,16


			374,18





			


			


			Củi đun 


			kg 


			259,2


			259,2


			356,1


			356,1


			437,3





			


			


			Xăng


			kg 


			17,50


			17,50


			20,00


			20,00


			30,00





			


			


			Que hàn


			kg 


			2,70


			3,98


			6,20


			8,70


			7,80





			


			


			Vải thuỷ tinh 


			m2 


			65,00


			65,00


			89,53


			89,53


			111,61





			


			


			Bột cao su 


			kg


			26,0


			26,0


			35,6


			35,6


			43,7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4 


			công


			77,6


			86,48


			98,16


			110,00


			130,72





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW 


			ca 


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			


			


			Máy nâng TO-12- 24


			ca 


			1,10


			1,10


			1,47


			1,47


			1,47





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,20


			0,20


			0,30


			0,30


			0,40





			


			05


			06


			07


			08


			09








Quy định áp dụng định mức:



- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7- 8º thì định mức nhân công nhân hệ số 1,12



- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9-35º thì định mức nhân công nhân hệ số 1,14



- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤ 50cm định mức nhân công nhân hệ số 1,2; nếu bùn nước > 50 cm thì lập dự toán riêng.



MO.06200  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 6 ±  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.062


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thuỷ tinh d = 6 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 8m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường


			kg


			156,25


			243,97


			296,05


			296,05





			


			


			Củi đun


			kg


			203


			295,8


			351


			351





			


			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,80


			12,00


			12,00





			


			


			Que hàn


			kg 


			0,52


			0,82


			1,00


			1,20





			


			


			Vải thuỷ tinh 


			m2 


			46,61


			72,77


			88,31


			88,31





			


			


			Bột cao su 


			kg


			20,3


			29,5


			35,1


			35,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			46,48


			58,03


			64,8


			72,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,12


			0,18


			0,22


			0,27





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,02


			0,04


			0,10


			0,10





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			159


			219


			273





			


			


			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			MO.062


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thuỷ tinh d = 6 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 8m


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép 


			m 


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường 


			kg 


			435,85


			435,85


			600,33


			600,33


			748,35





			


			


			Củi đun 


			kg 


			499


			499


			672,9


			672,9


			829,5





			


			


			Xăng


			kg 


			17,50


			17,50


			20,00


			20,00


			30,00





			


			


			Que hàn


			kg 


			2,70


			3,98


			6,20


			8,70


			7,80





			


			


			Vải thuỷ tinh 


			m2 


			130,01


			130,01


			179,07


			179,07


			223,22





			


			


			Bột cao su 


			kg


			50,00


			50,00


			67,30


			67,30


			83,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4 


			công


			82,56


			92,09


			104,16


			117,2


			139,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW 


			ca 


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			


			


			Máy nâng TO-12- 24


			ca 


			1,10


			1,10


			1,47


			1,47


			1,47





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,20


			0,20


			0,30


			0,30


			0,40





			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06300  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9 ±  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.063


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 9 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 8m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường


			kg


			234,37


			365,95


			444,08


			444,08





			


			


			Củi đun


			kg


			322,20


			457,80


			538,30


			538,30





			


			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,80


			12,00


			12,00





			


			


			Que hàn



Vải thuỷ tinh


			kg 



m2


			0,52



69,91


			0,82



109,16


			1,00



132,46


			1,20



132,46





			


			


			Bột cao su


			kg


			32,20


			45,80


			53,80


			53,80





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			46,48


			58,03


			64,8


			72,26





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,11


			0,18


			0,22


			0,26





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,02


			0,04


			0,1


			0,1





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			159


			219


			273





			


			


			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			MO.063


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 9 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 8m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép 



Nhựa đường 



Củi đun


			m 



kg 



kg


			100,2



653,78



754,5


			100,2



653,78



754,5


			100,2



900,49



1008,8


			100,2



900,49



1008,8


			100,2



1122,53



1237,7





			


			


			Xăng



Que hàn



Vải thuỷ tinh



Bột cao su


			kg 



kg 



m2


kg


			17,5



2,70



195,01



75,5


			17,5



3,98



195,01



75,5


			20,00



6,20



268,6



100,9


			20,00



8,70



268,6



100,9


			30,00



7,80



334,83



123,8





			


			


			Vật liệu khác



Nhân công nhóm 4


			%



công


			0,01



82,6


			0,01



92,1


			0,01



104,2


			0,01



117,2


			0,01



139,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			


			


			Máy nâng TO-12-24


			ca


			1,10


			1,10


			1,47


			1,47


			1,47





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,20


			0,20


			0,30


			0,30


			0,40





			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06400  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.064


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Sơn chống rỉ


			kg


			2,47


			3,91


			5,07


			5,07





			


			


			Sơn màu


			kg


			1,64


			2,30


			2,80


			2,80





			


			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,06


			0,08


			0,09





			


			


			Khí gas


			kg


			0,06


			0,12


			0,16


			0,18





			


			


			Que hàn



Vật liệu khác



Nhân công nhóm 4


			kg



%



công


			0,68



0,01



35,6


			1,07



0,01



42,48


			1,33



0,01



50,24


			1,52



0,01



53,6





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,24


			0,29


			0,33





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			159


			219


			273





			


			


			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			MO.064


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép 



Sơn chống rỉ 



Sơn màu


			m 



kg 



kg


			100,5



8,06



4,10


			100,5



8,06



4,10


			100,5



10,14



5,64


			100,5



10,14



5,64


			100,5



12,35



7,00





			


			


			Ô xy


			chai


			0,13


			0,19


			0,27


			0,35


			0,33





			


			


			Khí gas 



Que hàn



Vật liệu khác


			kg 



kg



%


			0,26



2,71



0,01


			0,38



3,98



0,01


			0,54



6,20



0,01


			0,70



8,70



0,01


			0,66



7,80



0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			57,47


			64,08


			72,00


			80,96


			93,76





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			1,20


			1,20


			1,60


			1,60


			1,60





			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06500  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC MỘT LỚP VẢI THUỶ TINH d = 3 ±  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			<57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.065


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Nhựa đường


			kg 


			78,13


			121,98


			148,03


			148,03





			


			


			Củi đun


			kg


			100,00


			150,00


			179,60


			179,60





			


			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,80


			12,00


			12,00





			


			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,06


			0,08


			0,09





			


			


			Khí gas


			kg


			0,06


			0,12


			0,16


			0,18





			


			


			Que hàn



Vải thuỷ tinh


			kg 



m2


			0,68



23,30


			1,07



36,39


			1,33



44,15


			1,52



44,15





			


			


			Bột cao su


			kg


			78,13


			121,98


			148,03


			148,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			48,80


			60,00


			71,20


			75,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,24


			0,29


			0,33





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			159


			219


			273





			


			


			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			MO.065


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc một lớp vải thuỷ tinh d = 3 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 6m


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Nhựa đường 


			kg 


			217,93


			217,93


			300,16


			300,16


			374,18





			


			


			Củi đun 


			kg 


			259,2


			259,2


			356,1


			356,1


			437,3





			


			


			Xăng


			kg 


			17,5


			17,5


			20,0


			20,0


			30,0





			


			


			Ô xy 


			chai 


			0,13


			0,19


			0,27


			0,35


			0,33





			


			


			Khí gas 


			kg 


			0,26


			0,38


			0,54


			0,70


			0,66





			


			


			Que hàn


			kg 


			2,71


			3,98


			6,2


			8,7


			7,8





			


			


			Vải thuỷ tinh 


			m2 


			65,00


			65,00


			89,53


			89,53


			111,61





			


			


			Bột cao su 


			kg


			26


			26


			35,6


			35,6


			43,7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4 


			công


			84,98


			94,76


			107,20


			120,64


			141,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca 


			0,60


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			


			


			Cần cẩu 5T 


			ca


			1,20


			1,20


			1,60


			1,60


			1,60





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06600  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC HAI LỚP VẢI THUỶ TINH d = 6 ±  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.066


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh d = 6 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 6m


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép 


			m 


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Nhựa đường


			kg 


			156,25


			243,97


			296,05


			296,05





			


			


			Củi đun


			kg


			203,0


			295,8


			351,0


			351,0





			


			


			Xăng


			kg


			6,3


			9,8


			12,0


			12,0





			


			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,06


			0,08


			0,09





			


			


			Khí gas


			kg


			0,06


			0,12


			0,16


			0,18





			


			


			Que hàn



Vải thuỷ tinh


			kg 



m2


			0,68



46,61


			1,07



72,77


			1,33



88,31


			1,52



88,31





			


			


			Bột cao su


			kg


			20,3


			29,5


			35,1


			35,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			51,20


			63,52


			75,328


			80,36





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,24


			0,29


			0,33





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			159


			219


			273





			


			


			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			MO.066


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc hai lớp vải thuỷ tinh d = 6 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 6m


			Vật liệu 



Ống thép 



Nhựa đường 



Củi đun 



Xăng



Ô xy 



Khí gas 



Que hàn



Vải thuỷ tinh 



Bột cao su 



Vật liệu khác



Nhân công nhóm 4 



Máy thi công



Máy hàn 23 kW



Cần cẩu 5T 



Máy khác


			m 



kg 



kg 



kg 



chai 



kg 



kg 



m2 



kg



%



công



ca 



ca



%


			100,5



435,85



498,9



17,50



0,13



0,26



2,71



130,01



50,00



0,01



91,38



0,60



1,20



2


			100,5



435,85



498,9



17,50



0,19



0,38



3,98



130,01



50,00



0,01



101,92



0,88



1,20



2


			100,5



600,33



672,9



20,00



0,27



0,54



6,20



179,07



67,30



0,01



114,70



1,36



1,60



2


			100,5



600,33



672,9



20,00



0,35



0,70



8,70



179,07



67,30



0,01



129,08



1,91



1,60



2


			100,5



748,35



829,5



30,00



0,33



0,66



7,80



223,22



83,00



0,01



151,02



1,72



1,60



2





			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06700  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO BỌC BA LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9 ±  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thuỷ tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			< 57


			67 - 89


			108





			


			


			


			


			


			


			3,5


			4,0





			MO.067


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh d = 9 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 6m


			Vật liệu 



Ống thép 



Nhựa đường



Củi đun


			m 



kg 



kg


			100,5



234,37



322,20


			100,5



365,95



457,80


			100,5



444,08



538,30


			100,5



444,08



538,30





			


			


			Xăng


			kg


			6,30


			9,80


			12,00


			12,00





			


			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,06


			0,08


			0,09





			


			


			Khí gas


			kg


			0,06


			0,12


			0,16


			0,18





			


			


			Que hàn



Vải thuỷ tinh


			kg 



m2


			0,68



69,91


			1,07



109,16


			1,33



132,46


			1,52



132,46





			


			


			Bột cao su


			kg


			32,2


			45,8


			53,8


			53,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			61,52


			76,24


			90,4


			96,42





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,15


			0,24


			0,29


			0,33





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			159


			219


			273





			


			


			


			


			5,0


			6,3


			7,0


			9,0


			7,0





			MO.067


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc ba lớp vải thuỷ tinh d = 9 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 6m


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5


			100,5





			


			


			Nhựa đường


			kg


			653,78


			653,78


			900,49


			900,49


			1122,53





			


			


			Củi đun 



Xăng



Ô xy 



Khí gas 



Que hàn



Vải thuỷ tinh



Bột cao su



Vật liệu khác


			kg 



kg 



chai 



kg 



kg 



m2 



kg



%


			754,5



17,5



0,13



0,26



2,71



195,01



75,5



0,01


			754,5



17,5



0,19



0,38



3,98



195,01



75,5



0,01


			1008,8



20,0



0,27



0,54



6,2



268,6



100,9



0,01


			1008,8



20,0



0,35



0,70



8,7



268,6



100,9



0,01


			1237,7



30,0



0,33



0,66



7,8



334,83



123,8



0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			108,58


			121,07


			137,68


			154,9


			181,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,6


			0,88


			1,36


			1,91


			1,72





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			1,2


			1,2


			1,6


			1,6


			1,6





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			05


			06


			07


			08


			09








MO.06800  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9 ± 0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 3 lớp, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			108


			159





			


			


			


			


			8,0


			8,0


			12,0





			MO.068


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6 m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường


			kg


			444,08


			653,78


			653,78





			


			


			Củi đun


			kg


			538


			754,5


			754,5





			


			


			Xăng


			kg


			12


			17,5


			17,5





			


			


			Ô xy 



Khí gas


			chai 



kg


			0,13



0,26


			0,21



0,42


			0,31



0,62





			


			


			Que hàn


			kg


			3,40


			5,10


			9,20





			


			


			Vải thuỷ tinh


			m2


			132,46


			195,01


			195,01





			


			


			Bột cao su


			kg


			53,8


			75,5


			75,5





			


			


			Gỗ bao nhóm IV


			m3


			0,46


			0,63


			0,63





			


			


			Dây thép d = 3


			kg


			28,6


			35,8


			35,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			101,44


			116


			129,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,75


			1,12


			2,02





			


			


			Máy nâng T0-12-24


			ca


			1,20


			1,43


			1,43





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,1


			0,2


			0,2





			


			


			Máy ủi 100 CV


			ca


			1,3


			1,3


			1,3





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			219


			273





			


			


			


			


			9,0


			12,0


			12,0





			MO.068


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 9 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6 m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường


			kg


			900,49


			900,49


			1122,53





			


			


			Củi đun


			kg


			1009


			1009


			1237,7





			


			


			Xăng


			kg


			20


			20


			30





			


			


			Ô xy 



Khí gas


			chai



kg


			0,35



0,70


			0,46



0,92


			0,33



0,66





			


			


			Que hàn


			kg


			8,70


			12,90


			16,30





			


			


			Vải thuỷ tinh


			m2


			268,6


			268,6


			334,83





			


			


			Bột cao su


			kg


			100,9


			100,9


			123,8





			


			


			Gỗ bao nhóm IV


			m3


			0,83


			0,83


			1,00





			


			


			Dây thép d = 3


			kg


			44,4


			44,4


			52,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			146,27


			164,56


			195,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,91


			2,84


			3,59





			


			


			Máy nâng T0-12-24


			ca


			1,90


			1,90


			1,90





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,3


			0,3


			0,4





			


			


			Máy ủi 100 CV


			ca


			1,3


			2,5


			2,5





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








MO.06900  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÉP DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 9 ±  0,5 mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, bọc bảo ôn 3 lớp, bọc gỗ, lao đẩy ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			108


			159





			


			


			


			


			8,0


			8,0


			12,0





			MO.069


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 9 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 6 m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường


			kg


			444,08


			653,78


			653,78





			


			


			Củi đun


			kg


			547,8


			767,9


			767,9





			


			


			Xăng


			kg


			12


			17,5


			17,5





			


			


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,13



0,26


			0,21



0,42


			0,31



0,62





			


			


			Que hàn


			kg


			3,4


			5,1


			9,2





			


			


			Vải thuỷ tinh


			m2


			132,46


			195,01


			195,01





			


			


			Gỗ bao nhóm IV


			m3


			0,46


			0,63


			0,63





			


			


			Dây thép d = 3


			kg


			28,6


			35,8


			35,8





			


			


			Bột cao su


			kg


			53,8


			75,5


			75,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			104,08


			120,16


			134,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,75


			1,12


			2,02





			


			


			Máy nâng T0-12-24


			ca


			1,2


			1,43


			1,43





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			219


			273





			


			


			


			


			9,0


			12,0


			12,0





			MO.069


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 9 ±  0,5 mm - đoạn ống dài 6 m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			100,2


			100,2


			100,2





			


			


			Nhựa đường


			kg


			900,49


			900,49


			1122,53





			


			


			Củi đun


			kg


			1024,2


			1024,2


			1267,1





			


			


			Xăng


			kg


			20,0


			20,0


			30,0





			


			


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,35



0,70


			0,46



0,92


			0,33



0,66





			


			


			Que hàn


			kg


			8,7


			12,9


			16,3





			


			


			Vải thuỷ tinh


			m2


			268,60


			268,60


			334,83





			


			


			Gỗ bao nhóm IV


			m3


			0,83


			0,83


			1,00





			


			


			Dây thép d = 3


			kg


			44,4


			44,4


			52,1





			


			


			Bột cao su


			kg


			100,9


			100,9


			123,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			150,00


			168,72


			200,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			1,91


			2,84


			3,59





			


			


			Máy nâng T0-12-24


			ca


			1,9


			1,9


			1,9





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			04


			05


			06








MO.07000  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THUỶ TINH d = 3 ± 0,5 mm



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn, lắp đặt ống vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật..



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống lồng (mm)





			


			


			


			


			219x7


			273x8


			325x8


			426x10





			MO.070


			Lắp đặt ống thép lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thuỷ tinh d = 3 ± 0,5 mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống thép


			m


			10,02


			10,02


			10,02


			10,02





			


			


			Xăng


			kg


			2,0


			3,0


			3,6


			4,7





			


			


			Nhựa đường 



Củi đun


			kg 



kg


			30,02



35,6


			37,42



43,7


			44,55



51,9


			58,39



67,6





			


			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,03


			0,04


			0,05





			


			


			Khí gas


			kg


			0,06


			0,06


			0,08


			0,10





			


			


			Que hàn


			kg


			0,52


			0,9


			1,07


			2,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			11,55


			13,76


			16,48


			18,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,11


			0,20


			0,24


			0,45





			


			


			Máy nâng T0-12-24


			ca


			0,15


			0,21


			0,25


			0,25





			


			


			Máy khoan ngang UĐB4


			ca


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Máy khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			01


			02


			03


			04








MO.07100  LẮP ĐẶT CÚT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống theo yêu cầu kỹ thuật..



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cút (mm)





			


			


			


			


			< 89


			108x4


			159





			


			


			


			


			


			


			5,0


			6,0


			12,0





			MO.071


			Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Ô xy


			chai


			0,01


			0,01


			0,03


			0,04


			0,04





			


			


			Khí gas


			kg


			0,02


			0,02


			0,06


			0,08


			0,08





			


			


			Que hàn


			kg


			0,16


			0,23


			0,55


			0,80


			1,84





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,34


			0,42


			0,63


			0,69


			0,74





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,035


			0,05


			0,12


			0,18


			0,40





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



Đơn vị tính: cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cút (mm)





			


			


			


			


			219


			273





			


			


			


			


			7,0


			9,0


			12,0


			7,0


			12,0





			MO.071


			Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cút


			cái


			1


			1


			1


			1


			1





			


			


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,052



0,104


			0,052



0,104


			0,054



0,108


			0,065



0,130


			0,066



0,132





			


			


			Que hàn


			kg


			1,24


			1,74


			2,58


			1,56


			3,26





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,88


			0,96


			1,00


			1,03


			1,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			0,27


			0,38


			0,57


			0,34


			0,72





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			06


			07


			08


			09


			10








CHƯƠNG XV



LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN



MP.01000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ CẢM BIẾN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.010


			Lắp đặt các loại thiết bị cảm biến


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vải trắng


			kg


			0,100





			


			


			Băng làm kín


			cuộn


			0,500





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,050





			


			


			Xăng


			kg


			0,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,40





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm công việc kéo rải cáp.



MP.02000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI, PHÂN TÍCH, ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.020


			Lắp đặt các loại thiết bị biến đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị


			Vật liệu


			


			





			


			


			Băng làm kín


			cuộn


			1,000





			


			


			Mỡ bò


			kg


			0,010





			


			


			Vải trắng


			kg


			0,100





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,050





			


			


			Xăng


			kg


			0,100





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,40





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm các đường ống lấy mẫu.



MP.03000  LẮP ĐẶT TỦ DCS, PLC, RTU VÀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.130


			Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xăng 



Vazơlin


			kg 



kg


			1,500



0,400





			


			


			Băng nilông


			cuộn


			2,000





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,700





			


			


			Mỡ phấn chì YC-2


			kg


			0,500





			


			


			Sơn cách điện


			kg


			0,300





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			3,000





			


			


			Thép dẹt 25x4


			kg


			2,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			6,48





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Xe nâng 2T


			ca


			0,200





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,250





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm việc đấu nối cáp điện, cáp điều khiển tại tủ.



MP.04000  LẮP ĐẶT BÀN ĐIỀU KHIỂN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.040


			Lắp đặt bàn điều khiển


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vải trắng


			kg


			0,500





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			0,500





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,500





			


			


			Xăng


			kg


			0,500





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,25





			


			01








MP.05000  LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GIÁM SÁT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại ≤ 50”


			Loại > 50”





			MP.050


			Lắp đặt màn hình giám sát


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vải trắng


			kg


			0,200


			0,400





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,200


			0,400





			


			


			Xăng


			kg


			0,400


			0,800





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,45


			4,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,200





			


			01


			02








MP.06000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC CƠ CẤU CHẤP HÀNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.060


			Lắp đặt thiết bị đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành


			Vật liệu


			


			





			


			


			Băng làm kín


			cuộn


			2,000





			


			


			Mỡ bò


			kg


			0,010





			


			


			Băng cách điện


			cuộn


			1,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,90





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm công việc lắp đặt các van vào đường ống, không bao gồm lắp đặt đường ống.



MP.07000  LẮP ĐẶT ỐNG ĐO LƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1kg



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.070


			Lắp đặt ống đo lường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại


			kg


			0,150





			


			


			Que hàn


			kg


			0,030





			


			


			Que hàn TIG


			kg


			0,150





			


			


			Khí Argon


			chai


			0,030





			


			


			Đá mài


			viên


			0,120





			


			


			Vật liệu khác


			%


			20





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,49





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,010





			


			


			Máy hàn TIG


			ca


			0,040





			


			


			Máy mài 1,0 kW


			ca


			0,150





			


			


			Máy khác


			%


			10





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Không bao gồm lắp ống khí nén.



MP.08100  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ỨNG SUẤT CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị; lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.081


			Lắp đặt thiết bị đo ứng suất cốt thép trong bê tông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép các loại



Dây thép mạ kẽm


			kg



kg


			2,000



0,200





			


			


			Que hàn


			kg


			0,170





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,22





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,010





			


			01








MP.08200  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG BÊ TÔNG



Thành phần công việc



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.082


			Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ trong bê tông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,000





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,35





			


			01








MP.08300  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TÁCH NỀN, ĐO THẤM



Thành phần công việc



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc, kéo rải cáp dẫn tín hiệu, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MP.083


			Lắp đặt thiết bị đo độ tách nền, đo thấm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xăng


			kg


			0,500





			


			


			Cồn công nghiệp


			kg


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,000





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,80





			


			01








Chương XVI



LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị chính xác vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành cỗ máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy & thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác lắp đặt.



MQ.01000  LẮP ĐẶT MÁY TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT DĂM MẢNH VÀ CẤP LIỆU



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤5


			≤10


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.010


			Lắp đặt máy trong công đoạn sản xuất dăm mảnh và cấp liệu


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,500


			1,150


			1,060


			1,020


			0,970





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,730


			1,270


			1,170


			1,120


			1,060





			


			


			Thép tấm



Que hàn các loại


			kg 



kg


			2,310



0,170


			1,730



0,140


			1,590



0,120


			1,530



0,100


			1,450



0,900





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,480


			0,460


			0,420





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,240


			0,230


			0,210





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,430


			0,400


			0,360


			0,340


			0,320





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			17,80


			11,45


			10,56


			8,81


			7,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,320


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			0,290


			-


			-


			





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,220


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			0,183


			-





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,178





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,430


			0,400


			0,360


			0,340


			0,320





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,660


			0,594


			0,528


			0,506


			0,462





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,080


			0,060


			0,056


			0,054


			0,053





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.02000  LẮP ĐẶT NỒI NẤU, BỂ PHÓNG BỘT VÀ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤10


			≤20


			≤50


			≤100


			>100





			MQ.020


			Lắp đặt nồi nấu, bể phóng bột và hệ thống trao đổi nhiệt


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,300


			1,150


			1,020


			0,940


			0,920





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,430


			1,270


			1,120


			1,030


			1,010





			


			


			Thép tấm



Que hàn các loại


			kg 



kg


			1,950



0,130


			1,730



0,120


			1,530



0,100


			1,400



0,100


			1,380



0,090





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,520


			0,460


			0,420


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,260


			0,230


			0,210


			0,200





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,420


			0,400


			0,390


			0,360


			0,330





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			19,08


			16,25


			15,01


			10,43


			8,19





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,270


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,250


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,230


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			0,200


			-





			


			


			Cần cẩu 180T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,180





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,420


			0,400


			0,390


			0,360


			0,330





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,720


			0,624


			0,552


			0,504


			0,480





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,100


			0,090


			0,080


			0,060


			0,055





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.03000  LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN XÉ, ĐÁNH TƠI (NGHIỀN THUỶ LỰC)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤5


			≤10


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.030


			Lắp đặt máy nghiền xé, đánh tơi (nghiền thuỷ lực)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,300


			1,150


			1,060


			1,020


			0,970





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,430


			1,270


			1,170


			1,120


			1,060





			


			


			Thép tấm


			kg


			1,950


			1,730


			1,590


			1,530


			1,450





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,130


			0,120


			0,110


			0,100


			0,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,460


			0,420


			0,380


			0,360


			0,340





			


			


			Ô xy


			chai


			0,230


			0,210


			0,190


			0,180


			0,170





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,420


			0,400


			0,380


			0,340


			0,320





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			11,96


			11,11


			9,46


			8,71


			7,57





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,183


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			


			0,178


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,156


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			0,130


			-





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,120





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,575


			0,525


			0,475


			0,450


			0,425





			


			


			Máy hàn điện


			ca


			0,060


			0,056


			0,056


			0,054


			0,053





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,420


			0,400


			0,380


			0,340


			0,320





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.04000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KHUẤY BỘT, RỬA, LÀM SẠCH BỘT, SÀNG CHỌN, CÔ ĐẶC VÀ LỌC CÁT



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤0,5


			≤2,0


			≤5,0


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.040


			Lắp đặt thiết bị khuấy bột, rửa, làm sạch bột, sàng chọn, cô đặc và lọc cát


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,820


			1,400


			1,300


			1,150


			1,040


			0,960





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,000


			1,530


			1,430


			1,270


			1,140


			1,050





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,730


			2,150


			1,950


			1,730


			1,550


			1,440





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,180


			0,150


			0,130


			0,100


			0,110


			0,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,640


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,320


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210


			0,200





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,420


			0,400


			0,350


			0,320


			0,290


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			38,28


			27,34


			23,92


			22,22


			16,80


			11,86





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Pa lăng (tời) 1T


			ca


			0,380


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,290


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			-


			0,250


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,220


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,190


			-





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,170





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,640


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420


			0,400





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,070


			0,060


			0,056


			0,053





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,420


			0,400


			0,350


			0,320


			0,290


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MQ.05000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẨY, TUYỂN NỔI KHỬ MỰC



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤5


			≤10


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.050


			Lắp đặt thiết bị tẩy, tuyển nổi khử mực


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại 



Dầu các loại


			kg 



kg


			1,500



1,730


			1,380



1,470


			1,150



1,270


			1,020



1,120


			0,950



1,040





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,310


			1,730


			1,590


			1,530


			1,420





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,200


			0,170


			0,160


			0,140


			0,110





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,480


			0,440


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,240


			0,220


			0,200





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,430


			0,400


			0,360


			0,340


			0,280





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			22,66


			21,05


			17,94


			14,65


			13,82





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			0,290


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			0,250


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,220


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			Ca


			-


			-


			-


			0,190


			-





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,180





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,660


			0,590


			0,530


			0,480


			0,440





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,080


			0,074


			0,068


			0,062


			0,058





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,430


			0,400


			0,360


			0,340


			0,280





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.06000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHƯNG BỐC, CÔ ĐẶC DỊCH VÀ PHỤ TRỢ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤10


			≤20


			≤50


			≤100


			>100





			MQ.060


			Lắp đặt thiết bị chưng bốc, cô đặc dịch và phụ trợ


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,690


			1,500


			1,380


			1,250


			1,200





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,950


			1,730


			1,590


			1,440


			1,380





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,600


			2,310


			2,120


			1,920


			1,840





			


			


			Que hàn


			kg


			0,200


			0,170


			0,160


			0,150


			0,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,480


			0,460


			0,420





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,240


			0,230


			0,210





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,320


			0,270


			0,250


			0,220


			0,180





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			26,04


			24,16


			20,42


			16,73


			12,97





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,300


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,270


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,250


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,220


			-





			


			


			Cần cẩu 180T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,190





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,630


			0,570


			0,500


			0,480


			0,440





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,080


			0,074


			0,068


			0,070


			0,055





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,320


			0,270


			0,250


			0,220


			0,180





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.07000  LẮP ĐẶT LÒ HƠI THU HỒI (ĐỐT DỊCH ĐÃ CÔ ĐẶC) VÀ XÚT HOÁ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤10


			≤20


			≤50


			≤100


			>100





			MQ.070


			Lắp đặt lò hơi thu hồi (đốt dịch đã cô đặc) và xút hoá


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,690


			1,500


			1,310


			1,250


			1,220





			


			


			Dầu các loại


			kg


			1,950


			1,730


			1,510


			1,440


			1,400





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,600


			2,310


			2,020


			1,920


			1,870





			


			


			Que hàn


			kg


			0,200


			0,170


			0,160


			0,150


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,480


			0,460


			0,420





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,240


			0,230


			0,210





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,360


			0,320


			0,270


			0,220


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7


			7


			7


			7


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			35,97


			32,48


			29,23


			25,05


			18,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,300


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			0,260


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			0,250


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			0,220


			-





			


			


			Cần cẩu 180T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,190





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,630


			0,570


			0,500


			0,480


			0,440





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,080


			0,074


			0,068


			0,070


			0,060





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,360


			0,320


			0,270


			0,220


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








MQ.08000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY NGHIỀN BỘT TINH



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤0,5


			≤2,0


			≤5,0


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.080


			Lắp đặt các loại máy nghiền bột tinh


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,820


			1,400


			1,300


			1,150


			1,030


			0,960





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,000


			1,530


			1,430


			1,270


			1,140


			1,050





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,730


			2,150


			1,950


			1,730


			1,550


			1,440





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,180


			0,150


			0,130


			0,110


			0,100


			0,090





			


			


			Khí gas


			kg


			0,640


			0,600


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420





			


			


			Ô xy


			chai


			0,320


			0,300


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,420


			0,400


			0,350


			0,300


			0,280


			0,250





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			18,54


			13,24


			11,58


			10,75


			9,16


			7,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Pa lăng 1T


			ca


			0,380


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			-


			0,270


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			


			0,240


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,220


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,200


			-





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,180





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,670


			0,630


			0,570


			0,530


			0,480


			0,440





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,090


			0,080


			0,070


			0,060


			0,056


			0,053





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,420


			0,400


			0,350


			0,300


			0,280


			0,250





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MQ.09000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ GIA KEO



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤0,5


			≤2,0


			≤5,0


			≤20


			≤50


			>50





			MQ.090


			Lắp đặt các loại thiết bị gia keo


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			1,820


			1,300


			1,150


			1,060


			1,030


			0,960





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,000


			1,430


			1,270


			1,170


			1,130


			1,050





			


			


			Thép tấm


			kg


			2,730


			1,950


			1,730


			1,590


			1,540


			1,440





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,180


			0,130


			0,120


			0,110


			0,100


			0,900





			


			


			Khí gas


			kg


			0,660


			0,600


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420





			


			


			Ô xy


			chai


			0,330


			0,300


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,650


			0,540


			0,450


			0,450


			0,410


			0,350





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			25,90


			20,73


			19,43


			16,84


			14,25


			11,66





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Pa lăng 1T


			ca


			0,380


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			


			0,270


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			


			0,250


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,240


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,230


			-





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,180





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,690


			0,630


			0,570


			0,530


			0,480


			0,440





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,093


			0,070


			0,068


			0,060


			0,056


			0,053





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,650


			0,540


			0,450


			0,450


			0,410


			0,350





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MQ.10000  LẮP ĐẶT MÁY XEO, CÁN VÀ CUỘN



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤2


			≤5


			≤20


			≤50


			≤100


			>100





			MQ.100


			Lắp đặt máy xeo, cán và cuộn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,270


			1,920


			1,690


			1,500


			1,345


			1,250





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,730


			2,210


			1,950


			1,730


			1,550


			1,440





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,640


			2,950


			2,600


			2,310


			2,070


			1,920





			


			


			Que hàn


			kg


			0,270


			0,220


			0,200


			0,170


			0,155


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210


			0,200





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,650


			0,580


			0,480


			0,430


			0,370


			0,300





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,11


			24,71


			22,23


			18,07


			15,40


			11,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,321


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			


			0,290


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			0,273


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			0,260


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 150T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,240


			-





			


			


			Cần cẩu 180T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,190





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,630


			0,570


			0,530


			0,480


			0,440


			0,420





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,110


			0,100


			0,090


			0,085


			0,078


			0,072





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,650


			0,580


			0,480


			0,430


			0,370


			0,300





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








MQ.11000  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY CẮT CUỘN LẠI, CẮT VÀ XÉN



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤2


			≤5


			≤10


			≤20


			≤500


			>500





			MQ.110


			Lắp đặt các loại máy cắt cuộn lại, cắt và xén


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mỡ các loại


			kg


			2,270


			1,920


			1,690


			1,500


			1,310


			1,210





			


			


			Dầu các loại


			kg


			2,730


			2,210


			1,950


			1,730


			1,510


			1,400





			


			


			Thép tấm


			kg


			3,680


			2,950


			2,600


			2,310


			2,020


			1,870





			


			


			Que hàn các loại


			kg


			0,270


			0,220


			0,200


			0,170


			0,150


			0,140





			


			


			Khí gas


			kg


			0,600


			0,540


			0,500


			0,460


			0,420


			0,400





			


			


			Ô xy


			chai


			0,300


			0,270


			0,250


			0,230


			0,210


			0,200





			


			


			Đá mài, cắt


			viên


			0,650


			0,580


			0,520


			0,480


			0,400


			0,360





			


			


			Vật liệu khác


			%


			6


			6


			6


			6


			6


			6





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			16,49


			13,19


			12,10


			11,00


			8,80


			7,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 5T


			ca


			0,400


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 10T


			ca


			-


			0,290


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			-


			-


			0,260


			-


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			-


			-


			-


			0,240


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 90T


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,220


			-





			


			


			Cần cẩu 125T


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,200





			


			


			Máy hàn hơi 1000 l/h


			ca


			0,630


			0,570


			0,530


			0,480


			0,440


			0,420





			


			


			Máy hàn điện 23kW


			ca


			0,140


			0,110


			0,100


			0,090


			0,080


			0,070





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			0,650


			0,580


			0,520


			0,480


			0,400


			0,360





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Chương XVII



GIA CÔNG & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN



MR.10000  GIA CÔNG THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế loại thiết bị, chi tiết cần gia công; gia công chế sửa bộ phận, chi tiết của thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước và tính năng kỹ thuật (các bước gia công chế tạo được thực hiện theo đúng quy trình công nghệ đã phê duyệt); việc tháo lắp, căn chỉnh trên sàn thao tác riêng cần đảm bảo độ chính xác theo đúng dung sai yêu cầu; đánh dấu mối ghép thử tại nơi gia công; đóng gói và vận chuyển đến vị trí tập kết tại nơi gia công.



MR.10100  GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI TÚI (BAO GỒM CẢ MÁNG KHÍ ĐỘNG, VÍT TẢI, CÁC LOẠI GẦU TẢI)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.101


			Gia công thiết bị vỏ lọc bụi túi (bao gồm cả máng khí động, vít tải, các loại gầu tải)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,740





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,310





			


			


			Ô xy


			chai


			1,990





			


			


			Khí gas


			kg


			3,980





			


			


			Đá mài


			viên


			0,250





			


			


			Que hàn


			kg


			21,760





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			40,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			4,840





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			1,780





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,210





			


			


			Pa lăng xích 3 tấn


			ca


			3,210





			


			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			01








MR.10200  GIA CÔNG ỐNG CÁC LOẠI (BAO GỒM CẢ MÁNG THÁO LIỆU, ỐNG SỤC KHÍ, ỐNG HÚT KHÍ SẠCH, ỐNG THU BỤI, ỐNG KHÓI)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.102


			Gia công ống các loại (bao gồm cả máng tháo liệu, ống sục khí, ống hút khí sạch, ống thu bụi, ống khói)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,791





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,264





			


			


			Ô xy


			chai


			2,160





			


			


			Khí gas


			kg


			4,320





			


			


			Đá mài


			viên


			0,270





			


			


			Que hàn


			kg


			23,590





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			45,15





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			5,240





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			1,930





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,480





			


			


			Pa lăng xích 3 tấn


			ca


			3,480





			


			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			01








MR.10300  GIA CÔNG THIẾT BỊ BĂNG TẢI CÁC LOẠI, XÍCH CÀO, CẤP LIỆU TẤM



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.103


			Gia công thiết bị băng tải các loại, xích cào, cấp liệu tấm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm



Thép hình


			tấn 



tấn


			0,120



1,080





			


			


			Ô xy


			chai


			3,430





			


			


			Khí gas


			kg


			6,860





			


			


			Đá mài


			viên


			0,510





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,50





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			50,10





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.10400  GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG PHỄU KÉT (CỬA CHIA LIỆU, CỬA THÁO LIỆU, CẤP LIỆU RUNG, CỬA RÚT CLINKER, CẤP LIỆU TẤM, PHẦN THÉP CHO CẤP LIỆU TẤM)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.104


			Gia công thiết bị dạng phễu két (cửa chia liệu, cửa tháo liệu, cấp liệu rung, cửa rút clinker, cấp liệu tấm, phần thép cho cấp liệu tấm)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,856





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,214





			


			


			Ô xy 



Khí gas


			chai



 kg


			2,400



4,800





			


			


			Đá mài


			viên


			0,280





			


			


			Que hàn


			kg


			6,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			32,60





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			1,500





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			2,000





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,590





			


			


			Pa lăng xích 3 tấn


			ca


			3,590





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.10500  GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, TẤM LÓT, GIÁ TRUYỀN ĐỘNG, SÀN THAO TÁC, TẤM CHẮN BẢO VỆ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.105


			Gia công thiết bị dạng giá đỡ, bệ đỡ, tấm lót, giá truyền động, sàn thao tác, tấm chắn bảo vệ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,157





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,893





			


			


			Ô xy


			chai


			1,030





			


			


			Khí gas


			kg


			2,060





			


			


			Đá mài


			viên


			6,720





			


			


			Que hàn


			kg


			0,240





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			42,10





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			0,490





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			1,740





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,140





			


			


			Pa lăng xích 3 tấn


			ca


			3,140





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.10600  GIA CÔNG THIẾT BỊ VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU NÂNG VÀ CÁC LOẠI THÂN, VỎ, CHỤP THIẾT BỊ KHÁC



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.106


			Gia công thiết bị vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng và các loại thân, vỏ, chụp thiết bị khác


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,840





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,360





			


			


			Ô xy


			chai


			3,430





			


			


			Khí gas


			kg


			6,860





			


			


			Đá mài


			viên


			0,510





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			50,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.10700  GIA CÔNG THIẾT BỊ DẠNG XYCLON (BAO GỒM CÁC LOẠI BỒN BỂ, THÙNG CHỨA, KÉT CHỨA, CYCLON, MÁY ĐÁNH ĐỐNG, MÁY CÀO VÀ CÁC THIẾT BỊ DỠ TẢI VÀ XẾP BAO XUỐNG TẦU)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.107


			Gia công thiết bị dạng xyclon (bao gồm các loại bồn bể, thùng chứa, két chứa, cyclon, máy đánh đống, máy cào và các thiết bị dỡ tải và xếp bao xuống tầu)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,749





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,321





			


			


			Ô xy


			chai


			2,110





			


			


			Khí gas


			kg


			4,220





			


			


			Đá mài


			viên


			0,340





			


			


			Que hàn


			kg


			6,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			46,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			1,500





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			2,500





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			2,550





			


			


			Pa lăng xích 3T


			ca


			2,550





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.10800  GIA CÔNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN, DẦM, RAY, CẦN NÂNG



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.108


			Gia công lọc bụi tĩnh điện, dầm, ray, cần nâng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm



Thép hình


			tấn 



tấn


			0,577



0,473





			


			


			Ô xy


			chai


			1,990





			


			


			Khí gas


			kg


			3,980





			


			


			Đá mài


			viên


			0,250





			


			


			Que hàn


			kg


			21,760





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			36,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			4,840





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			1,780





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,210





			


			


			Pa lăng xích 3T


			ca


			3,210





			


			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			01








MR.10900  GIA CÔNG ĐOẠN VỎ LÒ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.109


			Gia công đoạn vỏ lò


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ô xy


			chai


			2,100





			


			


			Khí gas


			kg


			4,200





			


			


			Đá mài


			viên


			3,500





			


			


			Que hàn


			kg


			19,500





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			56,00





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,500





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			0,750





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			7,500





			


			


			Pa lăng xích 5T


			ca


			4,500





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,520





			


			


			Ôtô đầu kéo 255 cv


			ca


			0,300





			


			


			Rơ moóc 21T


			ca


			0,300





			


			


			Cẩu long môn 30T


			ca


			0,300





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.11000  GIA CÔNG THIẾT BỊ CHẤT BAO XUỐNG TẦU, CẦN CẨU DỠ TẢI



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.110


			Gia công thiết bị chất bao xuống tầu, cần cẩu dỡ tải


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm



Thép hình


			tấn



tấn


			0,107



0,963





			


			


			Ô xy


			chai


			2,110





			


			


			Khí gas


			kg


			4,220





			


			


			Đá mài


			viên


			0,340





			


			


			Que hàn


			kg


			6,500





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			44,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn điện 23 kW


			ca


			1,500





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			2,500





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			2,250





			


			


			Pa lăng xích 3T


			ca


			2,250





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.11100  GIA CÔNG VỎ ĐẦU RA VÀ VÀO MÁY NGHIỀN BI, VỎ PHÂN LY MÁY NGHIỀN, CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ, HỘP CÁC THIẾT BỊ CHỈ BÁO, CHỤP PHÂN PHỐI, GIẢI ÂM CHO QUẠT



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.111


			Gia công vỏ đầu ra và vào máy nghiền bi, vỏ phân ly máy nghiền, các thiết bị bảo vệ, hộp các thiết bị chỉ báo, chụp phân phối, giải âm cho quạt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,720





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,480





			


			


			Ô xy


			chai


			3,430





			


			


			Khí gas


			kg


			6,860





			


			


			Đá mài


			viên


			0,510





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			53,26





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.11200  GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY CÔNG CỤ ĐẶC BIỆT, CẦN NHIỀU BIỆN PHÁP CHỐNG BIẾN DẠNG HÀN



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.112


			Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, sử dụng các loại máy công cụ đặc biệt, cần nhiều biện pháp chống biến dạng hàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,479





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,586





			


			


			Ô xy 



Khí gas


			chai 



kg


			6,000



12,000





			


			


			Đá mài


			viên


			5,600





			


			


			Que hàn


			kg


			32,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			7





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			42,10





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			4,500





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			6,200





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy tiện 4,5 kW


			ca


			6,500





			


			


			Máy cắt tôn 15 kW


			ca


			2,500





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			3,000





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,800





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.11300  GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ KHÍ CAO, DUNG SAI CHẾ TẠO NHỎ, PHẢI GIA NHIỆT KHỬ ỨNG SUẤT HÀN TRƯỚC KHI GIA CÔNG CƠ KHÍ CÁC BỆ LIÊN KẾT VÒNG



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.113


			Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, dung sai chế tạo nhỏ, phải gia nhiệt khử ứng suất hàn trước khi gia công cơ khí các bệ liên kết vòng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			tấn


			0,630





			


			


			Thép hình


			tấn


			0,420





			


			


			Ô xy


			chai


			3,430





			


			


			Khí gas


			kg


			6,860





			


			


			Đá mài


			viên


			2,130





			


			


			Que hàn


			kg


			23,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			4





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			45,83





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			4,500





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			3,270





			


			


			Máy tiện 4,5 kW


			ca


			4,500





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,800





			


			


			Máy khác


			%


			4





			


			01








MR.11400  GIA CÔNG THIẾT BỊ KHÁC (BAO GỒM CẢ BU LÔNG, BU LÔNG NEO, THANH REN CÁC LOẠI)



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.114


			Gia công thiết bị khác (bao gồm cả bu lông, bu lông neo, thanh ren các loại)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tròn gia công


			tấn


			1,070





			


			


			Ô xy


			chai


			4,530





			


			


			Khí gas


			kg


			9,060





			


			


			Đá mài


			viên


			1,280





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			42,36





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 1 kW


			ca


			4,520





			


			


			Máy khoan đứng 4,5 kW


			ca


			4,520





			


			


			Máy khác


			%


			3





			


			01








MR.11500  GIA CÔNG CỬA VAN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt, nắn, uốn, mài thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cửa van phẳng


			Cửa van hình cánh cung





			MR.115


			Gia công cửa van


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tấm, thép hình


			kg


			1.050


			1.050





			


			


			Ôxy


			chai


			3,010


			4,500





			


			


			Khí gas


			kg


			6,020


			9,000





			


			


			Que hàn


			kg


			29,00


			29,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			59,00


			62,00





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy cưa 2,7 kW


			ca


			4,500


			4,500





			


			


			Máy tiện 10 kW


			ca


			3,000


			4,000





			


			


			Máy phay bào 7 kW


			ca


			2,500


			3,500





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			7,000


			7,000





			


			


			Máy mài 2,7 kW


			ca


			1,500


			1,500





			


			


			Máy cắt thép Plasma


			ca


			1,000


			1,000





			


			


			Máy khoan 4,5 kW


			ca


			3,000


			3,000





			


			


			Cần cẩu 16 t


			ca


			0,100


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			01


			02








MR.20000  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHI TIÊU CHUẨN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, gia công lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thu dọn mặt bằng.



MR.20100  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG PHỄU, KÉT CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.201


			Lắp đặt thiết bị dạng phễu, két các loại


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,010





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			


			Que hàn


			kg


			21,79





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			12,20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			20,15





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,420





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,620





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20200  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG XYCLON



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.202


			Lắp đặt thiết bị dạng xyclon


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,160





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Que hàn


			kg


			23,020





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			14,900





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,550





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,006





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20300  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG MÁNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.203


			Lắp đặt thiết bị dạng máng các loại


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,160





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Que hàn


			kg


			23,02





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			14,90





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			29,58





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,550





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,006





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20400  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG ỐNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.204


			Lắp đặt thiết bị dạng ống các loại


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,250





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,010





			


			


			Que hàn


			kg


			27,37





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			16,81





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,48





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,440





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			5,567





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20500  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỎ LỌC BỤI



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.205


			Lắp đặt thiết bị vỏ lọc bụi


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn


			kg


			2,550





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			


			Que hàn


			kg


			20,75





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			32,73





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,420





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,950





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20600  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG GIÁ ĐỠ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.206


			Lắp đặt thiết bị dạng giá đỡ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn


			kg


			3,520





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,008





			


			


			Que hàn


			kg


			23,29





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			14,30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,32





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,420





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,970





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20700  LẮP ĐẶT VỎ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẦU NÂNG



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.207


			Lắp đặt vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn 



Gỗ nhóm 4


			kg 



m3


			3,980



0,009





			


			


			Que hàn


			kg


			22,82





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			14,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			27,37





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,450





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,724





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20800  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠNG THÙNG THÁP, BỂ CHỨA



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.208


			Lắp đặt thiết bị dạng thùng tháp, bể chứa


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn


			kg


			2,980





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			


			Que hàn


			kg


			19,25





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			31,28





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,430





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,920





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.20900  LẮP ĐẶT VAN CỬA, CỬA, KHUNG DẪN HƯỚNG, BÍCH, SÀNG VÀ CÁC CHI TIẾT TƯƠNG TỰ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.209


			Lắp đặt van cửa, cửa, khung dẫn hướng, bích, sàng và các chi tiết tương tự


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn



Gỗ nhóm 4


			kg 



m3


			2,920



0,008





			


			


			Que hàn


			kg


			19,21





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			10,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			30,43





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			1,200





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			0,400





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			3,910





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








MR.21000  LẮP ĐẶT CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ SỬ DỤNG THÉP ĐẶC BIỆT (THÉP CHỊU NHIỆT, CHỊU MÀI MÒN)



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.210


			Lắp đặt các chi tiết thiết bị sử dụng thép đặc biệt (thép chịu nhiệt, chịu mài mòn)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn Gỗ nhóm 4


			kg 



m3


			2,980



0,009





			


			


			Que hàn


			kg


			20,73





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			9,120





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			25,93





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,470





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			5,000





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,290





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			01








MR.21100  LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC DẠNG KHÁC



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MR.211


			Lắp đặt thiết bị các dạng khác


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dầu bôi trơn


			kg


			2,980





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,009





			


			


			Que hàn


			kg


			20,730





			


			


			Thép biện pháp


			kg


			9,120





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			28,53





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kích thủy lực 100T


			ca


			0,470





			


			


			Cần cẩu 30T


			ca


			5,000





			


			


			Máy hàn 23 kW


			ca


			4,290





			


			


			Máy khác


			%


			1





			


			01








CHƯƠNG XVIII: CÔNG TÁC KHÁC



MS.01000  VẬN CHUYỂN MÁY VÀ THIẾT BỊ



MS.01100  BỐC LÊN VÀ VẬN CHUYỂN 1 KM ĐẦU MÁY VÀ THIẾT BỊ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.011


			Bốc lên và vận chuyển 1 km đầu máy và thiết bị


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép lá đen thường


			kg


			-


			0,275


			0,261





			


			


			Que hàn 



Khí gas


			kg 



kg


			-



-


			0,050



0,026


			0,048



0,024





			


			


			Ô xy


			chai


			-


			0,013


			0,012





			


			


			Thép tròn


			kg


			0,167


			0,076


			0,072





			


			


			Gỗ kê chèn


			m3


			-


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,54


			0,51


			0,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,023


			-


			-





			


			


			Ô tô thùng 12T


			ca


			0,057


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 40T


			ca


			-


			0,008


			0,006





			


			


			Cần cẩu 63T


			ca


			-


			0,018


			0,014





			


			


			Ô tô đầu kéo 272 CV


			ca


			-


			0,032


			0,025





			


			


			Moóc kéo 60T


			ca


			-


			0,032


			0,025





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			-


			0,015


			0,012





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








MS.01200  BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ TRONG SÀN LẮP MÁY



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.012


			Bốc xuống máy và thiết bị trong sàn lắp máy


			Nhân công nhóm 1 


			công


			0,36


			0,34


			0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cầu trục 50T


			ca


			0,022


			0,018


			0,015





			


			


			Máy khác


			%


			3


			3


			3





			


			01


			02


			03








MS.01300  BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ NGOÀI NHÀ MÁY



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.013


			Bốc xuống máy và thiết bị ngoài nhà máy


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,27


			0,26


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,016


			-


			-





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			-


			0,005


			-





			


			


			Cần cẩu 40T


			ca


			-


			0,011


			0,004





			


			


			Cần cẩu 65T


			ca


			-


			-


			0,008





			


			


			Máy khác


			%


			3,000


			3,000


			3,000





			


			01


			02


			03








MS.01400  VẬN CHUYÊN TIẾP 1KM NGOÀI HỞ MÁY VÀ THIẾT BỊ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.014


			Vận chuyển tiếp 1km ngoài hở máy và thiết bị


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,037


			0,035


			0,030





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ô tô thùng 12T


			ca


			0,021


			-


			-





			


			


			Ô tô đầu kéo 272CV


			ca


			-


			0,020


			0,016





			


			


			Moóc kéo 60T


			%


			-


			0,020


			0,016





			


			01


			02


			03








MS.01500  VẬN CHUYỂN TIẾP 1 KM TRONG HẦM MÁY VÀ THIẾT BỊ



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Máy, thiết bị có khối lượng (tấn)





			


			


			


			


			≤ 12


			≤ 25


			≤ 40





			MS.015


			Vận chuyển tiếp 1km trong hầm máy và thiết bị


			Nhân công nhóm 1 


			công


			0,052


			0,048


			0,041





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ô tô thùng 12T


			ca


			0,029


			-


			-





			


			


			Ô tô đầu kéo 272 CV


			ca


			-


			0,028


			0,023





			


			


			Moóc kéo 60T


			ca


			-


			0,028


			0,023





			


			01


			02


			03








MS.02000  LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI



MS.02100  LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI, ĐỘ SẠCH 2,5Sa



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đưa kết cấu thép vào vị trí, làm sạch bề mặt kim loại bằng thiết bị phun cát/ phun bi theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sử dụng cát


			Sử dụng bi thép





			MS.021


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát, độ sạch 2,5Sa


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cát chuẩn


			m3


			0,057


			-





			


			


			Bi thép


			kg


			-


			0,600





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,39


			0,10





			MS.021


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi, độ sạch 2,5Sa


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,004


			0,003





			


			


			Máy nén khí 600m3/h


			ca


			0,030


			0,015





			


			


			Thiết bị phun cát


			ca


			0,030


			-





			


			


			Thiết bị phun bi


			ca


			-


			0,015





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			10


			20








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức xác định cho làm sạch bề mặt kết cấu kim loại mới và đã tính đến thu hồi vật liệu.



MS.02200  LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI BẰNG MÁY MÀI ĐĨA CHỔI SẮT (ĐỘ SẠCH ST 2.0)



Thành phần công việc:



Làm sạch mối hàn, bề mặt kết cấu kim loại bằng máy mài chổi sắt, vệ sinh bề mặt kim loại bằng dung môi trước khi sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính : 1 m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.022


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng máy mài đĩa chổi sắt (độ sạch st 2.0)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đĩa mài kiểu chổi sắt



Dung môi


			cái 



kg


			0,500



0,040





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,000





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,850





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,010





			


			


			Máy mài chổi sắt


			ca


			1,500





			


			


			Quạt thông gió 7,5 kW


			ca


			0,500





			


			01








MS.03000  LÀM SẠCH MỐI HÀN BẰNG MÁY MÀI CHỔI SẮT ĐỂ KIỂM TRA (BỀ MẶT RỘNG 200MM)



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.030


			Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt để kiểm tra (bề mặt rộng 200mm)


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đĩa mài kiểu chổi sắt 



Mỡ bò



Dầu mazút


			cái



 kg



kg


			0,100



0,030



0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,44





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy chổi sắt cầm tay


			ca


			0,270





			


			


			Cần cẩu 25T


			ca


			0,005





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MS.04000  KIỂM TRA MỐI HÀN



MS.04100  KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu; siêu âm kiểm tra mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trong xưởng


			Hiện trường





			MS.041


			Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ phấn chì YC-2


			kg


			0,402


			0,402





			


			


			Dầu mazút


			kg


			0,050


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,19


			1,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cổng trục 10T


			ca


			0,050


			-





			


			


			Máy dò siêu âm


			ca


			0,200


			0,200





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			01


			02








MS.04200  KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG CHỤP X-QUANG



Đơn vị tính: 1phim



			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trong xưởng


			Hiện trường





			MS.042


			Kiểm tra mối hàn bằng chụp x- quang


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ phấn chì YC-2 



Phim ảnh (0,1x0.35m)


			kg



tấm


			0,201



1,050


			0,201



1,050





			


			


			Thuốc rửa


			kg


			0,001


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,20


			1,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cổng trục 10T


			ca


			0,050


			-





			


			


			Máy chụp X quang


			ca


			0,170


			0,170





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			01


			02








MS.050000  CÔNG TÁC SƠN



Thành phần công việc:



Vệ sinh lại bề mặt trước khi sơn, phun sơn bằng máy, kiểm tra chiều dày sơn và độ bám dính, độ chịu va đập. Hoàn thiện bề mặt thiết bị và kết cấu kim loại.



Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức chưa bao gồm hao phí vật liệu.



MS.05100  SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN KHÔNG NGẬP NƯỚC



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp sơn (Mcr)


			Sơn dặm vá dày 130 Mcr





			


			


			


			


			50


			80


			130


			





			MS.051


			Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn không ngập nước


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,30


			0,36


			0,43


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn 400 m2/h


			ca


			0,014


			0,022


			0,036


			0,036





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,014


			0,022


			0,036


			0,036





			


			


			Máy khuấy sơn


			ca


			0,010


			0,015


			0,024


			0,024





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			01


			02


			03


			04








MS.05200  SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU KIM LOẠI CÔNG NGHỆ BẰNG HỆ SƠN NGẬP NƯỚC



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp sơn (Mcr)





			


			


			


			


			350


			400





			MS.052


			Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn ngập nước


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,43


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy phun sơn 400 m2/h


			ca


			0,040


			0,048





			


			


			Máy nén khí 600 m3/h


			ca


			0,040


			0,048





			


			


			Máy khuấy sơn


			ca


			0,020


			0,020





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1





			


			01


			02








MS.06000  BẢO ÔN CÁCH NHIỆT



MS.06100  BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bông khoáng (mm)





			


			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200


			> 200





			MS.061


			Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông bảo ôn 



Thép tròn


			kg 



kg


			5,000



0,080


			10,00



0,100


			15,00



0,122


			20,00



0,144


			25,00



0,166





			


			


			Dây thép mạ kẽm


			kg


			0,048


			0,048


			0,048


			0,048


			0,048





			


			


			Thép dẹt 25x4


			kg


			1,113


			1,500


			1,900


			2,300


			2,700





			


			


			Que hàn


			kg


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			


			Lưới thép mạ


			m2


			1,210


			1,210


			1,210


			1,210


			1,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,43


			0,85


			1,28


			1,70


			2,13





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			01


			02


			03


			04


			05








Quy định áp dụng định mức: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy tương ứng.



MS.06200  BẢO ÔN CÁCH NHIỆT BẰNG BÔNG KHOÁNG VÀ TRÁT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn và trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bông khoáng (mm)





			


			


			


			


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤ 200


			> 200





			MS.062


			Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng và trát


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông bảo ôn


			kg


			5,000


			10,00


			15,00


			20,00


			25,00





			


			


			Xi măng PC30



Bột Amiăng


			kg 



kg


			22,95



0,010


			25,30



0,012


			27,80



0,014


			30,30



0,016


			32,80



0,018





			


			


			Thép tròn


			kg


			0,080


			0,080


			0,080


			0,080


			0,080





			


			


			Dây thép mạ kẽm


			kg


			0,048


			0,048


			0,048


			0,048


			0,048





			


			


			Thép dẹt 25x4


			kg


			1,113


			1,113


			1,113


			1,113


			1,113





			


			


			Que hàn


			kg


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250


			0,250





			


			


			Lưới thép mạ


			m2


			1,210


			1,210


			1,210


			1,210


			1,210





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,51


			1,02


			1,53


			2,04


			2,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100


			0,100





			


			01


			02


			03


			04


			05








Quy định áp dụng định mức: Hao phí bông khoáng được tính cho chiều dầy tương ứng.



MS.06300  BẢO ÔN BẰNG TẤM CÁCH NHIỆT ĐỊNH HÌNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, xếp tấm bảo ôn theo chiều dày thiết kế, bọc nhôm, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.063


			Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dây thép mạ kẽm


			kg


			8,000





			


			


			Thép dẹt 25x4


			kg


			5,000





			


			


			Nhôm tấm dày 1,5mm


			m2


			6,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			8,50





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			1,00





			


			01








MS.06400  BẢO ÔN BẰNG VỮA CÁCH NHIỆT ĐỔ TẠI CHỖ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.064


			Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cốt liệu sa mốt



Xi măng PC30


			kg 



kg


			1.130



420,0





			


			


			Đất sét chịu lửa


			kg


			85,00





			


			


			Phốt phát natri


			kg


			50,00





			


			


			Thuỷ tinh nước


			kg


			100,0





			


			


			Thép tròn


			kg


			50,00





			


			


			Lưới thép mạ


			m2


			50,00





			


			


			Que hàn


			kg


			2,000





			


			


			Dây thừng


			kg


			2,000





			


			


			Gỗ nhóm 4


			m3


			0,050





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			21,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn vữa 80 lít


			ca


			0,500





			


			


			Máy hàn điện 50 kW


			ca


			0,500





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,700





			


			


			Đầm dùi 1,5 kW


			ca


			0,500





			


			01








MS.07100  GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.071


			Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tôn tráng kẽm dày 0,47mm 


			m2


			1,210





			


			


			Vít M4x20


			cái


			16,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,85





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			0,050





			


			


			Máy gấp mép


			ca


			0,100





			


			


			Máy khoan sắt cầm tay 1,7 kW


			ca


			0,250





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,010





			


			01








MS.07200  GIA CÔNG VÀ BỌC TÔN TRÁNG KẼM MẶT PHẲNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, ghép mí và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.072


			Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tôn tráng kẽm dày 0,47mm 



Vít M4x20


			m2


cái


			1,210



4,000





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,77





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan sắt cầm tay 1,7 kW


			ca


			0,100





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,010





			


			01








MS.08000  GIA CÔNG VÀ BỌC NHÔM ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc nhôm lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác lắp đặt


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			MS.080


			Gia công và bọc nhôm đường ống


			Vật liệu


			


			





			


			


			Nhôm dày 1,5mm


			m2


			1,210





			


			


			Vít M4x20


			cái


			16,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5,000





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,85





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy lốc tôn 5 kW


			ca


			0,050





			


			


			Máy gấp mép


			ca


			0,100





			


			


			Máy khoan sắt cầm tay 1,7 kW


			ca


			0,250





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			0,010





			


			01








PHỤ LỤC



Bảng số 1: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu > 1m



			Stt


			Độ cao, độ sâu lắp đặt


			Hệ số





			


			


			Vị trí bình thường


			Vị trí khó khăn, cheo leo





			1


			Độ cao lắp đặt


			


			





			1.1


			Độ cao ≤ 1m


			1,00


			1,04





			1.2


			Độ cao > 1m đến ≤ 5m


			1,04


			1,10





			1.3


			Độ cao > 5m đến ≤ 10m


			1,10


			1,20





			1.4


			Độ cao > 10m đến ≤ 15m


			1,16


			1,30





			1.5


			Độ cao > 15m đến ≤ 20m


			1,20


			1,40





			1.6


			Độ cao > 20m đến ≤ 40m


			1,30


			1,60





			1.7


			Độ cao > 40m đến ≤ 60m


			1,40


			1,80





			1.8


			Độ cao > 60m


			1,70


			2,30





			2


			Độ sâu lắp đặt


			


			





			2.1


			Độ sâu ≤ 1m


			1,00


			1,06





			2.2


			Độ sâu > 1m đến ≤ 5m


			1,06


			1,20





			2.3


			Độ sâu > 5m đến ≤ 8m


			1,12


			1,30





			2.4


			Độ sâu > 8m đến ≤ 10m


			1,20


			1,40





			2.5


			Độ sâu > 10m đến ≤ 12m


			1,30


			1,50





			2.6


			Độ sâu > 12m đến ≤ 15m


			1,40


			1,60





			2.7


			Độ sâu > 15m


			1,60


			1,80








Bảng số 2: Định mức vận chuyển 1tấn máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m



Cấp bậc thợ



Đơn vị tính: Công/1tấn máy, thiết bị



			Khối lượng máy, thiết bị vận chuyển


			Vận chuyển bằng thủ công





			


			10 mét khởi điểm


			10 mét tiếp theo





			1tấn các loại máy, thiết bị


			0,050


			0,015








Quy định áp dụng định mức :



1 -Trường hợp vận chuyển máy trên các địa hình gồ ghề phức tạp khác, định mức vận chuyển trên được điều chỉnh theo các hệ số ở bảng số 3 (chỉ áp dụng cho trường hợp vận chuyển bằng thủ công).



2 - Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thì định mức nhân công vận chuyển trong bảng 2 được nhân với hệ số bằng 0,7.



Bảng số 3: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công vận chuyển máy trên các loại đường



			Loại đường vận chuyển ngoài cự ly 30m tính theo từng đoạn đường có khó khăn)


			Hệ số điều chỉnh





			Đường bằng phẳng


			1,00





			Đường gồ ghề


			1,15





			Đường có độ dốc từ 15º đến 45º


			1,25





			Đường lầy, lún, trơn


			1,80





			Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 15º đến 45º


			1,35





			Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 15º đến 45º, vừa lún, lầy


			2,00








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			Thuyết minh





			


			Chương I: Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác





			MA.01000


			Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại





			


			Chương II: Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển





			MB.01000


			Lắp đặt thiết bị tời điện và palăng điện





			MB.02000


			Lắp đặt máy và thiết bị cần trục, cầu trục





			MB.03000


			Lắp đặt đường ray của máy nâng chuyển





			MB.04000


			Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động





			MB.05000


			Lắp đặt thiết bị băng tải





			MB.06000


			Công tác dán băng tải





			MB.07000


			Lắp đặt thang máy





			


			Chương III: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu





			MC.01000


			Lắp đặt máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng





			MC.02000


			Lắp đặt máy nghiền bi, nghiền đứng





			MC.03000


			Lắp đặt máy sàng





			MC.04000


			Lắp đặt thiết bị cấp liệu





			MC.05000


			Lắp đặt thiết bị cấp liệu khác (kiểu lật toa)





			


			Chương IV: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt





			MD.01000


			Lắp đặt lò hơi





			MD.02000


			Lắp đặt bộ xử lý và bộ phân phối khí





			MD.03000


			Lắp đặt thiết bị mồi khí propan





			MD.04000


			Lắp đặt thiết bị đo đếm khí, dầu





			MD.05000


			Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố





			MD.06000


			Lắp đặt thiết bị cảng dầu





			MD.07000


			Lắp đặt bao hơi





			MD.08000


			Lắp đặt lò thu hồi nhiệt





			MD.09000


			Lắp đặt thiết bị làm mát và trao đổi nhiệt kiểu giàn





			MD.10000


			Lắp đặt khung sườn lò và kết cấu đỡ thiết bị





			MD.10100


			Lắp đặt khung sườn lò





			MD.10200


			Lắp đặt kết cấu thép đỡ thiết bị





			MD.11000


			Lắp đặt lò nung





			MD.12000


			Lắp đặt thiết bị tháp trao đổi nhiệt và tháp điều hoà khí thải





			MD.13000


			Lắp đặt thiết bị nấu, sấy, hấp





			MD.14000


			Lắp đặt thiết bị nhiệt luyện và nấu chảy kim loại





			


			Chương V: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí





			ME.01000


			Lắp đặt bơm nước cấp cho lò hơi





			ME.02000


			Lắp đặt bơm nước tuần hoàn





			ME.03000


			Lắp đặt bơm nước ngưng, bơm thải xỉ





			ME.04000


			Lắp đặt các loại máy bơm khác, máy quạt





			ME.05000


			Lắp đặt trạm máy nén khí





			


			Chương VI: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói





			MF.01000


			Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện





			MF.02000


			Lắp đặt thiết bị lọc bụi khác (kiểu túi, tay áo)





			MF.03000


			Lắp đặt bộ khử lưu huỳnh





			MF.04000


			Lắp đặt đường khói, gió





			MF.05000


			Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói





			MF.06000


			Lắp đặt ống khói





			


			Chương VII: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao





			MG.01000


			Lắp đặt thiết bị cân đường sắt, cân đường bộ và cân băng tải





			MG.02000


			Lắp đặt thiết bị các loại cân khác





			MG.03000


			Lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao





			


			Chương VIII: Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống





			MH.01000


			Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy





			MH.02000


			Lắp đặt thiết bị gạt, đảo, đánh đống





			MH.03000


			Lắp đặt thiết bị đùn, ép





			


			Chương IX: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí





			MI.01000


			Lắp đặt thiết bị bunke





			MI.02000


			Lắp đặt bình ngưng





			MI.03000


			Lắp đặt bình khử khí





			MI.04000


			Lắp đặt thiết bị sản xuất khí nitơ (n2), cácbonníc (co2) và hydro (h2)





			MI.05000


			Lắp đặt thiết bị bình gia nhiệt cao áp, hạ áp





			MI.06000


			Lắp đặt bồn chứa (bình bể)





			


			Chương X: Lắp đặt Turbin





			MK.01100


			Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng kích rút





			MK.01200


			Lắp đặt turbin hơi và phụ kiện bằng cần trục





			MK.02100


			Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng kích rút





			MK.02200


			Lắp đặt turbin khí và phụ kiện bằng cần trục





			MK.03100


			Lắp đặt turbin thuỷ lực và phụ kiện ≤ 50 tấn





			MK.03200


			Lắp đặt turbin thuỷ lực và phụ kiện > 50 tấn





			


			Chương XI: Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện





			ML.01100


			Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng kích rút





			ML.01200


			Lắp đặt máy phát turbin hơi bằng cần trục





			ML.02100


			Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng kích rút





			ML.02200


			Lắp đặt máy phát tuabin khí bằng cần trục





			ML.03100


			Lắp đặt máy phát turbin thủy lực ≤ 50 tấn





			ML.03200


			Lắp đặt máy phát turbin thủy lực > 50 tấn





			ML.04000


			Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)





			ML.05000


			Lắp đặt tổ máy phát điện





			


			Chương XII: Lắp đặt thiết bị van





			MM.01000


			Lắp đặt van phẳng





			MM.02000


			Lắp đặt van cung





			MM.03000


			Lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu





			MM.04000


			Lăp đặt đầu hút nước





			MM.05000


			Lắp khe van, khe lưới chắn rác





			MM.06000


			Lăp đặt lưới chắn rác





			MM.07000


			Lắp đặt thiết bị đóng, mở kiểu vít và tời





			


			Chương XIII: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình





			MN.01000


			Lắp đặt máy, thiết bị ly tâm, phân ly





			MN.02000


			Lắp đặt máy, thiết bị tạo hình





			MN.03000


			Lắp đặt thiết bị tách kim loại





			


			Chương XIV: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ





			MO.01000


			Lắp đặt hệ thống đường ống thép





			MO.01100


			Lắp đặt hệ thống đường ống thép bằng phương pháp hàn





			MO.01200


			Lắp đặt đường ống thép áp suất cao bằng phương pháp hàn





			MO.01300


			Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn





			MO.01400


			Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp nhà máy thủy điện





			MO.01500


			Lắp đặt đường ống thép áp lực trong hầm nhà máy thủy điện





			MO.01600


			Lắp đặt đường ống thép áp lực ngoài hở nhà máy thủy điện





			MO.02000


			Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn





			MO.03000


			Lắp đặt côn thép, khuỷu thép, ống xả turbin từ các phân đoạn





			MO.04000


			Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống





			MO.05000


			Lắp đặt đường trượt để lắp ống





			MO.06100


			lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thuỷ tinh d= 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m





			MO.06200


			lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thuỷ tinh d= 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m





			MO.06300


			lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d= 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 8m





			MO.06400


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót - đoạn ống dài 6m





			MO.06500


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 1 lớp vải thuỷ tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m





			MO.06600


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 2 lớp vải thuỷ tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m





			MO.06700


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu trong kho bọc 3 lớp vải thuỷ tinh d = 3 ± 0,5 mm - đoạn ống dài 6m





			MO.06800


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc ba lớp vải thuỷ tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m





			MO.06900


			Lắp đặt đường ống thép dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc ba lớp vải thuỷ tinh S=9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m





			MO.07000


			Lắp đặt ống thép lồng dẫn xăng dầu bọc một lớp vải thuỷ tinh S=3 ± 0,5mm





			MO.07100


			Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn





			


			Chương XV: Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển





			MP.01000


			Lắp đặt các loại thiết bị cảm biến





			MP.02000


			Lắp đặt các loại thiết bị biến đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị





			MP.03000


			Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU và các bảng điều khiển





			MP.04000


			Lắp đặt bàn điều khiển





			MP.05000


			Lắp đặt màn hình giám sát





			MP.06000


			Lắp đặt thiết bị đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành





			MP.07000


			Lắp đặt ống đo lường





			MP.08100


			Lắp đặt thiết bị đo ứng suất cốt thép trong bê tông





			MP.08200


			Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ trong bê tông





			MP.08300


			Lắp đặt thiết bị đo độ tách nền, đo thấm





			


			Chương XVI: Lắp đặt máy và thiết bị chế biến





			MQ.01000


			Lắp đặt máy trong công đoạn sản xuất dăm mảnh và cấp liệu





			MQ.02000


			Lắp đặt nồi nấu, bể phóng bột và hệ thống trao đổi nhiệt





			MQ.03000


			Lắp đặt máy nghiền xé, đánh tơi (nghiền thuỷ lực)





			MQ.04000


			Lắp đặt thiết bị khuấy bột, rửa, làm sạch bột, sàng chọn, cô đặc và lọc cát





			MQ.05000


			Lắp đặt thiết bị tẩy, tuyển nổi khử mực





			MQ.06000


			Lắp đặt thiết bị chưng bốc, cô đặc dịch và phụ trợ





			MQ.07000


			Lắp đặt lò hơi thu hồi (đốt dịch đã cô đặc) và xút hoá





			MQ.08000


			Lắp đặt các loại máy nghiền bột tinh





			MQ.09000


			Lắp đặt các loại thiết bị gia keo





			MQ.10000


			Lắp đặt máy xeo, cán và cuộn





			MQ.11000


			Lắp đặt các loại máy cắt cuộn lại, cắt và xén





			


			Chương XVII: Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn





			MR.10000


			Gia công thiết bị phi tiêu chuẩn





			MR.10100


			Gia công thiết bị vỏ lọc bụi túi (bao gồm cả máng khí động, vít tải, các loại gầu tải)





			MR.10200


			Gia công ống các loại (bao gồm cả máng tháo liệu, ống sục khí, ống hút khí sạch, ống thu bụi, ống khói)





			MR.10300


			Gia công thiết bị băng tải các loại, xích cào, cấp liệu tấm





			MR.10400


			Gia công thiết bị dạng phễu két (cửa chia liệu, cửa tháo liệu, cấp liệu rung, cửa rút clinker, cấp liệu tấm, phần thép cho cấp liệu tấm)





			MR.10500


			Gia công thiết bị dạng giá đỡ, bệ đỡ, tấm lót, giá truyền động, sàn thao tác, tấm chắn bảo vệ





			MR.10600


			Gia công thiết bị vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng và các loại thân, vỏ, chụp thiết bị khác





			MR.10700


			Gia công thiết bị dạng xyclon (bao gồm các loại bồn bể, thùng chứa, két chứa, cyclon, máy đánh đống, máy cào và các thiết bị dỡ tải và xếp bao xuống tầu)





			MR.10800


			Gia công lọc bụi tĩnh điện, dầm, ray, cần nâng





			MR.10900


			Gia công đoạn vỏ lò





			MR.11000


			Gia công thiết bị chất bao xuống tầu, cần trục dỡ tải





			MR.11100


			Gia công vỏ đầu ra và vào máy nghiền bi, vỏ phân ly máy nghiền, các thiết bị bảo vệ, hộp các thiết bị chỉ báo, chụp phân phối, giải âm cho quạt





			MR.11200


			Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, sử dụng các loại máy công cụ đặc biệt, cần nhiều biện pháp chống biến dạng hàn





			MR.11300


			Gia công các thiết bị yêu cầu độ chính xác cơ khí cao, dung sai chế tạo nhỏ, phải gia nhiệt khử ứng suất hàn trước khi gia công cơ khí các bệ liên kết vòng





			MR.11400


			Gia công thiết bị khác (bao gồm cả bu lông, bu lông neo, thanh ren các loại)





			MR.11500


			Gia công cửa van





			MR.20000


			Lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn





			MR.20100


			Lắp đặt thiết bị dạng phễu, két các loại





			MR.20200


			Lắp đặt thiết bị dạng xyclon





			MR.20300


			Lắp đặt thiết bị dạng máng các loại





			MR.20400


			Lắp đặt thiết bị dạng ống các loại





			MR.20500


			Lắp đặt thiết bị vỏ lọc bụi





			MR.20600


			Lắp đặt thiết bị dạng giá đỡ





			MR.20700


			Lắp đặt vỏ hộp bao che các thiết bị băng tải, vít tải, gầu nâng





			MR.20800


			Lắp đặt thiết bị dạng thùng tháp, bể chứa





			MR.20900


			Lắp đặt van cửa, cửa, khung dẫn hướng, bích, sàng và các chi tiết tương tự





			MR.21000


			Lắp đặt các chi tiết thiết bị sử dụng thép đặc biệt (thép chịu nhiệt, chịu mài mòn)





			MR.21100


			Lắp đặt thiết bị các dạng khác





			


			Chương XVIII: Công tác khác





			MS.01100


			Bốc lên và vận chuyển 1 km đầu máy và thiết bị





			MS.01200


			Bốc xuống máy và thiết bị trong sàn lắp máy





			MS.01300


			Bốc xuống máy và thiết bị ngoài nhà máy





			MS.01400


			Vận chuyển tiếp 1km ngoài hở máy và thiết bị





			MS.01500


			Vận chuyển tiếp 1km trong hầm máy và thiết bị





			MS.02110


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát (độ sạch 2,5 SA)





			MS.02120


			Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun bi (độ sạch 2,5 SA)





			MS.02200


			Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt (độ sạch st 2.0)





			MS.03000


			Làm sạch mối hàn bằng máy mài chổi sắt để kiểm tra (bề mặt rộng 200mm)





			MS.04100


			Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm





			MS.04200


			Kiểm tra mối hàn bằng chụp X-quang





			MS.05100


			Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn không ngập nước





			MS.05200


			Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn ngập nước





			MS.06100


			Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng





			MS.06200


			Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng và trát





			MS.06300


			Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình





			MS.06400


			Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ





			MS.07100


			Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống





			MS.07200


			Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng





			MS.08000


			Gia công và bọc nhôm đường ống





			


			Phụ lục








ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN



THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG



(Phụ lục V kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



Phần 1



THUYẾT MINH



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG



1. Nội dung định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng



a. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán thí nghiệm) quy định mức hao phí về vật liệu; lao động; máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm kỹ thuật.



b. Định mức dự toán thí nghiệm được lập trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (các vật liệu mới, máy và thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v...).



c. Định mức dự toán thí nghiệm bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và điều kiện thí nghiệm cụ thể.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác (gồm cả hao phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm.



Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.



- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân cần thiết (gồm cả nhân công điều khiển, sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm) để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của kỹ sư, công nhân.



- Mức hao phí máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm (sau đây gọi tắt là máy thi công): Là số ca sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm. Mức hao phí máy thi công được tính bằng số ca máy sử dụng. Mức hao phí máy khác phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm.



2. Kết cấu tập định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng



Tập định mức dự toán thí nghiệm bao gồm 03 chương được mã hoá thống nhất theo nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:



Chương I : Thí nghiệm vật liệu xây dựng



Chương II : Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng



Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng



3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng



- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán thí nghiệm còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của công tác thí nghiệm.



- Định mức dự toán thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp.



- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu). Số lượng mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm.



- Định mức dự toán công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.



- Định mức dự toán thí nghiệm chưa bao gồm hao phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm.



Phần 2



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG



CHƯƠNG I



THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG



DA.01000  THÍ NGHIỆM XI MĂNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ diện của xi măng


			Ổn định thể tích


			Thời gian đông kết


			Cường độ theo phương pháp chuẩn





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.010


			Thí nghiệm xi


			Điện năng


			kwh


			2,28


			1,25


			0,38


			9,41





			


			


			Cát tiêu chuẩn


			kg


			-


			-


			-


			4,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,354


			0,839


			1,004


			1,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,278


			-


			-


			1,00





			


			


			Bàn dằn


			ca


			-


			-


			-


			0,021





			


			


			Máy nén thuỷ lực 50 tấn


			ca


			-


			-


			-


			0,216





			


			


			Máy trộn xi măng 5L


			ca


			-


			0,031


			0,063


			0,044





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,031


			0,031


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,125


			-


			-


			-





			


			


			Thiết bị thử tỷ diện


			ca


			0,25


			-


			-


			-





			


			


			Dụng cụ Vicat


			ca


			-


			-


			0,375


			-





			


			


			Thiết bị hấp mẫu xi măng


			ca


			-


			0,5


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Độ mịn


			Hàm lượng mất khi nung


			Hàm lượng SiO2





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Điện năng


			kwh


			2,80


			-


			9,81


			11,44





			


			


			Dầu hoả


			lít


			0,5


			-


			-


			-





			


			


			Mỡ


			kg


			-


			-


			0,10


			-





			


			


			Axit Silicic (H2SiO3)


			kg


			-


			-


			0,01


			-





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			-


			-


			1,4





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			-


			-


			-


			3,0





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			-


			-


			-


			0,08





			


			


			Kali Cacbonat (K2CO3)


			kg


			-


			-


			-


			0,05





			


			


			Axit sunfuric (H2SO4)


			lít


			-


			-


			-


			0,015





			


			


			Axit flohydric (HF)


			lít


			-


			-


			-


			0,03





			


			


			Kali hydrosunphat (KHSO4)


			kg


			-


			-


			-


			0,003





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			-


			-


			8,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,253


			0,307


			0,234


			1,236





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,342


			-


			-


			-





			


			


			Bếp cát


			ca


			-


			-


			-


			0,25





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			-


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,031


			-


			0,063


			0,125





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			0,804


			0,804





			


			


			Kẹp niken


			ca


			-


			-


			0,375


			1,364





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			-


			-


			-


			0,682





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			-


			1,364





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			-


			-


			1,364


			1,364





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng SiO2 và cặn không tan


			Hàm lượng SiO2 hoà tan


			Hàm lượng cặn không tan


			Hàm lượng ôxít Fe2O3


			Hàm lượng nhôm ôxít Al2O3





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Điện năng


			kwh


			10,28


			3,24


			6,04


			0,36


			0,6





			


			


			Nước cất


			lít


			1,4


			0,47


			0,8


			0,4


			0,5





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			3,0


			1,0


			-


			-


			0,3





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,08


			0,03


			0,03


			0,01


			0,01





			


			


			Natri Cacbonat (Na2CO3)


			kg


			-


			0,02


			0,02


			-


			-





			


			


			Axit sunfosalixylic


			lít


			-


			-


			-


			0,02


			-





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			-


			-


			-


			0,01


			0,03





			


			


			Axit ethylendiamin tetra (EDTA)


			kg


			-


			-


			-


			0,03


			0,03





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			-


			-


			0,05


			-





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,01





			


			


			Amoni clorua (NHCl)


			kg


			0,003


			-


			-


			-


			-





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			3,0


			-


			-


			-


			-





			


			


			Natri florua (NaF)


			ml


			-


			-


			-


			-


			5,0





			


			


			Xylenol da cam


			ml


			-


			-


			-


			-


			0,1





			


			


			Hydro peroxit (H2O2)


			ml


			-


			-


			-


			-


			0,01





			


			


			Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)


			gam


			-


			-


			-


			-


			2,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,8


			0,453


			0,825


			0,328


			0,361





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,147


			0,083


			-


			-


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,441


			0,25


			0,4


			0,125


			0,206





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,074


			0,042


			0,14


			-


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			0,393


			-


			0,4


			-


			-





			


			


			Kẹp niken


			ca


			0,785


			-


			-


			-


			-





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			0,441


			0,25


			-


			-


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,785


			0,5


			0,4


			-


			-





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			0,785


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			09


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng CaO


			Hàm lượng MgO


			Hàm lượng SO3


			Hàm lượng Cl-





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Điện năng


			kwh


			0,94


			0,76


			7,54


			-





			


			


			Nước cất


			lít


			1,0


			1,0


			1,0


			-





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,2


			0,3


			0,3


			-





			


			


			Axit ethylendiamin tetra (EDTA)


			kg


			0,01


			0,015


			-


			-





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			-


			-


			0,2





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			0,01


			0,01


			-


			-





			


			


			Amoni clorua (NH4Cl)


			kg


			0,01


			0,01


			-


			-





			


			


			Fluorexon (C8H9FO2S)


			gam


			0,1


			-


			-


			-





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			-


			-


			-


			0,1





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			-


			-


			2,0





			


			


			K2BrO4


			gam


			-


			-


			-


			4,0





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			ml


			-


			-


			-


			0,02





			


			


			Bari clorua (BaCl2)


			kg


			-


			-


			0,01


			-





			


			


			Eriocrom T (ETOO)


			kg


			-


			0,001


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,410


			0,414


			0,744


			0,478





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,325


			0,263


			0,125


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			0,05


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			0,438


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			-





			


			14


			15


			16


			17








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng K2O và Na2O


			Hàm lượng TiO2


			Hàm lượng CaO tự do





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Điện năng


			kwh


			9,31


			1,0


			1,19





			


			


			Nước cất


			lít


			0,5


			0,5


			0,4





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,2


			-


			-





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			kg


			0,02


			0,01


			-





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			-


			0,01





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			0,01


			-


			-





			


			


			Đất đèn


			kg


			0,3


			-


			-





			


			


			Axit flohydric (HF)


			kg


			0,05


			-


			-





			


			


			Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3)


			kg


			0,01


			-


			-





			


			


			Thioure (CH4N2S)


			kg


			-


			0,01


			-





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			-


			-


			0,15





			


			


			Rượu etylic (C2H5OH)


			lít


			-


			-


			6,0





			


			


			Glyxerin (C3H8O3)


			lít


			-


			-


			0,9





			


			


			Bari clorua (BaCl2)


			kg


			-


			-


			0,015





			


			


			Axit benzoic (C6H5COOH)


			kg


			-


			-


			0,221





			


			


			Canxi Cacbonat


			kg


			-


			-


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,77


			0,428


			0,428





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,366


			-


			0,13





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,05


			-


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,375


			-


			-





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			0,375


			-


			-





			


			


			Kẹp niken


			ca


			0,53


			-


			-





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			0,5


			-


			-





			


			


			Máy so màu ngọn lửa


			ca


			0,5


			0,13


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			18


			19


			20








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dẻo tiêu chuẩn





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.010


			Thí nghiệm măng


			Điện năng


			kwh


			0,38





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,375





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,063





			


			


			Dụng cụ Vicat


			ca


			0,125





			


			


			Máy trộn xi măng 5L


			ca


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			21








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nhiệt thủy hóa





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Điện năng


			kwh


			80,5





			


			


			Kẽm oxit (ZnO)


			kg


			0,5





			


			


			Axit nitric 2N (HNO3)


			lít


			0,2





			


			


			Axit flohydric (HF)


			lít


			0,1





			


			


			Parafin


			kg


			0,1





			


			


			Axêtôn


			lít


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			5,63





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,188





			


			


			Tủ sấy


			ca


			2,0





			


			


			Lò nung


			ca


			3,0





			


			


			Thiết bị đo nhiệt lượng


			ca


			0,275





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			22








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ nở sunphat





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.010


			Thí nghiệm xi măng


			Điện năng


			kwh


			18,2





			


			


			Cát tiêu chuẩn


			kg


			3,5





			


			


			Thạch cao


			kg


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,75





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy trộn xi măng 5L


			ca


			0,163





			


			


			Bàn dằn


			ca


			0,075





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			23








DA.02000  THÍ NGHIỆM CÁT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích


			Khối lượng thể tích xốp


			Thành phần hạt và mô đun độ lớn


			Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn


			Thành phần khoáng (thạch học)





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.020


			Thí nghiệm


			Điện năng


			kwh


			12,55


			12,55


			20,17


			12,55


			20,17





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,306


			0,263


			0,744


			0,7


			1,094





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			0,031


			0,031


			0,031





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,53


			1,53


			2,46


			1,53


			2,46





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng tạp chất hữu cơ


			Hàm lượng MiCa


			Hàm lượng sét cục


			Độ ẩm





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Điện năng


			kwh


			-


			8,2


			8,2


			22,39





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			0,4


			-


			-


			-





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			-


			-


			0,3


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,438


			0,796


			0,219


			0,015





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			1,0


			1,0


			2,73





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			0,031


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần hạt bằng PP tỷ trọng kế


			Thành phần hạt bằng PP LAZER





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DA.020


			Thí nghiệm


			Điện năng


			kwh


			12,89


			0,30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,464


			0,938





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,551


			-





			


			


			Máy phân tích hạt LAZER


			ca


			-


			0,750





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,069


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			11








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thử phản ứng kiềm - silic





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Điện năng


			kwh


			34,87





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			0,03





			


			


			Nước cất


			lít


			4,0





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,1





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			0,2





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			8,0





			


			


			Axit flohydric (HF)


			lít


			0,015





			


			


			Axit sunfuric (H2SO4)


			lít


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,789





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			2,00





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			1,00





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,5





			


			


			Máy chưng cất nước


			ca


			1,0





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,175





			


			


			Lò nung


			ca


			1,234





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			1,234





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.020


			Thí nghiệm


			Nước cất


			lít


			5,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,875





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đo góc nghỉ của cát


			ca


			0,313





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			13








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng sunfat và sunfit


			Hàm lượng ion Clorua





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DA.020


			Thí nghiệm cát


			Điện năng


			kwh


			19,88


			9,65





			


			


			Nước cất


			lít


			2,0


			1,0





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,3


			0,3





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			0,5





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			lít


			-


			0,1





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			8,0


			10,0





			


			


			Kali thioxyanat (KSCN)


			kg


			-


			0,05





			


			


			Sắt (III) amoni sunfat (FeNH4(SO4)2.12H2O)


			kg


			-


			0,01





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,1


			-





			


			


			Bari clorua (BaCl2)


			kg


			0,01


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,06


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,00


			1,00





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,125


			0,125





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,125


			0,125





			


			


			Lò nung


			ca


			0,75


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,438


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,5


			0,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			14


			15








DA.03000  THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM (SỎI)



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			Khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			Khối lượng thể tích của đá dăm bằng phương pháp đơn giản


			Khối lượng thể tích xốp của đá dăm (sỏi)


			Thành phần hạt của đá dăm (sỏi)





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm


			Điện năng


			kwh


			14,92


			14,92


			14,92


			22,39


			22,39





			


			


			Nước cất


			lít


			0,25


			-


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,38


			0,25


			0,25


			0,15


			0,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,82


			1,82


			1,82


			2,73


			2,73





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			0,031


			-


			0,031





			


			


			Cân thủy tĩnh


			ca


			-


			0,031


			-


			0,031


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng bụi sét bẩn trong đá dăm (sỏi)


			Hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm (sỏi)


			Hàm lượng hạt mềm yếu và hạt bị phong hoá trong đá dăm (sỏi)


			Độ ẩm của đá dăm (sỏi)





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.030


			Thí nghiệm (sỏi)


			Điện năng


			kwh


			22,63


			8,20


			22,63


			15,09





			


			


			Vật liệu khác


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,12


			0,59


			0,42


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			2,76


			1,0


			2,76


			1,84





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			0,031


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			Độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh


			Cường độ nén của đá nguyên khai


			Hệ số hoá mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt)


			Độ nén dập của đá dăm (sỏi)





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.030


			Thí nghiệm (sỏi)


			Điện năng


			kwh


			15,33


			15,33


			12,68


			34,58


			21,89





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,225


			0,210


			1,250


			2,150


			0,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,78


			1,78


			-


			2,67


			2,67





			


			


			Máy khoan mẫu đá


			ca


			-


			-


			0,813


			0,813


			-





			


			


			Máy cắt bê tông 7,5kW


			ca


			-


			-


			0,407


			0,813


			-





			


			


			Máy nén thuỷ lực 50 tấn


			ca


			-


			-


			0,063


			0,063


			0,063





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ mài mòn của đá dăm (sỏi)


			Hàm lượng tạp chất hữu cơ trong sỏi


			Độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)


			Độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm


			Điện năng


			kwh


			29,70


			-


			11,32


			11,32





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			-


			0,4


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,47


			0,65


			0,5


			0,65





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			2,415


			-


			1,380


			1,380





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,063


			0,063


			-


			-





			


			


			Cân thủy tĩnh


			ca


			-


			-


			-


			0,031





			


			


			Máy thử độ mài mòn Los Angeles


			ca


			1,375


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng Oxit Silic vô định hình





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			Điện năng


			kwh


			16,60





			


			


			Nước cất


			lít


			1,4





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			3,0





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,08





			


			


			Natri Cacbonat (Na2CO3)


			kg


			0,05





			


			


			Axit flohydric (HF)


			lít


			0,015





			


			


			Axit sunfuric (H2SO4)


			lít


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,45





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,125





			


			


			Lò nung


			ca


			0,75





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			0,75





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			1,5





			


			


			Kẹp niken


			ca


			1,5





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			1,5





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,25





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			19








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định hàm lượng ion Cl-





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.030


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			Điện năng


			kwh


			13,58





			


			


			Nước cất


			lít


			1,0





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,3





			


			


			Phenolphthalein


			hộp


			0,5





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			lít


			0,1





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			10,0





			


			


			Kali thioxyanat (KSCN)


			kg


			0,05





			


			


			Sắt (III) amoni sunfat (FeNH4(SO4)2.12H2O)


			kg


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,0





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,125





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,125





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,438





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,5





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			0,25





			


			


			Máy nghiền


			ca


			0,5





			


			


			Máy khác


			ca


			5





			


			20








DA.04000  THÍ NGHIỆM MÀI MÒN HÓA CHẤT CỦA CỐT LIỆU BÊ TÔNG (THÍ NGHIỆM SOUNDNESS)



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.040


			Thí nghiệm mài mòn hóa chất cốt liệu bê tông


			Điện năng


			kwh


			0,52





			


			


			Hộp ngâm mẫu


			hộp


			0,2





			


			


			Magie sunfat (MgSO4)


			kg


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,625





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,5





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DA.05000  THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM VÀ PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)



DA.05100  THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.051


			Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát


			Điện năng


			kwh


			40,23





			


			


			Nước cất


			lít


			4,0





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			3,0





			


			


			ZnO.HNO3


			kg


			0,10





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,10





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			0,20





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			8,0





			


			


			Axit flohydric (HF)


			kg


			0,15





			


			


			Axit sunfuric (H2SO4)


			lít


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,794





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nghiền rung


			ca


			0,5





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,175





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,5





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			1,0





			


			


			Tủ sấy


			ca


			2,0





			


			


			Lò nung


			ca


			1,234





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			1,234





			


			


			Kẹp niken


			ca


			1,5





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			1,5





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DA.05200  THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.052


			Thí nghiệm phản ứng Alkali cốt liệu đá, cát


			Xi măng


			kg


			3,0





			


			


			Đầu đo


			cái


			8,0





			


			


			Điện năng


			kwh


			290,26





			


			


			Cát tiêu chuẩn


			kg


			4,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			6,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			35,397





			


			


			Máy đo độ giãn nở bê tông


			ca


			3,22





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,5





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DA.06000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ, GẠCH



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ ẩm


			Độ mất khi nung


			Hàm lượng SiO2


			Hàm lượng Fe2O3





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.060


			Thí nghiệm phân tích thành phần hoá học vật liệu cát, đá gạch


			Mỡ vadơlin


			kg


			0,1


			0,1


			-


			-





			


			


			Axit Silicic (H2SiO3)


			kg


			0,01


			0,01


			-


			-





			


			


			Điện năng


			kwh


			4,25


			17,83


			43,27


			0,36





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			-


			1,4


			0,4





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			-


			8,0


			-





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			-


			-


			-


			0,01





			


			


			Axit flohydric (HF)


			lít


			-


			-


			0,3


			-





			


			


			Axit sunfuric (H2SO4)


			kg


			-


			-


			0,015


			-





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			-


			-


			0,05





			


			


			Axit sulfosalisalic


			kg


			-


			-


			-


			0,02





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			-


			-


			-


			0,01





			


			


			Axit ethylendiamin tetra (EDTA)


			kg


			-


			-


			-


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,35


			0,315


			1,80


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,063


			0,063


			0,125


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,063


			-


			1,364


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			1,125


			2,0


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,5


			0,5


			1,0


			-





			


			


			Kẹp niken


			ca


			-


			0,375


			1,364


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			-


			-


			1,0


			0,125





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			-


			-


			1,0


			-





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			-


			1,125


			1,364


			-





			


			


			Máy nghiền rung


			ca


			-


			-


			0,125


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng CaO


			Hàm lượng Al2O3


			Hàm lượng MgO


			Hàm lượng SO3





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.060


			Thí nghiệm phân tích thành phần hoá học vật liệu cát, đá gạch


			Điện năng


			kwh


			1,97


			1,62


			1,79


			7,79





			


			


			Nước cất


			lít


			1,0


			0,5


			1,5


			-





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,2


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Phenolphtalein


			lít


			-


			0,05


			-


			-





			


			


			Axit ethylendiamin tetra (EDTA)


			kg


			0,01


			0,03


			0,03


			-





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			-


			-


			8,0





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			-


			0,01


			-


			-





			


			


			Natri Hydroxit (NaOH)


			kg


			-


			0,03


			-


			-





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			-


			0,01


			-


			-





			


			


			Axit axetic (CH3COO)


			lít


			-


			0,01


			-


			-





			


			


			Natri flourua (NaF)


			ml


			-


			5,0


			-


			-





			


			


			Xylenol da cam


			ml


			-


			0,1


			-


			-





			


			


			Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)


			gam


			-


			2,0


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,45


			0,35


			0,45


			0,85





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,325


			0,206


			0,263


			0,125





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Máy chưng cất nước


			ca


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			0,125


			0,125


			0,125


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng TiO2


			K2O, Na2O


			Cặn không tan


			CaO tự do





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.060


			Thí nghiệm phân tích thành phần hoá học vật liệu cát, đá gạch


			Điện năng


			kwh


			-


			3,156


			10,4


			2,9





			


			


			Nước cất


			lít


			0,5


			0,8


			0,5


			0,4





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			-


			0,3


			-


			-





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,01


			0,02


			0,02


			-





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			-


			-


			0,01





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			-


			0,01


			-


			-





			


			


			Glyxerin (C3H8O3)


			lít


			-


			-


			-


			0,9





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			-


			-


			-


			0,15





			


			


			Natri Cacbonat (Na2CO3)


			kg


			-


			-


			0,01


			-





			


			


			Đất đèn


			kg


			-


			0,3


			-


			-





			


			


			Axit flohydric (HF)


			lít


			-


			0,05


			-


			-





			


			


			Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3)


			kg


			-


			0,01


			-


			-





			


			


			Thioure (CH4N2S)


			kg


			0,01


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,47


			0,83


			0,825


			0,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			0,05


			0,14


			0,038





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			0,25


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			-


			0,375


			0,25


			1,0





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			-


			0,5


			-


			-





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			-


			0,375


			-


			-





			


			


			Máy đo pH


			ca


			0,125


			-


			-


			-





			


			


			Máy so màu ngọn lửa


			ca


			-


			0,125


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			09


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần hạt bằng LAZER


			Độ hút vôi


			SiO2 hoạt tính


			Al2O3 hoạt tính





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.060


			Thí nghiệm phân tích phần hoá học vật liệu cát, đá gạch


			Điện năng


			kwh


			-


			20,5


			12,95


			11,02





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			-


			0,5


			0,05





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			-


			-


			0,3


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,875


			1,057


			0,57


			0,48





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			0,038


			0,038





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			0,75


			0,525





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			2,5


			1,0


			1,0





			


			


			Bếp điện


			ca


			-


			-


			1,0


			0,525





			


			


			Máy phân tích hạt LAZER


			ca


			0,25


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			13


			14


			15


			16








DA.07000  THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.



Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co… chưa được tính vào định mức này.



Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Định mức mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.



Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:



- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006



- Phần cát : DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006



- Phần đá : DA.03003+DA.03004+DA.03005+DA.03006+DA.03014



DA.08000  THIẾT KẾ MÁC VỮA



Thành phần công việc:



Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.



- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006



- Phần cát : DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006



DA.09000  XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu (lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			DA.090


			Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,1875





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Côn thử độ sụt


			ca


			0,1875





			


			01








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định định mức cho phù hợp.



DA.10000  ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.100


			Ép mẫu 150x150x150 (mm)


			Điện năng


			kwh


			2,13





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,21





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn


			ca


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 100x100x100 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tông kích thước 200x200x200 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=1,15.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.100


			Ép mẫu 150x300 (mm)


			Điện năng


			kwh


			3,15





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn


			ca


			0,094





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			02








Quy định áp dụng định mức: Trường hợp ép mẫu bê tông trụ kích thước 100x200 thì định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,9.



UỐN MẪU BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí



nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.100


			Uốn mẫu lập phương 150x150x600 (mm)


			Điện năng


			kwh


			0,85





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,394





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn


			ca


			0,094





			


			03








ÉP MẪU VỮA



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.100


			Ép mẫu vữa 70,7x70,7x70,7 (mm)


			Điện năng


			kwh


			0,36





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,088





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 50 tấn


			ca


			0,075





			


			04








DA.11000  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG



DA.11100  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tính toán liều lượng bê tông


			Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông


			Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông


			Độ tách nước của hỗn hợp bê tông


			Hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.111


			Thí nghiệm nặng


			Điện năng


			kwh


			3,55


			1,20


			0,62


			8,2


			1,60





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,223


			0,65


			0,43


			1,243


			0,188





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm rung bê tông


			ca


			0,035


			-


			0,15


			-


			-





			


			


			Nhớt kế Vebe


			ca


			-


			0,188


			-


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			1,0


			-





			


			


			Bàn rung


			ca


			-


			0,188


			-


			0,188


			0,25





			


			


			Bình thử bọt khí


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,12





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,25


			0,25


			-





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn


			ca


			0,105


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng của bê tông


			Độ hút nước của bê tông


			Độ mài mòn của bê tông


			Khối lượng thể tích của bê tông





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Điện năng


			kwh


			22,88


			23,83


			3,0


			15,25





			


			


			Parafin


			kg


			-


			-


			-


			0,25





			


			


			Nước cất


			lít


			0,3


			-


			-


			-





			


			


			Dầu hoả


			lít


			0,5


			-


			-


			-





			


			


			Cát thạch anh


			kg


			-


			-


			2,0


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,625


			0,95


			1,24


			0,149





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			2,79


			2,906


			-


			1,86





			


			


			Máy thử độ mài mòn


			ca


			-


			-


			0,416


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén của bê tông


			Cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông


			Lực liên kết giữa bê tông và cốt thép


			Độ co của bê tông





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông


			Điện năng


			kwh


			7,00


			9,74


			9,09


			3150,0





			


			


			Đầu đo


			cái


			-


			-


			-


			12,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,690


			0,860


			1,243


			1,925





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn


			ca


			0,207


			0,25


			0,35


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			0,92


			-





			


			


			Đồng hồ đo co ngót


			ca


			-


			-


			-


			0,75





			


			


			Tủ khí hậu


			ca


			-


			-


			-


			378,0





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12


			13








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông


			Độ chống thấm nước của bê tông


			Cường độ chịu kéo khi bửa của bê tông





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông


			Dầu cặn


			lít


			0,184


			-


			0,1





			


			


			Điện năng


			kwh


			35,50


			42,52


			5,28





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,88


			2,2


			0,890





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn


			ca


			1,049


			-


			0,156





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			2,3


			-





			


			


			Máy thử độ chống thấm


			ca


			-


			8,0


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			14


			15


			16








Quy định áp dụng định mức: Riêng chỉ tiêu độ chống thấm nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy định mức cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với định mức cấp liền kề.



Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định hàm lượng ion clorua trong bê tông


			Xác định hàm lượng sunfat



trong bê tông


			Xác định độ pH của bê tông





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Điện năng


			kwh


			9,65


			23,88


			1,0





			


			


			Nước cất


			lít


			1,0


			2,0


			0,4





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,3


			0,3


			0,1





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			0,5


			-


			-





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			lít


			0,1


			-


			-





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			10,0


			8,0


			-





			


			


			Kali thioxyanat KSCN


			kg


			0,05


			-


			-





			


			


			Sắt (III) amoni sunfat FeNH4(SO4)2.12H2O


			kg


			0,05


			-


			-





			


			


			Hydro peroxit (H2O2)


			lít


			0,01


			-


			-





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			-


			0,1


			-





			


			


			Bari clorua (BaCl2)


			kg


			-


			0,01


			-





			


			


			Dung dịch chuẩn pH 4,0


			lít


			-


			-


			0,05





			


			


			Dung dịch chuẩn pH 7,0


			lít


			-


			-


			0,05





			


			


			Dung dịch chuẩn pH 10,0


			lít


			-


			-


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,53


			1,06


			0,625





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,0


			1,0


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,125


			0,125


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,125


			0,125


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			0,75


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			0,438


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,5


			0,5


			-





			


			


			Máy đo pH


			ca


			-


			-


			0,125





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			17


			18


			19








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Nhiệt thủy hóa





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.111


			Thí nghiệm nặng


			Điện năng


			kwh


			24,40





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,75





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đo nhiệt độ bê tông


			ca


			0,313





			


			


			Bàn rung


			ca


			0,05





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			20








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông





			DA.111


			Thí nghiệm bê tông nặng


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,88





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Dụng cụ thử xuyên


			ca


			1,063





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			21








DA.11200  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ kháng kéo trực tiếp mẫu RCC





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.112


			Thí nghiệm bê tông đầm lăn


			Bộ gá kẹp mẫu


			bộ


			0,01





			


			


			Bộ truyền tải


			bộ


			0,01





			


			


			Keo Epoxy


			hộp


			0,10





			


			


			Điện năng


			kwh


			8,86





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,6





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 7,5kW


			ca


			0,1





			


			


			Máy cắt, mài mẫu vật liệu


			ca


			0,125





			


			


			Máy kéo nén thủy lực 100 tấn


			ca


			0,125





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,125





			


			


			Máy bơm nước 7,0kW


			ca


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông





			DA.112


			Thí nghiệm bê tông đầm lăn


			Nhân công nhóm 4


			công


			8,2





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Dụng cụ thử xuyên


			ca


			7,5





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			02








DA.12000  THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lượng nước cần thiết để tôi vôi


			Lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg



vôi sống


			Khối lượng riêng của vôi đã tôi


			Lượng hạt không tôi được





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.120


			Thí nghiệm vôi xây dựng


			Điện năng


			kwh


			3,69


			-


			7,38


			2,97





			


			


			Dầu hoả


			lít


			-


			-


			0,2


			-





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			-


			-


			-


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,469


			0,544


			0,539


			0,609





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,45


			-


			0,9


			0,363





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,063


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ nghiền mịn


			Độ ẩm của



vôi Hydrat


			Độ hút vôi





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.120


			Thí nghiệm vôi xây dựng


			Điện năng


			kwh


			2,97


			7,38


			1,05





			


			


			Cát thạch anh


			kg


			-


			-


			1,38





			


			


			Dầu chống dính


			lít


			-


			-


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,46


			0,234


			1,875





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,365


			0,9


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			0,25





			


			


			Bàn rung


			ca


			-


			-


			0,021





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			ca


			-


			-


			0,213





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07








DA.13000  THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ lưu động của hỗn hợp vữa


			Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất


			Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa


			Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi


			Độ hút nước của mẫu vữa đã đóng rắn





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.130


			Thí nghiệm xây dựng


			Điện năng


			kwh


			-


			5,02


			-


			0,40


			8,20





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,125


			0,532


			0,422


			0,188


			0,234





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,125


			0,063


			-


			-





			


			


			Bàn dằn


			ca


			0,063


			-


			-


			0,126


			-





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			-


			-


			-


			0,066


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			0,666


			-


			-


			1,0





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén của vữa đã đóng rắn


			Cường độ chịu uốn của vữa đã đóng rắn


			Cường độ bám dính của vữa đá đóng rắn trên nền


			Tính toán liều lượng vữa





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.130


			Thí nghiệm vữa dựng


			Điện năng


			kwh


			0,45


			0,6


			-


			0,31





			


			


			Keo dán tổng hợp


			hộp


			-


			-


			1,0


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,031


			0,609


			1,453


			1,059





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn


			ca


			0,094


			0,125


			-


			0,064





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,25


			-





			


			


			Máy thử cường độ bám dính


			ca


			-


			-


			0,25


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đã đóng rắn


			Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.130


			Thí nghiệm vữa xây dựng


			Điện năng


			kwh


			11,19


			3,08


			9,25





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			-


			1,0





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			-


			-


			0,3





			


			


			Phenolphtalein


			lít


			-


			-


			0,5





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			lít


			-


			-


			0,1





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			-


			0,1





			


			


			Amoni Sunfua Xianua (NH4SCN)


			lít


			-


			-


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,422


			0,375


			0,512





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,365


			0,375


			1,0





			


			


			Cân thủy tĩnh


			ca


			-


			0,375


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			-


			-


			0,5





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			-


			-


			0,25





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			0,125





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12








DA.14000  THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén


			Cường độ chịu uốn


			Độ hút nước


			Khối lượng thể tích


			Khối lượng riêng





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.140


			Thí nghiệm gạch sét nung


			Điện năng


			kwh


			0,50


			0,75


			24,6


			8,2


			8,2





			


			


			Dầu hoả


			lít


			-


			-


			-


			-


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,788


			0,70


			0,438


			0,508


			0,503





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 50 tấn


			ca


			0,105


			0,157


			-


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			3,0


			1,0


			1,0





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,063


			0,063


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.15000  THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lực uốn gãy toàn viên


			Lực xung kích


			Độ mài mòn


			Độ hút nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.150


			Thí nghiệm gạch lát


			Điện năng


			kwh


			0,63


			-


			16,35


			10,67





			


			


			Cát thạch anh


			kg


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,788


			0,219


			0,234


			1,006





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 50 tấn


			ca


			0,131


			-


			-


			-





			


			


			Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng


			ca


			-


			0,25


			-


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,025


			0,5





			


			


			Máy thử độ mài mòn


			ca


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			1,5


			1,188





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			0,188


			0,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








DA.16000  THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỦA



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén


			Nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu


			Nhiệt độ chịu lửa loại ≥ 2 mẫu


			Biến dạng dưới tải trọng





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.160


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			Điện năng


			kwh


			12,80


			9,76


			5,49


			16,47





			


			


			Sạn Mg


			kg


			-


			5,4


			3,0


			-





			


			


			Grafit


			kg


			-


			-


			-


			4,5





			


			


			Điện cực sắt


			kg


			-


			3,6


			2,0


			6,0





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			-


			2,7


			1,5


			-





			


			


			Ống Cr-Mg hoặc Mg


			kg


			-


			-


			-


			9,0





			


			


			Bột Al2O3


			kg


			-


			-


			-


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,01


			1,27


			0,88


			1,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,5


			-


			-


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			0,8


			0,45


			1,35





			


			


			Bộ phận cần ép mẫu thử gạch chịu lửa


			ca


			-


			-


			-


			0,375





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			-


			1,5





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 50 tấn


			ca


			0,105


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ xốp


			Độ co dư có nhiệt độ <1350 ºC


			Độ co dư có nhiệt độ ≥1350 ºC





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.160


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			Điện năng


			kwh


			4,1


			20,39


			30,58





			


			


			Sạn Mg


			kg


			-


			0,1


			0,1





			


			


			Bột Al2O3


			kg


			-


			0,1


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,263


			1,575


			1,969





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,5


			0,69


			1,035





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			1,208


			1,811





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,063


			0,094


			0,141





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng thể tích


			Khối lượng riêng


			Thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.160


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			Điện năng


			kwh


			4,1


			7,38


			44,42





			


			


			Grafit


			kg


			-


			-


			4,5





			


			


			Ống Cr-Mg hoặc Mg


			kg


			-


			-


			9,0





			


			


			Dầu hoả


			lít


			1,0


			0,2


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,350


			0,503


			3,653





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 125 tấn


			ca


			-


			-


			0,25





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,5


			0,9


			2,025





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			1,856





			


			


			Máy thử độ mài mòn


			ca


			-


			-


			0,188





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,75





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			08


			09


			10








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí


			Hệ số dãn nở nhiệt


			Hàm lượng các oxit trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hoá)





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.160


			Thí nghiệm gạch chịu lửa


			Điện năng


			kwh


			48,87


			119,93


			-





			


			


			Grafit


			kg


			4,95


			-


			-





			


			


			Ống Cr-Mg hoặc Mg


			kg


			9,9


			-


			-





			


			


			Dầu hoả


			lít


			0,22


			-


			-





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			-


			-


			0,6





			


			


			Phenolphthalein


			hộp


			-


			-


			2,4





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			-


			24,0





			


			


			K2BrO4


			gam


			-


			-


			48,0





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			ml


			-


			-


			0,24





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			4,019


			1,750


			5,950





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 125 tấn


			ca


			0,275


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			2,228


			14,625


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			-





			


			11


			12


			13








DA.17000  THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian xuyên nước


			Tải trọng uốn gãy


			Độ hút nước


			Khối lượng 1m2 ngói lợp ở trạng thái bão hoà nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.170


			Thí nghiệm ngói sét


			Parafin


			kg


			0,25


			-


			-


			-





			


			


			Điện năng


			kwh


			-


			1,13


			8,49


			-





			


			


			Xi măng PCB40


			kg


			-


			1,5


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			-





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,394


			0,7


			0,394


			0,394





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,063


			0,063





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn


			ca


			-


			0,236


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			1,035


			-





			


			


			Máy khác


			%


			-


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








DA.18000  THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước ngói xi măng cát


			Khối lượng 1m2 ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hoà nước


			Thời gian xuyên nước ngói xi măng cát


			Lực uốn gãy ngói xi măng cát





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.180


			Thí nghiệm ngói xi cát


			Điện năng


			kwh


			9,23


			-


			-


			1,13





			


			


			Parafin


			kg


			-


			-


			0,25


			-





			


			


			Xi măng PCB40


			kg


			-


			-


			-


			1,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,394


			0,394


			0,394


			0,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,125


			-


			-


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,063


			0,063


			-


			-





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn


			ca


			-


			-


			-


			0,236





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			-


			5





			


			01


			02


			03


			04








DA.19000  THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước


			Khối lượng thể tích


			Độ bóng bề mặt


			Độ bền uốn


			Độ bền mài mòn bề mặt





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.190


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			Điện năng


			kwh


			29,53


			29,53


			7,71


			30,21


			18,02





			


			


			Nước


			lít


			100,0


			150,0


			-


			-


			20,0





			


			


			Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)


			lít


			-


			-


			1,56


			-


			0,1





			


			


			Hạt mài


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,656


			0,63


			0,735


			0,70


			1,56





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			0,65


			0,65


			-


			-


			-





			


			


			Máy cắt, mài mẫu vật liệu


			ca


			0,3


			0,3


			0,37


			0,3


			0,3





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,24


			0,3


			-


			-


			1,15





			


			


			Tủ sấy


			ca


			3,3


			3,3


			0,5


			3,3


			1,2





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,5


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy đo độ bóng


			ca


			-


			-


			0,57


			-


			-





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			-


			-


			0,5


			0,5


			-





			


			


			Máy thử bền uốn


			ca


			-


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Máy thử độ mài mòn


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,93





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền mài mòn sâu


			Độ cứng bề mặt theo thang Mohs


			Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài (< 100ºC)


			Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài (100ºC đến 800ºC)


			Xác định độ bền sốc nhiệt


			Độ bền rạn men





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			DA.190


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			Điện năng


			kwh


			12,77


			-


			21,29


			21,29


			24,00


			4,00





			


			


			Hạt mài


			kg


			0,79


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Nước


			lít


			-


			10,0


			1000,0


			1500,0


			150,0


			20,0





			


			


			Hóa chất màu


			lít


			-


			-


			-


			-


			0,1


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,90


			0,425


			1,0


			1,0


			1,14


			3,675





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt, mài mẫu vật liệu


			ca


			0,3


			0,25


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Máy thử độ mài mòn


			ca


			0,25


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,125


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,1


			-


			2,2


			2,2


			1,5


			-





			


			


			Bình hút ẩm


			ca


			-


			-


			0,56


			0,56


			-


			-





			


			


			Khoáng chuẩn


			ca


			-


			0,125


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy đo độ giãn nở nhiệt dài


			ca


			-


			-


			0,85


			1,2


			-


			-





			


			


			Máy khuấy và làm mát nước


			ca


			-


			-


			-


			-


			1,5


			-





			


			


			Nồi hấp áp suất cao (Autoclave)


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			1,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sai lệch kích thước


			Hệ số giãn nở ẩm


			Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi


			Hệ số ma sát động





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.190


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			Điện năng


			kwh


			1,30


			36,15


			1,30


			2,50





			


			


			Bi thép


			kg


			-


			-


			0,1


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,525


			1,95


			0,65


			1,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt, mài mẫu vật liệu


			ca


			0,2


			0,4


			0,2


			0,3





			


			


			Máy đo kích thước


			ca


			0,125


			-


			-


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			2,75


			-


			-





			


			


			Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm


			ca


			-


			0,3


			-


			-





			


			


			Thiết bị thử va đập phản hồi


			ca


			-


			-


			0,25


			-





			


			


			Thiết bị đo hệ số ma sát


			ca


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền hoá học





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.190


			Thí nghiệm gạch gồm ốp lát, gạch men, đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ


			Điện năng


			kwh


			4,10





			


			


			Natri hypoclorit (NaClO)


			lít


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,52





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,5





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			16








DA.20000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kiểm tra kích thước, màu sắc và mức khuyết tật ngoại quan


			Xác định cường độ chịu nén


			Xác định độ rỗng


			Xác định độ thấm nước


			Xác định độ hút nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.200


			Thí nghiệm cơ lý bê tông


			Điện năng


			kwh


			-


			0,50


			-


			-


			24,6





			


			


			Xi măng


			kg


			-


			0,89


			-


			1,50


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,57


			0,63


			0,54


			0,522


			0,482





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			ca


			-


			0,105


			-


			-


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,35


			-


			0,069





			


			


			Bộ dụng cụ xác định thấm nước


			ca


			-


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			-


			3,0





			


			


			Máy khác


			%


			-


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.21000  THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG, XICADAY



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian xuyên nước


			Tải trọng uốn gãy


			Khối lượng thể tích





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.210


			Thí nghiệm ngói xi măng, xicaday


			Parafin


			kg


			3,00


			-


			-





			


			


			Điện năng


			kwh


			-


			1,13


			4,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,350


			0,744


			0,201





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn


			ca


			-


			0,236


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			0,5





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,1





			


			


			Cân thủy tĩnh


			ca


			-


			-


			0,1





			


			


			Máy khác


			%


			-


			5


			5





			


			01


			02


			03








DA.22000  THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước


			Độ bền nhiệt


			Độ bền rạn men





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.220


			Thí nghiệm sứ vệ


			Điện năng


			kwh


			28,46


			14,70


			4,00





			


			


			Nước


			lít


			100,0


			150,0


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,481


			0,744


			3,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,15


			-


			-





			


			


			Máy khuấy và làm mát nước


			ca


			-


			1,5


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			3,3


			1,5


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,5


			-


			-





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			0,25


			-


			-





			


			


			Thiết bị Autoclave


			ca


			-


			-


			1,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs


			Độ thấm mực


			Xác định khả năng chịu tải của sản phẩm


			Xác định tính năng sử dụng của sản phẩm





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.220


			Thí nghiệm sứ vệ sinh


			Điện năng


			kwh


			-


			26,66


			0,65


			1,50





			


			


			Nước


			lít


			10,0


			20,0


			-


			75,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,0


			1,3


			1,8


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			3,25


			-


			-





			


			


			Dụng cụ cắt, mài


			ca


			0,3


			0,5


			-


			-





			


			


			Dụng cụ thử thấm mực


			ca


			-


			1,5


			-


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			-


			-





			


			


			Thiết bị thử tải trọng


			ca


			-


			-


			0,58


			-





			


			


			Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh


			ca


			-


			-


			-


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			04


			05


			06


			07








DA.23000  THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khuyết tật ngoại quan


			Độ cong vênh


			Chiều dày và sai lệch chiều dày


			Độ truyền sáng





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.230


			Thí nghiệm kính dựng


			Nước rửa kính


			lít


			0,3


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Điện năng


			kwh


			-


			-


			-


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			ca


			0,8


			0,7


			0,85


			1,1





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng


			ca


			-


			-


			-


			0,7





			


			


			Máy khác


			%


			-


			-


			-


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần  hao phí


			Đơn vị


			Xác định hệ số phản xạ của kính gương


			Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời


			Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.230


			Thí nghiệm kính dựng


			Nước rửa kính


			lít


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Điện năng


			kwh


			0,80


			0,80


			0,80





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			ca


			1,15


			1,2


			1,1





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng


			ca


			0,7


			-


			0,7





			


			


			Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng


			ca


			-


			0,7


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền va đập con lắc


			Độ bền va đập bi rơi


			Ứng suất bề mặt


			Độ vỡ mảnh





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.230


			Thí nghiệm kính dựng


			Nước rửa kính


			lít


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Điện năng


			kwh


			-


			-


			0,50


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			-





			


			


			Nhân công nhóm 4


			ca


			0,6


			0,5


			0,45


			0,6





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Dụng cụ thử va đập con lắc


			ca


			0,55


			-


			-


			-





			


			


			Dụng cụ thử va đập bi rơi


			ca


			-


			0,55


			-


			-





			


			


			Dụng cụ phá vỡ mẫu kính


			ca


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Máy đo ứng suất bề mặt


			ca


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			08


			09


			10


			11








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền nhiệt ẩm


			Độ bền nhiệt khô


			Độ bền chịu ẩm


			Độ bền chịu bức xạ





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng


			Nước rửa kính


			lít


			0,1


			0,1


			0,1


			0,5





			


			


			Điện năng


			kwh


			2,90


			9,84


			45,00


			450,00





			


			


			Bóng đèn OSRAM Ultra - Vitalux 300W


			cái


			-


			-


			-


			24,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,6


			1,6


			2,8


			26,2





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			1,2


			-


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			1,0


			-


			-


			-





			


			


			Thiết bị đo độ bền ẩm


			ca


			1,3


			-


			42,0


			-





			


			


			Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng


			ca


			-


			-


			-


			2,0





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			12


			13


			14


			15








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định độ bền axit của kính phủ phản quang


			Xác định độ bền kiềm của kính phủ phản quang


			Độ bền mài mòn kính phủ phản quang


			Xác định độ bền nước của kính màu hấp thụ nhiệt





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng


			Điện năng


			kwh


			0,50


			0,50


			0,60


			6,55





			


			


			Nước rửa kính


			lít


			0,2


			0,2


			0,2


			0,5





			


			


			Axit Clohydric (HCl) 1N


			lít


			1,3


			-


			-


			1,0





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			lít


			-


			1,3


			-


			-





			


			


			Methyl đỏ (C15H14N3NaO2)


			mg


			-


			-


			-


			25,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,2


			1,2


			1,7


			2,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng


			ca


			0,45


			0,45


			0,5


			-





			


			


			Máy mài mòn bề mặt kính


			ca


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Bếp điện


			ca


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Máy làm sạch bằng siêu âm


			ca


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Máy khác


			%


			-


			-


			5


			5





			


			16


			17


			18


			19








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định điểm sương


			Thử độ kín bằng phương pháp gia tốc





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DA.230


			Thí nghiệm kính xây dựng


			Khăn bông


			cái


			1,0


			-





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			0,5


			-





			


			


			Đá khô


			kg


			0,5


			-





			


			


			Điện năng


			kwh


			0,6


			890,0





			


			


			Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%)


			lít


			-


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,6


			13,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Thiết bị đo điểm sương


			ca


			2,0


			-





			


			


			Thiết bị đo thử độ kín


			ca


			-


			80,0





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			20


			21








DA.24000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số vòng năm của gỗ


			Độ ẩm khi thử cơ lý


			Độ hút ẩm


			Độ hút nước và độ dãn dài


			Độ co nứt của gỗ





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.240


			Thí nghiệm cơ lý


			Điện năng


			kwh


			-


			7,46


			7,46


			8,95


			42,91





			


			


			Đầu đo


			cái


			-


			-


			-


			-


			12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,525


			0,7


			0,785


			1,05


			1,925





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			0,91


			0,91


			1,092


			5,233





			


			


			Máy khác


			%


			-


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng của gỗ


			Giới hạn bền khi nén của gỗ


			Giới hạn bền khi kéo của gỗ


			Giới hạn bền khi uốn tĩnh của gỗ





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.240


			Thí nghiệm gỗ


			Điện năng


			kwh


			11,19


			0,30


			0,30


			0,30





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,591


			0,70


			0,60


			0,59





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,365


			-


			-


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn


			ca


			-


			0,063


			0,063


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Giới hạn bền khi uốn va đập của gỗ


			Giới hạn bền khi trượt và cắt của gỗ


			Sức chống tách của gỗ


			Độ cứng va đập của gỗ


			Chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.240


			Thí nghiệm cơ lý gỗ


			Điện năng


			kwh


			2,75


			3,60


			3,60


			-


			12,73





			


			


			Keo dán tổng hợp


			hộp


			-


			-


			0,03


			-


			-





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			-


			-


			3,0


			3,0


			-





			


			


			Lưỡi dao cạo


			cái


			-


			-


			1,0


			-


			-





			


			


			Xăng


			lít


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,919


			0,788


			0,70


			0,875


			0,70





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,25





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,875





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn


			ca


			0,156


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 50 tấn


			ca


			-


			0,75


			0,75


			-


			-





			


			


			Dụng cụ đo độ bền va đập


			ca


			-


			-


			-


			0,25


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12


			13


			14








DA.25000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ kéo dài


			Nhiệt độ hoá mềm


			Nhiệt độ bắt lửa


			Độ kim lún


			Độ bám dính với đá





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.250


			Phân tích vật liệu bitum


			Điện năng


			kwh


			3,00


			3,50


			0,18


			47,88


			1,72





			


			


			Glyxerin (C3H8O3)


			lít


			0,1


			0,5


			-


			-


			-





			


			


			Dầu hoả


			lít


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Cát vàng


			m3


			-


			-


			0,01


			-


			-





			


			


			Đầu đo


			cái


			-


			-


			-


			12,0


			-





			


			


			Mỡ


			kg


			0,1


			0,1


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,006


			1,094


			1,313


			0,85


			1,356





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,25


			0,375


			0,063


			0,25


			0,063





			


			


			Máy đo độ dãn dài bitum


			ca


			0,25


			-


			-


			-


			-





			


			


			Dụng cụ vòng và bi


			ca


			-


			0,125


			-


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			5,75


			0,188





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Lượng tổn thất sau khi đốt ở 163ºC trong 5 giờ


			Tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 163ºC trong 5 giờ với độ kim lún 250ºC


			Hàm lượng hoà tan trong Benzen





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.250


			Phân tích vật liệu bitum


			Điện năng


			kwh


			1,21


			6,15


			31,67


			10,48





			


			


			Glyxerin (C3H8O3)


			lít


			-


			1,0


			-


			-





			


			


			Trichloroethylene (C2HCl3)


			lít


			-


			-


			-


			0,83





			


			


			Dầu hoả


			lít


			0,01


			0,02


			-


			-





			


			


			Mỡ


			kg


			-


			-


			0,2


			-





			


			


			Axit Silicic (H2SiO3)


			kg


			-


			-


			0,02


			-





			


			


			Nước cất


			lít


			2,5


			-


			-


			0,1





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			-


			-


			-


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,96


			0,96


			0,613


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,063


			-


			-


			0,75





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,125


			0,75


			0,983


			0,86





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,05


			0,05


			-


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			0,125


			0,038





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			1,935


			-





			


			


			Kẹp niken


			ca


			-


			-


			0,75


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			-


			0,75





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ nhớt của nhựa đường


			Chất thu được khi chưng cất


			Độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường


			Tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường


			Lượng mất sau khi nung ở 163ºC





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.250


			Phân tích vật liệu bitum


			Điện năng


			kwh


			-


			17,91


			26,86


			3,08


			4,67





			


			


			Keo dán tổng hợp


			hộp


			-


			-


			-


			1,0


			-





			


			


			Mỡ


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,2





			


			


			Axit Silicic (H2SiO3)


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,02





			


			


			Xăng


			lít


			0,06


			-


			-


			-


			





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,75


			1,094


			0,998


			2,034


			0,613





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			2,184


			3,276


			0,375


			0,571





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			-


			0,375


			1,125





			


			


			Kẹp niken


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,375





			


			


			Nhớt kế


			ca


			1,2


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			10


			11


			12


			13


			14








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng Paraphin


			Điện tích hạt





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DA.250


			Phân tích vật liệu bitum


			Điện năng


			kwh


			5,08


			5,00





			


			


			Nước cất


			lít


			0,18


			1,0





			


			


			Etoxyetan


			kg


			0,20


			-





			


			


			Etanol nguyên chất


			kg


			0,50


			-





			


			


			Etanol cấp kỹ thuật


			kg


			0,50


			-





			


			


			Axeton


			lít


			1,00


			-





			


			


			Cacbon dioxit


			kg


			0,10


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,0


			1,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,01


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,10


			-





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			0,10


			-





			


			


			Bể ổn nhiệt


			ca


			-


			0,125





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			15


			16








DA.26000  THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ đàn hồi


			Độ ổn định lưu trữ


			Độ nhớt Brookfield





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.260


			Thí nghiệm đường Polime


			Điện năng


			kwh


			5,04


			59,57


			0,19





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,194


			1,795


			0,081





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đo độ đàn hồi


			ca


			0,164


			-


			-





			


			


			Thiết bị gia nhiệt vòng và bi


			ca


			-


			0,066


			-





			


			


			Máy đo độ nhớt Brookfield


			ca


			-


			-


			0,263





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,066


			0,066


			0,066





			


			


			Tủ lạnh


			ca


			-


			0,525


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,591


			7,088


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








DA.27000  THÍ NGHIỆM MASTIC



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Độ côn lún


			Độ khôi phục đàn hồi


			Độ chảy dẻo ở 60ºC


			Điểm hóa mềm





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.270


			Thí nghiệm Mastic


			Điện năng


			kwh


			-


			-


			-


			5,13


			-





			


			


			Gas công nghiệp


			kg


			1,19


			1,19


			1,19


			1,41


			1,23





			


			


			Dầu FO


			lít


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25


			0,25





			


			


			Nước cất


			lít


			2,5


			-


			-


			-


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,317


			0,469


			0,478


			0,563


			0,309





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,02


			-


			-


			-


			-





			


			


			Thiết bị đo độ côn lún


			ca


			-


			0,013


			0,024


			-


			-





			


			


			Máy ổn nhiệt


			ca


			0,20


			0,25


			0,25


			-


			-





			


			


			Bộ thiết bị thí nghiệm điểm hóa mềm (ELE)


			


			-


			-


			-


			-


			0,028





			


			


			Bếp ga công nghiệp


			ca


			0,20


			0,19


			0,19


			0,226


			0,196





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			0,625


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.28000  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng riêng của bê tông nhựa


			Trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa


			Độ bão hoà nước của bê tông nhựa


			Độ trương nở sau khi bão hoà nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.280


			Thí nghiệm bê tông nhựa


			Điện năng


			kwh


			0,30


			65,52


			0,45


			42,91





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			0,6


			-


			-





			


			


			Dầu hoả


			lít


			-


			2,0


			-


			-





			


			


			Đầu đo


			cái


			-


			-


			-


			12,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,47


			0,14


			0,396


			0,01





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nghiền bi sứ LE 1


			ca


			-


			5,46


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			5,46


			-


			5,233





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			0,375


			-


			0,563


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			0,031


			0,031





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ chịu nén


			Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt


			Độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước


			Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.280


			Thí nghiệm bê tông


			Điện năng


			kwh


			2,15


			39,50


			21,00


			30,66





			


			


			Dầu hoả


			lít


			-


			-


			-


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,73


			0,264


			1,838


			1,536





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			4,5


			-


			3,51





			


			


			Máy nén Marshall


			ca


			-


			-


			0,313


			-





			


			


			Máy chiết nhựa (Xốc lét)


			ca


			-


			-


			-


			0,313





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn


			ca


			0,45


			0,45


			-


			-





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			-


			0,563


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết


			Độ sâu vệt hằn bánh xe





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DA.280


			Thí nghiệm bê tông nhựa


			Dầu cặn


			lít


			0,42


			-





			


			


			Điện năng


			kwh


			-


			3,0





			


			


			Dầu công nghiệp 20


			lít


			-


			5,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			-


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,03


			4,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,063


			-





			


			


			Thiết bị Wheel tracking


			ca


			-


			2,26





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			09


			10








Quy định áp dụng định mức: Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác định chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vệt hằn bánh xe) theo Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.



DA.29000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần hạt bột khoáng


			Hàm lượng bột khoáng mất khi nung


			Hàm lượng nước


			Khối lượng riêng của bột khoáng chất





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.290


			Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột trong bê tông nhựa


			Điện năng


			kwh


			6,15


			17,83


			10,25


			32,8





			


			


			Nước cất


			lít


			2,0


			-


			-


			0,5





			


			


			Mỡ


			kg


			-


			0,1


			-


			-





			


			


			Axit Silicic (H2SiO3)


			kg


			-


			0,01


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,52


			0,613


			3,763


			0,665





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,938


			-


			0,063


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,75


			0,5


			1,25


			4,0





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			0,063


			-


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			1,125


			-


			-





			


			


			Kẹp niken


			ca


			-


			0,375


			-


			-





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			-


			0,375


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường


			Khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường


			Độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường


			Chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.290


			Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột trong bê tông nhựa


			Điện năng


			kwh


			60,35


			60,35


			0,05


			2,05





			


			


			Nước cất


			lít


			1,0


			-


			-


			2,0





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			-


			-


			-


			0,1





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			-


			0,8


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,998


			1,138


			1,925


			0,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,063


			0,313





			


			


			Tủ sấy


			ca


			7,36


			7,36


			-


			0,25





			


			


			Cân thủy tĩnh


			ca


			-


			-


			0,063


			-





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			-


			-


			0,063


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








DA.30000  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đầm xoay


			Hveem


			Cường độ ép chẻ





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.300


			Thí nghiệm nhựa tái chế


			Điện năng


			kwh


			1,54


			0,3


			8,7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,94


			0,451


			0,75





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,375


			0,125


			0,125





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			


			


			0,375





			


			


			Máy đầm xoay


			ca


			0,375


			-


			-





			


			


			Máy Hveem


			ca


			-


			0,125


			-





			


			


			Máy nén Marshall


			ca


			-


			-


			0,125





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








DA.31000  THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ MÀNG SƠN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền va đập


			Độ bền va uốn


			Độ bám dính


			Độ nhớt


			Độ bền trong bazơ





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.310


			Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn


			Dung môi hữu cơ


			lít


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			-





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			3,0


			3,0


			3,0


			-


			-





			


			


			Lưỡi dao cạo


			cái


			-


			-


			1,0


			-


			-





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,875


			0,70


			0,70


			0,875


			1,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Dụng cụ xác định độ bền va đập


			ca


			1,15


			-


			-


			-


			-





			


			


			Dụng cụ xác định độ bền va uốn


			ca


			-


			1,15


			-


			-


			-





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			-


			0,125


			-


			-


			-





			


			


			Tenxomet


			ca


			-


			


			-


			1,0


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			-


			5


			-





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thời gian khô


			Độ phủ màng sơn


			Độ bền axit


			Độ mịn





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.310


			Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn


			Điện năng


			kwh


			5,0


			-


			-


			-





			


			


			Dung môi hữu cơ


			lít


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			1,0


			-


			-


			-





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			kg


			-


			-


			0,5


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,094


			0,875


			1,269


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,5


			-


			-





			


			


			Máy đo thời gian khô màng sơn


			ca


			1,15


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			-


			-





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng chất không bay hơi


			Độ cứng của màng sơn


			Độ bóng của màng sơn





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.310


			Thí nghiệm tính cơ lý của màng sơn


			Điện năng


			kwh


			12,3


			-


			-





			


			


			Dung môi hữu cơ


			lít


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,481


			0,875


			0,859





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị đo độ cứng màng sơn


			ca


			-


			1,25


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,5


			-


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,125


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			-





			


			10


			11


			12








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ bền nước


			Độ rửa trôi





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DA.310


			Thí nghiệm tính cơ lý của màng sơn


			Điện năng


			kwh


			12,3


			-





			


			


			Dung môi hữu cơ


			lít


			0,1


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,523


			0,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Thiết bị xác định độ bền cọ rửa


			ca


			-


			1,25





			


			


			Tủ sấy


			ca


			1,5


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,125


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			13


			14








DA.32000  THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ, THÉP VÀ TÔN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.320


			Thí nghiệm chiều dày màng


			Điện năng


			kwh


			0,20





			


			


			Đá mài


			viên


			0,25





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			2,0





			


			


			Mỡ


			kg


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,141





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đo chiều dày màng sơn


			ca


			0,125





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DA.33000  THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định cường độ kháng ép


			Xác định modun đàn hồi


			Xác định độ ổn định với nhiệt và nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.330


			Thí nghiệm cố bằng chất kết dính


			Điện năng


			kwh


			2,40


			-


			2,87





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			-


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,140


			1,482


			1,944





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			ca


			0,50


			-


			-





			


			


			Máy nén cố kết


			ca


			-


			0,430


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,23





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			0,35





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








DA.34000  THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thép tròn f 6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤100 mm2


			Thép tròn f 12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2


			Thép tròn f 20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2


			Thép tròn f 28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2


			Thép tròn f 36-45, thép dẹt có thiết diện So > 800 mm2





			DA.340


			Thí nghiệm kéo thép thép dẹt cường độ, độ dãn dài


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Điện năng 


			kwh 


			0,70


			0,84


			0,90


			1,14


			1,21





			


			


			Dầu thủy lực 


			lít


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4 


			công


			0,3


			0,3


			0,3


			0,4


			0,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn


			ca


			0,04


			0,048


			0,051


			0,065


			0,069





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.35000  THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, ĐỘ BỀN MỐI HÀN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mối hàn thép tròn f 6-10, mối hàn thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2


			Mối hàn thép tròn f 12-18, mối hàn thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2


			Mối hàn thép tròn f 20-25, mối hàn thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2


			Mối hàn thép tròn f 28-32, mối hàn thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2





			DA.350


			Thí nghiệm kéo mối hàn thép hàn thép dẹt, độ bền mối hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Điện năng


			kwh


			0,70


			0,84


			0,90


			1,12





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,3


			0,3


			0,3


			0,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 100 tấn


			ca


			0,04


			0,048


			0,051


			0,064





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			01


			02


			03


			04








DA.36000  THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 6-10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 6mm


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 12-18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 10mm


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 20-25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 16mm


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 28-32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 20mm


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có f 36-45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h > 20mm





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.360


			Thí nghiệm uốn thép mối hàn thép tròn, dẹt, góc uốn


			Điện năng


			kwh


			0,70


			0,77


			0,84


			0,99


			1,43





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,3


			0,3


			0,3


			0,4


			0,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 100 tấn


			ca


			0,04


			0,044


			0,048


			0,056


			0,081





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.37000  THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ống hàn có đường kính ngoài Dng ≤ 50mm


			Ống hàn có đường kính ngoài 50 < Dng ≤ 100mm


			Ống hàn có đường kính ngoài 100 < Dng ≤ 150mm


			Ống hàn có đường kính ngoài 150 < Dng ≤ 200mm


			Ống hàn có đường kính ngoài Dng > 200mm





			DA.370


			Thí nghiệm nén thép mối hàn độ bền uốn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Điện năng 


			kwh


			0,90


			1,06


			1,23


			1,32


			1,43





			


			


			Dầu thủy lực 


			lít


			0,01


			0,01


			0,01


			0,02


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,3


			0,3


			0,3


			0,4


			0,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 100 tấn


			ca


			0,051


			0,06


			0,07


			0,075


			0,081





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.38000  THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ống có thiết diện So ≤ 100mm2


			Ống có thiết diện 100< So≤ 200 mm2


			Ống có thiết diện 250< So ≤500mm2


			Ống có thiết diện 500<So ≤800mm2


			Ống có thiết diện So > 800mm2





			


			Thí nghiệm kéo thép nguyên và thép ống có mối hàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.380


			


			Điện năng


			kwh


			0,7


			0,77


			0,84


			0,99


			1,1





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,3


			0,3


			0,3


			0,4


			0,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 100 tấn


			ca


			0,04


			0,044


			0,048


			0,056


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.39000  THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cốt thép f 6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện So≤100 mm2


			Cốt thép f 12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện 100<So≤ 250mm2


			Cốt thép f 20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện 250<So≤ 500mm2


			Cốt thép f 28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện 500<So≤ 800mm2


			Cốt thép f 36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện So>1000 mm2





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.390


			Mô đun đàn hồi thép tròn


			Điện năng 


			kwh 


			2,86


			3,52


			4,18


			5,54


			6,56





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,02


			0,02


			0,02


			0,03


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,3


			0,3


			0,3


			0,4


			0,4





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 100 tấn


			ca


			0,163


			0,2


			0,238


			0,315


			0,373





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.40000  THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.400


			Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực


			Điện năng


			kwh


			50,0





			


			


			Dầu AK15


			lít


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 125 tấn


			ca


			0,55





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DA.41000  THÍ NGHIỆM PHÁ HỦY BU LÔNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.410


			Thí nghiệm phá hủy


			Điện năng


			kwh


			1,54





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,219





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn


			ca


			0,088





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DA.42000  THÍ NGHIỆM NHỔ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.420


			Thí nghiệm nhổ tại hiện trường


			Điện năng


			kwh


			0,7





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,75





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay


			ca


			0,375





			


			


			Máy kéo, thuỷ lực 50 tấn


			ca


			0,375





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DA.43000  THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ, BẰNG KIM LOẠI, BẰNG NHỰA



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ lọt khí


			Độ kín nước


			Độ bền áp lực gió


			Cơ lý


			Già hóa nhiệt





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.430


			Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ; bằng bằng nhựa


			Điện năng


			kwh


			0,375


			1,00


			0,38


			3,00


			36,80





			


			


			Keo dán tổng hợp


			hộp


			1,0


			1,0


			-


			4,0


			-





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			3,0


			1,0


			-


			-


			-





			


			


			Lưỡi dao cạo


			cái


			1,0


			-


			-


			-


			-





			


			


			Dầu diezel


			lít


			1,0


			-


			-


			-


			-





			


			


			Nước


			lít


			-


			20,0


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,50


			0,50


			0,26


			1,0


			1,0





			


			


			Máy và thiết bị thí nghiệm


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			-


			3,0





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			-


			0,125


			1,0





			


			


			Dụng cụ đo độ bền va đập


			ca


			-


			-


			0,125


			-


			-





			


			


			Máy bơm nước 2,8kW


			ca


			-


			0,125


			-


			-


			-





			


			


			Máy nén khí


			ca


			0,125


			-


			0,125


			-


			-





			


			


			Máy cưa gỗ


			ca


			-


			-


			-


			0,25


			-





			


			


			Máy bào gỗ


			ca


			-


			-


			-


			0,125


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.44000  THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sức bền nén, nén dẹt ống


			Độ đồng nhất vật liệu đúc


			Độ cứng


			Kích thước tương quan hình học





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.440


			Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang


			Điện năng


			kwh


			22,85


			4,00


			0,75


			-





			


			


			Lưỡi cưa máy


			cái


			1,0


			-


			-


			-





			


			


			Dao tiện


			con


			3,0


			-


			-


			-





			


			


			Dao bào


			con


			3,0


			-


			-


			-





			


			


			Đá mài


			viên


			2,0


			-


			-


			-





			


			


			Đá cắt


			viên


			2,0


			-


			-


			-





			


			


			Phớt đánh bóng


			viên


			2,0


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			-





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,0


			0,5


			0,5


			0,125





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 100 tấn


			ca


			0,5


			-


			-


			-





			


			


			Máy soi kim tương


			ca


			-


			0,25


			-


			-





			


			


			Máy cưa thép


			ca


			0,25


			-


			-


			-





			


			


			Máy cắt Makita


			ca


			-


			0,25


			-


			-





			


			


			Máy dò khuyết tật


			ca


			-


			0,5


			-


			-





			


			


			Máy kiểm tra độ cứng


			ca


			-


			-


			0,125


			-





			


			


			Máy tiện


			ca


			0,5


			-


			-


			-





			


			


			Máy bào thép 7,5kW


			ca


			0,5


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			-





			


			01


			02


			03


			04








DA.45000  THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dày danh định


			Khối lượng đơn vị thể tích


			Cường độ chịu kéo


			Cường độ kháng xuyên CBR


			Độ dẫn nước





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.450


			Thí nghiệm vải địa


			Điện năng


			kwh


			-


			-


			1,14


			0,90


			1,25





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			-


			-


			0,01


			0,01


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,31


			0,187


			0,625


			0,625


			1,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị đo độ dày


			ca


			0,115


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,125


			-


			-


			-





			


			


			Máy kéo, nén WDW-100


			ca


			-


			-


			0,375


			0,313


			-





			


			


			Thiết bị đo độ dẫn nước


			ca


			-


			-


			-


			-


			1,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lực xuyên thủng CBR


			Lực kháng rơi côn


			Độ thấm xuyên


			Cường độ chịu kéo/ nén và độ giãn dài


			Độ xé rách hình thang


			Kích thước lỗ





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			DA.450


			Thí nghiệm vải địa


			Điện năng


			kwh


			1,23


			9,00


			0,80


			9,20


			9,20


			11,67





			


			


			Hạt kích thước chuẩn


			gam


			-


			-


			-


			-


			-


			50,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén CBR


			ca


			0,3


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy thử độ rơi côn


			ca


			-


			0,3


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			ca


			-


			-


			-


			0,3


			0,3


			-





			


			


			Máy thấm


			ca


			-


			-


			0,5


			-


			-


			-





			


			


			Máy sàng


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,3





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			-


			0,5


			-


			-


			0,5





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			1,0


			-


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09


			10


			11








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bề dầy


			Trọng lượng


			Độ kháng bục


			Độ dẫn nước


			Độ hư hỏng (chiếu UV)





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.450


			Thí nghiệm vải địa kỹ thuật


			Điện năng


			kwh


			8,16


			8,16


			9,16


			0,64


			1266,0





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			-


			-


			-


			500,0





			


			


			Bóng tạo tia UV


			cái


			-


			-


			-


			-


			2,0





			


			


			Nước


			m3


			-


			-


			-


			3,0


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			1





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy thấm


			ca


			-


			-


			-


			1,5


			-





			


			


			Thiết bị đo độ dày


			ca


			0,3


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy thử độ bục


			ca


			-


			-


			0,2


			-


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Thiết bị đo độ dẫn nước


			ca


			-


			-


			-


			1,5


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,5


			0,5


			0,5


			-


			1,5





			


			


			Máy kéo vải địa kỹ thuật


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,3





			


			


			Tủ chiếu UV


			ca


			-


			-


			-


			-


			62,5





			


			


			Máy bơm nước 2,8kW


			ca


			-


			-


			-


			0,8


			62,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			1





			


			12


			13


			14


			15


			16








DA.46000  THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thành phần hóa


			Cơ tính


			Độ cứng


			Khả năng chịu uốn


			Kích thước tương quan hình học





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DA.460


			Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định


			Điện năng


			kwh


			4,00


			1,50


			0,75


			1,50


			-





			


			


			Keo dán silicon


			hộp


			-


			-


			-


			1,0


			-





			


			


			Đá cắt


			viên


			-


			1,0


			-


			-


			-





			


			


			Đĩa cắt kim loại


			cái


			-


			1,0


			-


			-


			-





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			-


			3,0


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			-





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,5


			1,0


			0,25


			0,5


			0,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt Makita


			ca


			0,125


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy bào


			ca


			-


			0,5


			-


			-


			-





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 0,5 tấn


			ca


			-


			0,125


			-


			-


			-





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn


			ca


			-


			0,125


			-


			0,125


			-





			


			


			Máy phân tích thành phần kim loại


			ca


			0,25


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy kiểm tra độ cứng


			ca


			-


			-


			0,0625


			-


			0,025





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








DA.47000  THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẤM THẠCH CAO



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng mất khi nung


			Hàm lượng CaO


			Hàm lượng SO3





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.470


			Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao


			Điện năng


			kwh


			12,48


			-


			3,94





			


			


			Mỡ


			kg


			0,1


			-


			-





			


			


			Axit Silicic (H2SiO3)


			kg


			0,01


			-


			-





			


			


			Glyxerin (C3H8O3)


			lít


			-


			0,02


			-





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			-


			0,1


			-





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			0,02


			-





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			0,8


			1,0





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			-


			-


			0,3





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			-


			-


			0,01





			


			


			Clorua bari (BaCl2)


			kg


			-


			-


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,214


			0,74


			0,632





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Lò nung


			ca


			0,788


			-


			0,263





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,35


			-


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,044


			0,068


			0,035





			


			


			Kẹp niken


			ca


			0,263


			-


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			0,306





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ cứng gờ, cạnh, lõi


			Độ bền uốn ngang tấm, dọc tấm


			Độ kháng nhổ đinh


			Kích thước, độ sâu gờ vuốt thon, độ vuông góc





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.470


			Thí nghiệm tấm thạch cao


			Điện năng


			kwh


			25,0


			25,0


			25,0


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			-





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ khí hậu


			ca


			1,5


			1,5


			1,5


			-





			


			


			Máy thử cơ lý thạch cao


			ca


			0,5


			0,5


			0,5


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			-





			


			04


			05


			06


			07








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ hút nước


			Độ hấp thụ nước bề mặt


			Độ biến dạng ẩm





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.470


			Thí nghiệm thạch thạch cao


			Điện năng


			kwh


			-


			-


			50,0





			


			


			Nước


			lít


			500,0


			100,0


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tủ khí hậu


			ca


			-


			-


			6,0





			


			


			Vi kế


			ca


			-


			-


			6,0





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,5


			0,5


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			08


			09


			10








DA.48000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ ẩm của than


			Hàm lượng tro


			Hàm lượng chất bốc


			Nhiệt lượng, nhiệt độ


			Phân tích cỡ hạt


			Tổng số Lưu huỳnh





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			DA.480


			Thí nghiệm phân tích than


			Điện năng


			kwh


			7,77


			1,09


			0,84


			-


			-


			7,11





			


			


			Mỡ


			kg


			0,1


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Axit Silicic (H2SiO3)


			kg


			0,01


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Bột đá Granitô


			kg


			-


			0,1


			-


			-


			-


			-





			


			


			Glyxerin (C3H8O3)


			lít


			-


			0,2


			-


			-


			-


			-





			


			


			Dầu hoả


			lít


			-


			0,01


			-


			-


			-


			-





			


			


			Đá mài


			viên


			-


			-


			-


			2,0


			-


			-





			


			


			Đĩa từ


			cái


			-


			-


			-


			1,0


			-


			-





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			-


			-


			-


			4,0


			-


			-





			


			


			Xi măng


			kg


			-


			-


			-


			-


			5,0


			-





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			-


			-


			-


			-


			1,0





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			-


			-


			-


			-


			-


			0,3





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			-


			-


			-


			-


			-


			0,01





			


			


			Bari clorua (BaCl2)


			kg


			-


			-


			-


			-


			-


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,368


			0,766


			0,698


			1,4


			0,966


			0,999





			


			


			Máy và thiết bị thí nghiệm


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,063


			-


			-


			-


			-


			0,06





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,91


			-


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,125


			-


			-


			-


			-


			0,478





			


			


			Bếp điện


			ca


			-


			0,375


			-


			-


			-


			0,15





			


			


			Dụng cụ đo độ cháy của than


			ca


			-


			0,125


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy khuấy bằng từ


			ca


			-


			-


			0,35


			0,7


			-


			-





			


			


			Máy đo hệ số dẫn nhiệt


			ca


			-


			-


			0,35


			0,7


			-


			-





			


			


			Tủ lạnh


			ca


			-


			-


			0,35


			-


			-


			-





			


			


			Kính hiển vi


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,9


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,45





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








DA.49000  THÍ NGHIỆM ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)


			Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí


			Hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ Cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)


			Hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao


			Hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không khí


			Đo hệ số cách âm vật liệu





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			DA.490


			Hệ số dẫn nhiệt liệu xây dựng


			Điện năng


			kwh


			134,75


			2,40


			202,13


			3,60


			1,20


			-





			


			


			Mút xốp dày 10cm


			m2


			-


			-


			-


			-


			-


			2,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,875


			1,781


			2,8125


			2,672


			0,844


			2,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			0,188


			-


			0,281


			-


			-


			-





			


			


			Máy khuấy cầm tay NAG-2


			ca


			0,625


			-


			0,938


			-


			-


			-





			


			


			Máy đo hệ số dẫn nhiệt


			ca


			0,625


			1,0


			0,938


			1,5


			0,5


			-





			


			


			Tủ lạnh


			ca


			0,625


			1,0


			0,938


			1,5


			0,5


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			16,25


			-


			24,375


			-


			-


			-





			


			


			Máy khuấy bằng từ


			ca


			-


			1,0


			-


			1,5


			0,5


			-





			


			


			Máy đo âm thanh


			ca


			-


			-


			-


			-


			-


			0,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Quy định áp dụng định mức: Định mức của một mẫu thí nghiệm nói trên gồm định mức đo mẫu chuẩn và định mức đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì định mức hao phí của đợt thí nghiệm gồm định mức đo một mẫu chuẩn cộng định mức đo các mẫu con. Tổng hao phí 01 đợt = Định mức 01 mẫu chuẩn + [Định mức 01 mẫu con x Số lượng mẫu con]



DA.50000  THÍ NGHIỆM BENTONITE



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thí nghiệm độ nhớt


			Xác định khối lượng riêng


			Xác định độ pH


			Xác định hàm lượng cát





			DA.500


			Thí nghiệm bentonite


			Nhân công nhóm 4 


			công


			1,14


			0,76


			0,54


			0,522





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,53


			0,35


			- 





			


			


			Bộ dụng cụ xác định hàm lượng cát


			ca


			-


			-


			-


			0,50





			


			


			Máy khác


			%


			-


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








DA.51000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kiểm tra kích thước, độ thẳng cạnh và độ phẳng mặt


			Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô


			Xác định cường độ nén


			Xác định độ co khô





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.510


			Thí nghiệm bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			Điện năng


			kwh


			-


			29,07


			0,5


			55,11





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,77


			0,44


			0,67


			0,88





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			3,55


			-


			3,55





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,031


			-


			0,031





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			ca


			-


			-


			0,105


			-





			


			


			Tủ khí hậu


			ca


			-


			-


			-


			3,125





			


			


			Máy khác


			%


			-


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








DA.52000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG NHẸ, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt và kiểm tra khuyết tật ngoại quan


			Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô


			Xác định cường độ nén


			Xác định độ co khô





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.520


			Thí nghiệm bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp


			Điện năng


			kwh


			-


			32,20


			0,50


			57,87





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,85


			0,48


			0,67


			0,92





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			3,9


			-


			3,72





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,034


			-


			0,031





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			ca


			-


			-


			0,105


			-





			


			


			Tủ khí hậu


			ca


			-


			-


			-


			3,281





			


			


			Máy khác


			%


			-


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định độ hút nước


			Xác định hệ số dẫn nhiệt





			DA.520


			Thí nghiệm bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp


			Vật liệu 


			


			


			





			


			


			Điện năng 


			kwh


			21,45


			18,26





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4 


			công


			0,86


			1,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca 


			2,615


			2,127





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca 


			0,225


			- 





			


			


			Máy cắt, mài mẫu vật liệu


			ca 


			-


			0,125





			


			


			Máy đo hệ số dẫn nhiệt


			ca


			-


			0,438





			


			


			Máy khác


			%


			5,0


			5,0





			


			05


			06








DA.53000  THÍ NGHIỆM VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định độ chảy


			Xác định độ tách nước


			Xác định cường độ chịu nén của vữa


			Xác định thay đổi chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.530


			Thí nghiệm xi măng khô trộn sẵn không co


			Điện năng


			kwh


			-


			-


			0,41


			2,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,19


			0,25


			0,72


			0,69





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn xi măng 5l


			ca


			0,063


			0,031


			0,063


			0,031





			


			


			Nhớt kế Suttard


			ca


			0,063


			-


			-


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			0,021


			0,021





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			-





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn


			ca


			-


			-


			0,085


			-





			


			


			Thiết bị xác định thay đổi chiều cao cột vữa


			ca


			-


			-


			-


			0,563





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa đóng rắn





			DA.530


			Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co


			Nhân công nhóm 4


			công


			7,54





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,021





			


			


			Dụng cụ xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu vữa


			ca


			88,20





			


			


			Đồng hồ đo biến dạng


			ca


			88,20





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			05








DA.54000  THÍ NGHIỆM VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất


			Xác định độ lưu động


			Xác định khả năng giữ độ lưu động


			Xác định thời gian bắt đầu đông kết





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.540


			Thí nghiệm cho bê tông nhẹ


			Điện năng


			kwh


			6,01


			-


			0,44


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			-


			5


			-





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,59


			0,14


			0,21


			0,47





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,138


			-


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,733


			-


			-


			-





			


			


			Bàn dằn


			ca


			-


			0,069


			0,139


			-





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			-


			-


			0,073


			-





			


			


			Dụng cụ xác định thời gian bắt đầu đông kết


			ca


			-


			-


			-


			0,375





			


			


			Máy khác


			%


			5


			-


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định cường độ nén


			Xác định cường độ bám dính


			Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước


			Xác định thời gian điều chỉnh





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.540


			Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ


			Điện năng


			kwh


			0,50


			-


			11,28


			24,60





			


			


			Keo dán tổng hợp


			hộp


			-


			1,0


			-


			-





			


			


			Nước cất


			lít


			-


			-


			1,00


			-





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			-


			-


			0,30


			-





			


			


			Phenonphtalein


			lít


			-


			-


			0,50


			-





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			lít


			-


			-


			0,20


			-





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			-


			0,10


			-





			


			


			Kali thioxyanat KSCN


			kg


			-


			-


			0,05


			-





			


			


			Fe(NH4)(SO4)2,12H2O


			kg


			-


			-


			0,05


			-





			


			


			Hydro peoxit (H2O2)


			lít


			-


			-


			0,01


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,13


			1,60


			0,56


			0,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,263


			-


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			0,125


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			1,1


			3,0





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 10 tấn


			ca


			0,103


			-


			-


			-





			


			


			Máy thử cường độ bám dính


			ca


			-


			0,263


			-


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			-


			-


			0,550


			-





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			-


			-


			0,275


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07


			08








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định hệ số hút nước do mao dẫn





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.540


			Thí nghiệm cho bê tông nhẹ


			Sáp paraphin


			kg


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,63





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,125





			


			


			Tủ sấy


			ca


			3,0





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			09








DA.55000  THÍ NGHIỆM BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POOC LĂNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định độ mịn


			Xác định thời gian đông kết


			Xác định độ giữ nước


			Xác định độ cứng bề mặt





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DA.550


			Thí nghiệm bột bả gốc xi măng pooc lăng


			Điện năng


			kwh


			-


			0,38


			0,10


			-





			


			


			Giấy lọc


			tờ


			-


			-


			9,0


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			5


			5


			-





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,29


			0,70


			0,45


			0,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn xi măng 5l


			ca


			-


			0,063


			-


			-





			


			


			Dụng cụ Vicat


			ca


			-


			0,263


			-


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			-


			-





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,031


			0,031


			0,122


			0,063





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			-


			-


			0,122


			-





			


			


			Dụng cụ đo độ cứng bề mặt


			ca


			-


			-


			-


			0,063





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định cường độ bám dính theo điều kiện chuẩn


			Xác định cường độ bám dính sau 72h ngâm nước


			Xác định cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DA.550


			Thí nghiệm tường gốc xi măng pooc lăng


			Điện năng


			kwh


			-


			-


			61,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			-


			10,0





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,25


			0,31


			7,91





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			7,50





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,063


			0,063


			0,063





			


			


			Máy thử kéo xác định cường độ bám dính


			


			0,094


			0,094


			0,094





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			05


			06


			07








DA.56000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DA.560


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công


			Điện năng


			kwh


			1,44





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,625





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xác định độ thấm nước của bê tông kiểu C430 (hoặc C431) của hãng Matest (Italia)


			ca


			1,5





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,125





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








CHƯƠNG II



THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG



DB.01000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 m dài mối hàn



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.010


			Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm


			Mỡ


			kg


			0,16





			


			


			Giẻ lau


			kg


			0,16





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,16





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,84





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn


			ca


			0,438





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DB.02000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.020


			Phân tích chất lượng bằng quang phổ


			Giấy ráp


			tờ


			10,0





			


			


			Dây điện 1x2


			m


			0,5





			


			


			Sơn


			kg


			0,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy nhiễu xạ Rơnghen


			ca


			0,9





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DB.03000  THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.030


			Siêu âm chiều dày kim loại


			Mỡ


			kg


			0,05





			


			


			Cồn công nghiệp


			lít


			0,1





			


			


			Xăng


			lít


			0,1





			


			


			Vải phin trắng


			m


			1,0





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			2,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy siêu âm đo chiều dày kim loại


			ca


			0,4





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DB.04000  THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG DB.04001 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.040


			Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hoá


			Điện năng


			kwh


			0,40





			


			


			Điện cực phụ trợ và so sánh


			cái


			0,25





			


			


			Bình chứa điện cực


			cái


			0,25





			


			


			Dung dịch tiếp xúc điện


			lít


			6,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,98





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,42





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy vi tính chuyên dụng


			ca


			0,23





			


			


			Máy đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông


			ca


			1,38





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DB.04002  THÍ NGHIỆM ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.040


			Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế


			Điện năng


			kwh


			0,2





			


			


			Đá mài


			viên


			2,0





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			4,0





			


			


			Dung dịch tiếp xúc điện


			lít


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,306





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,131





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,1





			


			


			Máy đo vạn năng


			ca


			0,3





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			02








DB.05000  KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc;



- Tiến hành khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc theo quy trình;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: 1md khoan



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.050


			Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc


			Mũi khoan kim cương


			cái


			0,05





			


			


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			0,015





			


			


			Cần khoan


			m


			0,03





			


			


			Đầu nối cần


			bộ


			0,01





			


			


			Hộp gỗ kích thước 400x400x400


			hộp


			0,03





			


			


			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m


			hộp


			0,4





			


			


			Gỗ nhóm V


			m3


			0,0035





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			8,0





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự


			ca


			1,0





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



1. Khi khoan các cọc dưới nước thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số K = 1,2;



2. Những công việc chưa tính trong định mức: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; dàn giáo phục vụ thi công; công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu;



3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng định mức DA.10000.



DB.06000  THÍ NGHIỆM PANEL HỘP



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.060


			Thí nghiệm panel hộp


			Phiến điện trở (Sensor)


			cái


			24,0





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			5,0





			


			


			Đĩa từ


			cái


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			34,3





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy vi tính


			ca


			2,73





			


			


			Cẩu trục ôtô 5T


			ca


			0,569





			


			


			Máy gia tải 20T


			ca


			5,46





			


			


			Kính phóng đại đo lường


			ca


			5,46





			


			


			Máy đo chuyển vị


			ca


			5,46





			


			


			Máy khác


			%


			0,5





			


			01








Quy định áp dụng định mức: Kết quả thí nghiệm panel hộp ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.



DB.07000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho một cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT


			Cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT


			Cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nẩy cho một cấu kiện bê tông cốt thép





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DB.070


			Kiểm tra cường độ bê tông của cấu và BTCT tại hiện trường


			Điện năng


			kwh


			0,4


			0,4


			0,8





			


			


			Đá mài


			viên


			2,0


			2,0


			2,0





			


			


			Đĩa từ


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			4,0


			4,0


			4,0





			


			


			Mỡ


			kg


			


			0,2


			0,4





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,4


			2,0


			3,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Súng bi


			ca


			0,9


			-


			0,9





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,25


			0,25


			0,5





			


			


			Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép tại hiện trường


			ca


			-


			0,9


			0,9





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm BTCT có chiều dài < 6 m.



DB.08000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẤY MẪU



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.080


			Thí nghiệm xác định cường độ bê tông phương pháp khoan lấy mẫu


			Điện năng


			kwh


			10,332





			


			


			Vít nở loại d16


			cái


			2,0





			


			


			Ống khoan


			cái


			0,01





			


			


			Bột Capping màu


			kg


			0,05





			


			


			Vữa không co


			kg


			7,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			4,35





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy dò vị trí cốt thép


			ca


			0,1





			


			


			Máy khoan cầm tay


			ca


			0,032





			


			


			Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng


			ca


			1,25





			


			


			Máy cắt bê tông 7,5kW


			ca


			0,375





			


			


			Máy cắt, mài mẫu vật liệu


			ca


			0,375





			


			


			Khuôn Capping mẫu


			ca


			0,25





			


			


			Máy kéo, nén thuỷ lực 200 tấn


			ca


			0,045





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:



- Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.



- Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).



DB.09000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT


			Đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DB.090


			Kiểm tra chiều dày bảo vệ và đường kính cốt thép


			Điện năng


			kwh


			1,08


			1,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,0


			2,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy mài 2,7kW


			ca


			0,27


			0,27





			


			


			Máy đo chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đo đường kính cốt thép


			ca


			0,81


			1,08





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			01


			02








Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn…)



DB.10000  THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG



DB.10100  THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.101


			Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl- vào trong bê tông


			Điện năng


			kwh


			0,4





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			1,0





			


			


			Natri clorua (NaCl)


			kg


			3,0





			


			


			Nước cất


			lít


			12,0





			


			


			Sơn Epoxy


			lít


			1,5





			


			


			Đầu đo nhiệt độ


			cái


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,875





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,25





			


			


			Máy đo độ thấm ion Cl- vào trong bê tông


			ca


			1,025





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








DB.10200  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CL- TRONG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.102


			Xác định hệ số khuếch tán của ion Cl- trong


			Điện năng


			kwh


			0,40





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			1,0





			


			


			Natri clorua (NaCl)


			kg


			3,0





			


			


			Nước cất


			lít


			15,0





			


			


			Sơn Epoxy


			lít


			1,0





			


			


			Đầu đo nhiệt độ


			cái


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,188





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,25





			


			


			Máy đo độ thấm ion Cl- vào trong bê tông


			ca


			2,343





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








DB.11000  THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.110


			Thí nghiệm khả năng chống ăn BTCT bằng phương pháp gia tốc


			Điện năng


			kwh


			0,40





			


			


			Bình ngâm mẫu


			cái


			0,25





			


			


			Dung dịch ngâm mẫu


			lít


			15,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			5,25





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đo vết nứt


			ca


			0,23





			


			


			Máy đo vạn năng


			ca


			0,23





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,23





			


			


			Máy đo gia tốc


			ca


			7,0





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








DB.12000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.120


			Thí nghiệm độ chặt nền đường pháp đếm phóng xạ


			Búa 5 kg


			cái


			0,1





			


			


			Dụng cụ tạo lỗ


			cái


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,175





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đếm phóng xạ


			ca


			0,056





			


			01








Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí cho công tác thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.



DB.13000  THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BẰNG THIẾT BỊ FWD



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.130


			Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD


			Điện năng


			kwh


			0,06





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,002





			


			


			Sensor đo chuyển vị (7 cái)


			cái


			0,001





			


			


			Nhiệt kế


			cái


			0,01





			


			


			Sơn


			kg


			0,01





			


			


			Xăng


			lít


			3,6





			


			


			Dầu nhớt


			lít


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,045





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,019





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy FWD


			ca


			0,02





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,04





			


			


			Xe chuyên dùng


			ca


			0,02





			


			01








DB.14000  THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY BẰNG THIẾT BỊ SHWD



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 điểm



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.140


			Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD


			Điện năng


			kwh


			0,06





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,002





			


			


			Sensor đo chuyển vị (9 cái)


			cái


			0,001





			


			


			Nhiệt kế


			cái


			0,01





			


			


			Sơn


			kg


			0,01





			


			


			Xăng


			lít


			3,6





			


			


			Nhớt


			lít


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,046





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,029





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy SHWD


			ca


			0,035





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,04





			


			


			Xe chuyên dùng


			ca


			0,035





			


			01








Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác huy động thiết bị ra hiện trường và hao phí công tác đánh giá sức chịu tải phục vụ công bố chỉ số phân cấp mặt đường (PCN).



DB.15000  ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.150


			Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn


			Sơn


			kg


			2,0





			


			


			Xăng


			lít


			45,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,9





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị TRL Profile Beam


			ca


			0,75





			


			


			Thiết bị đo phản ứng Romdas


			ca


			0,75





			


			


			Xe chuyên dùng


			ca


			0,75





			


			01








DB.16000  THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.160


			Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)


			Điện năng


			kwh


			0,13





			


			


			Xăng


			lít


			7,5





			


			


			Dầu nhớt


			lít


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,084





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,036





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đo phản ứng Romdas


			ca


			0,036





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,072





			


			


			Xe chuyên dùng


			ca


			0,036





			


			01








DB.17000  THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYÊN ĐỘNG DCP



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 1-3


			Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 4-6





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DB.170


			Thí nghiệm đất, đá chuỳ xuyên động DCP


			Mũi xuyên


			cái


			0,03


			0,04





			


			


			Cần khoan


			m


			0,02


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,105


			0,105





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP


			ca


			0,045


			0,045





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10





			


			01


			02








DB.18000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT NẨY



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.180


			Xác định cường độ bằng súng bật nẩy


			Đá mài


			viên


			0,5





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,15





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Súng bật nẩy


			ca


			0,1





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).



DB.19000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT NẨY



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.190


			Xác định cường độ bằng súng bật nảy


			Đá mài


			viên


			0,5





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,2





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Súng bật nẩy


			ca


			0,1





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








Quy định áp dụng định mức: Định mức chưa gồm hao phí công tác tạo lập hiện trường thí nghiệm (như dàn giáo, điều kiện khó khăn …).



DB.20000  THÍ NGHIỆM ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính (mm)





			


			


			


			


			D≤800


			800<D≤1500


			D>1500





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DB.200


			Thí nghiệm ống bê tông đúc sẵn


			Phiến điện trở (Sensor)


			cái


			24,0


			24,0


			24,0





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			5,0


			5,0


			5,0





			


			


			Đĩa từ


			cái


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			16,02


			31,50


			49,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy vi tính


			ca


			3,0


			3,0


			3,0





			


			


			Cẩu trục ôtô 5T


			ca


			0,625


			0,625


			0,625





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 20 tấn


			ca


			6,0


			6,0


			6,0





			


			


			Kính phóng đại đo lường


			ca


			6,0


			6,0


			6,0





			


			


			Máy đo chuyển vị


			ca


			6,0


			6,0


			6,0





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			01


			02


			03








Quy định áp dụng định mức: Kết quả thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để xác định độ bền, nứt và biến dạng.



Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ thấm nước của ống BTCT


			Thử tải ống BTCT





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DB.200


			Thí nghiệm ống bê tông cốt thép


			Xi măng


			kg


			30,0


			-





			


			


			Bitum


			kg


			20,0


			0,02





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			-


			0,7





			


			


			Điện năng


			kwh


			0,7


			0,7





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,5


			0,38





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,125


			0,06





			


			


			Cần trục 5T


			ca


			0,125


			0,125





			


			


			Máy kéo, nén thủy lực 50 tấn


			ca


			-


			0,125





			


			


			Kính phóng đại đo lường


			ca


			-


			0,03





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2





			


			04


			05








DB.21000  THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.210


			Đo điện trở tại hiện trường


			Điện năng


			kwh


			0,7





			


			


			Búa 5kg


			cái


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			2,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đo vạn năng


			ca


			0,625





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DB.22000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẮP HỐ GA



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.220


			Kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga


			Điện năng


			kwh


			0,70





			


			


			Dầu thủy lực


			lít


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,38





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,125





			


			


			Khung giá máy & Máy gia tải 50T kỹ thuật số


			ca


			0,125





			


			


			Máy nâng 5T


			ca


			0,125





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DB.23000  CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo lún công trình;



- Tiến hành đo lún công trình theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: 1 chu kỳ đo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số điểm đo của một chu kỳ (n)





			


			


			


			


			n<10


			10<n ≤15


			15<n ≤20


			20<n ≤25


			25<n ≤30


			30<n ≤35





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			DB.230


			Đo lún công trình


			Cọc mốc đo lún


			cọc


			12,0


			18,0


			24,0


			30,0


			36,0


			42,0





			


			


			Giấy


			m


			0,6


			0,6


			0,8


			0,8


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			4,02


			6,23


			8,83


			11,44


			14,44


			17,05





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			4,68


			6,6


			8,77


			10,94


			13,36


			15,53





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,25


			0,29


			0,33


			0,37


			0,41


			0,45





			


			


			Máy thủy bình điện tử


			ca


			1,35


			1,71


			2,07


			2,43


			2,79


			3,15





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số điểm đo của một chu kỳ (n)





			


			


			


			


			35<n≤40


			40<n≤45


			45<n≤50





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DB.230


			Đo lún công trình


			Cọc mốc đo lún


			cọc


			48,0


			54,0


			60,0





			


			


			Giấy


			m


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			19,66


			22,27


			24,88





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			17,70


			19,87


			22,04





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			0,49


			0,53


			0,57





			


			


			Máy thủy bình điện tử


			ca


			3,51


			3,87


			4,23





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			07


			08


			09








Quy định áp dụng định mức:



- Định mức chưa gồm công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi>300m).



- Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ số sau:



+ Hệ số cấp địa hình:



			Cấp địa hình


			1


			2


			3


			4


			5





			Hệ số


			0,8


			0,9


			1,0


			1,1


			1,2








+ Hệ số cấp hạng đo lún:



			Cấp hạng đo lún


			III


			II


			I


			Đặc biệt





			Hệ số


			1,0


			1,1


			1,2


			1,3








- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì định mức nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh định mức hao phí vật liệu).



DB.24000  CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình;



- Tiến hành đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: hệ thống



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.240


			Đo điện trở nối đất hệ thống trình


			Cọc thép


			cọc


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đo điện trở tiếp địa


			ca


			0,75





			


			01








DB.25000  CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DẦM



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất dầm;



- Tiến hành đo ứng suất dầm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: 1 điểm đo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.250


			Đo ứng suất dầm


			Phiến điện trở (Sensor)


			cái


			1,333





			


			


			Keo dính chuyên dụng


			hộp


			0,25





			


			


			Axeton


			lít


			0,2





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			1,0





			


			


			Đá mài


			viên


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,08





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,53





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đo ứng suất điện tử


			ca


			1,43





			


			


			Máy vi tính


			ca


			0,04





			


			


			Máy phát điện 5kW


			ca


			0,04





			


			


			Máy bộ đàm


			ca


			0,16





			


			01








Quy định áp dụng định mức:



1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥30 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:



- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt: k=1,2



- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt: k=1,5



- Trường hợp thực hiện <10 điểm đo/mặt cắt: k=2



- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3



2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).



3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.26000  CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu;



- Tiến hành đo ứng suất bản mặt cầu theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: 1 điểm đo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.260


			Đo ứng suất bản mặt cầu


			Phiến điện trở (Sensor)


			cái


			1,333





			


			


			Keo dính chuyên dụng


			hộp


			0,263





			


			


			Axeton


			lít


			0,21





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			1,0





			


			


			Đá mài


			viên


			0,105





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,08





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,56





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đo ứng suất điện tử


			ca


			1,5





			


			


			Máy tính xách tay


			ca


			0,04





			


			


			Máy phát điện 5kW


			ca


			0,04





			


			


			Máy bộ đàm


			ca


			0,17





			


			01








Quy định áp dụng định mức:



1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 6 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:



- Trường hợp thực hiện < 6 điểm đo / mặt cắt: k=1,2



- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=1,5



2. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì hao phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính hao phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).



3. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.27000  XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG TĨNH CỦA DẦM



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm;



- Tiến hành xác định độ võng tĩnh của dầm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: 1 điểm đo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.270


			Xác định độ võng tĩnh của dầm


			Sơn


			kg


			0,01





			


			


			Mia


			cái


			0,01





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,02





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy thủy bình


			ca


			0,01





			


			


			Máy khác


			%


			10





			


			01








Quy định áp dụng định mức:



1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện ≥ 30 điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/nhịp thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:



- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp: k=1,2



- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp: k=1,5



- Trường hợp thực hiện < 10 điểm đo/nhịp: k=1,8



2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.28000  XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DẦM



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm;



- Tiến hành xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: 1 điểm đo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.280


			Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm


			Keo dính chuyên dụng


			hộp


			0,25





			


			


			Giấy ráp


			tờ


			1,0





			


			


			Đá mài


			viên


			0,05





			


			


			Dây thép không gỉ


			kg


			0,25





			


			


			Axeton


			lít


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,06





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị đo chuyển vị Indicator


			ca


			1,18





			


			


			Máy phát điện 5kW


			ca


			0,04





			


			


			Máy bộ đàm


			ca


			0,16





			


			


			Máy khác


			%


			10





			


			01








Quy định áp dụng định mức:



1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 10 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ võng động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:



- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt: k=1,5



- Trường hợp thực hiện <5 điểm đo/mặt cắt: k=2



- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3



2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.29000  CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu;



- Tiến hành đo dao động kết cấu nhịp cầu theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: 1 điểm đo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.290


			Đo dao động kết cấu nhịp cầu


			Giấy ráp


			tờ


			1,0





			


			


			Axeton


			lít


			0,2





			


			


			Sơn


			kg


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,3





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,6





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)


			ca


			0,16





			


			


			Máy phát điện 5kW


			ca


			0,16





			


			


			Máy bộ đàm


			ca


			0,42





			


			


			Máy khác


			%


			10





			


			01








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.



2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.30000  CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị trước khi tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu;



- Tiến hành đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả;



- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả.



Đơn vị tính: 1 điểm đo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.300


			Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu


			Giấy ráp


			tờ


			1,0





			


			


			Axeton


			lít


			0,2





			


			


			Sơn


			kg


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			0,60





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,59





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều)


			ca


			0,12





			


			


			Máy phát điện 5kW


			ca


			0,14





			


			


			Máy bộ đàm


			ca


			0,39





			


			


			Máy khác


			%


			10





			


			01








Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



1. Định mức được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.



2. Trong định mức dự toán chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm) và dàn giáo, ca nô,… phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



DB.31000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;



- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: mặt cắt ngang



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DB.310


			Xác định độ nhám bằng phương pháp rắc cát


			Cát chuẩn


			kg


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			20





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Dụng cụ đo nhám


			ca


			1,0





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			02








CHƯƠNG III



CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG



DC.01000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ pH


			Tổng lượng muối hoà tan


			Hàm lượng SO4-2


			Hàm lượng ion Cl-


			Màu sắc mùi vị





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DC.010


			Thí nghiệm phân tích nước


			Điện năng


			kwh


			1,00


			12,18


			7,64


			1,20


			9,78





			


			


			Nước cất


			lít


			0,1


			0,1


			1,0


			0,5


			0,1





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			-


			-


			0,1


			-


			-





			


			


			Bari clorua (BaCl2)


			kg


			-


			-


			0,03


			-


			-





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			-


			0,01


			2,0


			-





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			-


			-


			-


			0,1


			-





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			-


			-


			0,2


			-





			


			


			K2BrO4


			gam


			-


			-


			-


			4,0


			-





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			gam


			-


			-


			-


			0,02


			-





			


			


			Dung dịch chuẩn pH 4,0


			lít


			0,05


			-


			-


			-


			-





			


			


			Dung dịch chuẩn pH 7,0


			lít


			0,05


			-


			-


			-


			-





			


			


			Dung dịch chuẩn pH 10,0


			lít


			0,05


			-


			-


			-


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,234


			0,563


			0,713


			0,488


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đo pH


			ca


			0,125


			-


			-


			-


			-





			


			


			Bếp điện


			ca


			-


			0,75


			0,031


			-


			0,6





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			0,038


			0,031


			-


			0,03





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			1,0


			0,031


			-


			0,8





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			0,75


			0,5


			-


			0,6





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			0,5


			-


			-





			


			


			Kẹp niken


			ca


			-


			-


			0,5


			-


			-





			


			


			Tủ hút khí độc


			ca


			-


			-


			0,5


			0,5


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng Clorua


			Hàm lượng Nitrit, Nitrat


			Hàm lượng Amôniac


			Hàm lượng Chì, Đồng, Kẽm, Mangan, Sắt và chất hữu cơ tự do khác





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DC.010


			Thí nghiệm phân tích nước


			Điện năng


			kwh


			7,22


			12,04


			0,91


			-





			


			


			Nước cất


			lít


			1,0


			1,3


			0,4


			-





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,3


			0,39


			0,2


			-





			


			


			Clorua bari (BaCl2)


			kg


			0,01


			-


			-


			-





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			-


			10,0


			-


			12,0





			


			


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			-


			-


			-


			0,6





			


			


			Phenolphthalein


			hộp


			-


			-


			-


			1,2





			


			


			K2BrO4


			gam


			-


			-


			-


			24,0





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			gam


			-


			-


			-


			0,12





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			0,01


			0,01


			0,01


			-





			


			


			NH4NO3


			kg


			-


			-


			0,01


			-





			


			


			Fluorexon (C8H9FO2S)


			gam


			-


			-


			0,1


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,938


			0,319


			0,633


			2,925





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,15


			0,25


			0,313


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,06


			0,1


			-


			0,3





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,525


			0,875


			-


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			0,45


			0,75


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lượng cặn không tan


			Hàm lượng hữu cơ





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DC.010


			Thí nghiệm phân tích nước


			Điện năng


			kwh


			4,38


			8,20





			


			


			Nước cất


			lít


			0,5


			1,0





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,02


			-





			


			


			Natri Cacbonat (Na2CO3)


			kg


			0,01


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,619


			0,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,25


			0,01





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,088


			0,01





			


			


			Lò nung


			ca


			0,25


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			1,0





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,25


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			11








DC.02000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khối lượng riêng


			Độ ẩm, độ hút ẩm


			Giới hạn dẻo, giới hạn chảy


			Thành phần hạt


			Hàm lượng hữu cơ mất khi nung





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí


			Điện năng


			kwh


			17,44


			8,27


			8,30


			8,41


			17,83





			


			


			Nhiệt kế


			cái


			-


			-


			-


			0,005


			-





			


			


			Nước cất


			lít


			0,5


			-


			-


			2,0


			-





			


			


			Khay men


			cái


			0,05


			0,005


			0,005


			0,005


			-





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			-


			-


			-


			0,1


			-





			


			


			Axit cilicic (H2SiO3)


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,01





			


			


			Mỡ


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,76


			0,131


			0,275


			0,42


			0,858





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			2,125


			1,0


			1,0


			1,0


			0,5





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,003


			0,03


			0,03


			0,01


			





			


			


			Kẹp niken


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,375





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			-


			-


			-


			-


			1,125





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,003


			0,001


			0,063


			0,313


			-





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,063





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			-


			-


			1,125





			


			


			Máy Giragang


			ca


			-


			-


			0,063


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04


			05








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sức chống cắt trên máy cắt phẳng


			Tính nén lún trong điều kiện không nở hông


			Độ chặt tiêu chuẩn


			Khối thể tích (dung trọng)





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất phòng thí nghiệm


			Điện năng


			kwh


			0,05


			2,40


			11,07


			2,05





			


			


			Nhiệt kế


			cái


			-


			-


			0,03


			-





			


			


			Dao vòng


			cái


			0,015


			-


			0,031


			0,015





			


			


			Khay men


			cái


			0,005


			0,005


			0,25


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,1


			0,95


			1,5


			0,085





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			-


			-


			1,35


			0,25





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,063


			0,063


			0,031


			-





			


			


			Cân thủy tĩnh


			ca


			-


			-


			-


			0,25





			


			


			Máy cắt phẳng


			ca


			0,063


			-


			-


			-





			


			


			Máy nén 1 trục


			ca


			-


			3,0


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			06


			07


			08


			09








Quy định áp dụng định mức: Định mức DC.02007 quy định cho nén thông thường, nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh thì hao phí định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,25;



Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời


			Thí nghiệm nén 1 trục trong điều kiện có nở hông





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm


			Điện năng


			kwh


			-


			2,88





			


			


			Khay men


			cái


			-


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			-


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,25


			1,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất rời


			ca


			0,125


			-





			


			


			Máy nén 1 trục


			ca


			-


			3,6





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			-


			0,077





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			10


			11








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục





			


			


			


			


			Theo sơ đồ UU


			Theo sơ đồ CU


			Theo sơ đồ CD





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng nghiệm


			Điện năng


			kwh


			11,45


			22,90


			45,80





			


			


			Ống lấy mẫu


			cái


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Khay men


			cái


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm


			cái


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Phễu thuỷ tinh


			cái


			0,04


			0,04


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			8,75


			17,5


			35,0





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cân phân tích


			ca


			4,0


			8,0


			16,0





			


			


			Máy chưng cất nước


			ca


			2,29


			4,57


			9,14





			


			


			Máy nén 3 trục


			ca


			1,07


			2,14


			4,29





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			12


			13


			14








Tiếp theo



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hàm lượng nhôm ôxít (Al2O3)


			Hàm lượng sắt III ôxít (Fe2O3)


			Hàm lượng Canxi ôxít (CaO)


			Hàm lượng Magie ôxít (MgO)


			Hàm lượng Silic Dioxit (SiO2) trong đất sét





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			DC.020


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm


			Điện năng


			kwh


			0,55


			0,36


			0,91


			0,73


			9,79





			


			


			Nước cất


			lít


			0,5


			0,4


			0,4


			1,0


			1,4





			


			


			Giấy lọc


			hộp


			0,3


			-


			0,2


			0,3


			3,0





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,01


			0,01


			-


			-


			0,08





			


			


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			0,03


			0,01


			-


			-


			-





			


			


			Natri Cacbonat (Na2CO3)


			kg


			-


			-


			-


			-


			0,05





			


			


			Axit ethylendiamin tetra (EDTA)


			kg


			-


			0,03


			-


			0,01


			-





			


			


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			0,01


			-


			0,01


			0,01


			-





			


			


			Axit axetic (CH3COOH)


			lít


			0,01


			-


			-


			-


			-





			


			


			Natri flourua (NaF)


			gam


			5,0


			-


			-


			-


			-





			


			


			Xylenol da cam


			gam


			0,1


			-


			-


			-


			-





			


			


			Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)


			gam


			2,0


			-


			-


			-


			-





			


			


			Phenolphtalein


			hộp


			-


			0,05


			-


			-


			-





			


			


			Axit sulfosalisalic


			kg


			-


			0,02


			-


			-


			-





			


			


			Amoni clorua (NH4Cl)


			kg


			-


			-


			0,01


			0,01


			-





			


			


			Fluorexon (C8H9FO2S)


			gam


			-


			-


			0,1


			-


			-





			


			


			Eriocrom T (ETOO)


			kg


			-


			-


			-


			0,001


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,306


			0,306


			0,394


			0,394


			1,269





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bếp điện


			ca


			0,188


			0,125


			0,313


			0,25


			-





			


			


			Lò nung


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			-


			-


			-


			-


			1,5





			


			


			Kẹp niken


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Chén bạch kim


			ca


			-


			-


			-


			-


			0,5





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18


			19








DC.03000  THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯƠNG NỞ CỦA MẪU ĐẤT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DC.030


			Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất


			Điện năng


			kwh


			1,97





			


			


			Đĩa sứ dùng cho bay hơi đường kính 115 và 150 mm


			cái


			0,34





			


			


			Đĩa sâu có đáy bằng đường kính 45mm, cao 127mm bằng sứ hay kim loại


			cái


			0,34





			


			


			Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm


			cái


			0,09





			


			


			Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml


			cái


			0,01





			


			


			Thủy ngân kim loại


			ml


			0,01





			


			


			Mỡ


			kg


			0,1





			


			


			Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm


			bộ


			0,005





			


			


			Chậu thủy tinh


			cái


			0,05





			


			


			Khay men


			cái


			0,2





			


			


			Hộp nhôm


			bộ


			0,03





			


			


			Ống đong thủy tinh 1000ml


			cái


			0,09





			


			


			Nhiệt kế


			cái


			0,03





			


			


			Phễu thủy tinh


			cái


			0,03





			


			


			Vật liệu khác


			%


			15





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,838





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Thiết bị thí nghiệm đo co ngót, trương nở


			ca


			0,5





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			0,15





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,225





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,225





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,225





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DC.04000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Hệ số thấm của mẫu đất


			Nén sập mẫu đất





			


			


			Vật liệu


			


			


			





			DC.040


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm, của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất


			Điện năng


			kwh


			2,09


			1,37





			


			


			Bình hút ẩm


			cái


			-


			0,002





			


			


			Chậu thủy tinh


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Khay men


			cái


			0,025


			0,025





			


			


			Đĩa sắt tráng men


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm


			cái


			0,05


			0,05





			


			


			Hộp nhôm


			bộ


			-


			0,018





			


			


			Ống đong thủy tinh 1000ml


			cái


			0,15


			-





			


			


			Dao vòng


			cái


			0,015


			0,002





			


			


			Phễu thủy tinh


			cái


			0,045


			0,045





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,656


			0,569





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy chưng cất nước


			ca


			0,094


			-





			


			


			Máy xác định hệ số thấm


			ca


			0,081


			-





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,188


			0,163





			


			


			Cân phân tích


			ca


			-


			0,213





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,225


			0,213





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			0,05


			0,05





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			01


			02








DC.05000  THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 01 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đầm nén tiêu chuẩn


			Đầm nén cải tiến





			


			


			


			


			PP I-A


			PP I-D


			PP II-A


			PP II-D





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			DC.050


			Thí nghiệm đầm nèn


			Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm


			bộ


			-


			0,045


			-


			0,075





			


			


			Cối chế mẫu nhỏ KT 101,6x116,43mm


			bộ


			0,020


			-


			0,033


			-





			


			


			Điện năng


			kwh


			1,76


			2,63


			1,85


			2,84





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,240


			1,378


			1,305


			1,450





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm


			ca


			0,035


			0,079


			0,058


			0,131





			


			


			Kích tháo mẫu


			ca


			0,025


			0,056


			0,042


			0,094





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,338


			0,338


			0,338


			0,338





			


			


			Cân kỹ thuật


			ca


			0,321


			0,338


			0,321


			0,338





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,197


			0,281


			0,197


			0,281





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03


			04








Quy định áp dụng định mức: Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.



DC.06000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM (CALIFORNIA BEARING RATIO)



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DC.060


			Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, (California Bearing Ratio)


			Cối chế mẫu lớn KT 152,4x116,43mm


			bộ


			0,06





			


			


			Cối CBR KT 152,4x177,8mm


			bộ


			0,036





			


			


			Điện năng


			kwh


			7,55





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			4,46





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy đầm


			ca


			0,17





			


			


			Máy hút chân không


			ca


			0,15





			


			


			Máy nén CBR


			ca


			0,30





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,77





			


			


			Tủ sấy


			ca


			0,67





			


			


			Máy khác


			%


			10





			


			01








DC.07000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DC.070


			Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét


			Điện năng


			kwh


			1,73





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,344





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Kính hiển vi điện tử quét


			ca


			3,0





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			0,7





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			01








DC.08000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT



Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ;



- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Thu dọn, lau chùi Máy thi công;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG ở nhiệt độ >1000 ºC


			Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG ở nhiệt độ <1000 ºC


			Thành phần hoá lý bằng rơn ghen





			


			


			Vật liệu


			


			


			


			





			DC.080


			Phân tích khoáng trên máy vi nhiệt


			Điện năng


			kwh


			28,35


			19,85


			45,00





			


			


			Axit Clohydric (HCl)


			lít


			0,1


			0,07


			-





			


			


			Axit nitric (HNO3)


			gam


			1,0


			0,7


			-





			


			


			Natri Cacbonat (Na2CO3)


			kg


			0,01


			0,01


			-





			


			


			Kbo


			kg


			1,0


			0,7


			-





			


			


			Na2SO3.7H2O


			kg


			0,01


			0,01


			-





			


			


			K2S2O5


			kg


			0,01


			0,01


			-





			


			


			Axit sunfuric (H2SO4)


			kg


			0,1


			0,1


			-





			


			


			Giấy ảnh


			tờ


			1,0


			0,7


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công


			


			


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			1,922


			1,781


			2,344





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy phân tích vi nhiệt


			ca


			0,5


			0,35


			-





			


			


			Máy hút ẩm


			ca


			1,0


			0,7


			-





			


			


			Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu)


			ca


			-


			-


			1,75





			


			


			Máy phân tích hạt LAZER


			ca


			-


			-


			1,316





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			01


			02


			03








DC.09000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG



Thành phần công việc:



- Giao nhận mẫu và nhận nhiệm vụ;



- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;



- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;



- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;



- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu



			Mã hiệu


			Công tác thí nghiệm


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			Vật liệu


			


			





			DC.090


			Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng


			Axit nitric đặc (HNO3)


			gam


			0,5





			


			


			Bạc Nitrat (AgNO3)


			gam


			2,0





			


			


			Phèn sắt (FeSO4.7H2O)


			gam


			0,28





			


			


			Nitro Benzen tinh khiết (C6H5NO2)


			gam


			0,6





			


			


			Kali Thiocyanate (KSCN)


			gam


			2,0





			


			


			Nước cất


			lít


			3,0





			


			


			Điện năng


			kwh


			88,80





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Kỹ sư


			công


			2,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Tủ sấy


			ca


			8,0





			


			


			Cân phân tích


			ca


			0,06





			


			


			Bếp điện


			ca


			8,0





			


			


			Máy khác


			%


			2





			


			01








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			THUYẾT MINH





			


			CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG





			DA.01000


			Thí nghiệm xi măng





			DA.02000


			Thí nghiệm cát





			DA.03000


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)





			DA.04000


			Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông (Thí nghiệm Soundness)





			DA.05100


			Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát





			DA.05200


			Thí nghiệm phản ứng alkali của cốt liệu đá, cát (Phương pháp thanh vữa)





			DA.06000


			Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch





			DA.07000


			Thiết kế mác bê tông





			DA.08000


			Thiết kế mác vữa





			DA.09000


			Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm





			DA.10000


			Ép mẫu bê tông, mẫu vữa





			DA.11100


			Thí nghiệm bê tông nặng





			DA.11200


			Thí nghiệm bê tông đầm lăn





			DA.12000


			Thí nghiệm vôi xây dựng





			DA.13000


			Thí nghiệm vữa xây dựng





			DA.14000


			Thí nghiệm gạch xây đất sét nung





			DA.15000


			Thí nghiệm gạch lát xi măng





			DA.16000


			Thí nghiệm gạch chịu lủa





			DA.17000


			Thí nghiệm ngói sét nung





			DA.18000


			Thí nghiệm ngói xi măng cát





			DA.19000


			Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ





			DA.20000


			Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông





			DA.21000


			Thí nghiệm ngói fibro xi măng, xicaday





			DA.22000


			Thí nghiệm sứ vệ sinh





			DA.23000


			Thí nghiệm kính xây dựng





			DA.24000


			Thí nghiệm cơ lý gỗ





			DA.25000


			Thí nghiệm phân tích vật liệu bitum





			DA.26000


			Thí nghiệm nhựa đường polime





			DA.27000


			Thí nghiệm mastic





			DA.28000


			Thí nghiệm bê tông nhựa





			DA.29000


			Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa





			DA.30000


			Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế





			DA.31000


			Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn





			DA.32000


			Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên nền bê tông, gỗ, thép và tôn





			DA.33000


			Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính





			DA.34000


			Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài





			DA.35000


			Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn





			DA.36000


			Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn





			DA.37000


			Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn





			DA.38000


			Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn





			DA.39000


			Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt





			DA.40000


			Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực





			DA.41000


			Thí nghiệm phá hủy bu lông





			DA.42000


			Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường





			DA.43000


			Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa





			DA.44000


			Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang





			DA.45000


			Thí nghiệm vải địa kỹ thuật





			DA.46000


			Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình





			DA.47000


			Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao





			DA.48000


			Thí nghiệm phân tích than





			DA.49000


			Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng





			DA.50000


			Thí nghiệm bentonite





			DA.51000


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC)





			DA.52000


			Thí nghiệm cơ lý bê tông nhẹ - gạch bê tông nhẹ, khí không chưng áp





			DA.53000


			Thí nghiệm vữa xi măng khô trộn sẵn không co





			DA.54000


			Thí nghiệm vữa cho bê tông nhẹ





			DA.55000


			Thí nghiệm bột bả tường gốc xi măng pooc lăng





			DA.56000


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm nước của bê tông thủy công





			


			CHƯƠNG II: THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG





			DB.01000


			Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm





			DB.02000


			Thí nghiệm phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ





			DB.03000


			Thí nghiệm siêu âm chiều dày kim loại





			DB.04001


			Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa





			DB.04002


			Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế





			DB.05000


			Khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc





			DB.06000


			Thí nghiệm panel hộp





			DB.07000


			Thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường





			DB.08000


			Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu





			DB.09000


			Thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép





			DB.10100


			Thí nghiệm mức độ thấm ion cl- vào trong bê tông





			DB.10200


			Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán của ion cl- trong bê tông





			DB.11000


			Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc





			DB.12000


			Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ





			DB.13000


			Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD





			DB.14000


			Thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD





			DB.15000


			Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa iri và độ đo xóc cộng dồn





			DB.16000


			Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)





			DB.17000


			Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP





			DB.18000


			Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy





			DB.19000


			Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy





			DB.20000


			Thí nghiệm ống bê tông cốt thép đúc sẵn





			DB.21000


			Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường





			DB.22000


			Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga





			DB.23000


			Công tác đo lún công trình





			DB.24000


			Công tác đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình





			DB.25000


			Công tác đo ứng suất dầm





			DB.26000


			Công tác đo ứng suất bản mặt cầu





			DB.27000


			Xác định độ võng tĩnh của dầm





			DB.28000


			Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm





			DB.29000


			Công tác đo dao động kết cấu nhịp cầu





			DB.30000


			Công tác đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu





			DB.31000


			Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát





			


			CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG





			DC.01000


			Thí nghiệm phân tích nước





			DC.02000


			Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm





			DC.03000


			Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất





			DC.04000


			Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; thí nghiệm nén sập mẫu đất





			DC.05000


			Thí nghiệm đầm nén





			DC.06000


			Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio)





			DC.07000


			Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét





			DC.08000


			Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt





			DC.09000


			Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng








ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG



(Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



Phần 1



THUYẾT MINH



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG



1. Nội dung định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng



a. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



b. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.



c. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:



- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.



- Bảng các hao phí định mức gồm:



+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng.



+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.



+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.



2. Kết cấu tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng



Tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng, cụ thể như sau:



Chương I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình 



Chương II: Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình 



Chương III: Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị 



Chương IV: Công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị



3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng



a. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng đối với công trình sửa chữa và bảo dưỡng theo quy định.



b. Đối với một số loại công tác sửa chữa công trình chưa được quy định trong tập định mức này như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước,... thì áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và điều chỉnh theo hệ số sau:



+ Hệ số điều chỉnh vật liệu: k = 1,02



+ Hệ số điều chỉnh nhân công: k = 1,15



+ Hệ số điều chỉnh máy thi công: k = 1,05



c. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình chưa quy định hao phí gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo, giằng chống đỡ, gia cố,... và vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định.



d. Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng định mức cấp phối vật liệu qui định trong định mức dự toán xây dựng công trình.



e. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong từng chương của định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



Phần 2



ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG



CHƯƠNG I



CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH



1. Qui định chung



- Khi phá, tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.



- Những vật liệu khi phá, tháo dỡ, làm sạch phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.



- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.



- Trường hợp phá dỡ có yêu cầu thu hồi vật liệu thì hao phí về nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.



- Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì định mức hao phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:



+ Bổ sung hao phí vật liệu: Que hàn là 1,8 kg;



+ Bổ sung hao phí máy thi công: Máy hàn 23 kW là 0,25 ca;



+ Hao phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được điều chỉnh với hệ số 0,85.



2. Nội dung công việc



- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Phá, tháo dỡ các bộ phận, kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình.



- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.



- Thu dọn nơi làm việc sau khi tháo dỡ.



SA.10000  PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH



SA.11000  PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG 



SA.11100  PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng bê tông


			Móng gạch


			Móng đá





			


			


			


			


			Gạch vỡ


			Không cốt thép


			Có cốt thép


			


			





			SA.111


			Phá dỡ móng các loại


			Nhân công nhóm 1


			công


			2,31


			4,09


			5,87


			2,00


			3,60





			


			11


			12


			13


			21


			31








SA.11200  PHÁ DỠ NỀN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch đất nung


			Gạch lá nem


			Gạch ximăng, gạch gốm các loại


			Gạch đất nung vỉa nghiêng


			Nền láng vữa xi măng





			SA.112


			Phá dỡ nền


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,07


			0,08


			0,09


			0,14


			0,04





			


			11


			12


			13


			14


			15








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông gạch vỡ


			Nền bê tông





			


			


			


			


			


			Không cốt thép


			Có cốt thép





			SA.112


			Phá dỡ nền


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,92


			4,09


			5,87





			


			21


			31


			32








Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông than xỉ


			Bê tông tảng rời





			SA.112


			Phá dỡ kết cấu bê tông


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,82


			2,06





			


			41


			51








SA.11300  PHÁ DỠ TƯỜNG



SA.11310  PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22





			SA.113


			Phá dỡ tường bê tông không cốt thép


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,67


			4,75





			


			11


			12








SA.11320  PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22





			SA.113


			Phá dỡ tường bê tông cốt thép


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,72


			4,89





			


			21


			22








SA.11330  PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22


			≤ 33





			SA.113


			Phá dỡ tường xây gạch


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,15


			1,27


			1,34





			


			31


			32


			33








SA.11340  PHÁ DỠ TƯỜNG ĐÁ CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 22


			≤ 33





			SA.113


			Phá dỡ tường xây đá các loại


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,34


			1,67





			


			41


			42








SA.11400  PHÁ DỠ XÀ DẦM, GIẰNG, CỘT, TRỤ, SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà, dầm, giằng bê tông cốt thép


			Cột, trụ


			Sàn mái bê tông cốt thép





			


			


			


			


			


			Bê tông cốt thép


			Gạch, đá


			





			SA.114


			Phá dỡ xà, dầm, giằng, cột, trụ, sàn, mái


			Nhân công nhóm 1


			công


			7,48


			6,33


			1,75


			7,68





			


			11


			21


			22


			31








SA.11510  PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây gạch


			Xây ngói bò





			SA.115


			Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,04


			0,02





			


			11


			12








SA.11520  PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch vỉa nghiêng trên mái


			Xi măng láng trên mái


			Bê tông xỉ trên mái


			Gạch lá nem





			SA.115


			Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,30


			0,19


			0,22


			0,15





			


			21


			22


			23


			24








SA.11600  PHÁ LỚP VỮA TRÁT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường, cột, trụ


			Xà, dầm, trần





			SA.116


			Phá lớp vữa trát


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,12


			0,19





			


			11


			12








SA.11700  PHÁ DỠ HÀNG RÀO



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tre, gỗ


			Dây thép gai





			SA.117


			Phá dỡ hàng rào


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,02


			0,04





			


			11


			12








SA.11800  CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lớp vôi trên bề mặt


			Lớp sơn trên bề mặt





			


			


			


			


			Tường cột, trụ


			Xà, dầm, trần


			Bê tông


			Gỗ


			Kính


			Kim loại





			SA.118


			Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,06


			0,07


			0,11


			0,10


			0,15


			0,20





			


			11


			12


			21


			22


			23


			24








SA.11900  CẠO RỈ KẾT CẤU THÉP, ĐỤC NHÁM MẶT BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cạo rỉ các kết cấu thép


			Đục nhám mặt bê tông





			SA.119


			Cạo rỉ các kết cấu thép, đục nhám mặt bê tông


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,25


			0,15





			


			11


			21








SA.12100  PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phá dỡ bằng búa căn


			Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay





			


			


			


			


			Có cốt thép


			Không cốt thép


			Có cốt thép


			Không cốt thép





			SA.121


			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn



Nhân công nhóm 1


			kg 



công


			0,98



0,69


			- 



0,58


			0,98



2,32


			- 



2,16





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan cầm tay ≤ 1,5KW


			ca


			-


			-


			1,1


			0,76





			


			


			Búa căn khí nén 3m3/ph


			ca


			0,32


			0,26


			-


			-





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			0,16


			0,14


			-


			-





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			0,24


			-


			0,24


			-





			


			11


			12


			21


			22








SA.20000  CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH



SA.21100  THÁO DỠ KHUÔN CỬA GỖ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khuôn cửa đơn


			Khuôn cửa kép





			SA.211


			Tháo dỡ khuôn cửa gỗ


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,10


			0,15





			


			11


			12








SA.21200  THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI 



SA.21210  THÁO DỠ BẬC THANG GỖ



Đơn vị tính: 1bậc



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SA.212


			Tháo dỡ bậc thang gỗ


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,06





			


			11








SA.21220  THÁO DỠ YẾM THANG GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SA.212


			Tháo dỡ yếm thang gỗ


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,08





			


			21








SA.21230  THÁO DỠ LAN CAN GỖ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SA.212


			Tháo dỡ lan can gỗ


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,10





			


			31








SA.21240  THÁO DỠ VÁCH NGĂN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khung



mắt cáo


			Giấy, ván ép, gỗ ván


			Nhôm kính, gỗ kính, thạch cao





			SA.212


			Tháo dỡ vách ngăn


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,03


			0,04


			0,11





			


			41


			42


			43








SA.21250  THÁO DỠ TƯỜNG GỖ, VÁN SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường gỗ


			Ván sàn





			SA.212


			Tháo dỡ tường gỗ, ván sàn


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,04


			0,06





			


			51


			52








SA.21260  THÁO DỠ MÁI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Mái ngói


			Mái Fibrôxi măng





			


			


			


			Chiều cao (m)





			


			


			


			≤ 4


			≤ 16


			≤ 4


			≤ 16





			SA.212


			Tháo dỡ mái


			Nhân công nhóm 1


			0,07


			0,10


			0,06


			0,07





			


			61


			62


			63


			64








SA.21270  THÁO DỠ TRẦN, GẠCH ỐP TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Trần


			Gạch ốp





			


			


			


			


			Tường


			Chân tường





			SA.212


			Tháo dỡ trần, gạch ốp tường


			Nhân công nhóm 1


			0,06


			0,11


			0,13





			


			71


			72


			73








SA.21300  THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bồn tắm


			Chậu rửa


			Bệ xí


			Chậu tiểu





			SA.213


			Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,50


			0,11


			0,15


			0,15





			


			11


			12


			13


			14








Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi, vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh, …)





			SA.213


			Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,03





			


			15








SA.21400  THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (kg)





			


			


			


			


			≤20


			≤ 50


			≤ 100


			≤ 150


			≤25 0


			≤350





			SA.214


			Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,09


			0,13


			0,21


			0,27


			0,38


			0,72





			


			11


			12


			13


			14


			15


			16








SA.21500  THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1 cấu kiện



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trọng lượng cấu kiện (tấn)





			


			


			


			


			≤2T


			≤5T





			SA.215


			Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,12


			0,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 10t


			ca


			0,03


			0,03





			


			11


			12








SA.21600  THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị lắp dựng dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu cần tháo dỡ. Di chuyển, hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.



Đơn vị tính: 1tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột thép


			Xà, dầm, giằng


			Vì kèo, xà gồ


			Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp





			SA.216


			Tháo dỡ các kết cấu thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Que hàn



Thép dàn giáo


			kg 



kg


			5,5



6,5


			6,5



7,5


			8,5



9,5


			6,0



9,5





			


			


			Gỗ kê


			m3


			0,02


			0,025


			0,035


			0,045





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			8,5


			9,5


			11,5


			14,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Tời điện 5t


			ca


			-


			1,2


			1,35


			1,25





			


			


			Máy hàn 23kW


			ca


			1,83


			2,5


			3,16


			2,55





			


			


			Kích thủy lực 5t


			ca


			3,5


			4,0


			4,5


			4,3





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			11


			12


			13


			14








SA.21700  THÁO DỠ TẤM LỢP, TẤM CHE TƯỜNG



Đơn vị tính: 100m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tấm lợp


			Tấm che tường





			


			


			


			


			Tôn


			Fibrô xi măng


			





			SA.217


			Tháo tấm lợp, tấm che tường


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,5


			4,5


			5,5





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Cần cẩu 16t


			ca


			0,45


			0,55


			0,65





			


			11


			12


			21








SA.21800  THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tháo dỡ gạch trong ống khói


			Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke


			Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói





			SA.218


			Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,8


			2,9


			1,8





			


			11


			21


			31








Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tháo dỡ gạch thân xiclon


			Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép


			Tháo dỡ gạch trong côn, cút





			SA.218


			Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu


			Nhân công nhóm 1


			công


			3,6


			5,0


			5,8





			


			41


			51


			61








SA.30000  CÔNG TÁC ĐỤC, KHOAN TẠO LỖ, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG



SA.31100 - SA.31500  CÔNG TÁC ĐỤC ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, định vị, đục, hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.



SA.31100  ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH



Đơn vị tính: 1lỗ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22





			


			


			


			


			Tiết diện lỗ (m2)


			Tiết diện lỗ (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,04


			≤ 0,09


			≤ 0,15


			≤ 0,04


			≤ 0,09


			≤ 0,15





			SA.311


			Đục lỗ thông tường xây gạch


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,08


			0,10


			0,12


			0,12


			0,14


			0,16





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








SA.31200  ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1 lỗ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22





			


			


			


			


			Tiết diện lỗ (m2)


			Tiết diện lỗ (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,04


			≤ 0,09


			≤ 0,15


			≤ 0,04


			≤ 0,09


			≤ 0,15





			SA.312


			Đục lỗ thông tường bê tông


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,45


			0,58


			0,93


			1,02


			1,33


			2,14





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








SA.31300  ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại tường





			


			


			


			


			Bê tông


			Xây gạch





			


			


			


			


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤ 11


			≤ 22


			≤ 33


			≤ 11


			≤ 22


			≤ 33





			SA.313


			Đục mở tường làm cửa


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,60


			3,06


			3,87


			0,32


			0,48


			0,78





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








SA.31400  ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm


			Đục cột, dầm, tường


			Đục bê tông xilô, ống khói





			SA.314


			Đục bê tông để gia cố các kết cấu bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ16mm


			cái


			0,077


			0,135


			0,235





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,34


			2,50


			4,50





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 0,85KW


			ca


			0,67


			1,25


			2,25





			


			


			Máy cắt bê tông 1,5KW


			ca


			0,67


			1,25


			2,25





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








SA.31500  ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường, sàn bê tông





			


			


			


			


			Sâu ≤ 3 cm


			Sâu > 3 cm





			SA.315


			Đục tường, sàn bê tông tạo rãnh để cài sàn bê tông, chôn ống nước, ống bảo vệ dây dẫn


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ16mm


			cái


			0,035


			0,045





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,35


			0,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 0,85KW


			ca


			0,25


			0,35





			


			


			Máy cắt bê tông 1,5KW


			ca


			0,25


			0,35





			


			11


			12








SA.31600 - SA.31700  ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN, MÁY KHOAN BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.



SA.31600  ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày đục ≤ 3cm





			


			


			


			


			Đục theo phương thẳng đứng


			Đục theo hướng nằm ngang


			Đục ngửa từ dưới lên





			SA.316


			Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,10


			0,16


			0,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Búa căn khí nén 3m3/ph


			ca


			0,02


			0,04


			0,06





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			0,01


			0,02


			0,03





			


			11


			12


			13








SA.31700  ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày đục ≤ 3cm





			


			


			


			


			Đục theo phương thẳng đứng


			Đục theo phương nằm ngang


			Đục ngửa từ dưới lên





			SA.317


			Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng máy khoan bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ16mm


			cái


			0,03


			0,035


			0,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,30


			0,37


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 0,62KW


			ca


			0,20


			0,25


			0,30





			


			11


			12


			13








SA.31800  KHOAN TẠO LỖ BÊ TÔNG BẰNG MÁY KHOAN



Thành phần công việc:



Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1 lỗ khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lỗ khoan Φ≤12 mm


			Lỗ khoan Φ≤16 mm





			


			


			


			


			Chiều sâu khoan (cm)





			


			


			


			


			≤5


			≤10


			≤15


			≤10


			≤15


			≤20





			SA.318


			Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ12mm


			cái


			0,015


			0,03


			0,045


			-


			-


			-





			


			


			Mũi khoan Φ16mm


			cái


			-


			-


			-


			0,03


			0,045


			0,06





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,014


			0,016


			0,018


			0,018


			0,021


			0,023





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 0,62KW


			ca


			0,035


			0,045


			0,053


			0,060


			0,095


			0,12





			


			11


			12


			13


			21


			22


			23








SA.31900  KHOAN XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, LỖ KHOAN ĐƯỜNG KÍNH Φ > 70 MM



Thành phần công việc:



Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bê tông 0,62kW đường kính Φ24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5kW (góc khoan nghiêng bất kỳ), tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1 lỗ khoan



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều sâu khoan (cm)





			


			


			


			


			≤30


			≤35


			≤40


			>40





			SA.319


			Khoan xuyên qua bê tông cốt thép, lỗ khoan đường kính Φ >70mm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan hợp kim Φ80mm


			cái


			0,06


			0,06


			0,06


			0,06





			


			


			Mũi khoan hợp kim Φ24mm


			cái


			0,200


			0,200


			0,200


			0,200





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,18


			0,19


			0,20


			0,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 0,62KW


			ca


			0,054


			0,056


			0,059


			0,062





			


			


			Máy khoan bê tông 1,5KW


			ca


			0,107


			0,135


			0,163


			0,189





			


			11


			12


			13


			14








SA.32100  CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày tường (cm)





			


			


			


			


			≤20


			≤30


			≤45


			>45





			SA.321


			Cắt tường bê tông bằng máy


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Mũi khoan Φ24mm


			cái


			-


			0,2


			0,2


			0,2





			


			


			Đá cắt


			viên


			0,091


			0,13


			0,20


			0,31





			


			


			Đá mài


			viên


			0,045


			0,068


			0,10


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,63


			0,94


			1,42


			2,12





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy khoan bê tông 1,5KW


			ca


			-


			0,17


			0,25


			0,38





			


			


			Máy cắt bê tông 1,5KW


			ca


			0,11


			0,17


			0,25


			0,38





			


			


			Máy mài 1KW


			ca


			0,05


			0,07


			0,11


			0,17





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			14








SA.32200  CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày sàn (cm)





			


			


			


			


			≤10


			≤15


			≤20





			SA.322


			Cắt sàn bê tông bằng máy


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá cắt 



Đá mài


			viên



viên


			0,049



0,02


			0,074



0,04


			0,11



0,06





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,31


			0,47


			0,62





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông 1,5KW


			ca


			0,067


			0,1


			0,16





			


			


			Máy mài 1KW


			ca


			0,03


			0,045


			0,067





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








SA.33000  CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3 mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SA.33100  CẮT THÉP TẤM



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dầy thép (mm)





			


			


			


			


			6-10


			11-17


			18-22





			SA.331


			Cắt thép tấm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ô xy


			chai


			0,04


			0,074


			0,122





			


			


			Khí gas


			kg


			0,08


			0,148


			0,244





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,023


			0,035


			0,038





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			0,04


			0,05


			0,08





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








SA.33200  CẮT SẮT U



Đơn vị tính: 1mạch



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao sắt U (mm)





			


			


			


			


			120-140


			160-220


			240-400





			SA.332


			Cắt sắt U


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ô xy


			chai


			0,014


			0,0214


			0,0293





			


			


			Khí gas


			kg


			0,028


			0,0428


			0,0586





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,043


			0,052


			0,10





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			0,05


			0,06


			0,06





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








SA.33300  CẮT SẮT I



Đơn vị tính: 1mạch



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều cao sắt I (mm)





			


			


			


			


			140-150


			155-165


			190-195





			SA.333


			Cắt sắt I


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ô xy


			chai


			0,138


			0,18


			0,21





			


			


			Khí gas


			kg


			0,276


			0,360


			0,420





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,08


			0,10


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			0,04


			0,045


			0,05





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








SA.33400  CẮT SẮT L



Đơn vị tính: 1mạch



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Quy cách sắt L(mm)





			


			


			


			


			L75 - L90


			L100 - L120





			SB.334


			Cắt sắt L


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ô xy


			chai


			0,03


			0,07





			


			


			Khí gas


			kg


			0,06


			0,14





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,19


			0,21





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			0,01


			0,015





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5





			


			11


			12








SA.34000  KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lấy dấu, khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu phạm vi 30m. Nếu khoan, doa lỗ cần sử dụng dàn giáo, sàn công tác, thiết bị phục vụ biện pháp thi công thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công của các công tác này được tính riêng.



SA.34100  KHOAN LỖ SẮT THÉP DÀY 5-22MM, LỖ KHOAN Φ14-27mm



Đơn vị tính: 10 lỗ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đứng cần


			Ngang cần





			SA.341


			Khoan lỗ sắt, thép dày 5- 22mm, lỗ khoan Φ14-27mm


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,135


			0,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5KW


			ca


			0,291


			0,464





			


			11


			12








SA.34200  DOA LỖ SẮT THÉP



Đơn vị tính: 10 lỗ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			2÷4 lớp thép


			5÷7 lớp thép





			SA.342


			Doa lỗ sắt thép


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,18


			0,29





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 240m3/h


			ca


			0,6


			0,74





			


			11


			12








SA.40000  CÔNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG



SA.41000  ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đục tẩy bề mặt bê tông bằng thủ công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động hoạt động xung quanh khu vực sửa chữa (nếu có). Dọn vệ sinh sau khi đục, vận chuyển và đổ phế liệu ra khỏi phạm vi các tầng, sàn trong phạm vi 30m.



SA.41100  ĐỤC TẨY BỀ MẶT TƯỜNG, CỘT, DẦM, TRẦN, SÀN BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây



dựng


			Thành phần



hao phí


			Đơn vị


			Tường


			Cột


			Dầm, trần


			sàn





			SA.411


			Đục tẩy bề mặt tường, cột, dầm, trần, sàn bê tông


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,42


			0,44


			0,46


			0,41





			


			11


			12


			13


			14








SA.41200  TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: 1m2 bề mặt kết cấu



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tẩy rỉ kết cấu thép





			


			


			


			


			Cột thép, vai cột


			Xà, dầm, giằng, vì kèo


			Cầu thang, lan can và kết cấu tương tự





			SA.412


			Tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép dàn giáo


			kg


			0,275


			0,35


			0,30





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,005


			0,0065


			0,006





			


			


			Chổi cáp


			cái


			0,10


			0,10


			0,10





			


			


			Đá mài


			viên


			0,45


			0,45


			0,45





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25


			0,45


			0,35





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy mài 1KW


			ca


			0,12


			0,22


			0,17





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Công tác trên đã bao gồm lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo.



SA.50000  CÁC CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ KẾT CẤU KHÁC



SA.51000  THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, tháo dỡ các lớp bảo ôn đường ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển, tập kết phế thải trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính:1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp bảo ôn (mm)





			


			


			


			


			≤25


			≤50


			≤75


			≤100





			SA.510


			Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Thép làm biện pháp


			kg


			0,82


			0,85


			0,89


			0,93





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,007


			0,008


			0,009


			0,0097





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10


			10


			10


			10





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,83


			1,85


			2,03


			2,23





			


			11


			12


			13


			14








CHƯƠNG II



CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH



SB.10000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.



Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng 



SB.11000  XÂY ĐÁ HỘC 



SB.11100  XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			>60





			SB.111


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			1,22





			


			


			Đá dăm 4x6 cm


			m3


			0,058


			0,058





			


			


			Vữa


			m3


			0,43


			0,428





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,19


			2,11





			


			10


			20








SB.11200  XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			> 60





			SB.112


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			1,22





			


			


			Đá dăm 4x6cm


			m3


			0,058


			0,058





			


			


			Vữa


			m3


			0,428


			0,428





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,48


			2,87





			


			10


			20








SB.11300  XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 60


			>60





			SB.113


			Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			1,22





			


			


			Đá dăm 4x6cm


			m3


			0,058


			0,058





			


			


			Vữa


			m3


			0,428


			0,428





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,70


			2,58





			


			10


			20








SB.11400  XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mố


			Trụ, cột


			Tường cánh, tường đầu cầu





			SB.114


			Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			1,22


			1,22





			


			


			Đá dăm 4x6cm


			m3


			0,06


			0,058


			0,058





			


			


			Vữa


			m3


			0,428


			0,428


			0,428





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,84


			4,57


			2,73





			


			10


			20


			30








SB.11500  XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong





			SB.115


			Xây mặt bằng, mái dốc


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc



Đá dăm 4x6


			m3


m3


			1,22



0,058


			1,22



0,058


			1,24



0,058





			


			


			Vữa


			m3


			0,428


			0,428


			0,428





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,39


			2,52


			2,78





			


			10


			20


			30








SB.11600  XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xếp đá khan không chít mạch


			Xếp đá khan có chít mạch





			


			


			


			


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong


			Mặt bằng


			Mái dốc thẳng


			Mái dốc cong





			SB.116


			Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3 


			1,22


			1,22


			1,24


			1,22


			1,22


			1,24





			


			


			Đá dăm 4x6


			m3


			0,062


			0,062


			0,066


			0,062


			0,062


			0,066





			


			


			Vữa


			m3


			-


			-


			-


			0,068


			0,068


			0,068





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,38


			1,61


			2,05


			1,78


			2,01


			2,08





			


			10


			20


			30


			40


			50


			60








SB.11700  XÂY CỐNG VÀ CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cống


			Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác





			SB.117


			Xây cống


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,22


			1,24





			SB.117


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			Đá dăm 4x6


			m3


			0,058


			0,058





			


			


			Vữa


			m3


			0,428


			0,428





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,19


			4,27





			


			10


			20








SB.12000  XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30)cm 



SB.12100  XÂY MÓNG



SB.12200  XÂY TƯỜNG 



SB.12300  XÂY TRỤ ĐỘC LẬP



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường


			Trụ độc lập





			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)


			





			


			


			


			


			


			≤30


			>30


			





			SB.121


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			SB.122


			Xây tường


			Đá xanh miếng


			m3


			0,91


			0,91


			0,87


			0,87





			SB.123


			Xây trụ độc lập


			Vữa


			m3 


			0,163


			0,163


			0,194


			0,255





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,65


			2,99


			2,64


			4,59





			


			10


			10


			20


			10








SB.13000  XÂY ĐÁ CHẺ



SB.13100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm 



SB.13200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm 



SB.13300  XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10x10x20)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường


			Trụ độc lập





			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)


			





			


			


			


			


			


			≤30


			>30


			





			SB.131


			Xây móng bằng đá chẻ (10x10x20)cm


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			SB.132


			Xây tường bằng đá chẻ (10x10x20)cm


			Đá chẻ 


			viên


			439


			439


			439


			418





			SB.133


			Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10x10x20)cm


			Vữa


			m3


			0,306


			0,306


			0,306


			0,316





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,2


			3,56


			3,2


			4,61





			


			10


			10


			20


			10








SB.13400  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm



SB.13500  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20x20x25)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường





			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤30


			>30





			SB.134


			Xây móng bằng đá chẻ (20x20x25)cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá chẻ


			viên


			73


			74


			73





			SB.135


			Xây tường bằng đá chẻ (20x20x25)cm


			Đá dăm chèn


			m3


			0,048


			0,051


			0,048





			


			


			Vữa


			m3


			0,286


			0,296


			0,286





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,63


			1,75


			1,67





			


			10


			10


			20








SB.13600  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm 



SB.13700  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15x20x25)cm



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng


			Tường





			


			


			


			


			


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			≤30


			>30





			SB.136


			Xây móng bằng đá chẻ (15x20x25)cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá chẻ


			viên


			110


			111


			110





			SB.137


			Xây tường bằng đá chẻ (15x20x25)cm


			Vữa


			m3


			0,296


			0,306


			0,296





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,71


			1,77


			1,73





			


			10


			10


			20








SB.20000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC); GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây cũ (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ trước khi xây, trộn vữa xây, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng



SB.21000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



SB.21110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			7,5


			10





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch ACC (7,5x10x60)cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			216


			213





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,061


			0,079





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,48


			1,45





			


			11


			12








SB.21120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị vị


			Chiều dày 10cm





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60)cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			162





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,061





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,39





			


			21








SB.21130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			12,5





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			132


			130





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,051


			0,061





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,32


			1,42





			


			31


			32








SB.21140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			15





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			110


			108





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,044


			0,061





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,24


			1,22





			


			41


			42








SB.21150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			17,5





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch ACC (17,5x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			95


			93





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,039


			0,061





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,20


			1,17





			


			51


			52








SB.21160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			25





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			67


			65





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,031


			0,061





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,09


			1,07





			


			61


			62








SB.21170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			7,5


			20





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			111


			106





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,036


			0,079





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,24


			1,21





			


			71


			72








SB.21180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			20





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			84


			82





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,036


			0,061





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,16


			1,14





			


			81


			82








SB.21190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			12,5


			20





			SB.211


			Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			66


			65





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,036


			0,051





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,08


			1,07





			


			91


			92








SB.21210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			15


			20





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			55


			55





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,035


			0,044





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,04


			1,04





			


			11


			12








SB.21220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			17,5


			20





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			48


			47





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,036


			0,039





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,99


			0,99





			


			21


			22








SB.21230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị vị


			Chiều dày 20cm





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (20x20x60) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			42





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,036





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,96





			


			31








SB.21240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			20


			25





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			34


			34





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,031


			0,036





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,99


			0,91





			


			41


			42








SB.21250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			7,5


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			74


			71





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,027


			0,079





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,12


			1,11





			


			51


			52








SB.21260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			56


			54





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,027


			0,061





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,05


			1,01





			


			61


			62








SB.21270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			12,5


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			45


			44





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,028


			0,051





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,98


			0,97





			


			71


			72








SB.21280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			15


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			37


			37





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,031


			0,044





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,92


			0,92





			


			81


			82








SB.21290  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			17,5


			30





			SB.212


			Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			32


			32





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,027


			0,039





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,89


			0,89





			


			91


			92








SB.21310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			20


			30





			SB.213


			Xây tường thẳng gạch AAC (20x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			28


			28





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,027


			0,036





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,85


			0,85





			


			11


			12








SB.21320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			25


			30





			SB.213


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			22


			22





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,027


			0,031





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,75


			0,75





			


			21


			22








SB.22000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



SB.22110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			7,5


			10





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			197


			188





			


			


			Vữa


			m3


			0,172


			0,220





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,53


			1,51





			


			11


			12








SB.22120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			148





			


			


			Vữa


			m3


			0,171





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,45





			


			21








SB.22130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			12,5





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			121


			118





			


			


			Vữa


			m3


			0,144


			0,172





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,39


			1,38





			


			31


			32








SB.22140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			15





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			103


			99





			


			


			Vữa


			m3


			0,122


			0,172





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,32


			1,31





			


			41


			42








SB.22150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			17,5





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			90


			85





			


			


			Vữa


			m3


			0,110


			0,172





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,27


			1,26





			


			51


			52








SB.22160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			25





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x10x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			64


			59





			


			


			Vữa


			m3


			0,085


			0,172





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,17


			1,12





			


			61


			62








SB.22170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			7,5


			20





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			105


			94





			


			


			Vữa


			m3


			0,100


			0,220





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,32


			1,30





			


			71


			72








SB.22180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			20





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			80


			74





			


			


			Vữa


			m3


			0,100


			0,171





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,22


			1,21





			


			81


			82








SB.22190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			12,5


			20





			SB.221


			Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			63


			61





			


			


			Vữa


			m3


			0,100


			0,144





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,12


			1,12





			


			91


			92








SB.22210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			15


			20





			SB.222


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			53


			52





			


			


			Vữa


			m3


			0,100


			0,124





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,08


			1,07





			


			11


			12








SB.22220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			17,5


			20





			SB.222


			Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			45


			45





			


			


			Vữa


			m3


			0,100


			0,110





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,03


			1,03





			


			21


			22








SB.22230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20cm





			SB.222


			Xây tường thẳng gạch AAC (20x20x60) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			40





			


			


			Vữa


			m3


			0,100





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,00





			


			31








SB.22240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x20x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			20


			25





			SB.222


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x20x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			32


			32





			


			


			Vữa


			m3


			0,085


			0,100





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,95


			0,96





			


			41


			42








SB.22250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			7,5


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			72


			62





			


			


			Vữa


			m3


			0,074


			0,220





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,19


			1,14





			


			51


			52








SB.22260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng gạch AAC (10x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			54


			49





			


			


			Vữa


			m3


			0,075


			0,172





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,07


			1,05





			


			61


			62








SB.22270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			12,5


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng AAC (12,5x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			43


			41





			


			


			Vữa


			m3


			0,075


			0,144





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,01


			1,02





			


			71


			72








SB.22280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			15


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng gạch AAC (15x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			36


			35





			


			


			Vữa


			m3


			0,075


			0,122





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,97


			0,97





			


			81


			82








SB.22290  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			17,5


			30





			SB.222


			Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			31


			30





			


			


			Vữa


			m3


			0,075


			0,110





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,94


			0,94





			


			91


			92








SB.22310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			20


			30





			SB.223


			Xây tường thẳng gạch AAC (20x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			27


			27





			


			


			Vữa


			m3


			0,075


			0,100





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,90


			0,90





			


			11


			12








SB.22320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x30x60)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			25


			30





			SB.223


			Xây tường thẳng gạch AAC (25x30x60) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			21


			21





			


			


			Vữa


			m3


			0,075


			0,085





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,79


			0,80





			


			21


			22








SB.23000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



SB.23110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5x17x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			7,5


			17





			SB.231


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (7,5x17x39) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên 


			200


			192





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,043


			0,082





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,56


			1,54





			


			11


			12








SB.23120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10x20x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			20





			SB.231


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (10x20x39) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			128


			123





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,039


			0,065





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,44


			1,42





			


			21


			22








SB.23130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15x10x30)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			15





			SB.231


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15x10x30) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			218


			214





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,050


			0,068





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,59


			1,58





			


			31


			32








SB.23140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15x20x30)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			15


			20





			SB.231


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15x20x30) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên 


			110


			109





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,042


			0,051





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,39


			1,38





			


			41


			42








SB.23150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20x10,5x40)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10,5


			20





			SB.231


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20x10,5x40) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên 


			118


			115





			


			


			Vữa xây bê tông nhẹ


			m3


			0,039


			0,062





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,40


			1,39





			


			51


			52








SB.23160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20x22x40)CM BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			20


			22





			SB.231


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20x22x40) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch



Vữa xây bê tông nhẹ


			viên 



m3


			57



0,037


			56



0,039





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,17


			1,16





			


			61


			62








SB.24000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



SB.24110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5x17x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			7,5


			17





			SB.241


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (7,5x17x39) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch 


			viên


			187


			168





			


			


			Vữa


			m3


			0,109


			0,231





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,57


			1,58





			


			11


			12








SB.24120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10x20x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			20





			SB.241


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (10x20x39) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch 



Vữa


			viên 



m3


			120



0,110


			112



0,183





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,47


			1,47





			


			21


			22








SB.24130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15x10x30)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10


			15





			SB.241


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15x10x30) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch 



Vữa


			viên 



m3


			201



0,144


			192



0,192





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,61


			1,60





			


			31


			32








SB.24140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15x20x30)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			15


			20





			SB.241


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (15x20x30) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch 



Vữa


			viên



m3


			103



0,120


			101



0,144





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,44


			1,43





			


			41


			42








SB.24150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20x10,5x40)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			10,5


			20





			SB.241


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20x10,5x40) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch 



Vữa


			viên 



m3


			111



0,109


			104



0,175





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,45


			1,45





			


			51


			52








SB.24160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20x22x40)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			20


			22





			SB.241


			Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (20x22x40) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch 



Vữa


			viên 



m3


			54



0,102


			53



0,109





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,20


			1,20





			


			61


			62








SB.30000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY GẠCH KHÁC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt kết cấu xây (nếu có), làm ẩm kết cấu cũ, gạch xây trước khi xây, xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc, trộn vữa, xây bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm vi 30m.



Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo quy định về kỹ thuật;



- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố;



- Trường hợp cần sử dụng dàn giáo trong công tác sửa chữa thì công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.



SB.31000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5x10,5x22)cm 



SB.31100  XÂY MÓNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤33


			>33





			SB.311


			Xây móng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			561


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,30


			0,31





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,54


			1,38





			


			10


			20








SB.31200  XÂY TƯỜNG THẲNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤11


			≤33


			>33





			SB.312


			Xây tường thẳng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			656


			561


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,23


			0,30


			0,31





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,02


			1,76


			1,53





			


			10


			20


			30








SB.31300  XÂY CỘT, TRỤ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cột, trụ





			SB.313


			Xây cột, trụ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			550





			


			


			Vữa


			m3


			0,31





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,18





			


			10








SB.31400  XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤33


			>33





			SB.314


			Xây tường cong nghiêng vặn võ đỗ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch 



Vữa


			viên 



m3


			561



0,30


			550



0,31





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,95


			2,76





			


			10


			20








SB.31500  XÂY CỐNG



SB.31600  XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cống


			Kết cấu phức tạp khác





			


			


			


			


			Cuốn cong


			Thành vòm cong


			





			SB.315


			Xây cống


			Vật liệu


			


			


			


			





			SB.316


			Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác


			Gạch 


			viên 


			561


			571


			584





			


			


			Vữa


			m3 


			0,29


			0,30


			0,29





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,89


			4,50


			3,79





			


			10


			20


			10








SB.32000  XÂY GẠCH ĐẤT NUNG (5x10x20)CM; (4,5x9x19)CM; (4x8x19)CM 



SB.32110  XÂY MÓNG GẠCH (5x10x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			SB.321


			Xây móng gạch (5x10x20)cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			826


			796





			


			


			Vữa


			m3


			0,31


			0,32





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,73


			1,54





			


			11


			12








SB.32120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (5x10x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤10


			≤30


			>30





			SB.321


			Xây tường thẳng gạch (5x10x20)cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch 


			viên


			847


			826


			798





			


			


			Vữa


			m3


			0,26


			0,31


			0,32





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,37


			1,97


			1,77





			


			21


			22


			23








SB.32130  XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (5x10x20)CM



SB.32140  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (5x10x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cột, trụ


			Kết cấu phức tạp





			SB.321


			Xây cột, trụ gạch (5x10x20)cm


			Vật liệu


			


			


			





			SB.321


			Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác gạch (5x10x20)cm


			Gạch


			viên


			798


			836





			


			


			Vữa


			m3 


			0,32


			0,31





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,80


			4,17





			


			30


			40








SB.32210  XÂY MÓNG GẠCH (4,5x9x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			SB.322


			Xây móng gạch (4,5x9x19)cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			956


			938





			


			


			Vữa


			m3


			0,32


			0,33





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,8


			1,6





			


			11


			12








SB.32220  XÂY TƯỜNG GẠCH (4,5x9x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤10


			≤30


			>30





			SB.322


			Xây tường thẳng gạch (4,5x9x19)cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1009


			956


			939





			


			


			Vữa


			m3


			0,26


			0,32


			0,33





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,62


			2,11


			2,07





			


			21


			22


			23








SB.32230  XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4,5x9x19)CM



SB.32240  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (4,5x9x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cột, trụ


			Kết cấu phức tạp khác





			SB.322


			Xây cột, trụ gạch (4,5x9x19)cm


			Vật liệu


			


			


			





			SB.322


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch (4,5x9x19)cm


			Gạch 


			viên 


			939


			956





			


			


			Vữa


			m3 


			0,33


			0,33





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,22


			4,43





			


			30


			40








SB.32310  XÂY MÓNG GẠCH (4x8x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 30


			> 30





			SB.323


			Xây móng gạch (4x8x19)cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1187


			1157





			


			


			Vữa


			m3


			0,35


			0,36





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,43


			2,16





			


			11


			12








SB.32320  XÂY TƯỜNG GẠCH (4x8x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤10


			≤30


			>30





			SB.323


			Xây tường thẳng gạch (4x8x19)cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			1341


			1132


			1106





			


			


			Vữa


			m3


			0,20


			0,33


			0,35





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,84


			2,56


			2,46





			


			21


			22


			23








SB.32330  XÂY CỘT, TRỤ GẠCH (4x8x19)CM



SB.32340  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC GẠCH (4x8x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây cột, trụ


			Kết cấu phức tạp khác





			SB.323


			Xây cột, trụ gạch (4x8x19)cm


			Vật liệu


			


			


			





			SB.323


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch (4x8x19)cm


			Gạch 


			viên 


			1069


			1109





			


			


			Vữa


			m3 


			0,33


			0,33





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,74


			4,78





			


			30


			40








SB.33000  XÂY GẠCH ỐNG, GẠCH RỖNG 6 LỖ



SB.33100  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤10


			≤30


			>30





			SB.331


			Xây tường gạch ống (10x10x20) cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			469


			459


			449





			


			


			Vữa


			m3


			0,15


			0,17


			0,18





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,62


			1,47


			1,21





			


			10


			20


			30








SB.33200  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤10


			≤30


			>30





			SB.332


			Xây tường gạch ống (8x8x19) cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			696


			662


			620





			


			


			Vữa


			m3


			0,17


			0,21


			0,27





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,06


			1,81


			1,58





			


			10


			20


			30








SB.33300  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9x9x19)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤10


			≤30


			>30





			SB.333


			Xây tường gạch ống (9x9x19) cm


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			561


			530


			520





			


			


			Vữa


			m3


			0,16


			0,19


			0,22





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,85


			1,65


			1,41





			


			10


			20


			30








SB.33400  XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x15x22)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			SB.334


			Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			281


			269





			


			


			Vữa


			m3


			0,17


			0,18





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,42


			1,21





			


			10


			20








SB.33500  XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10x13,5x22)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			SB.335


			Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			304


			296





			


			


			Vữa


			m3


			0,16


			0,17





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,45


			1,25





			


			10


			20








SB.33600  XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5x13x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤ 10


			> 10





			SB.336


			Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (8,5x13x20) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			402


			388





			


			


			Vữa


			m3


			0,17


			0,18





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,52


			1,47





			


			10


			20








SB.34000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG, GẠCH SILICÁT, GẠCH THÔNG GIÓ, GẠCH CHỊU LỬA 



SB.34110  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x20x40)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (20x20x40) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			58





			


			


			Vữa


			m3


			0,11





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,52





			


			10








SB.34120  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x40)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (15x20x40) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			79





			


			


			Vữa


			m3


			0,11





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,63





			


			20








SB.34130  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x20x40)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (10x20x40) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			117





			


			


			Vữa


			m3


			0,11





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,81





			


			30








SB.34140  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (19x19x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 19cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (19x19x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			66





			


			


			Vữa


			m3


			0,12





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,59





			


			40








SB.34150  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x19x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (15x19x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			84





			


			


			Vữa


			m3


			0,12





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,67





			


			50








SB.34160  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x19x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (10x19x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			125





			


			


			Vữa


			m3


			0,12





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,84





			


			60








SB.34170  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x19x24)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 11,5cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (11,5x19x24) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			174





			


			


			Vữa


			m3


			0,13





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,0





			


			70








SB.34180  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (11,5x9x24)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 11,5cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (11,5x9x24) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			340





			


			


			Vữa


			m3


			0,22





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,19





			


			80








SB.34190  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x20x30)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.341


			Xây tường gạch bê tông (15x20x30) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			103





			


			


			Vữa


			m3


			0,12





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,79





			


			90








SB.34210  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x19x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (12x19x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			105





			


			


			Vữa


			m3


			0,12





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,80





			


			10








SB.34220  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x15x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (20x15x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			79





			


			


			Vữa


			m3


			0,13





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,64





			


			20








SB.34230  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x15x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (17x15x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			92





			


			


			Vữa


			m3


			0,14





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,76





			


			30








SB.34240  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x15x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (15x15x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			104





			


			


			Vữa


			m3


			0,14





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,79





			


			40








SB.34250  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (13x15x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 13cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (13x15x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			120





			


			


			Vữa


			m3


			0,13





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,82





			


			50








SB.34260  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x15x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (10x15x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			156





			


			


			Vữa


			m3


			0,14





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,94





			


			60








SB.34270  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9x15x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 9cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (9x15x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			173





			


			


			Vữa


			m3


			0,13





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,99





			


			70








SB.34280  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20x13x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 20cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (20x13x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			79





			


			


			Vữa


			m3


			0,11





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,63





			


			80








SB.34290  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (17x13x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 17cm





			SB.342


			Xây tường gạch bê tông (17x13x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			105





			


			


			Vữa


			m3


			0,15





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,80





			


			90








SB.34310  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15x13x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 15cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (15x13x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			118





			


			


			Vữa


			m3


			0,15





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,82





			


			10








SB.34320  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (14x13x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 14cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (14x13x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			128





			


			


			Vữa


			m3


			0,15





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,88





			


			20








SB.34330  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (12x13x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 12cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (12x13x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			148





			


			


			Vữa


			m3


			0,15





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,92





			


			30








SB.34340  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x13x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (10x13x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			177





			


			


			Vữa


			m3


			0,15





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,03





			


			40








SB.34350  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (8x13x39)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 8cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (8x13x39) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			222





			


			


			Vữa


			m3


			0,15





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,07





			


			50








SB.34360  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x13x22)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (10,5x13x22) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			294





			


			


			Vữa


			m3


			0,17





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,10





			


			60








SB.34370  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10,5x6x22)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10,5cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (10,5x6x22) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			557





			


			


			Vữa


			m3


			0,27





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,39





			


			70








SB.34380  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10x6x21)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 10cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (10x6x21) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			612





			


			


			Vữa


			m3


			0,28





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,53





			


			80








SB.34390  XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (9,5x6x20)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 9,5cm





			SB.343


			Xây tường gạch bê tông (9,5x6x20) cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			671





			


			


			Vữa


			m3


			0,28





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,62





			


			90








SB.35100  XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5x12x25)CM



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤33


			>33





			SB.351


			Xây tường gạch silicat (6,5x12x25) cm


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch 



Vữa


			viên



m3


			432



0,27


			424



0,28





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,26


			1,94





			


			10


			20








SB.36100  XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch thông gió (cm)





			


			


			


			


			20 x 20


			30 x 30





			SB.361


			Xây tường thông gió


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			26


			12





			


			


			Vữa


			m3


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,61


			0,67





			


			10


			20








SB.37110  XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây thân Xiclon


			Xây trong phễu, trong ống thép


			Xây trong côn, cút thép





			SB.371


			Xây lại gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa 



Vữa samốt


			kg 



kg


			1071



107,10


			1030



128,52


			1035



160,14





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,35


			14,38


			16,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7KW


			ca


			0,95


			1,58


			1,58





			


			


			Máy trộn 150L


			ca


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			1,37


			1,58


			1,58





			


			


			Palăng xích 3T


			ca


			1,37


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13








SB.37120  XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE, CỬA LÒ, ĐÁY LÒ NUNG, CỬA ỐNG KHÓI



Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây ống khói


			Lò nung clinke


			Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói





			SB.371


			Xây ống khói, lò nung clinke, cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa 



Vữa samốt


			kg 



kg


			1040



107,10


			1071



59,16


			1071



55,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			1


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			10,93


			8,34


			5,18





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7KW


			ca


			0,63


			0,47


			0,32





			


			


			Máy trộn 150L


			ca


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Tời điện 5T


			ca


			1,26


			-


			-





			


			


			Palăng xích 3T


			ca


			-


			0,53


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5





			


			21


			22


			23








SB.37130  XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG, XÂY TƯỜNG LÒ, VÒM LÒ, ĐÁY LÒ, ĐƯỜNG ỐNG KHÓI



Đơn vị tính: 1 tấn gạch chịu lửa



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xây tường lò


			Xây vòm lò


			Xây đáy lò


			Xây đường ống khói





			SB.371


			Xây tường lò, vòm lò, đáy lò, đường ống khói


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch chịu lửa 



Vữa samốt


			kg 



kg


			1071



51,00


			1030



53,04


			1071



51,00


			1030



51,00





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			8,63


			9,78


			8,05


			10,93





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7KW


			ca


			0,58


			0,68


			0,11


			0,63





			


			


			Máy trộn 150L


			ca


			0,08


			0,08


			0,08


			0,08





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			31


			32


			33


			34








Hướng dẫn áp dụng:



Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.



SB.40000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG



SB.41000  CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Hướng dẫn áp dụng:



- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.



- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng dàn giáo để phục vụ thi công thì công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.



SB.41100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông lót móng


			Bê tông móng chiều rộng (cm)


			Bê tông nền


			Bê tông bệ máy





			


			


			


			


			


			≤250


			>250


			


			





			SB.411


			Bê tông lót móng, bê tông móng, bê tông nền, bê tông bệ máy


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,05


			1,05


			1,05


			1,05


			1,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			- 


			1


			5


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,39


			1,59


			1,92


			1,54


			2,34





			


			10


			20


			30


			40


			50








SB.41200  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông tường


			Bê tông cột





			


			


			


			


			Chiều dày (cm)


			Tiết diện (m2)





			


			


			


			


			≤45


			>45


			≤0,1


			>0,1





			SB.412


			Bê tông tường, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,05


			1,05


			1,05


			1,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,25


			3,00


			4,11


			3,71





			


			10


			20


			30


			40








SB.41300  BÊ TÔNG XÀ, DẦM, GIẰNG, BÊ TÔNG SÀN MÁI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bê tông xà, dầm, giằng


			Bê tông sàn mái





			SB.413


			Bê tông xà, dầm, giằng, bê tông sàn mái


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,05


			1,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,00


			2,41





			


			10


			20








SB.41400  BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


			Cầu thang





			SB.414


			Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, cầu thang


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,05


			1,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			4,05


			5,7





			


			10


			20








SB.41500  BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			≤25


			>25





			SB.415


			Bê tông mặt đường


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,05


			1,05





			


			


			Gỗ làm khe co dãn


			m3


			0,014


			0,015





			


			


			Nhựa đường


			kg


			3,57


			3,93





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,1


			1,91





			


			10


			20








SB.41600  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dày ≤ 20cm





			SB.416


			Bê tông mái bờ kênh mương


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			1,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,58





			


			01








SB.41700  BÊ TÔNG GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Móng, mố, trụ


			Mũ mố, mũ trụ





			


			


			


			


			Trên cạn


			Dưới nước


			Trên cạn


			Dưới nước





			SB.417


			Bê tông gia cố móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa



Vật liệu khác


			m3


%


			1,05



2


			1,05



2


			1,05



2


			1,05



2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,35


			2,81


			2,97


			3,37





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy trộn 250 lít


			ca


			0,1


			0,116


			0,1


			0,116





			


			


			Máy đầm dùi 1,5KW


			ca


			0,093


			0,105


			0,093


			0,105





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,047


			0,063


			0,047


			0,063





			


			


			Xà lan 400T


			ca


			


			0,116


			


			0,116





			


			


			Xà lan 200T


			ca


			-


			0,116


			-


			0,116





			


			


			Tàu kéo 150CV


			ca


			-


			0,042


			-


			0,042





			


			


			Máy khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			10


			20


			30


			40








SB.41800  PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày 5cm


			Phun gia cố xilô





			


			


			


			


			Phun từ dưới lên


			Phun ngang


			





			SB.418


			Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa



Vật liệu khác


			m3


%


			0,06



10


			0,06



10


			0,06



10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,31


			0,26


			0,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy phun bê tông


			ca


			0,035


			0,025


			0,040





			


			


			Máy trộn 100 lít


			ca


			0,035


			0,025


			0,035





			


			


			Máy nén khí 540m3/h


			ca


			0,035


			0,025


			0,040





			


			10


			20


			30








SB.42000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, kéo thẳng thép, nắn, uốn, hàn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.42110  CỐT THÉP MÓNG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			SB.421


			Cốt thép móng


			Vật liệu 



Thép tròn 



Dây thép



Nhân công nhóm 2


			kg 



kg 



công


			103



1,64



1,85


			104



1,64



1,34


			104



1,64



0,99





			


			11


			12


			13








SB.42120  CỐT THÉP BỆ MÁY



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			SB.421


			Cốt thép bệ máy


			Vật liệu 



Thép tròn 



Dây thép



Nhân công nhóm 2


			kg 



kg 



công


			103



1,64



2,13


			104



1,64



1,62


			104



1,64



1,22





			


			21


			22


			23








SB.42130  CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			SB.421


			Cốt thép tường


			Vật liệu 



Thép tròn 



Dây thép



Nhân công nhóm 2


			kg



kg



công


			103



1,64



2,34


			104



1,64



1,80


			104



1,64



1,37





			


			31


			32


			33








SB.42140  CỐT THÉP CỘT



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			SB.421


			Cốt thép cột


			Vật liệu 



Thép tròn 



Dây thép



Nhân công nhóm 2


			kg 



kg 



công


			103



1,64



2,44


			104



1,64



1,61


			104



1,64



1,32





			


			41


			42


			43








SB.42150  CỐT THÉP DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			SB.421


			Cốt thép dầm, giằng


			Vật liệu 



Thép tròn 



Dây thép



Nhân công nhóm 2


			kg 



kg 



công


			103



1,64



2,66


			104



1,64



1,62


			104



1,64



1,43





			


			51


			52


			53








SB.42160  CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			>10





			SB.421


			Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt máng nước, tấm đan, ô văng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			103


			104





			


			


			Dây thép


			kg 


			1,64


			1,64





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			3,19


			2,67





			


			61


			62








SB.42170  CỐT THÉP SÀN MÁI



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			>10





			SB.421


			Cốt thép sàn mái


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép tròn


			kg


			103


			104





			


			


			Dây thép


			kg


			1,64


			1,64





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,41


			1,76





			


			71


			72








SB.42180  CỐT THÉP CẦU THANG



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			>10





			SB.421


			Cốt thép cầu thang


			Vật liệu 



Thép tròn 



Dây thép



Nhân công nhóm 2


			kg 



kg 



công


			103



1,64



2,98


			104



1,64



2,32





			


			81


			82








SB.42210  CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			SB.422


			Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 



Dây thép


			kg 



kg


			103



1,64


			104



0,95


			104



0,80





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			0,66


			0,71





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,83


			1,24


			1,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			-


			0,168


			0,182





			


			


			Máy cắt uốn 5kW


			ca


			0,042


			0,034


			0,017





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,013


			0,009


			0,008





			


			11


			12


			13








SB.42220  CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: 100kg



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính cốt thép (mm)





			


			


			


			


			≤10


			≤18


			>18





			SB.422


			Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Thép tròn 



Dây thép


			kg 



kg


			103



1,64


			104



0,95


			104



0,80





			


			


			Que hàn


			kg


			-


			0,66


			0,71





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,2


			1,49


			1,24





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			-


			0,168


			0,182





			


			


			Máy cắt uốn 5kW


			ca


			0,042


			0,034


			0,017





			


			


			Cần cẩu 16T


			ca


			0,015


			0,012


			0,012





			


			


			Xà lan 200T


			ca


			0,008


			0,008


			0,008





			


			


			Tàu kéo 150CV


			ca


			0,003


			0,03


			0,003





			


			21


			22


			23








SB.43000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN GỖ CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Gia công, lắp đặt ván khuôn theo yêu cầu kỹ thuật.



- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



SB.43110  VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG DÀI, BỆ MÁY



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố móng dài, bệ máy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,011





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,0009





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,0046





			


			


			Đinh


			kg


			0,12





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,15





			


			10








SB.43120  VÁN KHUÔN GIA CỐ MÓNG CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố móng cột


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,011





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,0021





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,0033





			


			


			Đinh


			kg


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,373





			


			20








SB.43130  VÁN KHUÔN GIA CỐ NÚT GIAO GIỮA CỘT VÀ DẦM



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn nút giao giữa cột và dầm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,015





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,004





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,01





			


			


			Đinh


			kg


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,95





			


			30








SB.43140  VÁN KHUÔN GIA CỐ CỘT, MỐ, TRỤ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tròn, elíp


			Vuông, chữ nhật





			SB.431


			Ván khuôn gia cố cột, mố, trụ


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,012


			0,011





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,0019


			0,0015





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,0062


			0,005





			


			


			Đinh


			kg


			0,22


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,634


			0,35





			


			41


			42








SB.43150  VÁN KHUÔN GIA CỐ XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố xà dầm, giằng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,011





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,0019





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,0096





			


			


			Đinh


			kg


			0,143





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,316





			


			50








SB.43160  VÁN KHUÔN GIA CỐ TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố tường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,011





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,0019





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,0036





			


			


			Đinh


			kg


			0,1713





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,31





			


			60








SB.43170  VÁN KHUÔN GIA CỐ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sàn, mái


			Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan





			SB.431


			Ván khuôn gia cố sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,011


			0,011





			


			


			Gỗ đà nẹp 



Gỗ chống 



Đinh


			m3 



m3


kg


			0,0011



0,0067



0,081


			0,0011



0,0067



0,081





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,3


			0,31





			


			71


			72








SB.43180  VÁN KHUÔN GIA CỐ CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.431


			Ván khuôn gia cố cầu thang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ ván


			m3


			0,012





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,0145





			


			


			Gỗ chống


			m3


			0,169





			


			


			Đinh


			kg


			0,319





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,447





			


			80








SB.43210  LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đóng cọc gỗ, ghép ván làm tường chắn, chống đỡ tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn lao động. Dọn vệ sinh, vận chuyển phế liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.432


			Làm tường chắn đất bằng gỗ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gỗ thanh 120x120x1700mm


			m3


			0,011





			


			


			Gỗ ván dày 3cm


			m3


			0,019





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,98





			


			10








SB.50000  CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP



SB.51000  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị giằng chống các cấu kiện cũ, gia công chế tạo và lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động. Dọn vệ sinh, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.51100  GIA CÔNG CỘT, GIẰNG CỘT THÉP ĐỂ GIA CỐ



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.511


			Gia công cột, giằng cột thép để gia cố


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			222,81





			


			


			Thép hình


			kg


			811,43





			


			


			Ôxy


			chai


			3,3





			


			


			Khí gas


			kg


			6,6





			


			


			Que hàn


			kg


			13,69





			


			


			Đá mài


			viên


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			34,8





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5KW


			ca


			0,5





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			3,14





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			3,42





			


			


			Máy hàn hơi 2000L/h


			ca


			0,5





			


			11








SB.51200  GIA CÔNG DẦM THÉP TỔ HỢP ĐỂ GIA CỐ



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.512


			Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép tấm


			kg


			222,81





			


			


			Thép hình


			kg


			811,43





			


			


			Ôxy


			chai


			5,5





			


			


			Khí gas


			kg


			11





			


			


			Que hàn


			kg


			50,4





			


			


			Đá mài


			viên


			3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			43,75





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy khoan 4,5KW


			ca


			0,5





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			3





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			5,8





			


			


			Máy hàn hơi 2000L/h


			ca


			5





			


			11








SB.51300  HÀN GIA CỐ BẢN MÃ TAI CỘT



Đơn vị tính: 10m đường hàn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.513


			Hàn gia cố bản mã tai cột


			Vật liệu


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			12,7





			


			


			Đá mài


			viên


			0,15





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,20





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			3,6





			


			


			Máy mài 1KW


			ca


			2,05





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			11








SB.51400  GIA CÔNG DẦM THÉP BẰNG THÉP HÌNH (I, H) ĐỂ GIA CỐ



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.514


			Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố


			Vật liệu


			


			





			


			


			Thép hình


			kg


			1050





			


			


			Ôxy


			chai


			7,5





			


			


			Khí gas


			kg


			15





			


			


			Que hàn


			kg


			30,8





			


			


			Đá mài


			viên


			2,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,05





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			3,5





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			5,5





			


			


			Máy hàn hơi 2000L/h


			ca


			0,5





			


			11








SB.51500  GIA CÔNG LƯỚI THÉP D4 ĐỂ GIA CỐ SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.515


			Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dây thép d4


			kg


			2,48





			


			


			Dây thép buộc


			kg


			0,03





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,31





			


			11








SB.52100  GIA CỐ KẾT CẤU THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn đính, hàn hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị đang hoạt động.



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị tính


			Loại kết cấu





			


			


			


			


			Chân cột


			Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực


			Thân cột


			Dầm, xà, vì kèo


			Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác





			SB.521


			Gia cố kết cấu thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Thép hình 



Thép tấm


			kg 



kg


			- 



1025


			730



300


			- 



1035


			-



-


			-



-





			


			


			Ôxy


			chai


			2,85


			3,10


			2,75


			-


			-





			


			


			Khí gas


			kg


			7,12


			7,75


			5,68


			-


			-





			


			


			Đá mài


			viên


			0,26


			0,35


			0,30


			0,38


			0,40





			


			


			Que hàn


			kg


			16,8


			22,4


			18,4


			21,2


			15,2





			


			


			Gỗ


			m3


			0,015


			0,045


			0,025


			0,035


			0,03





			


			


			Thép dàn giáo


			kg


			-


			7,5


			6,5


			8,5


			5,5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3


			3


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			28,7


			34,25


			31,5


			32,25


			30,25





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			0,57


			0,77


			0,66


			0,84


			0,88





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			4,67


			6,22


			5,11


			5,88


			4,22





			


			


			Kích 100T


			ca


			2,15


			2,35


			3,00


			3,35


			2,45





			


			


			Máy khác


			%


			10


			10


			10


			10


			10





			


			11


			12


			13


			14


			15








SB.53000  CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng tháo dỡ dàn giáo, chồng nề trong quá trình lắp dựng. Gia cố các vị trí đặt máy trên sàn thao tác, lắp đặt tháo dỡ máy thi công, hàn dính, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần gia cố.



SB.53100  LẮP ĐẶT CỘT THÉP GIA CỐ CÁC LOẠI



Đơn vị tính: tấn



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.531


			Lắp đặt cột thép gia cố các loại


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bu lông M20x80


			cái


			12





			


			


			Que hàn


			kg


			5,14





			


			


			Dây thép


			kg


			0,24





			


			


			Gỗ kê, sàn công tác


			m3


			0,03





			


			


			Đá mài


			viên


			5





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			17,67





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			1,26





			


			


			Máy mài 2,7KW


			ca


			5





			


			


			Máy khác


			%


			5





			


			11








SB.60000  CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG, ỐP, LÁT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch, làm ẩm bề mặt kết cấu cũ, căng dây, dẫn cốt, đánh mốc, trộn vữa, trát, láng, ốp, lát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải trong phạm vi 30m



SB.61100  TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.611


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25


			0,30


			0,37





			


			10


			20


			30








SB.61200  TRÁT TƯỜNG TRONG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.612


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,18


			0,23


			0,25





			


			10


			20


			30








SB.61300  TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày trát (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.613


			Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,013


			0,018


			0,026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,57


			0,60


			0,66





			


			10


			20


			30








SB.61400  TRÁT XÀ DẦM, TRẦN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Xà dầm


			Trần





			SB.614


			Trát xà dầm, trần


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,018


			0,018





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,40


			0,58





			


			10


			20








Hướng dẫn áp dụng định mức: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì định mức vật liệu, nhân công được nhân lần lượt với hệ số kvl=1,25 và knc= 1,10



SB.61500  TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phào



đơn


			Phào kép


			Trát gờ chỉ





			SB.615


			Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,011


			0,013


			0,0026





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			9,5


			9,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,23


			0,29


			0,14





			


			10


			20


			30








SB.61600  TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.616


			Trát sênô, mái hắt, lam ngang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,012





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,28





			


			10








SB.61700  TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.617


			Trát vẩy tường chống vang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,042





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35





			


			10








SB.61800  PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Phun vữa xi măng cát vàng có phụ gia vào các kết cấu


			Trát vữa xi măng cát vàng





			


			


			


			


			


			Tường, cột


			Dầm, trần


			Kết cấu khác





			SB.618


			Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông, trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa



Phụ gia Sika


			m3


kg


			0,025



0,625


			0,025



-


			0,025



-


			0,025



-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			3


			3


			3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,035


			0,31


			0,34


			0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 120m3/h


			ca


			0,065


			-


			-


			-





			


			


			Máy phun vữa 9m3/h


			ca


			0,065


			-


			-


			-





			


			10


			20


			30


			40








Hướng dẫn áp dụng: Chiều dày bình quân lớp vữa trát, vữa phun trong định mức của công tác trên dày 2cm.



SB.62110  TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA BÊ TÔNG NHẸ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			0,5


			0,7


			1





			SB.621


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông nhẹ


			m3


			0,006


			0,008


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			0,23


			0,28





			


			11


			12


			13








			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			0,5


			0,7


			1





			SB.621


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa bê tông nhẹ


			m3


			0,006


			0,008


			0,011





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,3


			0,3


			0,3





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,14


			0,17


			0,20





			


			14


			15


			16








SB.62120  TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.621


			Trát tường ngoài


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25


			0,30


			0,37





			


			21


			22


			23








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			1,0


			1,5


			2,0





			SB.621


			Trát tường trong


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,012


			0,017


			0,023





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,18


			0,23


			0,25





			


			24


			25


			26








SB.62200  TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG



SB.62300  TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tay vịn cầu thang dày 2,5cm


			Trát thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng





			


			


			


			


			


			Dày 1 cm


			Dày 1,5cm





			SB.622


			Trát granitô tay vịn cầu thang


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,016


			0,016


			0,016





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			19,52


			14,39


			16,95





			


			


			Bột đá


			kg


			12,34


			7,19


			9,76





			SB.623


			Trát granitô thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng


			Xi măng trắng


			kg


			8,59


			7,76


			8,18





			


			


			Bột màu


			kg


			0,113


			0,108


			0,113





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,37


			1,25


			1,31





			


			10


			10


			20








SB.62400  TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trát tường


			Trát trụ, cột





			SB.624


			Trát granitô tường, trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,016


			0,016





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			16,95


			16,95





			


			


			Bột đá


			kg


			9,76


			9,76





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			8,18


			8,18





			


			


			Bột màu


			kg


			0,113


			0,113





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,85


			2,04





			


			10


			20








SB.62500  TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT, THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tường


			Trụ, cột


			Thành ô văng, sênô, lan can diềm chắn nắng





			SB.625


			Trát đá rửa


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,016


			0,016


			0,026





			


			


			Đá trắng nhỏ


			kg


			15,40


			15,40


			16,65





			


			


			Bột đá


			kg


			8,98


			8,98


			9,08





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			8,67


			8,67


			8,87





			


			


			Bột màu


			kg


			0,05


			0,05


			0,075





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			-





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,55


			0,95


			1,3





			


			10


			20


			30








SB.63000  CÔNG TÁC LÁNG VỮA



SB.63100  LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			2,0


			3,0





			SB.631


			Láng nền sàn không đánh màu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,026


			0,036





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08


			0,13





			


			10


			20








SB.63200  LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			2,0


			3,0





			SB.632


			Láng nền sàn có đánh màu


			Vật liệu



Vữa


			m3


			0,026


			0,036





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			0,307


			0,307





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,15





			


			10


			20








SB.63300  LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm


			Bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm


			Máng cáp, mương rãnh dày 1cm


			Hè dày 3cm





			SB.633


			Láng sênô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, máng cáp, mương rãnh, hè đường


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vữa


			m3


			0,013


			0,026


			0,013


			0,036





			


			


			Xi măng PCB30



Vật liệu khác


			kg



%


			-



0,5


			0,309



0,5


			-



0,5


			0,307



0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,14


			0,17


			0,14


			0,16





			


			10


			20


			30


			40








SB.64000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ 



SB.64100  ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,05


			≤0,06


			≤0,09


			≤0,16





			SB.641


			Ốp tường, trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,030


			1,030


			1,030


			1,030





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Xi măng


			kg


			0,663


			0,714


			0,765


			0,816





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,173


			0,163


			0,153


			0,143





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,55


			0,48


			0,45


			0,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7kW


			ca


			0,21


			0,21


			0,21


			0,21





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,25


			≤0,36


			≤0,40


			≤0,54





			SB.641


			Ốp tường, trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,030


			1,030


			1,030


			1,030





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,013


			0,013


			0,013


			0,013





			


			


			Xi măng


			kg


			0,867


			0,918


			1,020


			1,173





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,122


			0,122


			0,122


			0,133





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,39


			0,37


			0,36


			0,33





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7kW


			ca


			0,21


			0,21


			0,21


			0,21





			


			50


			60


			70


			80








SB.64200  ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,036


			≤0,048


			≤0,06


			≤0,023





			SB.642


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch



Xi măng


			m2


kg


			1,03



2,55


			1,03



2,55


			1,03



2,55


			1,03



2,55





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,52


			0,46


			0,44


			0,55





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,11


			0,11


			0,11


			0,11





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,045


			≤0,08


			≤0,075





			SB.642


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch



Xi măng


			m2


kg


			1,03



2,55


			1,03



2,55


			1,03



2,55





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,48


			0,41


			0,43





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,11


			0,11


			0,11





			


			50


			60


			70








SB.64300  ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện đá (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			< 0,50





			SB.643


			Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Đá 



Vữa


			m2


m3


			1,025



0,036


			1,025



0,036


			1,025



0,036





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,357


			0,357


			0,357





			


			


			Móc sắt


			cái


			25


			17


			9





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,20


			1,13


			1,05





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,26


			0,26


			0,26





			


			


			Máy khác


			%


			10


			5


			5





			


			10


			20


			30








SB.65000  CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ



SB.65100  LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 6x10,5x22cm



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.651


			Lát gạch đất sét nung 6x10,5x22 cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			40





			


			


			Vữa lót và gắn mạch


			m3


			0,026





			


			


			Vữa miết mạch


			m3


			0,0026





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,196





			


			10








SB.65200  LÁT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 5x10x20cm



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.652


			Lát gạch đất sét nung 5x10x20 cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			viên


			46





			


			


			Vữa gắn mạch


			m3


			0,026





			


			


			Vữa miết mạch


			m3


			0,0028





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,23





			


			10








SB.65300  LÁT NỀN, SÀN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,023


			≤0,04


			≤0,06


			≤0,09





			SB.653


			Lát nền, sàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,030


			1,030


			1,030


			1,030





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Xi măng


			kg


			0,867


			0,867


			0,867


			0,816





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,245


			0,204


			0,184


			0,163





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,21


			0,21


			0,20


			0,20





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,032


			0,032


			0,032


			0,032





			


			10


			20


			30


			40








Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện gạch (m2)





			


			


			


			


			≤0,16


			≤0,25


			≤0,27


			≤0,36


			≤0,54





			SB.653


			Lát nền, sàn


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,030


			1,030


			1,030


			1,030


			1,030





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Xi măng


			kg


			0,816


			0,765


			0,714


			0,663


			0,612





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,122


			0,102


			0,102


			0,102


			0,102





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,17


			0,17


			0,16


			0,14





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,037


			0,042


			0,042


			0,042


			0,042





			


			50


			60


			70


			80


			90








SB.65400  LÁT GẠCH XI MĂNG, GẠCH LÁ DỪA 



SB.65500  LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ



Thành phần công việc



- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sữa chữa cụ thể.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gạch xi măng


			Gạch lá dừa


			Gạch xi măng tự chèn chiều dày (cm)





			


			


			


			


			


			


			3,5


			5,5





			SB.654


			Lát gạch xi măng, gạch lá dừa


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Gạch xi măng 


			m2


			1,030


			-


			-


			-





			


			


			Gạch lá dừa 


			m2


			-


			1,030


			- 


			- 





			


			


			Gạch tự chèn 


			m2


			-


			-


			1,02


			1,02





			SB.655


			Lát gạch xi măng tự chèn


			Vữa lót


			m3 


			0,026


			0,026


			-


			-





			


			


			Vữa miết mạch


			m3


			- 


			0,003


			-


			-





			


			


			Xi măng


			kg


			0,082


			-


			-


			-





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,17


			0,18


			0,14


			0,15





			


			10


			20


			10


			20








SB.65600  LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiết diện đá (m2)





			


			


			


			


			≤ 0,16


			≤ 0,25


			< 0,50





			SB.656


			Lát đá cẩm thạch, hoa cương


			Vật liệu


			m2 


			1,03


			1,03


			1,03





			


			


			Đá Vữa


			m3


			0,026


			0,026


			0,026





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			0,51


			0,357


			0,255





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,40


			0,35


			0,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt gạch 1,7 kW


			ca


			0,16


			0,16


			0,16





			


			10


			20


			30








SB.65700  LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Kích thước gạch (cm)





			


			


			


			


			Gạch 4 lỗ 22x10,5x15


			Gạch 6 lỗ 22x15x10,5


			Gạch 10 lỗ 22x22x10,5





			SB.657


			Lát gạch chống nóng


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Gạch



Vữa miết mạch


			viên



m3


			40



0,0077


			29



0,0051


			21



0,0056





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,0260


			0,0260


			0,0257





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,23


			0,21


			0,20





			


			10


			20


			30








SB.65800  LÁT GẠCH VỈ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.658


			Lát gạch vỉ


			Vật liệu


			


			





			


			


			Gạch


			m2


			1,025





			


			


			Vữa lót


			m3


			0,0158





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			0,859





			


			


			Xi măng trắng


			kg


			2,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,23





			


			10








SB.70000  CÔNG TÁC LÀM MÁI, TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.



- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.



- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.



Hướng dẫn áp dụng và phạm vi định mức: Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo định mức riêng.



SB.71000  CÔNG TÁC LÀM MÁI



Hướng dẫn áp dụng và phạm vi định mức:



- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được định mức riêng.



- Trường hợp không sử dụng tấm úp nóc khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng hao phí vật liệu để úp nóc đã được định mức và mức hao phí nhân công được nhân với hệ số K = 0,9



- Tháo dỡ mái hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.



SB.71100  THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ngói 22v/m2


			Ngói 13v/m2





			


			


			


			


			Đóng li tô


			Lợp mái


			Đóng li tô


			Lợp mái





			SB.711


			Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Li tô 3x3cm 



Ngói


			m



viên


			4,73



-


			- 



22


			3,36



-


			- 



14





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			0,053


			-


			0,0302


			-





			


			


			Dây thép


			kg


			-


			0,0255


			-


			0,0255





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,14


			0,15


			0,12


			0,13





			


			11


			12


			21


			22








SB.71200  LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại tấm lợp





			


			


			


			


			Fibrô xi măng


			Tấm tôn


			Tấm nhựa





			SB.712


			Lợp thay thế mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Fibrô xi măng



Tôn múi


			m2


m2


			1,60



-


			- 



1,40


			-



-





			


			


			Tấm nhựa


			m2


			-


			-


			1,40





			


			


			Fibrô úp nóc


			m


			0,08


			-


			-





			


			


			Tôn úp nóc


			m


			-


			0,08


			0,08





			


			


			Đinh


			kg


			0,018


			-


			-





			


			


			Móc sắt đệm


			cái


			2,20


			3,2


			3,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,10


			0,08





			


			11


			12


			13








SB.72000  LÀM TRẦN



SB.72100  LÀM TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần gỗ dán, ván ép





			SB.721


			Làm trần gỗ dán


			Gỗ dán, ván ép


			m2


			1,15





			


			


			Gỗ nẹp


			m


			4,0





			


			


			Đinh các loại


			kg


			0,07





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,023





			


			11








SB.72000  LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thi công trần phẳng


			Thi công trần giật cấp





			SB.722


			Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thép mạ kẽm U25


			m


			1,115


			1,197





			


			


			Thép mạ kẽm C14


			m


			2,364


			2,624





			


			


			Thép mạ kẽm V20x22


			m


			0,371


			0,446





			SB.723


			Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao


			Tấm thạch cao 9mm


			m2


			1,07


			1,07





			


			


			Tiren + Ecu 6


			bộ


			1,09


			1,19





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,5


			2,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,41


			0,48





			


			11


			11








SB.72400  THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA



Đơn vị tính: 1 m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trần bằng tấm nhựa





			SB.724


			Thi công trần bằng tấm nhựa


			Vật liệu



Tấm nhựa+khung xương



Vật liệu khác



Nhân công nhóm 3


			


			





			


			


			


			m2


			1,071





			


			


			


			%


			3,0





			


			


			


			công


			0,15





			


			10








SB.73000  LÀM VÁCH NGĂN, KHUNG GỖ, MẶT SÀN GỖ 



SB.73100  LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP



SB.73200  LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT 



SB.73300  LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vách ngăn ván ép


			Gỗ ván ghép khít


			Gỗ ván chồng mí





			


			


			


			


			


			Chiều dày gỗ (cm)





			


			


			


			


			


			1,5


			2,0


			1,5


			2,0





			SB.731 


			Làm vách ngăn bằng ván ép


			Vật liệu 


			


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ 


			m3 


			0,002


			0,017


			0,023


			0,020


			0,026





			SB.732


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít


			Ván ép


			m2 


			1,122


			- 


			-


			- 


			- 





			


			


			Đinh các loại


			kg 


			0,153


			0,153


			0,153


			0,153


			0,153





			SB.733


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35


			0,44


			0,44


			0,67


			0,67





			


			11


			11


			12


			11


			12








SB.73400  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ



SB.73500  GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chân tường


			Tay vịn cầu thang





			


			


			


			


			Kích thước (cm)





			


			


			


			


			2x10


			2x20


			8x10


			8x14





			SB.734


			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			SB.735


			Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


			Gỗ xẻ


			m3


			0,002


			0,005


			0,009


			0,013





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,16


			0,20


			0,46


			0,56





			


			11


			12


			11


			12








SB.73600  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN 



SB.73700  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			Khung gỗ dầm sàn, dầm trần





			SB.736


			Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn.


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3 


			1,142


			1,142





			


			


			Đinh các loại


			kg


			3,06


			3,06





			SB.737


			Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn, dầm trần


			Nhân công nhóm 3


			công


			6,9


			8,63





			


			11


			11








SB.73800  LÀM MẶT SÀN GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ván dày 2cm


			Ván dày 3cm





			SB.738


			Làm mặt sàn gỗ


			Vật liệu



Gỗ xẻ



Đinh các loại



Nhân công nhóm 3


			


			


			





			


			


			


			m3


			0,023


			0,036





			


			


			


			kg


			0,153


			0,153





			


			


			


			công


			0,87


			0,87





			


			11


			12








Quy định áp dụng định mức: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì hao phí nhân công được bổ sung 0,15 công/m2


SB.74000  LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG KHÁC 



SB.74100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm 



SB.74200  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đóng mắt cáo


			Đóng diềm mái





			


			


			


			


			Kích thước lỗ (cm)


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			5x5


			10x10


			2


			3





			SB.741


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ.


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Gỗ xẻ


			m3 


			0,01


			0,007


			0,023


			0,036





			SB.742


			Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ


			Đinh các loại


			kg


			0,204


			0,204


			0,102


			0,102





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,97


			0,85


			0,35


			0,38





			


			11


			12


			11


			12








SB.74300  DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.743


			Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Foocmica


			m2


			1,122





			


			


			Keo dán


			kg


			0,153





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,12





			


			11








SB.74400  DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG ≤ 3cm



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.744


			Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤ 3cm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Foocmica


			m2


			0,034





			


			


			Keo dán


			kg


			0,005





			


			


			Vật liệu khác


			%


			3,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,06





			


			11








SB.80000  CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC



SB.81000  QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, DUNG DỊCH CHỐNG THẤM, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.



Quy định áp dụng và phạm vi định mức:



- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.



- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.



SB.81100  QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 nước trắng



2 nước màu


			3 nước trắng





			SB.811


			Quét vôi các kết cấu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bột màu


			kg


			0,02


			-





			


			


			Vôi cục


			kg


			0,306


			0,322





			


			


			Phèn chua


			kg


			0,006


			0,006





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,04


			0,04





			


			11


			12








SB.81200  QUÉT NƯỚC XI MĂNG



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.812


			Quét nước xi măng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Xi măng PCB30


			kg


			1,153





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,035





			


			11








SB.81300  QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊNÔ, Ô VĂNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; Quét 3 nước dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.813


			Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dung dịch chống thấm 


			kg


			2,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,035





			


			11








SB.81400  CÔNG TÁC BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp bả





			


			


			


			


			Vào tường


			Vào cột, dầm, trần





			SB.814


			Bả bằng bột bả vào các kết cấu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bột bả


			kg


			0,671


			0,671





			


			


			Giấy ráp


			m2


			0,02


			0,02





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,104


			0,127





			


			11


			12








SB.81510  QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp giấy 1 lớp nhựa


			2 lớp giấy 2 lớp nhựa


			2 lớp giấy 3 lớp nhựa


			3 lớp giấy 4 lớp nhựa





			SB.815


			Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa bi tum số 4


			kg


			1,607


			3,213


			4,82


			6,426





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,273


			2,546


			2,546


			3,819





			


			


			Bột đá


			kg


			0,923


			1,845


			2,768


			3,69





			


			


			Củi đun


			kg


			1,53


			3,06


			4,59


			6,12





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,322


			0,46


			0,541


			0,587





			


			11


			12


			13


			14








SB.81520  QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			1 lớp bao tải 2 lớp nhựa


			2 lớp bao tải 3 lớp nhựa





			SB.815


			Quét nhựa bi tum và dán bao tải


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Nhựa bi tum số 4 



Bao tải


			kg 



m2


			3,213



1,224


			4,82



2,448





			


			


			Bột đá


			kg


			1,846


			2,769





			


			


			Củi đun


			kg


			3,06


			4,08





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,575


			0,874





			


			21


			22








SB.82000  CÔNG TÁC SƠN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bộ phận kết cấu, sơn bảo vệ bề mặt bộ phận kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.82100  SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn kết cấu gỗ





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.821


			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,11


			0,11





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,075


			0,148





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,058


			0,078





			


			10


			20








SB.82200  SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn sắt thép





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.822


			Sơn sắt thép bằng sơn các loại


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,115


			0,115





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,111


			0,214





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,082


			0,108





			


			10


			20








SB.82300  SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.823


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,159


			0,159





			


			


			Sơn phủ


			kg


			0,164


			0,328





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,058


			0,082





			


			10


			20








SB.82400  SƠN KÍNH



SB.82410  SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.824


			Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Dung dịch sơn cách nhiệt


			lít


			0,018





			


			


			Sơn cách nhiệt


			kg


			0,034





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,092





			


			11








SB.82500  SƠN KẾT CẤU DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG



SB.82510  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm, trần, cột, tường trong nhà


			Tường ngoài nhà





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.825


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn lót nội thất 



Sơn lót ngoại thất


			lít 



lít


			0,124



-


			0,124



-


			- 



0,121


			- 



0,121





			


			


			Sơn phủ nội thất


			lít


			0,106


			0,206


			-


			-





			


			


			Sơn phủ ngoại thất


			lít


			-


			-


			0,10


			0,193





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,048


			0,069


			0,053


			0,076





			


			11


			12


			13


			14








SB.82520  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dầm, trần, cột, tường trong nhà


			Tường ngoài nhà





			


			


			


			


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ


			1 nước lót, 1 nước phủ


			1 nước lót, 2 nước phủ





			SB.825


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn lót nội thất 



Sơn lót ngoại thất


			lít 



lít


			0,158



-


			0,158



-


			- 



0,153


			- 



0,153





			


			


			Sơn phủ nội thất


			lít


			0,130


			0,252


			-


			-





			


			


			Sơn phủ ngoại thất


			lít


			-


			-


			0,121


			0,242





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,053


			0,076


			0,059


			0,084





			


			21


			22


			23


			24








SB.82610  SƠN SILICÁT VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ (1 LỚP LÓT, 2 LỚP PHỦ)



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn vào tường


			Sơn vào cột, dầm, trần





			SB.826


			Sơn silicát vào các kết cấu đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ)


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn


			kg


			0,37


			0,37





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,0


			1,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,08


			0,10





			


			11


			12








SB.82620  SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn vào cột, bản mã cột


			Sơn vào dầm xà, bản mã dầm


			Sơn vì kèo


			Sơn cầu thang, lan can, sàn thao tác


			Sơn kết cấu thép khác





			SB.826


			Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự 


			kg


			1,05


			1,05


			1,05


			1,05


			1,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			2,5


			2,5


			1,5


			2,0





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,24


			0,27


			0,29


			0,26


			0,25





			


			21


			22


			23


			24


			25








SB.82630  SƠN CHỐNG RỈ, SƠN PHỦ VỎ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vỏ bao che thiết bị


			Sơn trực tiếp lên vỏ thiết bị


			Sơn thiết bị khác





			


			


			


			


			Trong nhà


			Ngoài nhà


			Trong nhà


			Ngoài nhà


			





			SB.826


			Sơn chống rỉ, sơn phủ vỏ thiết bị, vỏ bao che thiết bị


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Sơn chống rỉ mau khô


			kg


			0,142


			0,170


			0,152


			0,180


			0,170





			


			


			Sơn màu 2 nước 


			kg


			0,256


			0,306


			0,273


			0,324


			0,306





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5


			5


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,28


			0,30


			0,29


			0,313


			0,285





			


			31


			32


			33


			34


			35








SB.83000  ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, đánh giấy nháp mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bả matit khe nứt, lõ xoa bột đá, đánh vecni đúng yêu cầu kỹ thuật, pha cồn, thu dọn nơi làm việc. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phế thải đúng mơi quy định.



SB.83100  ĐÁNH VECNI TAMPON 



SB.83200  ĐÁNH VECNI COBALT



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vecni Tampon


			Vecni cobalt





			


			


			


			


			Gỗ dạng tấm


			Gỗ dạng thanh


			Gỗ dạng tấm


			Gỗ dạng thanh





			SB.831


			Đánh vecni tampon


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Phấn talic



Bột màu


			kg



kg


			0,022



0,01


			0,022



0,01


			0,0022



0,01


			0,0022



0,01





			


			


			Giấy nháp thô


			m2


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			


			


			Giấy nháp mịn


			m2


			0,02


			0,02


			0,02


			0,02





			SB.832


			Đánh vecni cobalt


			Dầu bóng


			kg


			-


			-


			0,17


			0,17





			


			


			Vecni



Cồn 90º


			kg



lít


			0,044



0,28


			0,044



0,28


			-



-


			-



-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,48


			0,59


			0,41


			0,53





			


			11


			12


			11


			12








SB.84100  CẮT VÀ LẮP KÍNH



Thành phần công việc :



- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



- Lau sạch tấm kính.



- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.



- Tính toán chiều cắt.



- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matít hay bằng đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matít.



- Thu dọn nơi làm việc



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày kính ≤7mm





			


			


			


			


			Gắn bằng matít


			Đóng bằng nẹp gỗ vào cửa, vách gỗ





			


			


			


			


			Cửa, vách dạng thường


			Cửa, vách dạng phức tạp


			





			SB.841


			Cắt và lắp kính


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Kính


			m2


			1,13


			1,13


			1,13





			


			


			Matít


			kg


			0,4


			0,4


			-





			


			


			Đinh


			kg


			-


			-


			0,021





			


			


			Nẹp gỗ


			m


			-


			-


			3,6





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,25


			0,32


			0,22





			


			11


			12


			21








SB.84200  LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHOÁ, CHỐT...)



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.



- Đục lỗ, đặt khoá, đặt ke, chốt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chốt ngang, dọc (1chốt)


			Crêmôn (1bộ)


			Bộ ke (1bộ 4 cái)





			


			


			


			


			


			Cửa sổ


			Cửa đi


			Cửa Sổ


			Cửa đi





			SB.842


			Lắp các loại phụ kiện của cửa


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,03


			0,06


			0,07


			0,16


			0,17





			


			11


			21


			22


			31


			32








Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Lắp ổ khoá chìm 2 tay nắm


			Lắp chốt dọc chìm trong cửa


			Lắp móc gió





			SB.842


			Lắp các loại phụ kiện của cửa


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,33


			0,15


			0,01





			


			41


			51


			61








Phạm vi áp dụng: Hao phí vật liệu ke, khoá, chốt hãm … và vật liệu khác phục vụ lắp đặt được tính riêng.



SB.85000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG



Thành phần công việc:



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần sửa chữa, bọc lại lớp bảo ôn theo yêu cầu kỹ thuật.



SB.85110  THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.851


			Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bông khoáng dày 40 mm


			m3


			0,041





			


			


			Giấy dầu


			m2


			1,173





			


			


			Băng vải thủy tinh


			cuộn


			1,04





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,35





			


			11








SE.85120  THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH



Đơn vị tính: m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Độ dày lớp bông thuỷ tinh (mm)





			


			


			


			


			25


			50





			SB.851


			Thay thế lớp bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Bông thuỷ tinh



Đinh ghim


			m3


cái


			0,027



22


			0,054



22





			


			


			Keo dán


			kg


			0,037


			0,037





			


			


			Băng dính giấy bạc


			cuộn


			0,128


			0,134





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,52


			0,71





			


			21


			22








SB.85200  THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25MM)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,043



2,490


			0,047



2,650


			0,052



2,810





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,145


			0,151


			0,157





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,82


			0,92


			0,98





			


			11


			12


			13








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp  bọc 25mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,059



3,035


			0,066



3,291


			0,077



3,611


			0,095



4,251


			0,105



4,572





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,166


			0,176


			0,189


			0,214


			0,226





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,05


			1,15


			1,22


			1,36


			1,44





			


			14


			15


			16


			17


			18








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,124



5,212


			0,148



6,013


			0,172



6,814


			0,220



8,415


			0,268



10,016





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,251


			0,283


			0,314


			0,377


			0,440





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,55


			1,67


			1,71


			1,81


			1,85





			


			19


			20


			21


			22


			23








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,316



11,618


			0,364



13,219


			0,412



14,821


			0,460



16,422


			0,509



18,023





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,503


			0,566


			0,628


			0,692


			0,754





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,96


			2,03


			2,15


			2,36


			2,46





			


			24


			25


			26


			27


			28








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			SB.852


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			0,605


			0,701


			0,797


			0,893


			0,989





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			21,226


			24,429


			27,632


			30,835


			34,037





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,880


			1,006


			1,131


			1,257


			1,383





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,91


			3,16


			3,28


			3,46


			3,94





			


			29


			30


			31


			32


			33








SB.85300  THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30MM)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,056



2,810


			0,062



2,970


			0,067



3,130





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,157


			0,163


			0,169





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,98


			1,10


			1,17





			


			11


			12


			13








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp  bọc 30mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,075



3,355


			0,085



3,611


			0,096



3,931


			0,119



4,572


			0,131



4,892





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,179


			0,189


			0,201


			0,226


			0,239





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,26


			1,38


			1,46


			1,63


			1,73





			


			14


			15


			16


			17


			18








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp  bọc 30mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,154



5,532


			0,183



6,333


			0,211



7,134


			0,269



8,735


			0,327



10,337





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,264


			0,296


			0,326


			0,390


			0,453





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,86


			2,01


			2,05


			2,17


			2,28





			


			19


			20


			21


			22


			23








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3 



m2


			0,385



11,938


			0,443



13,539


			0,500



15,141


			0,558



16,742


			0,615



18,344





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,515


			0,578


			0,642


			0,704


			0,767





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,35


			2,44


			2,58


			2,84


			2,96





			


			24


			25


			26


			27


			28








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			SB.853


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			0,730


			0,846


			0,961


			1,076


			1,191





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			21,546


			24,749


			27,952


			31,155


			34,358





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,893


			1,018


			1,144


			1,270


			1,395





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,5


			3,7


			3,9


			4,09


			5,4





			


			29


			30


			31


			32


			33








SB.85400  THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50MM)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,129



4,091


			0,139



4,251


			0,148



4,412





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,207


			0,214


			0,220





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,15


			1,29


			1,36





			


			11


			12


			13








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp  bọc 50mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,161



4,636


			0,177



4,892


			0,196



5,212


			0,235



5,853


			0,254



6,173





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,228


			0,239


			0,251


			0,276


			0,289





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,47


			1,61


			1,73


			1,86


			2,01





			


			14


			15


			16


			17


			18








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp  bọc 50mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,293



6,814


			0,341



7,614


			0,389



8,415


			0,485



10,016


			0,580



11,618





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,314


			0,346


			0,377


			0,440


			0,503





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,16


			2,34


			2,40


			2,54


			2,66





			


			19


			20


			21


			22


			23








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			0,676


			0,773


			0,869


			0,965


			1,061





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			13,219


			14,821


			16,422


			18,023


			19,625





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,566


			0,628


			0,692


			0,754


			0,817





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,74


			2,84


			3,02


			3,31


			3,45





			


			24


			25


			26


			27


			28








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			SB.854


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3 



m2


			1,254



22,828


			1,445



26,030


			1,637



29,233


			1,830



32,436


			2,022



35,639





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,942


			1,069


			1,194


			1,320


			1,445





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,07


			4,42


			4,59


			5,48


			6,32





			


			29


			30


			31


			32


			33








SB.85500  THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100MM)



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			15


			20


			25





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,446



7,294


			0,465



7,454


			0,485



7,614





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,334


			0,340


			0,346





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,39


			1,56


			1,66





			


			11


			12


			13








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			32


			40


			50


			69


			80





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,511



7,839


			0,543



8,095


			0,580



8,415


			0,658



9,056


			0,696



9,376





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,355


			0,364


			0,377


			0,402


			0,415





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,78


			1,96


			2,07


			2,31


			2,44





			


			14


			15


			16


			17


			18








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			100


			125


			150


			200


			250





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng



Lưới thép d=10x10


			m3


m2


			0,773



10,016


			0,869



10,817


			0,965



11,618


			1,157



13,219


			1,349



14,821





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,440


			0,471


			0,503


			0,566


			0,628





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			2,63


			2,85


			2,91


			3,08


			3,23





			


			19


			20


			21


			22


			23








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			300


			350


			400


			450


			500





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			1,541


			1,734


			1,926


			2,118


			2,310





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			16,422


			18,023


			19,625


			21,226


			22,828





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			0,692


			0,754


			0,817


			0,880


			0,942





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			3,34


			3,45


			3,66


			4,02


			4,19





			


			24


			25


			26


			27


			28








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phi


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			600


			700


			800


			900


			1000





			SB.855


			Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm)


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			





			


			


			Bông khoáng


			m3


			2,695


			3,078


			3,463


			3,847


			4,232





			


			


			Lưới thép d=10x10


			m2


			26,030


			29,188


			32,436


			35,639


			38,842





			


			


			Dây thép d=1mm


			kg


			1,069


			1,194


			1,320


			1,445


			1,572





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1


			0,1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			4,95


			5,37


			5,58


			6,65


			7,67





			


			29


			30


			31


			32


			33








SB.85600  THAY THẾ LỚP BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP



Đơn vị tính: 10m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			6,4


			9,5


			12,7


			15,9





			SB.856


			Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ống cách nhiệt xốp


			m


			10,251


			10,251


			10,251


			10,251





			


			


			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			0,820


			1,217


			1,627


			2,037





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,01


			0,01


			0,01


			0,01





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,5


			0,5


			0,6


			0,6





			


			11


			12


			13


			14








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			19,1


			22,2


			25,4


			28,6


			31,8





			SB.856


			Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu



Ống cách nhiệt xốp 



Băng cuốn bảo ôn 



Vật liệu khác



Nhân công nhóm 3


			m



cuộn



%



công


			10,251



2,447



0,1



0,64


			10,251



2,844



0,1



0,67


			10,251



3,254



0,1



0,72


			10,251



3,664



0,1



0,74


			10,251



4,074



0,1



0,75





			


			15


			16


			17


			18


			19








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			34,9


			38,1


			41,3


			54


			66,7





			SB.856


			Thay thế lớp bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			Vật liệu



Ống cách nhiệt xốp 



Băng cuốn bảo ôn 



Vật liệu khác



Nhân công nhóm 3


			m



cuộn



%



công


			10,251



4,471



0,1



0,76


			10,251



4,881



0,1



0,79


			10,251



5,291



0,1



0,80


			10,251



6,918



0,1



0,88


			10,251



8,546



0,1



0,94





			


			20


			21


			22


			23


			24








SB.90000  CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, PHẾ THẢI



Hướng dẫn áp dụng:



- Trong định mức các công tác sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi quy định. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung định mức vận chuyển tiếp theo quy định trong bảng định mức.



- Các phế thải sau khi phá hoặc tháo dỡ trong định mức đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức hao phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bảng định mức để tính toán bổ sung định mức hao phí.



- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các hao phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tuỳ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.



- Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng và phế thải bằng thủ công được sử dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng thủ công trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.



SB.91000  BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI, PHẾ THẢI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, đổ vật liệu đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, phế thải


			Đơn vị


			Bốc xếp


			Vận chuyển bằng thủ công - Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			10m khởi điểm


			10m tiếp theo





			SB.911


			Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ


			m3


			0,161


			0,086


			0,009





			SB.912


			Đất các loại


			m3


			0,196


			0,101


			0,012





			SB.913


			Sỏi, đá dăm các loại


			m3


			0,276


			0,086


			0,010





			SB.914


			Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng


			m3


			0,380


			0,101


			0,012





			SB.915


			Vận chuyển phế thải các loại


			m3


			0,270


			0,170


			0,018





			


			11


			21


			22








SB.92000-SB.93000  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU KHÁC, CẤU KIỆN BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



- Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào phương tiện vận chuyển và vận chuyển, xếp vật liệu đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Nhân công nhóm 1



Đơn vị tính: công



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, phế thải


			Đơn vị


			Bốc xếp


			Vận chuyển bằng thủ công - Cự ly vận chuyển





			


			


			


			


			10m khởi điểm


			10m tiếp theo





			SB.921


			Xi măng bao


			tấn


			0,299


			0,086


			0,009





			SB.922


			Gạch xây các loại (trừ gạch Block bê tông rỗng, gạch bê tông khí chưng áp và gạch tương tự)


			1000v


			0,748


			0,086


			0,009





			SB.923


			Gạch ốp, lát các loại


			100m2


			0,449


			0,044


			0,005





			SB.924


			Đá ốp lát các loại


			100m2


			0,482


			0,044


			0,005





			SB.925


			Sắt thép các loại


			tấn


			0,633


			0,093


			0,010





			SB.926


			Gỗ các loại


			m3


			0,265


			0,058


			0,007





			SB.927


			Tre, cây chống


			100cây


			1,403


			0,072


			0,008





			SB.928


			Ngói các loại


			1000v


			0,874


			0,104


			0,012





			SB.931


			Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 50kg


			tấn


			0,305


			0,136


			0,017





			SB.932


			Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 100kg


			tấn


			0,340


			0,143


			0,018





			SB.933


			Cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤ 200kg


			tấn


			0,377


			0,150


			0,019





			


			11


			21


			22








Quy định áp dụng định mức:



- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề.



- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 7º, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức điều chỉnh theo bảng hệ số sau:



			Stt


			Địa hình cho công tác vận chuyển


			Hệ số





			1


			Đường độ dốc ≤ 10º


			1,20





			2


			Đường độ dốc ≤ 15º


			1,35





			3


			Đường độ dốc ≤ 20º


			1,70





			4


			Đường độ dốc ≤ 25º


			2,00





			5


			Đường độ dốc ≤ 30º


			2,50





			6


			Đường gồ ghề, lởm chởm


			1,50





			7


			Đường trơn, lầy lún


			2,50








SB.94000  VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI BẰNG Ô TÔ



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Đơn vị


			Số lượng





			SB.941


			Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 0,5 tấn


			ca


			0,116





			SB.942


			- nt - ôtô 2,5 tấn


			ca


			0,034





			SB.943


			- nt - ôtô 5 tấn


			ca


			0,020





			SB.944


			- nt - ôtô 7 tấn


			ca


			0,015





			SB.945


			Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 0,5 tấn


			ca


			0,070





			SB.946


			- nt - ôtô 2,5 tấn


			ca


			0,020





			SB.947


			- nt - ôtô 5 tấn


			ca


			0,010





			SB.948


			- nt - ôtô 7 tấn


			ca


			0,006





			


			11








CHƯƠNG III



CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ



SE.10000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ



SE.11100  ĐÀO BỎ MẶT ĐƯỜNG NHỰA



Thành phần công việc :



Chuẩn bị, đào bỏ mặt đường bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm vi 100m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày (cm)





			


			


			


			


			≤10


			>10





			SE.111


			Đào bỏ mặt đường nhựa


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,10


			0,22





			


			11


			12








SE.11200  CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT



Thành phần công việc :



Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. Vận chuyển trong phạm vi 100m, thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp cắt (cm)





			


			


			


			


			≤5


			≤6


			≤7





			SE.112


			Cắt mặt đường bê tông asphalt


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Lưỡi cắt bê tông loại 356mm


			cái


			0,25


			0,30


			0,35





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,76


			2,00


			2,30





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy cắt bê tông MCD 218


			ca


			0,22


			0,25


			0,29





			


			11


			12


			13








SE.11310  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT, THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào mặt đường cũ, san phẳng đáy, đầm nén, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thủ công kết hợp cơ giới





			


			


			


			


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			10


			12


			14


			15





			SE.113


			Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm lớp hao mòn bằng đá mạt, thi công bằng thủ công kết hợp cơ giới


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 4 x 6



Đá 2 x 4


			m3


m3


			1,38



0,035


			1,654



0,046


			1,93



0,053


			2,07



0,056





			


			


			Đá 1 x 2


			m3


			0,035


			0,046


			0,053


			0,056





			


			


			Đá mạt


			m3


			0,202


			0,202


			0,202


			0,202





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			2,50


			2,56


			2,65


			2,71





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu 10T


			ca


			0,146


			0,165


			0,198


			0,206





			


			


			Ô tô 5T


			ca


			0,008


			0,008


			0,008


			0,008





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			14








SE.11320  VÁ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG HẠT MỊN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			4


			5


			6


			7





			SE.113


			Vá mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa nóng


			tấn


			1,070


			1,258


			1,49


			1,766





			


			


			Nhựa đường


			kg


			9,45


			9,63


			9,81


			9,99





			


			


			Lưỡi cắt bê tông


			cái 


			0,049


			0,049


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,14


			1,25


			1,32


			1,41





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10T


			ca


			0,018


			0,02


			0,026


			0,028





			


			


			Máy cắt bê tông MCD 218


			ca


			0,22


			0,23


			0,25


			0,29





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,024


			0,024


			0,026


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			21


			22


			23


			24








SE.11330  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NGUỘI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			4


			5


			6


			7





			SE.113


			Vá mặt đường bằng bê tông nhựa nguội


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Bê tông nhựa nguội


			tấn


			0,976


			1,146


			1,36


			1,612





			


			


			Nhựa đường


			kg


			9,45


			9,63


			9,81


			9,99





			


			


			Lưỡi cắt bê tông 


			cái 


			0,049


			0,049


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			1,17


			1,32


			1,38


			1,49





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10T


			ca


			0,02


			0,02


			0,024


			0,024





			


			


			Máy cắt bê tông MCD 218


			ca


			0,22


			0,23


			0,25


			0,29





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,024


			0,024


			0,026


			0,026





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			31


			32


			33


			34








SE.11340  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ TRỘN NHỰA PHA DẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám, rải đá trộn nhựa pha dầu, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			4


			5


			6


			7





			SE.113


			Vá mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá trộn nhựa pha dầu


			tấn


			1,148


			1,35


			1,6


			1,898





			


			


			Nhựa đường


			kg


			8,926


			9,096


			9,266


			9,435





			


			


			Cát vàng


			kg 


			78,534


			78,534


			78,534


			78,534





			


			


			Lưỡi cắt bê tông


			cái


			0,049


			0,049


			0,05


			0,05





			


			


			Nhân công nhóm 2


			 công


			1,04


			1,17


			1,23


			1,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10T


			ca


			0,004


			0,004


			0,006


			0,008





			


			


			Máy cắt bê tông MCD 218


			ca


			0,22


			0,23


			0,25


			0,29





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,023


			0,023


			0,024


			0,024





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			41


			42


			43


			44








SE.11350  VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường cũ, san phẳng, đầm nén, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)





			


			


			


			


			4


			5


			6


			7





			SE.113


			Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2


			m3


			0,614


			0,736


			0,878


			1,044





			


			


			Đá 0,5x1 (hoặc cát sạn)


			m3


			0,094


			0,094


			0,094


			0,094





			


			


			Nhựa đường 



Lưỡi cắt bê tông


			kg 



cái


			47,97



0,049


			47,97



0,049


			47,97



0,05


			47,97



0,05





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,10


			1,24


			1,30


			1,40





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Máy lu bánh thép 10T


			ca


			0,0366


			0,0454


			0,0564


			0,0706





			


			


			Máy cắt bê tông MCD 218


			ca


			0,22


			0,23


			0,25


			0,29





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,126


			0,126


			0,126


			0,126





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2


			2





			


			51


			52


			53


			54








SE.11400  TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11410  TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1 KG/M2


Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa 1,1 kg/m2





			


			


			


			


			Nhựa pha dầu


			Nhũ tương nhựa





			


			


			


			


			Thủ công


			Cơ giới


			Thủ công


			Cơ giới





			SE.114


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đặc 


			kg 


			8,15


			8,15


			-


			-





			


			


			Dầu hỏa


			lít


			4,796


			4,796


			-


			-





			


			


			Nhũ tương gốc axit loại 60% 


			kg


			-


			-


			11,99


			11,99





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,24


			0,08


			0,19


			0,03





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Xe tưới nhựa 


			ca


			-


			0,0056


			-


			0,0056





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,022


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			-


			10


			-


			10





			


			11


			12


			13


			14








SE.11420  TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5 kg/m2


Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m2





			


			


			


			


			Nhựa pha dầu


			Nhũ tương nhựa





			


			


			


			


			Thủ công


			Cơ giới


			Thủ công


			Cơ giới





			SE.114


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường


			Vật liệu 


			


			


			


			


			





			


			


			Nhựa đặc 


			kg 


			4,7


			4,7


			-


			-





			


			


			Dầu hỏa


			lít


			2,40


			2,40


			-


			-





			


			


			Nhũ tương gốc axit loại 60% 


			kg


			-


			-


			5,45


			5,45





			


			


			Nhân công nhóm 2 


			công


			0,15


			0,047


			0,172


			0,02





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Xe tưới nhựa 


			ca


			-


			0,0033


			-


			0,0033





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,013


			-


			-


			-





			


			


			Máy khác


			%


			-


			10


			-


			10





			


			21


			22


			23


			24








SE.11500  LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ



Thành phần công việc:



Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11510  LÁNG NHỰA MỘT LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Láng nhựa một lớp





			


			


			


			


			Nhựa 0,7 kg/m2


			Nhựa 0,9 kg/m2





			


			


			


			


			Tuới bằng thủ công


			Tưới bằng máy


			Tuới bằng thủ công


			Tưới bằng máy





			SE.115


			Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá mạt 0,015÷1 hoặc cát


			m3


			0,055


			0,055


			0,073


			0,073





			


			


			Nhựa đường


			kg


			7,63


			7,63


			9,63


			9,63





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,12


			0,08


			0,14


			0,1





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Xe tưới nhựa


			ca


			-


			0,005


			-


			0,0066





			


			


			Máy lu 8,5T


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,02


			-


			0,025


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			11


			12


			13


			14








			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Láng nhựa một lớp





			


			


			


			


			Nhựa 1,1 kg/m2


			Nhựa 1,5 kg/m2





			


			


			


			


			Tưới bằng thủ công


			Tưới bằng máy


			Tưới bằng thủ công


			Tưới bằng máy





			SE.115


			Láng một lớp nhựa trên mặt đường cũ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá mạt 0,015÷1 hoặc cát


			m3


			0,103


			0,103


			0,166


			0,166





			


			


			Nhựa đường


			kg


			11,77


			11,77


			16,05


			16,05





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,2


			0,12


			0,27


			0,162





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Xe tưới nhựa


			ca


			-


			0,008


			-


			0,01





			


			


			Máy lu 8,5T


			ca


			0,021


			0,021


			0,021


			0,021





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,03


			-


			0,04


			-





			


			


			Máy khác


			%


			5


			5


			5


			5





			


			15


			16


			17


			18








SE.11520  LÁNG NHỰA HAI LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Láng nhựa hai lớp





			


			


			


			


			Nhựa 2,5 kg/m2


			Nhựa 3 kg/m2





			


			


			


			


			Tuới bằng thủ công


			Tưới bằng máy


			Tuới bằng thủ công


			Tưới bằng máy





			SE.115


			Láng 2 lớp nhựa trên mặt đường cũ


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Đá 1x2



Đá mạt 0,015 ÷1


			m3


m3


			0,15



0,15


			0,15



0,15


			0,15



0,17


			0,15



0,17





			


			


			Nhựa đường


			kg


			26,75


			26,75


			32,1


			32,1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,38


			0,228


			0,46


			0,276





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			





			


			


			Xe tưới nhựa


			ca


			-


			0,013


			-


			0,015





			


			


			Máy lu 8,5T


			ca


			0,03


			0,03


			0,03


			0,03





			


			


			Nồi nấu nhựa


			ca


			0,05


			-


			0,06


			-





			


			21


			22


			23


			24








SE.11600  LẤP HỐ SỤP, HỐ SÌNH LÚN CAO SU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng cát


			Bằng đất cấp phối tự nhiên


			Bằng đá 0÷4cm





			SE.116


			Lấp hố sụp, hố sình lún cao su


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Cát


			m3


			1,22


			-


			-





			


			


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			-


			1,4


			-





			


			


			Đá ≤4cm


			m3


			-


			-


			1,319





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,56


			0,85


			0,95





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Ô tô tưới nước 5m3


			ca


			0,002


			0,002


			0,002





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			0,033


			0,033


			0,033





			


			11


			12


			13








SE.11700  SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6, ĐẤT CHỌN LỌC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.11710  SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4x6



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sửa nền, móng đường





			


			


			


			


			Bằng cát


			Bằng đá xô bồ


			Bằng đá dăm 4x6





			


			


			


			


			Thủ công


			Thủ công kết hợp máy


			Thủ công


			Thủ công kết hợp máy


			Thủ công


			Thủ công kết hợp máy





			SE.117


			Sửa nền, móng đường bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6


			Vật liệu


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cát



Đá xô bồ


			m3


m3


			1,38



-


			1,38



-


			- 



1,32


			- 



1,32


			-



-


			-



-





			


			


			Đá dăm 4x6


			m3


			-


			-


			-


			-


			1,32


			1,32





			


			


			Nước


			m3


			0,15


			0,15


			-


			-


			-


			-





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,67


			0,19


			0,64


			0,32


			1,0


			0,3





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			-


			0,15


			-


			-


			-


			0,35





			


			


			Máy lu 8,5T


			ca


			-


			-


			-


			0,073


			-


			-





			


			11


			12


			13


			14


			15


			16








SE.11720  SỬA NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ công





			


			


			


			


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			SE.117


			Sửa nền, móng đường bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,87


			0,99


			1,18





			


			21


			22


			23








			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thủ công kết hợp máy





			


			


			


			


			Độ chặt yêu cầu





			


			


			


			


			K=0,85


			K=0,90


			K=0,95





			SE.117


			Sửa nền, móng đường bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,35


			0,40


			0,68





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Máy đầm cóc


			ca


			0,21


			0,24


			0,27





			


			24


			25


			26








SE.11800  BỔ SUNG NẮP RÃNH BÊ TÔNG, NẮP HỐ GA



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, thay thế tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			Nắp rãnh bê tông


			Nắp hố ga





			SE.118


			Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Nắp rãnh bê tông, hố ga


			cái


			1


			1





			


			


			Vữa xi măng


			m3


			0,003


			0,005





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,11


			0,17





			


			11


			12








SE.20000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ



SE.21100  SỬA CHỮA LAN CAN CẦU BẰNG BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng, đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.211


			Sửa chữa lan can cầu bằng bê tông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,08





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,26





			


			10








SE.21200  THAY THẾ ỐNG THOÁT NƯỚC MẶT CẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng, đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đường kính ống (mm)





			


			


			


			


			60


			100


			150





			SE.212


			Thay thế ống thoát nước mặt cầu


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ống nhựa



 Cồn rửa


			m



kg


			1,1



0,036


			1,1



0,049


			1,1



0,061





			


			


			Nhựa dán


			kg


			0,0011


			0,0016


			0,002





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,60


			0,61


			0,62





			


			10


			20


			30








SE.21300  SƠN CẦU SẮT, SƠN 1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ, 2 LỚP SƠN MẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm sạch bề mặt, sơn 1 lớp sơn chống rỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.213


			Sơn cầu sắt, sơn 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu.


			Vật liệu


			


			





			


			


			Sơn chống rỉ 



Sơn mầu


			kg 



kg


			0,143



0,24





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,06





			


			10








SE.21400  DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ



SE.21410  MÀI, VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH TRÊN CẠN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, mài phẳng, bo tròn các cạnh, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.214


			Mài, vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh trên cạn


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đá mài


			viên


			0,464





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,639





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy mài cầm tay 1KW


			ca


			0,482





			


			


			Máy nén khí diezel 600m3/h


			ca


			0,016





			


			11








SE.21420  DÁN VẢI SỢI CACBON, VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG TRÊN CẠN



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vải sợi cacbon


			Vải sợi thủy tinh





			


			


			


			


			Lớp đầu


			Lớp tiếp theo


			Lớp đầu


			Lớp tiếp theo





			SE.214


			Dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông trên cạn


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Vải sợi cacbon 


			m2


			1,05


			1,05


			


			





			


			


			Vải sợi thủy tinh 


			m2


			


			


			1,05


			1,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,2


			0,2


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,351


			0,337


			0,351


			0,337





			


			21


			22


			23


			24








Phạm vi áp dụng: Vật liệu vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.



SE.21430  VỆ SINH BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC DÁN VẢI SỢI THỦY TINH DƯỚI NƯỚC



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh làm sạch bề mặt kết cấu bê tông; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.214


			Vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi thủy tinh dưới nước


			Vật liệu


			


			





			


			


			Bàn chải sắt


			cái


			0,299





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Thợ lặn


			công


			0,275





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Ca nô 90cv


			ca


			0,051





			


			31








SE.21440  DÁN VẢI SỢI THỦY TINH VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC, DÁN 1 LỚP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt vải sợi, trộn keo, quét keo vải sợi vào bề mặt kết cấu, dán vải sợi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.214


			Dán vải sợi thủy tinh vào kết cấu bê tông dưới nước, dán 1 lớp


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vải sợi thủy tinh 



Ni lông tự co


			m2 



m2


			1,05



0,464





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công


			


			





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,020





			


			


			Thợ lặn


			công


			0,562





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Ca nô 90CV


			ca


			0,042





			


			41








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Vật liệu vải sợi thủy tinh đã bao gồm vật liệu keo dán.



SE.30000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ



SE.31110  TẨY XÓA VẠCH SƠN DẺO NHIỆT BẰNG MÁY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tẩy xóa vạch sơn theo đúng yêu cầu kĩ thuật, thu dọn phế thải xúc lên ôtô, vệ sinh quét dọn sạch sẽ mặt đường bằng thủ công, vận chuyển phế thải đổ đúng vị trí cho phép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.311


			Tẩy xóa vạch sơn dẻo nhiệt bằng máy


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đá mài


			viên


			0,001





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,018





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy xóa vạch sơn, công suất 13HP


			ca


			0,02





			


			


			Ôtô tải 2T


			ca


			0,02





			


			10








SE.31200  SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Hướng dẫn áp dụng: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày lớp sơn (mm)





			


			


			


			


			1


			1,5


			2





			SE.312


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Sơn dẻo nhiệt 



Sơn lót


			kg 



kg


			2,968



0,255


			4,019



0,255


			5,294



0,255





			


			


			Gas


			kg


			0,105


			0,141


			0,155





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,092


			0,104


			0,115





			


			


			Máy thi công


			


			


			


			





			


			


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A


			ca


			0,025


			0,029


			0,034





			


			


			Lò nấu sơn YHK 3A


			ca


			0,025


			0,029


			0,034





			


			


			Ô tô 2,5 tấn


			ca


			0,023


			0,027


			0,029





			


			


			Máy khác


			%


			2


			2


			2





			


			10


			20


			30








SE.31300  SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:



Vệ sinh dải phân cách. Sơn trắng đỏ 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách); Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang). Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Sơn dải phân cách


			Dán màng phản quang đầu dải phân cách





			


			


			


			


			Sơn mới


			Sơn lại


			





			SE.313


			Sơn dải phân cách, dán màng phản quang


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Màng phản quang



Sơn mầu


			m2


kg


			- 



0,47


			- 



0,39


			1,1



-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1


			-





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,22


			0,26


			0,40





			


			10


			20


			30








SE.31400  SƠN BIỂN BÁO VÀ CỘT BIỂN BÁO BẰNG THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			2 nước


			3 nước





			SE.314


			Sơn biển báo, cột biển báo bằng thép


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn


			kg


			0,16


			0,22





			


			


			Vật liệu khác


			%


			2


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,11


			0,16





			


			10


			20








SE.31500  SƠN CỌC H, CỘT KM BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn cọc H, cột Km bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			Cọc H


			Cột Km





			SE.315


			Sơn cọc H, cột Km bằng bê tông


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Sơn


			kg


			0,8


			0,8





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,26


			0,42





			


			10


			20








SE.31600  SƠN CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt, sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.316


			Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí bê tông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Sơn lót


			kg


			0,80





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,05





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20





			


			10








SE.31700  SƠN VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt điện, giám sát an toàn, đánh rỉ, sơn 3 lớp (1 lớp chống rỉ, 2 lớp sơn màu) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường; kiểm tra an toàn, đóng nguồn điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.317


			Sơn vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Sơn chống rỉ


			kg


			0,25





			


			


			Sơn màu


			kg


			0,50





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,43





			


			10








SE.32110  NẮN SỬA CỌC TIÊU, CỌC MLG, CỘT THỦY CHÍ



Thành phần công việc



Chuẩn bị, dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cọc, cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.321


			Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,05





			


			11








SE.32120  NẮN SỬA CỘT KM



Thành phần công việc



Chuẩn bị, dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.321


			Nắn sửa cột km


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,10





			


			21








SE.32130  NẮN CHỈNH, TU SỬA CỘT BIỂN BÁO



Thành phần công việc



Chuẩn bị, dựng nắn lại cột bị nghiêng, biển bị móp méo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.321


			Nắn chỉnh, tu sửa cột biển báo


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,18





			


			31








SE.33100  THAY THẾ CỘT BIỂN BÁO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.331


			Thay thế cột biển báo


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cột biển báo


			Cái


			1





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,066





			


			


			Nhân công nhóm 2


			Công


			1,01





			


			10








SE.33200  THAY THẾ BIỂN BÁO



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển, lắp dựng biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.332


			Thay thế biển báo


			Vật liệu


			


			





			


			


			Biển báo


			Cái


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			Công


			0,1





			


			10








SE.33300  THAY THẾ CỌC TIÊU, CỌC MLG, H, CỘT THỦY CHÍ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng, dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh, trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 cọc, cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.333


			Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí…


			bộ


			1





			


			


			Vữa bê tông


			m3


			0,04





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,44





			


			10








SE.33400  THAY THẾ TẤM CHỐNG CHÓI



Thành phần công việc



Chuẩn bị, tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 tấm



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.334


			Thay thế tấm chống chói


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tấm chống chói


			tấm


			1





			


			


			Bu lông


			bộ


			0,2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,05





			


			10








SE.33500  THAY THẾ TRỤ DẺO



Thành phần công việc



Chuẩn bị, tháo dỡ trụ dẻo bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dẻo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh hoàn thiện. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 trụ



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.335


			Thay thế trụ dẻo


			Vật liệu


			


			





			


			


			Trụ dẻo


			trụ


			1





			


			


			Bu lông


			bộ


			0,3





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,04





			


			10








SE.33600  THAY THẾ MẮT PHẢN QUANG



Thành phần công việc



Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.336


			Thay thế mắt phản quang


			Vật liệu


			


			





			


			


			Mắt phản quang


			cái


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,02





			


			10








SE.33700  THAY THẾ VIÊN PHẢN QUANG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh hiện trường, tháo viên phản quang cũ, lấy dấu, vận hành lò nấu keo, trải keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp công trường. Vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 viên



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			


			


			


			


			Mặt bê tông nhựa


			Mặt bê tông xi măng





			SE.337


			Thay thế viên phản quang


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Viên phản quang


			viên


			1


			1





			


			


			Keo Bituminous


			kg


			-


			0,1





			


			


			Keo Megapoxy


			kg


			0,1


			-





			


			


			Gas


			kg


			-


			0,004





			


			


			Dầu DO


			lít


			-


			0,001





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,055


			0,058





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Lò nung keo


			ca


			0,004


			0,004





			


			10


			20








SE.33800  THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, lắp đặt trụ, cột mới, nắn chỉnh lại các tấm sóng, lắp đặt lại tấm sóng, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Trụ bê tông





			SE.338


			Thay thế trụ, cột bê tông dải phân cách


			Vật liệu


			


			





			


			


			Trụ, cột bê tông


			cái


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,50





			


			10








SE.33900  THAY THẾ ỐNG THÉP D50, TẤM SÓNG DẢI PHÂN CÁCH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tháo dỡ ống thép, tấm sóng cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại tấm sóng liền kế, lắp đặt ống thép, tấm sóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép d50, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Thay thế ống thép d50 (m)


			Thay thế tấm tôn lượn sóng (tấm)





			SE.339


			Thay thế ống thép d50mm, tấm tôn lượn sóng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ống thép d50mm



Sơn


			m 



kg


			1,05



0,036


			-



-





			


			


			Tấm sóng 3x47x4120 mm


			tấm


			-


			1





			


			


			Bu lông M18x26


			bộ


			-


			8





			


			


			Bu lông M20x30


			bộ


			-


			1





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1,5


			1





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			0,20


			1,50





			


			10


			20








SE.35100  THAY MODULE ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt điện, tháo dây kết nối đến thiết bị, tháo dỡ mudule cần thay thế, lắp đặt module mới, đấu nối dây kết nối đến thiết bị, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, cắt điện, giám sát an toàn, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 modul



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ công


			Bằng xe nâng





			SE.351


			Thay module đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Modul đèn tín hiệu giao thông


			cái


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,84


			0,84





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			


			0,21





			


			10


			20








SE.35200  THAY DÂY LÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt điện, tháo đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, tháo đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, rút dây lên đèn cần thay thế, đo cắt dây lên đèn mới, luồn dây lên đèn mới, đấu nối dây lên đèn tại bảng điện cửa cột, đấu nối dây lên đèn tại đèn tín hiệu, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ



công


			Bằng xe nâng





			SE.352


			Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Dây cáp điện


			m


			1,02


			1,02





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,035


			0,028





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			


			0,014





			


			10


			20








SE.35300  THAY THẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ, lắp đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, giám sát an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1tủ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.353


			Thay thế tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Tủ điều khiển giao thông


			bộ


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,125





			


			


			Công nhân


			công


			1,54





			


			10








SE.35400  THAY THẾ VỎ TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt điện, tháo đầu cáp nguồn, tháo đầu cáp điều khiển, tháo dỡ tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ, lắp đặt vỏ tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới, tháo dỡ, lắp đặt thiết bị trong tủ điều khiển, lắp đặt đầu cáp nguồn, lắp đặt đầu cáp điều khiển, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, kiểm tra và chạy thử, Giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1vỏ tủ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.354


			Thay thế vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Vỏ tủ điều khiển giao thông


			cái


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			0,06





			


			


			Công nhân


			công


			1,22





			


			10








SE.35500  THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt điện, cảnh giới và báo hiệu khu vực, tháo bu lông chân cột, hạ cột xuống đất, chuyển cột mới vào sát vị trí móng cột, dựng cột vào vị trí lắp đặt, căn chỉnh cột cho thẳng, cố định cột, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, đóng điện, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



SE.35510 THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.355


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông


			cột


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,26





			


			10








SE.35520  THAY THẾ CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT KHÔNG CÓ CẦN VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.355


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông trên cột không có cần vươn dùng cần trục ô tô


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông không cần vươn


			cột


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,76





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần trục ô tô loại 3 tấn


			ca


			0,39





			


			20








SE.35530  THAY CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN CỘT CÓ CẦN VƯƠN DÙNG CẦN TRỤC Ô TÔ



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dài cần vươn





			


			


			


			


			≤ 5m


			> 5m





			SE.355


			Thay thế cột đèn tín hiệu giao thông trên cột có cần vươn dùng cần trục ô tô


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cột đèn tín hiệu giao thông có cần vươn


			cột


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			1,97


			2,45





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Xe nâng 12m


			ca


			0,33


			0,33





			


			


			Cần trục ô tô loại 3 tấn


			ca


			0,67


			0,67





			


			31


			32








SE.35600  THAY THẾ CÁP NGẦM ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt điện, làm sạch hai đầu ống luồn cáp, tháo kết nối đầu cáp, tháo dỡ cáp ngầm cũ, đo, cắt cáp mới, kéo, rải cáp mới, đấu nối đầu cáp, kiểm tra an toàn, đóng điện, vận hành thử, vệ sinh dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 km



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.356


			Thay thế cáp ngầm đèn tín hiệu giao thông


			Vật liệu


			


			





			


			


			Cáp ngầm


			km


			1,005





			


			


			Nhân công nhóm 4


			công


			5,5





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Cần trục ô tô loại 3 tấn


			ca


			0,03





			


			20








SE.40000  CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT



SE.40000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT BẰNG THỦ CÔNG



Hướng dẫn áp dụng:



Định mức áp dụng cho các đoạn tuyến thẳng. Trường hợp trong đường cong hoặc đoạn đường lên, xuống có độ dốc lớn hơn > 22‰ hoặc trên các đoạn đường lên, xuống dốc liên tục có độ dốc lớn (độ dốc và chiều dài dốc theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng) thì hao phí vật liệu được xác định theo thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng.



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m. Đặt đường, giật nâng đường các đợt. Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.



SE.41000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M



SE.41100  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-33 (dài 12,5m)


			Tà vẹt gỗ không đệm sắt





			


			


			


			


			


			Ray P33-30 (dài 12m)


			Ray P26-25-24 (dài 10m)





			SE.411


			Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt gỗ


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ray


			m


			200


			200


			200





			


			


			Tà vẹt


			cái


			145


			151


			162





			


			


			Lập lách


			đôi


			16


			17


			20





			


			


			Bulông+rông đen


			cái


			97


			68


			81





			


			


			Bản đệm


			cái


			289


			-


			-





			


			


			Đinh crămpông


			cái


			877


			913


			974





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			65,73


			52,32


			49,56





			


			11


			21


			22








SE.41200  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT SẮT



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt sắt Ray P26-25-24 (dài 10m)





			SE.412


			Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt sắt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ray


			m


			200





			


			


			Tà vẹt


			cái


			150





			


			


			Lập lách


			đôi


			20





			


			


			Bulông+rông đen


			cái


			81





			


			


			Cóc+bulông cóc


			cái


			609





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			37,60





			


			11








SE.41300  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT BÊ TÔNG



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt bê tông





			


			


			


			


			Ray P43 (dài 12,5m)


			Ray P38 (dài 12,5m)





			SE.413


			Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt bê tông


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ray


			m


			200


			200





			


			


			Tà vẹt


			cái


			145


			145





			


			


			Lập lách


			đôi


			16


			16





			


			


			Bulông+rông đen


			cái


			97


			97





			


			


			Cóc+bulông cóc


			cái


			585


			585





			


			


			Sắt đệm gót cóc


			cái


			585


			585





			


			


			Sắt chữ U


			cái


			585


			585





			


			


			Đệm cao su


			cái


			292


			292





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			124,69


			123,49





			


			11


			12








SE.42000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M



SE.42100  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,435m, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ray P43-33 (dài 12,5m)





			SE.421


			Đặt đường sắt khổ 1,435m, tà vẹt gỗ đệm sắt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ray


			m


			200





			


			


			Tà vẹt


			cái


			162





			


			


			Lập lách


			đôi


			16





			


			


			Bulông+rông đen


			cái


			97





			


			


			Bản đệm


			cái


			322





			


			


			Đinh crămpông


			cái


			974





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			85,23





			


			11








SE.43000  ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG



SE.43100  ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ray P43-33 (dài 12,5m)





			SE.431


			Đặt đường lồng, tà vẹt gỗ đệm sắt


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ray


			m


			300





			


			


			Tà vẹt


			cái


			160





			


			


			Lập lách


			đôi


			24





			


			


			Bulông+rông đen


			cái


			146





			


			


			Bản đệm


			cái


			480





			


			


			Đinh crămpông


			cái


			1440





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			108,13





			


			11








SE.44000  SỬA CHỮA CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT



SE.44100  LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M



Thành phần công việc:



- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.



- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: 1km đường sắt có thanh giằng



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Loại 5 thanh giằng cho 1 cầu ray


			Loại 3 thanh giằng cho 1 cầu ray





			SE.441


			Lắp thanh giằng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện 


			bộ


			400


			240





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			31,90


			19,10





			


			10


			20








SE.44200  LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M



Đơn vị tính: 1km có phòng xô



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Dốc≤5%º 2 chiều


			Dốc>5%º 1 chiều


			Tầu hãm trước ga 1 chiều


			Phòng xô cho 1 bộ ghi





			SE.442


			Lắp thiết bị phòng xô


			Vật liệu


			


			


			


			


			





			


			


			Ngăn phòng xô 


			cái


			640


			640


			320


			24





			


			


			Gỗ phòng xô 100x100x700


			thanh 


			960


			1920


			960


			12





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			29,90


			47,90


			23,90


			1,20





			


			10


			20


			30


			40








SE.44300  LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG



Đơn vị tính: 1km đường các loại



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.443


			Lắp giá ray dự phòng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Ray dự phòng


			thanh


			2





			


			


			Lập lách


			đôi


			1





			


			


			Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720


			cái


			2





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			1,20





			


			10








SE.44400  ĐẶT CÁC LOẠI GHI



Thành phần công việc :



Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



SE.44410  ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tg1/10 dài 21,414m


			Tg1/10 dài 24,00m


			Tg1/9 dài 22,312m





			SE.444


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ghi và phụ kiện


			bộ


			1


			1


			1





			


			


			Tà vẹt gỗ


			thanh


			57


			51


			49





			


			


			Đinh crămpông


			cái


			590


			540


			520





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			73,0


			73,0


			73,0





			


			11


			12


			13








SE.44420  ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M.



SE.44430  ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38



Đơn vị tính: 1 bộ



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đặt ghi đường 1,435m Ray P43 Tg1/10 dài 34,41m


			Đặt ghi đường lồng P43-38





			


			


			


			


			


			Tg1/10 dài 24,552m


			Tg1/9 dài 24,552m





			SE.444


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m


			Vật liệu


			


			


			


			





			


			


			Ghi và phụ kiện


			bộ


			1


			1


			1





			


			


			Tà vẹt gỗ


			thanh


			75


			59


			60





			SE.444


			Đặt ghi đường lồng


			Đinh crămpông


			cái


			634


			688


			680





			


			


			Vật liệu khác


			%


			0,5


			0,5


			0,5





			


			


			Nhân công nhóm 3


			công


			78,5


			97,7


			97,7





			


			21


			31


			32








PHỤ BẢN: SỐ LƯỢNG - CHIỀU DÀI TÀ VẸT CHO CÁC LOẠI GHI



			Số thứ tự


			Số lượng và chiều dài tà vẹt (m)


			LOẠI GHI





			


			


			A. ĐƯỜNG 1,00M


			B. ĐƯỜNG 1,435M





			


			


			Ghi P43 tg 1/10 dài 24,414m


			Ghi P43 tg1/10 dài 21,006m


			Ghi P43 tg 1/9 dài 22,312m


			Ghi P38 tg1/10 dài 24,414m


			Ghi P43 tg 1/9 dài 24,414m


			Ghi P43 tg1/10 dài 31,414m





			1


			2,00


			5


			5


			5


			5


			5


			-





			2


			2,10


			9


			11


			9


			9


			9


			-





			3


			2,30


			12


			8


			6


			12


			6


			-





			4


			2,50


			5


			5


			6


			5


			6


			-





			5


			2,60


			-


			-


			-


			-


			-


			12





			6


			2,70


			5


			6


			6


			5


			6


			-





			7


			2,75


			-


			-


			-


			-


			-


			8





			8


			2,90


			4


			3


			4


			4


			4


			10





			9


			3,05


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			10


			3,10


			3


			3


			3


			3


			3


			-





			11


			3,20


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			12


			3,30


			3


			3


			4


			3


			4


			-





			13


			3,35


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			14


			3,50


			5


			3


			4


			5


			4


			4





			15


			3,60


			-


			2


			-


			-


			-


			-





			16


			3,65


			-


			2


			2


			-


			2


			3





			17


			3,70


			3


			-


			-


			3


			-


			-





			18


			3,80


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			19


			3,90


			3


			-


			-


			3


			-


			-





			20


			3,95


			-


			-


			-


			-


			-


			5





			21


			4,10


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			22


			4,14


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			23


			4,25


			-


			-


			-


			-


			-


			2





			24


			4,40


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			25


			4,41


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			26


			4,55


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			27


			4,59


			-


			-


			-


			-


			-


			-





			28


			4,70


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			29


			4,83


			-


			-


			-


			-


			-


			3





			Tổng số tà vẹt :


			57


			51


			19


			37


			19


			75








SE.45000  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT



Thành phần công việc:



Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.



SE.45100  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tà vẹt gỗ


			Tà vẹt sắt


			Tà vẹt bê tông





			


			


			


			


			Đường 1,00m


			Đường 1,435 m


			


			





			SE.451


			Làm nền đá ba lát các loại đường


			Vật liệu



Đá ba lát



Nhân công nhóm 2


			m3


công


			1,15



0,98


			1,15



1,01


			1,15



1,10


			1,15



1,03





			


			11


			12


			21


			31








SE.45200  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Ghi đường 1,00m


			Ghi đường 1,435m





			SE.452


			Làm nền đá ba lát các loại ghi


			Vật liệu



Đá ba lát



Nhân công nhóm 2


			m3 



công


			1,15



1,10


			1,15



1,20





			


			10


			20








SE.46000  SỬA CHỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU



SE.46100  TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc:



- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác xây dựng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SE.461


			Trồng cột mốc, biển báo các loại bằng thủ công


			Vật liệu



Cột mốc, biển bảo 



Vật liệu khác 



Nhân công nhóm 2


			cái



%



công


			1,01



5,0



0,30





			


			10








SE.46200  LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU BẰNG THỦ CÔNG



Thành phần công việc :



- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.



Hướng dẫn áp dụng:



- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.



- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng.



Đơn vị tính: 1cột



			Mã hiệu


			Công tác xây lắp


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Cột thông tin, tín hiệu (6m-9,5m)


			Cột đánh dấu 1,2m





			SE.462


			Lắp dựng cột thông tin, tín hiệu bằng thủ công


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Cột bê tông


			cột


			1,00


			1,00





			


			


			Thép tròn Φ6


			kg


			7,68


			-





			


			


			Thép tròn Φ18


			kg


			3,50


			-





			SE.462


			Cột đánh dấu bằng thủ công


			Tăng đơ M12


			cái


			1,50


			-





			


			


			Bu lông M12


			cái


			2,00


			-





			


			


			Vật liệu khác


			%


			1


			1





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			7,62


			0,95





			


			11


			21








CHƯƠNG IV



CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ 



SF.10000  CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ



SF.11100  ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, vệ sinh, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công. 



SF.11110  ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG



Đơn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Đất


			Đá





			SF.111


			Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,45


			0,85





			


			11


			12








SF.11120  ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG MÁY



Đơn vị tính: 100m3


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng máy





			


			


			


			


			Đất


			Đá





			SF.111


			Đào hót đất, đá sụt


			Nhân công nhóm 1


			công


			7,39


			12,67





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy ủi 110CV


			ca


			0,566


			0,925





			


			21


			22








SF.11210  BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 10m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bạt lề đường


			Dẫy cỏ lề đường





			SF.112


			Bạt lề đường dẫy cỏ lề đường


			Nhân công nhóm 1


			công


			0,24


			0,21





			


			11


			12








SF.11310  ĐẮP PHỤ NỀN, LỀ ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, dãy cỏ, cuốc sửa khuôn, san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vỗ mái ta luy. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.113


			Đắp phụ nền, lề đường


			Vật liệu


			


			





			


			


			Đất cấp phối


			m3


			1,425





			


			


			Nhân công nhóm 1 


			công


			1,42





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Đầm cóc


			ca


			0,05





			


			11








SF.11410  BỔ SUNG ĐÁ MÁI TA LUY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, chêm chèn đá vào các vị trí cần thiết, chít mạch vữa (nếu có), hoàn trả mặt bằng. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đợn vị tính: 1m3


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Không chít mạch


			Có chít mạch





			SF.114


			Bổ sung đá mái ta luy


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Đá hộc


			m3


			1,245


			1,245





			


			


			Đá dăm 4x6


			m3


			0,060


			0,060





			


			


			Vữa xi măng M100


			m3


			-


			0,068





			


			


			Nhân công nhóm 1


			công


			1,05


			1,40





			


			11


			12








SF.11510  THAY THẾ TẤM BÊ TÔNG 40x40 cm MÁI TALUY



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh hiện trường thi công, thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1tấm



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.115


			Thay thế tấm bê tông 40x40 cm mái taluy


			Vật liệu



Tấm bê tông (40x40) cm



Vữa xi măng



Nhân công nhóm 1


			


			





			


			


			


			tấm


			1





			


			


			


			m3


			0,003





			


			


			


			công


			0,086





			


			11








SF.12110  BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường (cm)





			


			


			


			


			20


			25





			SF.121


			Bảo dưỡng khe co dãn mặt đường bê tông xi măng


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Ma tít



Nhân công nhóm 2


			kg 



công


			6,9



0,24


			8,55



0,32





			


			


			Máy thi công


			


			


			





			


			


			Máy nén khí 360m3/h


			ca


			0,024


			0,036





			


			11


			12








SF.12120  BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG NỨT NHỎ



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng. Vận chuyển trong phạm vi 100 m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Chiều dày mặt đường ( cm)





			


			


			


			


			20


			25





			SF.121


			Bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng nứt nhỏ


			Vật liệu



Ma tít



Nhân công nhóm 2


			kg 



công


			1,65



0,37


			1,95



0,50





			


			21


			22








SF.20000  CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ



SF.21110  VỆ SINH MỐ CẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu, vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh mố cầu


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,36





			


			11








SF.21120  VỆ SINH TRỤ CẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh trụ cầu


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,43





			


			21








SF.21130  VỆ SINH KHE CO GIÃN CAO SU



Thành phần công việc



Chuẩn bị, dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn, bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh khe co giãn cao su


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,05





			


			31








SF.21140  VỆ SINH HAI ĐẦU DẦM CÁC NHỊP CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thành phần công việc



Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,08





			


			41








SF.21150  VỆ SINH NÚT LIÊN KẾT DẦM - GIÀN CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP



Thành phần công việc



Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - Bê tông cốt thép


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,04





			


			51








SF.21160  VỆ SINH LAN CAN CẦU BẰNG THÉP MẠ KẼM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.211


			Vệ sinh lan can cầu bằng thép mạ kẽm


			Vật liệu


			


			





			


			


			Nước sạch


			m3


			0,25





			


			


			Vật liệu khác


			%


			10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,43





			


			61








SF.21210  BẢO DƯỠNG KHE CO DÃN THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.212


			Bảo dưỡng khe co dãn thép


			Vật liệu


			


			





			


			


			Que hàn


			kg


			0,978





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,34





			


			


			Máy thi công


			


			





			


			


			Máy hàn 23KW


			ca


			0,085





			


			11








SF.21220  SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU THÉP



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1bộ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần



hao phí


			Đơn vị


			Siết giằng gió và các kết cấu tương tự bị lỏng


			Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu





			SF.212


			Siết giằng gió, bu lông cầu thép


			Nhân công nhóm 2


			công


			1,11


			0,02





			


			21


			22








SF.21230  BÔI MỠ GỐI CẦU



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 cái



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Gối kê


			Gối dàn, gối treo





			SF.212


			Bôi mỡ gối cầu


			Vật liệu


			


			


			





			


			


			Mỡ bò


			kg


			0,4


			2





			


			


			Vật liệu khác


			%


			5


			5





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,3


			0,5





			


			31


			32








SF.30000  CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ



SF.31100  VỆ SINH MẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.311


			Vệ sinh mặt biển báophản quang


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,04





			


			10








SF.31200  VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH, TƯỜNG PHÒNG HỘ TÔN LƯỢN SÓNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 100m



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.312


			Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng


			Vật liệu


			


			





			


			


			Nước sạch 



Vật liệu khác


			m3


%


			0,3



10





			


			


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,79





			


			10








SF.31300  VỆ SINH, BẮT XIẾT BU LÔNG TẤM CHỐNG CHÓI



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 tấm



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.313


			Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,03





			


			10








SF.31400  VỆ SINH MẮT PHẢN QUANG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 100 mắt



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.314


			Vệ sinh mắt phản quang


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,22





			


			10








SF.31500  NẮN SỬA, VỆ SINH TRỤ DẺO



Thành phần công việc



Chuẩn bị, nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dẻo, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị tính: 1 trụ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Số lượng





			SF.315


			Nắn sửa, vệ sinh trụ dẻo


			Nhân công nhóm 2


			công


			0,04





			


			10








SF.31600  VỆ SINH TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, cắt điện, tháo thiết bị trong tủ điều khiển, vệ sinh các thiết bị trong tủ điều khiển, lắp thiết bị trong tủ điều khiển, đóng điện, kiểm tra hoạt động của tủ, vệ sinh dọn dẹp hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 tủ



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Vỏ tủ


			Trong tủ





			SF.316


			Vệ sinh tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông


			Nhân công



Nhân công nhóm 4


			công



công


			0,06


			0,46





			


			10


			20








SF.31700  VỆ SINH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, vệ sinh đèn tín hiệu, lau rửa kính đèn, vệ sinh, dọn dẹp hiện trường, giám sát an toàn.



Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 đèn



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ



công


			Bằng xe nâng





			SF.317


			Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông


			Nhân công nhóm 4 



Máy thi công



Xe nâng 12m


			công 



công



ca


			0,063


			0,127



0,032





			


			10


			20








SF.31800  CĂN CHỈNH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG (DO BÃO, LỐC XOÁY LÀM XOAY ĐÈN)



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, ngắt nguồn điện, chỉnh đèn cho phù hợp với tầm quan sát người tham gia giao thông, đóng nguồn điện. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.



Đơn vị: 1 đèn



			Mã hiệu


			Công tác bảo dưỡng


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Bằng thủ công (chiều cao ≤3m)


			Bằng xe nâng (chiều cao >3m)





			SF.318


			Căn chỉnh đèn tín hiệu giao thông (do bão, lốc xoáy làm xoay đèn)


			Nhân công nhóm 4 



Máy thi công



Xe nâng 12m


			công



công



ca


			0,21


			0,23



0,11





			


			10


			20








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			THUYẾT MINH





			


			CHƯƠNG I: CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH





			SA.10000


			Công tác phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình xây dựng





			SA.20000


			Công tác tháo dỡ các bộ phận, kết cấu công trình





			SA.30000


			Công tác đục, khoan tạo lỗ, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu công trình xây dựng





			SA.40000


			Công tác làm sạch các kết cấu công trình xây dựng





			SA.50000


			Các công tác phá dỡ, tháo dỡ kết cấu khác





			


			CHƯƠNG II: CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH





			SB.10000


			Công tác sửa chữa, các kết cấu xây đá





			SB.20000


			Công tác sửa chữa các kết cấu xây gạch bê tông khí chưng áp AAC, gạch bê tông bọt khí không chưng áp





			SB.30000


			Công tác sửa chữa, các kết cấu xây gạch khác





			SB.40000


			Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông





			SB.50000


			Công tác gia cố kết cấu thép





			SB.60000


			Công tác trát, láng, ốp, lát





			SB.70000


			Công tác làm mái, trần, làm mộc trang trí thông dụng





			SB.80000


			Công tác quét vôi, nước xi măng, dung dịch chống thấm, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ và một số công tác khác





			SB.90000


			Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện, phế thải





			


			CHƯƠNG III: CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ





			SE.10000


			Công tác sửa chữa công trình đường giao thông trong đô thị





			SE.20000


			Công tác sửa chữa công trình cầu đường bộ trong đô thị





			SE.30000


			Công tác sửa chữa hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị





			SE.40000


			Công tác sửa chữa đường sắt





			


			CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC BẢO DƯỠ NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ





			SF.10000


			Công tác bảo dưỡng công trình đường trong đô thị





			SF.20000


			Công tác bảo dưỡng công trình cầu đường bộ trong đô thị





			SF.30000


			Công tác bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị








ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG



(Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



Phần 1



THUYẾT MINH



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG



Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công.



1. Kết cấu tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng



Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng bao gồm 2 phần và phụ lục kèm theo; cụ thể như sau:



Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu



- Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông và định mức cấp phối vật liệu của công trình giao thông.



- Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện.



- Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo.



- Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kết cấu gỗ.



- Chương V: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và gia công kết cấu kim loại.



- Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn.



- Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác.



Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu



- Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công.



- Định mức hao hụt vữa bê tông.



- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển.



- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công.



- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho.



Phụ lục:



- Phụ lục 1: Bảng trọng lượng đơn vị vật liệu.



- Phụ lục 2: Bảng phân loại gỗ.



2. Hướng dẫn áp dụng



a. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.



b. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức sử dụng vật liệu xây dựng còn có thuyết minh hướng dẫn áp dụng và hướng dẫn áp dụng cụ thể hao phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công của loại công tác xây dựng, cấu kiện và kết cấu xây dựng.



Phần 2



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Chương I



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG



I. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG



1 - Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công.



2 - Trường hợp thiết kế quy định bê tông theo cấp độ bền bê tông khi sử dụng áp dụng bảng tương quan giữa cấp độ bền bê tông và mác bê tông theo TCVN 5574:2012 tại bảng sau:



Bảng tương quan giữa mác bê tông và cấp độ bền của bê tông theo cường độ chịu nén.



			Mác bê tông


			Cấp độ bền bê tông


			Mác bê tông


			Cấp độ bền bê tông





			50


			B3,5


			300


			B22,5





			75


			B5


			350


			B25; B27,5





			100


			B7,5


			400


			B30





			150


			B10; B12,5


			450


			B35





			200


			B15


			500


			B40





			250


			B20


			600


			B45








3 - Trường hợp phải sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối với một số loại bê tông thông thường (mác 100 ÷ 200) thì mức hao phí có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng.



4 - Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính như sau:



- Dẻo hóa: Giảm nước trộn 5%÷10%; Liều dùng: 0,5%÷0,8% khối lượng xi măng;



- Siêu dẻo: Giảm nước trộn 12%÷20%; Liều dùng: 0,5%÷1,0% khối lượng xi măng;



- Poly (Polycarbonxylate): Giảm nước trộn 21%÷30%; Liều dùng: 0,5%÷1,5% khối lượng xi măng.



5 - Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (Xi măng, cát vàng, đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.



11.10000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1M3 VỮA BÊ TÔNG



11.11000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB 30



11.11100  Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.11111


			Đá dmax = 10mm


			100


			218


			0,526


			0,858


			185


			





			11.11112


			(Cỡ 0,5x1cm)


			150


			266


			0,514


			0,839


			185


			





			11.11113


			


			200


			314


			0,503


			0,821


			185


			





			11.11114


			


			250


			360


			0,493


			0,804


			185


			





			11.11115


			


			300


			407


			0,482


			0,787


			185


			dẻo hoá





			11.11116


			


			350


			453


			0,471


			0,769


			185


			dẻo hoá





			11.11117


			


			400


			490


			0,470


			0,767


			175


			siêu dẻo





			11.11121


			Đá dmax = 20mm


			100


			206


			0,536


			0,874


			175


			





			11.11122


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm


			150


			252


			0,525


			0,857


			175


			





			11.11123


			(60÷30)% cỡ 1x2 cm]


			200


			297


			0,514


			0,839


			175


			





			11.11124


			


			250


			341


			0,504


			0,823


			175


			





			11.11125


			


			300


			385


			0,494


			0,807


			175


			





			11.11126


			


			350


			417


			0,490


			0,800


			170


			dẻo hóa





			11.11127


			


			400


			462


			0,483


			0,789


			165


			dẻo hóa





			11.11141


			Đá dmax = 40mm


			100


			194


			0,545


			0,890


			164


			





			11.11142


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			150


			237


			0,536


			0,874


			165


			





			11.11143


			(60÷30)% cỡ 2x4 cm]


			200


			280


			0,526


			0,858


			165


			





			11.11144


			


			250


			321


			0,516


			0,842


			165


			





			11.11145


			


			300


			362


			0,507


			0,826


			165


			





			11.11146


			


			350


			404


			0,497


			0,811


			165


			dẻo hóa





			11.11147


			


			400


			461


			0,484


			0,789


			165


			dẻo hóa





			11.11171


			Đá dmax = 70mm


			100


			182


			0,555


			0,906


			154


			





			11.11172


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			150


			222


			0,546


			0,891


			154


			





			11.11173


			(60÷30)% cỡ 4x7 cm]


			200


			263


			0,537


			0,876


			154


			





			11.11174


			


			250


			301


			0,528


			0,861


			155


			





			11.11175


			


			300


			340


			0,519


			0,846


			155


			





			11.11176


			


			350


			379


			0,510


			0,832


			155


			





			11.11177


			


			400


			433


			0,497


			0,811


			155


			dẻo hóa








11.11200  Độ sụt 2 ÷ 4 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.11211


			Đá dmax = 10mm


			100


			227


			0,518


			0,845


			193


			





			11.11212


			(Cỡ 0,5x1cm)


			150


			278


			0,506


			0,826


			193


			





			11.11213


			


			200


			328


			0,495


			0,807


			193


			





			11.11214


			


			250


			376


			0,483


			0,789


			193


			





			11.11215


			


			300


			418


			0,476


			0,776


			190


			dẻo hoá





			11.11216


			


			350


			466


			0,465


			0,759


			190


			dẻo hóa





			11.11217


			


			400


			518


			0,456


			0,745


			185


			siêu dẻo





			11.11221


			Đá dmax = 20mm


			100


			215


			0,528


			0,861


			183


			





			11.11222


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm


			150


			263


			0,517


			0,843


			183


			





			11.11223


			(60÷30)% cỡ 1x2 cm]


			200


			311


			0,506


			0,825


			183


			





			11.11224


			


			250


			356


			0,495


			0,808


			183


			





			11.11225


			


			300


			396


			0,488


			0,796


			180


			dẻo hoá





			11.11226


			


			350


			429


			0,484


			0,790


			175


			dẻo hóa





			11.11227


			


			400


			476


			0,477


			0,778


			170


			siêu dẻo





			11.11241


			Đá dmax = 40mm


			100


			203


			0,538


			0,877


			172


			





			11.11242


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			150


			248


			0,527


			0,860


			173


			





			11.11243


			(60÷30)% cỡ 2x4 cm]


			200


			293


			0,517


			0,843


			173


			





			11.11244


			


			250


			337


			0,507


			0,827


			173


			





			11.11245


			


			300


			380


			0,497


			0,811


			173


			





			11.11246


			


			350


			417


			0,490


			0,800


			170


			dẻo hóa





			11.11247


			


			400


			476


			0,477


			0,778


			170


			dẻo hóa





			11.11271


			Đá dmax = 70mm


			100


			191


			0,548


			0,893


			162


			





			11.11272


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			150


			234


			0,538


			0,877


			162


			





			11.11273


			(60÷30)% cỡ 4x7 cm]


			200


			276


			0,528


			0,861


			162


			





			11.11274


			


			250


			317


			0,518


			0,846


			163


			





			11.11275


			


			300


			358


			0,509


			0.831


			163


			





			11.11276


			


			350


			392


			0,503


			0,821


			160


			dẻo hóa





			11.11277


			


			400


			448


			0,490


			0,800


			160


			dẻo hóa








11.11300  Độ sụt 6 ÷ 8 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát Vàng (m3)


			Đá Dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.11311


			Đá dmax = 10mm


			100


			236


			0,511


			0,833


			200


			





			11.11312


			(Cỡ 0,5x1cm)


			150


			288


			0,499


			0,814


			200


			





			11.11313


			


			200


			340


			0,487


			0,794


			200


			





			11.11314


			


			250


			390


			0,475


			0,775


			200


			





			11.11315


			


			300


			429


			0,470


			0,767


			195


			dẻo hoá





			11.11316


			


			350


			466


			0,465


			0,759


			190


			siêu dẻo





			11.11317


			


			400


			518


			0,456


			0,745


			185


			siêu dẻo





			11.11321


			Đá dmax = 20mm


			100


			225


			0,520


			0,848


			191


			





			11.11322


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;


			150


			275


			0,508


			0,829


			191


			





			11.11323


			(60÷30)% cỡ 1x2 ÷cm]


			200


			324


			0,497


			0,811


			191


			





			11.11324


			


			250


			372


			0,486


			0,793


			191


			





			11.11325


			


			300


			407


			0,482


			0.786


			185


			dẻo hoá





			11.11326


			


			350


			453


			0,471


			0,769


			185


			dẻo hóa





			11.11327


			


			400


			504


			0,463


			0,756


			180


			siêu dẻo





			11.11341


			Đá dmax = 40mm


			100


			213


			0,530


			0,864


			180


			





			11.11342


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm ;


			150


			260


			0,519


			0,847


			181


			





			11.11343


			(60÷30)% cỡ 2x4 cm]


			200


			307


			0,508


			0,829


			181


			





			11.11344


			


			250


			352


			0,498


			0,812


			181


			





			11.11345


			


			300


			396


			0,488


			0,796


			180


			dẻo hoá





			11.11346


			


			350


			429


			0,484


			0,790


			175


			dẻo hóa





			11.11347


			


			400


			476


			0,477


			0,778


			170


			siêu dẻo





			11.11371


			Đá dmax = 70mm


			100


			201


			0,540


			0,881


			170


			





			11.11372


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm ;


			150


			245


			0,529


			0,864


			170


			





			11.11373


			(60÷30)% cỡ 4x7 cm]


			200


			290


			0,519


			0,847


			170


			





			11.11374


			


			250


			333


			0,509


			0,831


			171


			





			11.11375


			


			300


			375


			0,499


			0,815


			171


			





			11.11376


			


			350


			392


			0,503


			0,821


			160


			dẻo hóa





			11.11377


			


			400


			448


			0,490


			0,800


			160


			siêu dẻo








11.11400  Độ sụt 10 ÷ 12 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.11411


			Đá dmax = 10mm


			100


			236


			0,511


			0,833


			200


			dẻo hóa





			11.11412


			(Cỡ 0,5x1cm)


			150


			288


			0,499


			0,814


			200


			dẻo hóa





			11.11413


			


			200


			340


			0,487


			0,794


			200


			dẻo hóa





			11.11414


			


			250


			390


			0,475


			0,775


			200


			dẻo hóa





			11.11415


			


			300


			440


			0,464


			0,757


			200


			siêu dẻo





			11.11416


			


			350


			466


			0,465


			0,759


			190


			siêu dẻo





			11.11417


			


			400


			518


			0,456


			0,745


			185


			Poly





			11.11421


			Đá dmax = 20mm


			100


			234


			0,512


			0,835


			199


			





			11.11422


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm


			150


			286


			0,500


			0,816


			199


			





			11.11423


			(60÷30)% cỡ 1x2 cm]


			200


			338


			0,488


			0,796


			199


			





			11.11424


			


			250


			388


			0,477


			0,778


			199


			dẻo hóa





			11.11425


			


			300


			418


			0,476


			0,776


			190


			dẻo hóa





			11.11426


			


			350


			453


			0,471


			0,769


			185


			siêu dẻo





			11.11427


			


			400


			504


			0,463


			0,756


			180


			siêu dẻo





			11.11441


			Đá dmax = 40mm


			100


			222


			0,522


			0,852


			188


			





			11.11442


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			150


			271


			0,511


			0,833


			189


			





			11.11443


			(60÷30)% cỡ 2x4 cm]


			200


			321


			0,499


			0,815


			189


			





			11.11444


			


			250


			368


			0,488


			0,797


			189


			





			11.11445


			


			300


			396


			0,488


			0,796


			180


			





			11.11446


			


			350


			429


			0,484


			0,790


			175


			dẻo hóa





			11.11447


			


			400


			476


			0,477


			0,778


			170


			siêu dẻo





			11.11471


			Đá dmax = 70mm


			100


			210


			0,532


			0,868


			178


			





			11.11472


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			150


			257


			0,521


			0,850


			178


			





			11.11473


			(60÷30)% cỡ 4x7 cm]


			200


			303


			0,510


			0.833


			178


			





			11.11474


			


			250


			348


			0,500


			0,816


			179


			





			11.11475


			


			300


			374


			0,500


			0,816


			170


			dẻo hóa





			11.11476


			


			350


			404


			0,497


			0,810


			165


			siêu dẻo





			11.11477


			


			400


			448


			0,490


			0,800


			160


			siêu dẻo








11.11500  Độ sụt 14 ÷ 17 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.11511


			


			100


			236


			0,511


			0,833


			200


			siêu dẻo





			11.11512


			Đá dmax = 10mm


			150


			288


			0,499


			0,814


			200


			siêu dẻo





			11.11513


			(Cỡ 0,5x1cm)


			200


			340


			0,487


			0,794


			200


			siêu dẻo





			11.11514


			


			250


			390


			0,475


			0,775


			200


			siêu dẻo





			11.11515


			


			300


			429


			0,470


			0,767


			195


			poly





			11.11516


			


			350


			466


			0,465


			0,759


			190


			poly





			11.1517


			


			400


			518


			0,456


			0,745


			185


			poly





			11.11521


			


			100


			236


			0,511


			0,833


			200


			dẻo hóa





			11.11522


			Đá dmax = 20mm


			150


			288


			0,499


			0,814


			200


			dẻo hoá





			11.11523


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;


			200


			340


			0,487


			0,794


			200


			dẻo hoá





			11.11524


			(60÷30)% cỡ 1x2cm]


			250


			390


			0,475


			0,775


			200


			dẻo hoá





			11.11525


			


			300


			418


			0,476


			0,776


			190


			siêu dẻo





			11.11526


			


			350


			453


			0,471


			0,769


			185


			poly





			11.11257


			


			400


			504


			0,463


			0,756


			180


			poly





			11.11541


			


			100


			224


			0,520


			0,849


			190


			dẻo hóa





			11.11542


			Đá dmax = 40mm


			150


			274


			0,509


			0,831


			190


			dẻo hoá





			11.115343


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			200


			323


			0,498


			0,812


			190


			dẻo hoá





			11.115344


			(60÷30)% cỡ 2x4cm]


			250


			371


			0,487


			0,794


			190


			dẻo hoá





			11.11545


			


			300


			407


			0,482


			0,786


			185


			siêu dẻo





			11.11546


			


			350


			453


			0,471


			0,769


			185


			siêu dẻo





			11.11547


			


			400


			490


			0,470


			0,767


			175


			poly





			11.11571


			


			100


			220


			0,524


			0,855


			186


			dẻo hóa





			11.11572


			Đá dmax = 70mm


			150


			268


			0,513


			0,837


			186


			dẻo hoá





			11.11573


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			200


			317


			0,502


			0,818


			186


			dẻo hoá





			11.11574


			(60÷30)% cỡ 4x7cm]


			250


			364


			0,491


			0,801


			187


			dẻo hoá





			11.11575


			


			300


			385


			0,494


			0,806


			175


			siêu dẻo





			11.11576


			


			350


			417


			0,490


			0,800


			170


			poly





			11.11577


			


			400


			462


			0,483


			0,789


			165


			poly








11.11600  Độ sụt 18÷ 22 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.11624


			Đá dmax = 20mm 



[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;


			250


			390


			0,475


			0,775


			200


			siêu dẻo





			11.11625


			(60÷30)% cỡ 1x2cm]


			300


			440


			0,464


			0,757


			200


			siêu dẻo





			11.11644


			Đá dmax = 40mm 



[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			250


			380


			0 481


			0 785


			195


			siêu dẻo





			11.11645


			(60÷30)% cỡ 2x4cm]


			300


			429


			0,470


			0,767


			195


			siêu dẻo








11.12000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PC40 & PCB 40



11.12100  Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12111


			Đá dmax = 10mm


			150


			218


			0,526


			0,858


			185


			





			11.12112


			(Cỡ 0,5x1cm)


			200


			259


			0,516


			0,842


			185


			





			11.12113


			


			250


			301


			0,506


			0,826


			185


			





			11.12114


			


			300


			342


			0,497


			0,811


			185


			





			11.12115


			


			350


			385


			0,487


			0,795


			185


			





			11.12116


			


			400


			425


			0,478


			0,780


			185


			dẻo hóa





			11.12117


			


			450


			446


			0,480


			0,783


			175


			siêu dẻo





			11.12118


			


			500


			485


			0,475


			0,774


			170


			poly





			11.12129


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12121


			Đá dmax = 20mm


			150


			206


			0,536


			0,874


			175


			





			11.12122


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm


			200


			245


			0,527


			0,859


			175


			





			11.12123


			(60÷30)% cỡ 1x2 cm]


			250


			285


			0,517


			0,844


			175


			





			11.12124


			


			300


			323


			0,508


			0,830


			175


			





			11.12125


			


			350


			364


			0,499


			0,814


			175


			





			11.12126


			


			400


			391


			0,496


			0,810


			170


			dẻo hóa





			11.12127


			


			450


			421


			0,493


			0,804


			165


			siêu dẻo





			11.12128


			


			500


			470


			0,481


			0,786


			165


			siêu dẻo





			11.12129


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12141


			Đá dmax = 40mm


			150


			194


			0,545


			0,890


			164


			





			11.12142


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			200


			230


			0,537


			0,876


			165


			





			11.12143


			(60÷30)% cỡ 2x4 cm]


			250


			268


			0,528


			0,862


			165


			





			11.12144


			


			300


			305


			0,520


			0,848


			165


			





			11.12145


			


			350


			343


			0,511


			0,834


			165


			





			11.12146


			


			400


			379


			0,503


			0,820


			165


			





			11.12147


			


			450


			420


			0,493


			0,805


			165


			dẻo hóa





			11.12148


			


			500


			456


			0,488


			0,797


			160


			siêu dẻo





			11.12149


			


			600


			535


			0,474


			0,773


			155


			poly








Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12171


			Đá dmax = 70mm


			150


			182


			0,555


			0,906


			154


			





			11.12172


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			200


			216


			0,547


			0,893


			154


			





			11.12173


			(60÷30)% cỡ 4x7 cm]


			250


			252


			0,539


			0,880


			154


			





			11.12174


			


			300


			286


			0,531


			0,867


			155


			





			11.12175


			


			350


			322


			0,523


			0,853


			155


			





			11.12176


			


			400


			356


			0,515


			0,841


			155


			





			11.12177


			


			450


			394


			0,506


			0,826


			155


			





			11.12178


			


			500


			441


			0,496


			0,809


			155


			dẻo hóa





			11.12179


			


			600


			534


			0,474


			0,774


			155


			siêu dẻo








11.12200  Độ sụt 2 ÷ 4 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12211


			Đá dmax = 10mm


			150


			227


			0,518


			0,845


			193


			





			11.12212


			(Cỡ 0,5x1cm)


			200


			270


			0,508


			0,829


			193


			





			11.12213


			


			250


			314


			0,498


			0,812


			193


			





			11.12214


			


			300


			357


			0,488


			0,796


			193


			





			11.12215


			


			350


			395


			0,481


			0,785


			190


			





			11.12216


			


			400


			437


			0,471


			0,769


			190


			dẻo hoá





			11.12217


			


			450


			472


			0,467


			0,762


			185


			dẻo hóa





			11.12218


			


			500


			485


			0,475


			0,774


			170


			siêu dẻo





			11.12219


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12221


			Đá dmax = 20mm


			150


			215


			0,528


			0,861


			183


			





			11.12222


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;


			200


			256


			0,518


			0,846


			183


			





			11.12223


			(60÷30)% cỡ 1x2cm]


			250


			298


			0,509


			0,830


			183


			





			11.12224


			


			300


			338


			0,499


			0,815


			183


			





			11.12225


			


			350


			374


			0,493


			0,804


			180


			





			11.12226


			


			400


			403


			0,490


			0,800


			175


			dẻo hoá





			11.12227


			


			450


			434


			0,486


			0,794


			170


			siêu dẻo





			11.12228


			


			500


			485


			0,475


			0,774


			170


			poly





			11.12229


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12241


			Đá dmax = 40mm


			150


			203


			0,538


			0,877


			172


			





			11.12242


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			200


			242


			0.529


			0,863


			173


			





			11.12243


			(60÷30)% cỡ 2x4cm]


			250


			281


			0,520


			0,848


			173


			





			11.12244


			


			300


			319


			0,511


			0,833


			173


			





			11.12245


			


			350


			359


			0,502


			0,818


			173


			





			11.12246


			


			400


			391


			0,496


			0,810


			170


			





			11.12247


			


			450


			434


			0,486


			0,794


			170


			dẻo hóa





			11.12248


			


			500


			470


			0,481


			0,786


			165


			siêu dẻo





			11.12249


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly








Độ sụt 2 ÷ 4 cm (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12271


			Đá dmax = 70mm


			150


			191


			0,548


			0,893


			162


			





			11.12272


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			200


			227


			0,539


			0,880


			162


			





			11.12273


			(60÷30)% cỡ 4x7cm]


			250


			265


			0,531


			0,866


			162


			





			11.12274


			


			300


			301


			0,522


			0,852


			163


			





			11.12275


			


			350


			338


			0,514


			0,838


			163


			





			11.12276


			


			400


			368


			0,509


			0.830


			160


			dẻo hóa





			11.12277


			


			450


			408


			0,499


			0,815


			160


			dẻo hóa





			11.12278


			


			500


			456


			0,488


			0,797


			160


			siêu dẻo





			11.12279


			


			600


			535


			0,474


			0,773


			155


			poly








11.12300  Độ sụt 6 ÷ 8 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng



(kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá Dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12311


			Đá dmax = 10mm


			150


			236


			0,511


			0,833


			200


			





			11.12312


			(Cỡ 0,5x1cm)


			200


			280


			0,501


			0,817


			200


			





			11.12313


			


			250


			326


			0,490


			0,799


			200


			





			11.12314


			


			300


			370


			0,480


			0,783


			200


			





			11.12315


			


			350


			406


			0,475


			0,775


			195


			dẻo hóa





			11.12316


			


			400


			437


			0,471


			0,769


			190


			dẻo hoá





			11.12317


			


			450


			472


			0,467


			0,762


			185


			siêu dẻo





			11.12318


			


			500


			485


			0,475


			0,774


			170


			poly





			11.12319


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12321


			Đá dmax = 20mm


			150


			224


			0,520


			0,849


			190


			





			11.12322


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm;


			200


			266


			0,511


			0,833


			190


			





			11.12323


			(60÷30)% cỡ 1x2cm]


			250


			310


			0,501


			0,817


			190


			





			11.12324


			


			300


			352


			0,491


			0,801


			190


			





			11.12325


			


			350


			385


			0,487


			0,795


			185


			dẻo hóa





			11.12326


			


			400


			426


			0,478


			0,779


			185


			dẻo hoá





			11.12327


			


			450


			459


			0,473


			0,773


			180


			siêu dẻo





			11.12328


			


			500


			499


			0,468


			0,763


			175


			poly





			11.12329


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12341


			Đá dmax = 40mm


			150


			213


			0,530


			0,864


			180


			





			11.12342


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			200


			253


			0,521


			0,850


			180


			





			11.12343


			(60÷30)% cỡ 2x4cm]


			250


			294


			0,511


			0,834


			180


			





			11.12344


			


			300


			334


			0,502


			0,819


			180


			





			11.12345


			


			350


			364


			0,499


			0,814


			175


			dẻo hóa





			11.12346


			


			400


			403


			0,490


			0,800


			175


			dẻo hoá





			11.12347


			


			450


			434


			0,486


			0,794


			170


			siêu dẻo





			11.12348


			


			500


			470


			0,481


			0,786


			165


			siêu dẻo





			11.12349


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly








Độ sụt 6 ÷ 8 cm (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá Dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12371


			Đá dmax = 70mm


			150


			201


			0,540


			0,881


			170


			





			11.12372


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			200


			239


			0,531


			0,866


			170


			





			11.12373


			(60÷30)% cỡ 4x7cm]


			250


			278


			0,522


			0,851


			170


			





			11.12374


			


			300


			315


			0,514


			0,838


			170


			





			11.12375


			


			350


			354


			0,505


			0,824


			170


			





			11.12376


			


			400


			380


			0,502


			0,820


			165


			dẻo hóa





			11.12377


			


			450


			421


			0,493


			0,804


			165


			dẻo hóa





			11.12378


			


			500


			456


			0,488


			0,797


			160


			siêu dẻo





			11.12379


			


			600


			535


			0,474


			0,773


			155


			poly








11.12400  Độ sụt 10 ÷ 12 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12411


			Đá dmax = 10mm


			150


			236


			0,511


			0,833


			200


			dẻo hóa





			11.12412


			(Cỡ 0,5x1cm)


			200


			280


			0,501


			0,817


			200


			dẻo hóa





			11.12413


			


			250


			326


			0,490


			0,799


			200


			dẻo hóa





			11.12414


			


			300


			370


			0,480


			0,783


			200


			dẻo hóa





			11.12415


			


			350


			416


			0,469


			0,766


			200


			siêu dẻo





			11.12416


			


			400


			437


			0,471


			0,769


			190


			siêu dẻo





			11.12417


			


			450


			472


			0,467


			0,762


			185


			poly





			11.12418


			


			500


			485


			0,475


			0,774


			170


			poly





			11.12419


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly








Độ sụt 10 ÷ 12 cm (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12421


			Đá dmax = 20mm


			150


			234


			0,513


			0,836


			198


			





			11.12422


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm


			200


			277


			0,503


			0,820


			198


			





			11.12423


			(60÷30)% cỡ 1x2cm]


			250


			323


			0,492


			0,803


			198


			





			11.12424


			


			300


			366


			0,482


			0,787


			198


			





			11.12425


			


			350


			395


			0,481


			0,785


			190


			dẻo hóa





			11.12426


			


			400


			426


			0,478


			0,779


			185


			siêu dẻo





			11.12427


			


			450


			459


			0,473


			0,773


			180


			siêu dẻo





			11.12428


			


			500


			499


			0,468


			0,763


			175


			poly





			11.12429


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12441


			Đá dmax = 40mm


			150


			222


			0,552


			0,852


			188


			





			11.12442


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			200


			264


			0,512


			0,836


			189


			





			11.12443


			(60÷30)% cỡ 2x4cm]


			250


			307


			0,502


			0,820


			189


			





			11.12444


			


			300


			349


			0,493


			0,804


			189


			





			11.12445


			


			350


			374


			0,493


			0,804


			180


			dẻo hóa





			11.12446


			


			400


			403


			0,490


			0,800


			175


			siêu dẻo





			11.12447


			


			450


			434


			0,486


			0,794


			170


			siêu dẻo





			11.12448


			


			500


			470


			0,481


			0,786


			165


			siêu dẻo





			11.12449


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12471


			Đá dmax = 70mm


			150


			210


			0,532


			0,868


			178


			





			11.12472


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			200


			250


			0,523


			0,853


			178


			





			11.12473


			(60÷30)% cỡ 4x7cm]


			250


			291


			0,513


			0,837


			178


			





			11.12474


			


			300


			330


			0,504


			0,823


			179


			





			11.12475


			


			350


			354


			0,505


			0,824


			170


			dẻo hóa





			11.12476


			


			400


			380


			0,502


			0,820


			165


			siêu dẻo





			11.12477


			


			450


			421


			0,493


			0,804


			165


			siêu dẻo





			11.12478


			


			500


			456


			0,488


			0,797


			160


			siêu dẻo





			11.12479


			


			600


			535


			0,474


			0,773


			155


			poly








11.12500  Độ sụt 14 ÷ 17 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12511


			Đá dmax = 10mm


			150


			236


			0,511


			0,833


			200


			siêu dẻo





			11.12512


			(Cỡ 0,5x1cm)


			200


			280


			0,501


			0,817


			200


			siêu dẻo





			11.12513


			


			250


			326


			0,490


			0,799


			200


			siêu dẻo





			11.12514


			


			300


			370


			0,480


			0,783


			200


			siêu dẻo





			11.12515


			


			350


			406


			0,475


			0,775


			195


			siêu dẻo





			11.12516


			


			400


			437


			0,471


			0,769


			190


			poly





			11.12517


			


			450


			472


			0,467


			0,762


			185


			poly





			11.12518


			


			500


			485


			0,475


			0,774


			170


			poly





			11.12519


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12521


			Đá dmax = 20mm


			150


			236


			0,511


			0,833


			200


			dẻo hoá





			11.12522


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm


			200


			280


			0,501


			0,817


			200


			dẻo hoá





			11.12523


			(60÷30)% cỡ 1x2cm]


			250


			326


			0,490


			0,799


			200


			dẻo hoá





			11.12524


			


			300


			370


			0,480


			0,783


			200


			dẻo hoá





			11.12525


			


			350


			395


			0,481


			0,785


			190


			siêu dẻo





			11.12526


			


			400


			426


			0,478


			0,779


			185


			poly





			11.12527


			


			450


			459


			0,473


			0,773


			180


			poly





			11.12528


			


			500


			499


			0,468


			0,763


			175


			poly





			11.12529


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly





			11.12541


			Đá dmax = 40mm


			150


			224


			0,520


			0,849


			190


			dẻo hoá





			11.12542


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			200


			266


			0,511


			0,833


			190


			dẻo hoá





			11.12543


			(60÷30)% cỡ 2x4cm]


			250


			310


			0,501


			0,817


			190


			dẻo hoá





			11.12544


			


			300


			352


			0,491


			0,801


			190


			dẻo hoá





			11.12545


			


			350


			385


			0,487


			0,795


			185


			siêu dẻo





			11.12546


			


			400


			426


			0,478


			0,779


			185


			siêu dẻo





			11.12547


			


			450


			446


			0,480


			0,783


			175


			poly





			11.12548


			


			500


			470


			0,481


			0,786


			165


			poly





			11.12549


			


			600


			552


			0,466


			0,761


			160


			poly








Độ sụt 14 ÷ 17 cm (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12571


			Đá dmax = 70mm


			150


			220


			0,524


			0,855


			186


			





			11.12572


			[(40÷70)% cỡ 2x4cm và


			200


			261


			0,515


			0,840


			186


			





			11.12573


			(60÷30)% cỡ 4x7cm]


			250


			304


			0,505


			0,823


			186


			





			11.12574


			


			300


			345


			0,495


			0,808


			187


			





			11.12575


			


			350


			364


			0,499


			0,814


			175


			dẻo hoá





			11.12576


			


			400


			391


			0,496


			0,810


			170


			siêu dẻo





			11.12577


			


			450


			421


			0,493


			0,804


			165


			siêu dẻo





			11.12578


			


			500


			456


			0,488


			0,797


			160


			poly





			11.12579


			


			600


			535


			0,474


			0,773


			155


			poly








11.12600  Độ sụt 18 ÷ 22 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.12624


			Đá dmax = 20mm


			300


			370


			0,480


			0,783


			200


			siêu dẻo





			11.12625


			[(40÷70)% cỡ 0,5x1cm


			350


			416


			0,469


			0,766


			200


			siêu dẻo





			11.12626


			(60÷30)% cỡ 1x2cm]


			400


			460


			0,459


			0,749


			200


			siêu dẻo





			11.12644


			Đá dmax = 40mm


			300


			361


			0,485


			0,792


			195


			siêu dẻo





			11.12645


			[(40÷70)% cỡ 1x2cm và


			350


			406


			0,475


			0,775


			195


			siêu dẻo





			11.12646


			(60÷30)% cỡ 2x4cm]


			400


			449


			0,465


			0,759


			195


			siêu dẻo








11.13000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB40 VÀ XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN S95



11.13100  Độ sụt 12 ± 2 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Xỉ lò cao S95 (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.13121


			Đá dmax = 20mm


			150


			176


			75


			0,654


			0,720


			173


			dẻo hóa





			11.13122


			


			200


			196


			84


			0,616


			0,735


			169


			dẻo hóa





			11.13123


			


			250


			223


			96


			0,592


			0,732


			170


			dẻo hóa





			11.13124


			


			300


			246


			105


			0,574


			0,729


			172


			siêu dẻo





			11.13125


			


			350


			270


			116


			0,552


			0,735


			171


			siêu dẻo





			11.13126


			


			400


			297


			127


			0,538


			0,728


			169


			siêu dẻo





			11.13127


			


			450


			325


			139


			0,516


			0,721


			172


			siêu dẻo








11.13200  Độ sụt 14 ± 2 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Xỉ lò cao S95 (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.13222


			Đá dmax = 20mm


			200


			188


			80


			0,599


			0,794


			166


			dẻo hóa





			11.13223


			


			250


			230


			99


			0,586


			0,724


			176


			dẻo hóa





			11.13224


			


			300


			256


			110


			0,561


			0,728


			177


			siêu dẻo





			11.13225


			


			350


			281


			120


			0,542


			0,727


			175


			siêu dẻo





			11.13226


			


			400


			306


			131


			0,528


			0,730


			170


			siêu dẻo





			11.13227


			


			450


			331


			142


			0,510


			0,728


			169


			siêu dẻo





			11.13228


			


			500


			345


			148


			0,513


			0,722


			166


			siêu dẻo








11.13300  Độ sụt 16 ± 2 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Xỉ lò cao S95 (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.13324


			Đá dmax = 20mm


			300


			263


			113


			0,545


			0,765


			171


			siêu dẻo





			11.13325


			


			350


			284


			122


			0,526


			0,757


			178


			siêu dẻo





			11.13326


			


			400


			317


			136


			0,511


			0,734


			179


			siêu dẻo





			11.13327


			


			450


			342


			147


			0,512


			0,730


			160


			siêu dẻo





			11.13328


			


			500


			358


			153


			0,507


			0,723


			147


			siêu dẻo








11.13400  Độ sụt 19 ± 1 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Xỉ lò cao S95 (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.13426


			Đá dmax = 20mm


			400


			319


			130


			0,519


			0,722


			168


			siêu dẻo





			11.13427


			


			450


			343


			147


			0,509


			0,714


			160


			siêu dẻo





			11.13428


			


			500


			362


			155


			0,491


			0,712


			167


			siêu dẻo





			11.13429


			


			550


			371


			159


			0,491


			0,709


			132


			siêu dẻo








11.13500  Độ xòe 60 ÷ 70 cm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu - quy cách


			Mác bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Xỉ lò cao S95 (kg)


			Cát vàng (m3)


			Đá dăm (m3)


			Nước (lít)


			Phụ gia





			11.13525


			Đá dmax = 10mm


			350


			333


			143


			0,583


			0,717


			167


			siêu siêu dẻo





			11.13526


			


			400


			369


			158


			0,568


			0,697


			166


			siêu siêu dẻo





			11.13527


			


			450


			371


			159


			0,556


			0,678


			167


			siêu siêu dẻo





			11.13528


			


			500


			389


			166


			0,527


			0,681


			172


			siêu siêu dẻo





			11.13529


			


			550


			466


			200


			0,477


			0,703


			147


			siêu siêu dẻo








II. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG KHÁC



II.1. BÊ TÔNG CHỐNG THẤM NƯỚC



Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4 (khi sử dụng xi măng PCB 30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PCB 30 và PCB 40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PCB40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 và quy định tại mục I nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát tăng thêm 12%



- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.



Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 không điều chỉnh theo nguyên tắc trên vì các cấp phối này đã đạt độ chống thấm: M250-B10; M300-B10; M350-B10; M400-B12; M450-B12; M500-B12; M550-B12.



II.2. BÊ TÔNG CÁT MỊN



Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB 30, PC 40 và PCB 40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 và quy định tại mục I nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát giảm 12%



- Lượng đá tăng tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm đi và xi măng tăng lên.



II.3. BÊ TÔNG CHỊU UỐN



Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông chịu uốn sử dụng (đường, sân bãi, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 (khi sử dụng xi măng PCB 30, PC 40 và PCB 40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 và quy định tại mục I nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát tăng thêm 12%



- Lượng đá giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng và cát tăng.



- Đối với các định mức cấp phối quy định tại nhóm mã 11.11100 và 11.12100 không có thành phần phụ gia, khi áp dụng cho bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ có yêu cầu sử dụng phụ gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật thi công để đạt được các đặc tính theo thiết kế, thi công thì được bổ sung phụ gia và điều chỉnh lượng nước và xi măng đảm bảo tỷ lệ N/X theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, thi công.



II.4. BÊ TÔNG KHÔNG CO NGÓT



Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 và quy định tại mục I nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:



- Lượng xi măng tăng thêm 5%



- Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.



- Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.



11.21000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1M3 VỮA BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT



Đơn vị tính : 1m3 bê tông



			Mã hiệu


			Loại bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.21111


			Bê tông bọt cách nhiệt


			Xút


			kg


			0,200





			


			


			Nhựa thông


			kg


			0,650





			


			


			Keo da trâu


			kg


			0,850





			


			


			Dầu nhờn


			lít


			9,000





			


			


			Xi măng PCB 30


			kg


			300,0





			


			


			Nước


			lít


			186,0





			11.21121


			Bê tông chịu nhiệt mác 100 (loại 200ºC÷300ºC)


			Xi măng PCB 30


			kg


			251,0





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,452





			


			


			Đá nham thạch 5 ÷ 20


			m3


			0,958





			


			


			Nước


			lít


			195,0





			11.21122


			Bê tông chịu nhiệt mác 150 (loại 300ºC÷500ºC)


			Xi măng PCB 30


			kg


			301,0





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,463





			


			


			Đá nham thạch 5 ÷ 20


			m3


			0,909





			


			


			Nước


			lít


			195,0





			11.21123


			Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 500ºC)


			Xi măng PCB 40


			kg


			302,0





			


			


			Bột samốt


			kg


			90,45





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,432





			


			


			Đá nham thạch 5 ÷ 20


			m3


			0,840





			


			


			Nước


			lít


			195,0





			11.21124


			Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 300ºC)


			Xi măng PCB 40


			kg


			342,0





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,494





			


			


			Đá nham thạch 5 ÷ 20


			m3


			0,832





			


			


			Nước


			lít


			195,0





			11.21125


			Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 1200º÷1400ºC)


			Xi măng PCB 40


			kg


			352,0





			


			


			Bột samốt


			kg


			352,0





			


			


			Sạn chịu lửa


			kg


			392,0





			


			


			Gạch vỡ chịu lửa


			m3


			0,787





			


			


			Nước


			lít


			195,0





			11.21126


			Bê tông chịu nhiệt mác 300 (loại 500ºC), sử dụng XM PCB 40


			Xi măng PCB 40


			kg


			422,0





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,452





			


			


			Đá nham thạch 5 ÷ 20


			m3


			0,818





			


			


			Nước


			lít


			195,0








Định mức vữa bê tông đặc biệt khác (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.21127


			Bê tông chịu nhiệt mác 300 (loại 500ºC), sử dụng XM PCB 30


			Xi măng PCB 30


			kg


			432,0





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,431





			


			


			Đá nham thạch 5 ÷ 20


			m3


			0,883





			


			


			Nước


			lít


			195,0





			11.21131


			Bê tông chịu axít


			Bột thạch anh


			kg


			495,0





			


			


			Cát thạch anh


			kg


			518,0





			


			


			Đá thạch anh 5 ÷ 20


			kg


			1.005





			


			


			Thuỷ tinh Nước Na2SiO3


			kg


			289,0





			


			


			Thuốc trừ sâu NaSiF6


			kg


			42,00





			11.21141


			Bê tông chống mòn (phôi thép)


			Xi măng PCB 30


			kg


			370,0





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,520





			


			


			Đá dăm 5 ÷ 20


			m3


			0,708





			


			


			Phôi thép


			kg


			318,0





			


			


			Nước


			lít


			195,0





			11.21151


			Bê tông Puzơlan mác 50


			Bột Puzơlan


			kg


			335,0





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			110,0





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			205,0





			


			


			Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


			m3


			0,500





			


			


			Gạch vỡ


			m3


			0,880





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			210,0





			11.21152


			Bê tông Puzơlan mác 40


			Bột Puzơlan


			kg


			270,0





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			90,00





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			160,0





			


			


			Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


			m3


			0,500





			


			


			Gạch vỡ


			m3


			0,880





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			210,0





			11.21153


			Bê tông Puzơlan mác 30


			Bột Puzơlan


			kg


			185,0





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			60,00





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			115,0





			


			


			Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


			m3


			0,500





			


			


			Gạch vỡ


			m3


			0,880





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			210,0








Định mức vữa bê tông đặc biệt khác (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại bê tông


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.21154


			Bê tông Puzơlan mác 50 có thêm 20% xi măng


			Bột Puzơlan


			kg


			270,0





			


			


			Xi măng PCB 30


			kg


			90,00





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			90,00





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			160,0





			


			


			Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


			m3


			0,500





			


			


			Gạch vỡ


			m3


			0,880





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			210,0





			11.21155


			Bê tông Puzơlan mác 40 có thêm 20% xi măng


			Bột Puzơlan


			kg


			215,0





			


			


			Xi măng PCB 30


			kg


			75,00





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			75,00





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			140,0





			


			


			Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


			m3


			0,500





			


			


			Gạch vỡ


			m3


			0,880





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			210,0





			11.21156


			Bê tông Puzơlan mác 30 có thêm 20% xi măng


			Bột Puzơlan


			kg


			90,00





			


			


			Xi măng PCB 30


			kg


			30,00





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			30,00





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			55,00





			


			


			Cát mịn M = 1,5 ÷ 2


			m3


			0,500





			


			


			Gạch vỡ


			m3


			0,880





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			100,0





			11.21211


			Bê tông gạch vỡ M50


			Gạch vỡ


			m3


			0,893





			


			


			Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25


			m3


			0,525





			11.21212


			Bê tông gạch vỡ M75


			Gạch vỡ


			m3


			0,893





			


			


			Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 50


			m3


			0,525





			11.21221


			Bê tông than xỉ cách nhiệt


			Than xỉ


			m3


			0,890





			


			


			Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25


			m3


			0,500








III. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG



III.1. CẤP PHỐI VẬT LIỆU ĐÁ DĂM ĐEN (Đơn vị tính : 1 tấn)



- Đá trộn nhựa pha dầu hoặc nhựa đặc



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			4,0


			4,5


			5,0


			5,5


			6,0





			AO10


			Đá



Nhựa


			m3


kg


			0,652



41,174


			0,652



46,117


			0,652



50,953


			0,652



55,790


			0,652



60,753





			


			1


			2


			3


			4


			5








- Đá trộn nhũ tương hoặc nhựa đường



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhũ tương %





			


			


			


			7,0


			8,0


			9,0


			10,0





			AO20


			Đá



Nhũ tương


			m3


kg


			0,652



70,010


			0,652



79,266


			0,652



88,350


			0,652



97,274





			


			1


			2


			3


			4








III.2. CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA (Đơn vị tính : 1 tấn)



- Khoáng chất



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			5,0


			10,0


			15,0


			20,0


			25,0





			AO30


			Đá


			m3


			-


			-


			-


			0,128


			0,160





			


			Cát


			m3


			-


			-


			-


			-


			0,194





			


			Bột đá


			kg


			47,235


			94,470


			141,705


			188,940


			236,175





			


			1


			2


			3


			4


			5








			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			30,0


			35,0


			40,0


			45,0





			AO30


			Đá


			m3


			0,192


			0,224


			0,256


			0,288





			


			Cát


			m3


			0,233


			0,272


			0,311


			0,350





			


			Bột đá


			kg


			283,410


			-


			-


			-





			


			6


			7


			8


			9








			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			50,0


			55,0


			60,0


			65,0


			70,0





			AO40


			Đá



Cát


			m3


m3


			0,319



0,388


			0,351



0,426


			0,383



0,465


			0,415



0,504


			0,447



0,543





			


			1


			2


			3


			4


			5








			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ phối hợp %





			


			


			


			75,0


			80,0


			85,0


			90,0





			AO40


			Cát


			m3


			0,582


			0,611


			0,649


			0,687





			


			6


			7


			8


			9








- Nhựa bi tum



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			4,0


			4,5


			5,0


			5,5


			6,0


			6,5





			AO50


			Nhựa


			Kg


			41,174


			46,117


			50,953


			55,790


			60,573


			65,313





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6








			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			7,0


			7,5


			8,0


			8,5


			9,0





			AO60


			Nhựa


			Kg


			70,010


			74,654


			79,267


			83,888


			88,350





			


			1


			2


			3


			4


			5








III.3. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHỰA PHA DẦU



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ dầu%





			


			


			


			10,0


			15,0


			20,0


			25,0


			30,0





			AO70


			Dầu ma dút



Nhựa


			kg



kg


			102



945,00


			153



892,50


			204



804,00


			255



787,50


			306



735,00





			


			1


			2


			3


			4


			5








III.4. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG



Đơn vị tính : 1 tấn



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Tỷ lệ nhựa %





			


			


			


			50


			55


			60





			AO80


			Nhựa bi tum


			kg


			525,000


			577,500


			630,000





			


			Nước


			m3


			0,500


			0,450


			0,400





			


			Xút (0,2%)


			kg


			2,020


			2,020


			2,020





			


			Xà phòng gốc (1%)


			kg


			10,100


			10,100


			10,100





			


			1


			2


			3








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Số lượng thành phần hao phí công tác làm đường ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.



IV. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN CÂY CHỐNG CHO CÔNG TÁC BÊ TÔNG



IV.1. BÊ TÔNG ĐÚC TẠI CHỖ



1. Mức sử dụng luân chuyển và bù hao hụt



- Ván khuôn gỗ chỉ được dùng gỗ nhóm VII, nhóm VIII.



- Gỗ làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 5 lần bình quân cho các loại gỗ, cho các loại kết cấu bê tông, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 13%. Riêng ván khuôn, nẹp gông làm bằng gỗ thông, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 20%.



- Gỗ chống ván khuôn bê tông sử dụng 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.



- Trường hợp dùng tre chống ván khuôn thì 1 cây gỗ 10x10 cm dài bình quân 7m thay bằng 2 cây tre ϕ 8cm và tre luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.



- Nếu dùng sắt U, I thay gỗ làm cây chống thì cứ 1 cây gỗ 10x10 cm dài bình quân 7m được thay bằng một thanh thép U, I tương ứng nhưng phải luân chuyển 250 lần không bù hao hụt.



- Đinh các loại và dây buộc ghi trong bảng định mức không phải sử dụng luân chuyển.



Trừ một số trường hợp đặc biệt, số lần luân chuyển quy định như sau:



- Ván khuôn thân mố, thân trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, hầm lò được sử dụng luân chuyển 4 lần, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 3%.



- Ván khuôn dùng đổ bê tông các công trình thủy công (như ván khuôn ống xi phông) thì được sử dụng luân chuyển 3 lần không bù hao hụt.



- Tất cả các loại gỗ: gỗ tròn, gỗ hộp, ván dùng làm sàn để vật liệu, cầu công tác, sàn đạo, palê,... Phải sử dụng luân chuyển 8 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu.



- Tà vẹt chồng nề phải sử dụng luân chuyển 24 lần, không có bù hao hụt.



- Hệ khung treo, giá đỡ bằng thép phải sử dụng luân chuyển 100 lần, không có bù hao hụt.



- Các loại bu lông, đinh đỉa, đinh Crăm pông dùng trong ván khuôn, cầu công tác,… sử dụng luân chuyển 19 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 3% so với lần đầu.



- Thép và tôn dùng làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho các loại kết cấu phải luân chuyển 80 lần, không có bù hao hụt (trừ ván khuôn kim loại hầm).



- Ván ép công nghiệp làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng phải sử dụng luân chuyển 5 lần không có bù hao hụt; cho kết cấu tường, cột phải sử dụng luân chuyển 8 lần không có bù hao hụt.



- Ván ép phủ phim làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng phải sử dụng luân chuyển 7 lần không có bù hao hụt; cho kết cấu tường, cột phải sử dụng luân chuyển 10 lần không có bù hao hụt.



- Ván khuôn nhựa làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 30 lần (cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng) và 35 lần (cho kết cấu tường, cột), không bù hao hụt.



2. Các định mức vật liệu làm sàn để vật liệu và cầu công tác



- Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu được tính cho sàn có chiều cao 1m, diện tích 18m2. Trường hợp sàn để vật liệu có chiều cao khác thì tính như sau:



+ Đối với sàn làm bằng tà vẹt chồng nề thì được điều chỉnh định mức tà vẹt và đinh đỉa bằng định mức tà vẹt và đinh đỉa của sàn cao 1m nhân với chiều cao sàn, còn các vật liệu khác thì giữ nguyên.



+ Đối với sàn làm bằng palê thì được điều chỉnh định mức cột giằng và đinh 8cm bằng định mức cột giằng và đinh 8cm của sàn cao 1m nhân với chiều cao sàn, còn các vật liệu khác thì giữ nguyên.



- Định mức vật liệu làm cầu công tác bằng gỗ được tính cho cầu có chiều cao 1m. Trường hợp cầu công tác có chiều cao khác thì được điều chỉnh định mức gỗ cột và giằng bằng định mức định mức gỗ cột và giằng của cầu công tác cao 1m nhân với chiều cao cầu công tác, còn các loại vật liệu khác giữ nguyên.



IV.2. BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



* Ván khuôn gỗ:



- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 3 mặt (chữ U), nắp đan, nắp chớp sử dụng luân chuyển 50 lần. Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định mức.



- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 4 mặt (chữ U), các loại cọc, cột đặc, tà vẹt, dầm xà sử dụng luân chuyển 40 lần. Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định mức.



- Ván khuôn để đúc sẵn các loại bê tông khác sử dụng luân chuyển 30 lần, không bù hao hụt.



- Trường hợp phải dùng gỗ thông làm ván khuôn để đúc sẵn các loại kết cấu bê tông sử dụng luân chuyển 20 lần, không bù hao hụt.



* Ván khuôn kim loại:



- Thép và tôn làm ván khuôn đúc bê tông đúc sẵn các loại kết cấu bê tông (trừ kết cấu bê tông đúc sẵn dầm cầu) luân chuyển 200 lần, không bù hao hụt.



- Định mức sử dụng cho các loại ván khuôn đúc sẵn nào thì tính theo định mức số lần luân chuyển của loại ván khuôn đó.



IV.3. QUY ĐỊNH LUÂN CHUYỂN NHƯ SAU:



- Mỗi lần dỡ ván khuôn là 1 lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn để ván khuôn do yêu cầu kỹ thuật trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển,... kể từ ngày đổ bê tông.



- Đối với các loại vật liệu khác, mỗi lần dỡ khi làm xong 1 công việc thì được tính 1 lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn sử dụng do yêu cầu thiết kế thì:



+ Đối với tre, gỗ làm sàn, cầu công tác, sàn đạo, palê,... kéo dài trên 60 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 120 ngày được tính 3 lần luân chuyển.



+ Đối với tà vẹt chồng nề kéo dài trên 90 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 180 ngày được tính 3 lần luân chuyển.



+ Đối với đinh đỉa, bu lông các loại kéo dài trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển,...



V. HỆ SỐ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHI LUÂN CHUYỂN



Bảng hệ số sử dụng vật liệu khi luân chuyển này áp dụng để tính toán cho các loại vật liệu khi luân chuyển có bù hao hụt.



Đối với các loại vật liệu khi sử dụng luân chuyển nhưng không có bù hao hụt thì không áp dụng bảng này, mà chỉ lấy số lượng ghi trong bảng định mức chia cho số lần luân chuyển.



BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHI LUÂN CHUYỂN



			Số lần luân chuyển



Tỷ lệ bù hao hụt (%)


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			3


			0,508


			0,343


			0,261


			0,212


			0,179


			0,156





			5


			0,513


			0,350


			0,269


			0,220


			0,188


			0,164





			7


			0,518


			0,357


			0,276


			0,226


			0,196


			0,173





			9


			0,523


			0,363


			0,284


			0,236


			0,204


			0,181





			10


			0,525


			0,367


			0,288


			0,240


			0,208


			0,186





			11


			0,528


			0,370


			0,291


			0,244


			0,212


			0,190





			12


			0,530


			0,373


			0,295


			0,248


			0,217


			0,194





			13


			0,533


			0,377


			0,299


			0,252


			0,221


			0,199





			15


			0,538


			0,383


			0,306


			0,260


			0,229


			0,207





			17


			0,543


			0,390


			0,314


			0,268


			0,238


			0,216





			20


			0,550


			0,400


			0,325


			0,280


			0,250


			0,229








(tiếp theo)



			Số lần luân chuyển



Tỷ lệ  bù hao hụt (%)


			8


			9


			10


			15


			20


			30





			3


			0,138


			0,124


			0,114


			0,081


			0,064


			0,048





			5


			0,147


			0,133


			0,123


			0,090


			0,074


			0,058





			7


			0,156


			0,142


			0,132


			0,099


			0,084


			0,067





			9


			0,164


			0,151


			0,141


			0,109


			0,093


			0,077





			10


			0,169


			0,156


			0,145


			0,113


			0,098


			0,082





			11


			0,173


			0,160


			0,150


			0,118


			0,102


			0,087





			12


			0,178


			0,164


			0,154


			0,123


			0,107


			0,091





			13


			0,182


			0,168


			0,159


			0,127


			0,112


			0,096





			15


			0,191


			0,178


			0,168


			0,137


			0,121


			0,106





			17


			0,199


			0,187


			0,177


			0,146


			0,131


			0,116





			20


			0,213


			0,200


			0,190


			0,160


			0,145


			0,130








ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM VÁN KHUÔN CHO CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG



Định mức vật liệu dùng làm ván khuôn cho công tác đổ bê tông được tính cho diện tích bề mặt bê tông có sử dụng ván khuôn.



11.30000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ



11.31000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN GỖ



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.31001


			Ván khuôn gỗ móng băng, móng bè, bệ máy


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,330





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			3,100





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			12,00





			11.31002


			Ván khuôn gỗ các loại móng cột


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,800





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			2,200





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			15,00





			11.31003


			Ván khuôn gỗ các loại cột đặc


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,568





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			3,260





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			15,00





			11.31004


			Ván khuôn gỗ các loại cột rỗng (có mắt chéo hay vuông)


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			1,136





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			4,234





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			18,00





			11.31005


			Ván khuôn gỗ các loại dầm, xà, giằng


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,720





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			6,283





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			14,29





			11.31006


			Ván khuôn gỗ các loại sàn, tấm đan, ôvăng, sênô


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,428





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			4,386





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			8,050








Định mức vật liệu làm ván khuôn gỗ (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.31007


			Ván khuôn gỗ các loại cầu thang


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp + gỗ chống


			m3


			3,736





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			11,45





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			29,00





			11.31008


			Ván khuôn gỗ các loại tường dày ≤ 45cm, bể chứa, phễu


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,724





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			2,345





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			17,13





			11.31009


			Ván khuôn gỗ các loại tường dày > 45cm


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,724





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			2,986





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			4,600





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			10,26





			


			


			Bu lông 2 êcu M16mm


			cái


			2,600





			


			


			Dây thép ϕ5


			kg


			11,40





			


			


			Tăng đơ


			cái


			5,100





			11.31010


			Ván khuôn gỗ các loại ống cống, ống buy


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ văng chống


			m3


			4,917





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			4,900





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			17,49





			11.31011


			Ván khuôn gỗ cầu máng


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà chống


			m3


			6,360





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			2,900





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			10,00





			


			


			Bu lông 2 êcu M16mm


			cái


			3,080





			


			


			Dây thép ϕ 5


			kg


			4,680








Định mức vật liệu làm ván khuôn gỗ (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.31012


			Ván khuôn gỗ các loại cống, vòm


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà, chống


			m3


			4,608





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			12,40





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			16,50





			


			


			Bu lông 2 êcu M16mm


			cái


			1,600





			11.31013


			Ván khuôn gỗ vòm lò, miệng phông, miệng phễu


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ giằng chống


			m3


			5,868





			


			


			Đinh 7cm


			kg


			20,00





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			16,30





			11.31014


			Ván khuôn gỗ đài nước, vì kèo và các kết cấu phức tạp khác


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,720





			


			


			Gỗ chống 10x10cm


			m3


			6,283





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			20,00





			11.31015


			Ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ nẹp


			m3


			1,748





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			11,00





			11.31016


			Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,000





			


			


			Gỗ nẹp, cọc chống


			m3


			2,041





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			8,500








11.32000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN KIM LOẠI



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.32001


			Ván khuôn kim loại tường, cột vuông, chữ nhật, xà, dầm, giằng


			Thép tấm


			kg


			3.947





			


			


			Thép hình


			kg


			3.812





			


			


			Gỗ chống


			m3


			3,255





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600





			11.32002


			Ván khuôn kim loại xà, dầm, giằng dùng cột chống thép ống


			Thép tấm


			kg


			3.947





			


			


			Thép hình


			kg


			3.812





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.922





			


			


			Que hàn


			kg


			5,600





			11.32003


			Ván khuôn kim loại cột tròn


			Thép tấm


			kg


			3.947





			


			


			Thép hình


			kg


			4.574





			


			


			Gỗ chống


			m3


			4,814





			


			


			Que hàn


			kg


			6,700





			11.32004


			Ván khuôn kim loại sàn mái


			Thép tấm


			kg


			3.947





			


			


			Thép hình


			kg


			3.177





			


			


			Gỗ chống


			m3


			4,386





			


			


			Que hàn


			kg


			5,500





			11.32005


			Ván khuôn kim loại móng dài


			Thép tấm


			kg


			3.947





			


			


			Thép hình


			kg


			2.499





			


			


			Que hàn


			kg


			3,26





			11.32006


			Ván khuôn kim loại móng cột


			Thép tấm


			kg


			3.947





			


			


			Thép hình


			kg


			2.777





			


			


			Que hàn


			kg


			3,65





			11.32007


			Ván khuôn kim loại mái bờ kênh mương


			Thép tấm


			kg


			3.947





			


			


			Thép hình


			kg


			2.360





			


			


			Que hàn


			kg


			2,94








Định mức vật liệu làm ván khuôn kim loại (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.32008


			Ván khuôn kim loại mố trụ cầu


			5BThép tấm


			kg


			4.267





			


			


			Thép hình


			kg


			1.218





			


			


			Que hàn


			kg


			12,50





			


			


			Ôxy


			chai


			1,800





			


			


			Gas


			kg


			3,600





			11.32009


			Ván khuôn kim loại hầm


			Thép tấm


			kg


			687,62





			


			


			Thép hình


			kg


			214,63





			


			


			Thép tròn ϕ 20 ÷ 25mm


			kg


			125,49





			


			


			Que hàn


			kg


			22,600








11.33000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.33001


			Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm


			Ván công nghiệp


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			588,24





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.543,7





			11.33002


			Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm


			Ván công nghiệp


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			620,98





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.737,9





			11.33003


			Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm


			Ván công nghiệp


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			737,75





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.883,5





			11.33004


			Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm


			Ván công nghiệp


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			673,39





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.738,2








11.34000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.34001


			Ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm


			Ván ép phủ phim


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			588,24





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.543,7





			11.34002


			Ván khuôn tường bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm


			Ván ép phủ phim


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			620,98





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.737,9





			11.34003


			Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm


			Ván ép phủ phim


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			737,75





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.883,5





			11.34004


			Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm


			Ván ép phủ phim


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			673,39





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.738,2








11.35000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.35001


			Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm


			Ván khuôn nhựa


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			588,24





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.543,7





			11.35004


			Ván khuôn tường bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm


			Ván khuôn nhựa


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			620,98





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.737,9





			11.35011


			Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm


			Ván khuôn nhựa


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			737,75





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.883,5





			11.35014


			Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm


			Ván khuôn nhựa


			m2


			100,00





			


			


			Khung xương nhôm


			kg


			673,39





			


			


			Cột chống thép ống


			kg


			3.738,2








11.40000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



11.41000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN GỖ



Trong định mức ván khuôn gỗ cho kết cấu bê tông đúc sẵn đã tính hao hụt các lần sửa chữa



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.41001


			Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại panen 4 mặt


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,150





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,680





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			15,00





			


			


			Dầu cặn thải


			kg


			1,540





			11.41002


			Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại panen 3 mặt (U)


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,150





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,700





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			12,00





			


			


			Dầu cặn thải


			kg


			1,540








Định mức vật liệu ván khuôn gỗ (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.41003


			Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại nắp đan


			Gỗ ván khuôn 3cm (kể cả đà nẹp)


			m3


			4,680





			


			


			Đinh 6cm


			kg 


			16,00





			


			


			Dầu cặn thải


			kg


			0,710





			11.41004


			Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột, cọc, giếng chìm


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,150





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,056





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			10,00





			


			


			Dầu cặn thải


			kg


			3,340





			11.41005


			Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại dầm, xà


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,150





			


			


			Gỗ đà nẹp, giằng chống


			m3


			0,800





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			4,970





			


			


			Đinh đỉa d10


			cái


			30,00





			


			


			Dầu cặn thải


			kg


			3,720





			


			


			Mattít


			kg


			0,370





			11.41006


			Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại móng


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,150





			


			


			Gỗ đà nẹp, giằng chống


			m3


			0,800





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			15,00





			


			


			Dầu cặn thải


			kg


			1,540





			11.41007


			Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột rỗng


			Gỗ ván khuôn 3cm


			m3


			3,150





			


			


			Gỗ đà nẹp


			m3


			0,680





			


			


			Đinh 6cm


			kg


			10,00





			


			


			Dầu cặn thải


			kg


			1,540








11.50000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM SÀN ĐỂ VẬT LIỆU, CẦU CÔNG TÁC



11.51000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM SÀN ĐỂ VẬT LIỆU



Đơn vị tính : 1 sàn



			Mã hiệu


			Loại bê tông


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.51001


			Sàn để vật liệu bằng chồng nề phục vụ cho 1 máy trộn bê tông diện tích 18m2


			Gỗ ván 5cm


			m3


			0,900





			


			


			Tà vẹt 14x12x180


			thanh


			68,00





			


			


			Ray (P.25) 8m


			thanh


			5,000





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			127,0





			


			


			Đinh (bình quân 8cm)


			kg


			0,180





			


			


			Đinh Crămpông


			cái


			20,00





			


			


			Dây thép ϕ3


			kg


			1,000





			


			


			Gỗ tay vịn


			m3


			0,185





			11.51002


			Sàn để vật liệu bằng palê phục vụ cho 1 máy trộn bê tông diện tích 18m2


			Gỗ ván 5cm


			m3


			0,900





			


			


			Gỗ cột giằng


			m3


			0,340





			


			


			Gỗ làm mũ


			m3


			0,170





			


			


			Ray (P.25) 8m


			thanh


			4,000





			


			


			Tà vẹt 14x12x180


			thanh


			24,00





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			104,0





			


			


			Đinh (bình quân 8cm)


			kg


			0,180





			


			


			Dây thép ϕ3


			kg


			1,800





			


			


			Gỗ tay vịn


			m3


			0,195








11.52000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM CẦU CÔNG TÁC



Đơn vị tính : 1 m



			Mã hiệu


			Loại bê tông


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.52001


			Cầu công tác rộng 0,8m


			Gỗ ván 5cm


			m3


			0,040





			


			


			Gỗ đà nẹp 8x12; 4x6


			m3


			0,010





			


			


			Gỗ cột giằng 10x10cm


			m3


			0,024





			


			


			Đinh (bình quân 7cm)


			kg


			0,100





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			7,000








Định mức vật liệu làm cầu công tác (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại bê tông


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			11.52002


			Cầu công tác rộng 2,2m


			Gỗ ván 5cm


			m3


			0,110





			


			


			Gỗ đà nẹp 8x18; 4x8


			m3


			0,039





			


			


			Gỗ cột giằng, lan can 12x12; 4x8


			m3


			0,102





			


			


			Đinh (bình quân 7cm)


			kg


			0,280





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			3,500





			


			


			Dây thép ϕ3


			kg


			0,300





			11.52003


			Cầu công tác rộng 2,5m


			Gỗ ván 5cm


			m3


			0,125





			


			


			Gỗ đà nẹp 10x10; 4x8


			m3


			0,051





			


			


			Gỗ cột giằng, lan can 15x15; 4x8


			m3


			0,123





			


			


			Đinh (bình quân 7cm)


			kg


			0,320





			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			0,600





			


			


			Dây thép ϕ3


			kg


			3,500








Chương II



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN



12.10000- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO CÁC LOẠI VỮA XÂY, TRÁT



Hướng dẫn áp dụng:



a - Định mức cấp phối vật liệu chưa tính hao hụt ở các khâu vận chuyển, bảo quản và thi công. Vật liệu trong định mức là vật liệu có qui cách, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. (Không tính đến vữa khô trộn sẵn, đóng bao).



b - Trường hợp mác vữa, mác chất kết dính khác trong định mức thì phải tính toán xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật công trình.



c - Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít



d - Đối với vữa xây, vữa trát bê tông nhẹ, là vữa khô, trộn sẵn được đóng bao. Cấp phối theo nhà sản xuất.



ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG



12.10100 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 30



			Mã hiệu


			Loại vữa


			Mác vữa


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Vôi cục (kg)


			Cát (m3)


			Nước (lít)





			12.10101


			Vữa tam hợp cát vàng



(Cát có mô đun độ lớn M > 2)


			10


			71


			118


			1,27


			221





			12.10102


			


			25


			124


			108


			1,24


			222





			12.10103


			


			50


			229


			80


			1,20


			221





			12.10104


			


			75


			320


			55


			1,17


			220





			12.10105


			


			100


			413


			31


			1,14


			219





			12.10111


			Vữa tam hợp cát mịn 



(Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2)


			10


			78


			114


			1,24


			231





			12.10112


			


			25


			134


			101


			1,22


			233





			12.10113


			


			50


			248


			72


			1,18


			231





			12.10114


			


			75


			344


			48


			1,14


			231





			12.10121


			Vữa tam hợp cát mịn



(Cát có mô đun độ lớn M = 0,7÷1,4)


			10


			88


			112


			1,21


			243





			12.10122


			


			25


			153


			93


			1,19


			245





			12.10123


			


			50


			282


			61


			1,14


			242








Định mức cấp phối 1m3 vữa xây trát xi măng PCB30 (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vữa


			Mác vữa


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Vôi cục (kg)


			Cát (m3)


			Nước (lít)





			12.10132


			Vữa xi măng cát vàng



(Cát có mô đun độ lớn M > 2)


			25


			123


			


			1,23


			276





			12.10133


			


			50


			224


			


			1,17


			273





			12.10134


			


			75


			307


			


			1,13


			270





			12.10135


			


			100


			395


			


			1,08


			266





			12.10136


			


			125


			472


			


			1,04


			266





			12.10142


			Vữa xi măng cát mịn 



(Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2)


			25


			133


			


			1,21


			280





			12.10143


			


			50


			244


			


			1,16


			276





			12.10144


			


			75


			335


			


			1,11


			272





			12.10145


			


			100


			426


			


			1,06


			270





			12.10152


			Vữa xi măng cát mịn



(Cát có mô đun độ lớn M = 0,7÷1,4)


			25


			154


			


			1,20


			283





			12.10153


			


			50


			279


			


			1,13


			278





			12.10154


			


			75


			381


			


			1,08


			275








12.10200 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC40 & PCB 40



			Mã hiệu


			Loại vữa


			Mác vữa


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Vôi cục (kg)


			Cát (m3)


			Nước (lít)





			12.10202



12.10203



12.10204



12.10205



12.10206


			Vữa tam hợp cát vàng



(Cát có mô đun độ lớn M > 2)


			25



50



75



100



125


			96



178



248



321



392


			92



76



62



46



31


			1,27



1,24



1,21



1,18



1,15


			223



221



222



221



220





			12.10212



12.10213



12.10214



12.10215


			Vữa tam hợp cát mịn



(Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2)


			25



50



75



100


			103



192



267



347


			90



71



56



39


			1,24



1,21



1,18



1,15


			234



233



232



230








Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, trát (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vữa


			Mác vữa


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa





			


			


			


			Xi măng (kg)


			Vôi cục (kg)


			Cát (m3)


			Nước (lít)





			12.10222



12.10223



12.10224


			Vữa tam hợp cát mịn



(Cát có mô đun độ lớn



M = 0,7 ÷ 1,4)


			25



50



75


			118



218



303


			85



64



46


			1,22



1,18



1,14


			246



245



243





			12.10232



12.10233



12.10234



12.10235



12.10236



12.10237


			Vữa xi măng cát vàng



(Cát có mô đun độ lớn M > 2)


			25



50



75



100



125



150


			94



172



239



309



374



435


			


			1,25



1,20



1,17



1,13



1,09



1,06


			277



275



274



270



269



266





			12.10242



12.10243



12.10244



12.10245



12.10246


			Vữa xi măng cát mịn 



(Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2)


			25



50



75



100



125


			103



188



261



336



406


			


			1,23



1,19



1,15



1,11



1,07


			280



279



275



273



271





			12.10252



12.10253



12.10254



12.10255


			Vữa xi măng cát mịn 



(Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4)


			25



50



75



100


			118



216



298



380


			


			1,22



1,16



1,12



1,08


			285



281



278



275








12.10300 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT ĐẶC BIỆT



			Mã hiệu


			Loại vữa


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa





			


			


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			12.10311


			Vữa chịu axit


			Bột thạch anh


			kg


			1.040





			


			


			Cát thạch anh


			kg


			520





			


			


			Thuỷ tinh nước Na2SiO3


			kg


			468





			


			


			Thuốc trừ sâu Na2SiF6


			kg


			70





			12.10321


			Vữa chống mòn


			Xi măng PCB 30


			kg


			1.039





			


			


			Cát vàng


			m3


			0,334





			


			


			Phoi thép


			kg


			1.350





			


			


			Nước


			lít


			260





			12.10331


			Vữa vôi, Puzơlan mác 50


			Bột Puzơlan


			kg


			410





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			135





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			200





			


			


			Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


			m3


			1,010





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			220





			12.10332


			Vữa vôi, Puzơlan mác 25


			Bột Puzơlan


			kg


			270





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			90





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			160





			


			


			Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


			m3


			1,010





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			220





			12.10333


			Vữa vôi, Puzơlan mác 10


			Bột Puzơlan


			kg


			185





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			60





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			115





			


			


			Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


			m3


			1,010





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			220





			12.10334


			Vữa vôi, Puzơlan mác 50 có thêm 20% xi măng


			Bột Puzơlan


			kg


			330





			


			


			Xi măng PCB 30


			kg


			110





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			110





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			kg


			205





			


			


			Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


			m3


			1,010





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			220








Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, trát đặc biệt (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vữa


			Vật liệu dùng cho 1m3 vữa





			


			


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			12.10335


			Vữa vôi, Puzơlan mác 25 có thêm 20% xi măng


			Bột Puzơlan


			kg


			210





			


			


			Xi măng PCB 30


			kg


			70





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			70





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			135





			


			


			Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


			m3


			1,010





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			220





			12.10336


			Vữa vôi, Puzơlan mác 10 có thêm 20% xi măng


			Bột Puzơlan


			kg


			150





			


			


			Xi măng PCB 30


			kg


			50





			


			


			Nếu dùng vôi bột


			kg


			50





			


			


			Nếu dùng vôi tôi


			lít


			95





			


			


			Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4


			m3


			1,010





			


			


			Nước (khi dùng vôi bột)


			lít


			220








12.10400 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ



			Mã hiệu


			Thành phần hao phí


			Đơn vị


			Mác vữa


			Nước (lít)





			


			


			


			50


			75


			Xây


			Trát





			12.10401



12.10402


			Vữa khô trộn sẵn (xây)



Vữa khô trộn sẵn (trát)


			kg



kg


			1.403



1.392


			1.413



1.402


			243



-


			-



258








Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Số lượng vữa ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.



12.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ XÂY



Hướng dẫn áp dụng:



1- Định mức công tác xây gạch, đá được tính toán theo tiêu chuẩn sau: a/ Độ dày mạch vữa xây thông thường:



- Trung bình mạch nằm dày 12mm, mạch đứng dày 10mm.



- Giới hạn của mạch dày 7mm đến 15mm. Riêng xây gạch, mạch dày nhất không được quá 12mm.



b/ Loại gạch và theo kích thước tiêu chuẩn:



- Gạch đất sét nung:



+ Gạch đặc kích thước: 6,5x10,5x22cm; 5x10x20cm; 4,5x9x19cm và 4x8x19cm.



+ Gạch rỗng kích thước: 20x10x10cm; 19x9x9cm; 19x8x8cm; 22x15x10cm; 22x10x13,5cm; 22x13x8,5cm và 25x15x10cm.



+ Gạch thông gió kích thước: 20x20cm và 30x30cm.



- Gạch không nung: gạch bê tông ép đúc rỗng kích thước: theo TCVN 6477:2011 gạch bê tông.



- Gạch silicát cỡ 25x12x6,5cm và 25x12x9cm, v.v..



Trường hợp dùng loại gạch có tính chất và kích thước khác để xây thì phải căn cứ vào thiết kế và quy cách phẩm chất gạch để tính toán định mức cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.



2 - Định mức vật liệu vữa công tác xây các kết cấu bằng gạch rỗng đất sét nung được điều chỉnh khi xây bằng loại gạch:



- 02 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 0,8 lít cho 1m2 xây và 5 lít cho 1m3 xây.



- 04 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 1,6 lít cho 1m2 xây và 10 lít cho 1m3 xây.



- 06 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 2,4 lít cho 1m2 xây và 15 lít cho 1m3 xây. 



3 - Số lượng vữa ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.



4 - Định mức vật liệu xây gờ 1 chỉ áp dụng khi xây nằm viên gạch theo kích thước viên gạch 10,5cm, trường hợp xây gờ bằng gạch xếp nghiêng theo kích thước 6cm thì cứ 1m gờ chỉ cần 7,5 viên gạch và 2,5 lít vữa, nếu xây gờ chỉ thì cứ 1m gờ chỉ sau số lượng vật liệu bằng 2 lần số lượng vật liệu 1m chỉ đầu tiên, số lượng vật liệu chỉ tính phần của gờ.



5 - Chiều dầy kết cấu xây chưa bao gồm lớp vữa trát.



ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐỂ XÂY KẾT CẤU



12.21000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG



12.21100 - Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.21101


			Xây móng dày ≤ 33cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			542



290





			12.21102


			Xây móng dày >33cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			531



300





			12.21103


			Xây tường dày ≤33cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			542



290





			12.21104


			Xây tường dày >33cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			531



300





			12.21105


			Xây vỉa hè bằng gạch xếp nghiêng


			1m


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			14



4





			12.21106


			Xây cột


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			531



300





			12.21107


			Xây cuốn vòm cống


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			542



280





			12.21108


			Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày ≤33cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			542



290





			12.21109


			Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày >33cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			531



300





			12.21110


			Xây gờ 1 chỉ


			1m gờ


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			5,00



1,50





			12.21111


			Xây bể chứa


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			542



310





			12.21112


			Xây hố van, hố ga


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			542



330





			12.21113


			Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			542



333





			12.21114


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			6,5x10,5x22


			viên



lít


			565



280








12.21200- Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (5x10x20);(4x8x19);(4,5x9x19)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.21211


			Xây móng dày ≤ 30cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			5x10x20


			viên



lít


			798



300





			12.21212


			Xây móng dày > 30cm


			1m3 xây


			Gạch Vữa xây


			5x10x20


			viên lít


			768



310





			12.21213


			Xây tường dày >30cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			5x10x20


			viên



lít


			770



310





			12.21214


			Xây cột trụ


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			5x10x20


			viên



lít


			770



310





			12.21215


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			5x10x20


			viên



lít


			808



300





			12.21216


			Xây hố van, hố ga


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			5x10x20


			viên



lít


			798



350





			12.21217


			Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			5x10x20


			viên



lít


			798



370





			12.21221


			Xây móng dày ≤ 30cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4x8x19


			viên



lít


			1.147



342





			12.21222


			Xây móng dày > 30cm


			1m3 xây


			Gạch Vữa xây


			4x8x19


			viên lít


			1.117



356





			12.21223


			Xây tường dày >30cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4x8x19


			viên



lít


			1.068



347





			12.21224


			Xây cột trụ


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4x8x19


			viên



lít


			1.033



328





			12.21225


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4x8x19


			viên



lít


			1.071



328





			12.21231


			Xây móng dày ≤ 30cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4,5x9x19


			viên



lít


			923



313





			12.21232


			Xây móng dày > 30cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4,5x9x19


			viên



lít


			906



328





			12.21233


			Xây tường dày 4,5cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4,5x9x19


			viên



lít


			974



313








Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.21234


			Xây tường dày 9cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4,5x9x19


			viên



lít


			974



256





			12.21235


			Xây tường dày 19cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4,5x9x19


			viên



lít


			923



313





			12.21236


			Xây tường dày ≥ 30cm


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4,5x9x19


			viên



lít


			907



328





			12.21237


			Xây cột trụ


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4,5x9x19


			viên



lít


			907



328





			12.21238


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


			1m3 xây


			Gạch



Vữa xây


			4,5x9x19


			viên



lít


			923



328








12.21300 - Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.21311


			Xây tường dày ≤30cm


			1m3 xây


			Gạch ống



Vữa xây


			8x8x19


			viên



lít


			640



210





			12.21321


			Xây tường dày ≤10cm


			1m3 xây


			Gạch ống



Vữa xây


			9x9x19


			viên



lít


			545



160





			12.21322


			Xây tường dày ≤30cm


			1m3 xây


			Gạch ống



Vữa xây


			9x9x19


			viên



lít


			515



190





			12.21323


			Xây tường dày > 30cm


			1m3 xây


			Gạch ống



Vữa xây


			9x9x19


			viên



lít


			505



220








12.21400 - Xây các kết cấu bằng gạch rỗng (8,5x13x20); (10x13,5x22); (10x15x25)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.21411


			Xây tường dày ≤10cm


			1m3 xây


			Gạch rỗng 6 lỗ



Vữa xây


			8,5x13x20


			viên



lít


			390



170





			12.21412


			Xây tường dày > 10cm


			1m3 xây


			Gạch rỗng 6 lỗ



Vữa xây


			8,5x13x20


			viên



lít


			376



180





			12.21421


			Xây tường dày ≤10cm


			1m3 xây


			Gạch rỗng 6 lỗ



Vữa xây


			10x13,5x22


			viên



lít


			295



160





			12.21422


			Xây tường dày > 10cm


			1m3 xây


			Gạch rỗng 6 lỗ



Vữa xây


			10x13,5x22


			viên



lít


			287



170





			12.21431


			Xây tường dày ≤10cm


			1m3 xây


			Gạch rỗng 6 lỗ



Vữa xây


			10x15x22


			viên



lít


			272



170





			12.21432


			Xây tường dày > 10cm


			1m3 xây


			Gạch rỗng 6 lỗ



Vữa xây


			10x15x22


			viên



lít


			261



181





			12.21441


			Xây tường dày ≤10cm


			1m3 xây


			Gạch rỗng 6 lỗ



Vữa xây


			10x15x25


			viên



lít


			238



170





			12.21442


			Xây tường dày >10cm


			1m3 xây


			Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây


			10x15x25


			viên 



lít


			229



181








12.21500 - Xây tường bằng gạch thông gió



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.21581


			Xây tường bằng gạch thông gió


			1m2


xây


			Gạch thông gió



Vữa xây


			20 x 20


			viên



lít


			25



6





			12.21582


			Xây tường bằng gạch thông gió


			1m2


xây


			Gạch thông gió



Vữa xây


			30 x 30


			viên



lít


			11



5,7








12.22000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH BÊ TÔNG



12.22100 - Xây tường bằng gạch bê tông



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.22111


			Xây tường dày 11,5cm


			1m3 xây


			Gạch bê tông rỗng



Vữa xây


			11,5x9x24


			viên



lít


			330



214





			12.22112


			Xây tường dày 11,5cm


			1m3 xây


			Gạch bê tông rỗng



Vữa xây


			11,5x19x24


			viên



lít


			169



132





			12.22121


			Xây tường dày 10cm


			1m3 xây


			Gạch bê tông rỗng



Vữa xây


			10x19x39


			viên



lít


			122



113





			12.22122


			Xây tường dày 15cm


			1m3 xây


			Gạch bê tông rỗng



Vữa xây


			15x19x39


			viên



lít


			81



113





			12.22123


			Xây tường dày 19cm


			1m3 xây


			Gạch bê tông rỗng



Vữa xây


			19x19x39


			viên



lít


			64



113





			12.22131


			Xây tường dày 10cm


			1m3 xây


			Gạch bê tông rỗng



Vữa xây


			10x20x40


			viên



lít


			114



108





			12.22132


			Xây tường dày 15cm


			1m3 xây


			Gạch bê tông rỗng



Vữa xây


			15x20x40


			viên



lít


			76



109





			12.22133


			Xây tường dày 20cm


			1m3 xây


			Gạch bê tông rỗng



Vữa xây


			20x20x40


			viên



lít


			56



108








12.23000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH SILICÁT



12.23100 - Xây các kết cấu bằng gạch silicát



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.23101


			Xây tường dày ≤33cm


			1m3 xây


			Gạch silicát



Vữa xây


			6,5x12x25


			viên



lít


			416



267





			12.23102


			Xây tường dày >33cm


			1m3 xây


			Gạch silicát



Vữa xây


			6,5x12x25


			viên



lít


			408



271





			12.23111


			Xây tường dày 25cm


			1m3 xây


			Gạch silicát



Vữa xây


			9x12x25


			viên



lít


			312



192





			12.23112


			Xây tường dày 38cm


			1m3 xây


			Gạch silicát



Vữa xây


			9x12x25


			viên



lít


			303



200








12.24000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH CHỊU LỬA



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			12.24001


			Xây ống khói


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			990



105





			12.24002


			Xây lò nung Clinke


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			1.019



58





			12.24003


			Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			1.019



54





			12.24004


			Xây gạch chịu lửa trong kết cấu thép - thân Xiclon


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			1.019



105





			12.24005


			Xây gạch chịu lửa trong phễu, ống thép


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			981



126





			12.24006


			Xây gạch chịu lửa trong côn, cút thép


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			985



157





			12.24007


			Xây tường lò nung


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			1.019



50





			12.24008


			Xây vòm lò nung


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			981



52





			12.24009


			Xây đáy lò nung


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			1.019



50





			12.24010


			Xây đường khói lò nung


			1 tấn


			Gạch chịu lửa



Vữa chịu lửa


			kg



kg


			981



50








12.25000- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ



12.25100- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ HỘC



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.25101


			Xây mặt bằng hay mái dày 30cm bằng đá hộc


			1m2 xây


			Đá hộc 



Đá dăm



Vữa xây


			30 x 30



4 x 6


			m3 



m3


lít


			0,360



0,016



130,0





			12.25102


			Xây móng đá hộc


			1m3 xây


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,200





			


			


			


			Đá dăm


			4x6


			m3


			0,056





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			420





			12.25103


			Xây tường hay trụ pin


			1m3 xây


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,200





			


			


			


			Đá dăm (chèn)


			4 x 6


			m3


			0,056





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			420,0





			12.25104


			Xếp đá hộc 2 đầu mố (1/4 nón )


			1m3 xếp


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,225





			


			


			


			Đá dăm (chèn)


			4 x 6


			m3


			0,360





			


			


			


			Dây thép D4


			


			kg


			0,500





			12.25105


			Xây trụ đỡ ống bằng đá hộc chèn đá dăm 4x6


			1m3 xây


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,220





			


			


			


			Đá dăm (chèn)


			4 x 6


			m3


			0,056





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			420,0





			12.25106


			Xây gối đỡ đường ống bằng đá hộc


			1m3 xây


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,220





			


			


			


			Đá dăm (chèn)


			4 x 6


			m3


			0,056





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			420,0





			12.25107


			Xây nút hầm bằng đá hộc


			1m3 xây


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,200





			


			


			


			Đá dăm (chèn)


			4 x 6


			m3


			0,056





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			420,0





			12.25108


			Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40%


			1m3 xây


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,200





			


			


			


			Đá dăm (chèn)


			4 x 6


			m3


			0,060





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			460,0





			12.25109


			Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc thẳng


			1m3 xếp


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,200





			


			


			


			Đá dăm


			4 x 6


			m3


			0,060





			12.25110


			Xếp đá khan mái dốc cong


			1m3 xếp


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,22





			


			


			


			Đá dăm


			4 x 6


			m3


			0,06








Xây các kết cấu bằng đá hộc (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.25111


			Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc thẳng, có chít mạch


			1m3 xếp


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,200





			


			


			


			Đá dăm


			4 x 6


			m3


			0,060





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			67,00





			12.25112


			Xếp đá khan mái dốc cong có chít mạch


			1m3 xếp


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,22





			


			


			


			Đá dăm


			4 x 6


			m3


			0,06





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			67,00





			12.25113


			Xếp đá hộc làm kè đường


			1m3 xếp


			Đá hộc


			30 x 30


			m3


			1,225








12.25200- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ ĐẼO



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.25201


			Xây đá đẽo sơ


			1m3 xây


			Đá đẽo sơ



Vữa xây


			30 x 25 x 10


			m3


lít


			1,10



330





			12.25202


			Xây đá đẽo kỹ


			1m3 xây


			Đá đẽo kỹ



Vữa xây


			30 x 25 x 10


			m3


lít


			1,00



300








12.25300- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ ONG



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.25311


			Xây kết cấu


			1m3 xây


			Đá ong



Vữa xây


			40 x 20 x 10


			viên



lít


			100



300





			12.25321


			Xây kết cấu: dày < 35cm


			1m3 xây


			Đá ong



Vữa xây


			35 x 22 x 15


			viên



lít


			69



300





			12.25322


			Xây kết cấu: dày ≥ 35cm


			1m3 xây


			Đá ong



Vữa xây


			35 x 22 x 15


			viên



lít


			68



290








12.25400- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ XANH MIẾNG HÌNH ĐA GIÁC



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.25401


			Xây móng bằng đá xanh miếng hình đa giác


			1m3 xây


			Đá xanh miếng



Vữa xây


			10x20x30


			m3


lít


			0,89



160





			12.25402


			Xây tường dày 10cm bằng đá xanh miếng hình đa giác


			1m3 xây


			Đá xanh miếng



Vữa xây


			10x20x30


			m3


lít


			0,89



160





			12.25403


			Xây tường dày 20cm bằng đá xanh miếng hình đa giác


			1m3 xây


			Đá xanh miếng



Vữa xây


			10x20x30


			m3


lít


			0,89



160





			12.25404


			Xây tường dày ≤30cm bằng đá xanh miếng hình đa giác


			1m3 xây


			Đá xanh miếng



Vữa xây


			10x20x30


			m3


lít


			0,89



160





			12.25405


			Xây tường dày >30cm bằng đá xanh miếng hình đa giác


			1m3 xây


			Đá xanh miếng



Vữa xây


			10x20x30


			m3


lít


			0,85



190





			12.25406


			Xây trụ độc lập bằng đá xanh miếng hình đa giác


			1m3 xây


			Đá xanh miếng



Vữa xây


			10x20x30


			m3


lít


			0,85



250








12.25500- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ CHẺ



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại Vật liệu


			Quy cách (cm)


			Đơn vị


			Số lượng





			12.25511


			Xây móng


			1m3 xây


			Đá chẻ


			15x20x25


			viên


			106





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			290





			12.25512


			Xây tường dày ≤ 30cm


			1m3 xây


			Đá chẻ


			15x20x25


			viên


			107





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			300





			12.25513


			Xây tường dày > 30cm


			1m3 xây


			Đá chẻ


			15x20x25


			viên


			106





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			290





			12.25521


			Xây tường dày 10cm


			1m2 xây


			Đá chẻ


			10x10x20


			viên


			45





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			14





			12.25522


			Xây tường dày 20cm


			1m2 xây


			Đá chẻ


			10x10x20


			viên


			86





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			32





			12.25523


			Xây tường dày ≤ 30cm


			1m3 xây


			Đá chẻ


			10x10x20


			viên


			422





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			310





			12.25524


			Xây tường dày > 30cm


			1m3 xây


			Đá chẻ


			10x10x20


			viên


			422





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			300





			12.25531


			Xây tường dày ≤30cm


			1m3 xây


			Đá chẻ


			20x20x25


			viên


			71





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			290





			


			


			


			Đá dăm chèn


			4 x 6


			m3


			0,049





			12.25532


			Xây tường dày > 30cm


			1m3 xây


			Đá chẻ


			20x20x25


			viên


			70





			


			


			


			Vữa xây


			


			lít


			280





			


			


			


			Đá dăm chèn


			4 x 6


			m3


			0,046








12.30000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN



Hướng dẫn áp dụng:



1- Trát tường gạch rỗng thì vữa được tăng lên như sau:



			STT


			Loại tường


			Mức tăng vữa trát





			1


			Tường dày ≤ 22cm xây bằng gạch 2 lỗ rỗng


			0,4 lít/m2





			2


			Tường dày ≥ 22cm xây bằng gạch 2 lỗ rỗng


			0,7 lít/m2





			3


			Tường dày ≥ 45cm, xây bằng gạch 2 lỗ rỗng


			0,4 lít/m2





			4


			Tường dày ≤ 11cm bằng gạch 2 lỗ rỗng


			không tăng vữa





			5


			Tường xây bằng gạch 4 ÷ 6 lỗ rỗng


			1,2 lít/m2








2- Trường hợp trần làm bằng cuốn gạch thì vữa trát trần áp dụng định mức vữa trát tường.



3- Nếu dưới lớp trát, láng granitô có lớp trát lót bằng vữa thì tuỳ theo bề dày lớp lót do thiết kế quy định mà tính toán số lượng vữa cần thiết.



4- Định mức vật liệu trát gờ chỉ thông thường chỉ tính cho gờ chỉ, nếu gờ nhiều chỉ thì từ chỉ thứ 2 trở đi, mỗi chỉ thêm 0,5 lít vữa cho 1m gờ.



5- Đối với loại tường đá rửa có màu xám thì thay lượng xi măng trắng bằng xi măng đen PCB30.



6- Các định mức vật liệu vữa và xi măng của công tác trát, láng, lát, ốp đã bao gồm cả hao hụt trong khâu thi công.



12.31000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG



12.31100 - Trát tường bằng vữa thông thường (vữa tam hợp hoặc vữa xi măng cát)



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt trát



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.31101


			Trát tường dày 1cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			12,00





			12.31102


			Trát tường dày 1,5cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			17,00





			12.31103


			Trát tường dày 2cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			23,00





			12.31104


			Trát tường dày 2,5cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			26,00








Định mức vật liệu để trát, láng (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.31105


			Trát vẩy tường chống vang


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			41,00





			12.31107


			Trát tường Granitô


			Vữa trát lót 



Đá trắng nhỏ 



Bột đá



Xi măng trắng



Bột màu


			


			lít


			16





			


			


			


			5 ÷ 8mm


			kg


			16,14





			


			


			


			Theo


			kg


			9,52





			


			


			


			thiết kế


			kg


			7,94





			


			


			


			


			kg


			0,11





			12.31108


			Trát tường đá rửa


			Vữa trát lót


			M50 dày 1,5cm


			lít


			16





			


			


			Đá trắng nhỏ


			5 ÷ 8mm


			kg


			14,66





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			8,71





			


			


			Bột đá


			


			kg


			8,46





			


			


			Bột màu


			


			kg


			0,05





			12.31109


			Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diểm chắn nắng


			Vữa trát lót



Đá trắng nhỏ


			M75 dày 2,2cm



5 ÷ 8mm


			lít



kg


			25,00



15,84





			


			


			Xi măng


			


			kg


			8,81





			


			


			Bột đá


			


			kg


			8,66





			


			


			Bột màu


			


			kg


			0,070








12.31200 - Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt trát



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.31201


			Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 1cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			13,00





			12.31202


			Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 1,5cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			18,00





			12.31203


			Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 2cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			25,00








12.31300 - Trát xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt trát



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.31301


			Trát xà, dầm, giằng dày 1,5cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			18,00





			12.31302


			Trát trần dày 1,5cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			18,00





			12.31303


			Trát sê nô, mái hắt, lam ngang dày 1cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			12,00








12.31400 - Trát các kết cấu khác



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.31401


			Trát lưới thép 2 mặt dày 1cm


			1m2


			Lưới thép


			


			m2


			2,100





			


			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,240





			


			


			


			Gỗ hồng sắc


			3 x 10


			m


			5,000





			


			


			


			Gỗ hồng sắc


			3 x 4


			m


			5,000





			


			


			


			Cát mịn


			M = 0,7÷1,4


			m3


			0,050





			


			


			


			Vôi cục


			


			kg


			9,000





			12.31402


			Trát phào đơn


			1m


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			11,00





			12.31403


			Trát gờ chỉ thông thường


			1m


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			2,500








12.31500 - Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.31501


			Trát tường dày 0,5 cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			6





			12.31502


			Trát tường dày 0,7cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			8





			12.31503


			Trát tường dày 1cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			11








12.31600 - Láng bề mặt các kết cấu



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt láng



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.31601


			Láng mặt nền, sàn …



- Lớp vữa dày 1cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			13,00





			12.31602


			Láng mặt nền, sàn …



- Lớp vữa dày 2cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			25,00





			12.31603


			Láng mặt nền, sàn …



- Lớp vữa dày 3cm


			Vữa trát


			Theo thiết kế


			lít


			35,00





			12.31604


			Đánh màu khi láng trát


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,300





			12.31605


			Láng Granitô nền, sàn


			Đá trắng 



Bột đá 



Bột màu



Xi măng trắng


			


			kg 



kg 



kg 



kg


			11,90



5,600



0,070



5,6





			12.31606


			Láng Granitô cầu thang


			Đá trắng 



Bột đá 



Bột màu



Xi măng trắng


			


			kg 



kg 



kg



kg


			16,40



9,450



0,104



9,45








12.32000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÁT, ỐP



12.32100 - Lát gạch bề mặt các kết cấu



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt lát



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32101


			Lát gạch 6,5x10,5x22


			Gạch


			6,5x10,5x22


			viên


			38





			


			


			Vữa lót và gắn mạch


			mác 50


			lít


			25





			


			


			Vữa miết mạch


			mác 75


			lít


			2,5





			12.32102


			Lát gạch 5x10x20


			Gạch thẻ


			5x10x20


			viên


			44





			


			


			Vữa gắn mạch


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Vữa miết mạch


			mác 75


			lít


			2,700








Định mức vật liệu để lát (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32103


			Lát gạch vỉ


			Gạch vỉ


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			15,50





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,842





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			1,980





			12.32111


			Lát gạch tiết diện ≤0,023m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,842





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,238





			12.32112


			Lát gạch tiết diện ≤0,04m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,842





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,198





			12.32113


			Lát gạch tiết diện ≤0,06m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,842





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,178





			12.32114


			Lát gạch tiết diện ≤0,09m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,792





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,158





			12.32115


			Lát gạch tiết diện ≤0,16m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,792





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,119





			12.32116


			Lát gạch tiết diện ≤0,25m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,743





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,099





			12.32117


			Lát gạch tiết diện ≤0,27m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,693





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,099








Định mức vật liệu để lát (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32118


			Lát gạch tiết diện ≤0,36m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,644





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,099





			12.32119


			Lát gạch tiết diện ≤0,54m2


			Gạch lát


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,594





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,099





			12.32121


			Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang


			Gạch lát


			


			m2


			1,000





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,149





			12.32122


			Lát gạch chống nóng


			Gạch 4 lỗ


			22 x 10,5 x 15


			viên


			39,00





			


			22 x 10,5 x 15 (4 lỗ)


			Vữa miết mạch


			mác 75


			lít


			7,500





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,50





			12.32123


			Lát gạch chống nóng


			Gạch 6 lỗ


			22 x 15 x 10,5


			viên


			28,00





			


			22 x 15 x 10,5 (6 lỗ)


			Vữa miết mạch


			mác 75


			lít


			5,000





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,50





			12.32124


			Lát gạch chống nóng


			Gạch 10 lỗ


			22 x 22 x 10,5


			viên


			20,00





			


			22 x 22 x 10,5 (10 lỗ)


			Vữa miết mạch


			mác 75


			lít


			5,500





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25,5





			12.32125


			Lát gạch lá dừa


			Gạch lá dừa


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			25





			


			


			Vữa miết mạch


			mác 75


			lít


			3





			12.32126


			Lát gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm


			Gạch tự chèn


			dày 3,5cm


			m2


			1,0





			12.32127


			Lát gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm


			Gạch tự chèn


			dày 5,5cm


			m2


			1,0








Định mức vật liệu để lát (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32131


			Lát gạch đất nung tiết diện gạch ≤0,09m2


			Gạch đất nung


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			26





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			1,980





			12.32132


			Lát gạch đất nung tiết diện gạch ≤0,122m2


			Gạch đất nung


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			26,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			1,733





			12.32133


			Lát gạch đất nung tiết diện gạch ≤0,16m2


			Gạch đất nung


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa lót


			mác 50


			lít


			26,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			1,485








12.32200 - Lát đá bề mặt các kết cấu



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt lát



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32201


			Lát đá xẻ 20 x 20cm


			Đá xẻ


			20 x 20


			m2


			1,000





			


			


			Vữa lót


			mác 75


			lít


			25





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,490





			12.32202


			Lát đá xẻ 30 x 30cm


			Đá


			30 x 30


			m2


			1,000





			


			


			Vữa lót


			mác 75


			lít


			25





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,340





			12.32203


			Lát đá xẻ 40 x 40cm


			Đá


			40 x 40


			m2


			1,000





			


			


			Vữa lót


			mác 75


			lít


			25





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,240





			12.32204


			Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương, tiết diện các loại


			Đá


			


			m2


			1,000





			


			


			Vữa lót


			mác 75


			lít


			25





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,500





			12.32205


			Lát đá tự nhiên bậc tam cấp, cầu thang, mặt bệ các loại


			Đá tự nhiên


			


			m2


			1,000





			


			


			Vữa lót


			mác 75


			lít


			25,00





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,150








12.32300 - Lát bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt lát



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32301


			Lát bằng vật liệu cách nhiệt dày 5cm


			Siroport


			tấm


			m3


			0,055





			


			


			Nhựa bi tum


			Số 4


			kg


			3,864





			


			


			Củi đun


			


			kg


			3,864





			12.32302


			Lát bằng vật liệu cách nhiệt dày 12cm


			Siroport


			tấm


			m3


			0,132





			


			


			Nhựa bi tum


			Số 4


			kg


			5,713





			


			


			Củi đun


			


			kg


			5,713








12.32400 - Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt ốp



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32401


			Ốp tường, trụ, cột, tiết diện gach ≤0,05m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,644





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,168





			12.32402


			Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch ≤ 0,06m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,693





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,158





			12.32403


			Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch ≤ 0,09m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,743





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,149





			12.32404


			Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch ≤ 0,16m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,792





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,139





			12.32405


			Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch ≤ 0,25m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,842





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,119





			12.32406


			Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch ≤ 0,36m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,891





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,119








Định mức vật liệu để ốp (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32407


			Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch ≤ 0,40m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,990





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,119





			12.32408


			Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch ≤ 0,54m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			1,139





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,129





			12.32411


			Ốp tường, trụ, cột bằng gạch đất sét nung, gạch xi măng 6 x 20cm


			Gạch


			6 x 20


			viên


			83,00





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			15,50





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,594





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,340





			12.32412


			Ốp tường bằng gạch gốm tráng men 3 x 10cm


			Gạch


			3 x 10


			viên


			331,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			15,50





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,594





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,490





			12.32413


			Ốp trụ bằng gạch gốm tráng men 3 x 10cm


			Gạch


			3 x 10


			viên


			361,0





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			15,50





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,594





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,490





			12.32414


			Ốp gạch vỉ vào các kết cấu


			Gạch vỉ


			vỉ


			m2


			1,000





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			15,50





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			1,980





			12.32415


			Ốp tường bằng gạch đa giác các màu ghép từng bản 30 x 30cm


			Gạch đa giác


			30 x 30


			bản


			11,11





			


			


			Vữa


			mác 75


			lít


			15,50





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			0,743





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			2,500








Định mức vật liệu để ốp (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32416


			Ốp chân tường bằng gạch ximăng 20 x 10cm


			Gạch


			20 x 10


			viên


			50,00





			


			


			Vữa


			mác 50


			lít


			17,00





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,120





			12.32421


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện ≤0,036m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			2,475





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,120





			12.32422


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện ≤0,048m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			2,475





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,120





			12.32423


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện ≤0,06m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			2,475





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,120





			12.32424


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện ≤0,023m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			2,475





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,120





			12.32425


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện ≤0,045m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			2,475





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,120





			12.32426


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện ≤0,08m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			2,475





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,120





			12.32427


			Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch tiết diện ≤0,075m2


			Gạch


			


			m2


			1,0





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			2,475





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,120





			12.32431


			Dán gạch vỉ


			Gạch vỉ


			m2


			m2


			1,000





			


			


			Keo dán


			


			kg


			0,500





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			2,000








12.32500 - Ốp đá bề mặt các kết cấu



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt ốp



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32501


			Ốp đá cẩm thạch, hoa cương vào tường, tiết diện đá ≤0,16m2


			Đá


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa xi măng


			mác 75


			lít


			35





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,35





			


			


			Móc sắt


			d4, L=10cm


			cái


			24





			12.32501


			Ốp đá cẩm thạch, hoa cương vào tường, tiết diện đá ≤0,25m2


			Đá


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa xi măng


			mác 75


			lít


			35





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,35





			


			


			Móc sắt


			d4, L=10cm


			cái


			16





			12.32503


			Ốp đá cẩm thạch, hoa cương vào tường, tiết diện đá >0,25m2


			Đá


			


			m2


			1,0





			


			


			Vữa xi măng


			mác 75


			lít


			35





			


			


			Xi măng trắng


			


			kg


			0,25





			


			


			Móc sắt


			d4, L=10cm


			cái


			8








12.32600 - Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt ốp, dán



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.32601


			Dán Foocmica dạng tấm


			Foocmica



Keo dán


			


			m2


kg


			1,000



0,150





			12.32602


			Ốp Simili + mút vào cấu kiện gỗ


			Simili



Mút


			Dày 3 ÷ 5cm


			m2


m2


			1,1



1,0





			12.32603


			Dán giấy trang trí vào tường, cột, trần gỗ …


			Giấy



Keo dán


			


			m2


kg


			1,000



0,100





			12.32604


			Dán giấy trang trí vào tường, cột, trần …


			Giấy



Keo dán


			


			m2


kg


			1,000



0,180





			12.32605


			Dán Foocmica dạng chỉ rộng ≤ 3cm


			Foocmica



Keo dán


			


			m2


kg


			0,03



0,0054








12.33000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÀM SÀN, TRẦN, VÁCH NGĂN, LỢP MÁI, XÂY BỜ NÓC, BỜ CHẢY



12.33100 - Định mức vật liệu công tác làm sàn



Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.33101


			Làm sàn gạch bộng dày 17cm, gạch 33 x 25x12cm


			Gạch


			33 x 25 x 12


			viên


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			24,50





			


			


			Cát vàng


			


			m3


			0,031





			


			


			Đá dăm


			1 x 2


			m3


			0,054





			


			


			Cốt thép


			thiết kế


			kg


			10,00





			12.33102


			Làm sàn gạch bộng dày 20cm, gạch 33 x 25 x 15cm


			Gạch


			33 x 25 x 12


			viên


			13,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			30,10





			


			


			Cát vàng


			


			m3


			0,038





			


			


			Đá dăm


			1 x 2


			m3


			0,066





			


			


			Cốt thép


			thiết kế


			kg


			12,00





			12.33103


			Làm sàn gạch bộng dày 20cm, gạch 40 x 25 x 15cm


			Gạch


			40 x 25 x 15


			viên


			11,00





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			30,10





			


			


			Cát vàng


			


			m3


			0,038





			


			


			Đá dăm


			1 x 2


			m3


			0,066





			


			


			Cốt thép


			thiết kế


			kg


			12,00





			12.33104


			Làm sàn gạch bộng dày 25cm, gạch 40 x 20 x 20cm


			Gạch


			40 x 20 x 20


			viên


			13,50





			


			


			Xi măng


			PCB 30


			kg


			34,30





			


			


			Cát vàng


			


			m3


			0,043





			


			


			Đá dăm


			1 x 2


			m3


			0,075





			


			


			Cốt thép


			thiết kế


			kg


			14,50





			12.33105


			Làm mặt sàn gỗ dày 2cm


			Gỗ xẻ


			


			m3


			0,021





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,150








Định mức vật liệu công tác làm sàn (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.33106


			Làm mặt sàn gỗ dày 3cm


			Gỗ xẻ



Đinh


			4cm


			m3


kg


			0,032



0,150





			12.33107


			Làm khung gỗ dầm sàn chiều cao dầm = 10cm


			Gỗ xẻ



Đinh


			b/q 5cm


			m3


kg


			1,020



3,000








12.33200 - Định mức vật liệu công tác làm trần



Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.33201


			Làm trần bằng gỗ dán, ván ép


			Gỗ dán, ván ép



Gỗ xẻ 



Đinh


			3cm


			m2 



m3


kg


			1,050



0,02



0,15





			12.33202


			Làm trần bằng tấm cách âm


			Tấm cách âm



Vít (đinh)


			30 x 60cm



3cm


			tấm



kg


			5,6



0,038





			12.33203


			Làm trần bằng tấm phíp phẳng


			Phíp phẳng


			


			m2


			1,05





			


			


			Nẹp gỗ


			1 x 3cm


			m3


			0,0012





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,025





			12.33204


			Làm trần gỗ dán có tấm cách âm hoặc tấm cách nhiệt


			Gỗ dán


			


			m2


			1,050





			


			


			Nẹp gỗ


			1 x 3cm


			m3


			0,02





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,18





			


			


			Tấm cách âm


			hoặc tấm cách nhiệt


			m2


			1,05





			


			


			Keo dán


			


			kg


			0,30








Định mức vật liệu công tác làm trần (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.33205


			Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí


			Ván ép



Gỗ xẻ



Đinh các loại


			1 x 3cm


			m2 



m3


kg


			1,0500



0,0200



0,2000





			12.33211


			Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao


			Thép mạ kẽm


			U25


			m


			1,066





			


			


			Thép mạ kẽm


			C14


			m


			2,261





			


			


			Thép mạ kẽm


			V20x22


			m


			0,355





			


			


			Tấm thạch cao 9mm


			


			m2


			1





			


			


			Tiren + Ecu 6


			


			bộ


			1,07





			12.33212


			Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao


			Thép mạ kẽm


			U25


			m


			1,145





			


			


			Thép mạ kẽm


			C14


			m


			2,51





			


			


			Tấm thạch cao 9mm


			


			m2


			1





			


			


			Tiren + Ecu 6


			


			bộ


			1,17








12.33300 - Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn



Đơn vị tính : 1m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.33301


			Làm vách ngăn bằng ván ép


			Gỗ xẻ


			


			m3


			0,0018





			


			


			Ván ép


			


			m2


			1,0500





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,1500





			12.33302


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít dày 1,5cm


			Gỗ xẻ


			


			m3


			0,0156





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,1500





			12.33303


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí dày 1,5cm


			Gỗ xẻ


			


			m3


			0,0180





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,1500





			12.33204


			Làm vách kính khung gỗ


			Gỗ


			


			m3


			0,0160





			


			


			Kính


			


			m2


			0,7100





			


			


			Vữa


			


			lít


			2,5000





			12.33305


			Làm vách kính khung sắt


			Sắt hình


			L35 x 10 x 2


			kg


			9,7600





			


			


			Sắt dẹt


			


			kg


			0,7600





			


			


			Kính


			


			m2


			0,8000





			


			


			Gioăng cao su


			


			m


			4,0000





			


			


			Que hàn


			


			kg


			0,4000





			12.33306


			Làm khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			Gỗ xẻ


			


			m3


			1,0200





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			3,0000





			12.33307


			Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ kích thước lỗ 5 x 5cm


			Gỗ xẻ


			


			m3


			0,0090





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,2000





			12.33308


			Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ kích thước lỗ 10 x 10cm


			Gỗ xẻ


			


			m3


			0,0060





			


			


			Đinh


			3cm


			kg


			0,2000








12.33400 - Định mức vật liệu dùng để lợp mái



Hướng dẫn áp dụng:



Lợp mái bằng ngói phải đảm bảo kỹ thuật: Ngói phải buộc vào litô bằng dây thép 1 mm, mức độ ít nhất là 3 viên ngói phải buộc 1 viên.



Lợp mái bằng tôn múi: Khi lợp hàng tôn trên phải phủ lên hàng tôn dưới ít nhất là 15 cm và mép 2 lá giáp nhau phải phủ lên nhau ít nhất là 1 múi. Trên sống chỗ các giáp nối phải có móc để móc chặt với xà gồ, mỗi lá tôn phải có ít nhất 4 lỗ trên sống mũi để bắt móc.



Đơn vị tính : 100m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.33401


			Lợp mái bằng ngói 13 viên/m2


			Litô 



Đinh 



Dây thép 



Ngói 



Ngói bò 



Gạch chỉ



Vữa xi măng


			3 x 3cm 



6cm 



1mm



13 viên/m2


			m 



kg 



kg 



viên 



viên 



viên



lít


			320



3



2,5



1300



27



61



230





			12.33402


			Lợp mái bằng ngói 22 viên/m2


			Litô 



Đinh 



Dây thép 



Ngói 



Ngói bò 



Gạch chỉ



Vữa xi măng


			3 x 3cm 



6cm 



1mm



22 viên/m2


			m 



kg 



kg 



viên 



viên 



viên



lít


			450



5



2,5



2200



27



61



230





			12.33403


			Lợp mái bằng mái ngói 75 viên/m2


			Litô 



Đinh 



Ngói 



Ngói bò 



Gạch chỉ



Vữa xi măng


			3 x 3cm 



6cm



75 viên/m2


			m 



kg 



viên



 viên 



viên



lít


			790



7



7500



27



61



230








Định mức vật liệu dùng để lợp mái (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.33404


			Lợp mái bằng ngói âm dương


			Litô 



Đinh 



Ngói 



Ngói bò 



Gạch chỉ



Vữa xi măng


			3 x 3cm 



6cm


			m 



kg 



viên 



viên 



viên



lít


			850



7



8000



27



61



230





			12.33405


			Lợp mái bằng tấm nhựa lượn sóng


			Tấm nhựa



Đinh vít


			0,72 x 2,6


			m2


cái


			130



300





			12.33406


			Lợp mái bằng tôn múi dài ≤ 2m


			Tôn múi



Đinh vít


			Dài ≤ 2m


			m2


cái


			127



320





			12.33407


			Lợp mái bằng tôn có chiều dài bất kỳ


			Tôn múi



Đinh vít


			Dài bất kỳ


			m2


cái


			118



450





			12.33408


			Dán ngói mũi hài trên mái bê tông


			Ngói mũi hài



Vữa


			75 viên/m2


			viên



lít


			7500



2500





			12.33409


			Dán ngói 22viên/m2 trên mái nghiêng bê tông 


			Ngói



Vữa


			22 viên/m2


			viên



lít


			2200



2500





			12.33410


			Đóng diềm mái bằng gỗ dày 2cm


			Gỗ xẻ



Đinh


			b/q 3cm


			m3


kg


			2,1



10





			12.33411


			Đóng diềm mái bằng gỗ dày 3cm


			Gỗ xẻ



Đinh


			b/q 5cm


			m3


kg


			3,2



10








12.33500 - Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy



Đơn vị tính : 1m



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.33501


			Xây bờ nóc bằng gạch đất sét nung kể cả trát


			Gạch



Vữa


			6,5x10x22


			viên



lít


			26,00



30,00





			12.33502


			Xây bờ nóc bằng ngói bò 33cm


			Ngói bò



Vữa


			33cm


			viên



lít


			3,300



7,000





			12.33503


			Xây bờ nóc bằng ngói bò 45cm


			Ngói bò



Vữa


			45cm


			viên



lít


			2,800



7,000





			12.33504


			Xây bờ góc bằng gạch đất sét nung kể cả trát


			Gạch



Vữa


			6,5x10x22


			viên



lít


			5,000



15,00





			12.33505


			Xây bờ chảy bằng gạch đất sét nung


			Gạch



Vữa


			6,5x10x22


			viên



lít


			13,50



20,00





			12.33506


			Sắp nóc hay con lượn xây gạch kể cả trát rộng 5cm


			Gạch



Vữa


			4x8x19


			viên



lít


			5,000



4,700





			12.33507


			Sắp nóc hay con lượn xây gạch kể cả trát rộng 10cm


			Gạch



Vữa


			4x8x19


			viên



lít


			11,00



7,700








12.34000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC QUÉT VÔI , SƠN, BẢ



12.34100 - Định mức vật liệu công tác quét vôi



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt quét vôi



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.34101


			Quét vôi tường 3 nước:



1 nước vôi trắng



2 nước vôi màu


			Bột màu 



Vôi cục



Phèn chua


			Theo thiết kế


			kg 



kg



kg


			0,020



0,294



0,006





			12.34102


			Quét vôi tường 3 nước vôi trắng


			Vôi cục



Phèn chua


			


			kg



kg


			0,309



0,006





			12.34103


			Quét 2 nước xi măng vào tường, cột, dầm


			Xi măng


			


			kg


			1,120








12.34200 - Định mức vật liệu công tác bả



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt bả



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.34201


			Bả bằng bột bả vào tường (1 lớp bả)


			Bột bả



Giấy ráp


			21 x 31cm


			kg 



m2


			0,651



0,020





			12.34202


			Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần (1 lớp bả)


			Bột bả



Giấy ráp


			21 x 31cm


			kg 



m2


			0,651



0,020








12.34300 - 12.34600 - Định mức vật liệu dùng để quét (lăn) sơn



Hướng dẫn áp dụng:



1/ Số lượng sơn ghi trong định mức đã tính với trọng lượng pha chế sẵn, không kể trọng lượng thùng.



2/ Khi sơn cửa gỗ thì dùng định mức sơn gỗ, đồng thời được tính thêm một nửa tờ giấy ráp cho 1m2 sơn (khổ giấy ráp 21x31cm).



Diện tích khuôn cửa gỗ được tính riêng.



Sơn loại cửa kính: 1m2 cửa một mặt được tính 0,4 m2 sơn. 



Sơn loại cửa chớp: 1m2 cửa một mặt được tính 1,5 m2 sơn. 



Sơn loại cửa panô: 1m2 cửa một mặt được tính 1,1 m2 sơn.



Quy định này được áp dụng chung cho các loại cửa sắt tương tự.



12.34300 - Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt sơn



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.34310


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại





			12.34311


			1 nước lót, 1 nước phủ


			Sơn lót nội thất



Sơn phủ nội thất


			lít



lít


			0,120



0,102





			12.34312


			1 nước lót, 2 nước phủ


			Sơn lót nội thất



Sơn phủ nội thất


			lít



lít


			0,120



0,198





			12.34320


			Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại





			12.34321


			1 nước lót, 1 nước phủ


			Sơn lót ngoại thất



Sơn phủ ngoại thất


			lít



lít


			0,117



0,096





			12.34322


			1 nước lót, 2 nước phủ


			Sơn lót ngoại thất



Sơn phủ ngoại thất


			lít



lít


			0,117



0,185





			12.34330


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại





			12.34331


			1 nước lót, 1 nước phủ


			Sơn lót nội thất



Sơn phủ nội thất


			lít



lít


			0,152



0,125








Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.34332


			1 nước lót, 2 nước phủ


			Sơn lót nội thất



Sơn phủ nội thất


			lít



lít


			0,152



0,242





			12.34340


			Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại





			12.34341


			1 nước lót, 1 nước phủ


			Sơn lót ngoại thất



Sơn phủ ngoại thất


			lít



lít


			0,147



0,117





			12.34342


			1 nước lót, 2 nước phủ


			Sơn lót ngoại thất



Sơn phủ ngoại thất


			lít



lít


			0,147



0,232





			12.34350


			Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại





			12.34351


			1 nước lót, 1 nước phủ


			Sơn lót



Sơn phủ


			lít



lít


			0,153



0,158





			12.34352


			1 nước lót, 2 nước phủ


			Sơn lót



Sơn phủ


			lít



lít


			0,153



0,316








12.34400 - Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt sơn



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại





			12.34411


			1 nước lót, 1 nước phủ


			Sơn lót



Sơn phủ


			lít



lít


			0,106



0,073





			12.34412


			1 nước lót, 2 nước phủ


			Sơn lót



Sơn phủ


			lít



lít


			0,106



0,142








12.34500 - Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt sơn



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			


			Sơn sắt thép bằng sơn các loại





			12.34511


			1 nước lót, 1 nước phủ


			Sơn lót



Sơn phủ


			lít



lít


			0,111



0,107





			12.34512


			1 nước lót, 2 nước phủ


			Sơn lót



Sơn phủ


			lít



lít


			0,111



0,206








12.34600 - Định mức vật liệu công tác sơn khác



Đơn vị tính : 1m2 bề mặt sơn



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu - quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			12.34610


			Sơn kẻ phân tuyến đường


			Sơn


			kg


			0,57








Chương III



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO



13.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIÀN GIÁO TRE



Hướng dẫn áp dụng:



1/ Định mức vật liệu làm giàn giáo



a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng khi xây tường, xây trụ các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao trên 4m hay tường thu hồi nhà mái dốc cao trên 4m.



Chiều cao của kết cấu là cao độ so với độ cao ± 0.00 của công trình



Khối lượng tường được tính để bắc giàn giáo xây quy định như sau:



+ Tường thu hồi nhà mái dốc tính từ khối lượng tường từ mặt nền hay mặt sàn trên cùng lên đến đỉnh nóc (đỉnh cao nhất của bức tường).



+ Tường của nhà cao trên 4m, tầng nào được bắc giàn giáo thì tính khối lượng tường riêng của tầng ấy.



b- Xây tường các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao từ 4m trở xuống thì phải dùng giàn giáo công cụ để xây.



c- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m3 xây đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường. Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường 45cm trở lên đã tính với điều kiện bắc giáo 2 mặt.



d- Tre làm giàn giáo xây tường, làm cầu vượt đường dây thông tin phải sử dụng luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính thêm 1 lần luân chuyển.



Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 6 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 12 tháng được tính 3 lần luân chuyển,... kể từ ngày dùng giàn giáo để xây.



Trường hợp dùng các loại cây chống khác thay tre thì chọn quy cách tương tự như quy định đối với tre. Nếu dùng gỗ thì phải luân chuyển 7 lần, từ lần thứ hai mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.



Ván lót phải sử dụng luân chuyển 7 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính một lần luân chuyển của ván lót.



Dây buộc không sử dụng luân chuyển. Khi sử dụng đinh thay dây thì cứ 1m dây được thay bằng 0,02kg đinh.



Số lượng vật liệu làm giàn giáo tính vào đơn giá 1m3 xây (gồm luân chuyển và bù hao hụt) bằng số lượng trong định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong bảng số hệ số luân chuyển trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.



2/ Định mức vật liệu làm giàn giáo để trát, giàn giáo để đóng cọc, đóng cừ



a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng để trát trần, trát tường nhà mà mỗi tầng nhà có độ cao từ nền đến mặt trên của sàn hoặc mặt trên của sàn này với mặt trên của sàn kia có độ cao trên 4,5m; hay đối với công tác đóng cọc mà chiều cao đóng cọc, ván cừ >4m; hoặc là trát các loại kết cấu nói trên với điều kiện kết cấu trát đó không có giàn giáo xây hoặc điều kiện kỹ thuật thi công không thể dùng các loại công cụ cải tiến như giáo ngoàm, quang treo, giáo, ghế,...



b- Diện tích tường, ván cừ để tính giàn giáo quy định như sau:



- Mặt tường hay trần nào được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường, trần để tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích mặt đó.



- Riêng mặt ngoài tường chu vi nếu được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường để tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích trát từ mặt nền lên đến nóc.



- Diện tích ván cừ tính một mặt và theo chiều dài của ván cừ.



c- Trường hợp không được làm giàn giáo tre thì khi trát tường, trần, mái được dùng giàn giáo công cụ như giáo ngoàm, quang treo, giáo ghế, thang ...



d- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m2 trát đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường.



e- Tre làm giàn giáo phải sử dụng luân chuyển 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 2 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 4 tháng được tính 3 lần luân chuyển,...



Ván lót phải sử dụng luân chuyển 20 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển của ván lót. Cặp định hướng, gông cọc cừ luân chuyển 15 lần, không bù hao hụt.



Dây buộc không phải tính luân chuyển.



Muốn có số lượng vật liệu làm giàn giáo để tính vào đơn giá 1m2 trát (kể đến luân chuyển và bù hao hụt) thì lấy số lượng vật liệu trong bảng định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.



13.11000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			13.11001


			Giàn giáo xây tường dày 11cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m2 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			1,0000





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0082





			


			


			


			Dây buộc


			m


			6,0000





			13.11002


			Giàn giáo xây tường dày 22cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m3 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			4,5000





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0378





			


			


			


			Dây buộc


			m


			6,0000





			13.11003


			Giàn giáo xây tường dày 33cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m3 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			3,0000





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0250





			


			


			


			Dây buộc


			m


			19,000





			13.11004


			Giàn giáo xây tường tường dày 45 ÷ 60cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m3 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			4,4000





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0370





			


			


			


			Dây buộc


			m


			27,000





			13.11005


			Giàn giáo xây tường tường dày 60 ÷ 80cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m3 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			3,1428





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0342





			


			


			


			Dây buộc


			m


			19,000





			13.11006


			Giàn giáo xây tường tường dày 80 ÷ 100cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m3 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			2,4400





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0260





			


			


			


			Dây buộc


			m


			6,0000





			13.11007


			Giàn giáo xây tường tường dày 100 ÷ 150cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m3 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			1,8330





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0200





			


			


			


			Dây buộc


			m


			4,5000





			13.11008


			Giàn giáo xây tường tường dày 150 ÷ 200cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m3 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			1,2220





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0130





			


			


			


			Dây buộc


			m


			3,0000





			13.11009


			Giàn giáo xây tường tường dày > 200cm hoặc các kết cấu tương tự khác


			1m3 xây


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			1,1000





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,0120





			


			


			


			Dây buộc


			m


			3,0000








Định mức vật liệu làm giàn giáo tre (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			13.11010


			Cột xây vòm :


			1m3 xây


			Gỗ ván, ly tô dày 3cm


			m3


			0,1500





			


			Đỉnh vòm dày ≤ 22cm


			


			Gỗ vành chống


			m3


			0,2050





			


			Khẩu độ ≤ 100cm


			


			Đinh bình quân 6cm


			kg


			0,3500





			


			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			25,000





			13.11011


			Cột xây vòm :


			1m3 xây


			Gỗ ván, ly tô dày 3cm


			m3


			0,0860





			


			Đỉnh vòm dày >22cm


			


			Gỗ vành chống


			m3


			0,1750





			


			khẩu độ >100cm


			


			Đinh bình quân 6cm


			kg


			0,3140





			


			


			


			Đinh đỉa ϕ10


			cái


			15,000








13.12000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			13.12001


			Giàn giáo trát tường


			1m2 trát


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			0,750





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,007





			


			


			


			Dây buộc


			m


			3,500





			13.12002


			Giàn giáo trát trần, mái


			1m2 trát


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			1,010





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,010





			


			


			


			Dây buộc


			m


			4,500





			13.12003


			Nếu tường cao hơn 4,5m thì cứ tăng 1,0m được tính thêm


			1m2 trát


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			0,140





			


			


			


			Dây buộc


			m


			1,000





			13.12004


			Giàn giáo đóng cọc, cừ


			1m cừ hoặc 1m móng cọc


			Tre ϕ8cm, dài 6m


			cây


			5,000





			


			


			


			Gỗ ván lót 4cm


			m3


			0,052





			


			


			


			Dây buộc


			m


			8,000





			13.12005


			Cặp định hướng, gông, cọc, cừ


			1m cừ hoặc 1m móng cọc


			Gỗ hộp


			m3


			0,030








Chương IV



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỖ



Hướng dẫn áp dụng:



- Định mức sử dụng vật liệu gỗ và các vật liệu khác để gia công các loại kết cấu gỗ được xác định theo thiết kế. Trường hợp chưa có thiết kế điển hình thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và tỷ lệ hao phí khi gia công để xác định.



- Trong các định mức chưa bao gồm hao phí khi gia công.



- Tỷ lệ hao hụt khi gia công các loại cửa và kết cấu gỗ quy định như sau:



			+ Gỗ làm xà gồ, con sơn, dầm trần, khuôn cửa:


			10%





			+ Gỗ làm cầu phong, li tô, sàn gỗ:


			5%





			+ Gỗ làm vì kèo:


			12%





			+ Gỗ làm cửa các loại:


			15%








Tỷ lệ trên được tính so với khối lượng gỗ hộp cấu tạo nên kết cấu theo thiết kế



14.00000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO, GIẰNG VÌ KÈO VÀ CÁC KẾT CẤU GỖ KHÁC



14.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO



14.11000 - Vì kèo gỗ mái ngói



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			≤6,9


			≤8,1


			≤9,0


			>9





			14.110


			Gỗ


			m3


			1


			1


			1


			1





			


			Bu lông M16x330


			cái


			82,09


			70,65


			77,61


			49,75





			


			Đinh đỉa Φ6x120


			cái


			42,08


			57,43


			48,51


			29,7





			


			Đinh mũ


			kg


			1,49


			0,99


			1,13


			0,59





			


			01


			02


			03


			04








14.12000 - Vì kèo gỗ mái Fibrô xi măng



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			≤4


			≤5,7


			>6,9





			14.120


			Gỗ


			m3


			1


			1


			1





			


			Bu lông M12x250


			cái


			188,06


			179,6


			125,37





			


			Bu lông M16x250


			cái


			1,57


			1,49


			1,19





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			≤8,1


			≤9,0


			>9





			14.120


			Gỗ


			m3


			1


			1


			1





			


			Bu lông M12x250


			cái


			117,37


			50,75


			





			


			Bu lông M16x320


			cái


			6,97


			62,19


			60,2





			


			Bu lông M16x250


			cái


			0,86


			0,78


			34,83





			


			Đinh mũ Φ4x100


			cái


			


			


			0,65





			


			04


			05


			06








14.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO VÀ CÁC KẾT CẤU GỖ KHÁC



14.21000 - Giằng vì kèo gỗ



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo ≤6,9m





			


			


			


			Theo thanh đứng gian giữa


			Theo thanh đứng gian đầu hồi





			14.210


			Gỗ


			m3


			1


			1





			


			Bu lông M12x200


			cái


			127,56


			139,30





			


			Bật sắt 3x30x250


			cái


			


			39,80





			


			01


			02








14.22000 - Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			Theo mái gian giữa





			


			


			


			≤8,1


			≤9


			>9





			14.220


			Gỗ



Bu lông M12x250


			m3


cái


			1



187,76


			1



179,10


			1



143,28





			


			01


			02


			03








Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			Theo mái gian đầu hồi





			


			


			


			≤8,1


			≤9


			>9





			14.220


			Gỗ



Bu lông M12x250


			m3


cái


			1



190,05


			1



179,10


			1



161,69





			


			04


			05


			06








14.23000 - Giằng vì kèo sắt tròn



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Khẩu độ vì kèo (m)





			


			


			


			≤15





			14.230


			Sắt tròn


			kg


			1000





			


			Bu lông M12x200


			cái


			324,88





			


			Tăng đơ Φ14


			cái


			16,35





			


			01








14.24000 - Xà gồ, cầu phong gỗ



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Xà gồ


			Cầu phong





			


			


			


			Mái thẳng, mái nối, mái góc


			





			14.240


			Gỗ


			m3


			1


			1





			


			Đinh


			kg


			1,19


			1,58





			


			Hắc ín


			cái


			1,24


			





			


			01


			02








14.25000 - Dầm gỗ



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Chiều dài


			cầu (m)





			


			


			


			≤6


			>6





			14.250


			Gỗ


			m3


			1


			1





			


			Bu lông M20x48


			kg


			1,49


			1,49





			


			Đinh đỉa


			cái


			3,27


			3,27





			


			Thép hình


			kg


			20,49


			20,73





			


			01


			02








14.26000 - Các kết cấu gỗ mặt cầu



Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện



			Mã hiệu


			Loại vật liệu, quy cách


			Đơn vị


			Loại kết cấu





			


			


			


			Lan can


			Gỗ ngang mặt cầu


			Gỗ băng lăn


			Gỗ đà chắn bánh xe





			14.260


			Gỗ


			m3


			1


			1


			1


			1





			


			Đinh 10mm


			kg


			4,27


			-


			-


			-





			


			Đinh đỉa


			cái


			36,82


			54,46


			270,30


			39,31





			


			Bu lông M16


			cái


			37


			-


			-


			-





			


			01


			02


			03


			04








Chương V



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI



Hướng dẫn áp dụng:



1- Định mức vật liệu que hàn, ôxy, đất đèn để hàn, cắt kim loại trong định mức đã bao gồm hao phí cần thiết khi thi công.



2- Định mức vật liệu que hàn được xác định theo chiều dày của thép hàn và chiều cao mối nối. Chiều cao đường hàn thép tròn xác định bằng bán kính của thép tròn.



3- Trường hợp hàn đính kết cấu thép thì cứ 100 mối nối hàn đính được tính 0,125kg que hàn.



4- Trường hợp hàn cốt thép trong bê tông (hàn thay buộc dây thép) thì cứ 100 mối hàn được tính 0,21kg que hàn (tính bình quân cho các loại cốt thép).



5- Một mối cắt được quy định khi cắt đôi thanh thép (theo hướng thẳng góc với thanh thép). Trường hợp cắt xiên thì được tính theo phương pháp nội suy.



6- Khi cắt thép góc nếu một cạnh thép góc có kích thước bằng kích thước quy định trong định mức thì được áp dụng định mức đó. Trường hợp thép góc có quy cách khác tính theo phương pháp nội suy.



7- Hàn buộc cốt thép trong bê tông được chia ra 3 trường hợp:



- Loại buộc



- Loại chỉ hàn



- Loại vừa buộc vừa hàn



8- Ôxy được tính theo đơn vị chai, 1 chai ôxy tiêu chuẩn có dung tích 40lít, áp suất 15Mpa, chứa 6m3 khí.



15.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI



15.11000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC HÀN



15.11100 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát



Đơn vị tính : 10m hàn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			15.111


			Que hàn


			kg


			3,12


			3,44


			4,11


			4,42


			6,16


			6,48


			6,79





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








15.11200 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,V với góc vát 60º



Đơn vị tính : 10m hàn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			6


			7


			8


			10


			12


			14


			16


			18


			20


			22





			15.112


			Que hàn


			kg


			6,84


			8,28


			9,85


			13,4


			17,51


			22,16


			27,36


			33,1


			39,39


			46,2





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07


			08


			09


			10








			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			24


			26


			28


			30


			32


			34


			36


			38


			40





			15.112


			Que hàn


			kg


			53,62


			61,6


			70,03


			79,06


			88,64


			98,76


			109,4


			120,6


			132,4





			


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19








Quy định áp dụng:



Trường hợp góc vát khác 60º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng như sau:



Khi góc vát: 50º thì K = 0,85 ; 70º thì K = 1,17 



80º thì K = 1,36 ; 90º thì K = 1,58



15.11300 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45º



Đơn vị tính : 10m hàn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			6


			8


			10


			12


			14


			16


			18


			20





			15.113


			Que hàn


			kg


			7,9


			11,4


			15,48


			20,22


			25,59


			31,59


			38,22


			45,49





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07


			08








Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 450 (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			22


			24


			26


			28


			30


			32


			34


			36





			15.113


			Que hàn


			kg


			53,39


			61,9


			71,08


			80,87


			91,3


			102,4


			114,0


			126,4





			


			09


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16








Quy định áp dụng:



Khi góc vát ≥ 50º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 1,15



15.11400 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60º



Đơn vị tính : 10m hàn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			12


			14


			16


			18


			20


			22


			24


			26





			15.114


			Que hàn


			kg


			8,75


			11,08


			13,68


			16,55


			19,7


			23,12


			26,81


			30,78





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07


			08








			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			28


			30


			32


			34


			36


			38


			40





			15.114


			Que hàn


			kg


			35,02


			39,53


			44,32


			49,38


			54,71


			60,32


			66,20





			


			09


			10


			11


			12


			13


			14


			15








Quy định áp dụng:



- Khi góc vát 45º  thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 0,8.



- Khi góc vát 50º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 0,88.


15.11500 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45º



Đơn vị tính : 10m hàn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			12


			14


			16


			18


			20


			22


			24


			26





			15.115


			Que hàn


			kg


			10,11


			12,8


			15,8


			19,11


			22,74


			26,69


			30,96


			35,54





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07


			08








Hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45º (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hàn (mm)





			


			


			


			28


			30


			32


			34


			36


			38


			40





			15.115


			Que hàn


			kg


			40,44


			45,7


			51,18


			57,02


			63,18


			69,66


			76,45





			


			09


			10


			11


			12


			13


			14


			15








Quy định áp dụng:



Khi góc vát ≥ 50º thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 1,1



15.11600 - Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát



Đơn vị tính : 10m hàn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều cao đường hàn (mm)





			


			


			


			2


			3


			4


			5


			6


			8


			10





			15.116


			Que hàn


			kg


			0,32


			0,71


			1,26


			1,97


			2,84


			5,05


			7,90





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều cao đường hàn (mm)





			


			


			


			12


			14


			16


			18


			20


			22





			15.116


			Que hàn


			kg


			11,37


			15,48


			20,22


			25,59


			31,59


			38,22





			


			08


			09


			10


			11


			12


			13








15.11700 - Hàn hơi



(Áp dụng cho hàn thép và hàn đồng)



Đơn vị tính : 10m hàn



			Mã hiệu


			Quy cách hàn


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			15.11701


			Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn < 3mm


			Ôxy


			chai


			0,020





			


			


			Khí gas


			kg


			0,04





			


			


			Que hàn


			kg


			0,450





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,030








Hàn hơi (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Quy cách hàn


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			15.11702


			Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn 4 ÷ 6mm


			Ôxy


			chai


			0,050





			


			


			Khí gas


			kg


			0,10





			


			


			Que hàn


			kg


			0,600





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,050





			15.11703


			Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn 7÷10mm


			Ôxy


			chai


			0,100





			


			


			Khí gas


			kg


			0,20





			


			


			Que hàn


			kg


			0,670





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,050





			15.11704


			Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn > 10mm


			Ôxy


			chai


			0,150





			


			


			Khí gas


			kg


			0,30





			


			


			Que hàn


			kg


			2,100





			


			


			Thuốc hàn


			kg


			0,060








15.12000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CẮT KIM LOẠI



15.12100 - Cắt thép tấm



Đơn vị tính : 10m cắt



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép (mm)





			


			


			


			5


			6÷10


			11÷20


			21÷30


			31÷50


			51÷75


			76÷100





			15.121


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,26



0,52


			0,398



0,80


			0,74



1,48


			1,22



2,44


			1,96



3,92


			3,57



7,14


			6,20



12,4





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








15.12200 - Cắt thép góc



Đơn vị tính : 10 mối cắt



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Kích thước thép góc mm)





			


			


			


			75x75


			90x90


			120x120


			150x150


			200x200





			15.122


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,086



0,172


			0,118



0,24


			0,210



0,42


			0,308



0,62


			0,510



1,02





			


			01


			02


			03


			04


			05








15.12300 - Cắt thép hình U (lòng máng)



Đơn vị tính : 10 mối cắt



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều cao thép (mm)





			


			


			


			5÷8


			10


			12÷14


			16÷18


			20÷22


			24


			27÷30





			15.123


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,068



0,14


			0,078



0,16


			0,146



0,29


			0,19



0,38


			0,238



0,48


			0,27



0,54


			0,34



0,68





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07








15.12400 - Cắt thép hình I



Đơn vị tính : 10 mối cắt



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều cao thép (mm)





			


			


			


			10


			12 ÷ 14


			16 ÷ 18


			20 ÷ 22


			24


			27 ÷ 30





			15.124


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,064



0,13


			0,27



0,54


			0,34



0,68


			0,48



0,96


			0,64



1,28


			0,72



1,44





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều cao thép (mm)





			


			


			


			33÷36


			40÷45


			50


			55


			60





			15.124


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,94



1,88


			1,22



2,44


			1,54



3,08


			1,70



3,4


			1,96



3,92





			


			07


			08


			09


			10


			11








15.12500 - Cắt thép vuông



Đơn vị tính : 10 mối cắt



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Kích thước cạnh của thép (mm)





			


			


			


			20


			40


			60


			80


			100


			120





			15.125


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,10



0,20


			0,178



0,36


			0,38



0,76


			0,68



1,36


			1,06



2,12


			1,50



3,0





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








15.12600 - Cắt thép tròn



Đơn vị tính : 10 mối cắt



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Đường kính của thép (mm)





			


			


			


			24


			36


			45


			60


			80


			100





			15.126


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,062



0,12


			0,122



0,24


			0,176



0,35


			0,288



0,58


			0,480



0,96


			0,780



1,56





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








15.12700 - Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày ≤ 10mm



Đơn vị tính : Cắt 10 chiếc



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày mạch cắt thép (mm)





			


			


			


			100


			200


			300


			400


			500


			600


			700


			800


			900


			1000





			15.127


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,20



0,40


			0,27



0,54


			0,36



0,72


			0,44



0,88


			0,52



1,04


			0,58



1,16


			0,64



1,28


			0,72



1,44


			0,80



1,6


			0,88



1,76





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06


			07


			08


			09


			10








15.12800 - Cắt mũ đinh tán và bu lông



Đơn vị tính : 10 cái



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Đường kính đầu cắt đinh và bu lông (mm)





			


			


			


			16


			21 ÷ 25


			30 ÷ 35


			40 ÷ 45


			50 ÷ 55


			60





			15.128


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,228



0,46


			0,342



0,68


			0,44



0,88


			0,72



1,44


			0,92



1,84


			1,20



2,4





			


			01


			02


			03


			04


			05


			06








15.12900 - Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn



Đơn vị tính : 10 cái



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Chiều dày thép hơ nóng (mm)





			


			


			


			6÷12


			>12





			15.129


			Ô xy



Khí gas


			chai



kg


			0,40



0,80


			0,70



1,40





			


			01


			02








15.13000 - HÀN, BUỘC CỐT THÉP, GIA CÔNG CHI TIẾT CHÔN NGẦM TRONG BÊ TÔNG



15.13100 - Gia công chi tiết chôn ngầm trong bê tông



Chi tiết chôn ngầm trong bê tông, có nhiều loại và trọng lượng khác nhau. Định mức vật tư được xác định theo trọng lượng của sản phẩm. Trong định mức đã tính hao phí cần thiết qua các khâu thi công.



15.13110 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép bản là chính, hàn với râu thép tròn



Đơn vị tính: 1kg sản phẩm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Trọng lượng sản phẩm (kg/cái)





			


			


			


			<1,0


			1,1 ÷ 2,0


			2,1 ÷ 3,0


			>3,0





			15.131


			Thép bản


			kg


			0,988


			0,693


			0,963


			0,996





			


			Thép tròn


			kg


			0,104


			0,392


			0,129


			0,095





			


			Ôxy


			chai


			0,010


			0,008


			0,007


			0,006





			


			Khí gas


			kg


			0,02


			0,016


			0,014


			0,012





			


			Que hàn


			kg


			0,245


			0,021


			0,018


			0,014





			


			11


			12


			13


			14








15.13120 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép hình, thép tròn là chính, hàn với thép bản hay râu thép tròn



Đơn vị tính: 1kg sản phẩm



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Trọng lượng sản phẩm (kg/cái)





			


			


			


			<1,0


			1,1 ÷ 2,0


			2,1 ÷ 3,0


			>3,0





			15.131


			Thép tròn


			kg


			0,520


			0,405


			0,515


			0,536





			


			Thép bản + thép hình


			kg


			0,554


			0,664


			0,538


			0,516





			


			Ôxy


			chai


			0,006


			0,005


			0,004


			0,003





			


			Khí gas


			kg


			0,012


			0,010


			0,008


			0,006





			


			Que hàn


			kg


			0,245


			0,021


			0,018


			0,014





			


			21


			22


			23


			24








15.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP



Hướng dẫn áp dụng:



1/ Định mức vật liệu gia công 1 tấn vì kèo thép tính cho các loại vì kèo có các khẩu độ L≤ 9m, ≤ 12m, ≤ 18m, 18÷24m, ≤ 36m và >36m, phù hợp với các loại mái.



2/ Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo tính cho các loại giằng đứng, giằng nghiêng theo mái, giằng ray, giằng cầu treo, giằng xà gồ, giằng đứng, giằng nghiêng theo mái chỉ bố trí ở những gian đầu hồi và những gian có khe co giãn lớn. Giằng ray - cầu treo bố trí dọc theo chiều dài nhà. Tất cả các gian đều bố trí giằng xà gồ.



3/ Liên kết giữa các bản thép và các thanh thép của vì kèo bằng hàn, chiều cao đường hàn sống là 6mm, đường hàn mép là 4mm.



4/ Số lượng vật liệu trong bảng định mức chưa tính đến hao hụt vật liệu khi gia công và lắp dựng.



15.21000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP



15.21100 - Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Khẩu độ (m)





			


			


			


			18÷24


			≤36


			>36





			15.211


			Thép hình 



Thép tấm 



Ôxy



Khí gas



Que hàn


			kg 



kg 



chai



 kg



kg


			839



162



1,72



3,44



14,57


			858



143



1,59



3,18



13,19


			876



125



1,50



3,0



11,09





			


			11


			12


			13








15.21200 - Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Khẩu độ (m)





			


			


			


			≤9


			≤12


			≤18





			15.212


			Thép hình 



Thép tấm 



Ôxy



Khí gas



Que hàn


			kg 



kg 



chai 



kg



kg


			782



219



2,82



5,64



15,54


			790



210



2,0



4,0



10,71


			834



167



1,62



3,24



9,62





			


			11


			12


			13








15.22000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG CỘT THÉP



15.22100 - Gia công cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Cột thép hình


			Cột thép tấm





			15.221


			Thép hình


			kg


			980


			24





			


			Thép tấm


			kg


			21


			976





			


			Ôxy


			chai


			1,59


			3,5





			


			Khí gas


			kg


			3,18


			7,0





			


			Que hàn


			kg


			5,04


			21,76





			


			11


			12








15.23000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ



15.23100 - Gia công giằng mái, xà gồ thép



Đơn vị tính: 1 tấn



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Giằng mái


			Xà gồ





			15.231


			Thép hình


			kg


			971


			1000





			


			Thép tấm


			kg


			29


			-





			


			Ôxy


			chai


			0,9


			0,232





			


			Khí gas


			kg


			1,8


			0,46





			


			Que hàn


			kg


			4,2


			-





			


			11


			12








Chương VI



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN



Hướng dẫn áp dụng:



1. Những tính chất cơ lý của vật liệu sử dụng để làm bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật bảo ôn.



2. Số lượng vật liệu của định mức được tính toán theo đường kính ngoài của ống, còn quy cách ống trong mức là đường kính trong của ống.



Ví dụ: Đường kính ống là ϕ25mm ống có bề dày 5mm thì đường kính tính toán là 35mm.



3. Số lượng vật liệu trong định mức đã tính hao hụt qua khâu thi công.



4. Trong trường hợp bảo ôn ống trong nhà máy thì thay lớp chống mưa bằng hai lớp sơn màu thích hợp. Các định mức vật liệu khác giống bảo ôn ống ngoài trời.



5. Trong điều kiện bảo ôn nhiều chỗ cong, chật hẹp, khó thao tác, không tiện bảo ôn bê tông bọt thì dùng xỉ bông.



6. Trường hợp bảo ôn các ống gió, cấu kiện các mặt phẳng hay mặt cong lớn (ϕ>500) thì phải gia cố bằng móc thép, bọc lưới thép bằng que hàn điện; hoặc hàn hơi nếu chiều dày thép ống ≤3mm



7. Định mức sử dụng vật liệu để gia công và lắp ráp bao gồm cả gia công và lắp ráp các cấu kiện phục vụ việc gia công và lắp ráp với điều kiện các cấu kiện đó sử dụng thép tấm có chiều dày ≤3mm và trọng lượng ≤30kg.



16.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BẢO ÔN



			Mã hiệu


			Loại vật liệu bảo ôn


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			16.10001


			Bê tông bọt đúc sẵn để bảo ôn đường ống


			m3


			Xi măng PCB 30


			kg


			304,50





			


			


			


			Xút


			kg


			0,203





			


			


			


			Keo da trâu


			kg


			0,863





			


			


			


			Nhựa thông


			kg


			0,660





			


			


			


			Gỗ ván khuôn


			m3


			0,256





			16.10002


			Vữa xi măng đay vụn (dầy 10÷20mm)


			m2


			Xi măng PCB 30


			kg


			5,320





			


			


			


			Vôi tôi lọc


			kg


			10,32





			


			


			


			Đay vụn


			kg


			0,626





			


			


			


			Cát vàng mịn


			m3


			0,001





			16.10003


			Chống mưa bằng 2 lớp giấy dầu (tính theo bề mặt đường ống)


			m2


			Giấy dầu


			m2


			2,280





			


			


			


			Nhựa bi tum


			kg


			5,000





			


			


			


			Xăng


			kg


			0,516





			


			


			


			Bột hoạt thạch


			kg


			0,380





			


			


			


			Vải bố


			m2


			1,200





			


			


			


			Củi đun


			kg


			2,500





			16.10004


			Chống mưa bằng bao tải tẩm nhựa bi tum (tính theo bề mặt đường ống)


			m2


			Bao tải


			m2


			1,200





			


			


			


			Xăng


			kg


			1,500





			


			


			


			Nhựa bi tum


			kg


			4,200





			


			


			


			Củi đun


			kg


			2,000





			16.10005


			Chống mưa bằng nhựa bi tum nguội và nóng


			m2


			Nhựa bi tum


			kg


			3,980





			


			


			


			Xăng


			kg


			0,516





			


			


			


			Củi đun


			kg


			1,000





			16.10006


			Chống thấm tường, trần, nền nhà kho lạnh.


			m2


			Giấy dầu


			m2


			2,500





			


			


			


			Nhựa bi tum


			kg


			5,250





			


			


			


			Bột đá


			kg


			3,020





			


			


			


			Củi đun


			kg


			5,200








16.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT BỀ MẶT NÓNG



			Mã hiệu


			Loại vật công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			16.20001


			Cách nhiệt bề mặt ống thép nóng bằng vỏ Điatômít.


			100m2 lớp cách nhiệt


			Vỏ Điatômít


			Dài 330



dày 55



ϕtr: 62


			m3


			95,60





			


			


			


			Dây thép



Amiăng


			ϕ2


			kg



kg


			250,00



5.600,00





			


			


			


			Điatômít


			


			kg


			2.500,00





			


			


			


			Mùn cưa


			


			kg


			3,70





			16.20002


			Cách nhiệt 2 lớp bằng các mảnh Điatômít.


			100m2 lớp cách nhiệt


			Mảnh Điatômít



Dây thép



Vữa


			ϕ2


			m3


kg 



m3


			94,60



236,00



1,70





			16.20003


			Cách nhiệt 2 lớp bằng giấy dầu


			100m2 bề mặt


			Củi


			


			m2


			0,40





			


			


			


			Giấy dầu


			


			m2


			230,00





			


			


			


			Bi tum


			


			kg


			360,00





			16.20004


			Sơn ống thép bằng nhựa bi tum


			100m2 bề mặt


			Củi



Nhựa bi tum


			


			m3


kg


			0,20



160,00





			16.20005


			Cách nhiệt 1 lớp bằng gạch Điatômít


			100m2 lớp cách nhiệt


			Gạch Điatômít



Dây thép


			ϕ2


			m3


kg


			96,00



2,50





			16.20006


			Cách nhiệt 1 lớp bằng giấy dầu


			100m2 bề mặt


			Củi


			


			m2


			0,20





			


			


			


			Giấy dầu


			


			m2


			115,00





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			180,00





			16.20007


			Sơn bề mặt cách nhiệt bằng nhựa bi tum trên kim loại


			100m2 bề mặt


			Củi



Nhựa bi tum


			


			m3


kg


			0,200



160,00





			16.20008


			Sơn bề mặt cách nhiệt bằng nhựa bi tum trên giấy dầu


			100m2 bề mặt


			Củi


			


			m3


			0,20





			


			


			


			Bi tum


			


			kg


			150,00








16.30000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BỌC CÁCH NHIỆT CHỐNG GỈ 1M ỐNG DẪN GAS



16.31000 - Dạng bọc cách nhiệt bình thường



			Mã hiệu


			Đường kính và chiều dày thành ống


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Xăng


			Nhựa bi tum


			Cao lanh


			Giấy da





			


			(mm)


			(kg)


			(kg)


			(kg)


			(m2)





			16.31001


			100 (108x4)


			0,0388


			1,036


			0,250


			0,710





			16.31002


			125 (133x4)


			0,0477


			1,279


			0,310


			0,870





			16.31003


			150 (159x4,5)


			0,057


			1,533


			0,370


			1,040





			16.31004


			200 (219x8)


			0,078


			2,084


			0,510


			1,440





			16.31005


			250 (273x7)


			0,097


			2,723


			0,640


			1,790





			16.31006


			300 (325x8)


			0,115


			3,131


			0,760


			2,140





			16.31007


			350 (377x8)


			0,134


			3,639


			0,880


			2,480





			16.31008


			400 (426x11)


			0,152


			4,117


			1,000


			2,800





			16.31009


			500 (529x10)


			0,188


			5,083


			1,250


			3,460





			16.31010


			700 (700x12)


			0,250


			6,730


			1,650


			4,580








16.32000 - Dạng bọc cách nhiệt có gia cố



			Mã hiệu


			Đường kính và chiều dày thành ống


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Xăng


			Nhựa bi tum


			Brizon


			Cao lanh


			Giấy da





			


			(mm)


			(kg)


			(kg)


			(m2)


			(kg)


			(m2)





			16.32001


			100 (108x4)


			0,0388


			2,066


			0,400


			0,510


			0,710





			16.32002


			125 (133x4)


			0,0477


			2,549


			0,490


			0,630


			0,870





			16.32003


			150 (159x4,5)


			0,057


			3,023


			0,580


			0,750


			1,400





			16.32004


			200 (219x8)


			0,078


			4,134


			0,810


			1,130


			1,440





			16.32005


			250 (273x7)


			0,097


			5,143


			1,000


			1,280


			1,790





			16.32006


			300 (325x8)


			0,115


			6,201


			1,200


			1,530


			2,140





			16.32007


			350 (377x8)


			0,134


			7,199


			1,400


			1,780


			2,480





			16.32008


			400 (426x11)


			0,152


			8,156


			1,590


			2,040


			2,800





			16.32009


			500 (529x10)


			0,188


			10,083


			1,960


			2,530


			3,160





			16.32010


			700 (700x12)


			0,250


			13,110


			2,600


			3,350


			4,580








16. 33000 - Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều



			Mã hiệu


			Đường kính và chiều dày thành ống


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Xăng


			Nhựa bi tum


			Brizon


			Cao lanh


			Giấy da





			


			(mm)


			(kg)


			(kg)


			(m2)


			(kg)


			(m2)





			16.33001


			100 (108x4)


			0,0388


			3,260


			0,820


			0,760


			0,710





			16.33002


			125 (133x4)


			0,0477


			3,779


			1,020


			0,945


			0,870





			16.33003


			150 (159x4,5)


			0,057


			4,533


			1,200


			1,130


			1,400





			16.33004


			200 (219x8)


			0,078


			6,234


			1,680


			1,550


			1,440





			16.33005


			250 (273x7)


			0,097


			7,793


			2,100


			1,920


			1,790





			16.33006


			300 (325x8)


			0,115


			9,281


			2,500


			2,290


			2,140





			16.33007


			350 (377x8)


			0,134


			10,759


			2,900


			2,660


			2,480





			16.33008


			400 (426x11)


			0,152


			12,217


			3,300


			3,000


			2,800





			16.33009


			500 (529x10)


			0,188


			15,183


			4,050


			3,700


			3,160





			16.33010


			700 (700x12)


			0,250


			19,860


			5,360


			4,890


			4,580








16.40000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT HƠI NƯỚC



16.41000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			16.41001


			Bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép (bọc 1 lớp)


			100m2


			Pécgamin


			


			m2


			111,00





			


			


			


			Nhựa bi tum


			Số 4


			kg


			126,00





			


			


			


			Củi


			


			m3


			0,20





			16.41002


			Bọc cách nhiệt tấm ngăn tông cốt thép (bọc 2 lớp)


			100m2


			Ruberoit


			


			m2


			220,00





			


			


			


			Nhựa bi tum


			Số 4


			kg


			240,00





			


			


			


			Củi


			


			m3


			0,40








16.42000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách thuỷ nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			16.42001


			Bọc cách thuỷ nhiệt trong phòng vệ sinh (bọc 2 lớp)


			100m2


			Ruberoit


			


			m2


			220,00





			


			


			


			Nhựa bi tum


			Số 4


			kg


			489,00





			


			


			


			Củi


			


			m3


			0,40








16.51000 - Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm - Vật liệu chính



Đơn vị tính : 10m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Chiều dày lớp bảo ôn (mm)





			


			


			


			50


			100


			150


			200


			300





			16.510


			Striropho


			m3


			0,530


			1,050


			1,580


			2,100


			3,150








- Vật liệu khác



Đơn vị tính : 10m2


			Số hiệu


			Loại vật liệu quy cách


			Đơn vị


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Tường, trần có chiều dày lớp bảo ôn (mm)


			Nền có chiều dày lớp bảo ôn (mm)





			


			


			


			≤ 100


			>100


			≤ 100


			>100





			16.510


			Bi tum số 4


			kg


			63,000


			78,750


			63,500


			78,750





			


			Củi đun


			kg


			63,000


			78,000


			63,000


			78,000





			


			Bột đá


			kg


			36,100


			45,230


			36,180


			45,230





			


			Giấy dầu


			m2


			37,440


			49,920


			37,440


			49,920





			


			Dây thép ϕ3


			kg


			2,400


			4,030


			-


			-





			


			Thép ϕ6


			kg


			3,700


			7,400


			50,000


			50,000





			


			Lưới thép 10x10


			m2


			11,000


			11,000


			-


			-





			


			Xi măng P30


			kg


			90,510


			90,510


			240,00


			240,00





			


			Cát vàng


			m3


			0,173


			0,173


			0,270


			0,270





			


			Đá dăm (sỏi)


			m3


			-


			-


			0,550


			0,550





			


			10


			20


			30


			40








16.60000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG



- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng chỉ tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Định mức vật liệu khác: vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (δ =0,5÷0,7mm), sơn thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức tính cho 1m2 diện tích bảo vệ.



- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bê tông bọt thì số lượng vật liệu bê tông bọt bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên nhân với hệ số 0,584. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (δ  =0,5÷0,7mm), sơn áp dụng như quy định đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.



- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng Striropho tấm thì số lượng vật liệu Striropho tấm bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên nhân với hệ số 0,576. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (δ  =0,5÷0,7mm), sơn áp dụng như quy định đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.



Đơn vị tính: 100m đường ống



			Mã hiệu


			Loại đường ống quy cách (mm)


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Bông khoáng (m3)


			Lưới thép ϕ10x10 (m2)


			Dây thép ϕ1÷2 (kg)





			16.61001



16.61002



16.61003



16.61004



16.61005



16.61006


			Ống ϕ25



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			1,01



1,58



2,25



3,16



7,29



15,16


			31,11



38



44,9



62,17



79,44



113,96


			10,56



11,84



13,15



16,32



19,52



25,92





			16.61007



16.61008



16.61009



16.61010



16.61011



16.61012


			Ống ϕ32



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			1,15



1,75



2,48



4,75



7,74



15,83


			33,85



40,76



47,66



64,93



82,2



116,74


			11,11



12,34



13,56



14,79



18,05



26,41








Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại đường ống quy cách (mm)


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Bông khoáng (m3)


			Lưới thép ϕ10x10 (m2)


			Dây thép ϕ1÷2 (kg)





			16.61013



16.61014



16.61015



16.61016



16.61017



16.61018


			Ống ϕ40



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			1,33



1,99



2,75



5,19



8,31



16,68


			37,29



44,22



51,15



68,39



85,66



120,2


			11,73



12,95



14,38



17,44



20,7



27,03





			16.61019



16.61020



16.61021



16.61022



16.61023



16.61024


			Ống ϕ50



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			1,48



2,20



3,03



5,60



8,86



17,50


			40,81



47,66



54,56



71,83



89,10



123,64


			12,54



13,56



14,99



18,05



21,31



27,64





			16.61025



16.61026



16.61027



16.61028



16.61029



16.61030


			Ống ϕ70



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			1,83



2,65



3,59



6,44



9,99



19,20


			47,66



54,56



61,48



78,75



96,02



130,56


			13,56



15,00



18,96



19,48



22,54



29,10





			16.61031



16.61032



16.61033



16.61034



16.61035



16.61036


			Ống ϕ80



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			1,99



2,88



3,88



6,86



10,55



20,04


			51,12



58,03



64,93



82,20



99,47



124,11


			14,17



15,60



16,83



20,10



23,15



29,68








Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại đường ống quy cách (mm)


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Bông khoáng (m3)


			Lưới thép ϕ10x10 (m2)


			Dây thép ϕ1÷2 (kg)





			16.61037



16.61038



16.61039



16.61040



16.61041



16.61042


			Ống ϕ105



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			2,33



3,33



4,44



7,7



11,68



21,71


			58,03



64,93



71,83



89,10



106,37



140,91


			15,60



16,83



18,05



21,31



24,58



30,90





			16.61043



16.61044



16.61045



16.61046



16.61047



16.61048


			Ống ϕ125



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			2,75



3,88



5,13



8,76



13,09



23,83


			66,66



73,57



80,48



97,75



115,02



149,56


			17,23



18,46



19,68



22,95



26,21



32,53





			16.61049



16.61050



16.61051



16.61052



16.61053



16.61054


			Ống ϕ150



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			3,19



4,48



5,86



9,85



14,54



26,01


			75,65



82,55



89,46



106,73



124,00



158,54


			18,87



20,1



21,31



24,58



27,84



34,17





			16.61055



16.61056



16.61057



16.61058



16.61059



16.61060


			Ống ϕ200



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			4,08



5,66



7,35



12,09



17,5



30,48


			93,95



100,86



107,77



125,04



142,31



176,85


			22,13



23,56



24,78



28,05



31,11



37,63








Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại đường ống quy cách (mm)


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Bông khoáng (m3)


			Lưới thép ϕ10x10 (m2)


			Dây thép ϕ1÷2 (kg)





			16.61061



16.61062



16.61063



16.61064



16.61065



16.61066


			Ống ϕ250



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			4,91



6,83



8,81



14,26



20,43



34,86


			111,91



118,82



125,73



143,00



160,27



194,81


			25,60



26,82



28,05



31,31



34,57



40,90





			16.61067



16.61068



16.61069



16.61070



16.61071



16.61072


			Ống ϕ300



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			5,83



7,99



10,28



16,46



23,35



39,24


			129,87



136,77



143,66



160,93



178,20



212,74


			28,87



30,1



31,51



34,57



37,84



44,16





			16.61073



16.61074



16.61075



16.61076



16.61077



16.61078


			Ống ϕ350



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			6,74



9,20



11,78



18,74



16,39



43,78


			148,50



155,43



162,34



179,61



196,88



231,43


			32,33



33,55



35



38,04



41,31



47,63





			16.61079



16.61080



16.61081



16.61082



16.61083



16.61084


			Ống ϕ400



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			7,58



10,34



13,19



20,84



29,19



48,00


			165,77



172,70



179,61



196,88



214,15



248,69


			35,59



36,82



38,25



41,31



44,57



50,89








Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại đường ống quy cách (mm)


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Bông khoáng (m3)


			Lưới thép ϕ10x10 (m2)


			Dây thép ϕ1÷2 (kg)





			16.61085



16.61086



16.61087



16.61088



16.61089



16.61090


			Ống ϕ450



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			8,43



11,46



14,59



22,94



32,00



52,20


			183,04



189,97



196,88



214,15



231,44



265,96


			38,65



40,08



41,31



44,57



50,89



54,16





			16.61091



16.61092



16.61093



16.61094



16.61095



16.61096


			Ống ϕ500



Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm



- nt- 40mm



- nt- 50mm



- nt- 70mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm


			9,30



12,63



16,05



25,14



34,91



56,58


			201,03



207,90



214,84



232,10



249,37



283,91


			42,12



43,35



44,57



47,83



41,10



57,42








16.70000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT THIẾT BỊ BẰNG BÔNG KHOÁNG



- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng chỉ tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Các định mức vật liệu khác: vữa bảo ôn, quét nhựa Bi tum, sơn màu căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức vật liệu tính cho1 m2 diện tích bảo vệ.



			Mã hiệu


			Loại đường ống quy cách (mm)


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Bông khoáng (m3)


			Lưới thép ϕ10x10 (m2)


			Dây thép ϕ1÷2 (kg)





			16.70001



16.70002



16.70003



16.70004



16.70005


			Chiều dày lớp bảo ôn 50mm



- nt- 75mm



- nt- 100mm



- nt- 150mm



- nt- 200mm


			1m2 



1m2 



1m2 



1m2


1m2


			0,090



0,140



0,180



0,270



0,360


			1,210



1,270



1,330



1,470



1,610


			0,190



0,200



0,210



0,240



0,270








16.80000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ SƠN ĐƯỜNG ỐNG



Đơn vị tính: 100m đường ống



			Mã hiệu


			Loại đường ống quy cách (mm)


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Sơn (kg)





			16.80001


			Ống ≤ 25mm


			1,35





			16.80002


			Ống ≤ 32mm


			1,73





			16.80003


			Ống ≤ 40mm


			2,16





			16.80004


			Ống ≤ 50mm


			2,70





			16.80005


			Ống ≤ 70mm


			3,78





			16.80006


			Ống ≤ 80mm


			4,33





			16.80007


			Ống ≤ 100mm


			5,66





			16.80008


			Ống ≤ 125mm


			7,08





			16.80009


			Ống ≤ 150mm


			8,49





			16.80010


			Ống ≤ 200mm


			11,33





			16.80011


			Ống ≤ 250mm


			14,16





			16.80012


			Ống ≤ 300mm


			16,99





			16.80013


			Ống ≤ 350mm


			19,83





			16.80014


			Ống ≤ 400mm


			22,66





			16.80015


			Ống ≤ 450mm


			25,79





			16.80016


			Ống ≤ 500mm


			28,32








16.90000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG LÀM LỚP GIA CỐ KHI BẢO ÔN ỐNG GIÓ VÀ CẤU KIỆN CÓ MẶT PHẲNG, MẶT CONG LỚN



Đơn vị tính: 1m2


			Mã hiệu


			Loại công tác


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			16.90001


			Làm lớp gia cố bằng hàn điện


			Thép tròn


			ϕ4÷8


			kg


			3,50





			


			


			Dây thép


			ϕ1÷2


			kg


			0,43





			


			


			Lưới thép


			10x10


			m2


			1,20





			


			


			Que hàn


			ϕ3÷4


			kg


			0,50





			


			


			Sơn màu


			


			kg


			0,40





			16.90002


			Làm lớp gia cố bằng hàn hơi (khi thép dày ≤ 3mm)


			Thép tròn


			ϕ4÷8


			kg


			3,50





			


			


			Lưới thép


			10x10


			m2


			1,20





			


			


			Dây thép


			ϕ1÷2


			kg


			0,43





			


			


			Que hàn hơi


			ϕ3÷4


			kg


			0,45





			


			


			Ô xy


			


			Chai


			0,02





			


			


			Đất đèn


			


			kg


			0,34





			


			


			Thuốc hàn


			


			kg


			0,03








Chương VII



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC



17.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CHỐNG THẤM, CHỐNG ẨM



Hướng dẫn áp dụng:



1. Định mức vật liệu dùng để quét nhựa bitum hay dán giấy dầu ghi trong bảng định mức chỉ tính toán cho một lớp quét hay một lớp dán (gồm một lớp giấy, một lớp nhựa hoặc một lớp bao tải,...). Thực tế theo yêu cầu của thiết kế sử dụng bao nhiêu lớp, hoặc độ dày tăng thì được tính bằng cách lấy các định mức đó nhân với số lớp hoặc độ dầy của lớp cần làm.



Ví dụ: Dán mái gồm 3 lớp nhựa, 2 lớp giấy dầu thì vật liệu cần dùng cho 1m2 dán mái là:



- Giấy dầu: 1,2 m2 x 2 = 2,4 m2


- Bi tum: 1,5 kg x 3 = 4,5 kg



- Bột đá: 0,9 kg x 3 = 2,7 kg



- Củi: 1,5 kg x 3 = 4,5 kg



2. Làm mái nhà bằng bê tông bọt chỉ tính vật liệu cho lớp bê tông dầy 10cm. Nếu chiều dầy bê tông bọt lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10cm thì theo thực tế tính toán số lượng bê tông bọt, còn số lượng vữa không thay đổi.



3. Vật liệu trát mái bằng vữa matít atsphan. Thành phần 1m3 vữa:



- Nhựa bitum : 65%



- Bột đá : 20%



- Xi măng : 15%



- Số lượng củi để nấu 1 m3 vữa matít asphan: 100 kg



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.11001


			Quét 1 lớp nhựa nguội


			1 m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			0,150





			


			


			


			Xăng


			


			kg


			0,345





			17.11002


			Quét 1 lớp nhựa nóng


			1 m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			2,00





			


			


			


			Bột đá


			


			kg


			1,200





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			2,000





			17.11003


			Quét hắc ín vào gỗ


			1 m2


			Hắc ín


			


			kg


			0,19








Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.11004


			Quét lớp nhựa sau mố dày 2cm


			1 m2


			Nhựa bi tum



Củi đun


			


			kg



kg


			2,200



2,200





			17.11005


			Quét bi tum vào tường


			1 m2


			Nhựa bi tum



Củi đun


			


			kg



kg


			1,000



1,000





			17.11006


			Dán giấy dầu, 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa bi tum


			1 m2


			Giấy dầu


			


			m2


			1,200





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			1,500





			


			


			


			Bột đá


			


			kg


			0,900





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			1,500





			17.11007


			Rải lớp phòng nước mặt cầu đường bộ dày 3cm


			1 m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			3,800





			


			


			


			Cát vàng


			


			m3


			0,0008





			


			


			


			Bột đá


			


			kg


			4,000





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			8,000





			17.11008


			Lớp bê tông nhựa mặt cầu đường bộ dày 3cm


			1 m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			3,400





			


			


			


			Cát vàng


			


			m3


			0,0016





			


			


			


			Bột đá


			


			kg


			6,700





			


			


			


			Đá dăm


			1x2


			m3


			0,023





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			16,00





			17.11009


			Lớp bê tông nhựa mặt cầu đường bộ dày 5cm


			1 m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			5,700





			


			


			


			Cát vàng


			


			m3


			0,0034





			


			


			


			Bột đá


			


			kg


			11,020





			


			


			


			Đá dăm


			1x2


			m3


			0,057





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			24,00





			17.11010


			Nhét dây thừng tẩm nhựa vào khe lún


			1 m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			0,779





			


			


			


			Dây thừng


			


			m


			1,050





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			3,118





			17.11011


			Nhét bi tum và đay vào khe co dãn


			1 m2


			Đay


			


			kg


			390,0





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			685,0








Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.11012


			Rải 1 lớp sỏi trên giấy dầu trên mái


			1 m2


			Sỏi


			


			m3


			0,012





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			0,700





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			0,700





			17.11013


			Phủ 1 lớp nhựa dày 1cm


			1 m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			11,00





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			11,00





			17.11014


			Khe nối bao tải tẩm nhựa dày 3cm


			1 m2


			Bao tải


			


			cái


			3,400





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			8,400





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			8,400





			17.11015


			Khe nối giấy XM tẩm nhựa dày 2cm


			1 m2


			Giấy ximăng


			


			cái


			3,000





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			6,200





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			6,200





			17.11016


			Trát vữa matít atsphan vào mái dày 1cm


			1 m2


			Vữa matít atsphan


			


			lít


			12,00





			17.11017


			Trát lớp bê tông bọt cách nhiệt ở mái dày 10cm


			1 m2


			Bê tông bọt


			


			m3


			0,105





			


			


			


			Vữa


			


			lít


			30,00





			17.11018


			Làm tầng đệm đường sắt dày 5cm


			1 m2


			Vữa bê tông


			


			lít


			52,50





			17.11019


			Làm tầng bảo hộ đường sắt dày 3cm


			1 m2


			Vữa


			


			lít


			31,50





			


			


			


			Lưới thép


			20x20


			m2


			1,100





			17.11020


			Làm tầng đệm cầu Ô tô và cầu tàu dày 2cm


			1 m2


			Vữa bê tông


			


			lít


			24,00





			17.11021


			Che mưa ở khe lún, khe co dãn


			1m


			Tôn tráng kẽm


			Dày 1mm


			m2


			0,500





			


			


			


			Gạch gỗ


			


			m3


			0,0055





			


			


			


			Bu lông


			M16x150


			cái


			4,000





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			0,050





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			0,050








Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.11022


			Che mưa ở khe co dãn bê tông cầu đường bộ


			1m


			Tôn tráng kẽm


			Dày 1mm


			m2


			0,410





			


			


			


			Gạch gỗ


			


			m3


			0,0055





			


			


			


			Bu lông


			M16x150


			cái


			4,00





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			2,200





			


			


			


			Bao tải


			


			cái


			0,250





			


			


			


			Thiếc hàn


			


			kg


			0,050





			17.11023


			Che mưa ở khe co dầm bê tông cầu đường sắt


			1m


			Tôn


			Dày 4mm


			kg


			9,500





			


			


			


			Thép tròn


			Φ 6


			kg


			0,370





			


			


			


			Que hàn


			Φ 3


			kg


			0,100





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			1,00





			17.11024


			Chống dột vòm lò bằng giấy dầu. Tính cho 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa và 2 lớp vữa (1m2 dán giấy dầu)


			1m2


			Giấy dầu


			


			m2


			1,250





			


			


			


			Nhựa Bi tum


			


			kg


			1,800





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			1,800





			


			


			


			Vữa xi măng


			


			lít


			25,00





			17.11025


			Quét nhựa Bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa


			1m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			3,00





			


			


			


			Bao tải


			


			kg


			1,200





			


			


			


			Bột đá


			


			kg


			1,80





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			3,000





			17.11026


			Quét nhựa Bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa


			1m2


			Nhựa bi tum


			


			kg


			4,50





			


			


			


			Bao tải


			


			kg


			2,400





			


			


			


			Bột đá


			


			kg


			2,701





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			4,00





			


			Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống đường Kính Φ0,75m


			1 ống cống


			


			


			


			





			17.11027


			


			


			Nhựa đường


			


			kg


			11,143





			


			


			


			Giấy dầu


			


			m2


			1,029





			


			


			


			Đay


			


			kg


			0,475





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			2,000








17.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ LÀM KHỚP NỐI, KHE CO GIÃN



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.20011


			Làm khớp nối bằng thép kiểu I


			1m


			Thép bản


			dày 2mm


			kg


			11,038





			


			


			


			Tôn


			dày 1,5mm


			kg


			8,792





			


			


			


			Que hàn


			thép


			kg


			0,350





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			22,741





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			22,50





			17.20012


			Làm khớp nối bằng thép kiểu II


			1m


			Tôn


			dày 1,5mm


			kg


			9,515





			


			


			


			Que hàn


			thép


			kg


			0,150





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			10,095





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			10,00





			17.20013


			Làm khớp nối bằng thép kiểu III


			1m


			Tôn


			dày 1,5mm


			kg


			9,683





			


			


			


			Que hàn


			thép


			kg


			0,200





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			12,124





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			12,86





			17.20014


			Làm khớp nối bằng thép kiểu IV


			1m


			Tôn


			dày 1,5mm


			kg


			5,95





			


			


			


			Que hàn


			thép


			kg


			0,100





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			27,762





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			27,50





			


			


			


			Vữa xi măng


			mác 100


			m3


			0,032





			17.20015


			Làm khớp nối bằng thép kiểu V


			1m


			Que hàn


			thép


			kg


			0,130





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			30,286





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			30,00





			


			


			


			Gỗ


			Nhóm 4


			m3


			0,047





			


			


			


			Thép bản


			không gỉ


			kg


			7,943





			


			


			


			Bu lông


			M16x320


			cái


			4,000








Định mức vật liệu dùng để làm khớp nối, khe co giãn (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.20021


			Làm khớp nối bằng đồng kiểu I


			1m


			Đồng tấm


			dày 2mm


			kg


			6,997





			


			


			


			Tôn


			dày 2mm


			kg


			4,757





			


			


			


			Que hàn


			đồng


			kg


			0,105





			


			


			


			Que hàn


			thép


			kg


			0,045





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			20,19





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			20,00





			


			


			


			Vữa xi măng


			mác 100


			m3


			0,031





			17.20022


			Làm khớp nối bằng đồng kiểu II


			1m


			Đồng tấm


			dày 2mm


			kg


			10,453





			


			


			


			Tôn


			dày 2mm


			kg


			2,45





			


			


			


			Que hàn


			đồng


			kg


			0,155





			


			


			


			Que hàn


			thép


			kg


			0,066





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			27,762





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			27,50





			


			


			


			Vữa xi măng


			mác 100


			m3


			0,031





			17.20023


			Làm khớp nối bằng đồng kiểu III


			1m


			Đồng tấm


			dày 2mm


			kg


			6,997





			


			


			


			Que hàn


			đồng


			kg


			0,105





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			20,6





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			20,62





			


			


			


			Vữa xi măng


			mác 100


			m3


			0,010





			17.20024


			Làm khớp nối bằng đồng kiểu IV


			1m


			Đồng tấm


			dày 2mm


			kg


			5,607





			


			


			


			Tôn


			dày 2mm


			kg


			4,077





			


			


			


			Que hàn


			đồng


			kg


			0,087





			


			


			


			Que hàn


			thép


			kg


			0,066





			


			


			


			Nhựa bi tum


			


			kg


			7,267





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			7,200





			


			


			


			Vữa xi măng


			mác 100


			m3


			0,010





			


			


			


			Bu lông


			M16x320


			cái


			4,000








Định mức vật liệu dùng để làm khớp nối, khe co giãn (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.20031


			Làm khớp nối bằng nhựa PVC


			1m


			Tấm nhựa


			PVC KN92


			m


			1,0





			


			


			


			Vữa xi măng


			Mác 100


			m3


			0,020





			


			


			


			Dây thừng


			


			m


			2,050





			


			


			


			Nhựa đường


			


			kg


			3,333





			


			


			


			Thép tròn


			ϕ6


			kg


			1,042





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			3,320





			17.20032


			Làm khớp nối bằng gioăng cao su


			1m


			Gioăng cao su


			


			m


			1,0





			


			


			


			Gỗ ván


			


			m3


			0,001





			17.20041


			Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông


			1m


			Matít chèn khe



Nhựa đường



Thép ϕ25


			


			kg



kg



kg


			1,347



0,124



3,725





			17.20042


			Làm khe giãn sân, bãi, mặt đường bê tông


			1m


			Matít chèn khe



Nhựa đường


			


			kg



kg


			1,317



0,238





			


			


			


			Thép ϕ25


			


			kg


			7,50





			


			


			


			Mùn cưa


			


			kg


			0,430





			


			


			


			Cao su đệm


			


			m


			1,0





			


			


			


			ống nhựa


			ϕ42


			m


			1,590





			17.20043


			Làm khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông


			1m


			Matít chèn khe



Thép ϕ25


			


			kg



kg


			0,743



1,078





			17.20044


			Làm khe ngàm liên kết đường lăn sân đỗ sân bay, khe 1x4, h=30cm


			10m


			Thép tròn


			ϕ< 18mm


			kg


			17,549





			


			


			


			Thép tròn


			


			kg


			19,493





			


			


			


			Que hàn


			


			kg


			0,09





			


			


			


			Nhựa đường


			


			kg


			3,752





			


			


			


			Dây thép


			


			kg


			0,480





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			3,082








Định mức vật liệu dùng để làm khớp nối, khe co giãn (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.20045


			Làm khe co đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 1x4, h=30cm


			10m


			Thép tròn


			ϕ< 25mm


			kg


			52,824





			


			


			


			Thép tròn


			ϕ6÷8mm


			kg


			54,129





			


			


			


			Que hàn


			


			kg


			0,19





			


			


			


			Nhựa đường


			


			kg


			1,038





			


			


			


			Dây thép


			


			kg


			1,320





			


			


			


			Gỗ xẻ


			nhóm 4


			m3


			0,008





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			0,900





			17.20046


			Làm khe giãn đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4, h=30cm


			10m


			Thép tròn


			ϕ25mm


			kg


			73,951





			


			


			


			Thép tròn


			ϕ6÷8mm


			kg


			75,781





			


			


			


			Que hàn


			


			kg


			0,26





			


			


			


			Nhựa đường


			


			kg


			1,438





			


			


			


			Dây thép buộc


			


			kg


			1,320





			


			


			


			Gỗ xẻ


			nhóm 4


			m3


			0,114





			


			


			


			Củi đun


			


			kg


			0,900





			17.20047


			Làm khe gia cường đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4, h=30cm


			10m


			Thép tròn


			ϕ≤ 18mm


			kg


			95,422





			


			


			


			Thép tròn


			ϕ6÷8mm


			kg


			25,403





			


			


			


			Que hàn


			


			kg


			0,57





			


			


			


			Dây thép buộc


			


			kg


			1,610





			17.20051


			Cắt khe 2x4 bằng phương pháp xẻ khô


			10m


			Lưỡi cắt


			ϕ350mm


			cái


			0,180





			


			


			


			Nước


			


			m3


			0,12





			17.20052


			Cắt khe 1x4 bằng phương pháp xẻ khô


			10m


			Lưỡi cắt


			ϕ350mm


			cái


			0,132





			


			


			


			Nước


			


			m3


			0,083








Định mức vật liệu dùng để làm khớp nối, khe co giãn (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức





			


			


			


			Loại vật liệu


			Quy cách


			Đơn vị


			Số lượng





			17.20061


			Trám khe, khe 2x4 bằng mastíc 444/777


			10m


			Backer rod


			ϕ25mm


			m


			11,33





			


			


			


			Chất trám khe


			


			lít


			2,931





			17.20062


			Trám khe, khe 1x4 bằng mastíc 444/777


			10m


			Backer rod


			ϕ13mm


			m


			11,55





			


			


			


			Chất trám khe


			


			lít


			1,133








Phần 3



ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU



21.1000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG



Hướng dẫn áp dụng:



Hao hụt vật liệu trong khâu thi công bao gồm hao hụt vận chuyển thi công và hao hụt lúc thi công. Hao hụt vật liệu được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) so với khối lượng gốc. Tỷ lệ hao hụt gạch chịu lửa trong bảng định mức bao gồm cả hao hụt gia công gạch. Tỉ lệ hao hụt gia công này đã tính bình quân cho mọi biện pháp thi công.



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc





			21.1001


			Bột đá loại có bao


			0,5





			21.1002


			Bột đá loại không bao


			1,5





			21.1003


			Bột chịu lửa


			0,5





			21.1004


			Bột màu


			0,5





			21.1005


			Bột đá


			0,5





			21.1006


			Bu lông, lập lách, Êcu


			0,5





			21.1007


			Bàn đảo bằng gỗ nhóm 4, 5


			2,0





			21.1008


			Bột minium


			1,5





			21.1009


			Bột Ventônit


			2,0





			21.1010


			Cát vàng


			2,0





			21.1011


			Cát mịn


			3,5





			21.1012


			Cuống sứ bằng sắt


			2,0





			21.1013


			Cuống sứ bằng gỗ nhóm 2, 3


			4,0





			21.1014


			Cuống sứ bằng gỗ nhóm 4, 5


			4,0





			21.1015


			Carton iorol


			0,5





			21.1016


			Cột gỗ


			0





			21.1017


			Cột tre


			0





			21.1018


			Dây sắt làm dây co


			5,0





			21.1019


			Dây thép buộc


			2,0





			21.1020


			Dây thép buộc trong lò


			3,0





			21.1021


			Dây đồng


			1,0








Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc





			21.1022


			Dây nhôm


			1,0





			21.1023


			Dây súp dùng sửa chữa


			2,0





			21.1024


			Cáp các loại


			1,0





			21.1025


			Công tắc, cầu chì, sứ, đui bóng đèn các loại


			2,0





			21.1026


			Dây buộc, quấn, hãm


			2,0





			21.1027


			Chống xà gỗ nhóm 4,5


			1,0





			21.1028


			Chống xà gỗ nhóm 2,3


			1,0





			21.1029


			Dầu pha sơn


			0,5





			21.1030


			Dầu cặn


			1,5





			21.1031


			Dầu Crêosote


			5,0





			21.1032


			Đay


			1,0





			21.1033


			Đá dăm 0,5 ÷ 2


			3,0





			21.1034


			Đá dăm các loại 2 ÷ 8


			1,5





			21.1035


			Đá hộc


			0





			21.1036


			Đá đẽo mặt


			2,0





			21.1037


			Đá ong


			0,5





			21.1038


			Đá để láng Granitô


			0,5





			21.1039


			Đất đèn


			0





			21.1040


			Đá mạt


			5,0





			21.1041


			Đinh V và U


			2,0





			21.1042


			Đinh Crămpông


			1,5





			21.1043


			Đinh Tirơpông


			0,5





			21.1044


			Đinh


			1,0





			21.1045


			Đồng tấm


			1,5





			21.1046


			Đệm gỗ các loại


			1,0





			21.1047


			Gạch vụn


			3,0





			21.1048


			Gạch đất sét nung


			1,5





			21.1049


			Gạch Silicát


			2,0








Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc





			21.1050


			Gạch thẻ


			1,5





			21.1051


			Gạch AAC


			1,5





			21.1052


			Gạch nung 4 lỗ, 6 lỗ, 10 lỗ


			1,0





			21.1053


			Gạch Hourdis các loại


			1,5





			21.1054


			Gạch xi măng khối (blốc)


			1,0





			21.1055


			Gạch đất không nung


			2,5





			21.1056


			Gạch sành


			0,5





			21.1057


			Gạch lá nem


			1,5





			21.1058


			Gạch lát xi măng, gạch Ceramic, gạch Granit nhân tạo


			1,0





			21.1059


			Gạch lát xi măng Puzơlan


			1,0





			21.1060


			Gạch cẩm thạch, gạch lát Granitô


			0,25





			21.1061


			Gạch vỉ


			0,5





			21.1062


			Gạch xi măng tự chèn


			1,0





			21.1063


			Gạch lá dừa


			0,5





			21.1064


			Gạch kính


			1,5





			21.1065


			Gạch trang trí


			1,0





			21.1066


			Gạch men sứ


			3,0





			21.1067


			Gạch chịu lửa sản xuất trong nước


			3,0





			21.1068


			Gạch chịu lửa nhập ngoại


			1,5





			21.1069


			Đá xẻ để lát, ốp


			1,0





			21.1070


			Gỗ tròn bất cập phân (hao hụt gia công lần đầu)


			10,0





			21.1071


			Gỗ hộp (tính cho loại khác với quy định ở phần gỗ)


			0,5





			21.1072


			Gỗ ván khuôn (hao hụt gia công lần đầu)


			5,0





			21.1073


			Gỗ nẹp chống giàn giáo


			3,0





			21.1074


			Giấy dầu


			4,0





			21.1075


			Phibrô xi măng


			1,5





			21.1076


			Hắc ín


			4,5





			21.1077


			Kính các loại


			12,5








Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc





			21.1078


			Keo da trâu


			1,0





			21.1079


			Lati - Litô


			5,0





			21.1080


			Lưới sắt 1cm2


			10,0





			21.1081


			Lưới nilông 1mm2


			10,0





			21.1082


			Matít


			1,0





			21.1083


			Nhôm


			5,0





			21.1084


			Nhựa bi tum số 3


			5,0





			21.1085


			Nhựa bi tum số 4 trở lên


			5,0





			21.1086


			Nứa


			3,0





			21.1087


			Ngói 22 viên/m2


			3,0





			21.1088


			Ngói 13 viên/m2


			2,5





			21.1089


			Ngói bò


			2,0





			21.1090


			Ngói dẹt


			2,5





			21.1091


			Phèn chua


			0,5





			21.1092


			Puli các cỡ


			1,0





			21.1093


			Que hàn nội


			0





			21.1094


			Que hàn ngoại


			0





			21.1095


			Ống nhựa ≤ 100


			1,0





			21.1096


			Ống nhựa > 100


			0,5





			21.1097


			Ray


			0





			21.1098


			Rivê dùng trên bờ


			5,0





			21.1099


			Rivê dùng trên mặt nước


			7,0





			21.1100


			Rông đen đàn hồi nội


			1,5





			21.1101


			Rông đen đàn hồi ngoại


			2,0





			21.1102


			Sơn


			2,0





			21.1103


			Flinkote


			2,0





			21.1104


			Sỏi


			2,0








Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc





			21.1105


			Thép tròn cây


			2,0





			21.1106


			Thép tròn cuộn


			0,5





			21.1107


			Thép tấm


			5,0





			21.1108


			Thép hình


			2,5





			21.1109


			Tôn múi dài ≤ 2m


			1,0





			21.1110


			Tôn múi chiều dài bất kỳ


			0,5





			21.1111


			Tấm nhựa lợp mái


			1,0





			21.1112


			Sứ các loại


			1,0





			21.1113


			Siroport


			5,0





			21.1114


			Thép ống


			2,0





			21.1115


			Thiếc


			1,0





			21.1116


			Tích sứ các loại các cỡ


			1,5





			21.1117


			Than xỉ


			5,0





			21.1118


			Than đá


			3,0





			21.1119


			Tre cây


			5,0





			21.1120


			Tà vẹt gỗ tứ thiết


			0,5





			21.1121


			Tà vẹt gỗ hồng sắc


			1,0





			21.1122


			Thép cầu cũ (dùng lại)


			2,0





			21.1123


			Cọc bê tông cốt thép


			1,0





			21.1124


			Thừng


			1,5





			21.1125


			Ván các loại dùng vào công việc không có kích thước cố định


			5,0





			21.1126


			Ván các loại có ghép mộng


			6,0





			21.1127


			Ván các loại có kích thước đúng yêu cầu


			3,0





			21.1128


			Vôi cục


			2,0





			21.1129


			Vécni


			1,0





			21.1130


			Vadơlin


			1,5





			21.1131


			Xà gồ nhóm 4,5


			1,0





			21.1132


			Xăng, dầu các loại


			2,0








Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc





			21.1133


			Xút


			1,0





			21.1134


			Xà phòng


			1,0





			21.1135


			Xi măng các loại


			1,0





			21.1136


			Xỉ hạt lò cao nghiền mịn


			1,0








21.2000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VỮA BÊ TÔNG



Hướng dẫn áp dụng:



Vữa bê tông, ngoài việc được tính hao hụt các loại vật liệu cấu tạo nên nó như xi măng, cát, đá, sỏi qua các khâu như đã quy định trong định mức hao hụt vật liệu, còn được tính theo hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình. Tỉ lệ hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình đã tính gộp vào một. Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng gốc.



			Mã hiệu


			Loại bê tông


			Mức hao hụt (%)





			21.2001


			Bê tông đổ tại chỗ bằng thủ công, bằng cần cẩu


			2,5





			21.2002


			Bê tông đổ tại chỗ bằng máy bơm bê tông


			1,5





			21.2003


			Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi vách bằng Ben tô nít


			10,0





			21.2004


			Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi có ống vách


			5,0





			21.2005


			Bê tông ống xiphông, ống phun, ống bụng, ống cống, cầu máng, vòm, miệng phễu đổ tại chỗ bằng thủ công.


			5,0





			21.2006


			Bê tông đúc sẵn


			1,5





			21.2007


			Bê tông hầm


			3,0








21.3000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU TRUNG CHUYỂN



Hướng dẫn áp dụng:



Trường hợp phải tổ chức trung chuyển do thay đổi phương tiện vận tải hay di chuyển vật liệu trên công trường do thay đổi mặt bằng thi công, thì mỗi lần trung chuyển được tính một tỉ lệ hao hụt theo quy định trong bảng sau:



Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu đã mua mà phải trung chuyển



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Mức hao hụt (%)





			21.3001


			Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì


			2





			21.3002


			Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa bằng bao bì


			0,5





			21.3003


			Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp


			1





			21.3004


			Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây....


			0,5








21.4000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU GIA CÔNG



Hướng dẫn áp dụng:



Ngoài hao hụt vật liệu ở khâu thi công, vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho (nếu có); nếu vật liệu phải qua khâu gia công trước khi sử dụng thì được tính tỉ lệ hao hụt. Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu phải qua khâu gia công quy định trong bảng sau:



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng để gia công





			


			


			


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			21.4001


			Rửa sỏi


			1m3 sỏi sạch


			Sỏi bẩn


			m3


			1,10





			21.4002


			Rửa cát mặn


			1m3 cát sạch


			Cát mặn


			m3


			1,10





			21.4003


			Rửa đá dăm


			1m3 đá dăm sạch


			Đá dăm bẩn


			m3


			1,05





			21.4004


			Sàng đá dăm


			1m3 đá dăm


			Đá dăm xô


			m3


			1,10





			21.4005


			Sàng cát vàng


			1m3 cát vàng


			Cát xô


			m3


			1,10





			21.4006


			Sàng sỏi


			1m3 sỏi sạch


			Sỏi xô


			m3


			1,06





			21.4007


			Sản xuất đá ba từ đá hộc


			1m3 đá ba


			Đá hộc


			m3


			1,08





			21.4008


			Sản xuất đá 4x6


			1m3 đá 4x6


			Đá hộc


			m3


			1,10





			21.4009


			Sản xuất đá 2x4


			1m3 đá 2x4


			Đá hộc


			m3


			1,15








Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong khâu gia công (tiếp theo)



			Mã hiệu


			Loại công tác


			Đơn vị tính


			Vật liệu dùng để gia công





			


			


			


			Loại vật liệu


			Đơn vị


			Số lượng





			21.4010


			Sản xuất đá 0,5x1


			1m3 đá 0,5x1


			Đá hộc


			m3


			1,20





			21.4011


			Xẻ gỗ các loại ϕ≤30cm


			1m3 gỗ xẻ


			Gỗ tròn ϕ≤30cm


			m3


			2,00





			21.4012


			Xẻ gỗ các loại ϕ>30cm


			1m3 gỗ xẻ


			Gỗ tròn ϕ>30cm


			m3


			1,67








21.5000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN TẠI KHO



Hướng dẫn áp dụng:



1. Các tỉ lệ hao hụt của từng khâu đều được tính bằng % so với khối lượng cần dùng cho công trình (khối lượng gốc).



2. Tỉ lệ hao hụt trong khâu vận chuyển đã được tính bình quân cho các loại phương tiện với mọi cự ly và tính cho 1 lần bốc dỡ (bốc lên phương tiện vận chuyển, dỡ từ phương tiện vận chuyển xuống).



3. Tỉ lệ hao hụt trong khâu bảo quản đã tính bình quân cho mọi thời hạn.



			Mã hiệu


			Loại vật liệu


			Mức hao hụt theo % khối lượng gốc





			


			


			Vận chuyển


			Bảo quản ở kho





			21.5001


			Cát vàng 


			1,5


			3,0





			21.5002


			Cát mịn


			2,0


			5,0





			21.5003


			Đá mạt < 0,5 cm


			1,5


			2,0





			21.5004


			Đá dăm các loại từ 0,5÷2cm


			1,0


			1,0





			21.5005


			Đá dăm các loại từ 2÷8cm


			0,5


			0,5





			21.5006


			Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì


			0,5


			1,0





			21.5007


			Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa bằng bao bì, thùng chứa 


			0,2


			0,3





			21.5008


			Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp còn lại


			0,5


			0,5





			21.5009


			Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây....


			0,2


			0,3








PHỤ LỤC



I - PHỤ LỤC TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU



A- Nhóm vật liệu không kim loại



			Số TT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Trọng lượng


			Ghí chú





			


			I- Vật liệu rời


			


			


			





			1


			Atsphan (đổ)


			kg/m3


			1500


			





			2


			Atsphan (nén )


			kg/m3


			2000


			





			3


			Atsphan (láng)


			kg/m3


			1800


			





			4


			A xít H2SO4 nồng độ 40%


			kg/m3


			1307


			





			5


			Bông khoáng chất (đống)


			kg/m3


			200


			





			6


			Bông khoáng chất (tấm thảm)


			kg/m3


			250


			





			7


			Bông thuỷ tinh 80


			kg/m3


			15


			





			8


			Bi tum lỏng


			kg/m3


			1050÷1100


			





			9


			Bi tum số 5


			kg/m3


			970


			





			10


			Cát có môđun độ lớn M < 0,7


			kg/m3


			1200


			





			11


			Cát có môđun độ lớn M > 2


			kg/m3


			1450


			





			12


			Cát có môđun độ lớn M = 1,5÷2


			kg/m3


			1380


			





			13


			Cát có môđun độ lớn M < 1,5


			kg/m3


			1310


			





			14


			Cỏ khô


			kg/m3


			350


			





			15


			Củi khô


			kg/m3


			700


			





			16


			Đất sét nén chặt


			kg/m3


			2000


			





			17


			Đất mùn


			kg/m3


			180


			





			18


			Đất Silicát


			kg/m3


			600


			





			19


			Đất sét (trạng thái tự nhiên)


			kg/m3


			1300÷2500


			





			20


			Đá sỏi


			kg/m3


			1700÷2000


			





			21


			Đá Granit


			kg/m3


			2400÷3000


			





			22


			Đá xây


			kg/m3


			2400÷2600


			





			23


			Đá mạt


			kg/m3


			1600


			





			24


			Đá dăm 0,5 ÷ 2


			kg/m3


			1550


			





			25


			Đá dăm 2 ÷ 8


			kg/m3


			1500


			





			26


			Đá ba 8 ÷15


			kg/m3


			1520


			





			27


			Đá hộc >15


			kg/m3


			1500


			








Trọng lượng vật liệu không kim loại (tiếp theo)



			Số



TT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Trọng lượng


			Ghí chú





			28


			Đá bọt


			kg/m3


			450


			





			29


			Đá hoa


			kg/m3


			3500


			





			30


			Đá nổ mìn hỗn hợp


			kg/m3


			1600


			





			31


			Dầu mazút


			kg/lít


			0,87


			





			32


			Dầu hoả


			kg/lít


			0,87


			





			33


			Dầu diezen TB


			kg/lít


			0,87


			





			34


			Dầu luyn


			kg/lít


			1


			





			35


			Gạch mộc (đất sét chưa nung)


			kg/m3


			1600


			





			36


			Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm


			kg/viên


			2,3


			





			37


			Gạch đất sét nung 5x10x20cm


			kg/viên


			1,6


			





			38


			Gạch đất sét nung 4x8x19cm


			kg/viên


			0,97


			





			39


			Gạch đất sét nung 4,5x9x19cm


			kg/viên


			1,23


			





			40


			Gạch ống 19x8x8cm


			kg/viên


			0,97


			





			41


			Gạch ống 19x9x9cm


			kg/viên


			1,23


			





			42


			Gạch ống 4 lỗ 20x10x10cm


			kg/viên


			1,6


			





			43


			Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x8,5cm


			kg/viên


			2,32


			





			44


			Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x10cm


			kg/viên


			2,72


			





			45


			Gạch rỗng 6 lỗ 22x15x10cm


			kg/viên


			3,14


			





			46


			Gạch rỗng 6 lỗ 25x15x10cm


			kg/viên


			3,57


			





			47


			Gạch Hourdis


			kg/viên


			3,7


			





			48


			Gạch xây chịu a xít


			kg/viên


			3,7


			





			49


			Gạch lát chịu a xít 15x15x1,2cm


			kg/viên


			0,65


			





			50


			Gạch lá nem


			kg/viên


			1,6


			





			51


			Gạch AAC


			kg/m3


			700÷1000


			





			52


			Gạch xi măng 20x20cm


			kg/viên


			1,4


			





			53


			Gạch xi măng hoa 15x15cm


			kg/viên


			0,7


			





			54


			Gạch xi măng hoa 20x10cm


			kg/viên


			0,7


			





			55


			Gạch men sứ 11 x 11cm


			kg/viên


			0,16


			





			56


			Gạch men sứ 15 x 15 cm


			kg/viên


			0,25


			





			57


			Gạch men sứ 20 x 15 cm


			kg/viên


			0,30


			





			58


			Gạch men sứ 20 x 20 cm


			kg/viên


			0,42


			








Trọng lượng vật liệu không kim loại (tiếp theo)



			Số TT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Trọng lượng


			Ghí chú





			59


			Gạch men sứ 20 x 30 cm


			kg/viên


			0,65


			





			60


			Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30 cm


			kg/viên


			1,0


			





			61


			Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40 cm


			kg/viên


			1,8


			





			62


			Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50 cm


			kg/viên


			2,8


			





			63


			Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x3,5cm


			kg/viên


			1,6


			





			64


			Gạch lá dừa 20 x 10 x3,5cm


			kg/viên


			1,1


			





			65


			Gạch vụn


			kg/m3


			1350


			





			66


			Gạch lát Granitô


			kg/m2


			56


			





			67


			Gỗ nhóm II, III (gỗ thành phẩm)


			kg/m3


			1000


			





			68


			Gỗ nhóm IV (gỗ thành phẩm)


			kg/m3


			910


			





			69


			Gỗ nhóm V (gỗ thành phẩm)


			kg/m3


			770


			





			70


			Gỗ nhóm VI (gỗ thành phẩm)


			kg/m3


			710


			





			71


			Gỗ nhóm VII (gỗ thành phẩm)


			kg/m3


			670


			





			72


			Gỗ nhóm VIII (gỗ thành phẩm)


			kg/m3


			550


			





			73


			Gỗ dán


			kg/m3


			600


			





			74


			Gỗ sến xẻ khô


			kg/m3


			690÷1030


			





			75


			Gỗ sến mới xẻ


			kg/m3


			770÷1280


			





			76


			Gỗ thông khô


			kg/m3


			310÷760


			





			77


			Gỗ thông mới xẻ


			kg/m3


			400÷1100


			





			78


			Giấy các tông tốt


			kg/m3


			1000


			





			79


			Giấy các tông thường


			kg/m3


			700


			





			80


			Giấy các tông sơn sóng


			kg/m3


			150


			





			81


			Giấy tẩm dầu thông nhựa đường


			kg/m3


			600


			





			82


			Kính dầy 1mm


			kg/m2


			2,5


			





			83


			Kính dầy 1,5mm


			kg/m2


			3,75


			





			84


			Kính dầy 2mm


			kg/m2


			5


			





			85


			Kính dầy 3mm


			kg/m2


			7,5


			





			86


			Kính dầy 4mm


			kg/m2


			10


			





			87


			Kính dầy 5mm


			kg/m2


			12,5


			





			88


			Kính dầy 7mm


			kg/m2


			17,5


			





			89


			Kính dầy 10mm


			kg/m2


			25


			








Trọng lượng vật liệu không kim loại (tiếp theo)



			Số TT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Trọng lượng


			Ghí chú





			90


			Ngói máy 22viên/m2


			kg/viên


			2,1


			





			91


			Ngói máy 13viên/m2


			kg/viên


			3,1


			





			92


			Ngói bò dài 45cm


			kg/viên


			2,6


			





			93


			Ngói bò dài 39cm


			kg/viên


			2,4


			





			94


			Ngói bò dài 33cm


			kg/viên


			1,9


			





			95


			Ngói vẩy cá


			kg/viên


			0,96


			





			96


			Mùn cưa


			kg/m3


			300


			





			97


			Mùn cưa trộn nhựa thông


			kg/m3


			300


			





			98


			Ma tít


			kg/m3


			1350÷1890


			





			99


			Mỡ


			kg/m3


			1000


			





			100


			Mùn cưa thường


			kg/m3


			250


			





			101


			Thuỷ tinh hơi và bọt


			kg/m3


			500


			





			102


			Thuỷ tinh sợi


			kg/m3


			200


			





			103


			Tấm sợi gỗ ép chắc


			kg/m3


			600


			





			104


			Tấm sợi gỗ ép thường


			kg/m3


			250


			





			105


			Tấm sợi gỗ ép vừa


			kg/m3


			150


			





			106


			Thuỷ tinh


			kg/m3


			2600÷2700


			





			107


			Than củi


			kg/m3


			300


			





			108


			Than đá


			kg/m3


			1300


			





			109


			Thạch cao (tấm) nguyên chất


			kg/m3


			1100


			





			110


			Than bùn làm tấm cách nhiệt


			kg/m3


			225


			





			111


			Thạch cao làm tấm ốp mặt


			kg/m3


			1000


			





			112


			Tấm sợi cứng ốp mặt


			kg/m3


			700


			





			113


			Than xỉ


			kg/m3


			730


			





			114


			Vôi cục


			kg/m3


			2000


			





			115


			Vôi nhuyễn


			kg/m3


			1350


			





			116


			Xi măng


			kg/m3


			1500


			





			117


			Xỉ lò


			kg/m3


			1000


			





			118


			Xỉ lò cao trạng thái hạt


			kg/m3


			500


			





			119


			Xỉ hạt lò cao nghiền mịn


			kg/m3


			910


			





			120


			Xỉ than các loại


			kg/m3


			750


			





			121


			Xỉ lò ăng tra xít


			kg/m3


			900


			





			122


			Xỉ than đá


			kg/m3


			800


			





			123


			Rơm khô


			kg/m3


			320


			





			124


			Rơm ép thành tấm


			kg/m3


			300


			





			125


			La ty 3x1


			kg/1000m


			420


			





			127


			Phi brô xi măng gợn sóng


			kg/m2


			15


			





			128


			Xăng


			kg/lít


			0,74


			





			129


			Cát ướt (có lẫn nước trong cát)


			kg/m3


			1605÷1750


			





			II


			Vật liệu hỗn hợp


			


			


			





			1


			Bê tông thường


			kg/m3


			2200


			





			2


			Bê tông cốt thép


			kg/m3


			2500


			





			3


			Bê tông bọt


			kg/m3


			800


			





			4


			Bê tông xỉ


			kg/m3


			1500


			





			5


			Bê tông gạch vỡ


			kg/m3


			1800


			





			6


			Bê tông bọt Silicát


			kg/m3


			400÷800


			





			7


			Bê tông thạch cao xỉ lò


			kg/m3


			1000


			





			8


			Vữa bêtông (1m3 thành phẩm)


			kg/m3


			2350


			





			9


			Vữa bê tông xỉ hạt lò cao nghiền mịn (1m3 thành phẩm)


			kg/m3


			2370


			





			10


			Vữa xỉ nhẹ


			kg/m3


			1400


			





			11


			Vữa vôi


			kg/m3


			1600


			





			12


			Vữa vôi xỉ quặng


			kg/m3


			1200


			





			13


			Bê tông Atsphan


			kg/m3


			2000÷2500


			








Quy định áp dụng: Trọng lượng riêng của cát ướt được xác định trên sà lan (hoặc tàu) sau khi khai thác cát trên sông, dùng trong công tác vận chuyển cát từ vị trí khai thác về đến công trình hoặc bãi tập kết. Trong quá trình thực hiện cần xác định lại trọng lượng của vật liệu cát ướt theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thực tế của công trình.



B- Nhóm vật liệu kim loại



B-1. Trọng lượng một đơn vị thể tích:


Đơn vị tính: kg/dm3


			STT


			Tên vật liệu


			Trọng lượng riêng


			Ghí chú





			1


			Nhôm


			2,5 ÷ 2,7


			





			2


			Vôn Fram


			19,1


			





			3


			Đuy ra


			2,6 ÷ 2,8


			





			4


			Vàng


			19,33 ÷ 19,5


			





			5


			Sắt


			7,6 ÷ 7,85


			





			6


			Đồng thau


			8,1 ÷ 8,7


			





			7


			Đồng


			8,3 ÷ 8,9


			





			8


			Thép không rỉ


			8,1


			





			9


			Kền


			8,85 ÷ 8,9


			





			10


			Chì


			11,3 ÷ 11,4


			





			11


			Kẽm


			6,9 ÷ 7,3


			





			12


			Gang trắng


			7,58 ÷ 7,73


			





			13


			Gang xám


			7,03 ÷ 7,19


			





			14


			Thuỷ ngân


			13,6


			








B-2. Trọng lượng kim loại lá



Đơn vị tính: kg/m2


			Bề dầy (mm)


			Thép


			Đồng


			Kẽm


			Chì


			Thiếc


			Bạc


			Nhôm





			0,25


			1,963


			2,235


			1,788


			2,843


			1,825


			2,652


			0,675





			0,5


			3,925


			4,47


			3,575


			5,685


			3,65


			5,305


			1,35





			1,0


			7,85


			8,94


			7,15


			11,37


			7,3


			10,61


			2,70





			1,5


			11,78


			13,41


			10,73


			17,0


			10,95


			15,91


			4,05





			2,0


			15,7


			17,88


			14,3


			22,74


			14,6


			21,22


			5,40





			2,5


			19,63


			22,35


			17,88


			28,43


			18,25


			26,52


			6,75





			3,0


			23,55


			26,82


			21,45


			34,11


			21,9


			31,83


			8,10





			3,5


			27,48


			31,29


			25,03


			39,80


			25,55


			36,93


			9,45








Trọng lượng kim loại lá ( tiếp theo)



			Bề dầy (mm)


			Thép


			Đồng


			Kẽm


			Chì


			Thiếc


			Bạc


			Nhôm





			4,0


			31,40


			35,76


			28,60


			45,48


			29,20


			42,44


			10,80





			4,5


			35,33


			40,23


			32,18


			51,17


			32,85


			47,74


			11,85





			5,0


			39,25


			44,70


			35,75


			56,85


			36,5


			53,05


			13,50





			5,5


			43,18


			49,17


			39,33


			62,54


			40,15


			58,35


			14,85





			6,0


			47,10


			53,64


			42,90


			68,22


			43,88


			63,66


			16,20





			6,5


			51,03


			58,11


			46,48


			73,91


			47,53


			68,96


			17,55





			7,0


			54,95


			61,58


			50,05


			79,59


			51,10


			74,27


			18,90





			7,5


			58,88


			67,05


			53,63


			85,28


			54,75


			79,57


			20,25





			8,0


			62,80


			71,52


			57,20


			90,96


			58,4


			84,88


			21,68





			8,5


			66,73


			75,99


			60,78


			96,65


			62,05


			89,88


			23,03





			9,0


			70,65


			80,46


			64,35


			102,33


			65,77


			95,49


			24,30





			9,5


			74,59


			84,93


			67,93


			108,02


			69,42


			100,79


			25,65





			10,0


			78,50


			89,40


			71,5


			113,7


			73,0


			106,10


			27,0





			11,0


			86,40


			98,30


			78,7


			125,10


			80,3


			116,71


			29,70





			12,0


			94,20


			107,3


			85,8


			136,4


			87,6


			127,32


			32,40





			13,0


			102,10


			116,20


			93,00


			147,80


			94,90


			137,93


			35,10





			14,0


			109,9


			125,20


			100,1


			159,2


			102,2


			148,54


			37,80





			15,0


			117,8


			134,1


			107,3


			170,6


			109,5


			159,15


			40,50





			16,0


			125,6


			143,0


			114,4


			181,9


			116,8


			169,76


			43,20





			17,0


			133,5


			152,0


			121,6


			193,3


			124,1


			180,37


			45,90





			18,0


			141,3


			160,9


			128,7


			216,7


			131,4


			190,98


			48,60








B-3. Trọng lượng thép dẹt



Đơn vị tính: kg/m



			Chiều dày (mm)


			Chiều rộng thép (mm)





			


			10


			15


			20


			25


			30


			35


			40


			45


			50


			60





			1


			0,079


			0,118


			0,157


			0,196


			0,236


			0,275


			0,314


			0,353


			0,393


			0,471





			2


			0,157


			0,236


			0,314


			0,393


			0,471


			0,550


			0,628


			0,707


			0,785


			0,942





			3


			0,236


			0,353


			0,471


			0,589


			0,707


			0,824


			0,942


			1,060


			1,178


			1,413





			4


			0,314


			0,471


			0,628


			0,785


			0,942


			1,099


			1,256


			1,413


			1,570


			1,884





			5


			0,393


			0,589


			0,785


			0,981


			1,178


			1,374


			1,570


			1,766


			1,963


			2,355





			6


			0,471


			0,707


			0,942


			1,178


			1,413


			1,649


			1,884


			2,120


			2,355


			2,826





			7


			0,550


			0,824


			1,099


			1,374


			1,649


			1,923


			2,198


			2,473


			2,748


			3,297





			8


			0,628


			0,942


			1,256


			1,570


			1,884


			2,198


			2,512


			2,826


			3,140


			3,768





			9


			0,707


			1,060


			1,413


			1,766


			2,120


			2,473


			2,826


			3,179


			3,533


			4,239





			10


			0,785


			1,178


			1,570


			1,963


			2,355


			2,748


			3,140


			3,533


			3,925


			4,710





			11


			0,864


			1,295


			1,727


			2,159


			2,591


			3,022


			3,454


			3,886


			4,318


			5,181





			12


			0,942


			1,413


			1,884


			2,355


			2,826


			3,297


			3,768


			4,239


			4,710


			5,652





			13


			1,021


			1,531


			2,041


			2,551


			3,062


			3,572


			4,082


			4,592


			5,103


			6,123





			14


			1,099


			1,649


			2,198


			2,748


			3,297


			3,847


			4,396


			4,946


			5,495


			6,594





			15


			1,178


			1,766


			2,355


			2,944


			3,533


			4,121


			4,710


			5,299


			5,888


			7,065





			16


			1,256


			1,884


			2,512


			3,140


			3,768


			4,396


			5,024


			5,652


			6,208


			7,536





			17


			1,335


			2,002


			2,669


			3,336


			4,004


			4,671


			5,338


			6,005


			6,673


			8,007





			18


			1,413


			2,120


			2,826


			3,533


			4,239


			4,946


			5,652


			6,359


			7,065


			8,478





			19


			1,492


			2,237


			2,983


			3,729


			4,475


			5,220


			5,966


			6,712


			7,458


			8,949





			20


			1,570


			2,355


			3,140


			3,925


			4,710


			5,495


			6,280


			7,065


			7,850


			9,420





			21


			1,649


			2,473


			3,297


			4,121


			4,946


			5,770


			6,594


			7,418


			8,243


			9,891





			22


			1,727


			2,591


			3,454


			4,318


			5,181


			6,045


			6,908


			7,772


			8,635


			10,362





			23


			1,806


			2,708


			3,611


			4,514


			5,417


			6,319


			7,222


			8,125


			9,028


			10,833





			24


			1,884


			2,826


			3,768


			4,710


			5,652


			6,594


			7,536


			8,478


			9,420


			11,304





			25


			1,963


			2,944


			3,925


			4,906


			5,888


			6,869


			7,850


			8,831


			9,813


			11,775





			26


			2,041


			3,062


			4,082


			5,103


			6,123


			7,144


			8,164


			9,185


			10,205


			12,246





			27


			2,120


			3,179


			4,239


			5,299


			6,359


			7,418


			8,478


			9,538


			10,598


			12,717





			28


			2,198


			3,297


			4,396


			5,495


			6,594


			7,693


			8,792


			9,891


			10,990


			13,188





			29


			2,277


			3,415


			4,553


			5,691


			6,830


			7,968


			9,106


			10,244


			11,383


			13,659





			30


			2,355


			3,533


			4,710


			5,888


			7,065


			8,243


			9,420


			10,598


			11,775


			14,130








Trọng lượng thép dẹt (tiếp theo)



			Chiều dày (mm)


			Chiều rộng thép (mm)





			


			70


			80


			90


			100


			110


			120


			135


			150


			160





			1


			0,550


			0,628


			0,707


			0,785


			0,864


			0,942


			1,060


			1,178


			1,256





			2


			1,099


			1,256


			1,413


			1,570


			1,727


			1,884


			2,120


			2,355


			2,512





			3


			1,649


			1,884


			2,120


			2,355


			2,591


			2,826


			3,179


			3,533


			3,768





			4


			2,198


			2,512


			2,826


			3,140


			3,454


			3,768


			4,239


			4,710


			5,024





			5


			2,748


			3,140


			3,533


			3,925


			4,318


			4,710


			5,299


			5,888


			6,280





			6


			3,297


			3,768


			4,239


			4,710


			5,181


			5,652


			6,359


			7,065


			7,536





			7


			3,847


			4,396


			4,946


			5,495


			6,045


			6,594


			7,418


			8,423


			8,792





			8


			4,396


			5,024


			5,652


			6,280


			6,908


			7,536


			8,478


			9,420


			10,048





			9


			4,946


			5,652


			6,359


			7,065


			7,772


			8,478


			9,538


			10,598


			11,304





			10


			5,495


			6,280


			7,065


			7,850


			8,635


			9,420


			10,598


			11,775


			12,560





			11


			6,045


			6,908


			7,772


			8,635


			9,499


			10,362


			11,657


			12,953


			13,816





			12


			6,594


			7,536


			8,478


			9,420


			10,362


			11,304


			12,717


			14,130


			15,072





			13


			7,144


			8,164


			9,185


			10,205


			11,226


			12,246


			13,777


			15,308


			16,328





			14


			7,693


			8,792


			9,891


			10,990


			12,089


			13,188


			14,837


			16,485


			17,584





			15


			8,243


			9,420


			10,598


			11,775


			12,953


			14,130


			15,896


			17,663


			18,840





			16


			8,792


			10,048


			11,304


			12,560


			13,816


			15,072


			16,956


			18,840


			20,096





			17


			9,342


			10,676


			12,011


			13,345


			14,680


			16,014


			18,016


			20,018


			21,352





			18


			9,891


			11,304


			12,717


			14,130


			15,543


			16,956


			19,076


			21,195


			22,608





			19


			10,441


			11,932


			13,424


			14,915


			16,407


			17,898


			20,135


			22,373


			23,864





			20


			10,990


			12,560


			14,130


			15,700


			17,270


			18,840


			21,195


			23,550


			25,120





			21


			11,540


			13,188


			14,837


			16,485


			18,134


			19,782


			22,255


			24,728


			26,376





			22


			12,089


			13,816


			15,543


			17,270


			18,997


			20,724


			23,315


			25,905


			27,632





			23


			12,639


			14,444


			16,250


			18,055


			19,861


			21,666


			24,374


			27,083


			28,888





			24


			13,188


			15,072


			16,956


			18,840


			20,724


			22,608


			25,434


			28,260


			30,144





			25


			13,738


			15,700


			17,663


			19,625


			21,588


			23,550


			26,494


			29,438


			31,400





			26


			14,287


			16,328


			18,369


			20,410


			22,451


			24,492


			27,554


			30,615


			32,656





			27


			14,837


			16,956


			19,076


			21,195


			23,315


			25,434


			28,613


			31,793


			33,912





			28


			15,386


			17,584


			19,782


			21,980


			24,178


			26,376


			29,673


			32,970


			35,168





			29


			15,936


			18,212


			20,489


			22,765


			25,042


			27,318


			30,733


			34,148


			36,424





			30


			16,485


			18,840


			21,195


			23,550


			25,905


			28,260


			31,793


			35,325


			37,680








B-4. Trọng lượng thép góc đều cạnh:



Đơn vị tính: kg/m



			Qui cách (mm)


			Chiều dầy (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Qui cách (mm)


			Chiều dầy (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			30x30


			3


			1,33


			75x75


			6


			6,89





			


			4


			1,74


			


			7


			7,96





			


			5


			2,14


			


			8


			9,02





			


			6


			2,52


			


			9


			10,01





			35x35


			4


			2,06


			80x80


			5,5


			6,78





			


			5


			2,53


			


			6


			7,36





			


			6


			3,00


			


			7


			8,51





			


			7


			3,44


			


			8


			9,65





			40x40


			4


			2,37


			90x90


			6


			8,33





			


			5


			2,92


			


			7


			9,64





			45x45


			4


			2,73


			


			8


			10,90





			


			5


			3,37


			


			9


			12,20





			50x50


			4


			3,05


			100x100


			6,5


			10,1





			


			5


			3,77


			


			7


			10,8





			


			6


			3,46


			


			8


			12,2





			


			7


			4,00


			


			10


			15,1





			56x56


			4


			3,44


			


			12


			17,9





			


			5


			4,25


			


			14


			20,6





			63x63


			4


			3,90


			


			16


			23,3





			


			5


			4,81


			110x110


			7


			11,9





			


			6


			5,772


			


			8


			13,5





			


			5


			5,80


			125x125


			8


			15,5





			70x70


			4,5


			4,87


			


			9


			17,3





			


			5


			5,38


			


			10


			19,1





			


			6


			6,39


			


			12


			22,7





			


			7


			7,39


			


			14


			26,2





			


			8


			8,37


			


			16


			29,6





			


			


			


			140x140


			9


			19,4





			


			


			


			


			10


			21,5





			


			


			


			


			12


			25,5








Thép góc đều cạnh (tiếp theo)



			Qui cách (mm)


			Chiều dầy (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Qui cách (mm)


			Chiều dầy (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			160x160


			10


			24,7


			200x200


			20


			60,1





			


			11


			27,0


			


			25


			74,0





			


			12


			29,4


			


			30


			87,6





			


			14


			34,0


			220x220


			14


			47,4





			


			16


			38,5


			


			16


			53,8





			


			18


			43,0


			250x250


			16


			61,5





			


			20


			47,4


			


			18


			68,9





			180x180


			11


			30,5


			


			20


			76,1





			


			12


			33,1


			


			22


			83,3





			200x200


			12


			37,0


			


			25


			94,0





			


			13


			39,9


			


			28


			104,5





			


			14


			42,8


			


			30


			110,4





			


			16


			48,7


			


			


			








B-5. Trọng lượng thép góc lệch cạnh



Đơn vị tính: kg/m



			Qui cách (mm)


			Chiều dầy (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Qui cách (mm)


			Chiều dầy (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			56x36


			4


			2,81


			110x70


			6,5


			8,98





			


			5


			3,46


			


			7


			9,64





			


			


			


			


			8


			10,9





			63x40


			4


			3,17


			125x80


			7


			11,0





			


			5


			3,91


			


			8


			12,5





			


			6


			4,63


			


			10


			15,5





			


			8


			6,03


			


			12


			18,3





			70x45


			4,5


			3,98


			140x90


			8


			14,1





			


			5


			4,39


			


			10


			17,5





			75x50


			5


			4,79


			160x100


			9


			18,0





			


			6


			5,69


			


			10


			19,8





			


			8


			7,43


			


			12


			23,6





			


			


			


			


			14


			27,3





			80x50


			5


			4,99


			180x110


			10


			22,2





			


			6


			5,92


			


			12


			26,4





			90x56


			5,5


			6,17


			200x125


			11


			27,4





			


			6


			6,70


			


			12


			29,7





			


			8


			8,77


			


			14


			34,4





			


			


			


			


			16


			39,1





			100x63


			6


			7,53


			


			


			





			


			7


			9,70


			


			


			





			


			8


			9,87


			


			


			





			


			10


			12,10


			


			


			








B-6. Trọng lượng thép I



Đơn vị tính: kg/m



			Tên thép (mm)


			Chiều cao (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Tên thép (mm)


			Chiều cao (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			10


			100


			9,46


			36


			360


			48,60





			12


			120


			11,50


			40


			400


			56,10





			14


			140


			13,70


			45


			450


			65,20





			16


			160


			15,90


			50


			500


			76,80





			18


			180


			18,40


			55


			550


			89,80





			18a


			180


			19,90


			60


			600


			104,00





			20


			200


			21,00


			65


			650


			120,00





			20a


			200


			22,70


			70


			700


			138,00





			22


			220


			24,00


			70a


			700


			158,00





			22a


			220


			25,80


			70b


			700


			184,00





			24


			240


			27,30


			75


			750


			





			24a


			240


			29,40


			75a


			750


			





			27


			270


			31,50


			80


			800


			





			27a


			270


			33,90


			80a


			800


			





			30


			300


			36,50


			85


			850


			





			30a


			300


			39,20


			85a


			850


			





			33


			330


			42,20


			


			


			








B-7. Trọng lượng thép chữ U:



Đơn vị tính: kg/m



			Tên thép (mm)


			Chiều cao (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			5


			50


			4,84





			6,5


			65


			5,90





			8


			80


			7,05





			10


			100


			8,59





			12


			120


			10,40





			14


			140


			12,30





			14a


			140


			13,30





			16


			160


			14,20





			16a


			160


			15,30





			18


			180


			16,30





			18a


			180


			17,40





			20


			200


			18,40





			20


			200


			19,80





			22


			220


			21,00





			22a


			220


			22,60





			24


			240


			24,00





			24a


			240


			25,80





			27


			270


			27,70





			30


			300


			31,80





			33


			330


			36,50





			36


			360


			41,90





			40


			400


			48,30





			40a


			400


			58,91





			40b


			400


			65,19





			40c


			400


			71,47








B-8. Trọng lượng thép ống



Đơn vị tính: kg/md



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			4


			0,5


			0,043


			10


			0,5


			0,117


			12


			2,5


			0,586





			


			0,6


			0,050


			


			0,6


			0,139


			


			2,8


			0,635





			


			0,8


			0,063


			


			0,8


			0,182


			


			3,0


			0,666





			


			1,0


			0,074


			


			1,0


			0,222


			13


			0,5


			0,154





			5


			0,5


			0,055


			


			1,2


			0,261


			


			0,6


			0,184





			


			0,6


			0,065


			


			1,5


			0,314


			


			0,8


			0,241





			


			0,8


			0,083


			


			1,8


			0,363


			


			1,0


			0,296





			


			1,0


			0,099


			


			2,0


			0,395


			


			1,2


			0,349





			6


			0,5


			0,068


			


			2,2


			0,423


			


			1,5


			0,425





			


			0,6


			0,080


			


			2,5


			0,462


			


			1,8


			0,496





			


			0,8


			0,103


			


			3,0


			0,518


			


			2,0


			0,543





			


			1,0


			0,123


			11


			0,5


			0,129


			


			2,2


			0,585





			


			1,5


			0,166


			


			0,6


			0,154


			


			2,5


			0,647





			


			2,0


			0,197


			


			0,8


			0,201


			


			2,8


			0,703





			7


			0,5


			0,080


			


			1,0


			0,247


			


			3,0


			0,740





			


			0,6


			0,095


			


			1,2


			0,290


			14


			0,5


			0,166





			


			0,8


			0,122


			


			1,5


			0,351


			


			0,6


			0,199





			


			1,0


			0,148


			


			1,8


			0,407


			


			0,8


			0,260





			


			1,2


			0,172


			


			2,0


			0,444


			


			1,0


			0,321





			


			1,5


			0,203


			


			2,2


			0,477


			


			1,2


			0,379





			8


			0,5


			0,092


			


			2,5


			0,524


			


			1,5


			0,462





			


			0,6


			0,110


			12


			0,5


			0,142


			


			1,8


			0,541





			


			0,8


			0,142


			


			0,6


			0,169


			


			2,0


			0,592





			


			1,0


			0,173


			


			0,8


			0,221


			


			2,2


			0,640





			


			1,2


			0,202


			


			1,0


			0,271


			


			2,5


			0,709





			


			1,5


			0,240


			


			1,2


			0,320


			


			2,8


			0,772





			


			1,8


			0,275


			


			1,5


			0,388


			


			3,0


			0,814





			


			2,0


			0,296


			


			1,8


			0,452


			


			3,5


			0,906





			


			2,2


			0,315


			


			2,0


			0,493


			15


			0,5


			0,179





			


			2,5


			0,339


			


			2,2


			0,532


			


			0,6


			0,214








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			15


			0,8


			0,280


			18


			1,5


			0,610


			21


			1,75


			0,831





			


			1,0


			0,345


			


			1,8


			0,717


			


			2,0


			0,937





			


			1,2


			0,409


			


			2,0


			0,789


			


			2,4


			1,101





			


			1,5


			0,499


			


			2,2


			0,856


			


			2,5


			1,141





			


			1,8


			0,586


			


			2,5


			0,956


			22


			0,5


			0,265





			


			2,0


			0,641


			


			2,8


			1,05


			


			0,6


			0,318





			


			2,2


			0,694


			


			3,0


			1,11


			


			0,8


			0,419





			


			2,5


			0,771


			


			3,5


			1,25


			


			1,0


			0,518





			


			2,8


			0,841


			


			4,0


			1,38


			


			1,2


			0,616





			


			3,0


			0,888


			20


			0,5


			0,240


			


			1,5


			0,758





			


			4,5


			1,17


			


			0,6


			0,288


			


			1,8


			0,895





			16


			0,5


			0,191


			


			0,8


			0,379


			


			2,0


			0,986





			


			0,6


			0,228


			


			1,0


			0,469


			


			2,2


			1,07





			


			0,8


			0,300


			


			1,2


			0,556


			


			2,5


			1,20





			


			1,0


			0,370


			


			1,5


			0,684


			


			2,8


			1,33





			


			1,2


			0,438


			


			1,8


			0,806


			


			3,0


			1,41





			


			1,5


			0,536


			


			2,0


			0,888


			


			3,5


			1,60





			


			1,8


			0,629


			


			2,2


			0,965


			


			4,0


			1,77





			


			2,0


			0,691


			


			2,5


			1,08


			


			4,5


			1,94





			


			2,2


			0,747


			


			2,8


			1,19


			


			5,0


			2,10





			


			2,5


			0,832


			


			3,0


			1,26


			24


			0,5


			0,29





			


			2,8


			0,911


			


			3,5


			1,42


			


			0,6


			0,347





			


			3,0


			0,962


			


			4,0


			1,58


			


			0,8


			0,458





			


			3,5


			1,08


			


			4,5


			1,72


			


			1,0


			0,567





			


			4,0


			1,18


			


			5,0


			1,85


			


			1,2


			0,674





			18


			0,5


			0,216


			21


			1,0


			0,493


			


			1,6


			0,884





			


			0,6


			0,258


			


			1,2


			0,586


			


			1,8


			0,984





			


			0,8


			0,340


			


			1,25


			0,609


			


			2,0


			1,09





			


			1,0


			0,419


			


			1,40


			0,677


			


			2,2


			1,18





			


			1,2


			0,497


			


			1,5


			0,721


			


			2,5


			1,33








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			24


			2,8


			1,46


			26


			5,0


			2,59


			28


			1,5


			0,981





			


			3,0


			1,55


			27


			0,5


			0,327


			


			1,8


			1,16





			


			3,5


			1,77


			


			0,6


			0,391


			


			2,0


			1,28





			


			4,0


			1,97


			


			0,75


			0,486


			


			2,2


			1,40





			


			4,5


			2,16


			


			1,0


			0,641


			


			2,5


			1,57





			


			5,0


			2,34


			


			1,2


			0,764


			


			2,8


			1,74





			25


			0,5


			0,302


			


			1,25


			0,794


			


			3,0


			1,85





			


			0,6


			0,363


			


			1,4


			0,884


			


			3,5


			2,11





			


			0,8


			0,478


			


			1,5


			0,943


			


			4,0


			2,37





			


			1,0


			0,592


			


			1,75


			1,09


			


			4,5


			2,61





			


			1,2


			0,703


			


			1,8


			1,119


			


			5,0


			2,84





			


			1,5


			0,869


			


			2,0


			1,233


			


			5,5


			3,05





			


			1,8


			1,03


			


			2,2


			1,346


			


			6,0


			3,26





			


			2,0


			1,13


			


			2,4


			1,456


			30


			0,5


			0,364





			


			2,2


			1,24


			


			2,5


			1,511


			


			0,6


			0,436





			


			2,5


			1,39


			


			2,8


			1,671


			


			0,8


			0,576





			


			2,8


			1,53


			


			3,0


			1,776


			


			1,0


			0,715





			


			3,0


			1,63


			


			3,5


			2,028


			


			1,2


			0,852





			


			3,5


			1,86


			


			4,0


			2,269


			


			1,5


			1,05





			


			4,0


			2,07


			


			4,5


			2,497


			


			1,8


			1,25





			


			4,5


			2,28


			


			5,0


			2,713


			


			2,0


			1,38





			


			5,0


			2,47


			


			5,5


			2,916


			


			2,2


			1,51





			


			5,5


			2,64


			


			6,0


			3,107


			


			2,5


			1,70





			


			6,0


			2,81


			


			7,7


			3,664


			


			2,8


			1,88





			26


			2,0


			1,18


			


			8,0


			3,749


			


			3,0


			2,00





			


			2,5


			1,45


			28


			0,5


			0,34


			


			3,5


			2,29





			


			3,0


			1,70


			


			0,6


			0,406


			


			4,0


			2,56





			


			3,5


			1,94


			


			0,8


			0,536


			


			4,5


			2,83





			


			4,0


			2,17


			


			1,0


			0,666


			


			5,0


			3,08





			


			4,5


			2,39


			


			1,2


			0,792


			


			5,5


			3,32








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			32


			0,5


			0,389


			40


			0,5


			0,487


			41,5


			6,0


			5,253





			


			0,6


			0,466


			


			0,6


			0,585


			


			7,0


			5,956





			


			0,8


			0,615


			


			0,8


			0,774


			


			8,0


			6,609





			


			1,0


			0,764


			


			1,0


			0,962


			


			9,0


			7,213





			


			1,2


			0,910


			


			1,2


			1,15


			


			10,0


			7,768





			


			1,5


			1,13


			


			1,5


			1,42


			42


			1,0


			1,01





			


			1,8


			1,34


			


			1,8


			1,69


			


			1,2


			1,21





			36


			4,0


			3,16


			


			2,0


			1,87


			


			1,5


			1,50





			


			4,5


			3,50


			


			2,2


			2,05


			


			1,8


			1,78





			


			5,0


			3,82


			


			2,5


			2,31


			


			2,0


			1,97





			


			5,5


			4,14


			


			2,8


			2,56


			


			2,2


			2,16





			


			6,0


			4,44


			


			3,0


			2,74


			


			2,5


			2,44





			38


			0,5


			0,464


			


			3,5


			3,15


			


			2,8


			2,70





			


			0,6


			0,555


			


			4,0


			3,55


			


			3,0


			2,89





			


			0,8


			0,734


			


			4,5


			3,94


			


			3,5


			3,32





			


			1,0


			0,912


			


			5,0


			4,32


			


			4,0


			3,75





			


			1,2


			1,09


			


			5,5


			4,68


			


			4,5


			4,16





			


			1,5


			1,35


			


			6,0


			5,03


			


			5,0


			4,56





			


			1,8


			1,61


			41,5


			1,5


			1,48


			


			5,5


			4,95





			


			2,0


			1,78


			


			1,8


			1,762


			


			6,0


			5,33





			


			2,2


			1,94


			


			2,0


			1,948


			


			7,0


			6,04





			


			2,5


			2,19


			


			2,2


			2,132


			


			8,0


			6,71





			


			2,8


			2,43


			


			2,5


			2,405


			


			9,0


			7,32





			


			3,0


			2,59


			


			2,8


			2,672


			


			10,0


			7,88





			


			3,5


			2,98


			


			3,0


			2,848


			44,5


			1,5


			1,591





			


			4,0


			3,35


			


			3,5


			3,280


			


			1,8


			1,895





			


			4,5


			3,72


			


			4,0


			3,699


			


			2,0


			2,096





			


			5,0


			4,07


			


			4,5


			4,106


			


			4,0


			3,995





			


			5,5


			4,41


			


			5,0


			4,501


			


			4,5


			4,439





			


			6,0


			4,74


			


			5,5


			4,883


			


			5,0


			4,871








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			44,5


			5,5


			5,290


			48


			2,2


			2,48


			50


			10,0


			9,86





			


			6,0


			5,697


			


			2,5


			2,81


			51


			1,0


			1,23





			


			7,0


			6,474


			


			2,8


			3,11


			


			1,2


			1,47





			


			8,0


			7,201


			


			3,0


			3,33


			


			1,5


			1,83





			


			9,0


			7,879


			


			3,5


			3,84


			


			1,8


			2,18





			


			10,0


			8,508


			


			4,0


			4,34


			


			2,0


			2,42





			45


			1,0


			1,09


			


			4,5


			4,83


			


			2,2


			2,64





			


			1,2


			1,30


			


			5,0


			5,30


			


			2,5


			2,99





			


			1,5


			1,61


			


			5,5


			5,76


			


			2,8


			3,32





			


			1,8


			1,91


			


			6,0


			6,21


			


			3,0


			3,55





			


			2,0


			2,12


			


			7,0


			7,08


			


			3,5


			4,10





			


			2,2


			2,32


			


			8,0


			7,89


			


			4,0


			4,64





			


			2,5


			2,62


			50


			1,0


			1,21


			


			4,5


			5,16





			


			2,8


			2,91


			


			1,2


			1,44


			


			5,0


			5,67





			


			3,0


			3,11


			


			1,5


			1,79


			


			5,5


			6,17





			


			3,5


			3,58


			


			1,8


			2,14


			


			6,0


			6,66





			


			4,0


			4,04


			


			2,0


			2,37


			


			7,0


			7,60





			


			4,5


			4,49


			


			2,2


			2,59


			


			8,0


			8,48





			


			5,0


			4,93


			


			2,5


			2,93


			


			9,0


			9,32





			


			5,5


			5,36


			


			2,8


			3,25


			


			10,0


			10,10





			


			6,0


			5,77


			


			3,0


			3,48


			54


			1,0


			1,31





			


			7,0


			6,56


			


			3,5


			4,01


			


			1,2


			1,56





			


			8,0


			7,30


			


			4,0


			4,54


			


			1,5


			1,94





			


			9,0


			7,99


			


			4,5


			5,05


			


			1,8


			2,31





			


			10,0


			8,63


			


			5,0


			5,55


			


			2,0


			2,56





			48


			1,0


			1,16


			


			5,5


			6,04


			


			2,2


			2,81





			


			1,2


			1,38


			


			6,0


			6,51


			


			2,5


			3,18





			


			1,5


			1,72


			


			7,0


			7,42


			


			2,8


			3,53





			


			1,8


			2,05


			


			8,0


			8,29


			


			3,0


			3,77





			


			2,0


			2,27


			


			9,0


			9,10


			


			3,5


			4,36








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			54


			4,0


			4,93


			60


			1,0


			1,46


			63


			3,5


			5,13





			


			4,5


			5,49


			


			1,2


			1,74


			


			4,0


			5,81





			


			5,0


			6,04


			


			1,5


			2,16


			


			4,5


			6,49





			


			5,5


			6,58


			


			1,8


			2,58


			


			5,0


			7,14





			


			6,0


			7,10


			


			2,0


			2,86


			


			5,5


			7,77





			


			7,0


			8,11


			


			2,2


			3,13


			


			6,0


			8,41





			


			8,0


			9,08


			


			2,5


			3,55


			


			7,0


			9,67





			


			9,0


			9,99


			


			2,8


			3,94


			


			8,0


			10,8





			


			10,0


			10,9


			


			3,0


			4,22


			


			9,0


			12,0





			57


			1,0


			1,38


			


			3,5


			4,88


			


			10,0


			13,10





			


			1,2


			1,65


			


			4,0


			5,52


			63,5


			1,8


			2,739





			


			1,5


			2,05


			


			4,5


			6,16


			


			2,0


			3,033





			


			1,8


			2,45


			


			5,0


			6,78


			


			2,2


			3,326





			


			2,0


			2,71


			


			5,5


			7,39


			


			2,5


			3,761





			


			2,2


			2,97


			


			6,0


			7,99


			


			2,8


			4,191





			


			2,5


			3,36


			


			7,0


			9,15


			


			3,0


			4,476





			


			2,76


			3,68


			


			8,0


			10,30


			


			3,5


			5,179





			


			2,8


			3,74


			


			9,0


			11,3


			


			4,0


			5,869





			


			3,0


			4,00


			


			10,0


			12,3


			


			4,5


			6,548





			


			3,5


			4,62


			


			12,0


			14,2


			


			5,0


			7,213





			


			4,0


			5,23


			


			14,0


			15,9


			


			5,5


			7,867





			


			4,5


			5,83


			63


			1,0


			1,53


			


			6,0


			8,508





			


			5,0


			6,41


			


			1,2


			1,83


			


			7,0


			9,754





			


			5,5


			6,99


			


			1,5


			2,27


			


			8,0


			10,95





			


			6,0


			7,55


			


			1,8


			2,71


			


			9,0


			12,096





			


			7,0


			8,63


			


			2,0


			3,01


			


			10,0


			13,194





			


			8,0


			9,68


			


			2,2


			3,30


			


			11,0


			14,242





			


			9,0


			10,70


			


			2,5


			3,72


			


			12,0


			15,24





			


			10,0


			11,6


			


			2,8


			4,15


			


			13,0


			16,19





			


			12,0


			13,3


			


			3,0


			4,44


			


			


			








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			65


			1,0


			1,58


			68


			4,5


			7,05


			75


			1,0


			1,82





			


			1,2


			1,89


			


			5,0


			7,77


			


			1,2


			2,18





			


			1,5


			2,35


			


			5,5


			8,48


			


			1,5


			2,71





			


			1,8


			2,80


			


			6,0


			9,17


			


			1,8


			3,24





			


			2,0


			3,11


			


			7,0


			10,5


			


			2,0


			3,6





			


			2,2


			3,40


			


			8,0


			11,8


			


			2,2


			3,95





			


			2,5


			3,85


			


			9,0


			13,1


			


			2,5


			4,46





			


			2,8


			4,29


			


			10,0


			14,3


			


			2,8


			4,97





			


			3,0


			4,59


			70


			1,0


			1,7


			


			3,0


			5,32





			


			3,5


			5,31


			


			1,2


			2,03


			


			3,5


			6,17





			


			4,0


			6,02


			


			1,5


			2,53


			


			4,0


			7,0





			


			4,5


			6,71


			


			1,8


			3,02


			


			4,5


			7,82





			


			5,0


			7,40


			


			2,0


			3,35


			


			5,0


			8,62





			


			5,5


			8,07


			


			2,2


			3,68


			


			5,5


			9,41





			


			6,0


			8,73


			


			2,5


			4,16


			


			6,0


			10,2





			


			7,0


			10,0


			


			2,8


			4,63


			


			7,0


			11,7





			


			8,0


			11,30


			


			3,0


			4,96


			


			8,0


			13,2





			


			9,0


			12,4


			


			3,5


			5,74


			


			9,0


			14,6





			


			10,0


			13,6


			


			4,0


			6,51


			


			10,0


			16,0





			68


			1,0


			1,65


			


			4,5


			7,27


			76


			3,0


			5,4





			


			1,2


			1,98


			


			5,0


			8,01


			


			3,5


			6,26





			


			1,5


			2,46


			


			5,5


			8,75


			


			4,0


			7,10





			


			1,8


			2,93


			


			6,0


			9,47


			


			4,5


			7,93





			


			2,0


			3,26


			


			7,0


			10,9


			


			5,0


			8,75





			


			2,2


			3,57


			


			8,0


			12,2


			


			6,0


			10,4





			


			2,5


			4,04


			


			10,0


			14,8


			


			7,0


			11,9





			


			2,8


			4,49


			


			11,0


			16,0


			


			8,0


			13,4





			


			3,0


			4,81


			


			12,0


			17,2


			


			9,0


			14,9





			


			3,5


			5,57


			


			14,0


			19,3


			


			10,0


			16,3





			


			4,0


			6,31


			


			16,0


			21,3


			


			12,0


			18,9








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			76


			14,0


			21,4


			83


			12,0


			21,0


			89


			5,5


			11,326





			


			16,0


			23,67


			


			14,0


			23,8


			


			6,0


			12,281





			80


			1,5


			2,9


			


			18,0


			28,9


			


			7,0


			14,156





			


			1,8


			3,47


			85


			1,5


			3,08


			


			8,0


			15,981





			


			2,0


			3,84


			


			1,8


			3,69


			


			9,0


			17,756





			


			2,2


			4,22


			


			2,0


			4,09


			


			10,00


			19,483





			


			2,5


			4,78


			


			2,2


			4,48


			


			11,0


			21,16





			


			2,8


			5,32


			


			2,5


			5,08


			


			12,0


			22,787





			


			3,0


			5,69


			


			2,8


			5,66


			


			13,0


			24,366





			


			3,5


			6,60


			


			3,0


			6,06


			


			14,0


			25,895





			


			4,0


			7,49


			


			3,5


			7,04


			


			15,0


			27,374





			


			4,5


			8,37


			


			4,0


			7,98


			90


			1,5


			3,27





			


			5,0


			9,24


			


			4,5


			8,93


			


			1,8


			3,91





			


			5,5


			10,10


			


			5,0


			9,86


			


			2,0


			4,4





			


			6,0


			10,9


			


			5,5


			10,8


			


			2,2


			4,76





			


			7,0


			12,6


			


			6,0


			11,7


			


			2,5


			5,39





			


			8,0


			14,2


			


			7,0


			13,5


			


			2,8


			6,01





			


			9,0


			15,7


			


			8,0


			15,1


			


			3,0


			6,43





			


			10,0


			17,26


			


			9,0


			16,9


			


			3,5


			7,47





			83


			3,5


			6,86


			


			10,0


			18,5


			


			4,0


			8,47





			


			4,0


			7,79


			89


			2,0


			4,291


			


			4,5


			9,49





			


			4,5


			8,71


			


			2,2


			4,709


			


			5,0


			10,5





			


			5,0


			9,62


			


			2,5


			5,333


			


			5,5


			11,4





			


			5,5


			10,5


			


			2,8


			5,952


			


			6,0


			12,4





			


			6,0


			11,4


			


			3,0


			6,363


			


			7,0


			14,3





			


			7,0


			13,1


			


			3,25


			6,873


			


			8,0


			16,1





			


			8,0


			14,8


			


			3,5


			7,38


			


			9,0


			18,0





			


			9,0


			16,4


			


			4,0


			8,385


			


			10,0


			19,7





			


			10,0


			18,0


			


			4,5


			9,378


			


			


			





			


			11,0


			19,5


			


			5,0


			10,358


			


			


			








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			95


			2,0


			4,59


			100


			7,0


			16,0


			110


			3,0


			7,92





			


			2,2


			5,03


			


			8,0


			18,1


			


			3,5


			9,19





			


			2,5


			5,70


			


			9,0


			20,2


			


			4,0


			10,5





			


			2,8


			6,35


			


			10,0


			22,2


			


			4,5


			11,7





			


			3,0


			6,81


			102


			3,5


			8,5


			


			5,0


			12,9





			


			3,5


			7,9


			


			4,0


			9,67


			


			5,5


			14,2





			


			4,0


			8,98


			


			4,5


			10,8


			


			6,0


			15,4





			


			4,5


			10,0


			


			5,0


			12


			


			7,0


			17,8





			


			5,0


			11,1


			


			6,0


			14,2


			


			8,0


			20,1





			


			5,5


			12,1


			


			8,0


			18,6


			


			9,0


			22,5





			


			6,0


			13,2


			


			10,0


			22,7


			


			10,0


			24,7





			


			7,0


			15,2


			


			12,0


			26,6


			120


			2


			5,83





			


			8,0


			17,2


			


			16,0


			33,9


			


			2,2


			6,38





			


			9,0


			19,1


			


			22,0


			43,4


			


			2,5


			7,24





			


			10,0


			21


			108


			4,0


			10,3


			


			2,8


			8,07





			


			11,0


			22,8


			


			4,5


			11,5


			


			3,0


			8,66





			


			12,0


			24,6


			


			5,0


			12,7


			


			3,5


			10,1





			


			16,0


			31,2


			


			6,0


			15,1


			


			4,0


			11,4





			


			18,0


			34,2


			


			8,0


			19,7


			


			4,5


			12,9





			100


			2,0


			4,83


			


			10


			24,2


			


			5,0


			14,3





			


			2,2


			5,3


			


			11


			26,3


			


			5,5


			15,5





			


			2,5


			6,0


			


			12


			28,4


			


			6,0


			16,9





			


			2,8


			6,7


			


			14


			32,5


			


			7,0


			19,5





			


			3,0


			7,17


			


			16


			36,2


			


			8,0


			22,1





			


			3,5


			8,32


			


			18


			40


			


			9,0


			24,7





			


			4,0


			9,46


			


			28


			55,2


			


			10,0


			27,2





			


			4,5


			10,6


			110


			2,0


			5,32


			121


			11


			29,8





			


			5,0


			11,7


			


			2,2


			5,84


			


			12


			32,3





			


			5,5


			12,8


			


			2,5


			6,62


			


			14


			36,9





			


			6,0


			13,9


			


			2,8


			7,39


			


			16


			41,4








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			121


			20


			49,8


			140


			9


			29,1


			152


			7


			25





			


			22


			53,7


			


			10


			32,1


			


			8


			28,4





			


			25


			59,2


			


			11


			35


			


			9


			31,7





			127


			4,0


			12,1


			


			14


			43,5


			


			10


			35





			


			10


			28,9


			


			18


			54,2


			


			11


			38,3





			


			16


			43,8


			


			20


			59,2


			


			12


			41,4





			


			20


			52,8


			


			28


			77,3


			


			14


			47,7





			


			25


			62,9


			


			30


			81,4


			


			16


			53,7





			


			30


			71,75


			146


			4,25


			14,9


			


			18


			59,5





			133


			4


			12,7


			


			4,5


			15,7


			159


			4,5


			17,2





			


			4,5


			14,3


			


			5


			17,38


			


			5


			19





			


			5,0


			15,8


			


			5,5


			19,1


			


			5,5


			20,8





			


			5,5


			17,3


			


			6


			20,7


			


			6


			22,6





			


			6


			18,8


			


			7


			24,0


			


			7


			26,2





			


			7


			21,8


			


			8


			27,22


			


			8


			29,8





			


			8


			24,7


			


			9


			30,4


			


			9


			33,3





			


			9


			27,5


			


			10


			33,5


			


			10


			36,8





			


			10


			30,3


			


			11


			36,6


			


			11


			40,1





			


			11


			33,1


			


			12


			39,7


			


			12


			43,5





			


			12


			35,8


			


			14


			45,6


			


			14


			50,1





			


			14


			41,0


			


			16


			51,3


			


			16


			56,4





			


			16


			46,2


			


			18


			56,8


			


			18


			62,6





			


			18


			51,04


			


			20


			62,2


			


			20


			68,6





			


			20


			55,7


			


			25


			74,6


			


			28


			90,5





			


			22


			60,2


			


			30


			85,8


			


			30


			95,4





			


			25


			66,6


			152


			4,25


			15,5


			168


			5


			20,1





			140


			4,5


			15,0


			


			4,5


			16,4


			


			6


			24





			


			5


			16,7


			


			5


			18,1


			


			7


			27,8





			


			6


			19,8


			


			5,5


			19,9


			


			8


			31,6





			


			8


			26


			


			6


			21,6


			


			9


			35,3








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			168


			10


			39


			191


			8,0


			36,1


			216


			9


			45,9





			


			11


			42,6


			


			9,0


			40,4


			


			10


			50,8





			


			12


			46,2


			


			10


			44,6


			


			11


			55,6





			


			14


			53,2


			


			11


			48,8


			


			12


			60,4





			


			16


			60


			


			12


			53


			


			14


			69,7





			


			18


			66,6


			


			14


			61,1


			


			16


			78,9





			


			20


			73


			


			16


			69,1


			


			18


			87,9





			


			22


			79,2


			


			18


			76,8


			


			20


			96,7





			


			25


			88,2


			


			20


			84,3


			


			22


			105,0





			


			28


			96,7


			


			22


			91,7


			219


			6


			31,5





			


			30


			102


			194


			5,5


			25,6


			


			7


			36,6





			


			36


			117


			


			6,0


			27,8


			


			8


			41,6





			171


			4,5


			18,5


			


			7,0


			32,3


			


			9


			46,6





			


			5,0


			20,5


			


			8,0


			36,7


			


			10


			51,5





			


			5,5


			22,4


			


			9,0


			41,1


			


			11


			56,4





			


			6,0


			24,4


			


			10


			45,4


			


			12


			61,3





			


			7,0


			28,3


			


			11


			49,6


			


			14


			71





			


			8,0


			32,2


			


			12


			53,9


			


			16


			80,1





			


			9,0


			36,0


			


			14


			62,2


			


			18


			89,2





			


			10,0


			39,7


			


			16


			70,2


			


			20


			98,2





			


			11,0


			43,4


			


			18


			78,1


			


			22


			107





			


			12,0


			47,1


			


			20


			85,8


			


			25


			120





			


			14,0


			54,2


			


			22


			93,3


			


			30


			140





			


			16


			61,2


			


			25


			104


			


			32


			148





			


			18


			67,9


			


			28


			115


			


			36


			162





			


			20


			74,5


			


			32


			128


			241


			6,25


			36,2





			191


			5,25


			24


			


			36


			140


			


			7


			40,4





			


			5,5


			25,2


			216


			6


			31,1


			


			8


			46





			


			6,0


			27,4


			


			7


			36,1


			


			9


			51,5





			


			7,0


			31,8


			


			8


			41


			


			10


			57








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			241


			11


			62,4


			267


			24


			144


			299


			10


			71,3





			


			12


			67,8


			273


			7


			45,9


			


			12


			84,9





			


			14


			78,4


			


			8


			52,3


			


			14


			98,4





			


			16


			88,8


			


			9


			58,6


			


			16


			112





			


			18


			99


			


			10


			64,9


			


			20


			138





			


			20


			109


			


			11


			71,1


			


			22


			150





			


			22


			119


			


			12


			77,2


			


			25


			169





			


			24


			128


			


			14


			89,0


			


			30


			199





			246


			7


			41,3


			


			16


			101


			


			32


			211





			


			8


			46,8


			


			18


			113


			318


			7,5


			57,4





			


			10


			58


			


			20


			125


			


			8


			61,2





			


			11


			63,7


			


			25


			153


			


			9


			68,6





			


			12


			69


			


			28


			169


			


			10


			76





			


			18


			101


			


			30


			180


			


			11


			83,3





			


			20


			111


			


			32


			190


			


			12


			90,6





			


			22


			122


			


			36


			210


			


			14


			105





			


			25


			136


			292


			7


			49,2


			


			16


			119





			


			36


			186


			


			8


			56


			


			18


			133





			267


			6,5


			41,8


			


			9


			62,8


			


			20


			147





			


			7


			44,9


			


			10


			69,5


			


			22


			161





			


			8


			51,1


			


			11


			76,2


			


			24


			174





			


			9


			57,3


			


			12


			82,9


			


			26


			187





			


			10


			63,4


			


			14


			96


			


			28


			200





			


			11


			69,4


			


			16


			109


			


			30


			213





			


			12


			75,5


			


			18


			122


			325


			8


			62,5





			


			14


			87,4


			


			20


			134


			


			9


			70,1





			


			16


			99


			


			22


			146


			


			10


			77,7





			


			18


			111,0


			


			24


			159


			


			12


			92,6





			


			20


			122


			


			26


			171


			


			14


			107





			


			22


			133


			299


			8


			57,4


			


			16


			122








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			325


			18


			136


			368


			22


			188


			419


			9,5


			95,9





			


			20


			150


			


			24


			204


			


			10


			101





			


			22


			164


			


			26


			219


			


			11


			111





			


			28


			205


			


			28


			235


			


			12


			120





			


			30


			218


			


			30


			250


			


			14


			140





			


			32


			231


			


			32


			265


			


			16


			159





			


			36


			257


			377


			9


			81,7


			


			18


			178





			343


			8


			66,1


			


			10


			90,5


			


			20


			197





			


			9


			74,1


			


			11


			99,3


			


			22


			215





			


			10


			82,1


			


			12


			108


			


			24


			234





			


			11


			90,1


			


			14


			125


			


			26


			252





			


			12


			98


			


			16


			142


			


			28


			270





			


			14


			114


			


			20


			176


			


			30


			288





			


			16


			129


			


			22


			193


			


			32


			305





			


			18


			144


			


			25


			217


			


			35


			331





			


			20


			159


			394


			9


			85,5


			426


			10


			103





			


			22


			174


			


			10


			94,7


			


			11


			113





			


			24


			189


			


			11


			104


			


			12


			122





			


			26


			203


			


			12


			113


			


			14


			142





			


			28


			218


			


			14


			131


			


			16


			161





			


			30


			232


			


			16


			149


			


			18


			181





			368


			8


			71


			


			18


			167


			


			20


			200





			


			9


			79,7


			


			20


			184


			


			25


			247





			


			10


			88,3


			


			22


			202


			445


			10


			107





			


			11


			96,8


			


			24


			219


			


			11


			118





			


			12


			105


			


			26


			236


			


			12


			128





			


			14


			122


			


			28


			253


			


			14


			149





			


			16


			139


			


			30


			269


			


			16


			169





			


			18


			155


			


			32


			286


			


			18


			190





			


			20


			172


			


			35


			310


			


			20


			210








Trọng lượng thép ống (tiếp theo)



			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)


			Đường kính (mm)


			Chiều dầy ống (mm)


			Trọng lượng (kg/m)





			445


			22


			229


			470


			22


			243


			495


			30


			344





			


			24


			249


			


			24


			264


			


			32


			365





			


			26


			269


			


			26


			285


			


			35


			397





			


			28


			288


			


			28


			305


			521


			11,5


			144





			


			30


			307


			


			30


			326


			


			12


			151





			


			32


			326


			


			32


			346


			527


			14


			177





			


			35


			354


			


			35


			375


			


			16


			202





			465


			12


			134


			495


			11


			131


			


			18


			226





			


			20


			219


			


			12


			143


			


			20


			250





			


			30


			322


			


			14


			166


			


			22


			274





			470


			10,5


			119


			


			16


			189


			


			24


			298





			


			11


			124


			


			18


			212


			


			26


			321





			


			12


			136


			


			20


			234


			


			28


			345





			


			14


			157


			


			22


			257


			


			30


			368





			


			16


			179


			


			24


			279


			


			32


			391





			


			18


			201


			


			26


			301


			


			35


			425





			


			20


			222


			


			28


			322


			


			


			








B -9. Trọng lượng cho một ống gang miệng bát



Đơn vị tính: kg/ống



			Số TT


			Đường kính (mm)


			Chiều dày thành ống (mm)


			Chiều dài ống (mm)


			Trọng lượng (kg/ống)





			1


			98


			8


			4000


			73





			2


			98


			9


			4000


			80





			2


			118


			8


			4000


			87





			4


			118


			9


			4000


			96





			5


			144


			9


			5000


			150





			6


			144


			10


			5000


			155





			7


			170


			9


			5000


			174





			8


			170


			10


			5000


			192





			9


			222


			10


			5000


			256





			10


			222


			11


			5000


			278





			11


			274


			11


			5000


			352





			12


			274


			12


			5000


			375





			13


			326


			11,5


			5000


			434





			14


			326


			13


			5000


			485





			15


			429


			13


			5000


			647





			16


			429


			14,5


			5000


			724








B-10. Trọng lượng cho một ống gang 2 đầu mặt bích



Đơn vị tính: kg/ống



			Số TT


			Đường kính (mm)


			Chiều dày thành ống (mm)


			Chiều dài ống (mm)


			Trọng lượng (kg/ống)





			1


			98


			9


			3.000


			62,2





			2


			118


			9


			3.000


			75,1





			3


			144


			9,5


			3.000


			98,5





			4


			170


			10


			3.000


			122,6





			5


			222


			11


			3.000


			177,5





			6


			222


			11


			4.000


			230,4





			7


			274


			12


			3.000


			239,7





			8


			274


			12


			4.000


			311,3





			9


			326


			13


			3.000


			305,5





			10


			326


			13


			4.000


			398,2





			11


			378


			14


			3.000


			385,0





			12


			378


			14


			4.000


			501,0





			13


			429


			14,5


			3.000


			458,4





			14


			429


			14,5


			4.000


			595,4





			15


			532


			16


			3.000


			625,2





			16


			532


			16


			4.000


			813,2





			17


			634


			17


			3.000


			795,0





			18


			634


			17


			4.000


			1034,0





			19


			842


			21


			3.000


			1331,0








C. Trọng lượng kim loại đen



C-1. Thép tròn



Đơn vị tính: kg/m



			Đường kính (mm)


			Trọng lượng


			Đường kính (mm)


			Trọng lượng


			Đường kính (mm)


			Trọng lượng





			5


			0,154


			37


			8,44


			67


			27,65





			6


			0,222


			38


			8,90


			68


			28,51





			6,5


			0,261


			39


			9,38


			69


			29,33





			8


			0,395


			40


			9,89


			70


			30,21





			10


			0,617


			41


			10,35


			71


			31,05





			12


			0,888


			42


			10,87


			72


			31,97





			14


			1,21


			43


			11,39


			73


			32,82





			15


			1,39


			44


			11,94


			74


			33,73





			16


			1,58


			45


			12,48


			75


			34,68





			17


			1,78


			46


			12,97


			76


			35,58





			18


			2,00


			47


			13,61


			77


			36,52





			19


			2,23


			48


			14,21


			78


			37,51





			20


			2,47


			49


			14,79


			79


			38,44





			21


			2,72


			50


			15,43


			80


			39,64





			22


			2,98


			51


			16,02


			81


			40,41





			23


			3,26


			52


			16,67


			82


			41,41





			24


			3,55


			53


			17,32


			83


			42,43





			25


			3,85


			54


			17,98


			84


			43,46





			26


			4,17


			55


			18,65


			85


			44,45





			27


			4,49


			56


			19,35


			86


			45,56





			28


			4,83


			58


			20,74


			87


			46,63





			29


			5,19


			59


			21,44


			88


			47,70





			30


			5,55


			60


			22,19


			89


			48,79





			31


			5,92


			61


			22,92


			90


			49,94





			32


			6,31


			62


			23,69


			95


			55,64





			33


			6,71


			63


			24,47


			100


			61,65





			34


			7,13


			64


			25,23


			105


			67,97





			35


			7,55


			65


			26,05


			110


			74,60





			36


			7,99


			66


			26,83


			120


			88,78








Trọng lượng thép tròn (tiếp theo)


			Đường kính (mm)


			Trọng lượng


			Đường kính (mm)


			Trọng lượng


			Đường kính (mm)


			Trọng lượng





			125


			96,33


			150


			138,72


			180


			199,76





			130


			104,20


			160


			157,83


			190


			222,57





			140


			120,78


			170


			178,18


			200


			246,62








C-2. Thép vuông



Đơn vị tính: kg/md



			Cạnh hình vuông (mm)


			Khối lượng


			Cạnh hình vuông (mm)


			Khối lượng


			Cạnh hình vuông (mm)


			Khối lượng





			5


			0,196


			28


			6,15


			90


			63,59





			6


			0,283


			30


			7,05


			95


			70,85





			7


			0,385


			32


			8,04


			100


			78,5





			8


			0,502


			34


			9,07


			105


			86,55





			9


			0,636


			36


			10,17


			110


			94,99





			10


			0,785


			40


			12,56


			120


			113,04





			11


			0,95


			42


			13,85


			125


			122,66





			12


			1,13


			44


			15,20


			130


			132,67





			13


			1,33


			45


			15,90


			140


			153,86





			14


			1,54


			46


			16,60


			150


			176,63





			15


			1,77


			48


			18,09


			160


			200,96





			16


			2,01


			50


			19,63


			170


			226,87





			17


			2,27


			53


			22,05


			180


			254,34





			18


			2,54


			56


			24,61


			190


			283,39





			19


			2,82


			60


			28,26


			200


			314,00





			20


			3,14


			63


			31,16


			210


			346,2





			21


			3,46


			65


			33,17


			220


			379,9





			22


			3,80


			70


			38,47


			240


			452,2





			24


			4,52


			75


			44,16


			250


			490,6





			25


			4,91


			80


			50,24


			


			





			26


			5,30


			85


			56,72


			


			








C-3. Thép 6 cạnh cán nóng



Đơn vị tính: kg/m



			Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)


			Khối lượng


			Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)


			Khối lượng


			Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)


			Khối lượng





			6


			0,245


			24


			3,92


			50


			16,99





			7


			0,333


			25


			4,25


			53


			19,10





			8


			0,435


			26


			4,59


			54


			19,80





			9


			0,551


			27


			4,96


			56


			21,32





			10


			0,680


			28


			5,33


			58


			22,90





			11


			0,823


			29


			5,72


			60


			24,50





			12


			0,979


			30


			6,12


			63


			26,98





			13


			1,15


			32


			6,96


			65


			28,70





			14


			1,33


			34


			7,86


			67


			30,50





			15


			1,53


			35


			8,33


			70


			33,30





			16


			1,74


			36


			8,81


			71


			34,30





			17


			1,96


			38


			9,82


			75


			38,24





			18


			2,20


			40


			10,88


			77


			40,30





			19


			2,45


			41


			11,40


			80


			43,51





			20


			2,72


			42


			11,99


			85


			49,12





			21


			3,0


			45


			13,77


			90


			55,07





			22


			3,29


			46


			14,40


			95


			61,36





			23


			3,60


			48


			15,66


			100


			67,98








C-4. Trọng lượng ray



Đơn vị tính: kg/m



			Loại ray


			Khối lượng


			Loại ray


			Khối lượng


			Loại ray


			Khối lượng





			P9


			8,42


			P43


			44,65


			OP65


			83,2





			P11


			11,20


			P50


			51,51


			TB60


			60,14





			P15


			15,00


			P65


			64,93


			TB65


			64,80





			P18


			18,06


			OPH3


			54,8


			TH55


			55,39





			P24


			24,14


			OP50


			64,8


			TH60


			59,97








D - Quan hệ đơn vị đo đường kính ống



			Số TT


			Đường kính ống tính bằng fút (ký hiệu)


			Đường kính ống tính bằng mm (ký hiệu ϕ mm)





			1


			1/8


			6





			2


			1/4


			8





			3


			3/8


			10





			4


			1/2


			15





			5


			3/4


			20





			6


			1


			25





			7


			1 1/4


			32





			8


			1 1/2


			40





			9


			2


			50





			10


			2 1/2


			65





			11


			3


			80





			12


			4


			100





			13


			5


			125





			14


			6


			150








II - Phụ lục phân loại gỗ



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			


			Nhóm 1


			


			





			1


			Bàng Lang cườm


			Lagerstroemia angustifolia Pierre


			





			2


			Cẩm lai


			Dalbergia Oliverii Gamble


			





			3


			Cẩm lai Bà Rịa


			Dalbergia bariensis Pierre


			





			4


			Cẩm lai Đồng Nai


			Dalbergia dongnaiensis Pierre


			





			5


			Cẩm liên


			Pantacme siamensis Kurz


			Cà gần





			6


			Cẩm thị


			Diospyros siamensis Warb


			





			7


			Dáng hương


			Pterocarpus pedatus Pierre


			





			8


			Dáng hương căm-bốt


			Pterocarpus cambodianus Pierre


			





			9


			Dáng hương mắt chim


			Pterocarpus indicus Willd


			





			10


			Dáng hương quả lớn


			Pterocarpus macrocarpus Kurz


			





			11


			Du sam


			Keteleeria davidiana Bertris Beissn


			Ngô tùng





			12


			Du sam Cao Bằng


			Keteleeria calcaria Ching


			





			13


			Gõ đỏ


			Pahudia cochinchinensis


			Hồ bì





			


			


			Pierre


			Cà te





			14


			Gụ


			Sindora maritima Pierre


			





			15


			Gụ mật


			Sindora cochinchinensis Baill


			Gỗ mật





			16


			Gụ lau


			Sindora tonkinensis A.Chev


			Gỗ lau





			17


			Hoàng đàn


			Cupressus funebris Endl


			





			18


			Huệ mộc


			Dalbergia sp


			





			19


			Huỳnh đường


			Disoxylon loureiri Pierre


			





			20


			Hương tía


			Pterocarpus sp


			





			21


			Lát hoa


			Chukrasia tabularis A.Juss


			





			22


			Lát da đồng


			Chukrasia sp


			





			23


			Lát chun


			Chukrasia sp


			





			24


			Lát xanh


			Chukrasia var. quadrivalvis Pell


			





			25


			Lát lông


			Chukrasia var.velutina King


			





			26


			Mạy lay


			Sideroxylon eburneum A.Chev.


			





			27


			Mun sừng


			Diospyros mun H.Lec


			





			28


			Mun sọc


			Diospyros sp


			





			29


			Muồng đen


			Cassia siamea lamk


			





			30


			Pơ mu


			Fokienia hodginsii A.Henry et thomas


			





			31


			Sa mu dầu


			Cunninghamia konishii Hayata


			





			32


			Sơn huyết


			Melanorrhoea laccifera Pierre


			





			33


			Sưa


			Dalbergia tonkinensis Prain


			





			34


			Thông ré


			Ducampopinus krempfii H.Lec


			





			35


			Thông tre


			Podocarpus neriifolius D.Don


			








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm I (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			36


			Trai (Nam Bộ)


			Fugraea fragrans Roxb.


			





			37


			Trắc Nam Bộ


			Dalbergia cochinchinensis Pierre


			





			38


			Trắc đen


			Dalbergia nigra Allen


			





			39


			Trắc căm bốt


			Dalbergia cambodiana Pierre


			





			40


			Trầm hương


			Aquilaria Agallocha Roxb.


			





			41


			Trắc vàng


			Dalbergia fusca Pierre


			





			


			Nhóm II


			


			





			1


			Cẩm xe


			Xylia dolabriformis Benth.


			





			2


			Da đá


			Xylia kerrii Craib et Hutchin


			





			3


			Dầu đen


			Dipterocarpus sp


			





			4


			Đinh


			Markhamia stipulata Seem


			





			5


			Đinh gan gà


			Markhamia sp.


			





			6


			Đinh khét


			Radermachera alata P.Dop


			





			7


			Đinh mật


			Spuchodeopsis collignonii P.Dop


			





			8


			Đinh thối


			Hexaneurocarpon brilletii P.Dop


			





			9


			Đinh vàng


			Haplophragma serratum P.Dop


			





			10


			Đinh vàng Hòa Bình


			Haplophragma hoabiensis


			





			


			


			P.Dop


			





			11


			Đinh xanh


			Radermachera brilletii P.Dop


			





			12


			Lim xanh


			Erythrophloeum fordii Oliv.


			





			13


			Nghiến


			Parapentace tonkinensis Gagnep


			Kiêng





			14


			Kiền kiền


			Hopea pierrei Hance


			(Phía Nam)





			15


			Săng đào


			Hopea ferrea Pierre


			





			16


			Sao xanh


			Homalium caryophyllaceum Benth.


			Nạp ốc





			17


			Sến mật


			Fassia pasquieri H.Lec


			





			18


			Sến cát


			Fosree cochinchinensis Pierre


			





			19


			Sến trắng


			


			





			20


			Táu mật


			Vatica tonkinensis A.chev.


			





			21


			Táu núi


			Vatica thorelii Pierre


			





			22


			Táu nước


			Vatica philastreama Pierre


			





			23


			Táu mắt quỷ


			Hopea sp


			





			24


			Trai ly


			Garcimia fagraceides A.Chev


			





			25


			Xoay


			Dialium cochinchinensis Pierre


			Nai sai mét





			26


			Vắp


			Mesua ferrea Linn


			Dõi





			


			Nhóm III


			


			





			1


			Bàng lang nước


			Lagerstroemia flos-reginae Retz


			





			2


			Bàng lang tía


			Lagerstroemia loudoni Taijm


			





			3


			Bình linh


			Vitex pubescens Vahl.


			








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm III (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			4


			Cà chắc


			Shorea Obtusa Wall


			Cà chí





			5


			Cà ổi


			Castanopsis indica A.DC.


			





			6


			Chai


			Shorea vulgaris Pierre


			





			7


			Chò chỉ


			Parashorea stellata Kury.


			





			8


			Chò chai


			Shorea thorelii Pierre


			





			9


			Chua khét


			Chukrasia sp


			





			10


			Chự


			Litsea longipes Meissn


			Dự





			11


			Chiêu liêu xanh


			Terminalia chebula Retz


			





			12


			Dâu vàng


			


			





			13


			Huỳnh


			Heritiera cochinchinensis Kost


			Huẩn





			14


			Lát khét


			Chukrasia sp


			





			15


			Lau táu


			Vatica dyeri King


			





			16


			Loại thụ


			Pterocarpus sp


			





			17


			Re mit


			Actinodaphne sinensis Benth


			





			18


			Săng lẻ


			Lagerstroemia tomentosa Presl


			





			19


			Sao đen


			Tepana odorata Roxb


			





			20


			Sao hải nam


			Hopea hainanensis Merr et Chun


			Sao lá to (Kiền kiền Nghệ Tĩnh)





			21


			Tếch


			Tectona grandis Linn


			Gia tỵ





			22


			Trường mật


			Paviesia anamonsis


			





			23


			Trường chua


			Nephelium chryseum


			





			24


			Vên vên vàng


			Shorea hypochra Hance


			Dên Dên





			


			Nhóm IV


			


			





			1


			Bời lời


			Litsea laucilimba


			





			2


			Bời lời vàng


			Litsea Vang H.Lec.


			





			3


			Cà duối


			Cyanodaphne cuneata Bl.


			





			4


			Chặc khế


			Disoxylon translucidum Pierre


			





			5


			Chau chau


			Elacorarpus tomentosus DC


			Côm lông





			6


			Dầu mít


			Dipterocarpus artocarpifolius Pierre


			





			7


			Dầu lông


			Dipterocarpus sp


			





			8


			Dầu song nàng


			Dipterocarpus dyeri Pierre


			





			9


			Dầu trà beng


			Dipterocarpus obtusifolius Teysm


			





			10


			Gội nếp


			Aglaia gigantea Pellegrin


			





			11


			Gội trung bộ


			Aglaia annamensis Pellegrin


			





			12


			Gội dầu


			Aphanamixis polystachya J.V.Parker


			





			13


			Giổi


			Talauma giổi A.Chev.


			





			14


			Hà nu


			Ixonanthes cochinchinensis Pierre


			





			15


			Hồng tùng


			Darydium pierrei Hickel


			Hoàng đàn gia








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm IV (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			16


			Kim giao


			Podocarpus Wallichianus Presl.


			





			17


			Kháo tía


			Machilus odoratissima Nees.


			Re vàng





			18


			Kháo dầu


			Nothophoebe sp.


			





			19


			Long não


			Cinamomum camphora Nees


			Dạ hương





			20


			Mít


			Artocarpus integrifolia Linn


			





			21


			Mỡ


			Manglietia glauca Anet.


			





			22


			Re hương


			Cinamomum parthenoxylon Meissn.


			





			23


			Re xanh


			Cinamomum tonkinensis Pitard


			Nhè xanh





			24


			Re đỏ


			Cinamomum tetragonum A.Chev.


			





			25


			Re gừng


			Litsea annanensis H.Lec.


			





			26


			Sến bo bo


			Shorea hypochra Hance


			





			27


			Sến đỏ


			Shorea harmandi Pierre


			





			28


			Sụ


			Phoebe cuneata Bl.


			





			29


			So đo công


			Brownlowia denysiana Pierre


			Lo bò





			30


			Thông ba lá


			Pinus khasya Royle


			Ngô 3 lá





			31


			Thông nàng


			Podocarpus imbricatus Bl


			Bạch tùng





			32


			Vàng tâm


			Manglietia fordiana Oliv.


			





			33


			Viết


			Madiuca elliptica (Pierre ex Dubard) H.J.Lam.


			





			34


			Vên vên


			Anisoptera cochinchinensis Pierre


			





			


			Nhóm V


			


			





			1


			Bản xe


			Albizzia lucida Benth.


			





			2


			Bời lời giấy


			Litsea polyantha Juss.


			





			3


			Ca bu


			Pleurostylla opposita Merr. et Mat.


			





			4


			Chò lông


			Dipterocarpus pilosus Roxb.


			





			5


			Chò xanh


			Terminalia myriocarpa Henrila


			





			6


			Chò xót


			Schima crenata Korth.


			





			7


			Chôm chôm


			Nephelium bassacense Pierre


			





			8


			Chùm bao


			Hydnocarpus anthelminthica Pierre


			





			9


			Cồng tía


			Callophyllum saigonensis Pierre


			





			10


			Cồng trắng


			Callophyllum dryobalanoides Pierre


			





			11


			Cồng chìm


			Callophyllum sp.


			





			12


			Dải ngựa


			Swietenia mahogani Jaco.


			





			13


			Dầu


			Dipterocarpus sp.


			





			14


			Dầu rái


			Dipterocarpus alatus Roxb.


			





			15


			Dầu chai


			Dipterocarpus intricatus Dyer


			





			16


			Dầu đỏ


			Dipterocarpus duperreanus Pierre


			





			17


			Dầu nước


			Dipterocarpus jourdanii Pierre


			





			18


			Dầu sơn


			Dipterocarpus tuberculata Roxb.


			








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm V (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			19


			Giẻ gai


			Castanopsis tonkinensis Seen


			





			20


			Giẻ gai hạt nhỏ


			Castanopsis chinensis Hance


			





			21


			Giẻ thơm


			Quercus sp.


			





			22


			Giẻ cau


			Quercus platycalyx Hickel et camus


			





			23


			Giẻ cuống


			Quercus chrysocalyx Hickel et camus


			





			24


			Giẻ đen


			Castanopsis sp.


			





			25


			Giẻ đỏ


			Lithocarpus ducampii Hickel et A.camus


			





			26


			Giẻ mỡ gà


			Castanopsis echidnocarpa A.DC.


			





			27


			Giẻ xanh


			Lithocarpus pseudosundaica (Kickel et A.Camus) Camus


			





			28


			Giẻ sồi


			Lithocarpus tubulosa Camus


			Sồi vàng





			29


			Giẻ đề xi


			Castanopsis brevispinula Hickel et camus


			





			30


			Gội tẻ


			Aglaia sp.


			Gội gác





			31


			Hoàng linh


			Peltophorum dasyrachis Kyrz


			





			32


			Kháo mật


			Cinamomum sp.


			





			33


			Ké


			Nephelium sp.


			Khé





			34


			Kè đuôi dông


			Makhamia cauda-felina Craib.


			





			35


			Kẹn


			Aesculus chinensis Bunge


			





			36


			Lim vang


			Peltophorum tonkinensis Pierre


			Lim xẹt





			37


			Lõi thọ


			Gmelina arborea Roxb.


			





			38


			Muồng


			Cassia sp.


			Muồng cánh dán





			39


			Muồng gân


			Cassia sp.


			





			40


			Mò gỗ


			Cryptocarya obtusifolia Merr


			





			41


			Mạ sưa


			Helicia cochinchinensis Lour


			





			42


			Nang


			Alangium ridley king


			





			43


			Nhãn rừng


			Néphélium sp.


			





			44


			Phi lao


			Casuarina equisetifolia Forst.


			Dương liễu





			45


			Re bàu


			Cinamomum botusifolium Nees


			





			46


			Sa mộc


			Cunninghamia chinensis R.Br


			





			47


			Sau sau


			Liquidambar formosana hance


			Táu hậu





			48


			Săng táu


			


			





			49


			Săng đá


			Xanthophyllum colubrinum Gagnep.


			





			50


			Săng trắng


			Lophopetalum duperreanum Pierre


			





			51


			Sồi đá


			Lithocarpus cornea Rehd


			Sồi ghè





			52


			Sếu


			Celtis australis persoon


			Áp ảnh





			53


			Thành ngạnh


			Cratoxylon formosum B.et H.


			





			54


			Tràm sừng


			Eugenia chanlos Gagnep.


			





			55


			Tràm tía


			Sysygium sp.


			





			56


			Thích


			Acer decandrum Nerrill


			Thích 10








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm V (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			57


			Thiều rừng


			Néphelium lappaceum Linh


			Vải thiều





			58


			Thông đuôi ngựa


			Pinusmassonisca Lambert


			Thông tầu





			59


			Thông nhựa


			Pinusmerkusii J et Viers


			Thông ta





			60


			Tô hạp điện biên


			Altmgia takhtadinanii V.T.Thái


			





			61


			Vải guốc


			Mischocarpus sp.


			





			62


			Vàng kiêng


			Nauclea purpurea Roxb.


			





			63


			Vừng


			Careya sphaerica Roxb.


			





			64


			Xà cừ


			Khaya senegalensis A.Juss


			





			65


			Xoài


			Mangifera indica Linn.


			





			


			Nhóm VI


			


			





			1


			Ba khía


			Cophepetalum wallichi Kurz


			





			2


			Bạch đàn chanh


			Eucalyptus citriodora Bailey


			





			3


			Bạch đàn đỏ


			Eucalyptus robusta Sm.


			





			4


			Bạch đàn liễu


			Eucalyptus tereticornis Sm.


			





			5


			Bạch đàn trắng


			Eucalyptus camaldulensis Deh.


			





			6


			Bứa lá thuôn


			Garcinia oblorgifolia Champ.


			





			7


			Bứa nhà


			Garcinia loureiri Pierre


			





			8


			Bứa núi


			Garcinia Oliveri Pierre


			





			9


			Bồ kết giả


			Albizzia lebbeckoides Benth.


			





			10


			Cáng lò


			Betula alnoides Halmilton


			





			11


			Cầy


			Ivringia malayana Oliver


			Kơ-nia





			12


			Chẹo tía


			Engelhardtia chrysolepis Hance


			





			13


			Chiêu liêu


			Terminalia chebula Roxb.


			





			14


			Chò nếp


			


			





			15


			Chò nâu


			Dipterocarpus tonkinensis A.Chev.


			





			16


			Chò nhai


			Anogeissus acuminata Wall


			râm





			17


			Chò ổi


			Platanus Kerrii


			Chò nước





			18


			Da


			Cerlops divers


			





			19


			Đước


			Rhizophora conjugata Linh.


			





			20


			Hậu phát


			Cinamomum iners Reinw


			Quế lợn





			21


			Kháo chuông


			Actinodaphne sp.


			





			22


			Kháo


			Symplocos ferruginea


			





			23


			Kháo thối


			Machilus sp.


			





			24


			Kháo vàng


			Machilus bonii H.Lec.


			





			25


			Khế


			Averrhoa carambola Linn.


			





			26


			Lòng mang


			Pterospermum diversifolium Blume


			





			27


			Mang kiêng


			Pterospermum truncatolobatum Gagnep.


			





			28


			Mã nhâm


			


			





			29


			Mã tiền


			Strychosos nux - Vomica Linn.


			








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm VI (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			30


			Máu chớ


			Knemaconferta var tonkinensis Warbg.


			Huyết muông





			31


			Mận rừng


			Pranus triflora


			





			32


			Mắm


			Avicenia officinalis Linn.


			





			33


			Mắc niễng


			Eberhardtia tonkinensis H. Lec.


			





			34


			Mít nài


			Artocarpus asperula Gagret.


			





			35


			Mù u


			Callophyllum inophyllum Linn.


			





			36


			Muỗm


			Mangifera foetida Lour.


			





			37


			Nhọ nồi


			Diospyros erientha champ


			Nho nghẹ





			38


			Nhội


			Bischofia trifolia Bl.


			Lội





			39


			Nọng heo


			Holoptelea integrifolia Pl.


			Chàm ổi.



Hôi





			40


			Phay


			Duabanga sonneratioides Ham.


			





			41


			Quao


			Doliohandrone rheedii Seen.


			





			42


			Quế


			Cinamomum cassia Bl.


			





			43


			Quế xây lan


			Cinamomum Zeylacicum Nees.


			





			44


			Ràng ràng đá


			Ormosia pinnata


			





			45


			Ràng ràng mít


			Ormosia balansae Drake


			





			46


			Ràng ràng mật


			Ormosia sp


			





			47


			Ràng ràng tía


			Ormosia sp.


			





			48


			Re


			Cinamomum albiflorum Nees.


			





			49


			Sâng


			Sapindus oocarpus Radlk.


			





			50


			Sấu


			Dracontomelum duperreanum Pierre


			





			51


			Sấu tía


			Sandorium indicum Cav.


			





			52


			Sồi


			Castanopsis fissa Rehd et Wils


			





			53


			Sồi phăng


			Quercus resinifera A.Chev.


			Giẻ phảng





			54


			Sồi vàng mép


			Castanopsis sp


			





			55


			Săng bóp


			Ehretia acuminata R.Br.


			Lá ráp





			56


			Trám hồng


			Canarium sp.


			Cà na





			57


			Tràm


			Melaleuca leucadendron Linn.


			





			58


			Thôi ba


			Alangium Chinensis Harms.


			





			59


			Thôi chanh


			Evodia meliaefolia Benth.


			





			60


			Thị rừng


			Diospyros rubra H.Lec.


			





			61


			Trín


			Schima Wallichii Choisy


			





			62


			Vẩy ốc


			Dalbengia sp.


			





			63


			Vàng rè


			Machilus trijuga


			Vàng danh





			64


			Vối thuốc


			Schima superba Gard et Champ.


			





			65


			Vù hương


			Cinamomum balansae H.Lec


			Gù hương





			66


			Xoan ta


			Melia azedarach Linn.


			





			67


			Xoan nhừ


			Spondias mangifera Wied.


			





			68


			Xoan đào


			Pygeum arboreum Endl. et Kurz


			








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm VI (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			69


			Xoan mộc


			Toona febrifuga Roen


			





			70


			Xương cá


			Canthium didynum Roxb.


			





			


			Nhóm VII


			


			





			1


			Cao su


			Hevea brasiliensis Pohl


			





			2


			Cả lồ


			Caryodapnnopsis tonkinensis


			





			3


			Cám


			Parinarium aunamensis Hance


			





			4


			Choai


			Terminalia bellirica roxb


			Bàng nhút





			5


			Chân chim


			Vitex parviflora Juss


			





			6


			Côm lá bạc


			Elaeocarpus nitentifolius Merr


			





			7


			Côm tầng


			Elaeocarpus dubius A.D.C


			





			8


			Dung nam


			Symplocos cochinchinensis Moore


			





			9


			Gáo vàng


			Adina sessifolia Hook


			





			10


			Giẻ bộp


			Castanopsis lecomtei Hickel et Camus


			





			11


			Giẻ trắng


			Quercus poilanei Hickel et Camus


			





			12


			Hồng rừng


			Diospyros Kaki Linn


			





			13


			Hoàng mang lá to


			Pterospermum lancaefolium Roxb


			





			14


			Hồng quân


			Flacourtia cataphracta Roxb


			Bồ quân, mùng quân





			15


			Lành ngạnh hôi


			Cratoxylon ligustrinum Bl


			Thành ngạnh hôi





			16


			Lọng bàng


			Dillenia heterosepala Finetet Gagnep


			





			17


			Lõi khoai


			


			





			18


			Me


			Tamarindus indica Linn


			Chua me





			19


			Mý


			Lysidica rhodostegia Hance


			





			20


			Mã


			Vitex glabrata R. Br


			





			21


			Mò cua


			Alstonia scholaris R.Br


			Mù cua, sữa





			22


			Ngát


			Gironniera subaequelis Planch


			





			23


			Phay vi


			Sarcocephalus orientalis Merr


			





			24


			Phổi bò


			Meliosma angustifolia Merr


			





			25


			Rù rì


			Calophyllum balansae Pitard


			





			26


			Răng vi


			Carallia sp


			





			27


			Săng máu


			Horfieldia amygdalina Warbg


			





			28


			Sảng


			Sterculia lanceolata Cavan


			Săng vè





			29


			Sâng mây


			


			





			30


			Sở bà


			Dillenia pantagyna Roxb


			





			31


			Sổ con quay


			Dillenia turbinata Gagnep


			





			32


			Sồi bộp


			Lithocarpus fissus Ocsted Var. tonlinensis H. et C


			





			33


			Sồi trắng


			Pasania hemiphaerica Hicket et Camus


			





			34


			Sui


			Antiaris toxicaria Lesch


			








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm VII (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			35


			Trám đen


			Canarium nigrum Engl


			





			36


			Trám trắng


			Canarium albrun Racusch


			





			37


			Táu muối


			Vatica fleuxyana tardieu


			





			38


			Thung


			Tetrameles nudiflora R. Br.


			





			39


			Tai nghé


			Hymenodictyon excelsum Wall


			Tai trâu





			40


			Thừng mực


			Wrightia annamensis


			





			41


			Thàn mát


			Millettia ichthyochtona Drake


			





			42


			Thầu tấu


			Aporosa microcalyx Hassh


			





			43


			Ưởi


			Storeulia lychnophlora Hance


			





			44


			Vang trứng


			Endospermum sinensis Benth


			





			45


			Vàng anh


			Saraca divers


			Hoàng anh





			46


			Xoan tây


			Delonix regia


			Phượng vĩ





			


			Nhóm VIII


			


			





			1


			Ba bét


			Mallotus cochinchinensis Lour


			





			2


			Ba soi


			Macaranga denticulata Muell-Arg


			





			3


			Bay thưa


			Sterculia thorelii Pierre


			





			4


			Bồ đề


			Styrax tonkinensis Pierre


			





			5


			Bồ hòn


			Sapindus mukorossi Gaertn


			





			6


			Bồ kết


			Gleditschia sinensis. Lam


			





			7


			Bông bạc


			Vernomia arborea Ham.


			





			8


			Bộp


			Ficus Championi


			Đa xanh





			9


			Bo


			Sterculia colorata Roxb


			





			10


			Bung bí


			Capparis grands


			





			11


			Chay


			Artocarpus tonkinensis A.Chev


			





			12


			Cóc


			Spondiaspinnata Kurz


			





			13


			Cơi


			Pterocarya tonkinensis Dode


			





			14


			Dâu da bắc


			Allospondias tonkinensis


			





			15


			Dâu da xoan


			Allospondias lakonensis Stapf


			





			16


			Dung giấy


			Symplocos laurina Wall


			Dung





			17


			Dàng


			Scheffera octophylla Hams


			





			18


			Duối rừng


			Coclodiscus musicatus


			





			19


			Đề


			Ficus religiosa Linn.


			





			20


			Đỏ ngọn


			Cratoxylon prunifolium Kurz.


			





			21


			Gáo


			Adina polycephala Benth


			





			22


			Gạo


			Bombax malabaricum D.C


			





			23


			Gòn


			Eriodendron anfractuosum D.C


			Bông gòn





			24


			Gioi


			Eugenia jambos Linn


			Roi,đào tiên





			25


			Hu


			Mallotus apelta Muell. Arg


			Thung





			26


			Hu lông


			Mallotus barbatus Muell. Arg


			








Phụ lục phân loại gỗ - Nhóm VIII (tiếp theo)



			Số TT


			Tên gỗ


			Tên khoa học


			Tên địa phương





			27


			Hu đay


			Trema orientalis Bl.


			





			28


			Lai rừng


			Aluerites moluccana Willd


			





			29


			Lai


			Alcurites fordii Hemsl


			





			30


			Lôi


			Crypeteronia paniculata


			





			31


			Mán đĩa


			Pithecolobium clyperia var acumianata Gagnep


			





			32


			Mán đĩa trâu


			Pithecolobium lucidum benth


			





			33


			Mốp


			Alstonia spathulata Blume


			





			34


			Muồng trắng


			Zenia insignis chun


			





			35


			Muồng gai


			Cassia arabica


			Muống mít





			36


			Nóng


			Sideroxylon sp


			





			37


			Núc nắc


			Oroxylum indicum Vent


			





			38


			Ngọc lan tây


			Cananga odorata Hook et Thor


			





			39


			Sung


			Ficus racemosa


			





			40


			Sồi bấc


			Sapium discolor Muell-Arg


			





			41


			So đũa


			Sesbania paludosa


			





			42


			Sang nước


			Heynea trijuga Roxb


			





			43


			Thanh thất


			Ailanthus malabarica D.C


			





			44


			Trẩu


			Aleurites montara willd.


			





			45


			Tung trắng


			Heteropanax fragans Hem.


			





			46


			Trôm


			Sterculia sp


			





			47


			Vông


			Erythrina indica Lam.


			








MỤC LỤC



			Mã hiệu


			Nội dung





			


			THUYẾT MINH





			


			CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG





			


			Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông





			11.10000


			Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông





			11.11000


			Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30





			11.12000


			Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 & PCB 40





			11.13000


			Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95





			


			Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác





			


			Định mức cấp phối vật liệu của công trình giao thông





			


			Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chống cho công tác bê tông





			11.30000


			Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đổ tại chỗ





			11.31000


			Định mức vật liệu ván khuôn gỗ





			11.32000


			Định mức vật liệu ván khuôn kim loại





			11.33000


			Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép công nghiệp





			11.34000


			Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim





			11.35000


			Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa





			11.40000


			Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn





			11.50000


			Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu, cầu công tác





			11.51000


			Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu





			11.52000


			Định mức vật liệu làm cầu công tác





			


			CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN





			


			Định mức cấp phối vật liệu cho các loại vữa xây, trát





			12.10100


			Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30





			12.10200


			Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB40





			12.10300


			Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát đặc biệt





			12.10400


			Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát bê tông nhẹ





			


			Định mức vật liệu dùng để xây





			12.21000


			Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung





			12.21100


			Xây các kết cấu bằng gạch (6,5x10,5x22)





			12.21200


			Xây các kết cấu bằng gạch (5x10x20); (4x8x19); (4,5x9x19)





			12.21300


			Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19)





			12.21400


			Xây các kết cấu bằng gạch rỗng (8,5x13x22); (10x13,5x22); (10x15x25)





			12.21500


			Xây tường bằng gạch thông gió





			12.22000


			Xây các kết cấu bằng gạch bê tông





			12.22100


			Xây tường bằng gạch bê tông





			12.23000


			Xây các kết cấu bằng gạch Silicát





			12.24000


			Xây các kết cấu bằng gạch chịu lửa





			12.25000


			Xây các kết cấu bằng đá





			12.25100


			Xây các kết cấu bằng đá hộc





			12.25200


			Xây các kết cấu bằng đá đẽo





			12.25300


			Xây các kết cấu bằng đá ong





			12.25400


			Xây các kết cấu bằng đá xanh miếng hình đa giác





			12.25500


			Xây các kết cấu bằng đá chẻ





			


			Định mức vật liệu các công tác hoàn thiện





			12.31000


			Định mức vật liệu công tác trát, láng





			12.31100


			Trát tường bằng vữa thông thường





			12.31200


			Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang





			12.31300


			Trát trụ xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang





			12.31400


			Trát các kết cấu khác





			12.31500


			Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ





			12.31600


			Láng bề mặt các kết cấu





			12.32000


			Định mức vật liệu công tác lát, ốp





			12.32100


			Lát gạch bề mặt các kết cấu





			12.32200


			Lát đá bề mặt các kết cấu





			12.32300


			Lát, ốp bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt





			12.32400


			Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu





			12.32500


			Ốp đá bề mặt các kết cấu





			12.32600


			Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác





			12.33000


			Định mức vật liệu công tác làm sàn, trần, vách ngăn, lợp mái, xây bờ nóc, bờ chảy





			12.33100


			Định mức vật liệu công tác làm sàn





			12.33200


			Định mức vật liệu công tác làm trần





			12.33300


			Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn





			12.33400


			Định mức vật liệu dùng để lợp mái





			12.33500


			Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy





			12.34000


			Định mức vật liệu công tác quét vôi, sơn bả





			12.34100


			Định mức vật liệu công tác quét vôi





			12.34200


			Định mức vật liệu công tác bả





			12.34300


			Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình





			12.34400


			Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ





			12.34500


			Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại





			12.34600


			Định mức vật liệu công tác sơn khác





			


			CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO





			13.10000


			Định mức vật liệu làm giàn giáo tre





			13.11000


			Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác





			13.12000


			Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ





			


			CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỖ





			


			Định mức vật liệu gia công vi kèo, giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác





			14.10000


			Định mức vật liệu gia công vì kèo





			14.20000


			Định mức vật liệu gia công giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác





			14.21000


			Định mức gia công giằng vì kèo gỗ





			14.22000


			Định mức gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng





			14.23000


			Định mức gia công giằng vì kèo sắt tròn





			14.24000


			Định mức gia công xà gồ, cầu phong gỗ





			14.25000


			Định mức gia công dầm gỗ





			14.26000


			Định mức gia công các kết cấu gỗ mặt cầu





			


			CHƯƠNG V: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỂ GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI





			15.10000


			Định mức vật liệu công tác gia công kim loại





			15.11000


			Định mức vật liệu công tác hàn





			15.11100


			Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát





			15.11200


			Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,V với góc vát 60º





			15.11300


			Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45º





			15.11400


			Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60º





			15.11500


			Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45º





			15.11600


			Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát





			15.11700


			Hàn hơi





			15.12000


			Định mức vật liệu công tác cắt kim loại





			15.12100


			Cắt thép tấm





			15.12200


			Cắt thép góc





			15.12300


			Cắt thép hình U (lòng máng)





			15.12400


			Cắt thép hình I





			15.12500


			Cắt thép vuông





			15.12600


			Cắt thép tròn





			15.12700


			Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày ≤ 10mm





			15.12800


			Cắt mũ đinh tán và bu lông





			15.12900


			Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn





			15.13000


			Hàn, buộc cốt thép, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông





			15.13100


			Gia công chi tiết chôn ngầm trong bê tông





			15.20000


			Định mức vật liệu dùng để sản xuất vì kèo thép





			15.21000


			Định mức vật liệu gia công vì kèo thép





			15.22000


			Định mức vật liệu gia công cột thép





			15.23000


			Định mức vật liệu gia công giằng mái, xà gồ





			


			CHƯƠNG VI: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN





			16.10000


			Định mức vật liệu dùng để bảo ôn





			16.20000


			Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt bề mặt nóng





			16.30000


			Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt chống gỉ 1m ống dẫn gas





			16.31000


			Dạng bọc cách nhiệt bình thường





			16.32000


			Dạng bọc cách nhiệt có gia cố





			16.33000


			Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều





			16.40000


			Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt hơi nước





			16.41000


			Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn





			16.42000


			Định mức vật liệu dùng để bọc cách thuỷ nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh





			16.51000


			Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm





			16.60000


			Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống





			16.70000


			Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng





			16.80000


			Định mức vật liệu dùng để sơn đường ống





			16.90000


			Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu kiện có mặt phẳng, mặt cong lớn





			


			CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC





			17.10000


			Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm





			17.20000


			Định mức vật liệu dùng làm khớp nối, khe co giãn





			


			PHẦN 3: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU





			21.1000


			Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công





			21.2000


			Định mức hao hụt vữa bê tông





			21.3000


			Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển





			21.4000


			Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công





			21.5000


			Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho





			


			PHỤ LỤC





			


			Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu





			


			Nhóm vật liệu không kim loại





			


			Nhóm vật liệu kim loại





			


			Quan hệ đơn vị đo đường kính ống








ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG



(Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



Phần I



THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG



1. Thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng



- Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn xây dựng ban hành tại Thông tư này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn xây dựng.



- Đối với dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng quy mô chi phí được quy định tại các bảng định mức ban hành kèm theo Thông tư này thì định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng xác định theo công thức sau:
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Trong đó:



+ Nt : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng theo quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính; đơn vị tính: tỉ lệ %;



+ Gt : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn; đơn vị tính: giá trị;



+ Ga : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận trên quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;



+ Gb : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;



+ Na : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng tương ứng với Ga; đơn vị tính: tỉ lệ %;



+ Nb : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng tương ứng với Gb; đơn vị tính: tỉ lệ %.



- Trường hợp dự án có quy mô chi phí (chi phí xây dựng và chi phí thiết bị) lớn hơn quy mô chi phí được quy định tại các bảng định mức ban hành kèm theo Thông tư này hoặc trường hợp do đặc thù riêng của dự án nếu chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này không đủ chi phí thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả dự án.



- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí lớn hơn quy mô chi phí được quy định tại các bảng định mức ban hành kèm theo Thông tư này hoặc trường hợp một số công việc tư vấn chưa có định mức chi phí ban hành thì chi phí tư vấn xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình quản lý dự án, tư vấn xây dựng, thi công xây dựng thì chi phí áp dụng BIM được bổ sung xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 50% tổng chi phí thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt được tính tương ứng cho dự án, công trình, gói thầu xác đ ịnh theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trong đó, chi phí bổ sung áp dụng BIM của một số công việc tư vấn như sau:



+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;



+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;



+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế FEED được xác định bằng dự toán chi phí nhưng không vượt quá 15% chi phí thiết kế FEED;



+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt của công trình có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng dự toán chi phí cho bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhưng không vượt quá 20% tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này;



+ Chi phí bổ sung áp dụng BIM khi thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt của công trình có yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công (không yêu cầu thiết kế kỹ thuật) được xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 20% chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình có yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công (không yêu cầu thiết kế kỹ thuật) xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.



- Trường hợp phải điều chỉnh thiết kế, thì chi phí áp dụng BIM điều chỉnh xác định theo dự toán nhưng không vượt quá 20% chi phí thiết kế phần điều chỉnh.



- Chi phí khảo sát xây dựng xác định theo hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



2. Kết cấu của tập định mức



Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng gồm 02 phần, cụ thể như sau:



- Phần I: Thuyết minh áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng;



- Phần II: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng gồm:



+ Chương I: Định mức chi phí quản lý dự án;



+ Chương II: Định mức chi phí tư vấn xây dựng.



3. Hướng dẫn áp dụng



Ngoài thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng nêu trên, tại Phần II Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức đối với từng công việc quản lý dự án và tư vấn xây dựng.



Phần II



ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG



Chương I



ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN



1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án



1.1. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án.



1.2. Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình xác định theo định mức tỷ lệ (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình.



1.3. Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn) theo quy định của Chính phủ xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 1,35. Chi phí quản lý dự án của dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án gồm các công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau thì xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 1,1.



1.4 Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp phù hợp để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án quy định tại Điều 48 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng của Chính phủ thì chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.



1.5. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% tổng chi phí xây dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt thì điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án với hệ số k = 0,8.



1.6. Trường hợp dự án được quản lý theo từng dự án thành phần, dự án thành phần độc lập hoặc được phân kỳ đầu tư để quản lý, tổ chức thực hiện thì chi phí quản lý dự án xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần, dự án thành phần độc lập.



1.7. Chi phí quản lý dự án xác định theo công thức sau:
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Trong đó:



- Cqlda: Chi phí quản lý dự án; đơn vị tính: giá trị;



- Cxd+tb: Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án; đơn vị tính: giá trị;



- Nt: Định mức chi phí quản lý dự án ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %;



- ki: Hệ số điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án;



- n: Các hệ số điều chỉnh.



2. Định mức chi phí



Bảng 1.1: Định mức chi phí quản lý dự án



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 10


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			10.000


			20.000


			≥30.000





			1


			Công trình dân dụng


			3,446


			2,923


			2,610


			2,017


			1,886


			1,514


			1,239


			0,958


			0,711


			0,510


			0,381


			0,305





			2


			Công trình công nghiệp


			3,557


			3,018


			2,694


			2,082


			1,947


			1,564


			1,279


			1,103


			0,734


			0,527


			0,393


			0,314





			3


			Công trình giao thông


			3,024


			2,566


			2,292


			1,771


			1,655


			1,329


			1,088


			0,937


			0,624


			0,448


			0,335


			0,268





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			3,263


			2,769


			2,473


			1,910


			1,786


			1,434


			1,174


			1,012


			0,674


			0,484


			0,361


			0,289





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			2,901


			2,461


			2,198


			1,593


			1,560


			1,275


			1,071


			0,899


			0,599


			0,429


			0,321


			0,257








Hướng dẫn áp dụng:



- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí dự phòng.



- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí để chủ đầu tư trực tiếp thực hiện công việc thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt và thẩm định dự toán xây dựng. Chi phí để chủ đầu tư trực tiếp thẩm định các công việc trên xác định bằng 80% chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư này và bổ sung thêm vào nguồn chi phí quản lý dự án.



- Chi phí quản lý dự án của dự án xây dựng công trình hàng không xác định theo định mức chi phí của loại công trình dân dụng.



Chương II



ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN XÂY DỰNG



1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn xây dựng



1.1. Chi phí tư vấn xây dựng (gọi tắt là chi phí tư vấn) xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.



1.2. Chi phí tư vấn xác định theo loại công trình; cấp công trình. Chi phí tư vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo định mức chi phí tư vấn của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, phục vụ nông nghiệp và môi trường tương ứng. Chi phí tư vấn của công trình hàng không (trừ khu bay) xác định theo định mức chi phí của loại công trình dân dụng.



1.3. Chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này chưa bao gồm chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng lập dự toán nhưng tối đa không quá 15% chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này.



1.4. Trường hợp phải lập thêm hồ sơ tư vấn theo thông lệ quốc tế; hoặc lập các báo cáo riêng theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với các dự án vay vốn nước ngoài thì chi phí cho các công việc trên được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung yêu cầu của từng công việc.



1.5. Trường hợp áp dụng đồng thời các hệ số điều chỉnh định mức chi phí tư vấn thì nhân các hệ số điều chỉnh với định mức chi phí tư vấn.



1.6. Trường hợp thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một số công việc tư vấn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thì chi phí thuê cá nhân, tổ chức tư vấn xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện.



2. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập Báo cáo đ ề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật



2.1. Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại Bảng 2.1. kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.



2.2. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.2 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện. 



2.3. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.3. kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).



2.4. Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.4. kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.



2.5. Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) xác định như sau:



a) Chi phí lập đề xuất dự án nhóm A, B xác định bằng 40% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này.



b) Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án nhóm C xác định bằng 80% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này.



2.6. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án quan trọng quốc gia điều chỉnh với hệ số k = 1,1.



2.7. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của một số dự án điều chỉnh như sau:



a) Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với công trình hiện có: k = 1,15.



b) Dự án đầu tư gồm nhiều công trình riêng biệt xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên: k = 1,1.



c) Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: k = 0,8.



d) Sử dụng thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,8.



2.8. Chi phí điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



2.8. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật



Bảng 2.1: Định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 15


			50


			100


			500


			800


			1.000


			1.500


			2.300


			3.000


			4.000


			4.600





			1


			Công trình dân dụng


			0,301


			0,169


			0,108


			0,045


			0,041


			0,039


			0,036


			0,032


			0,029


			0,024


			0,021





			2


			Công trình công



nghiệp


			0,341


			0,198


			0,132


			0,073


			0,067


			0,063


			0,056


			0,048


			0,041


			0,031


			0,027





			3


			Công trình giao thông


			0,165


			0,100


			0,071


			0,028


			0,026


			0,025


			0,023


			0,021


			0,019


			0,017


			0,015





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,226


			0,137


			0,086


			0,038


			0,035


			0,033


			0,030


			0,027


			0,024


			0,021


			0,018





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,172


			0,105


			0,073


			0,030


			0,027


			0,026


			0,024


			0,021


			0,018


			0,015


			0,014








Hướng dẫn áp dụng:



- Chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo định mức ban hành tại Bảng 2.1 phải phù hợp với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại Luật Đầu tư công.



- Trường hợp đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì chi phí thực hiện được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, phạm vi công việc cần thực hiện nhưng không vượt 80% chi phí xác định theo định mức tại Bảng 2.1



Bảng 2.2: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 15


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			10.000


			20.000


			≥30.000





			1


			Công trình dân dụng


			0,668


			0,503


			0,376


			0,240


			0,161


			0,100


			0,086


			0,073


			0,050


			0,040


			0,026


			0,022





			2


			Công trình công nghiệp


			0,757


			0,612


			0,441


			0,294


			0,206


			0,163


			0,141


			0,110


			0,074


			0,057


			0,034


			0,027





			3


			Công trình giao thông


			0,413


			0,345


			0,251


			0,177


			0,108


			0,071


			0,062


			0,053


			0,036


			0,029


			0,019


			0,016





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,566


			0,472


			0,343


			0,216


			0,144


			0,096


			0,082


			0,070


			0,048


			0,039


			0,025


			0,021





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,431


			0,360


			0,262


			0,183


			0,112


			0,074


			0,065


			0,055


			0,038


			0,030


			0,020


			0,017








Bảng 2.3: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 15


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			10.000


			20.000


			≥30.000





			1


			Công trình dân dụng


			1,114


			0,914


			0,751


			0,534


			0,402


			0,287


			0,246


			0,209


			0,167


			0,134


			0,102


			0,086





			2


			Công trình công nghiệp


			1,261


			1,112


			0,882


			0,654


			0,515


			0,466


			0,404


			0,315


			0,248


			0,189


			0,135


			0,107





			3


			Công trình giao thông


			0,689


			0,628


			0,501


			0,393


			0,271


			0,203


			0,177


			0,151


			0,120


			0,097


			0,075


			0,063





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,943


			0,858


			0,685


			0,480


			0,361


			0,273


			0,234


			0,201


			0,161


			0,129


			0,100


			0,084





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,719


			0,654


			0,524


			0,407


			0,280


			0,211


			0,185


			0,158


			0,127


			0,101


			0,078


			0,065








Hướng dẫn áp dụng:



- Trường hợp người quyết định đầu tư quyết định sử dụng thiết kế FEED thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi thì chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.3 điều chỉnh với hệ số 0,6 và bổ sung chi phí thiết kế FEED (xác định bằng 70% chi phí thiết kế kỹ thuật).



- Trường hợp người quyết định đầu tư quyết định sử dụng thiết kế kỹ thuật thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi thì chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.3 điều chỉnh với hệ số 0,6 và bổ sung chi phí thiết kế kỹ thuật.



Bảng 2.4: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật



Định mức tỷ lệ phần trăm (%) tại bảng 2.4. kèm theo Thông tư này áp dụng cho các Dự án có tổng mức đầu tư không quá 40 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất).



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 1


			3


			7


			15


			20


			40





			1


			Công trình dân dụng


			6,5


			4,7


			4,2


			3,6


			2,9


			2,4





			2


			Công trình công nghiệp


			6,7


			4,8


			4,3


			3,8


			3,2


			2,5





			3


			Công trình giao thông


			5,4


			3,6


			3,0


			2,9


			2,7


			2,1





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			6,2


			4,4


			3,9


			3,6


			3,1


			2,4





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			5,8


			4,2


			3,4


			3,0


			2,8


			2,2








Bảng 2.5: Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật



Định mức tỷ lệ phần trăm (%) tại bảng 2.5 kèm theo Thông tư này áp dụng cho Dự án sửa chữa nhằm mục đích bảo trì có quy mô nhóm C.



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 1


			3


			5


			10


			20


			50


			100


			150


			200


			240





			1


			Công trình dân dụng


			5,31


			3,96


			3,87


			3,41


			2,70


			1,98


			1,80


			1,73


			1,65


			1,62





			2


			Công trình công nghiệp


			5,49


			4,07


			3,96


			3,48


			3,00


			2,03


			1,85


			1,77


			1,70


			1,67





			3


			Công trình giao thông


			4,23


			2,88


			2,85


			2,58


			2,49


			1,64


			1,49


			1,43


			1,31


			1,29





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			4,95


			3,60


			3,53


			3,12


			2,75


			1,85


			1,65


			1,56


			1,49


			1,44





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			4,37


			3,17


			3,09


			2,72


			2,55


			1,73


			1,56


			1,47


			1,40


			1,37








Hướng dẫn áp dụng:



- Đối với trường hợp lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị có chi phí xây dựng (không bao gồm chi phí thiết bị) dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 20 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư) thì xác định bằng cách lập dự toán chi phí phù hợp với nội dung, khối lượng và thời gian thực hiện công việc.



Bảng 2.6: Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật



Định mức tỷ lệ phần trăm (%) tại bảng 2.6. kèm theo Thông tư này áp dụng cho dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa.



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 1


			3


			5


			10


			20


			50


			100


			150


			200


			240





			1


			Công trình giao thông


			2,82


			1,92


			1,90


			1,72


			1,66


			1,09


			0,99


			0,95


			0,87


			0,86








Hướng dẫn áp dụng:



- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.4, 2.5 và 2.6 kèm theo Thông tư này (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng.



3. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng



3.1. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này để hoàn thành các công việc thiết kế gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự toán xây dựng, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.



3.2. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng 2.7 đến bảng 2.16 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau khi dự án được phê duyệt theo từng gói thầu xây dựng.



3.3. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo công thức sau:
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Trong đó:



- Ctk: Chi phí thiết kế xây dựng; đơn vị tính: giá trị;



- Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;



- Nt: Định mức chi phí thiết kế ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %;



- ki: Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế;



- n: Các hệ số điều chỉnh.



3.4. Chi phí thiết kế xây dựng tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này đã bao gồm chi phí lập dự toán xây dựng, chi phí lập dự toán xây dựng bằng 12% của chi phí thiết kế xây dựng.



3.5. Định mức chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh trong các trường hợp sau:



a) Công trình sửa chữa hoặc công trình cải tạo hoặc công trình nâng cấp hoặc công trình mở rộng:



- Thiết kế sửa chữa hoặc cải tạo hoặc nâng cấp:



+ Trường hợp thiết kế không thay đổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1;



+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực (không gồm móng công trình) của công trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, bổ sung thiết bị: k = 1,2;



+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực và móng công trình hoặc hạng mục công trình: k =1,3;



- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có: k = 1,15.



b) Thiết kế xây dựng công trình xây dựng trên biển, công trình ngoài hải đảo, thiết kế dây chuyền công nghệ có hệ thống điều khiển tự động hóa SCADA (System Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15.



c) Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế, chi phí thiết kế xác định theo công thức sau:



Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)            (4)



Trong đó:



- Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;



- Nt: Định mức chi phí thiết kế ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %;



- k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế do:



+ Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình: Công trình thứ nhất: k = 0,36; công trình thứ hai trở đi: k = 0,18;



+ Thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: Công trình thứ nhất: k = 1 (không điều chỉnh); công trình thứ hai: k = 0,36; công trình thứ ba trở đi: k = 0,18;



- 0,1: Chi phí giám sát tác giả (10%).



3.6. Khi đã áp dụng hệ số điều chỉnh định mức thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình tại khoản 3.11 đến khoản 3.15 thì không áp dụng hệ số điều chỉnh định mức sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3.5 nêu trên.



3.7. Khi cần phải thiết kế riêng phần san nền của dự án khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới thì chi phí thiết kế san nền của các dự án nêu trên tính bằng 40% định mức chi phí thiết kế công trình giao thông cấp IV.



3.8. Trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thiết kế thì chi phí quản lý của tổng thầu thiết kế được trích từ chi phí thiết kế của các nhà thầu phụ trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên.



3.9. Định mức chi phí thiết kế xây dựng chưa gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:



a) Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;



b) Đưa tim, mốc thiết kế công trình ra thực địa;



c) Đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng;



d) Thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình;



đ) Thiết kế chế tạo thiết bị (trừ thiết kế thiết bị cơ khí ban hành tại bảng TL1 kèm theo Thông tư này);



e) Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh của tòa nhà;



f) Thiết kế nội thất;



g) Lựa chọn phương án tiết kiệm năng lượng đối với thiết kế xây dựng công trình;



h) Làm mô hình hoặc thí nghiệm mô hình thủy lực công trình;



i) Mô tả địa chất trong quá trình xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi;



k) Lập báo cáo tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường;



l) Lập báo cáo đánh giá động đất công trình (theo yêu cầu phải lập báo cáo riêng);



m) Lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);



n) Mua bản quyền thiết kế.



Chi phí để thực hiện các công việc nêu trên xác định theo các văn bản hướng dẫn tương ứng hoặc xác định bằng lập dự toán chi phí.



3.10. Chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh, chi phí lập dự toán xây dựng điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



3.11. Định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng



a) Bảng định mức:



Bảng 2.7: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,61


			0,55


			0,50


			0,44


			-





			8.000


			0,68


			0,61


			0,55


			0,48


			-





			5.000


			0,89


			0,80


			0,73


			0,64


			-





			2.000


			1,16


			1,05


			0,94


			0,83


			-





			1.000


			1,36


			1,22


			1,11


			0,98


			-





			500


			1,65


			1,50


			1,37


			1,21


			0,89





			200


			1,96


			1,78


			1,62


			1,43


			1,06





			100


			2,15


			1,94


			1,77


			1,57


			1,30





			50


			2,36


			2,14


			1,96


			1,74


			1,48





			20


			2,81


			2,55


			2,33


			2,07


			1,81





			≤ 10


			3,22


			2,93


			2,67


			2,36


			2,07








Bảng 2.8: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng không yêu cầu thiết kế kỹ thuật



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,91


			0,80


			0,72


			0,63


			-





			8.000


			0,99


			0,90


			0,82


			0,72


			-





			5.000


			1,28


			1,16


			1,06


			0,94


			-





			2.000


			1,65


			1,51


			1,36


			1,20


			-





			1.000


			1,93


			1,76


			1,61


			1,43


			-





			500


			2,39


			2,17


			1,98


			1,75


			1,30





			200


			2,83


			2,57


			2,34


			2,07


			1,51





			100


			3,10


			2,82


			2,54


			2,25


			1,86





			50


			3,41


			3,10


			2,80


			2,48


			2,12





			20


			4,05


			3,66


			3,33


			2,95


			2,55





			≤ 10


			4,66


			4,22


			3,85


			3,41


			2,92








b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng:



- Chi phí thiết kế xây dựng công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.7 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.7 kèm theo Thông tư này;



- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công không yêu cầu thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.8 kèm theo Thông tư này;



- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình dân dụng điều chỉnh với hệ số k = 1,2 gồm: Sân vận động quốc gia, sân thi đấu quốc gia; nhà thi đấu thể thao quốc gia; Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày quốc gia; Trụ sở làm việc của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và cấp hành chính tương đương;



- Trường hợp công trình dân dụng có chi phí thiết bị công trình ≥ 50% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán công trình thì chi phí thiết kế công trình dân dụng này xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại bảng 2.7 hoặc bảng 2.8 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) cộng định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại bảng DD1 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng).


Bảng DD1



			Chi phí thiết bị (tỷ đồng)


			≤ 5


			15


			25


			50


			100


			200


			500


			1.000


			3.000





			Tỷ lệ %


			0,60


			0,50


			0,45


			0,40


			0,36


			0,33


			0,28


			0,22


			0,16








3.12. Định mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp



a) Bảng định mức:



Bảng 2.9: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,70


			0,58


			0,48


			0,42


			-





			8.000


			0,79


			0,65


			0,53


			0,47


			-





			5.000


			0,97


			0,80


			0,66


			0,58


			-





			2.000


			1,30


			1,09


			0,90


			0,79


			-





			1.000


			1,54


			1,28


			1,05


			0,93


			-





			500


			1,76


			1,46


			1,20


			1,06


			0,83





			200


			1,92


			1,60


			1,32


			1,17


			0,98





			100


			2,13


			1,77


			1,46


			1,27


			1,14





			50


			2,34


			1,93


			1,59


			1,40


			1,24





			20


			2,73


			2,27


			1,86


			1,65


			1,47





			≤ 10


			2,96


			2,47


			2,03


			1,78


			1,59








Bảng 2.10: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp không yêu cầu thiết kế kỹ thuật



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			1,04


			0,88


			0,72


			0,64


			-





			8.000


			1,21


			1,02


			0,82


			0,72


			-





			5.000


			1,52


			1,26


			1,04


			0,91


			-





			2.000


			2,03


			1,70


			1,42


			1,25


			-





			1.000


			2,40


			2,01


			1,66


			1,47


			-





			500


			2,75


			2,28


			1,90


			1,68


			1,22





			200


			3,01


			2,50


			2,03


			1,79


			1,47





			100


			3,32


			2,77


			2,24


			1,99


			1,72





			50


			3,66


			3,02


			2,43


			2,16


			1,89





			20


			4,27


			3,57


			2,90


			2,57


			2,25





			≤ 10


			4,70


			3,87


			3,13


			2,78


			2,46








b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp:



- Chi phí thiết kế xây dựng công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.9 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 60% theo định mức ban hành tại bảng 2.9 kèm theo Thông tư này.



- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình công nghiệp không yêu cầu thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.10 kèm theo Thông tư này.



- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình công nghiệp sau điều chỉnh với các hệ số:



+ Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản:



● Công trình mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên: cấp II: k = 1,2; cấp III: k = 1,35.



● Công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò, nhà máy sàng tuyển than, nhà máy tuyển/làm giàu quặng: cấp I: k =1,2; cấp II: k = 1,45; cấp III: k = 1,6.



● Định mức chi phí thiết kế quy định cho thiết kế công trình khai thác than quặng theo lò bằng. Trường hợp thiết kế công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò khai thông bằng giếng nghiêng: điều chỉnh với hệ số k =1,3. Trường hợp thiết kế công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò khai thông bằng giếng đứng: điều chỉnh với hệ số k =1,5.



● Định mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên: điều chỉnh với hệ số k = 3,0; đối với thiết kế mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò: điều chỉnh với hệ số k = 1,5; đối với công trình nhà máy sàng tuyển than, nhà máy tuyển/làm giàu quặng: điều chỉnh với hệ số k = 1,2.



+ Định mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, mở rộng trạm biến áp, định mức chi phí thiết kế tính như hướng dẫn đối với công trình xây dựng mới và điều chỉnh với các hệ số: cấp đặc biệt: k = 1,1; cấp I: k = 1,3; các cấp còn lại: k = 1,5.



+ Công trình nhiệt điện: cấp đặc biệt: k = 0,8; cấp I: k = 0,95; cấp II: k = 1,15; cấp III: k= 1,3.



+ Công trình thủy điện: cấp đặc biệt: k = 1,0; cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,44; cấp III, cấp IV: k = 1,59.



+ Công trình trạm biến áp: cấp đặc biệt: k = 1,95; cấp I, cấp II: k = 2,03; cấp III, cấp IV: k = 2,15.



+ Công trình đường dây (trên không): cấp đặc biệt: k = 0,64; cấp I: k = 0,76; cấp II: k = 0,85; cấp III, cấp IV: k = 0,93.



+ Định mức chi phí đường dây ≥ 2 mạch, đường dây phân pha đôi áp dụng theo định mức của đường dây tải điện trên không cùng cấp điện áp và điều chỉnh với hệ số sau: đường dây từ 2 đến 4 mạch: k =1,1; đường dây > 4 mạch: k = 1,2; đường dây phân pha, cấp điện áp 220KV÷500KV: k = 1,1; đường dây có nhiều cấp điện áp từ 35KV trở lên: k = 1,2.



+ Định mức chi phí thiết kế các công trình trạm cắt, trạm tụ bù, trạm đo đếm với cấp điện áp ≤ 35kV áp dụng như định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp có cùng cấp điện áp.



+ Định mức chi phí thiết kế trạm bù có cấp điện áp 500kV tính như định mức chi phí thiết kế trạm biến áp có cùng cấp điện áp.



+ Trạm biến áp dạng kín - trạm GIS, cấp điện áp đến 220KV: điều chỉnh với hệ số k = 1,35 so với định mức tỷ lệ chi phí thiết kế của trạm biến áp thông thường cùng cấp điện áp.



+ Trạm biến áp dạng hợp bộ - trạm Compact, cấp điện áp đến 220KV: điều chỉnh với hệ số k = 1,2 so với định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp thông thường cùng cấp điện áp.



+ Khi thiết kế khoảng vượt tuyến của đường dây tải điện có yêu cầu phải có thiết kế riêng: điều chỉnh với hệ số k = 1,2 của phần vượt tuyến.



+ Công trình nhà máy sản xuất clinker, xi măng: cấp I: k=1,2; cấp II: k=1,42.



+ Công trình sản xuất sản phẩm hóa chất:



● Hóa chất cơ bản; hóa chất nguy hiểm độc hại; hóa chất vô cơ, hữu cơ; hóa chất công nghiệp khác: cấp I: k=1,2; cấp II: k=1,43.



● Công trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm: cấp I: k=1,0; cấp II: k=1,2; cấp III: k=1,34;


● Công trình sản xuất phân bón đơn, phức hợp: cấp I: k=1,2; cấp II: k = 1,35; cấp III: k = 1,5;



+ Công trình kho xăng dầu: cấp đặc biệt: k=1,0; cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,36; cấp III: k = 1,5;



+ Công trình kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết nạp khí hóa lỏng: cấp đặc biệt k=1,0; cấp I: k = 1,18; cấp II: k= 1,36.



- Định mức chi phí thiết kế công trình cáp ngầm không yêu cầu thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại bảng CN1 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng). Trường hợp công trình cáp ngầm có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số k= 1,15.



Bảng CN1



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí XD và TB (tỷ đồng)



Cấp điện áp


			≤ 5


			15


			25


			50


			100


			200


			500





			Cáp ngầm điện áp < 6KV


			1,70


			1,40


			1,30


			1,20


			1,10


			0,95


			0,85





			Cáp ngầm điện áp 6 ÷ 110KV


			1,90


			1,60


			1,45


			1,30


			1,20


			1,05


			0,95





			Cáp ngầm điện áp 220KV


			1,65


			1,43


			1,27


			1,16


			1,05


			0,94


			0,83








- Trường hợp công trình sản xuất sản phẩm hóa chất; khai thác than; quặng; xi măng, clinker và công trình trạm biến áp có chi phí thiết bị ≥ 50% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thiết kế các công trình này xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại bảng 2.9 hoặc bảng 2.10 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) cộng định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại bảng CN2 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng).



Bảng CN2



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Công trình


			Chi phí thiết bị (tỷ đồng)





			


			


			≤ 5


			15


			25


			50


			100


			200


			500


			1.000


			3.000





			1


			Công trình hóa chất


			1,10


			1,00


			0,90


			0,85


			0,80


			0,70


			0,60


			0,55


			0,45





			2


			Công trình khai thác than, quặng (mỏ vật liệu):


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Mỏ lộ thiên


			0,95


			0,85


			0,80


			0,75


			0,70


			0,60


			0,55


			0,50


			0,40





			


			- Mỏ hầm lò


			1,15


			1,00


			0,95


			0,90


			0,80


			0,75


			0,65


			0,60


			0,50





			3


			Công trình sản xuất xi măng, clinker


			-


			-


			-


			1,15


			1,10


			1,05


			1,01


			0,96


			0,80





			4


			Công trình trạm biến áp


			0,73


			0,65


			0,56


			0,51


			0,48


			0,42


			0,37


			0,34


			0,30








- Chi phí thiết kế công trình điện hạt nhân xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



3.13. Định mức chi phí thiết kế công trình giao thông



a) Bảng định mức:



Bảng 2.11: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,45


			0,28


			0,25


			0,21


			-





			8.000


			0,51


			0,34


			0,29


			0,25


			-





			5.000


			0,68


			0,44


			0,39


			0,32


			-





			2.000


			0,92


			0,58


			0,51


			0,43


			-





			1.000


			1,08


			0,68


			0,60


			0,48


			0,43





			500


			1,24


			0,81


			0,70


			0,58


			0,49





			200


			1,36


			0,95


			0,77


			0,68


			0,59





			100


			1,50


			1,05


			0,84


			0,74


			0,69





			50


			1,68


			1,13


			0,92


			0,81


			0,76





			20


			1,92


			1,39


			1,08


			0,93


			0,87





			≤ 10


			2,05


			1,44


			1,19


			1,05


			0,95








Bảng 2.12: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình giao thông không yêu cầu thiết kế kỹ thuật



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,66


			0,49


			0,36


			0,29


			-





			8.000


			0,75


			0,61


			0,42


			0,33


			-





			5.000


			1,02


			0,79


			0,56


			0,45


			-





			2.000


			1,32


			1,03


			0,72


			0,59


			-





			1.000


			1,52


			1,21


			0,85


			0,70


			-





			500


			1,78


			1,38


			1,01


			0,82


			0,71





			200


			1,95


			1,51


			1,10


			0,97


			0,83





			100


			2,15


			1,67


			1,20


			1,06


			0,98





			50


			2,36


			1,83


			1,32


			1,17


			1,08





			20


			2,76


			2,15


			1,55


			1,37


			1,26





			≤ 10


			3,01


			2,27


			1,67


			1,48


			1,37








b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình giao thông:



- Chi phí thiết kế xây dựng công trình giao thông có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.11 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.11 kèm theo Thông tư này.



- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông không yêu cầu thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.12 kèm theo Thông tư này.



- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình giao thông điều chỉnh với các hệ số sau:



+ Công trình hầm, bán hầm, nút giao khác mức: cấp đặc biệt: k=1,3; cấp I: k = 1,5; cấp II: k = 1,65; cấp III, cấp IV: k = 1,86



+ Công trình cải tạo, sửa chữa đường sắt, cầu đường sắt: k = 1,5. Trường hợp chi phí xây dựng cải tạo, sửa chữa đối với công trình cầu đường sắt và công trình đường giao của đường sắt có giá trị ≤ 1 tỷ đồng: k = 3,3;



+ Công trình khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay): cấp đặc biệt: k = 1,35; cấp I: k = 1,56.



- Chi phí thiết kế công trình hàng không (trừ khu bay) áp dụng theo định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng (ban hành tại bảng 2.7 và bảng 2.8 kèm theo Thông tư này). Riêng chi phí thiết kế công trình nhà ga hàng không áp dụng theo định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.



3.14. Định mức chi phí thiết kế công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường



a) Bảng định mức:



Bảng 2.13: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,58


			0,52


			0,42


			0,37


			-





			8.000


			0,66


			0,59


			0,49


			0,43


			-





			5.000


			0,85


			0,77


			0,67


			0,59


			-





			2.000


			1,13


			1,02


			0,87


			0,77


			-





			1.000


			1,30


			1,17


			1,05


			0,90


			0,64





			500


			1,54


			1,39


			1,22


			1,06


			0,80





			200


			1,83


			1,66


			1,51


			1,24


			1,01





			100


			1,98


			1,78


			1,61


			1,43


			1,12





			50


			2,20


			1,99


			1,80


			1,60


			1,27





			20


			2,60


			2,36


			2,14


			1,90


			1,52





			≤ 10


			2,98


			2,70


			2,48


			2,20


			1,74








Bảng 2.14: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường không yêu cầu thiết kế kỹ thuật



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,83


			0,74


			0,58


			0,51


			-





			8.000


			0,95


			0,85


			0,69


			0,60


			-





			5.000


			1,22


			1,10


			0,96


			0,83


			-





			2.000


			1,58


			1,43


			1,25


			1,10


			-





			1.000


			1,87


			1,69


			1,48


			1,29


			-





			500


			2,21


			2,00


			1,73


			1,52


			1,14





			200


			2,60


			2,36


			2,15


			1,79


			1,41





			100


			2,85


			2,57


			2,34


			2,07


			1,61





			50


			3,17


			2,87


			2,62


			2,31


			1,82





			20


			3,75


			3,40


			3,11


			2,76


			2,19





			≤ 10


			4,29


			3,89


			3,53


			3,13


			2,48








b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường:



- Chi phí thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.13 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.13 kèm theo Thông tư này.



- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường không yêu cầu thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.14 kèm theo Thông tư này.



- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường điều chỉnh với các hệ số sau:



+ Thiết kế cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường: k= 1,5.



+ Thiết kế khoan phụt xử lý nền và thân công trình thủy lợi thuộc loại nào thì tính như trị số định mức quy định cho công trình thủy lợi loại đó, nhưng tính theo chi phí xây dựng của phần khoan phụt.



+ Kênh dẫn dòng, tuyến ống dẫn dòng: k = 0,8.



+ Đường hầm thủy công, tuy nen dẫn dòng, cống dẫn dòng: k = 1,1.



+ Thiết kế nạo vét: kênh mương thủy lợi, kênh tưới, kênh tiêu k = 0,8 của định mức chi phí thiết kế công trình thủy lợi cấp IV có yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công không yêu cầu thiết kế kỹ thuật.



+ Công trình đập, tràn xả lũ, tường chắn, kè thuộc công trình đầu mối thủy lợi: cấp đặc biệt: k = 1,0; cấp I: k = 1,1; cấp II: k = 1,2; cấp III, cấp IV: k = 1,35.



- Đối với công trình thủy lợi có yêu cầu thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí (cửa van, thiết bị đóng mở, lưới chắn rác, thiết bị thả phai, …) thì chi phí thiết kế thiết bị cơ khí xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thiết bị ban hành tại bảng TL1 kèm theo Thông tư này như sau:



Bảng TL1



			Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT), (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt và cấp I


			Cấp II, cấp III và cấp IV





			500


			0,75


			0,62





			200


			0,89


			0,74





			100


			1,07


			0,90





			50


			1,42


			1,23





			20


			1,46


			1,29





			5


			2,53


			2,26





			≤ 2


			2,89


			2,58








3.15. Định mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật



a) Bảng định mức:



Bảng 2.15: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,43


			0,33


			0,29


			0,25


			-





			8.000


			0,48


			0,39


			0,34


			0,29


			-





			5.000


			0,61


			0,53


			0,47


			0,41


			-





			2.000


			0,83


			0,75


			0,66


			0,56


			-





			1.000


			0,97


			0,90


			0,78


			0,70


			0,58





			500


			1,14


			1,04


			0,91


			0,80


			0,70





			200


			1,36


			1,28


			1,13


			0,97


			0,80





			100


			1,48


			1,38


			1,22


			1,07


			0,92





			50


			1,63


			1,53


			1,36


			1,19


			1,01





			20


			1,94


			1,83


			1,62


			1,39


			1,23





			≤ 10


			2,22


			2,09


			1,86


			1,62


			1,45








Bảng 2.16: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình hạ tầng kỹ thuật không yêu cầu thiết kế kỹ thuật



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)


			Cấp công trình





			


			Cấp đặc biệt


			Cấp I


			Cấp II


			Cấp III


			Cấp IV





			≥10.000


			0,63


			0,49


			0,43


			0,36


			-





			8.000


			0,70


			0,58


			0,51


			0,44


			-





			5.000


			0,90


			0,79


			0,70


			0,61


			-





			2.000


			1,19


			1,07


			0,92


			0,81


			-





			1.000


			1,39


			1,28


			1,14


			1,02


			-





			500


			1,64


			1,49


			1,32


			1,16


			0,98





			200


			1,95


			1,82


			1,58


			1,39


			1,15





			100


			2,13


			1,99


			1,77


			1,55


			1,35





			50


			2,35


			2,21


			1,97


			1,72


			1,49





			20


			2,79


			2,63


			2,33


			2,01


			1,76





			≤ 10


			3,23


			3,01


			2,68


			2,36


			2,07








b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật:



- Chi phí thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.15 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.15 kèm theo Thông tư này.



- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật không yêu cầu thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.16 kèm theo Thông tư này.



- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh với các hệ số:



+ Công trình nhà máy nước; xử lý nước sạch; trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (không bao gồm đường ống): cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,3; cấp III: k= 1,44;



+ Công trình trạm bơm nước mưa; xử lý nước thải; trạm bơm nước thải (không bao gồm đường ống); xử lý bùn; xử lý chất thải rắn: cấp đặc biệt: k=1,0; cấp I: k = 1,15; cấp II: k = 1,25; cấp III, cấp IV: k = 1,35;



+ Công trình đường ống cấp nước, cống thoát nước: k = 1,2;



+ Đường ống cấp nước vượt sông: k = 1,2 của phần vượt sông.



- Định mức chi phí thiết kế của công trình dạng cột, trụ, tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình điều chỉnh với các hệ số k = 1,2.



- Định mức chi phí thiết kế công trình Thông tin - Truyền thông ban hành tại bảng HTKT1 kèm theo Thông tư này:



Bảng HTKT1



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			≤ 5


			10


			15


			25


			50


			100


			200


			500





			Công trình truyền dẫn cáp treo, cáp chôn trực tiếp


			1,83


			1,40


			1,30


			1,10


			0,95


			0,80


			0,70


			0,60





			Công trình tuyến cáp chôn qua sông


			1,90


			1,50


			1,40


			1,30


			1,10


			1,00


			0,90


			0,70





			Công trình hào kỹ thuật, cống cáp ngầm


			2,10


			1,60


			1,50


			1,35


			1,15


			1,05


			0,95


			0,80








+ Định mức chi phí thiết kế công trình Thông tin - Truyền thông ở bảng HTKT1 kèm theo Thông tư này áp dụng cho công trình cấp III, đối với công trình cấp IV điều chỉnh với hệ số: k = 0,9.


+ Định mức chi phí thiết kế công trình tín hiệu và lắp đặt máy thông tin đường sắt, công trình thông tin điện lực áp dụng định mức ban hành tại bảng HTKT1 kèm theo Thông tư này. Đối với trường hợp chi phí xây dựng và thiết bị ≤ 1 tỷ đồng thì định mức chi phí thiết kế điều chỉnh với hệ số k = 1,3.



- Định mức chi phí thiết kế công trình máy thông tin ban hành tại bảng HTKT2 kèm theo Thông tư này:



Bảng HTKT2



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			Công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			≤ 5


			10


			15


			25


			50


			100


			200


			500





			Các loại tổng đài host, vệ tinh, độc lập


			1,00


			0,75


			0,60


			0,50


			0,45


			0,35


			0,25


			0,15





			Các loại tổng đài MSC, BSC, truy nhập thuê bao, nhắn tin


			0,90


			0,70


			0,55


			0,45


			0,40


			0,30


			0,20


			0,10





			Hệ thống thiết bị truyền dẫn quang


			1,35


			0,80


			0,60


			0,50


			0,40


			0,30


			0,20


			0,10





			Hệ thống truyền dẫn vi ba


			1,70


			1,40


			1,30


			0,80


			0,60


			0,45


			0,30


			0,15





			Mạng viễn thông nông thôn


			2,80


			1,75


			1,40


			0,90


			0,65


			0,50


			0,35


			0,20





			Mạng Internet, voip, thiết bị mạng NGN


			1,00


			0,75


			0,60


			0,50


			0,40


			0,30


			0,20


			0,10





			Hệ thống tiếp đất chống sét (cả thiết bị)


			2,15


			1,05


			0,85


			0,65


			0,55


			0,35


			0,25


			0,20





			Trạm thông tin vệ tinh Vsat


			1,80


			1,30


			1,10


			0,90


			0,70


			0,50


			0,35


			0,20





			Thiết bị trạm BTS, CS, điện thoại thẻ


			1,25


			0,70


			0,50


			0,35


			0,30


			0,25


			0,20


			0,10








- Định mức chi phí thiết kế các công trình máy thông tin ban hành tại bảng HTKT2 kèm theo Thông tư này điều chỉnh trong các trường hợp sau:



+ Công trình sử dụng thiết bị đồng bộ, không phải thiết kế dây chuyền công nghệ điều chỉnh với hệ số k = 0,60;



+ Công trình thiết kế mở rộng không phân biệt mở rộng phải thêm giá hay card (trừ lắp đặt trạm mới), điều chỉnh hệ số k = 0,40;



+ Công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án, áp dụng hướng dẫn tại điểm c khoản 3.5 mục 3 Chương này.



4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật



4.1. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.17 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.



4.2. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.18 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).



4.3. Chi phí thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định theo đ ịnh mức chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ban hành tại Thông tư này nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện và điều chỉnh với hệ số k = 0,4.



4.4. Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán ban hành tại Thông tư này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.



4.5. Chi phí thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh; Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; tổng mức đầu tư điều chỉnh; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



4.6. Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (không phải là cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập) được xác định như sau:



- Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thì chi phí thẩm định xác định bằng 15% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này.



- Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trực tiếp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định xác định bằng 80% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này.



4.7. Đối với dự án lập thiết kế FEED hoặc thiết kế kỹ thuật tại báo cáo nghiên cứu khả thi trong trường hợp người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức trực thuộc có chuyên môn thực hiện thẩm định được xác định như sau:



- Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định được xác định bằng 80% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và 80% chi phí thẩm tra dự toán xây dựng.


- Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp thẩm định thiết kế FEED và dự toán xây dựng (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định được xác định bằng 56% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và 56% chi phí thẩm tra dự toán xây dựng.



Bảng 2.17: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 15


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			10.000


			20.000


			≥30.000





			1


			Công trình dân dụng


			0,071


			0,059


			0,048


			0,034


			0,025


			0,016


			0,014


			0,012


			0,009


			0,007


			0,005


			0,004





			2


			Công trình công nghiệp


			0,098


			0,083


			0,067


			0,049


			0,037


			0,028


			0,025


			0,020


			0,015


			0,010


			0,007


			0,005





			3


			Công trình giao thông


			0,054


			0,049


			0,039


			0,030


			0,020


			0,013


			0,011


			0,009


			0,007


			0,005


			0,004


			0,003





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,064


			0,058


			0,047


			0,033


			0,024


			0,015


			0,013


			0,011


			0,009


			0,006


			0,005


			0,004





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,056


			0,051


			0,041


			0,032


			0,021


			0,013


			0,012


			0,010


			0,008


			0,005


			0,004


			0,003








Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.17 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:



- Thẩm tra thiết kế sơ bộ: 35%;



- Thẩm tra sơ bộ tổng mức đầu tư: 35%;



- Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án: 30%.



Bảng 2.18: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)





			


			


			≤ 15


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			10.000


			20.000


			≥30.000





			1


			Công trình dân dụng


			0,204


			0,168


			0,138


			0,097


			0,070


			0,046


			0,041


			0,034


			0,026


			0,019


			0,015


			0,012





			2


			Công trình công nghiệp


			0,281


			0,238


			0,190


			0,141


			0,107


			0,080


			0,070


			0,056


			0,044


			0,029


			0,020


			0,015





			3


			Công trình giao thông


			0,153


			0,139


			0,112


			0,087


			0,058


			0,036


			0,032


			0,026


			0,020


			0,014


			0,010


			0,009





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,182


			0,167


			0,133


			0,094


			0,068


			0,044


			0,037


			0,032


			0,026


			0,017


			0,014


			0,010





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,160


			0,145


			0,116


			0,092


			0,060


			0,037


			0,034


			0,029


			0,022


			0,015


			0,010


			0,009








Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi:



- Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.18 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:



+ Thẩm tra thiết kế cơ sở: 35%;



+ Thẩm tra tổng mức đầu tư: 35%;



+ Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án: 30%.



- Trường hợp dự án có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế công nghệ của dự án thì chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ bổ sung bằng 20% của chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.



- Trường hợp người quyết định đầu tư quyết định sử dụng thiết kế FEED thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi thì chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.18 điều chỉnh với hệ số k1=0,6 và bổ sung chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.19 điều chỉnh với hệ số k2=0,7 và bổ sung chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.20 điều chỉnh với hệ số k2=0,7.



- Trường hợp người quyết định đầu tư quyết định sử dụng thiết kế kỹ thuật thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi thì chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.18 điều chỉnh với hệ số k1=0,6 và bổ sung chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.19 và bổ sung chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.20.



5. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng



5.1. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.19 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư. Trường hợp công việc thiết kế thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.19 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu.



5.2. Để dự trù kinh phí thẩm tra thiết kế xây dựng khi xác định tổng mức đầu tư đối với các dự án được dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu, chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.19 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.



5.3. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



Bảng 2.19: Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư hoặc trong dự toán gói thầu (tỷ đồng)





			


			


			≤ 10


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			8.000


			≥10.000





			1


			Công trình dân dụng


			0,258


			0,223


			0,172


			0,143


			0,108


			0,083


			0,068


			0,044


			0,033


			0,028


			0,026





			2


			Công trình công nghiệp


			0,290


			0,252


			0,192


			0,146


			0,113


			0,087


			0,066


			0,053


			0,038


			0,031


			0,028





			3


			Công trình giao thông


			0,170


			0,147


			0,113


			0,084


			0,073


			0,055


			0,042


			0,035


			0,024


			0,020


			0,017





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,189


			0,163


			0,125


			0,093


			0,073


			0,056


			0,043


			0,035


			0,026


			0,022


			0,019





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,197


			0,172


			0,133


			0,099


			0,076


			0,059


			0,046


			0,040


			0,029


			0,024


			0,021








Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng:



- Chi phí thẩm tra thiết kế của công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi.



- Đối với công trình có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nếu có yêu cầu thẩm tra cả thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.19 kèm theo Thông tư này, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật.



- Chi phí thẩm tra thiết kế công trình san nền tính bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế công trình giao thông.



- Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.



6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng



6.1. Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư. Trường hợp thẩm tra dự toán gói thầu thi công xây dựng thì chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu.



6.2. Để dự trù kinh phí thẩm tra dự toán xây dựng khi xác định tổng mức đầu tư đối với các dự án được dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu, chi phí thẩm tra dự toán xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.



6.3. Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình xác định theo bảng 2.20 ban hành kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.



6.4. Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng điều chỉnh; dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị công trình; dự toán gói thầu tư vấn xây dựng, dự toán gói thầu thuộc khoản mục chi phí khác (đối với trường hợp gói thầu tư vấn, gói thầu thuộc khoản mục chi phí khác được xác định bằng dự toán); dự toán gói thầu hỗn hợp xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



Bảng 2.20: Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư hoặc trong dự toán gói thầu (tỷ đồng)





			


			


			≤ 10


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			8.000


			≥10.000





			1


			Công trình dân dụng


			0,250


			0,219


			0,166


			0,140


			0,105


			0,077


			0,064


			0,043


			0,032


			0,027


			0,025





			2


			Công trình công nghiệp


			0,282


			0,244


			0,185


			0,141


			0,108


			0,083


			0,062


			0,050


			0,034


			0,030


			0,027





			3


			Công trình giao thông


			0,166


			0,142


			0,106


			0,082


			0,069


			0,052


			0,041


			0,034


			0,021


			0,018


			0,016





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,183


			0,158


			0,119


			0,092


			0,070


			0,053


			0,040


			0,034


			0,024


			0,021


			0,018





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,191


			0,166


			0,128


			0,095


			0,072


			0,056


			0,044


			0,037


			0,026


			0,022


			0,020








Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng:



- Đối với công trình có yêu cầu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nếu có yêu cầu thẩm tra cả dự toán thiết kế kỹ thuật và thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra xác định riêng cho từng dự toán theo định mức ban hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này.



- Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi.



- Chi phí thẩm tra dự toán công trình san nền tính bằng 40% định mức chi phí thẩm tra dự toán công trình giao thông.



- Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.



7. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu



7.1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.21 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí tư vấn (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu tư vấn.



7.2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.22 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.



7.3. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.23 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí mua sắm vật tư, thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị.



7.4. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn, gói thầu thi công xây dựng và gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu khác nhau (trong trường hợp chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.21, bảng 2.22 và bảng 2.23 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí tư vấn, chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự kiến phân chia.



7.5. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm hoặc chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển xác định bằng 30% chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và gói thầu tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này.



7.6. Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xác định bằng 60% chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và gói thầu tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này.



7.7. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hỗn hợp xác định bằng dự toán theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



Bảng 2.21: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn



			Chi phí tư vấn (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu tư vấn (tỷ đồng)


			≤ 1


			3


			5


			10


			20


			50


			100





			Tỷ lệ %


			0,816


			0,583


			0,505


			0,389


			0,311


			0,176


			0,114








Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn: Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn tính theo định mức ban hành tại bảng 2.21 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:



- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;



- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.



Bảng 2.22: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)





			


			


			≤ 10


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000





			1


			Công trình dân dụng


			0,432


			0,346


			0,195


			0,127


			0,078


			0,057


			0,040


			0,032





			2


			Công trình công nghiệp


			0,549


			0,379


			0,211


			0,144


			0,096


			0,067


			0,052


			0,041





			3


			Công trình giao thông


			0,346


			0,237


			0,151


			0,090


			0,057


			0,043


			0,029


			0,023





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,361


			0,302


			0,166


			0,094


			0,066


			0,046


			0,031


			0,026





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,388


			0,325


			0,172


			0,106


			0,069


			0,052


			0,038


			0,028








Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng: Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng tính theo định mức ban hành tại bảng 2.22 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:



- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;



- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.



Bảng 2.23: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí vật tư, thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị (tỷ đồng)





			


			


			≤ 10


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000





			1


			Công trình dân dụng


			0,367


			0,346


			0,181


			0,113


			0,102


			0,081


			0,055


			0,043





			2


			Công trình công nghiệp


			0,549


			0,494


			0,280


			0,177


			0,152


			0,123


			0,084


			0,066





			3


			Công trình giao thông


			0,261


			0,230


			0,131


			0,084


			0,074


			0,056


			0,040


			0,032





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,281


			0,245


			0,140


			0,090


			0,078


			0,061


			0,050


			0,037





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,302


			0,260


			0,156


			0,102


			0,087


			0,069


			0,054


			0,041








Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ s฀ mời thầu, đánh giá hồ s฀ dự thầu mua sắm vật t฀, thiết bị: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị tính theo định mức ban hành tại bảng 2.23 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:



- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;



- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.



8. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát



8.1. Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.24 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.



8.2. Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.25 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thiết bị.



8.3. Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.26 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng.



8.4. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị, giám sát công tác khảo sát xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu khác nhau (trong trường hợp chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.24, bảng 2.25 và bảng 2.26 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị hoặc chi phí khảo sát xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.



8.5. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị của các công trình xây dựng trên biển, ngoài hải đảo, công trình trải dài theo tuyến dọc biên giới trên đất liền, công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ và gói thầu gồm nhiều công trình trải dài tại các địa điểm khác nhau (trạm BTS) thì điều chỉnh với hệ số k = 1,2.



8.6. Chi phí giám sát công tác sản xuất thiết bị, cấu kiện công trình (nếu có) xác định bằng dự toán chi phí theo quy định tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



8.7. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị tính theo định mức ban hành tại Thông tư này chưa bao gồm chi phí để thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát. Chi phí thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát xác định theo quy định hiện hành.



Bảng 2.24: Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)





			


			


			≤ 10


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			8.000


			≥10.000





			1


			Công trình dân dụng


			3,285


			2,853


			2,435


			1,845


			1,546


			1,188


			0,797


			0,694


			0,620


			0,530


			0,478





			2


			Công trình công nghiệp


			3,508


			3,137


			2,559


			2,074


			1,604


			1,301


			0,823


			0,716


			0,640


			0,550


			0,493





			3


			Công trình giao thông


			3,203


			2,700


			2,356


			1,714


			1,272


			1,003


			0,731


			0,636


			0,550


			0,480


			0,438





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			2,598


			2,292


			2,075


			1,545


			1,189


			0,950


			0,631


			0,550


			0,490


			0,420


			0,378





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			2,566


			2,256


			1,984


			1,461


			1,142


			0,912


			0,584


			0,509


			0,452


			0,390


			0,350








Bảng 2.25: Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị



Đơn vị tính: tỷ lệ %



			TT


			Loại công trình


			Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thiết bị (tỷ đồng)





			


			


			≤ 10


			20


			50


			100


			200


			500


			1.000


			2.000


			5.000


			8.000


			≥10.000





			1


			Công trình dân dụng


			0,844


			0,715


			0,596


			0,394


			0,305


			0,261


			0,176


			0,153


			0,132


			0,112


			0,110





			2


			Công trình công nghiệp


			1,147


			1,005


			0,958


			0,811


			0,490


			0,422


			0,356


			0,309


			0,270


			0,230


			0,210





			3


			Công trình giao thông


			0,677


			0,580


			0,486


			0,320


			0,261


			0,217


			0,146


			0,127


			0,110


			0,092


			0,085





			4


			Công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường


			0,718


			0,585


			0,520


			0,344


			0,276


			0,232


			0,159


			0,138


			0,120


			0,098


			0,091





			5


			Công trình hạ tầng kỹ thuật


			0,803


			0,690


			0,575


			0,383


			0,300


			0,261


			0,173


			0,150


			0,126


			0,105


			0,095








Bảng 2.26: Định mức chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng



			Chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng (tỷ đồng)


			≤ 1


			5


			10


			20


			≥50





			Tỷ lệ %


			4,072


			3,541


			3,079


			2,707


			2,381














































